Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Конспект лекцій з дисципліни

„ Газотермічна обробка металів”

Утверждено

на заседании кафедры ОиТСП

Протокол №20 от 05.06.2012 г.

Краматорськ 2007

ЛЕКЦІЯ 1

КИСЕНЬ

1. ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ

Газоподібний кисень безбарвний, прозорий, не має запаху і смаку, володіє високою хімічною активністю і здатний утворювати хімічні сполуки (окисли) із всіма елементами, крім інертних газів (аргону, криптону, ксенону, неону і гелію).

Реакції окислювання органічних речовин у кисні носять екзотермічний характер і протікають з виділенням великої кількості теплоти. При зіткненні стиснутого газоподібного кисню з органічними речовинами (плівкою чи олій жирів, вугільним пилом, ворсинками органічних речовин, пальними пластмасами і т.п.) може відбутися їхнє самозапалювання. Тому при використанні кисню необхідно завжди ретельно стежити за тим, щоб він не знаходився в контакті з легко займистими пальними речовинами. З метою запобігання від можливих аварій і нещасливих випадків усю кисневу апаратуру, киснепровіди і балони необхідно ретельно знежирювати.

2. ОДЕРЖАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ КИСНЮ

Кисень можна одержувати хімічним способом, електролізом води і поділом повітря методом глибокого охолодження. Хімічні способи малопроизводительны і неекономічні. У промисловості кисень одержують з атмосферного повітря методом глибокого охолодження і ректифікації повітря.

В установках для одержання кисню й азоту з повітря останній очищають від шкідливих домішок, стискають у компресорі до відповідного тиску холодильного циклу 0,6—20 МПа (6—200 кгс/див2), прохолоджують у теплообмінниках до температури скраплення й у рідкому стані піддають поділу (низькотемпературної ректифікації) на кисень і азот.

Ректифікацією називається процес багаторазового випару і конденсації рідини на тарілках розділового апарата — так називаної ректифікаційної колони, при якому у верхній частині колони збираються пари, що складаються з чистого легко киплячі компонента (азоту), а в нижньої — рідину, що містить в основному менш летучий компонент (кисень).

Різниця в температурах скраплення (кипіння) кисню й азоту складає близько 13°, що досить для їхнього повного поділу в рідкій фазі.

На великих повітря розподільних установках попутно з чи киснем азотом з повітря витягають також аргон, криптон, ксенон, неоно-гелиевую суміш. Одержувані кисень і інші гази збирають у газгольдери і подають у стиснутому виді до місць споживання по трубопроводах. Для збереження і перевезення кисень і інертні гази накачують у балони під тиском до 20 МПа (200 кгс/див2). Гази в рідкому стані зберігають на складах і доставляють споживачам у цистернах.

Для первісного охолодження апаратів блоку поділу повітря і компенсації втрат холоду застосовують холодильні цикли. У цих циклах використовують два основних методи одержання низьких температур реальних газів: 1) дроселювання стиснутого повітря; 2) розширення стиснутого повітря в поршневому чи детандері турбодетандере (детандирование).

Технічний кисень є основним компонентом при здійсненні процесів газового зварювання, кисневого різання

3. ЗБЕРЕЖЕННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ КИСНЮ

Для збереження і транспортування газоподібного кисню під тиском застосовують сталеві балони, що мають наступну характеристику.

1. Балони з вуглецевої стали —типу 100; 150 і 200, розраховані відповідно на умовні робочі тиски 10; 15 і 20 Мпа.

2. Балони з легованої — типу 150Л и 200Л, розраховані відповідно на умовні робочі тиски 15 і 20 Мпа.

Для кисню, водню, азоту, метану, стиснутого повітря й інертних газів застосовують балони типу 150 і 150Л; для стиснутого повітря і метану — типу 200 і 200Л; для вуглекислого газу —типу 150, для ацетилену, аміаку й інших газів до 10 Мпа — типу 100.

Згідно з вимогами балони варто піддавати контрольним перевіркам і іспитам кожні 5 років. Балони для газів, що викликають корозію (хлор, сірководень, фосген і ін.), випробують не рідше чим через кожні 2 роки. На сферичній частині балона вибивають його паспортні дані, а також дані про результати періодичних іспитів: товарний знак заводу-виготовлювача; номер балона; фактичну масу (кг); дату (місяць і рік) виготовлення і рік наступного огляду; робочий тиск, спробний гідравлічний тиск, ємність балона (л); клеймо ОТК заводу-виготовлювача (кругле); клеймо заводу-наповнювача (кругле, діаметром 12 мм), що робив черговий огляд; дату зробленого і наступного огляду (в одному рядку з клеймом заводу-наповнювача).

Балони офарблюють в умовні кольори, установлені для відповідних газів, і постачають написами назви газу, а в деяких випадках і відмітних смугах. Наприклад, балони для кисню пофарбовані в блакитний колір, напис «Кисень» чорного кольору; для ацетилену — у білий, напис «Ацетилен» червоного кольору; для водню — у темно-зелений, напис «Водень» червоного кольору; для пропану (і інших пальних газів, крім ацетилену) — у червоний, напис «Пропан» (чи інший газ) білого кольору і т.д.

Балони наповняють киснем за допомогою кисневих компресорів (чи рідинних кисневих насосів), використовуючи пристрою, називані наповнюючими рампами. Така рампа являє собою два колектори з мідних труб, постачених запірними вентилями, манометрами і приєднувальними мідними чи змійовиками гнучкими шлангами високого тиску. За допомогою цих змійовиків (шлангів) балони приєднують до колектора і наповняють газом. Колектори працюють поперемінно: коли через один з них наповняють балони, іншої від'єднують від наповнених балонів і до нього приєднують порожні балони.

Балони зміцнюють у спеціальних контейнерах по 8—10 штук і в них транспортують по складу, подають у наповнювальну і перевозять до споживача. Споживачі організують видаткові склади балонів і, у разі потреби, розподільні рампи, з яких кисень через центральний редуктор по трубопроводу подається в цехи до місць зварювання і різання.

Під дією вологого кисню внутрішня поверхня стінок балонів може піддаватися корозії. Сухий кисень викликає лише повільне окислювання заліза в тонкому поверхневому шарі. При відсутності вологи в кисні і домішок повареної солі у воді, застосовуваної для змащення кисневих компресорів, не спостерігається помітної корозії навіть після експлуатації балонів протягом 20 років і більш.

Вибухи балонів відбувалися внаслідок наявності прихованих дефектів у чи балонах порушення правил експлуатації балонів зі стиснутими газами. Відомі випадки вибухів наповнених балонів від різкого удару об металеві предмети (рейку, балку, балон і т.п.) при низькій температурі. Дуже небезпечне влучення в кисневий балон пального газу (пропану, метану, ацетилену). Влучення в кисневі балони органічних олій і жирів також може послужити причиною вибуху балона.

Корпуса вентилів балонів виготовляють з латуні ЛС59-1 методом гарячого штампування, що забезпечує необхідну щільність і в'язкість металу при малих розмірах вентилів.

При великих витратах кисню застосовується подача його по трубопроводу під тиском 3—3,5 МПа (30—35 кгс/див2) безпосередньо з заводу-виготовлювача газу, де кисень може накопичуватися в сховищах постійного обсягу для компенсації нерівномірності витрати газу — у так званих реципієнтах.

4. РІДКИЙ КИСЕНЬ

У процесах газополум'яної обробки використовують кисень у газоподібному виді. Кисень у рідкому виді застосовують тільки при його збереженні і транспортуванні від заводу-виготовлювача до споживачів.

Перед подачею в мережу споживання для газополум'яної обробки рідкий кисень піддається випару при заданому тиску в спеціальних пристроях — газифікаторах. При випарі 1 дм3 рідкого кисню виходить 0,86 м3, або 860 дм3 газоподібного. Основні переваги збереження і транспортування кисню в рідкому виді наступні.

1. Скорочується (у середньому в 10 разів) маса тари і зменшується необхідна кількість балонів і транспортних засобів.

2. Відпадають витрати по організації й експлуатації великого балонного господарства на заводах.

3. Підвищується безпека і спрощується обслуговування газоживлення цехів газополум'яної обробки, оскільки рідкий кисень зберігається і транспортується під невеликим тиском.

4. Одержуваний при газифікації рідкого кисню газоподібний кисень не містить вологи, його можна транспортувати по трубопроводах при низьких навколишніх температурах без застосування спеціальних мір проти замерзання конденсату.

Недоліком застосування рідкого кисню є неминучі втрати його на випар при збереженні, перевезенні і газифікації.

Для збереження і перевезення невеликих кількостей рідкого кисню (азоту, аргону, повітря) використовують судини Дьюара

5. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ КИСНЮ

Кисневе різання, на яку витрачається понад 60% усього кисню, споживаного при газополум'яної обробці, пред'являє дуже високі вимоги до концентрації (чистоті) кисню. Чим вище концентрація кисню, тобто чим менше в ньому міститься газових домішок — аргону, азоту й ін., тим чистіше крайки різу, вище швидкості різання і .менше витрата кисню па 1 м різу. У ДСТ 558,3—68 на кисень газоподібний технічний і медичний передбачене погашене (до 99,7 про. "п) зміст кисню.

Пробу газоподібного кисню для перевірки якості відбирають від 5% балонів, але не менш чим від двох балонів з партії, що складає не менш чим з 30 балонів. Концентрацію (чистоту) кисню перевіряють за допомогою газоаналізатора ПС-1 методом поглинання кисню аміачним розчином хлористої міді.

Зміст водяних пар у кисні визначають кулонометрическим методом па приладі КИВГ. Можна також  визначати зміст водяних пар конденсаційним методом по крапці роси, відзначаючи температуру помутніння на відполірованій поверхні дзеркала з металу при охолодженні останнього рідким чи киснем азотом. Для цього застосовують гігрометри типу Г-2, ДДН-1, ДДН-2.

ПАЛЬНІ ГАЗИ ДЛЯ ГАЗОПОЛУМ'ЯНОЇ ОБРОБКИ 1.

# 1 АЦЕТИЛЕН, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ Й ОДЕРЖАННЯ

Ацетилен являє собою вуглеводень ненасиченого ряду його хімічна формула З2Н2. При атмосферному тиску і нормальній температурі ацетилен — безбарвний газ. Технічний ацетилен унаслідок присутності в ньому домішок, наприклад фосфористого водню і сірководню, має різкий специфічний запах. При 20 °С и 760 мм рт. ст. щільність ацетилену р = 1,091 кг/м3.

## Повне згоряння ацетилену відбувається по реакції

З2Н2+ 2,5ПРО2 = 2CO2+H20 + Q. (I)

З рівняння реакції (1) випливає, що для повного згоряння одного обсягу ацетилену потрібно 2,5 обсяги кисню. Вища теплотворна здатність ацетилену при 0 0С п 760 мм рт. ст. дорівнює QB =58 660 кдж/м3, нижча теплотворна здатність за тих самих умов може бути прийнята QH = 55890 кдж/м3 .

Ацетилен — універсальне і найпоширеніше пальне, використовуване в процесах газополум'яної обробки. При згорянні з киснем він дає полум'я з найбільш високою температурою, рівної 3150 °С. Досягти настільки високої температури полум'я при використанні інших пальних не вдається.

При використанні ацетилену необхідно враховувати його вибухові властивості, для того щоб забезпечити повну безпеку робіт. Варто завжди мати на увазі, що ацетилен (як і водень) відноситься до найбільш вибухонебезпечних газів. Температура самозапалювання ацетилену знаходиться в межах 240—630 °С и залежить від тиску і присутності в ньому різних речовин. Підвищення тиску істотно знижує температуру самозапалювання ацетилену. Присутність в ацетилені часток інших речовин збільшує поверхня контакту і тим знижує температуру самозапалювання.

Основний спосіб одержання ацетилену заснований на реакції взаємодії карбіду кальцію з водою. Карбід кальцію Ca2 — тверда речовина кристалічної будівлі, що має в зламі темно-сірий чи коричневий колір. Щільність хімічно чистого Ca при температурі 18 °С дорівнює 2,22 г/см3. Реакція утворення карбіду кальцію з окису кальцію і вуглецю є ендотермічної і протікає при температурі 1900—2300 °С по рівнянню СаО + ЗС = СаС2, + З —452,5 кдж/моль.

Технічний карбід кальцію містить 70—75% хімічно чистого CaС2, 17—24% СаО і різні домішки: окисли магнію, алюмінію, заліза, з'єднання сірки, фосфору, ферросилиций, вуглець і ін.

Карбід кальцію надзвичайно активно вступає у взаємодію з водою, розкладаючи при цьому з утворенням газоподібного ацетилену і гідрату окису кальцію (гашеного вапна). Розкладання карбіду кальцію водою протікає екзотермічно: СаС2 + 2Н2ПРО = З2Н2 + Са(ВІН}2+127,4 кдж/моль.

Отже, для розкладання 1 кг хімічно чистого Ca2 потрібно затратити 0,562 кг води. При цьому виходить 0,406 кг ІЗ2Н2 і 1,156 кг Са(ВІН)2. Щільність ацетилену при 20° С и 760 мм рт. ст. дорівнює 1.09 кг/м3; отже, кількість ацетилену (вихід ацетилену), одержуване при розкладанні  I  кг Ca2, дорівнює 372,5 дм3/кг.

Экзотермічність реакції розкладання карбіду кальцію створює небезпека перегріву в зоні реакції. У зв'язку з цим необхідно здійснювати її при надлишку води і забезпечувати відвід теплоти реакції. Особливо небезпечні місцеві перегріви карбіду кальцію, тому що при цьому температура в місці його розкладання може досягати 700—800° С.. При такій температурі можлива полімеризація, розкладання і зривши ацетилену, особливо при влученні повітря в зону реакції. Тому необхідно в місці розкладання карбіду кальцію підтримувати температуру не вище 1500С.

Швидкість розкладання карбіду кальцію — важливий показник для його використання в ацетиленових генераторах — виміряється кількістю ацетилену, що виділились за час розкладання 1 кг карбіду кальцію протягом 1 хв. Швидкість розкладання (л/кг-мін) залежить від сорту і грануляції карбіду кальцію, а також від температури води. Оскільки карбід кальцію жадібно поглинає атмосферну вологу і при цьому розкладається з виділенням ацетилену, його зберігають і транспортують у герметично закритій тарі: барабанах з покрівельної чи сталі контейнерах.

Спосіб одержання ацетилену з карбіду кальцію досить громіздкий, дорогий і потребуючий витрат великої кількості електроенергії. За останні роки розроблені і швидко впроваджуються в промисловість більш економічні і високопродуктивні способи одержання ацетилену: із природного газу термо-окислюючим пиролізом метану в суміші з киснем (так називаний пиролізний ацетилен) і розкладанням рідких пальних {нафти, гасу) дією електродугового розряду (так називаний электропіроліз). Одержання ацетилену з природного газу па 30—40% дешевше, ніж з карбіду кальцію. Цей ацетилен по своїх властивостях не відрізняється від ацетилену, одержуваного з карбіду кальцію.

Збереження і транспортування ацетилену здійснюються під тиском у балонах, заповнених спеціальною пористою масою, просоченої ацетоном — гарним розчинником ацетилену, що дозволяє істотно збільшити кількість ацетилену, що накачується в балон. Крім того, ацетон знижує вибухонебезпечність ацетилену. Ацетон утримується в порах маси і розподіляється по всьому обсязі балона, це збільшує поверхню його контакту з ацетиленом при розчиненні і виділенні з розчину.

Ацетилен, що відпускається споживачам у балонах, називається розчиненим ацетиленом. Максимальний тиск ацетилену при заповненні балона складає 2,5 МПа, при відстої й охолодженні балона до 200 С воно знижується до 1,9 МПа. При цьому тиску в 40-літровий балон уміщається 5—5,8 кг ацетилену по масі {4,6—5,3 м3 газу при 20° С и 760 мм рт. ст.).Періодично в балон додають ацетон для відшкодування втрат розчинника.

При виробництві газополум'яних робіт і децентралізованому споживанні ацетилену розчинений ацетилен має ряд істотних переваг перед ацетиленом, одержуваним з карбіду кальцій у переносних генераторах безпосередньо на місці робіт. При використанні балонів замість переносних генераторів продуктивність праці зварника підвищується на 20%, на 15—25% знижуються втрати ацетилену, підвищується оперативність і маневреність зварювальної посади, зручність роботи, безпека. Крім того, розчинений ацетилен-високоякісне пальне, що містить мінімальні кількості сторонніх домішок, тому його можна застосовувати при виконанні особливо відповідальних зварювальних робіт.

Пористі маси для ацетиленових балонів повинні задовольняти наступним вимогам: надійно локалізувати вибуховий розпад ацетилену в балоні при тиску до 3 МПа (30 кгс'см2); не взаємодіяти з ацетиленом, ацетоном і металом балона; володіти достатньою механічною міцністю і не руйнуватися при поштовхах і ударах, не осідати і не утворювати порожнеч у балоні; маса повинна бути легкої і пористий, щоб не зменшувати корисного обсягу і не збільшувати ваги тари, не повинна вигорати і осмоляться при зворотному ударі полум'я, повинна забезпечувати рівномірний розподіл ацетону по всьому обсязі балона і запобігати стікання розчину на дно балону; забезпечувати швидке виділення ацетилену з розчину для можливості добору газу без сильного охолодження балона.

Як пористі маси застосовують такі високопористі речовини, як: інфузорну землю, (кізельгур, діатоміт), пемзу, азбест, деревне й активоване вугілля, силікат кальцію, вуглекислі магнії й ін. Найбільше застосування мають зернисті трамбовані маси і монолітні.

2. ПАЛЬНІ ГАЗИ-ЗАМІННИКИ АЦЕТИЛЕНУ

Гази-замінники ацетилену можуть бути використані в тих процесах газополум'яної обробки, для яких не потрібно занадто висока температура полум'я, що підігріває. До таких процесів відносяться: зварювання легкоплавких металів (алюмінію, магнію н їхніх сплавів, свинка), високо– і низькотемпературна пайка, зварювання тонколистової сталі, кисневе розділове і поверхневе різання. Широке застосування гази-замінники знаходять при кисневому розділовому різанні, де температура полум'я, що підігріває, не впливає на характер протікання процесу, а лише позначається на тривалості початкового підігріву металу перед різанням. Тому для різання можуть використовуватися всі гази-замінники, у яких температура полум'я при згорянні в суміші з киснем не нижче 1800—12000С, а теплотворна здатність не менш 10 000 кдж/м3.

Гази-замінники, як правило, дешевше ацетилену, недефіцитні і доступні для використання в районах їхнього виробництва. Використання дешевих пальних газів замість ацетилену значно знижує вартість газополум'яної обробки і спрощує організацію робіт.

Ефективність і умови використання газів-замінників при обробці матеріалів газокисневим полум'ям в основному визначаються наступними їхніми властивостями: нижчою тепловою здатністю, щільністю, температурою запалення і швидкістю горіння в суміші з киснем; співвідношенням між киснем і пальним у суміші, ефективною тепловою потужністю полум'я; температурою полум'я при згорянні в суміші з киснем; зручностями і безпекою при одержанні, транспортуванні і використанні.

Розглянемо деякі, найбільш важливі властивості газів-замінників.

Нижча теплотворна здатність являє собою кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні одиниця об'єму чи маси пального. Для чистих вуглеводнів і водню теплотворна здатність є фізичною константою.

Для складних газових сумішей відомого складу теплотворна здатність може бути підрахована по теплотворній здатності складених частин, що містяться.

Ефективна потужність полум'я — це кількість теплоти, що вводиться в метал, що нагрівається, в одиницю часу (кал/с). Найбільшою мірою ефективна потужність полум'я для даного пального газу залежить від двох величин: співвідношення кисню і пального газу в суміші і витрати пального газу. Співвідношення кисню Vк і пального газу Vг,- у суміші для різних пальних приймають наступним:

Коефіцієнт заміни ацетилену — відношення витрати газу-замінника V3 до витрати ацетилену Vа, при рівному тепловому впливі на метал, що нагрівається, -позначається (=V3 /Vа. Для визначення значення коефіцієнта заміни користаються графіками по який знаходять витрату газу-замінника для умов, коли він при згорянні в суміші з киснем забезпечує ефективну потужність полум'я, тку як для ацетилено-кисневого полум'я складу: кисень/ацетилен = 1,15.

Розглянемо основні властивості й області застосування газів-замінників.

Водень. У нормальних умовах водень являє собою газ без кольору і запаху. Це вибухонебезпечний газ, здатний проникати через найменші нещільності в навколишнє середовище, утворити вибухонебезпечні суміші з повітрям. Тому при роботі з воднем необхідно звертати особлива увага на герметичність апаратури і газових комунікацій.

Температура воднево-кисневого полум'я 2000—21000 С. Його можна застосовувати для одержання високочистих металів у газовому полум'ї і для безокисної пайки сталей.

Природний газ (метан). Склад природного газу визначається характером газового родовища. Температура полум'я при згорянні газу в суміші з киснем дорівнює 2100—2200° С.

Природний газ застосовується при розділовому і поверхневому кисневому різанні стали, зварюванню стали товщиною до 4—5 мм, зварюванню легкоплавких металів і сплавів, пайці н інших процесах газополум'яної обробки, що допускають використання полум'я з більш низькою температурою, чим киснево-ацетиленове.

Пропан технічний і пропан-бутанові суміші. Ці гази — побічні продукти при переробці нафти. За ДСТ 10196—62 пропан технічним складається головним чином з чи пропану з пропану і пропиляна кількість яких у сумі повинне бути не менш 93 %. Крім того, у ньому міститься в сумі не більш 4% этана, этилена і не більш 3% бутану і бутилену.

Температура полум'я пропану і пропан-бутанові суміші при згорянні в суміші з киснем дорівнює 2400—25000 С и при додатковому підігріві суміші в мундштуці може досягати 2700 СС. При підвищенні чи тиску при зниженні температури пропан, бутан і їхньої суміші переходять у рідкий стан, їх називають тоді зрідженими газами. При температурі 20° С и тиску 760 мм рт. сг. вони знаходяться в газоподібному стані.

Зріджені гази широко застосовуються як замінники ацетилену. Пропан, бутан і їхньої суміші можна використовувати при зварюванні стали товщиною до 6 мм, кисневому і киснево-флюсовому різанню (розділової і поверхневий) сталей, наплавлення й інших подібних процесів.

При використанні технічного пропану добір його з газової фази балона можна робити при температурах навколишнього середовища до мінус 250 С. При пропан-бутанові суміші це можна робити при навколишній температурі не нижче - +80 С. При більш низьких температурах застосовують загальний підігрів балонів до 10—200 С.

При розділовому різанні, зварюванні кольорових металів, полум'яному загартуванню і папці для заміни 1 т карбіду кальцію (що еквівалентно приблизно 235 м3 ацетилену) потрібно 0,3 т зріджені гази. При поверхневому кисневому різанні, зварюванні чорних металів, металізації й інших процесів 1 т карбіду кальцію заміняється 0,5 т зрідженого газу.

Коксовий і сланцевий гази. Коксовий газ одержують у процесі коксування кам'яного вугілля. Сланцевий газ одержують при газифікації пальних сланців.

Коксовий і сланцевий гази до посад газополум'яної обробки подають по трубопроводу. Їх використовують при зварюванні легкоплавких металів, пайці, розділовому і поверхневому кисневому і киснево-флюсовому різанню й іншим процесам, для яких достатня температура полум'я 20000 С.

Міський газ. Щільність міського газу 0,84—1,05 кг/м3, температура газокисневого полум'я 20000 С. Області застосування ті ж, що і для коксового.

Гас і бензин. Температура газокисневого полум'я гас 2400–2450 бензин 2500–2600 0 С.

Гас більш безпечний у роботі. Застосовується тільки освітлювальний гас за ДСТ 4753—68. Перед заливанням у бачок гас рекомендується профільтрувати через шар повсті і кускового їдкого натру .NаОН для очищення від механічних часток, залишків смолистих речовин і зневоднювання. Гас використовують при різанні стали, бензин — при різанні під водою. Застосування этилированного бензину забороняється.

Піролізний і нафтовий гази. Це суміші газоподібних продуктів термічного розкладання нафти, нафтопродуктів і мазуту при температурі 720—7400 С в ретортах. Вихід газу складає 0,35 —0,4 м3 на 1 кг нафті. Склад газу залежить від складу нафти і режиму її переробки. При наповненні в балони газ знаходиться частково в зрідженому стані. При доборі газу склад його змінюється унаслідок випару в першу чергу більш летучих компонентів. Для вирівнювання складу газу і попередження часткової конденсації в трубопроводах і шлангах перед пальником іноді приходиться встановлювати проміжний ресивер ємністю 40 дм3, у якому газ знаходиться під надлишковим тиском 0,3—0,4 МПа (3—4 кгс/див2); з ресивера газ через регулятор тиску надходить у чи пальник різак. Області застосування цих газів ті ж, що і при використанні пропану і пропан-бутанові сумішей. Через більш низьку температуру полум'я піролізний і нафтовий гази можна використовувати для зварювання стали товщиною не більш 3 мм.

ЛЕКЦІЯ 3

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗОВОГО ПОЛУМ'Я І ЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З МЕТАЛОМ

- ПРОЦЕС ГОРІННЯ І БУДІВЛЯ ПОЛУМ'Я

Для процесів газополум'яної обробки найбільше значення має процес горіння різних пальних газів і пар рідких пальних речовин у  кисні чи повітрі. Горіння будь-якої газової суміші починається з запалення її при якійсь визначеній температурі, що залежить від умов процесу горіння. Після того як горіння почалося, подальше нагрівання газу зовнішнім джерелом теплоти стає зайвим, тому що теплота згоряння газу виявляється достатньої для підтримки горіння нових порцій пальної суміші.

Однак стійкий процес горіння можливий лише в тому випадку, якщо пальної суміші теплоти, що виділяється при згорянні, досить і для нагрівання нових порцій газу, і для компенсації втрат теплоти в навколишнє середовище. Так, наприклад, у трубках малих діаметрів і особливо в капілярах, де теплоотвод стінками трубки великий, горіння газу неможливо.

Необхідна умова горіння газу в чи кисні в повітрі — зміст пального газу в суміші у визначених межах, називаних межами запалення. У залежності від швидкості запалення пальної суміші розрізняють наступні три види горіння:

1) спокійне — зі швидкістю поширення полум'я, не вище 10—15 м/с;

2) вибухове — зі швидкістю поширення полум'я, що досягає кількох сотень метрів у секунду;

3) детонаційне — зі швидкістю поширення полум'я понад 1000 м/с. Швидкість запалення залежить від складу газової суміші, тиску, під яким газова суміш знаходиться, характеру й обсягу простору, у якому відбувається горіння, термомеханічних умов на його границі, від чистоти пального газу і кисню. Зі збільшенням змісту в них домішок швидкість запалення зменшується.

Застосовувані в процесах газополум'яної обробки пальні чи гази пари рідких пальних речовин являють собою переважно суміші вуглеводнів з іншими газами, наприклад з чи окисом двоокисом вуглецю. Усі пальні гази, що містять вуглеводні, утворять полум'я зі світним ядром, аналогічним по будівлі ацетиленокисневому полум'ю (мал. 35). Чим більше вуглецю в складі пального газу, тим різкіше обкреслене світне ядро полум'я.

Крім ацетилену, до пальних газів, що утворять полум'я зі світним ядром, відносяться метан, пропан, бутан, пропан-бутанові суміші, природні гази, нафтовий газ, піролізний газ і ін.

Найбільше поширення в процесах газополум'яної обробки, особливо в процесах газового зварювання, одержав ацетилен. Зварювальне ацетиленокисневе полум'я прийняте поділяти на нормальне, окисне і науглераживающее.

У зварювальному полум'ї розглядають три зони: ядро, середню відбудовну зону і смолоскип — окисну зону.

Повне згоряння ацетилену в кисні протікає по реакції

С2Н2 + 2,5О2 = 2СО2 + Н2О+1300,6 кДж/моль.

Реакції горіння зварювального полум'я, що характеризують початкові і кінцеві стадії процесу горіння ацетилену в кисні, у першому наближенні можна представити протікають у двох фаз.

Дуже умовно і схематично перша фаза згоряння ацетилену в кисні відбувається при їхньому надходженні з пальника в співвідношенні 1:1:

С2Н2 + О2 = 2СО + Н2 + 452,64 кДж/моль.

В другій фазі згоряння пального також умовно і схематично остаточне окислювання (догорання) його відбувається за рахунок підсмоктування в полум'я кисню повітря:

2СО + Н2 + 1,5О2 = 2СОа + Н2О + + 865,54 кДж/моль.

Полум'я, утворене при згорянні ацетилену в кисні при подачі їх у пальник у пропорції 1:1, прийнято називати нормальним.

Однак, практично, деяка відносно невелика частина водню згоряє у водяну пару за рахунок кисню, що надходить з пальника; крім того, кисень має домішки, тому нормальне полум'я утвориться при трохи більшій кількості кисню, що надходить з пальника, а саме при співвідношенні суміші

Ро= 1,05--1,2.

Для окисного полум'я, наприклад, зі співвідношенням суміші Ро = 1,5, початкова стадія горіння, що відповідає середній зоні полум'я, може бути виражена реакцією

С2Н2 + 1,502 = 2СО + Н2 + 0,5О2.

У цьому випадку середня (робоча) зона полум'я утрачає свої відбудовні властивості і здобуває окисний характер.

Для науглераживающего полум'я, зокрема при співвідношенні суміші Р0 = 0,5, реакцією, що характеризує згоряння пального в середній зоні полум'я, буде

С2Н2 + 0,502 = СО + С + Н2.

У цьому випадку в середній зоні полум'я з'являється значна кількість вільного вуглецю, унаслідок чого вона стає науглераживающей.

Сучасна теорія горіння ацетиленокисневе полум'я і полум'я інших вуглецевокисневих газів з киснем, розроблена школою академіка Н. Н. Семенова, розглядає наступні основні стадії горіння.

Стадія підготовки пального до згоряння характеризується пірогенним розкладанням ацетилену в присутності кисню. Процес пірогенного розкладання ацетилену протікає в ядрі зварювального полум'я.

Простої пірогенне розкладання полягає в розпаді пального при температурі 800—1250° С на складені елементи — вуглець С и водень Н.  С2Н2 = 2С + Н2.

У результаті ланцюга реакцій послідовного окислювання і розкладання утворяться нові найбільш стійкі продукти С і Н2. Однак у дійсності в процесі розкладання деяка частина ацетилену у визначений проміжок часу розпадається цілком на елементи, у результаті чого з'являється вільний вуглець у виді дрібних розпечених часток сажі, що оточують тонким шаром внутрішнє ядро полум'я.

Таким чином, можна вважати, що яскравість світіння ядра полум'я будь-якого вуглецевокисневого газу обумовлена зосередженням на периферії ядра розпечених часток вуглецю.

Стадія відновлення — середня зона полум'я характеризується прискоренням окисних процесів і початком активного окислювання СО і Н2 у вуглекислий газ СО2, і водяник пара Н2О.

Стадія догорання — смолоскип полум'я характеризується протіканням інтенсивного окислювання продуктів пірогенного розкладання ацетилену з утворенням кінцевих продуктів горіння СО2 і Н2О.

Зміна температурного стану суміші в процесі горіння може бути якісно представлено графіком на мал. У першій стадії горіння (внутрішнє ядро полум'я) відбувається підвищення температури суміші від Т0 до температури запалення Тв. У стадії запалення (середня зона полум'я) температура різко зростає від температури запалення Ті до максимальної температури полум'я ТП. У стадії догорання температура знижується.

2. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПОЛУМ'Я

Склад полум'я в різних його частинах дуже неоднорідний, тому що залежить від складу газової суміші й умов підсмоктування повітря, тобто від швидкості витікання суміші і тиски навколишньої атмосфери.

Для процесу зварювання найбільше значення має склад середньої робочої зони полум'я.

Хімічний склад полум'я може бути визначений експериментально — безпосередньо хімічним аналізом відібраних проб, чи спектральним методом. Маються також наближені розрахункові методи.

З реакції згоряння ацетилену в кисні об'ємне відношення кисню до ацетилену повинне складати р0 = 1, однак, з обліком того, що невелика частина водню згоряє у водяну пару за рахунок кисню пальної суміші, а також через забруднення кисню, мінімальний зміст кисню в суміші повинне бути більше і відповідати р0 = 1,05 -т- 1,1.

При недоліку кисню полум'я має надлишок вільного вуглецю, що згоряє в кисні повітря й утворить додаткову зону у виді конуса білуватого відтінку, що обрамляє ядро полум'я, здатного науглероживать метал при зварюванні.

З урахуванням підсмоктування повітря, у результаті якого в середній зоні полум'я з'являється додатковий кисень у кількості 7—10% обсягу кисню, що надходить з пальника, максимально припустиме відношення кисню до ацетилену в нормальному полум'ї при зварюванні низковуглецевої стали р0 = = 1,3 - 1,35. При більш високому змісті кисню в полум'ї на поверхні зварювальної ванни з'являються білі, яскраво світні окісні частки, що свідчать про перехід від нормального полум'я до окисного.

3. ТЕМПЕРАТУРА ПОЛУМ'Я

Температура полум'я — один з найважливіших параметрів, що визначають його теплові властивості. Чим вище температура, тим ефективніше нагрівання і плавлення металу.

Неоднорідність складу полум'я уздовж його осі « у поперечному перерізі викликає розходження в температурі окремих його зон. У більшості вуглецевистих газів найвища температура полум'я зосереджена в безпосередній близькості від внутрішнього ядра, у середній зоні полум'я. Тому що середня зона, маючи у своєму складі окис вуглецю і водень, володіє до того ж і відбудовними властивостями, то зварювання природно здійснюють саме цією зоною, розташовуючи пальник так, щоб ядро полум'я відстояло від поверхні металу на відстані 2— 3 мм.

Істотний вплив на температуру полум'я робить співвідношення суміші пального газу з киснем. Зі збільшенням р0 максимум температури зростає і зміщається вліво, убік мундштука пальника, що порозумівається збільшенням швидкості процесу горіння суміші при надлишковому змісті в ній кисню

Температура ацетиленокисневого полум'я зварювального пальника з питомою витратою ацетилену 250—400 л/ч при співвідношенні суміші газів р0 = 1,1 - 1,2, на різних відстанях від внутрішнього ядра полум'я складає:

Відстань, мм   .......	3                    4                   11                  25

Температура, °С....... 3050-3150   2850-3050   2650-2850   2450-2650

4. ТЕПЛОВА ВЗАЄМОДІЯ ПОЛУМ'Я З МЕТАЛОМ

Нагрівання металу полум'ям обумовлений змушеним конвективним і променистим теплообміном між потоком пальної суміші полум'я і дотичним з ним ділянкою поверхні металу. Значення променистого теплообміну невелике і складає 5—10% величини загального теплообміну полум'я і металу. Таким чином, газове і, зокрема, зварювальне полум'я, що є місцевим поверхневим теплообмінним джерелом, можна в першому наближенні розглядати як конвективний теплообмінне джерело.

Інтенсивність змушеного конвективного теплообміну в основному залежить від різниці температур полум'я і поверхні металу, що нагрівається, і від швидкості переміщення потоку полум'я щодо цієї поверхні.

Спрямований на поверхню металу газовий потік полум'я деформується і, розтікаючись, нагріває значний по розмірах ділянка поверхні металу. Ця ділянка поверхні називають плямою нагрівання.

Характер розподілу питомого теплового потоку полум'я по плямі нагрівання залежить від кута нахилу полум'я, відстані від сопла до металу, що нагрівається, і середньої швидкості витікання пальної суміші із сопла пальника.

Ефективна теплова потужність і ефективний к. п. д. полум'я. Ефективна теплова потужність полум'я є кількість теплоти, що вводиться полум'ям у метал за одиницю часу, і залежить в основному від витрати пального газу, зі збільшенням якого вона зростає (мал. 40)

,

Ефективність нагрівання металу газовим полум'ям оцінюється ефективним к. п. д. ηі  представляющим собою відношення ефективної потужності полум'я q, обумовленої калориметрированням, до повної теплової потужності полум'я (qи), підраховуваної по нижчій теплотворності пального:

Теплова ефективність процесу проплавлення металу зварювальним полум'ям. Ефективність використання теплоти, що вводиться в метал, що рухається зварювальним полум'ям характеризується термічним к. п. д. проплавлення ηп, що представляє собою відношення теплоти, затрачуваної на проплавлення металу обсягом (ωFпр, до повної теплової потужності полум'я qн:

де Fпр — площа поперечного переріза металу шва, див2; ω — швидкість переміщення пальника, див/з; ρ— щільність металу, кг/м3; SПЛ — тепломісткість одиниці маси металу при температурі Tпл, кдж/кг.

Основним параметром, що визначає продуктивність процесу проплавлення, є витрата пального газу.

ЛЕКЦІЯ 4

АЦЕТИЛЕНОВІ ГЕНЕРАТОРИ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АЦЕТИЛЕНОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ

В ацетиленових генераторах одержують ацетилен з карбіду кальцію і води для харчування ацетиленом апаратури при газополум'яної обробці.

ДСТ «Генератори ацетиленові низький і середній тиски» передбачає наступні типи і системи генераторів. По тиску вироблюваного ацетилену — два типи генераторів: низького тиску до 0,01 Мпа ; середнього тиску 0,01—0,07 і 0,07—0,15 Мпа по способі застосування — пересувні і стаціонарні; по способі взаємодії карбіду кальцію з водою — системи генераторів: КВ — «карбід у воду», У ДО — «вода на карбід», з варіантами «мокрого» і «сухого» процесів, ВВ — «витисненням води». Допускається в одному генераторі сполучення систем, наприклад «води на карбід» і «витиснення води» такі генератори називають комбінованими. Величина тиску генератора звичайно зв'язана з його системою і продуктивністю.

Стаціонарні ацетиленові генератори повинні бути придатні для роботи при температурі навколишнього середовища від 5 до 35° С, пересувні — при температурі від —25 до +40° С. У конструкції генератора повинні бути передбачені наступні основні вузли: газостворювач, газозбірник, обмежник максимального тиску, запобіжний затвор проти зворотного удару полум'я, пристрою для автоматичного регулювання кількості вироблюваного ацетилену в залежності від його споживання. Заборонені в експлуатації пересувні генератори з газозбірником у виді дзвону, що плаває, і генератори, що працюють за принципом занурення карбіду кальцію у воду. Стаціонарні генератори низького і середнього тиску, а також пересувні генератори середнього тиску повинні мати манометри для виміру тиску ацетилену.

Генератори системи «карбід у воду» (КВ). Схема конструкції такого генератора показана на мал. 9. Генератори даної системи забезпечують найкращі умови для розкладання карбіду кальцію, що відбувається в надлишку води, при інтенсивному відводі теплоти реакції, гарному охолодженні і промиванні ацетилену. Недолік генераторів системи КВ складається в значній питомій витраті води на реакцію й охолодження газу, що збільшує розміри реактора і кількість відходів — рідкого розчину гідрату окису кальцію. Дана система знаходить застосування для більш великих генераторів низького і середнього тиску продуктивністю ацетилену понад 10 м3/ч.

Коефіцієнтом корисного використання (к. п. д.) карбіду кальцію називається відношення фактично отриманого з генератора обсягу ацетилену Va до того обсягу Vп, якому можна одержати з усього завантаженої кількості карбіду кальцію при відсутності втрат газу.

Генератори системи «вода на карбід» (ВК). Генератори даної системи застосовують переважно для пересувних апаратів із продуктивністю ацетилену до 5 м3/ч. Широко використовують комбінацію систем ВК і ВВ. Для стаціонарних генераторів системи ВК звичайно використовують «сухий» метод розкладання карбіду кальцію. На мал. 10 приведена схема генератора комбінованої системи

УК-ВВ. Карбід кальцію поміщають у зарядний кошик 8 реторти 7. Вода з нижнього резервуара подається через кран 6 (у генераторах середнього тиску — через мембранний регулятор) у реторту. Подача води припиняється при підвищенні тиску газу в реторті і витисненні частини його в газозбірник, отчий рівень води опускається нижче рівня крана 6. Інтенсивність газоутворення в реторті також знижується унаслідок витиснення частини води з її в конусоподібну судину 3.

В міру витрати газу тиск у газозбірнику і реторті знижується, вода із судини 3 знову контактує з карбідом кальцію. У реторту починає надходити свіжа вода з нижнього резервуара корпуса генератора; унаслідок цього підсилюється процес розкладання карбіду кальцію і тиск у газозбірнику знову піднімається. Таким чином, автоматично регулюється швидкість розкладання карбіду кальцію в реторті в залежності від добору ацетилену з газозбірника генератора.

Генератори системи ВК і комбіновані мають гірші умови для охолодження реакційної зони в порівнянні із системою КВ. Тому температуру води в них допускають до 90° С. Тому що карбід кальцію при розкладанні не перемішується, те к. п. д. карбіду в них також нижче і не перевищує 0,8—0,9. Генератори не дозволяють значно форсувати їхню роботу через небезпеку перегріву карбіду кальцію й ацетилену в реторті. Перевага цих генераторів — нескладність конструкції, незначна кількість відходів і простота обслуговування.

Генератори системи «витиснення води» (ВВ). Ця система знайшла застосування переважно в пересувних апаратах низького і середнього тиску продуктивністю не понад 5 м3/ч.

Корпус генератора системи ВВ типу АСМ-1,25-3 (мал. 11) складається з двох з'єднаних частин: промивателя 1 і газостворювач 4. Верхнє днище 5 має горловину, через яку вставлена кошик 6 з карбідом кальцію, закріплена на кришці 7 гвинтом 8 і важелем 9. Простір між корпусом газостворювач і шахтою 10 утворить газову подушку, що забезпечує коливання рівня води в газостворювачі при зміні в ньому тиску ацетилену. Склянка 11, надягнутий на трубку 12 для відводу ацетилену з газостворювача, служить для запобігання влучення в промиватель піни і вапняного мулу. Нижній кінець трубки 12 опущений у промивателі 1. Воду в промиватель і газостворювач заливають через горловину шахти.

При опусканні кошика 6 з карбідом кальцію у воду, що заповнює шахту, і наступному закриванні кришки 7 ацетилен, що утвориться, проходить по трубці 12 у промиватель, пробулькує через шар води в ньому, прохолоджується при цьому і через клапан 3 по шлангу 2 йде у водяний затвор 13, а потім - у чи пальник різак. Генератор має манометр 14 і рукоятки 15. При роботі узимку на генератор надягають чохол, що утеплює, що охороняє воду від замерзання.

Генератор АСМ-1-66 має продуктивність 1,25 м3/год, робочий тиск 0,01 — 0,03 МПа, максимальний тиск 0,15 МПа і призначений для використання карбіду кальцію грануляції 25/80 мм. Одноразове завантаження карбіду кальцію 2,2 кг, ємність по воді 36 л; кількість води, що заливається: у промиватель 5л, у газостворювач 9 л. Генератор може працювати в зимових умовах, для чого застосовують чохол, що утеплює.

Генератори системи «витиснення води» (ВВ) мають ті ж переваги і недоліки, що і генератори системи «вода на карбід» (ВК); тому вони також знаходять застосування лише при невеликій продуктивності і роботах в умовах пересувних посад для газополум'яної обробки.

Генератори для сухого процесу розкладання карбіду кальцію. У цих генераторах карбід кальцію розкладається в строго дозируємій кількості води, що у распиленному виді подається через сопла в реакційний простір. Це кількість води приблизно вдвічі більше теоретично необхідного для розкладання карбіду кальцію. У процесі розкладання карбід кальцію інтенсивно перемішується. Для поглинання теплоти реакції надлишкова вода доводиться  до стану пари.

У генераторі сухого типу (мал. 12) карбід кальцію з бункера 5 безупинно подається шнековим живильником 2 в обертовий сітчастий барабан 7, у якому піддається розкладанню, водою, подаваної струменями через сопла колектора 8. Сухий гідрат окису кальцію зсипається в бункер 15. Одержуваний ацетилен проходить промиватель 11 і осушувач 13, а потім по трубі 12 подається в мережу споживання.

Генератори для використання карбідного пилу і дріб'язку. Карбідний пил і дріб'язок розкладаються з дуже великою швидкістю, майже миттєво. Це зв'язано з небезпекою спікання вапняного мулу, що утвориться, перегрівом і, як наслідок, з вибуховим розпадом ацетилену. Для розкладання карбідного пилу і дріб'язку застосовують спеціальні генератори «вода на карбід», у яких подача пилу і дріб'язку виробляється дрібними порціями за допомогою шнекового живильника. У момент падіння пилу в реакційний простір вона рясно зрошується водою, а в самому газостворювач інтенсивно перемішується мішалками. Надлишок рідкого мулу безупинно віддаляється шляхом зливу через гідрозатвор. Для запобігання від проникнення повітря в реактор при завантаженні його карбідом установлюють подвійний бункер зі шлюзовим затвором між верхньою і нижньою частинами бункера (мал. 13).

2. АВТОМАТИЗОВАНІ АЦЕТИЛЕНОВІ УСТАНОВКИ

Для механізації й автоматизації важких і трудомістких робіт (розкриття барабанів з карбідом кальцію і їхнє транспортування, завантаження генератора карбідом кальцію, видалення вапняного мулу і т.п.) на сучасних ацетиленових станціях застосовують автоматизовані ацетиленові установки.

На мал. 14 показана автоматизована установка, обладнана стаціонарним генератором «Автогенд-М» продуктивністю 40—60 м3/год на надлишковий робочий тиск 0,035 МПа. Генератор призначений для роботи на карбіді кальцію будь-якої грануляції без відсівання пилу. Дрібний карбід кальцію грануляції 2/8 мм можна переробляти в ньому тільки разом з карбідом кальцію більш великої грануляції. Температура води в газостворювач при нормальній роботі не вище 800С, температура газу після промивателя не вище 35° С.

Автоматизація ацетиленових установок забезпечує також безпеку роботи генераторів. Автоматизації підлягають:

1. Включення і вимикання двигуна приводу шнека, що подає карбід кальцію в газостворювач.

2. Включення і вимикання насоса, що подає воду в напірний бак.

3. Відключення подачі карбіду кальцію в газостворювач при відсутності води в напірному баці, а також подача попереджувального сигналу.

4. Відключення подачі карбіду кальцію в генератор і насосів для проясненої води з появою ацетилену в повітрі виробничих приміщень, при відсутності напруги в ланцюгах автоматики, при аварійній продувці трубопроводів азотом, при зниженні тиску повітря, подаваного на нестатки пневмоавтоматики, і при зниженні тиску азоту, подаваного на ацетиленову станцію для продувки.

5. Відключення ацетиленових компресорів при падінні тиску ацетилену в усмоктувальній лінії нижче 40 мм вод. ст.

6. Регулювання режиму роботи блоків адсорбційної сушки ацетилену і відключення электропідігрівачей регенерирующих адсорбент азоту.

Крім того, на ацетиленових станціях передбачається також система примусової вентиляції, включається автоматично в потрібний момент.

3. АЦЕТИЛЕНОВІ СТАНЦІЇ

Ацетиленова станція є частиною виробничого підприємства і складається з одного чи декількох приміщень, у яких розташовані устаткування для одержання ацетилену (газоподібного чи розчиненого), склади для збереження ацетиленових балонів, розподільні пульти для централізованого постачання газоподібним ацетиленом зварювальних посад і установок газополум'яної обробки. Біля станції розташовують ями для збору і збереження вапняного мулу з відстійниками для одержання проясненої води, використовуваної вдруге для розкладання карбіду кальцію в генераторах.

Ацетиленову розподільну рампу з балонами і редукторами розташовують в окремому чи будинку в окремому приміщенні основного виробничого будинку.

Ацетиленові станції, склади карбіду кальцію, склади ацетиленових балонів, илові ями й ацетиленові розподільні установки відносяться до категорії А по класифікації протипожежних вимог.

Приміщення ацетиленової станції повинні відповідати вимогам, пропонованим до будинків і споруджень не нижче II стьобни вогнестійкості

4. ХІМІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ АЦЕТИЛЕНУ

Ацетилен, одержуваний з карбіду кальцію, містить домішки: аміак, сірководень, фосфористий водень, вапняний і вугільний пил. Аміак, пил і частково сірководень віддаляються при промиванні ацетилену водою. Фосфористий водень РН3 і залишки сірководню Н2S видаляють за допомогою очищення хімічними речовинами, що містять кульгавий чи хлор як активні елементи. Найбільш шкідлива домішка — отрутний фосфористий водень. Ацетилен піддають очищенню від Н2S і РН3 у спеціальних хімічних очисниках. Як очисну масу застосовують так називаний гератоль, що представляє собою інфузорну землю, просочену хромовим ангідридом (11—13%) і сарною кислотою (16—18%); зміст вологи 18—20%. Реакції при очищенні наступні:

при поглинанні сірководню

8СгО3 + ЗН2S + 9Н2S04 = 4Сг2 (SО4)3 + 12Н2ПРО;

при поглинанні фосфористого водню

8СгО3 + ЗРН3 + 9Н2SО4 = ЗСг2, (SО4)3 + 2СгРО4 + Н3РО4 + 12Н2О.

Для очищення гератолем використовують стеляні очисники, на полках яких очисну масу мають у своєму розпорядженні шар 50—60 мм. Швидкість проходження ацетилену в шарі гератоля приймається рівної 5,65 дм3/(ч-см2). Питома витрата гератоля складає 0,23— 0,3 кг/м3 газу. Гератоль регенерації не піддається і його необхідно заміняти новим. Свіжий гератоль має жовтий колір, відпрацьований — зеленуватий.

ЛЕКЦІЯ 5

АРМАТУРА ДЛЯ ГАЗОВИХ ПОСАД І КОМУНІКАЦІЙ

1. РЕДУКТОРИ І РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ

Призначення і класифікація редукторів. Редуктори при газополум'яної обробці матеріалів призначені для зниження тиску газу, що відбирається з чи балона газопроводу, і для підтримки сталості витрати і тиску газу в межах, необхідних даним технологічним процесом.

У залежності від конструкції і призначення редуктори можна класифікувати по наступним ознаках:

1) по пропускній здатності і робочому тиску — балонні, постові і центральні;

2) за принципом дії — прямої і зворотної дії;

3) по числу камер редукування — однокамерні і двокамерні;

4) по конструкції — безпідоймові і підоймові, пружинні і беспружинні;

5) по виду редуцируемого газу — кисневі, ацетиленові, повітряні, пропанові, водневі й ін.;

6) по тиску газу перед редуктором — високого тиску 16,5—40 МПа і середнього тиску 1,5—4 МПа .

ДСТ 6268—68 «Редуктори для газополум'яної обробки» передбачає випуск 18 типорозмірів редукторів на різні тиски і пропускну здатність для газополум'яної обробки матеріалів.

Принцип дії редуктора. На мал. 15 показані принципові схеми редукторів прямої і зворотної дії. Для зниження тиску газу використовується процес дроселювання стиснутого газу за допомогою клапана, що редукує.

Для підтримки тиску газу після клапана постійним служить гнучка мембрана, що з однієї сторони знаходиться під тиском газу після клапана, що редукує, (робочим тиском), а з іншого боку — під дією зусилля головної регулюючої чи пружини настановного тиску (у редукторах з беспружинній регулюванням робочого тиску).

При зміні тиску газу в робочій камері редуктора мембрана деформується у відповідну сторону, чи збільшуючи зменшуючи площу прохідного перетину клапана, що редукує, що, у свою чергу, приведе до чи зменшення збільшення ступеня дроселювання тиску газу.

У редукторі прямої дії тиск газу до редукування діє під клапан, прагнучи його відкрити (мал. 15, б), а в редукторі зворотної дії — на клапан, прагнучи його закрити (мал. 15, а). Найбільше застосування одержали редуктори зворотної дії, тому що вони більш компактні, простіше по конструкції, мають менша кількість деталей і надійніше в роботі. Це порозумівається тим, що в редукторах зворотної дії спрощується зв'язок клапана, що редукує, з мембраною.

Робочі характеристики редуктора. Робочий тиск і пропускну здатність вибирають відповідно до вимог технологічного процесу. Пропускна здатність визначається не тільки площею відкриття перетину клапана, що редукує, але - і площею перетину сопла для виходу газу з редуктора.

Чутливість регулювання характеризується зміною величини робочого тиску при повороті регулюючого гвинта головної пружини на 1/4 обороту і залежить від відношення робочої площі мембрани до площі перетину клапана, що редукує, від кроку різьблення регулюючого гвинта і від твердості головної пружини.

Межа редукування — це величина (мал. 17) мінімального тиску перед редуктором, при якій робочий тиск починає швидко падати:

де р2 — робочий тиск редуктора при нормальній витраті газу, МПа.

На мал. 18 показана конструкція однокамерного кисневого редуктора ДКП-1-65, а на мал. 19 конструкція двокамерного кисневого редуктора ДКД-8-65. У двокамерних редукторах газ послідовно редукується в двох камерах — у першій з початкового до проміжного тиску 4—5 Мпа, у другий — із проміжного до робочого тиску. В другій ступіні двокамерного редуктора на коливання робочого тиску впливає тільки величина зміни тиску після першої камери редукування. Тому в цих редукторах забезпечується висока сталість робочого тиску після редуктора.

Конструкція рампового редуктора з настановним тиском для регулювання величини робочого тиску показана на мал. 20.

Основи безпечної експлуатації редукторів. Щоб виключити можливість застосування редуктора з-під кисню для роботи з пальним газом і навпаки, приєднувальні елементи редукторів виготовляють різними. Так, кисневі, повітряні й аргонні редуктори мають на приєднувальному штуцері накидну гайку з різьбленням правим, трубної, діаметром 3/4 дюйма; водневі і пропанові редуктори постачені накидною гайкою з лівим трубним різьбленням діаметром 1/2 дюйма. На ацетиленові редуктори замість накидної гайки встановлений спеціальний приєднувальний хомут для кріплення редуктора до вентиля ацетиленового балона. Редуктори офарблюють в умовні кольори: кисневі — у блакитний, водневі і пропанові — у червоний, ацетиленові -у білий.

Регулятори тиску. Для підтримки тиску на заданому рівні застосовують регулятори, що працюють на малих перепадах тисків. За принципом дії вони аналогічні редукторам. Їх використовують в ацетиленових установках середнього тиску для підтримки постійного тиску ацетилену, що надходить у мережу, при перемінному його тиску в генераторі. Регулятори застосовують також у системах рівного тиску для забезпечення рівності тисків кисню й ацетилену перед надходженням їхній у пальник.

На мал. 22 представлена конструкція регулятора тиску ацетилену зі зворотною пружиною. На мал. 23 показана конструкція регулятора рівного тиску ДКР, застосовуваного в системах рівного тиску для безінжекторних пальників ГАР. Регулятор беспружинний, як регулюючий газ використовується ацетилен. Регулятор забезпечує сталість складу пальної суміші в пальнику.

2. ТРУБОПРОВОДИ ДЛЯ КИСНЮ

Трубопроводи для газоподібного кисню варто проектувати відповідно до «Правил техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополум'яної обробці металів». Відповідно до будівельних норм і правилам усі трубопроводи газоподібного кисню в залежності від робочого тиску поділяються на чотири категорії.

Категорія 	I	II	III	IV

Робочий тиск: МПа	6,4–22	2,5-6,4	1,6–2,5	До 1,6

Для трубопроводів рідкого кисню встановлені наступні п'ять категорій:

Категорія	I	II	III	IV	V

Робочий тиск: МПа	6,4-22	1,6-6,4	0,6-1,6	0,25-0,6	До 0,25

У залежності від тиску кисню і при швидкості його в трубі до 8 м/с для наземних і підземних трубопроводів газоподібного кисню застосовують наступні сталеві труби:

Застосовувані труби безшовні (при діаметрі до 400 мм), электрозварні (при діаметрі більш 400 мм), при підземній прокладці безшовні.

Якщо при робочому тиску швидкість потоку кисню перевищує припустимі межі, застосовують труби з чи міді латуні. Усі надземні киснепроводи тиску 6,4 МПа (64 кгс/див2) і вище повинні бути виготовлені тільки з труб мідних чи латунних. Для труб під рідкий кисень застосовують мідь, алюмінієві сплави і корозійностійку сталь, що зберігають міцність і в'язкість при температурах рідкого кисню.

Міжцехові киснепроводи можна виконувати підземними і надземними.

3. ТРУБОПРОВОДИ ДЛЯ АЦЕТИЛЕНУ

Ацетиленопроводи в залежності від робочого тиску поділяють на три групи: низького тиску — до 0,01 МПа включно; середнього тиску — понад 0,01 до 0,15 МПа включно; високого тиску — понад 0,15 МПа (1,5 кгс/див2).

Ацетиленопроводи всіх груп повинні бути виготовлені зі сталевих безшовних труб за ДСТ 8732—70 і 8734—58. Сталеві зварені труби можна застосовувати тільки для ацетиленопроводів низького тиску, розташованих на ділянці від генератора до водяного затвора.

Труби з'єднують зварюванням. Фланцеві і нарізні сполучення допускаються в місцях приєднання до устаткування, арматурі, контрольно-вимірювальним приладам і для монтажних з'єднань у незручних для зварювання місцях. Не допускається застосування труб, арматури і деталей з міді і її сплавів, що містять більш 70% міді. Можлива підземна прокладка труб у траншеях із засипанням землею й антикорозійним захистом.

Ацетиленопроводи. офарблюють у білий колір. Усі виявлені нещільності в ацетиленопроводі в процесі експлуатації повинні негайно усуватися.

# 4  ГУМОВІ ШЛАНГИ

Шланги виготовляють з вулканізованої гуми з тканевими прокладками. Випускають наступні шланги:

Тип: I	Для ацетилену і міського газу. II	Для бензину і гасу. III	Для кисню

Внутрішній діаметр шлангів для пальників малої потужності 6 мм, для пальників і різаків нормальної і підвищеної потужності 9; 12 і 16 мм. Запас міцності повинний бути не менш: для типів I і II — чотириразового, типу III —триразового стосовно робочого тиску. Шланги типу II виготовляють з бензостійкої гуми. Вони повинні мати кольоровий зовнішній шар: для кисню — синій, для ацетилену — червоний, для рідкого палива — жовтий.

Для вільного маніпулювання чи пальником різаком довжина шлангів повинна складати 8—20 м. При довжині більш 20 м сильно зростають утрати тиску в шлангах. 5. ПРОПУСКНІ РАМПИ

При наявності в цеху декількох посад для газополум'яної обробки металів централізоване харчування їхнім киснем і пальним газом роблять від батареї балонів, з'єднаних у загальну ємність за допомогою пропускної рампи. Дозволяється розміщати пропускні рампи з кількістю ацетиленових балонів, що підключаються одночасно, не більш 20 шт., кисневих балонів — для 16 ч роботи цеху, але не більш 80 шт.

Розподільна рампа складається з двох труб, що переключаються, (колекторів), запірної арматури, гнучких приєднувальних трубопроводів для балонів і рампового редуктора. Промисловістю випускаються кисневі пропускні рампи 2 X 10 і 2x5 балонів (мал. 24). Аналогічну конструкцію має рампа для ацетиленових балонів. Відмінність полягає в тому, що для приєднання балонів до колекторів рампи використовують гнучкі гумові шланги; запірні вентилі на колекторах допускають приєднання до кожного вентиля по трьох балона. Ацетиленові рампи випускаються промисловістю на 2 X 6; 2 X 9; 2 X 12 і 2 X 15 балонів.

6. ПОКАЖЧИКИ ВИТРАТИ ГАЗІВ

Ротаметри. Як покажчики витрати газів використовують ротаметри. Ротаметр складається з градуйованої скляної трубки, внутрішня поверхня якої має форму конуса. У робочому стані трубка розташовується вертикально, більш вузьким кінцем униз. Усередині трубки знаходиться поплавець з алюмінію, чи пластмаси корозійностійкої стали. Верхні крайки поплавця зроблені гострими і на їхній бічній поверхні нанесені гвинтоподібні прорізи. При проходженні потоку газу (чи рідини) через трубку поплавець обертається потоком речовини, що забезпечує рівний кільцевий зазор між його крайками і стінкою трубки. Трубка градуйована так, що кожен розподіл відповідає визначеній витраті речовини в даний момент часу. Положення поплавка трубці показує витрата газу через ротаметр.

Ротаметри звичайно градуюють по повітрю. При вимірі витрати інших газів показання шкали ротаметра перераховують за допомогою формули і градуіровочній кривої, прикладеної до ротаметра заводом-виготовлювачем. Вимірювальні діафрагми.

# ПАЛЬНИКА

Пальник — це пристрій, призначений для одержання полум'я необхідних тепловий потужності, розмірів і форми. Всі існуючі конструкції газополум'яних пальників можна класифікувати в такий спосіб:

1) по способі подачі пального газу в змішувальну камеру — інжекторні і безінжекторних;

2) по потужності полум'я — мікропотужності (10—60 дм3/год ацетилени); малої потужності (25—400 дм3/год ацетилени); середньої потужності (50—2800 дм3/год ацетилени) і великої потужності (2800— 7000 дм3/год ацетилени);

3) по призначенню — універсальні (зварювання, різання, пайка, наплавлення, підігрівши); спеціалізовані (тільки чи зварювання тільки підігрів, гартівні й ін.);

4) по числу робочих полум'їв — однопломеневі і многопломеневі;

5) по способі застосування — для ручних способів газополум'яної обробки; для механізованих процесів.

Інжекторні пальники. Кисень через ніпель 1 інжекторного пальника проходить під надлишковим тиском 0,1—0,4 МПа (1 — 4 кгс/див2) і з великою швидкістю виходить з центрального каналу інжектора 8 (мал. 27). При цьому струмінь кисню створює розрідження в ацетиленових каналах рукоятки 3, за рахунок якого ацетилен підсмоктується (инжектируеться) у змішувальну камеру 10, що відкіля утворилася пальна суміш направляється в мундштук 13 і на виході згоряє. Інжекторні пальники нормально працюють при надлишковому тиску ацетилену, що надходить, 0,001 Мпа (0,01 кгс/див2) і вище.

На мал. 28 показані як приклад конструкції інжекторних пальників середньої потужності ГС-3 і мала потужності ГС-2 для зварювання металів. Пальника постачають набором змінних наконечників, що розрізняються витратою газу і предназначених для зварювання металів різної товщини. Номер необхідного наконечника вибирають відповідно до необхідної теплової потужності полум'я, вираженої в дм3/год ацетилени

Пальника для газів-замінників відрізняються від ацетиленових тем, що постачено пристроєм для додаткового підігріву і перемішування газової суміші до виходу її з каналу мундштука.

При перекладі на пропан-бутан пальників, розрахованих для роботи на ацетилені, варто брати наконечник, на два номери більший, і ввертати в нього мундштук, на один номер більший, а інжектор — на один номер менший, чим при зварюванні металу тієї ж товщини на ацетилено-кисневій суміші.

Безінжекторні пальника. На відміну від інжекторних у даних пальниках зберігається постійний склад суміші протягом усього часу роботи пальника, незалежно від її нагрівання відбитою теплотою полум'я. В інжекторних же пальниках нагрівання мундштука і змішувальної камери погіршуєтся інжектувальна дія струменя кисню, унаслідок чого надходження ацетилену зменшується і суміш збагачується киснем. Це приведе до ударів і зворотних ударів полум'я, — приходиться переривати зварювання і прохолоджувати наконечник.

Безінжекторні пальники, у яких ацетилен і кисень надходять у змішувальний пристрій під рівними тисками, при нагріванні не змінюють складу суміші, оскільки при нагріванні мундштука якщо і зменшується надходження газів у пальник, то воно однаково як для кисню, так і для ацетилену. Отже, відносний зміст їх у суміші, тобто склад суміші, залишається постійним. На мал. 30, а показана схема безінжекторного пальника, на мал. 30, б — схема пристрою для харчування безінжекторного пальника ГАР.

Камерно-вихрові пальники. Для деяких процесів газополум'яної обробки — нагрівання, пайки, зварювання пластмас і т.п. не потрібно високої температури ацетилено-кисневого полум'я. Для цих процесів можна використовувати камерно-вихрові пальники, що працюють на пропано-воздушній суміші. У цих пальниках замість мундштука мається камера згоряння, у яку надходять пропан і повітря під тиском 0,05—0,2 Мпа Пальника спеціальні. До таких пальників відносяться, наприклад, многополум'яні для очищення металу від іржі і фарби, газовоздушні для пайки і нагрівання, що працюють на ацетилені і газах-замінниках; керосино-кисневі для распыленного рідкого пального; многополум'яні кільцеві для газопресового зварювання; для поверхневого загартування; для полум'яного наплавлення; для зварювання термопластів та інщі.

Принципи пристрою і конструкції їх багато в чому аналогічні використовуваними для зварювальних пальників. Відмінність складається в основному в тепловій потужності і розмірах чи полум'я суми пламень (при многополум'яних пальниках), а також розмірах і формі мундштука.

2. ЗВОРОТНИЙ УДАР ПОЛУМ'Я І ЗАПОБІЖНІ ЗАТВОРИ

Зворотний удар полум'я. Зворотним ударом називається проникнення фронту горіння полум'я усередину каналів сопла чи пальника різака і поширення його назустріч потоку пальної суміші.

Можливість зворотного удару полум'я в основному визначається співвідношенням між швидкістю витікання суміші і так називаною нормальною швидкістю запалення суміші.

Нормальною швидкістю чи запалення швидкістю горіння називається швидкість поширення полум'я, спрямована перпендикулярно поверхні фронту полум'я в даній крапці.

Як показує практика, при температурі суміші 250° С швидкість запалення різко зростає, і зворотний удар полум'я може наступити при більш високих швидкостях витікання суміші із сопла. Збільшення змісту кисню в пальній суміші також підвищує нижня межа середньої швидкості витікання суміші, при якому можливі зворотний удар чи полум'я удари.

Запобіжні затвори. Засобом захисту ацетиленового чи генератора трубопроводу пального газу від проникнення в них зворотного удару полум'я служать запобіжні затвори. Застосовують різні запобіжні затвори: гідравлічні (водяники) і сухі (вогнепреградні); постові і центральні; низького і середнього тиску включаються між чи пальником різаком і джерелом надходження пального газу (генератором, трубопроводом).

На мал. 32 показана конструкція водяного затвора низького тиску постового типу.

Сухі затвори (вогнепреградители) установлюють на балонах і газопитаючих мережах (мал. 34). Вони складаються з корпуса, зворотного клапана і полум'ягасячи пористої вставки. Для газів-замінників використовують затвори, у яких полум'ягасяча вставка відсутня і функції захисту газопроводу виконує кульковий зворотний клапан.

КИСНЕВЕ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ І НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ЛЕКЦІЯ 6,7

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГАЗОВОГО РОЗДІЛОВОГО РІЗАННЯ

1. ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ Й ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ РІЗАННЯ

Процес кисневого різання металів заснований на згорянні (інтенсивному окислюванні) металів у струмені кисню і примусовому видаленні цим струменем окислів, що утворяться.

На відміну від різання металів процес кисневого різання неметалічних матеріалів (бетону, шлаку, вогнетривів) заснований на згорянні в кисневому струмені металевих порошків, що вводяться в зону різання, розплавлюванні виділеною теплотою неметалу і наступному видаленні розплаву струменем кисню.

По спрямованості кисневого струменя, її кінетичної енергії і формі утворених розрізів кисневе різання можна розділити на два основних способи: різання розділові, утворюючі наскрізні розрізи, і різання поверхневу (строжку чи обточування), при якій на поверхні матеріалу утворяться канавки округлої форми.

При газовій (кисневої) і киснево-флюсовому різанню безупинний підігрів металу здійснюється газовим полум'ям, а при киснево-дуговому і плазменно-кисневому різанні в першому випадку — дугою, а в другому — проникаючою дугою і плазмою.

При різанні кисневим чи порошково-кисневим списом підігрівши металу потрібно лише на початку процесу різання.

Кисневе різання знаходить широке застосування у всіх областях металургійної і металообробної промисловості.

Особливо широке застосування знайшло ручна розділове різання стали при розкрої аркушів, при різанні профільного металу, при вирізці деталей простого і складного контурів.

Значне поширення одержало також машинне кисневе різання, здійснювана на напівавтоматах і на автоматах, що дозволяють копіювати контури чи креслення шаблона за допомогою механічних, електромагнітних чи фотокопіювальних голівок. При малих чи серіях штучному виробництві плоских деталей з листових сталей, коли виготовлення штампів не окупається, кисневе машинне різання має саме широке застосування. Киснева (газова чи киснево-флюсова) машинне різання з успіхом заміняють також і стругальні операції, зокрема операцію скосу крайок аркушів під зварювання, де продуктивність її в багато разів вище продуктивності інших способів.

Досить широке поширення має також і поверхневе кисневе різання, основна область застосування якої — заводи чорної металургії, де цей вид різання застосовується для видалення поверхневих дефектів лиття і прокату.

Застосування списового різання до останнього часу в нашій країні обмежувалося утворенням (пропалюванням) льоток у металургійних печах, отворів у сталевих блоках при підривних роботах і т.п. В останні роки списове різання знаходить застосування також при розділовому різанні. Особливо перспективно порошково-кисневий спис, що дозволяє здійснювати розділове різання не тільки металів і сполучень металів з вогнетривами, але і чисто неметалічних матеріалів, таких як бетон, металургійні шлаки і вогнетриви.

Дуже велике поширення в чорній металургії одержало також поверхневе повітряно-дугове різання, а в машинобудівній промисловості й у суднобудуванні розділове різання плазменной проникаючою дугою для розкрою алюмінієвих сплавів, корозійно-стійких сталей і сплавів міді.

2. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ

Процес газової (кисневої) різання заснований на згорянні (інтенсивному окислюванні) металу в струмені кисню і примусовому видаленні цим струменем окислів, що утворяться.

При різанні стали згоряння заліза в кисні протікає по реакціях

тому що при високих температурах у зоні реакції різання утворяться всі три окисли заліза.

Нагрівання металу роблять полум'ям різака, що підігріває, утвореним при згорянні пального газу в кисні. Коли температура нагрівання металу досягне величини, достатньої для запалення металу в кисні, пускають струмінь технічно чистого (99,0 — 99,8%) кисню і починають процес різання.

Цей кисень, що виходить звичайно з центрального каналу мундштука і, що йде безпосередньо на окислювання металу і видалення окислів, прийнято називати ріжучим полум'ям, у відмінність від підігріваючого кисню, що виходить у суміші з пальним газом із сопел, що підігрівають.

Спрямований на нагріту ділянку металу кисень, що ріже, негайно викликає інтенсивніше окислювання металу у верхньому шарі, утворити на поверхні сильно перегрітий закис заліза і під нею шар оплавленого металу. Витиснуті струменем у розріз розплавлені окисли нагрівають нижчележачий шар металу, створюючи умови для його інтенсивного окислювання і т.д. У результаті, процес інтенсивного окислювання поширюється на всю товщину чи листа заготівлі. Окисли, що утворяться при згорянні металу, будучи розплавленими, захоплюються струменем ріжучого кисню і віддаляються з зони різання.

3. МЕХАНІЗМ ОКИСЛЮВАННЯ ЗАЛІЗА ПРИ КИСНЕВОМУ РІЗАННІ СТАЛИ

По гіпотезі, прийнятої в даний час, про конвективну передачу кисню до поверхні струменя, що ріже, він проходить через ламінарний поверхневий шар струменя, утворений інертними газами, що містилися в кисні, (азотом, аргоном, окисом вуглецю й ін.), і через шар шлаку, що стікає по поверхні крайки різу до неокисленого металу. При цьому передбачається, що кисень через жужільну плівку переходить у метал обмінними реакціями і що окислювання металу носить виборчий характер з переважним окислюванням ділянок стали, багатих залізом і бідних вуглецем.

Приведена гіпотеза допускає наступне: 1) інтенсивного окислювання (горіння) металу у твердій фазі не відбувається; 2) тверда поверхнева плівка окислів заліза при кисневому різанні захищає метал і перешкоджає контакту його з киснем; 3) процес горіння заліза починається і підтримується лише після переходу плівки окислів у рідкий стан при температурах 1330—1350 °С.

4. ВІДСТАВАННЯ В ПРОЦЕСІ РІЗАННЯ

У процесі газового розділового різання, особливо при різанні стали великої товщини, окислювання металу по товщині відбуваються нерівномірно — верхні шари металу окисляються і виносяться кисневим струменем раніш, ніж нижні (мал. 82). У результаті цього навіть при строго вертикальному напрямку струменя відбувається відхилення передньої грані різу від вертикалі.

Згоряння (інтенсивне окислювання) заліза відбувається не по усій фронтальній частині циліндричного кисневого струменя, переміщуваної вперед у напрямку різання й обмеженої стінками різа, а стадійно (східчасто) у напрямку струменя кисню, що ріже, (мал. 83).

У першій стадії процесу край кисневого струменя попадає на нагрітий полум'ям, що підігріває, до температури запалення ділянка поверхні металу, у результаті чого на цій ділянці утвориться сильно перегрітий закис заліза, а під нею — оплавлений метал.

У наступних стадіях Fео і металевий розплав тиском кисню витісняються вниз і фронтальним тиском струменя назад, за струмінь, у результаті чого фронт окислювання заліза по передній (лобовий) грані різа в нижніх шарах металу зміщається убік, зворотну напрямку різання, і відстає від окислювання металу у верхньої крайки.

Основною і єдиною причиною відставання, що пояснює той факт, що за інших рівних умов величина відставання зберігається однакової по всій довжині різа , є стадійне окислювання металу по товщині.

Величина ж відставання залежить від цілого ряду інших факторів: відсутності безпосереднього підігріву нижніх шарів металу полум'ям, що підігріває; відносної, забруднення струменя, що ріже, захоплює за собою виділяючиєся при плавленні й окислюванні металу гази; падіння кінетичної енергії кисневого струменя в міру видалення від сопла, що ріже, і збільшення діаметру струменя через її конусність, що приводить до збільшення ширини різа в нижньої крайки і, отже, до збільшення в нижніх шарах обсягу що спалюється і металу, що видаляється струменем,, що вимагає більшої витрати часу.

Значною мірою величина відставання залежить від товщини металу і швидкості різання, зростаючи зі збільшенням цих параметрів.

5. ПОЛУМ'Я, ЩО ПІДІГРІВАЄ, І НАГРІВШИ МЕТАЛУ ДО ЗАПАЛЕННЯ

Для початку процесу різання метал повинний бути нагрітий до температури запалення в кисні (температури початку інтенсивного окислювання), при різанні низковуглецевої сталі до температури 1350—1360 °С.

Установлювана при різанні потужність полум'я, що підігріває, залежить від роду пального газу і від товщини металу, що розрізається. У значно меншому ступені вона залежить від хімічного складу сталі, що розрізається.

У момент початку газового різання підігрівши металу в початковій крапці різа до запалення здійснюється винятково теплотою полум'я, що підігріває, причому в залежності від роду пального газу, температури полум'я і теплоти його згоряння в кисні час початкового підігріву може бути різним.

Однак при сталому процесі різання теплової потужності полум'я газу-замінника виявляється досить для ефективного нагрівання металу, у зв'язку з чим швидкість різання при використанні цих газів звичайно не нижче, ніж при ацетилено-кисневому полум'ї. У той же час велика перевага газів-замінників — їхня низька вартість і недефіцитність.

Відстань від сопла, що підігріває, до металу. Тому що максимальна температура полум'я має місце в його середній зоні — на відстані 2—3 мм від його внутрішнього ядра, то для досягнення найбільш інтенсивного концентрованого нагрівання відстань від сопла до поверхні металу при різанні стали повинні складати

1 = 1 + 3, де 1 — довжина ядра полум'я, мм.

Стан поверхні металу. Значною мірою ефективність нагрівання металу полум'ям як на початку, так і в процесі різання залежить від чистоти поверхні металу, що розрізається. Наявність на поверхні металу окалини, шлаку й інших забруднень ізолює метал від безпосереднього впливу полум'я і перешкоджає швидкому нагріванню його до температури запалення.

Особливо великою перешкодою для початку процесу різання є окалина внаслідок малої теплопровідності.

6. КИСНЕВІ СТРУМЕНІ, ЩО РІЖУТЬ, І СОПЛА

Процес газового різання вимагає цілком визначеної кількості кисню. Недолік кисню приводить до неповного згоряння заліза і недостатньо інтенсивному видаленню окислів. Надлишок кисню прохолоджує метал.

Кількість минаючого через сопло кисню залежить від швидкості витікання струменя, обумовленою конструкцією (формою) сопла, його найменшим (критичним) перетином і тиском кисню.

Струмінь ріжучого кисню, що минає із сопла, повинна викликати безупинне окислювання металу по всій товщині листа, що розрізається, чи заготівлі, причому швидкість переміщення сопла, що ріже, уздовж лінії різа повинна відповідати швидкості окислювання металу по товщині.

Значною мірою швидкість окислювання металу по товщині залежить від швидкості витікання кисневого струменя. Кисневий струмінь повинний інтенсивно видаляти з зони різання утворюючиєся при згорянні металу окисли, для чого також необхідна висока швидкість витікання струменя.

Струмінь кисню повинен забезпечувати рівномірну ширину різа по товщині металу, що розрізається, і мінімально можливу величину відставання, для чого необхідне збереження циліндричної форми струменя по всій її довжині в межах товщини сталі, що розрізається.

У соплах з каналами циліндричної форми, коли надлишкове, тиск кисню на виході в сопло більше 87 618 Па (0,893 ат) — а це має місце в переважній більшості випадків різання, розширення газу в устя каналу сопла не повне і тиск у ньому більше тиску навколишньої атмосфери. Розширення кисню відбувається поза соплом і його струменем менш спрямована, чим при витіканні із сопел, що розширюються, при тих же тисках кисню

Сопла, що розширюються, при їхній раціональній формі і довжині і при відповідному тиску кисню забезпечують повне розширення газу в устя каналу сопла, тобто повне перетворення потенційної енергії газу в кінетичну, у результаті чого відсутні витрати енергії на розширення струменя на виході із сопла; вся енергія струменя йде тільки на збільшення швидкості витікання кисню, на збільшення довжини струменя і її пробивної здатності.

Сопла, що звужуються, не забезпечують надзвукової швидкості витікання кисню і працюють на дозвуковій чи звукової швидкості витікання газу. Однак ці сопла менш чуттєві до зміни робочого тиску і при низьких тисках кисню, не створюючи підсмоктування повітря, забезпечують необхідну кінетичну енергію і пробивну здатність струменя. Вибір форми сопла і робочого тиску кисню при різанні в більшій мері залежить від товщини сталі, що розрізається.

7. ВПЛИВ ЧИСТОТИ КИСНЮ НА ЯКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗАННЯ

Для процесу газового різання чистота кисню, що ріже — один з найголовніших факторів, що визначають якість розрізаних крайок, продуктивність процесу і питома витрата кисню.

Зі зниженням чистоти кисню процес окислювання заліза сповільнюється, а тривалість різання і питома витрата кисню зростають. Прийнято вважати, що зі зниженням чистоти кисню на 1% (у межах 99,5—97,5) зростає тривалість різання (на 10—15%) і питому витрату кисню (на 25—35%).

Крім впливу на продуктивність різання і витрата газу знижена чистота кисню впливає на якість крайок різа і, зокрема, на утворення на поверхні крайок приварюється до них, важко віддільного грата.

Застосовувати для різання кисень чистотою нижче 97,0% через низьку якість крайок різа не рекомендується. Досвід показує, що найбільш високої ефективності процесу розділового різання сталі і найбільшої чистоти поверхні крайок, вільних від грата, досягають при використанні кисню найбільшої практично досяжної чистоти (99,8%).

8. РОЗРІЗАЕМІСТЬ МЕТАЛІВ

Метал, що піддається газовому різанню, повинний задовольняти ряду визначених умов (вимог).

I. Температура плавлення металу повинна бути вище температури запалення його в кисні (температури початку інтенсивного окислювання металу). У противному випадку метал під дією полум'я різака, що підігріває, буде плавитися і примусово віддалятися кисневим струменем без необхідного окислювання, що характеризує процес газового різання. При цих умовах шлак не утвориться, і метал, що розплавляється, важко видаляється кисневим струменем, буде утворювати на крайках різа напливи. При цьому продуктивність процесу вкрай низька, різ великої ширини і винятково нерівний.

II. Температура плавлення металу повинна бути вище температури плавлення утворених у процесі різання окислів.

III. Тепловий ефект утворення окисла металу повинний бути досить високим. Ця умова диктується тим, що при різанні стали полум'я різака, що підігріває, повідомляє металу порівняно невелику частину теплоти — близько 5—30% її загальної кількості, виділюваного в процесі різання. Основна ж кількість теплоти (70—95%) виділяється при окислюванні металу.

IV. Консистенція окислів, що утворяться, повинна бути рідкої, тобто шлаки, що з'являються при різанні, повинні бути жидкотекучими. Це умова гарна виконується при різанні низько- і среднєвуглецевій сталі, низьколегованої сталі і титанових сплавів.

Газове різання сплавів, що містять високий відсоток чи кремнію хрому сильно утруднені чи неможлива. Так, наприклад, неможлива різка сірого чавуна, що містить високий відсоток

кремнію (до .3,5—4,5%), окис якого (SiO2) сильно підвищує в'язкість шлаку (див. умова I).

V. Теплопровідність металу повинна бути можливо низкою. У противному випадку буває важко, а іноді і неможливо (при великій масі висока теплопровідність металу) досягти концентрованого нагрівання металу.

Аналізуючи приведені вище умови газового різання, можна констатувати, що всім цим умовам добре задовольняє чисте залізо і низьковуглецева сталь. З підвищенням змісту вуглецю в сталі здатність її піддаватися газовому різанню падає.

Досвід показує, що вуглецеві сталі по розрізаємості (з урахуванням якості) можна поділяти на наступні чотири групи.

1. Низковуглецева сталь, що містить до 0,20-—0,25% З, ріжеться добре і не вимагає ні попереднього підігріву, ні наступної (після різання) термообробки.

2. Середньовуглецева сталь, що містить 0,25—0,5% З, ріжеться задовільно, але щоб уникнути можливої подкалки крайок, а іноді й утворення тріщин при твердому закріпленні листа, що розрізається, чи наявності різких переходів у контурі деталей, що вирізуються, що приводять до концентрації напруг, вимагає попереднього (до° 300 С) чи супутнього підігріву.

3. Високовуглецева сталь, що містить 0,5—0,7% З, ріжеться погано, утворити різ із зашлакованими й оплавленими крайками (звичайно з привареним гратом). Різання такої сталі рекомендується робити з попереднім підігрівом до температури не нижче 300° С.

4. Високовуглецева інструментальна сталь, що містить 0,7—1,2% З, ріжеться дуже погано і у всіх випадках вимагає попереднього підігріву до температури 600—650° С. Різання такої сталі зв'язані із сильним зашлаковиванням і оплавленням крайок і утворенням на крайках великої кількості важко віддільного грата. Сталь, що містить більш 1,2% З, газовому різанню не піддається.

Леговані сталі по розрізаємості можна поділяти на двох груп: 1) низьколегована, утримуюча незначна кількість вуглецю і легуючих елементів, при якому еквівалент вуглецю Сэкв «з; 0,45; у цьому випадку різання можливе без підігріву; 2) середньоелеговані, що містять підвищену кількість вуглецю і легуючих домішок, при якому еквівалент вуглецю Сэкв > 0,45; такі сталі вимагають попереднього чи супутнього підігріву.

10. ВПЛИВ ДОМІШОК У СТАЛІ НА ПРОЦЕС РІЗАННЯ

Домішки, що містяться в сталі, як правило, впливають на процес різання. Деякі з них, не впливаючи на процес негативно, викликають підвищену схильність крайок різа до загартування; деякі ж сповільнюють чи процес, утворити грузлі шлаки, роблять різання практично неможливої.

Дуже важливе сполучення домішок у сталі, а саме: чи містить сталь тільки одну домішку в підвищеній чи кількості поряд з цією домішкою містить підвищені кількості інших домішок, що теж впливають на процес різання.

Вуглець сильно впливає на процес різання. Навіть при низькому змісті вуглецю в сталі, близько 0,15—0,18%, особливо при різанні великих товщин через виборче окислювання заліза і переходу .вуглецю в шлак крайки різа збагачуються вуглецем і здобувають схильність до загартування. Ще більша кількість вуглецю в сталі приводить до збільшення його змісту в крайках різа , що ще більше сприяє їхньому чи загартуванню додає крайкам властивості високовуглецевого сплаву з ледебуритной структурою.

Вуглець, знижуючи температуру плавлення стали і підвищуючи температуру її запалення в кисні, перешкоджає процесу різання тим, що сприяє підвищенню кількості незгорілого заліза в шлаку, що приварюється до крайок і шлаку, що утрудняє видалення, з утвореного розрізу.

Марганець по своїм теплофізичним властивостях близький до заліза і низьковуглецевої сталі. При змісті марганцю до 4% сталь ріжеться добре. При більш високому змісті марганцю (до 14%) процес різання протікає трохи гірше, але все-таки задовільно. Основне утруднення при різанні марганцовістих сталей з підвищеним змістом вуглецю – їхня схильність до утворення гартівних тріщин, у зв'язку з чим різання цих сталей рекомендується робити з попереднім підігрівом до температури ~ 300° С.

Кремній у кількостях, у яких він міститься в низьковуглецевої чи низьколегованої сталі, на процес різання не впливає. Кремній незначно впливає на процес різання й у тому випадку, коли зміст його в сталі досягає 1,5—2%. Однак при змісті його понад 4—5% через надмірну в'язкість шлаку, багатого окислом кремнію (Si2), різ зашлаковиваеться і процес різання дуже чи утрудняється стає зовсім неможливим.

Сірка і фосфор у тих незначних кількостях, у яких ці шкідливі домішки містяться в сталі, на процес різання не впливають.

Хром, так само як домішка кремнію, у сталі підвищує в'язкість шлаку, і вже при його змісті до 2—3% сприяє зашлаковиванню крайок різа . При змісті до 4—5% Сг, коли на поверхні, що нагрівається, стали присутні окремі роз'єднані окісні частки, процес різання ще можливе. Однак при більш високому змісті хрому вся поверхня стали виявляється покритою тугоплавкою окісною плівкою (/Плсг.про3 = 2200° С), що ізолює сталь від контакту з киснем, у зв'язку з чим різання стає неможливою.

Хром сприяє також прокаливаємості стали при різанні, і при несприятливих умовах охолодження (різкі переходи в перетинах, прямі кути лінії різа й ін.) утворенню глибоких тріщин.

Нікель, маючи високу пружність дисоціацій окисла (Ni0), тобто володіючи низькою спорідненістю з киснем, дуже слабко окисляється кисневим струменем при різанні, чим і порозумівається неможливість газового різання цього металу. Однак, присутствуя в сталі кгк домішка, нікель при змісті його до 6—7% процесу газової ' різання стали помітно не перешкоджає. Значно гірше процес різання протікає при високому змісті нікелю, що досягає 30%. У цьому випадку завдяки виборчому окислюванню компонентів стали утворений при різанні шлак містить ділянки, багаті оплавленим, але не окисленим нікелем, що виноситься кисневим струменем з різа і частково залишається на розрізаних крайках.

Молібден у тих малих кількостях (0,15—0,25%), у яких він міститься в низьколегованих конструкційних сталях, на процес різання не впливає. Він не робить помітного впливу і при більш високому змісті (до 0,6—0,9%) при різанні спеціальних молібденових і хромомолібденових сталей, однак навіть при низькому його змісті в сталі різко підвищується прокаливаємість крайок різа і їхня схильність до утворення тріщин.

Вольфрам при звичайному змісті в спеціальних сталях (до 1,0—1,4%) на процес різання помітно не впливає. Однак подібно хрому і молібдену вольфрам збільшує прокаліваемість стали в зоні теплового впливу різання і її схильність до утворення глибоких тріщин.

Ванадій у незначних кількостях, у яких він присутній у сталі, на процес різання не впливає. Мідь і алюміній у незначних кількостях, у яких ці елементи можуть іноді міститися в низьколегованих сталях, на процес різання не впливають.

11. ВПЛИВ РОЗДІЛОВОГО РІЗАННЯ НА СТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛИ

Тепловий вплив різання на структуру і механічні властивості (твердість) металу в шарах, що примикають до крайки, залежить насамперед від товщини сталі, що розрізається, і її хімічного складу.

Повідомлена металу процесом різання теплота складається з теплоти полум'я, що підігріває, і теплоти, виділюваної при окислюванні кисневим струменем заліза і домішок, що містяться в сталі. Значна частина теплоти, що йде на нагрівання металу в обсязі різа , виноситься з розрізу з розплавленим шлаком, однак інша, менша, її частина передається крайкам металу, що розрізається. При цьому метал крайки різа нагрівається вище критичної крапки Ас3, а потім швидко прохолоджується за рахунок відводу теплоти в більш холодні сусідні шари металу і за рахунок охолодного дії кисневого струменя, що сприяє інтенсивній тепловіддачі в навколишнє середовище.

Проста низковуглецева сталь загартуванню при різанні практично не піддається. Тепловий вплив різання на структуру цієї сталі за умови змісту в ній .менш 0,2% З позначається головним чином на зміні величини зерна. При різанні сталей з підвищеним змістом чи вуглецю легуючих домішок через їх великий прокаліваємісти зміна структури відбувається на велику глибину від крайки різа , чим у низьковуглецевих сталях. Найбільш ймовірне утворення тріщин при різанні сталей великої товщини, що гартуються, при складних контурах різа , із прямими і гострими кутами. Різання сталей у загартованому стані без отжига чи нормалізації перед різанням також сприяє виникненню в металі тріщин. Крайки різа збагачуються вуглецем навіть при низькому змісті цього елемента в сталі, причому найбільш сильне навуглецьовування крайки спостерігається в її нижній частині, де зміст вуглецю може досягати 0,3—0,75%, у залежності від товщини стали, що містить усього 0,15—0,25% С. Таким чином, метал крайки майже завжди схильний до загартування, що у залежності від змісту вуглецю і легуючих домішок у сталі і від швидкості охолодження може давати різні гартівні структури, що володіють різною твердістю.

ЛЕКЦІЯ 8

ТЕХНОЛОГІЯ ГАЗОВОГО РОЗДІЛОВОГО РІЗАННЯ

1. ТЕХНІКА РІЗАННЯ

Підготовка стали перед різанням. Якщо сталь, що надходить на різання, знаходиться в загартованому стані, то її перед різанням необхідно термічно обробити: отжечь при температурі 600 С чи відпустити. У противному випадку напруги загартування, складаються з напругами, що виникають при різанні, можуть досягти надмірно великої величини і послужити причиною утворення тріщин. Поверхня листа сталі, що розрізається, повинна бути очищена від окалини, іржі, олії і бруди. Особливо ретельно варто очищати поверхня сталі від окалини, що ізолює метал від безпосереднього контакту з полум'ям і струменем кисню, що ріже

Початок різання. Процес різання починають з нагрівання металу з поверхні в початковій крапці різа до температури запалення металу в кисні, точніше — до температури початку інтенсивного окислювання металу. Після пуску кисневого струменя і початку безупинного окислювання металу по товщині різак переміщають по лінії різа .

При різанні стали товщиною до 30 мм мундштук різака на початку процесу різання може бути встановлений чи вертикально з невеликим нахилом на кут 5—10° убік, зворотну напрямку різання. При різанні стали порівняно великої товщини (до 100 мм) мундштук різака на початку процесу встановлюють під кутом 10—15° (мал. 117).

Положення різака в процесі різання. При прямолінійному різанні стали товщиною до 30 мм сопло різака, що ріже, доцільно нахиляти на кут 20-30 від вертикалі убік, зворотну напрямку різання (мал. 121). У цьому випадку спрямований під кутом кисневий струмінь змиває з передньої грані розрізу рідкі шлаки.

Процес механізованого швидкісного різання листової сталі варто робити з нахилом сопла, що ріже, на кут до° 45 і з підігрівом кисню, що ріже, що сприяє істотному підвищенню продуктивності процесу. Порівняльні дані про швидкість механізованого різання листовий низьковуглецеві сталі вертикально розташованим соплом

і соплом, нахиленим на кут 45°, приведені на мал. 122. При криволінійному ручному чи машинному різанні стали будь якої товщини сопло різака, що ріже, завжди необхідно розташовувати перпендикулярно до поверхні металу; при прямолінійному ж різанні стали товщиною понад 30 мм - з невеликим нахилом на кут 5-10 від вертикалі убік, зворотну напрямку різання (мал. 123).

Режими різання. Швидкість переміщення різака в процесі різання — один з найголовніших параметрів режиму, що визначають якість розрізаних крайок і продуктивність процесу. У великій мері від швидкості різання залежить ступінь прорізання металу по товщині і величина відставання.

3. ПАКЕТНЕ РІЗАННЯ СТАЛІ

Сутність процесу газового пакетного різання полягає в тому, що аркуші, що розрізаються, число яких при малій товщині металу може складати 25—50 шт. і більш, збирають у пакет, що стягається чи струбцинами спеціальним затискним пристосуванням, і розрізають за один прохід різака (мал. 124).

Для пакетного різання киснем звичайного тиску, застосовуваної, як правило, при малій товщині окремих аркушів пакета, необхідно щільне притиснення аркушів друг до друга, для чого використовують струбцини й інші затискні пристосування, що забезпечують мінімальний зазор між аркушами. Максимальна товщина окремих аркушів пакета в цьому випадку не перевищує 4—6 мм при загальній товщині пакета не більш 100 мм.

Пакетне різання киснем зниженого тиску можна робити як при щільно стиснутому пакеті, так і при наявності зазорів між окремими аркушами, що іноді досягають 3,5—4 мм (при товщині окремих аркушів 3—5 мм). У цьому випадку, що не вимагає примусового стиску аркушів, товщина окремих аркушів пакета може досягати 30 мм і більш. Однак у зв'язку з можливою деформацією аркушів при різанні пакета у вільному стані бажано

затиснення аркушів хоча б з боку, протилежної початку різання (мал.  125).

Незалежно від тиску кисню, що ріже, що розрізаються в пакеті аркуші повинні бути ретельно вирівняні, причому якщо різання починають від краю пакета, аркуші бажано збирати у відповідності зі схемою мал. 126. Якщо ж різання починають усередині контуру пакета, то необхідно рассвердлення початкового отвору в крапці початку різання на обрези з наступним висновком різака на контурну лінію деталі, що вирізується, чи висвердлювання отвору строго на контурній лінії. В останньому випадку діаметр початкового отвору повинний бути дорівнює ширині різа (чи менше її).

Потужність полум'я, що підігріває, а також витрата і тиск кисню, що ріже, при пакетному різанні встановлюють по сумарній товщині пакета. Швидкість різання пакета трохи менше швидкості одношарового різання стали тієї ж товщини.

Незалежно від способу газового пакетного різання (киснем низького чи щодо високого тиску) пакетне різання має дуже обмежене застосування в промисловості. Порозумівається це тим, що, з одного боку, цей спосіб вимагає спеціальних затискних пристосувань, а з іншого боку — підвищує можливість одержання високого відсотка браку, тому що навіть при незначному відхиленні кисневого чи струменя виникненні ударів і зворотних ударів полум'я, що приводять до виплеску металу і припинення процесу різання, дефектними можуть виявитися не один лист, а всі аркуші пакета.

6. РІЗАННЯ ЛИСТОВИХ СТАЛЕЙ, ЩО ГАРТУЮТЬСЯ

Процес газового різання низьколегованих конструкційних сталей не зустрічає ніяких технологічних труднощів, режими їхнього різання ті ж, що і для простий низьковуглецева стали. Однак у випадках, якщо в сталі містяться в підвищеній кількості такі домішки, як чи хром кремній, технологічно процес різання стали сильно ускладнюється зашлакуванням крайок.

Газове різання конструкційних сталей ускладнюється їхньою схильністю до загартування, що утрудняє наступну механічну обробку крайок і в деяких випадках, що приводить до утворення тріщин.

Попередній підігрів конструкційної сталі перед газовим різанням має практичний сенс тільки при різанні виробів малих розмірів і чи виробів заготівель, що володіють значною масою і завдяки цьому повільно остигають. При порівняно малій товщині аркушів (порядку 4—6 мм), доцільно застосовувати супутній підігрів багатополум'яним пальником.

Для супутнього підігріву, що сприяє підняттю температур поблизу лінії різа усього на кілька десятків градусів, можна використовувати лінійні і кільцеві багатополум'яні пальники. Лінійні пальники застосовують при прямолінійних різах , кільцеві — при вирізці фігурних деталей.

Однак у зв'язку з тим, що супутній підігрів зв'язаний із зайвою витратою газів (витрата ацетилену зростає на 600—1000 л/ч), рекомендувати його випливає тільки у випадку виконання різання винятково відповідальних виробів, коли неприпустиме загартування крайок.

Якщо крайки виробу, що вирізується, повинні піддаватися наступній механічній обробці, а супутній підігрів може бути застосований через порівняно велику товщину стали (понад 6—8 мм),можна зробити віджиг чи відпустка виробу в термічній печі.

7. ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ РІЗАННІ

Точність газового різання характеризується відповідністю розмірів вирізаної деталі заданим креслярським розмірам і чистотою (ступенем шорсткості) поверхні розрізаних крайок.

Можливі два основних випадки газового різання: різання як заготівельна операція і різання як операція виготовлення деталей в остаточний розмір без наступної механічної обробки.

Як заготівельну операцію газове різання застосовують: а) при підготовці деталей під зварювання, б) при вирізці деталей під верстатну обробку різальним чи інструментом абразивами.

Як операцію виготовлення деталей в остаточний розмір без наступної механічної обробки газове різання застосовують: а) при вирізці деталей, контури яких не сполучаються із суміжними деталями.

Деформація листа і деталі, що вирізується з його, обумовлена значною величиною внутрішніх напружень, викликуваних місцевим і нерівномірної стосовно всього листа нагріванням при різаку. Як і при зварюванні, величина виникаючих у металі напруг визначається характером температурного полючи, величиною температури і градієнта її зміни в напрямку лінії різа і впоперек її, а також твердістю листа сталі, що розрізається.

Тому що напруги при різанні в зоні, пов'язаною з різу , завжди перевищують границя текучості те пластична деформація приводить до утворення залишкових деформацій і напруг.

При різанні порівняно товстих аркушів стали основна увага звичайна приділяється деформаціям, що виникають у площині листа, і насамперед деформаціям вигину; при різанні тонколистової сталі велику величину можуть мати і деформації з площини листа, тобто короблення.

Велика розмаїтість випадків різання не дозволяє виробити загальних мір боротьби з деформаціями листа і деталей, що вирізуються з його: деталі, що вирізуються, мають саму різну величину і форму; вирізують як у центральній частині листа, так і поблизу від його країв; різна кількість деталей, що вирізуються з листа, товщина листа і т.д.

Досвід показує, що при машинному різанні лист, що розрізається, через нерівномірне нагрівання й охолодження в процесі різання деформується і переміщається на опорах розкрійного столу, тоді як копір, по якому деталь вирізують, будучи закріпленим на машині, залишається нерухомим. У результаті розміри виробу не відповідають розмірам, заданим кресленням. У зв'язку з викладеним креслярські розміри дотримуються більш точно, якщо різьбяр незалежно від деформації листа, що відбувається, направляє різак строго по розмітці, нанесеної на оброблюваному листі стали.

Деформації смуг, що відрізаються, пропорційні квадрату їхньої довжини. Тому вузькі і довгі смуги варто прагнути відрізати від більш широких аркушів.

Нижче перераховані фактори, що впливають на величину деформації, і загальні рекомендації зі зниження величини залишкової деформації при газовому різанні.

Стан листа, що розрізається. Якщо лист, що надійшов на різання, термооброблен на високу твердість, то його варто віджечь чи відпустити, тому що в противному випадку залишкові напруги загартування можуть складатися з напругами, що виникають при різанні, і привести до значної чи деформації навіть до виникнення в металі (у крайці різа) тріщин (останнє спостерігається головним чином при вирізці складних контурів з аркушів сталей, що гартуються, чи при твердому закріпленні аркушів у процесі різання).

Теплофізичні властивості металу. Чим нижче теплопровідність і вище коефіцієнт лінійного розширення металу, тим у більшому ступені метал піддається виникненню в ньому значних внутрішніх напружень і залишкових деформацій.

Товщина листа, що розрізається, і його розміри. Товщина металу з погляду рівномірного по перетині листа виділення теплоти мало впливає на величину залишкової деформації. Однак на ступінь повороту листа на опорах розкрійного столу під дією нерівномірного нагрівання при різанні маса листа (його товщина і розміри) впливає істотно. Чим більше товщина і розміри оброблюваного листа сталі, чим більше його маса, тим у меншому ступені повертається лист на опорах, тим менше спотворюються розміри деталі, що вирізується з листа.

Твердість закріплення листа в процесі різання. Нерівномірне нагрівання і, як наслідок, деформація листа при різанні в багатьох випадках приводять до повертання листа на опорах, що при машинному різанні по копіру викликає зміну розмірів і форми деталі, що вирізується. Тому можливо застосування твердого закріплення листа в процесі різання. Останнє, незважаючи на значне зростання внутрішніх напружень, істотно знижує величину залишкової деформації.

Рівномірність нагрівання. Чим рівномірніше нагрівання листа і деталі, що вирізується, тим менше величина внутрішніх напружень і викликуваної ними деформації. У значній мірі рівномірність нагрівання залежить від напрямку і послідовності різання. Так, наприклад, при прямолінійному розділовому різанні листа більш рівномірне нагрівання і менша деформація мають місце в тому випадку, якщо процес різання ведуть від середини листа до чи країв переривчасто з залишенням непрорізаних ділянок (перемичок), прорізуваних потім після охолодження листа.

Щонайкраще рівномірне нагрівання досягається при одночасному різанні декількома різаками (мал. 134). Щоб уникнути деформації застосовують метод різання, що полягає в тім, що між деталями, що вирізуються, залишають деформируючі смуги шириною 30—40 мм, що йдуть у відходи. При цьому смуги, що представляють собою заготівлі для подальших технологічних операцій, можуть мати будь-яку необхідну ширину і не деформуються.

Величина обрізки. Частина металу, що залишається після вирізки деталі, називається обрізю. Значно менша деформація деталі, що вирізується, досягається, якщо утворена обрізь по всьому контурі деталі залишається замкнутої і не має можливості вільно деформуватися. Для цього вирізку деталі починають не по прямій, а по петлеобразній кривої, що утворить «замок» в обрізі (мал. 135), чи залишають перемички, що перерізаються після повного остигання листа.

Форма копіра. Якщо відомий характер і величина деформації деталі, що вирізується, то для попередження перекручування заданих розмірів деталі дуже ефективний так називаний зворотний прогин копіра на величину очікуваної деформації (стріли прогину). У цьому випадку розміри деталі, що вирізується, (у більшості випадків смуг) виявляються близькими до заданого.

Швидкість різання. Чим більше швидкість різання, тим менше нагрівання листа сталі, що розрізається, і тем менше деформація.

9. ПОВЕРХНЕВЕ КИСНЕВЕ РІЗАННЯ

Сутність процесу. При поверхневому кисневому різанні струмінь кисню спрямований на поверхню металу під гострим кутом, що складає 20—30° до поверхні металу (мал. 136). Як процес розділового різання, поверхневе різання протікає при наявності полум'я різака, що підігріває, що нагріває метал на початку й у процесі різання.

Механізм утворення канавки полягає в тому, що спрямована під кутом на нагріту поверхню металу струмінь кисню при її невисокому тиску і порівняно невеликої швидкості витікання деформується і, врізаючись на якусь глибину в метал, виносить на його поверхню рідкі шлаки, що утворилися.

Стійкий процес поверхневого різання можливий тільки в тому випадку, якщо напрямок переміщення різака збігається з напрямком кисневого струменя і частина шлаку, що залишається на, поверхні металу переміщається під напором струменя перед сопла, що ріже, у напрямку канавки і нагріває метал.

При рівномірному переміщенні різака в напрямку утвореної канавки після початку процесу різання полум'я різака, що підігріває, може бути виключено. У цьому випадку буде мати місце тільки кисневе різання металу без участі інших газів.

Існують два основних способи поверхневого кисневого різання: строжка й обточування.

Деяке поширення поверхневе різання знаходить також при підготовці З-образних крайок аркушів під зварювання і при вирізці кореня звареного шва перед накладенням підварювального валика.

Різаки для поверхневого різання. Конструктивні особливості різаків для поверхневого різання наступні: збільшені перетини каналів системи, що підігріває, і, зокрема, сопел унаслідок необхідності застосування при великих швидкостях різання більш могутнього полум'я, що підігріває; збільшений перетин киснепровіда різака і, зокрема, циліндричного каналу сопла, що ріже; розташування мундштука під тупим кутом до стовбура різака; велика довжина ручного різака, що досягає 1 м і більш, зв'язана зі зручністю виконання ручного поверхневого різання.

ЛЕКЦІЯ 9

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ГАЗОВОГО РОЗДІЛОВОГО РІЗАННЯ

1. РУЧНІ РІЗАКИ

Ручні різаки для газового різання класифікуються по роду пального газу, на якому вони працюють, за принципом змішання пального з киснем і по призначенню.

По роду пального газу різаки поділяються на: 1) ацетилено-кисневі; 2) працюючі на газах-замінниках ацетилену (водень, метан, пропано-бутанові суміші й ін.) і 3) працюючі на рідких пальним (гас, бензин, бензол).

За принципом змішання пального газу з киснем різаки бувають: 1) інжекторні, 2) із внутрісопловим змішанням газів.

По призначенню розрізняють різаки: 1) універсальні, призначені для розділового різання стали товщиною до 300 мм по прямій, по колу і по різних криволінійних контурах, і 2) спеціальні призначення — для різання стали великої товщини, вирізки отворів, зрізання заклепок, для підвідного різання і т.п.

Вимоги до ручних різаків: можливість різання у всіх напрямках; необхідне співвідношення потужності полум'я, що підігріває, і струменя кисню, що ріже; відсутність ексцентриситету в розташуванні зовнішнього і внутрішнього мундштуків у різаках з кільцевою щілиною, що підігріває; можливість регулювання полум'я при пущеному струмені кисню, що ріже; висока чистота обробки каналів мундштука, герметичність з'єднань; комплектування різака змінними мундштуками; достатня довжина різака, що виключає нагрівання рукоятки й опіки рук різьбяра; комплектування різака візком, що забезпечує сталість відстані від сопла до металу і рівномірне переміщення різака над поверхнею металу.

Конструктивно різак являє собою пальник, постачений пристроєм для подачі в центральний канал мундштука струменя кисню, що ріже. Так само як і зварювальні пальники, що випускаються промисловістю різаки мають інжекторний пристрій, що забезпечує необхідне змішання газів як при низькому, так і при середньому тиску пального газу.

Інжекторні різаки. Різак має додаткову трубку для кисню, що ріже, вентиль для пуску і перекриття кисневого струменя, що ріже, і пристрій, що відрізняється по конструкції, голівки і мундштуків (мал. 93). , Різак складається з двох основних частин — стовбура і наконечника. Стовбур різака містить у собі рукоятку з ніпелями (для приєднання ацетиленового і кисневого шлангів) і трубками — ацетиленовий і кисневий і корпус з регулювальними вентилями — ацетиленовим і кисневої. Наконечник складається з інжектора, змішувальної камери, трубки суміші, голівки різака з внутрішнім і зовнішнім мундштуками і трубки кисню, що ріже, з вентилем.

Різаки з внутрісопловим змішанням. Принципова відмінність цих різаків від звичайних інжекторних полягає в тому, що в них і пальний газ і кисень полум'я, що підігріває, проходять у голівці різака й у мундштуці по окремих кільцевих каналах (мал. 94.

Різаки з внутрісопловим змішанням газів застосовують головним чином при різанні стали порівняно великих товщин.

Різаки для розділового різання з використанням газів-замінників. Ці різаки призначені для газового різання низковуглецевої сталі з використанням як пальне різних вуглеводневих газів (метану, природного газу, пропано-бутановій суміші й ін.).

Відмінна риса цих різаків, у порівнянні з ацетилено-кисневими — збільшені канали пального газу в інжекторі, змішувальній камері і мундштуках, що забезпечують необхідну витрату пального і відповідну потужність полум'я, що підігріває.

Гасорізи. Для газового різання низковуглецевої сталі з використанням як пальний чи гас бензину використовують гасорізи двох принципово відмінних типів: з випаром і з розпиленням пального.

Різак гасорізиа, що працює за принципом випару пального, має спеціальну випарну камеру. Нагрівання випарної камери і випар пального в ручних і машинних різаків здійснюються додатковим полум'ям. Різак гасоріза, що працює за принципом розпилення, має спеціальне розпилюючий пристрій, завдяки якому рідке пальне в розпилином виді надходить у мундштук різака й у ньому випаровується.

Гасоріз, що працює за принципом випару пального, складається з бачка для рідкого пального ємністю близько 5 л і різака.

При експлуатації гасорізов необхідно стежити за тим, щоб тиск у бачку з пальним ні в якому разі не перевищило тиску кисню, тому що в противному випадку при зворотному ударі полум'я вибухова хвиля може поширитися в кисневий шланг, запалити і підірвати його і викликати ще більш важкі наслідки.

При роботі гасоріза на бензині застосовують менші діаметри каналу сопла для підігріву випарника. Чистий бензин для різання використовують рідко.

Гасоріз, що працює за принципом механічного розпилення пального, має різак (рис 96), що складається з голівки з зовнішнім і внутрішнім мундштуками, стовбурних трубок, корпуса, фільтра і зворотного клапана. Пальне з бачка по гасостійкому шлангу надходить у фільтр і через регулюючий вентиль у трубку — у розпилюючий пристрій голівки різака.

Спеціалізовані різаки. До них відносяться різаки, призначені для виконання дуже обмежених, сугубо спеціалізованих операцій, таких як вирізка димогарних труб у казанах, зрізання заклепок і т.п.

2. МАШИННІ РІЗАКИ

На відміну від ручних, машинні різаки мають звичайно цільні мундштуки із шістьма концентрично розташованими соплами, що підігрівають, і центральним каналом (соплом) кисню, що ріже.

По призначенню розрізняють різаки для машин загального призначення і різаки для спеціалізованих машин.

По роду пального машинні різаки поділяють на ацетилено-кисневі, метано- чи пропано-бутано-кисневі і керосино-кисневіе.

Усі різаки мають голівки однакової конструкції; однакові перетини трубок пальної суміші, що ріже кисню і змішувальної камери; однакові діаметр кожуха, перетин і модуль рейки, проходи в корпусах і т.д. Так само як і ручні, машинні різаки можуть бути інжекторними і з внутрісопловим зсувом газів. Останні застосовують головним чином на спеціалізованих машинах.

3. МАШИНИ ДЛЯ РОЗДІЛОВОГО РІЗАННЯ

Газоріжучі машини підрозділяють на машини загального призначення і спеціалізовані.

Відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 5614—74 існують переносні і стаціонарні машини загального призначення — для газової (кисневої) різання сталі і плазменно-дугового різання сталі й інших металів. У залежності від способу різання ДСТ установлені два виконання машин: К — для газового різання стали кисневим струменем і Пл — для різання металів плазменной дугою.

Переносні машини. Переносні машини, що ріжуть, можуть мати приводи: електричний, пневматичний (кисневий чи повітряний) і пружинний. Найбільш розповсюджений електричний привод.

ДСТ передбачає п'ять типів переносних машин загального призначення: ПК-1, ПК-2 і ПК-3 — для газового різання низковуглецевістій сталі і Ппл-1 (легка), Ппл-1 (важка)—для плазменно-дугового різання металів (низковуглецевістой і високолегованої сталі, сплавів міді й алюмінію).

Усі машини ПК можуть здійснювати однобічний скіс крайок при роботі одним (ПК-1) чи двома різаками (ПК-2) і двосторонній скіс — при комплектуванні машини трьома різаками (ПК-3). Машина Ппл-1 (легка) може здійснювати плазменно-дугове різання, переміщаючи по листу: при ручному керуванні рухом візка по розмітці, при різанні по циркулі і по напрямних. Крім того, машина може переміщатися по гнучкому і твердому рейковому шляху. Машина Ппл-1 (важка) може переміщатися тільки по твердому рейковому шляху. Обидві машини можуть здійснювати як розділове різання, так і однобічний скіс крайок.

Найбільш розповсюджена в промисловості машина типу ПК — двухрізакові машина «Веселка». Переносна газоріжуча машина «Веселка» (мал. 97) призначена для різання листової сталі товщиною 5—300 мм по прямій, по окружності діаметром 300 мм і більш і по довільних кривих. При одночасній роботі двох різаків машина робить різання аркушів на смуги шириною до 330 мм, вирізку фланців шириною до 330 мм при мінімальному внутрішньому діаметрі 300 мм і максимальному зовнішньому 3000 мм, підготовку крайок аркушів під зварювання з однобічним скосом під кутом до 40~° до вертикалі.

Стаціонарні машини. По конструкції стаціонарні машини загального призначення поділяються на прямокутно-координатні, полярно-координатні (шарнірні) і паралелограмні (мал. 98).

Вирізка заданої конфігурації деталі на прямокутно-координатній машині досягається сполученням двох взаємно перпендикулярних у площині листа рухів: руху каретки подовжнього ходу і руху поперечної штанги (мал. 98, а). Машини цієї конструкції дозволяють виконувати фігурну вирізку деталей по копіру, а також прямолінійні різи під прямим чи кутом з нахилом різака при скосі крайок під зварювання. Вони можуть бути оснащені одним чи декількома різаками.

У полярно-координатних машинах переміщення різака по заданому контурі здійснюється за допомогою шарнірного зв'язку двох рам. Одна з рам шарнірно закріплена на нерухомій колоні, друга, будучи шарнірно-зв'язані з першої, має на собі ведучий механізм, електромагнітну голівку з копірним роликом і різак.

Паралелограмні машини являють собою дві з'єднані шарнірні системи, кожна з який має дві шарнірно зв'язані ферми. Шарнірні системи з'єднані між собою двома рівнобіжними штангами однакової довжини, у результаті чого утворяться два шарнірних паралелограми (мал. 98, в).

На зовнішній штанзі, що з'єднує кінці зовнішніх ферм, установлені ведуча голівка і визначене, звичайно значне, число супортів з різаками, що роблять при роботі машини однакові рухи і виробляючих одночасну вирізку великої кількості однакових деталей.

Механічне копіювання здійснюється за допомогою механічної голівки по чи кресленню розмітці, причому відтворення різаком необхідного контуру деталі, що вирізується, досягається відповідними поворотами від руки ведучого ролика машини, що котиться по поверхні копіювального столу.

Механічне копіювання звичайне застосовується на прямокутно-координатних і паралелограмних машинах.

Крім вирізки деталей по кресленню і розмітці, прямокутно-координатні і паралелограмні машини дозволяють розрізати аркуші сталі по прямій у будь-якому напрямку при установці ведучого ролика механічної голівки під необхідним кутом.

Механічні голівки газоріжучих машин звичайно оснащують циркульним пристроєм, за допомогою якого здійснюється різання по окружності.

При електромагнітному копіюванні магнітний палець (сталевий циліндричний стрижень з накаткою) одержує обертання від електродвигуна через редуктор і притягається до робочої крайки сталевого копіра; магнітний палець обкатує контур копіра, змушуючи різак, жорстко зв'язаний з електромагнітною голівкою, у точності відтворювати траєкторію свого переміщення і здійснювати вирізку деталі необхідного обрису і розмірів.

Фотокопіювання по кресленню можна здійснювати на прямокутних-координатних і паралелограмних машинах, оснащених механічними голівками.

Застосовувані в промисловості фотокопіювальні системи підрозділяють на амплітудні й імпульсні.

В амплітудних системах світлова пляма робить тільки поступальний рух по лінії креслення, в імпульсних системах, крім поступального руху світлової плями уздовж лінії креслення, передбачений обертальний рух його по кільцевій орбіті (мал. 102).

Як приклад розглянемо деякі, найбільш розповсюджені конструкції стаціонарних машин загального призначення.

Газоріжуча машина типу СГУ-1-60 (конструкції Внииавтогенмаша). Конструкція машини — прямокутно-координатна (мал. 110). У ній сполучаються два взаємно перпендикулярних рухи: подовжній рух візка уздовж рейкового шляху і поперечний рух різакових супортів по рейковій направляючій консольній частині ферми візка.

Газоріжуча машина типу АСШ-2 (конструкції Внииавто-генмаша). Конструкція машини — полярно-координатна (шарнірна), заснована на принципі шарнірного зв'язку двох ферм, одна з яких укріплена шарнірно на нерухомій колоні, а друга, зв'язана шарнірно з першої, несе на собі ведучий механізм з електромагнітною голівкою (мал. 112). Копірний ролик голівки розташований строго соосно із соплом різака, що ріже. При цьому копір, крайку якого обкатує копірний ролик (магнітний палець), зміцнюють болтовими затисками на консольній балці (хоботі) машини, розташованої над ведучим механізмом і електромагнітною голівкою з копірним роликом. У результаті різак у точності (у масштабі 1:1) повторює руху копірного ролика.

Машина призначена для газового різання фасонних, переважно малогабаритних, деталей з листової сталі товщиною 5—100 мм винятково по копіру за допомогою електромагнітної голівки. Шарнірні зв'язки машини, що забезпечують майже повна відсутність люфтів і строго співвісне розташування сопла, що ріже, з копірним роликом, дозволяють досягати найбільш точного копіювання. Пульт керування машиною зосереджений на щиті, змонтованому на одній фермі з ведучим механізмом.

Модифікацією машини АСШ-2 є трьохрізакова конструкція типу АСШ-70, що відрізняється від приведеної машини наявністю пантографной приставки (мал. 113) із трьохрізаковим супортом для одночасної вирізки (у масштабі 1:1) трьох однакових деталей.

4. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ГАЗОРІЖУЧІ МАШИНИ

Спеціалізованими прийнято називати машини й установки, призначені для виконання визначених дуже обмежених операцій різання. В одних випадках ці машини виконують операції розділового різання по чи прямій по окружності і є напівавтоматами, в інші, наприклад при фасонному різанні труб, вони являють собою досить складні і зроблені автомати.

Переносна машина «Супутник-2». Як приклад машини для різання труб під прямим кутом розглянемо переносну машину, що випускається серійно, «Супутник-2».

Машини для фасонного різання труб. У вітчизняній і закордонній практиці для фасонного різання труб використовують механізовані машини з кулісним механізмом (машина системи Кудрявцева), з підоймовим механізмом (машина системи Мюллера) і з фотокопіюванням (машина типу УФВТ-2м конструкції Внииавтогенмаша).

Машини для вирізки фланців. Крім різних циркульних пристроїв і спеціальних голівок для вирізки фланців на машинах знаходять застосування і спеціальні переносні фланцерізы, установлювані безпосередньо на оброблюваний лист сталі і що дозволяють здійснювати вирізку фланців як у заводських, так і в монтажних умовах фланцерез ПГФ-2-67.

Машини (установки) для різання стали великої товщини. Установка типу ПМР-1000 (конструкції Внииавтогенмаша) призначена для газового різання вуглецевих сталей товщиною 600—1200 мм і киснево-флюсового різання високолегованих сталей товщиною 500—1000 мм.

Велика перевага установки — її мобільність. Її можна переносити до важких і громіздких виливків і обрізати прибутку у вертикальному і горизонтальному напрямках.

# ЛЕКЦІЯ 10

# КИСНЕВО-ФЛЮСОВЕ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ І НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Процес киснево-флюсового різання розроблений стосовно до такому не піддається звичайному газовому різанню металам, як хромонікелеві корозійностійкі і жароміцні сталі, чавун, мідь, латунь і бронза. В даний час цей процес відпрацьований і знаходить застосування і при різанні неметалічних будівельних матеріалів — бетону і залізобетону, а також зашлакованних чорних і кольорових металів і вогнетривів.

У зіставленні з механічним різанням і, тим більше, з дуговим різанням електродом, що плавиться, і автоматичним дуговим різанням під шаром флюсу, безумовно потребуючої наступної механічної обробки крайок, киснево-флюсове різання забезпечує 15—20-кратне підвищення продуктивності.

1. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ

Процес киснево-флюсового різання полягає в тому, що при наявності полум'я, що підігріває, і струменя кисню, що ріже, у зону реакції вводять додатково порошкоподібний флюс, який інтенсивно окисляється і плавиться в реакційній зоні і розріджує шлаки, що утворяться при різанні.

Флюс термомеханічної дії — залізний порошок — згоряє в різі з виділенням значної кількості теплоти, утворить при окислюванні закис заліза, що сильно розріджує шлаки, і сприяє механічному видаленню розплавлених шлаків з порожнини різа. .

Флюс механічної дії — звичайний кварцовий пісок — плавиться в зоні реакції без виділення додаткової кількості теплоти, але зв'язує тугоплавкі окисли в більш легкоплавкі з'єднання, тобто виконує чисто флюсуючу дію в процесі різання. Крім цього, частки піску, проходячи через утворений розріз з великою швидкістю, сприяють механічному видаленню розплавлених шлаків.

2. ФЛЮСИ ДЛЯ КИСНЕВО-ФЛЮСОВОГО РІЗАННЯ

Флюси для різання високолегованих сталей. Дані досліджень мартенівських шлаків показують, що причиною підвищення в'язкості хромистих шлаків є утворення хроміту з температурою плавлення близько 2180 °С. Шлаки, що утворяться при киснево-флюсовому різанні високохромистих і хромонікелевих сталей, для забезпечення необхідної жидкотекучесті повинні містити не більш 15% окису хрому. Ця умова легко виконується при розведенні шлаку компонентами флюсу, зокрема залізним порошком, що утворить при окислюванні в зоні реакції окис заліза. У деяких випадках для підвищення

теплової ефективності, а отже, і продуктивності процесу різання до залізного порошку додають до 5—10% алюмінію, чи для поліпшення умов флюсовання до 30—20% силикокальция чи до 25% залізної окалини

З погляду якості крайок різа і легкості відділенні від них ішака найкращі результати досягаються при складі флюсу: 80-85% заліза і 20— 25% силикокальция.

Флюси для різання чавуна. Основна металургійна задача при киснево-флюсовому різанні чавуна складається в розведенні розплавленого в обсязі різа чавуна залізом флюсу і зниженні в сплаві змісту вуглецю.

Інша також немаловажна задача — розрідження шлаку, що звичайно при плавленні чавуна відрізняється великою тугоплавкістю шлаку підвищеного змісту в ньому SiО2, що переходить у шлак з основного металу і сильно підвищувальна в'язкість шлаку. Таким чином, до складу флюсу для різання чавуна можуть входити залізний порошок (іноді з добавкою 10% алюмінію, що піднімає теплову ефективність процесу) і який-небудь компонент, що флюсує, сприятливому збільшенню жидкотекучести шлаку, наприклад ферофосфор, кварцовий пісок і ін.

Флюси для різання міді і мідних сплавів. Основні труднощі різання міді, що перешкоджає процесу газового різання цього металу,— це малий тепловий ефект утворення окислів міді.

Для компенсації відсутньої при окислюванні міді теплоти, до складу флюсу доцільно вводити значні кількості алюмінію. Однак тугоплавкий окис алюмінію, що утвориться в цьому випадку, Аl203 сильно підвищує в'язкість шлаку, тому до складу флюсу рекомендується вводити такі добавки, що флюсують, як кварцовий чи пісок залізна окалина, що знижують в'язкість шлаку, чи ферофосфор, що сприяє одержанню легкоплавких шлаків.

Інші труднощі різання міді зв'язані з її великою теплопровідністю , що перешкоджає зосередженому нагріванню міді полум'ям різака, що підігріває. Значною мірою ці труднощі усуваються попереднім підігрівом міді і застосуванням флюсів великої теплової ефективності, що сприяє концентрованому нагріванню металу в зоні різання.

Флюси для киснево-флюсової і порошково-списове різання бетону й інших неметалічних матеріалів. Якщо інтенсивне окислювання (горіння) у кисневому струмені металу завжди супроводжується виділенням значної кількості теплоти в зоні реакції, то при впливі кисневого струменя на нагрітий і розплавлений неметалічний матеріал, будь те

бетон, чи шлак вогнетрив, ніякого тепловиділення не відбувається. Порозумівається це тим, що всі подібні неметалічні матеріали складаються в основному з окислів, подальше окислювання яких неможливо.

Для досягнення необхідної теплової ефективності флюсу на залозистій основі до складу його в підвищеній кількості (до 20— 25%) вводять алюміній. Крім того, флюс у цьому випадку застосовують більш дрібних фракцій, ніж при різанні металів.

Крім основної теплової дії, що вводиться в зону реакції різання металевий порошок повинний здійснювати також необхідне флюсування тугоплавких окислів, що утворяться при різанні.

Алюміній, що уводиться у флюс у кількості 15—25% (по обсязі), призначений для ще більшого підвищення теплової ефективності флюсу, підняття температури в зоні реакції різання, оскільки утворення А12О3 зв'язано з виділенням великої кількості теплоти. Звичайно флюс для розділової киснево-флюсової і списове різання бетону і залізобетону містить 75— 85 % залізного порошку і 15—25 % алюмінієвого порошку.

Залізобетон, що містить арматуру у виді чи стрижнів дроту з низьковугллецеві стали, завдяки окислюванню арматурної сталі ріжеться краще, ніж чистий бетон без армування.

Для різання інших неметалічних матеріалів, таких як зашлакованные низьковугллецеві сталь і чавун, зашлакований високолегований скрап, що містить поряд зі шлаком і шматками вогнетривкої кладки високий відсоток нікелю, зайшли ковані латуні і бронзи, вогнетриви (шамот, кварцит, магнезит) і різні сполучення металів з вогнетривами, застосовують ті ж флюси, що і для різання бетону. Коливання в змісті заліза й алюмінію у флюсі в цих випадках можуть складати не більш 5—10%.

3. ОСОБЛИВОСТІ РІЗАННЯ ВИСОКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ

Високолеговані сталі поділяються на корозійностійкі (нержавіючі), жаростійкі і жароміцні.

У залежності від складу чутливість стали до термічного впливу при різанні різна. У той же час усі високолеговані сталі відрізняються низькою теплопровідністю. Коефіцієнт же лінійного розширення високолегованих хромистих і хромонікелевих сталей досить великої.Домішки, що містяться у високолегованих сталях, істотно впливають на фазовий склад стали. Одні з них сприяють утворенню в сталі аустенітної структури (нікель, марганець, мідь), другі феритної(кремній, молібден, алюміній, вольфрам, ванадій).

У результаті сполучення двох факторів — низької теплопровідності, що приводить до великого перепаду температур, і значного коефіцієнта лінійного розширення стали при нагріванні в процесі киснево-флюсового різання виникають великі внутрішні напруження, що приводять до деформацій аркушів, що розрізаються, а в деяких випадках — до утворення тріщин.

Додаткова кількість теплоти, що повідомляється металу флюсом, що окисляється при киснево-флюсовому різанні, робить тепловий вплив цього способу різання більш значним у порівнянні з тепловим впливом газового різання, де теплота повідомляється тільки підігріває полум'ям і процесом окислювання основного металу в обсязі різа.

Товщина сталі, що розрізається, впливає на швидкість охолодження металу і на характер структур, утворених у крайці різа і зоні теплового впливу.

Хромонікелеві сталі з відносно невисоким змістом нікелю (до 8—10 %) не виявляють при різанні схильності ні до утворення тріщин, ні до міжкристалічної корозії. Зовсім інакше поводяться при різанні, хромонікелеві сталі з високим змістом нікелю і високохромісті сталі. В останніх навіть незначну зміну складу, зокрема незначне зміна змісту вуглецю і хрому, змінює структуру сталі з феритної на мартенситну і навпаки.

Жароміцні сталі, що містять близько 12 % Сг і домішки молібдену, вольфраму, ванадію і ніобію, мають мартенситну структуру і містять до 10—15 % фериту. Для цих сталей характерно уповільнене мартенситне перетворення.

Настільки уповільнене структурне перетворення, що утворить тендітну мартенситну структуру, що відбувається при порівняно низьких температурах, приводить іноді до утворення тріщин у крайці різа. Різку таких сталей варто проводити з попереднім підігрівом до температури 300—4500 С с наступним повільним охолодженням, а іноді і з наступною термообробкою.

4. ОСОБЛИВОСТІ РІЗАННЯ ЧАВУНА

Залізовуглецевий сплав з високим змістом вуглецю — чавун — не задовольняє одному з найголовніших вимог газового різання: його температура плавлення 1100—12000 С виявляється набагато нижче температури початку інтенсивного окислювання в кисні (температури запалення), що складає для чавуна значно вище 1350° С. У результаті зосередженого нагрівання чавуна полум'ям, що підігріває, можна досягти його розплавлювання, але інтенсивне окислювання сплаву, характерне для газового різання, без введення в зону різання залізного чи порошку дроту неможливо.

Тому що при киснево-флюсовому різанні чавуна відбувається розведення розплавленого чавуна в обсязі різа залізним порошком, питомий зміст вуглецю (в обсязі різа) знижується, і сплав починає інтенсивно окислятися. При використанні як флюс чистого залізного порошку при різанні чавуна утворяться грузлі шлаки, у зв'язку з чим до складу флюсу вводять звичайно флюсують, що розріджують шлак добавки (у виді ферофосфору, кварцового піску й ін.).

Температурний вплив різання на структуру чавуна і крайці різа й у зоні теплового впливу велике, особливо, якщо процес різання ведеться без попереднього підігріву. У цьому випадку при швидкому охолодженні розрізаних крайок відбувається відбілювання чавуна.

У зв'язку з тим, що різання чавуна застосовують в основному при відрізку прибуток-чавунних чи виливків при грубому розділовому різанні великогабаритних чавунних виливків у переплавляння, якість крайок різа і наявність вибіленого шару і навіть поверхневих тріщин значення не мають. Якщо крайки різа чавунного виливка піддають наступній механічній обробці, тобто неприпустимі висока твердість крайок і наявність на поверхні їхніх навіть неглибоких тріщин, різку чавуна варто робити з попереднім підігрівом.

5. ОСОБЛИВОСТІ РІЗАННЯ МІДІ І ЇЇ СПЛАВІВ

Мідь і її сплави — латуні і бронзи — не піддаються звичайному газовому різанню через низькі теплові ефекти утворення окислів міді, високої теплопровідності, що перешкоджає концентрованому нагріванню, і через утворення тугоплавких окислів при окислюванні мідних сплавів.

Киснево-флюсове різання міді вимагає попереднього розігріву полум'ям ділянки, що підігріває, металу, з якого починається процес різкі, до температури порядку 800-900 С. У противному випадку почати процес різання настільки теплопровідного металу як мідь — неможливо. Якщо різанню підлягають аркуші невеликих розмірів, доцільно застосовувати загальний попередній підігрів, що істотно підвищує швидкість різання.

Різання ж сплавів міді настільки високого початкового розігріву металу на ділянці, що прилягає до початкової крапки різа, не вимагає. Однак розігрівати ця ділянка до температури 400.—500" З випливає й у даному випадку. Для підтримки необхідної температури нагрівання прилягаючих до різу ділянок металу як при різанні міді, так і при різанні її сплавів потрібно винятково могутнє полум'я різака, що підігріває, приблизно в 6

разів перевищуюче потужність полум'я, застосовуваного при різанні високолегованих сталей.

6. ОСОБЛИВОСТІ РІЗАННЯ БЕТОНУ Й ІНШИХ НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Процес киснево-флюсового різання бетону і залізобетону відрізняється від різання металів тим, що при не окисляються матеріалах, якими є бетон, шлаки і вогнетриви, флюси для різання повинні мати значно більшу теплову ефективність, чим флюси для кисневого різання металів.

Велике значення при киснево-флюсовому різанні металів і неметалічних матеріалів має струмінь кисню, що ріже, від характеру якої в більшому ступені залежить продуктивність різкі. Для забезпечення циліндричності струменя і її досить великої далекобійності при малій чутливості до зміни робочого тиску необхідна конусна форма, що звужується, що ріже сопла з кутом конуса.

Для нормальної роботи сопла, що звужується, потрібно дотримання принаймні двох умов: 1} тиск кисню на вході в сопло повинне бути низьким і складати не більш 0,08—0,15 Мпа, 2) циліндричний канал киснепровіда перед соплом повинний мати довжину 500—600 мм при діаметрі, не меншому діаметра горлового перетину сопла, що ріже. При формі сопла, що звужується, швидкість витікання кисневого струменя менше критичної. Частки флюсу встигають досить повно окислитися і повідомити необхідна кількість теплоти матеріалу, що розрізається.

При киснево-флюсовому різанні бетону й інших неметалічних матеріалів кисень струменя, що ріже, витрачається в основному на окислювання флюсу, що вводиться в зону різання, і на примусове видалення з порожнини різа розплавлених матеріалів і шлаків.

8. УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ КИСНЕВО-ФЛЮСОВОГО РІЗАННЯ

По конструкції флюсопитатели поділяються на інжекторні і циклонні. По способі подачі в зону різання кисню і флюсу розрізняють флюсопитатели однопровідні і двохпровідні.

Інжекторні конструкції флюсопитателей застосовують для різання з застосуванням великого чи середнього залізного порошку, коли за рахунок инжектування можлива стійка подача порошку по шлангах у різак. Дрібні і тим більше дуже дрібні порошки в зв'язку з утратою, у відомій мері, сипкості инжектуються погано і для їхнього транспортування

необхідно попереднє зважування часток у спеціальній циклонній камері з наступним їхнім виносом по шлангу в різак струменем стиснутого чи повітря азоту.

Флюсопитатели циклонної конструкції застосовуються головним чином при двохпровідній системі подачі кисню, при якій флюс у зону різання подається додатковим струменем чи кисню повітря, що ріже ж струмінь кисню надходить незалежно.

Однопровідна система не вимагає складної конструкції флюсопитателя і різака. Перевага ж двохпровідної системи полягає в тому, що менші швидкості подачі флюсу в зону реакції різання сприяють більш повному згорянню флюсу і більшої продуктивності процесу. Як приклад розглянемо деякі найбільш розповсюджені конструкції установок з однопровідний і двохпровідній системами кисню.

Установка УФР-2. Установка з однопровідною системою кисню і центральною подачею флюсу призначена для киснево-флюсового різання високолегованих (нержавіючих) сталей товщиною 3—100 мм. Флюсопитатель має підоймовий пристрій, за допомогою якого здійснюється пуск і дозування порошку і кисню, що ріже. Система подачі киснево-флюсового струменя — однопровідна, тобто инжектування порошкоподібного флюсу і подача його в сопло різака, що ріже, здійснюються струменем кисню, що ріже, під тиском, необхідним для різання.

Установка може комплектуватися як ручним, так і машинним різаком.

Установка типу УРХС-5. В установці з двухпровідною системою кисню і зовнішньою подачею флюсу флюс подається в різак самостійно струменем кисню, незалежно від кисневого струменя, що ріже. Флюсопитатель Фпр-65 має циклонну конструкцію; різак — зовнішню подачу флюсу.

Для установки УРХС-5 використовують різак «Полум'я» з оснащенням для подачі і перекриття флюсу. Насадка для подачі флюсу має дві флюсоподающі трубки, розташовувані на різаку поперек лінії різа. Подачу флюсу перекривають порошковим вентилем, умонтованим у флюсопровід і стискаючим гумову трубку, по якій подається флюс.

ЛЕКЦІЯ 11

# СПИСОВЕ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ І НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. УТВОРЕННЯ ОТВОРІВ

Кисневе спис-сталева трубка, по якій пропускається кисень. Будучи попередньо нагрітим до температури 1350—14003С, робочий кінець списа після пуску кисню починає інтенсивно окислятися (горіти), розвиваючи температуру до 2000° С. Для збільшення теплової потужності списа усередину трубки звичайно закладають сталевий пруток.

Для початкового нагрівання списа користаються звичайно сторонніми джерелами нагрівання зварювальною дугою, полум'ям зварювального пальника, що підігріває полум'ям різака й ін. У початковий момент, при запалюванні списа, тиск кисню встановлюють невеликим, після ж запалення трубки і встановлення стійкого процесу тиск кисню піднімають до робітника.

У процесі горіння спис безупинний коротшає, причому в залежності від товщини матеріалу, що пропалюється, довжина згорілої частини трубки списи може бути в 5—25 разів більше довжини отвору, що пропалюється. Звичайно процес пропалювання кисневим списом отворів роблять без застосування полум'я, що підігріває.

Пропалювання отворів у сталі. Процес пропалювання кисневим списом отворів починається з запалення робочого кінця списа в кисні. Після запалення його притискають до поверхні металу, що пропалюється, і, заглиблює його в метал, збільшують тиск кисню до необхідної робочої величини, роблячи списом періодично зворотно-поступальні й обертальні рухи. У процесі пропалювання отвору торець списа увесь час необхідно притискати до оброблюваного металу, відриваючись його лише на короткий час при зворотно-поступальному русі. Утворені в процесі пропалювання отвору шлаки тиском кисню і газів, продуктів реакції окислювання металу, виносяться в зазор між трубкою списа і стінкою отвору, що пропалюється.

Кисневим списом можна пропалювати отвору у всіх просторових положеннях. Як спис при пропалюванні отворів у сталі може служити сталева водогазопровідна трубка з діаметром прохідного перетину 10 і 15 мм і закладена усередину її низьковуглецевий дріт діаметром 4 і 5 мм.

Пропалювання отворів у чавуні знаходить застосування в металургійному виробництві при утворенні шпурів у чавунних зашлакованих масивах, що підлягають руйнуванню у вибухових ямах для переплавляння.

Продуктивність пропалювання кисневим списом (сталевою трубкою з дротом) отворів у чавуні вкрай низка.

Пропалювання отворів у бетоні і залізобетоні. Особливість пропалювання отворів у бетоні і залізобетоні полягає в тому, що для підтримки матеріалу в місці контакту зі списом у розплавленому стані спис необхідно притискати до оброблюваного бетону із силою до 300—500 Н (30—50 кгс), переборюючи опір тугоплавких шлаків. Останнє викликано тим, що бетон, що складається з окислів (А12О3, СаО і Si03), кисневим струменем не окисляється і теплоти не виділяє, у зв'язку з чим при видаленні від його поверхні палаючого кінця списа швидко застигає. Тому пропалювати отвору в бетоні й інших неметалічних матеріалах випливає без возвратно поступальних рухів списа, роблячи їм лише періодично обертальні рухи на кут 10—15° в обидва боки.

2. ПРОПАЛЮВАННЯ ОТВОРІВ І РОЗДІЛОВЕ РІЗАННЯ ПОРОШКОВО-КИСНЕВИМ СПИСОМ

Порошково-кисневе (киснево-флюсове) спис являє собою сталеву трубку з минаючими по ній киснем і флюсом — мелкодисперсній сумішшю металевих порошків (залізного й алюмінієвого). Так само, як і при кисневому списі, робочий кінець порошково-кисневого списа на початку процесу нагрівають стороннім джерелом теплоти до температури 1350—1400е З, після чого в спис подають кисень і флюс.

На виході зі списа порошок вспалахує, утворити яскраво світний смолоскип довжиною до 50 мм із температурою 4000° С и вище. Направляючи смолоскип списа на поверхню оброблюваного матеріалу, неї розплавляють і кисневим струменем видаляють шлаки, що утворяться. При різанні металів поряд з розплавлюванням має місце й окислювання основного металу.

Пропалювання отворів. На відміну від кисневого порошково-кисневий спис щоб уникнути закупорки його шлаком не притискають до матеріалу, що пропалюється, а витримують на відстані 30—50 мм від торця утвореного отвору. Досягається це, періодичної, з інтервалом у кілька секунд, подачею списа вперед до упора в торець отвору. Проміжки часу між черговими подачами списа вперед залежать від швидкості згоряння трубки списа.

Отвору порошково-кисневим списом пропалюють у горизонтальному чи похилому знизу нагору напрямку.

Основна область застосування порошково-кисневого списа для утворення отворів у зашлакованній сталі і чавуні — металургійне виробництво, зокрема — копрові цехи заводів чорної металургії й організації, що реалізують вторинну сировину для переплавляння. Отвору в зашлакованих сталевих і чавунних масивах довжиною до 600 мм утворять для наступного руйнування цих масивів у вибухових ямах.

У зіставленні з кисневим порошково-кисневий спис забезпечує підвищення продуктивності пропалювання: на сталі — у 2 рази і на чавуні — у 3,5 рази при одночасному значному зниженні витрати кисню, флюсу і сталевих трубок.

Необхідність утворення отворів у залізобетонних станах і перекриттях для прокладки внутрішніх трубопроводів і електропроводки виникає при будівництві нових будинків і споруджень, а також при реконструкції експлуатованих.

Отвору в бетоні і залізобетоні порошково-кисневим списом пропалюють звичайно в горизонтальному чи похилому знизу нагору напрямку. Діаметр утвореного порошковим списом отвору залежить від діаметра списа, чи наявності відсутності обертальних рухів списа і від питомих витрат кисню і флюсу.

Розділове різання. Процес розділового різання починають від краю матеріалу, що розрізається, чи від початкового наскрізного отвору, утвореного усередині контуру.

Різання порошковим списом можливий у всіх просторових положеннях незалежно від товщини матеріалу (для бетону і залізобетону в межах 3—3,5 м). Тому цей процес незамінний для оброблення зайшла кованих масивів стали, чавуна, бронз і латуней, а також для різання великих товщин вогнетривів, сполучень металів з вогнетривами, бетоном і залізобетоном.

ГАЗОЭЛЕКТРИЧНЕ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ

1. ПОВІТРЯНО-ДУГОВЕ РІЗАННЯ ВУГІЛЬНИМ ЕЛЕКТРОДОМ

Сутність процесу складається у выплавленні металу по лінії різання вугільною дугою і примусовим видаленням стисненим повітрям розплаву, що утвориться під впливом дуги.

Звичайно повітряно-дугове різання стали проводять на постійному струмі зворотної полярності. Напруга дуги, утвореної між вугільним (графітовим) електродом і оброблюваним металом, складає 45—50 В, сила струму 250—500 А, діаметр електрода до 12 мм, тиск стиснутого повітря 0,4—0,6 МПа, витрата повітря 20—40 м3/ч.

Можливі два види повітряно-дугового різання — розділова і поверхнева. При розділовому різанні електрод утоплений в утворений у металі розріз, і кут між електродом і поверхнею металу, що розрізається, складає 60-90 , у той час, як при поверхневому різанні він не перевищує°30 .

2. КИСНЕВО-ДУГОВЕ РІЗАННЯ ЕЛЕКТРОДОМ, ЩО ПЛАВИТЬСЯ

Сутність процесу полягає в тім, що після порушення дуги між сталевим товстопокритим електродом і металом, що розрізається, включається струмінь кисню, що ріже, що інтенсивно окисляє залізо сталі і примусово видаляє з розрізу окисли, що утворяться.

Процеси розділового і поверхневого повітряно-дугового різання здійснюють тим самим електродотримачем, у нижньому затиску якого розташовані два отвори для подачі стиснутого повітря. В обох випадках різання електрод закріплюють в електродотримачі так, щоб вільний кінець (виліт) складав 100—120 мм.

Найбільше поширення одержало поверхневе різання простій низьковуглецевої і високолегованої сталі і чавуна.

Недолік процесу повітряно-дугового різання складається в науглераживании крайок реза. Однак при швидкостях різання 800 мм/хв науглераживание незначно і не перевищує 0,05 % С. Ступінь науглераживания металу при повітряно-дуговому різанні залежить також від кута нахилу електрода до поверхні металу.

3. ПЛАЗМЕННО-ДУГОВЕ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ І НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Існують два різновиди плазмового різання: різання металів і неметалічних матеріалів плазмовим струменем, утвореним дугою непрямої дії, що горить у потоці інертного газу, і різання металів дугою прямої дії, що горить у потоці інертних чи активних газів, при якій виріб, що розрізається, включено в електричний ланцюг дуги. В обох випадках дуга, обтиснута потоком газу, проходячи крізь сопло малого діаметра, має велику щільність струму і, отже, більш високу температуру, чим стовп відкритої дуги, що горить на повітрі, температура якого складає 5000—8000 ДО.

Під дією високої температури стиснутої дуги омиваючий її газ і пари електродного металу, що утворяться, сильно іонізують, здобуваючи властивості плазми. Плазмою прийнято називати частково або цілком іонізований газ, що складається із суміші нейтральних атомів і молекул, іонів і електронів.

Найкращий плазмообразуючий і захисний газ-аргон. Він хімічно інертний і мало теплопровідний. Однак у змісті перетворення електричної енергії в теплову аргон мало ефективний.

Різання полум'яним струменем. У процесі різання плазмовим струменем матеріал, що розрізається, не включається в електричний ланцюг дуги; дуга утвориться і горить між вольфрамовим електродом і внутрішньою чи стінкою торцем мідною, охолоджуваною водою, наконечника плазмотрона.

Плазмовий струмінь застосовується для різання тонкого металу і невеликих товщин неметалічних (неелектропровідних) матеріалів.

У плазмових голівках з дугою непрямої дії дуга може утворитися і горіти між вольфрамовим електродом і ізольованим від корпуса плазмотрона кільцевим мідної водоохолоджуючим електродом. У даному випадку довжина дуги змінюється, незалежно від інших параметрів режиму, шляхом осьового переміщення кільцевого електрода. Більше поширення в техніку одержали плазмові голівки, у яких кільцевий електрод сполучений з дуговим каналом корпуса плазмотрона. При цьому довжина дуги залежить від витрати і складу газу, сили струму, форми і розмірів дугової камери й інших параметрів режиму роботи плазмового генератора.

В усіх випадках вольфрамовий електрод розташовують соосно із соплом плазмотрона, а робітник газ, протікаючи крізь стовп дуги, нагрівається, іонізується і здобуває властивості плазми. Нагріваючи до високих температур, газ сильно розширюється, і потік його обмежений стінками каналу, з великою швидкістю виривається із сопла. У результаті утвориться світна струмінь плазми. Спрямована на поверхню металу, що розрізається, плазмовий струмінь робить на нього не тільки тепловий вплив, але і механічне, інтенсивно видаляючи з розрізу розплавлений метал і шлаки.

При різанні плазмовим струменем можна застосовувати будь які гази. Однак у зв'язку з гарною захисною дією найбільше поширення одержав аргон і суміші його з азотом.

Струмінь плазми має, звичайно, форму витягнутого конуса, перетин якого на виході відповідає перетину сопла.

Швидкість різання плазмовим струменем залежить від характеру передачі нею теплоти матеріалу, що розрізається, і від параметрів режиму різання — сили струму, напруги, витрати газу, діаметра і довжини капали сопла і відстані від вістря електрода до горлового перетину сопла.

Зі збільшенням сили струму ефективна потужність плазмового струменя зростає, збільшення напруги в значно меншому ступені впливає на ефективну потужність і швидкість різання. На обидва параметри різання сильно впливає потужність плазмового струменя. Чим вище електрична потужність дуги, діаметр сопла і витрата плазмообразуючого газу, тим вище ефективна теплова потужність струменя і швидкість різання.

Довжина дуги слабко впливає на ефективну потужність плазмового струменя. Склад газу робить дуже великий вплив на підвищення швидкості різання. Так, наприклад, добавка до аргону 20% азоту сприяє значному підвищенню ефективності різання. Істотний вплив на ефективність різання робить також відстань від сопла плазмотрона до матеріалу, що розрізається.

Головна ж область застосування плазмового струменя в процесах різання різка різних неметалічних матеріалів невеликих толщин, вогнетривів, кераміки й ін.

Різання плазмовою проникаючою дугою. При цьому способі різання дута зв'язана з металом, що розрізається, що включається в ланцюг дуги. Стиснуту зв'язану дугу прийнято називати проникаючої, тому що під дією високої температури анодної плями і спрямованого соосно зі стовпом дуги потоку високотемпературного іонізованого газу (плазми) відбувається інтенсивне плавлення і винос розплавленого металу з безупинним заглибленням (прониканням) дуги в що розрізається метав.

В даний час сформувалися два напрямки в застосуванні плазмової проникаючої дуги для різання: 1) дуги, що харчується від джерела струму порівняно невисокої напруги (порядку 90—130 В) і 2) дуги, що харчується від джерела струму високої напруги до 300 В и вище. Перше— застосовуване в основному для ручного різання металу порівняно малих товщин: високолегованої сталі до 60 мм, алюмінію до 100 мм. Друге —потребуюче застосування пристроїв, що блокують, для захисту різьбяра від поразки струмом, винятково механізованої різання і металу великих товщин: високолегованої сталі до 300 мм, алюмінію — до 400 мм.

Захисні і робочі гази. Як захисний газ найбільше поширення одержав аргон. У меншому ступені знаходять застосування азот, водень і значно рідше, дорогий і дефіцитний гелій. У якості ж робочих газів використовують азот, кисень, водень і аргон.

Устаткування для різання плазмовою дугою. Устаткування для плазменно-дугового різання включає пульт керування, що передбачає автоматичне переключення; джерело харчування напругою 90-130 чи 250-300 В, розрахований на робочу силу струму 250—500 А; джерело харчування дуги газом і плазменно-дуговий різак.

ГАЗОВЕ ЗВАРЮВАННЯ

ПРИСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ І ФЛЮСИ

1. ПРИСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Процес газового зварювання можна проводити як із введенням у зварювальну ванну присадкового дроту чи стрижня, так і без них — при зварюванні в торець чи в стик з отбортовкой крайок.

При зварюванні з присадковим дротом механічні властивості шва визначаються в основному її хімічним складом за умови гарного захисту зварювальної ванни середньою зоною полум'я. При газовому зварюванні конструкцій і виробів з низьковуглецевої сталі широко застосовується низьколегований присадковий дріт, що забезпечує досить високої механічної властивості наплавленого металу.

Вплив домішок у сталі на її зварюваність. Вплив домішок у сталі на процес зварювання дуже не однаково.

Вуглець погіршує зварюваність сталі при змісті його понад 0,2—0,3%. Підвищений зміст вуглецю викликає значне газоутворення у ванні і кипіння її в процесі зварювання, сприяє росту зерна при нагріванні й утворенню гартівних структур.

Марганець дуже мало впливає на зварюваність сталі, але підвищує продуктивність зварювання при змісті його в низьковуглецевого дроту до 1%. Марганець гарний розкислювач. Зміст марганцю в зварювальному дроті для зварювання низьковуглецевої сталі як при дуговий, так і при газовому зварюванні може складати до 0,8—1,1%.

Кремній — небажана домішка присадкового дроту для зварювання сталі, тому що при його підвищеному змісті спостерігається утворення силікатних з'єднань типу FeO-Si3, MnO-Si2 і ін., що утворять на поверхні ванни тугоплавку і грузлу жужільну плівку, що перешкоджає виходу газів зі зварювальної ванни при її застиганні. Тому, незважаючи на те, що кремній є гарним розкислювачем, зміст його в низьковуглецевому дроті повинний бути не вище 0,03%.

Зміст сірки в присадковому дроті обмежується 0,03—0,04%.

Зміст фосфору обмежується 0,03—0,04%.

Нікель підвищує міцність і прокаливаемость сталі і трохи збільшує її пластичність. У присадковому дроті для зварювання хромонікелевих нержавіючих і жаротривких сталей зміст нікелю досягає 8—10% і більш. У цих сталях нікель сприяє утворенню стійкої аустенітної структури.

Хром різко підвищує, прокаливаемость сталі. У дроті для зварювання сталі «хромансиль» і низьколегованої хромомолібденовій сталі зміст хрому складає 0,8—1,1%. У дроті для зварювання спеціальної хромомолібденової сталі зміст його досягає 5—7%. Особливо високий зміст хрому (12—27%) у дроті для зварювання высокохромистых і хромонікелевих нержавіючих і жаротривких сталей.

Молібден підвищує прокаливаемость сталі і її опірність перегріву. Він усуває явище крихкості при відпустці, підвищує пластичність сталі при ударних навантаженнях, поліпшує оброблюваність сталі в холодному і гарячому стані. У зварювальний дріт для зварювання хромомолибденовых сталей молібден вводять у кількості 0,15—0,6%.

Присадковий матеріал для зварювання чавуна. Марки присадкових стержнів для зварювання чавунних виливків вибирають з урахуванням необхідності найбільш повної графітизації чавуна. При зварюванні масивних чавунних виливків можуть бути застосовані стрижні, що містять менший відсоток кремнію, що володіє сильним графитизиуючою дією.

При зварюванні ж тонкостінних чавунних деталей, швидкість охолодження яких після зварювання, незважаючи на попередній підігрів, за рахунок інтенсивної тепловіддачі може бути досить високої, варто застосовувати стрижні, що містять більшу кількість кремнію.

Присадкові дроти для зварювання міді і латуней. У зв'язку з підвищеної окисляемостью міді при високих температурах і великий її жидкотекучестью перешкоджаючої виконанню зварювання у вертикальній площині, якісне виконання зварювання цього металу в багатьох випадках вимагає застосування спеціальної присадкового мідного дроту, що містить розкислювачі (переважно фосфор) і елементи, що знижують жидкотекучесть зварювальної ванни, зокрема кремній, що створює на поверхні ванни грузлу плівку шлаку, що перешкоджає розтіканню рідкої міді.

Зварювання латуней представляє ще великих труднощів у зв'язку з рясною випаровуваністю зі зварювальної ванни цинку — одного з основних компонентів сплаву і, як наслідок, виникненням у шві значної пористості. Тому для якісного виконання зварювання латуней, крім флюсів і відповідних технологічних прийомів зварювання, необхідні спеціальні присадкові дроти з добавками кремнію й олова. Кремній у цьому випадку вводять для утворення грузлої плівки на поверхні зварювальної ванни, що перешкоджає випару цинку, а олово — для розрідження зварювальної ванни і кращого проплавлення крайок латуні, що зварюються.

Уведення бора в присадковий матеріал додає останньому нова властивість — самофлюсование.

Розробка самофлюсуючего присадкового дроту значно спрощує процес зварювання латуней.

2. ФЛЮСИ

При зварюванні заліза і нікелю гази середньої зони нормального ацетилено-кисневого полум'я у відомій мірі попереджають утворення окислів цих металів, тому що вони порівняно добре відновлюються окисом вуглецю (З) і воднем (Н и Н2). Однак магній, алюміній, цинк і інші метали не відновлюються газами полум'я, і для їхнього чи відновлення зв'язування їхніх окислів прибігають звичайно до флюсів — речовинам, що вводиться в зварювальну ванну для розкислення розплавленого металу і витягу з нього окислів, що утворяться, і неметалічних включень. Крім того, флюси утворять на поверхні ванни плівку шлаку і тим охороняють метал від подальшого окислювання й азотування.

До зварювальних флюсів пред'являються наступні вимоги.

1. Флюс повинний бути легкоплавким і мати температуру плавлення більш низьку, чим температура плавлення основного і присадкового металу.

2. Флюс повинний мати досить високу реакційну здатність, для того щоб процес розчинення окислів металів закінчувався до затвердіння зварювальної ванни.

3. Флюс не повинний робити шкідливого впливу на метал.

4. Щільність флюсу повинна бути менше щільності металу, для того щоб утворений флюсом шлак легко спливав на поверхню зварювальної ванни.

5. Властивості флюсу не повинні мінятися під впливом високої температури полум'я.

6. Розплавлений флюс повинний добре розтікатися по нагрітій поверхні металу.

7. Утворений флюсом шлак повинний добре захищати метал від окислювання й азотування киснем і азотом повітря і добре відокремлюватися від шва при остиганні металу.

Якщо при зварюванні металів утворяться переважно основні окисли (виключення складає титан), то флюс повинний бути кислим, і, навпаки, якщо окисли, що утворяться в зварювальній ванні, мають кислий характер, то флюс повинний бути основним. Кислі флюси застосовують переважно при зварюванні кольорових металів, зокрема при зварюванні сплавів міді і сплавів алюмінію, а основні, вірніше сполучення основних з кислими, — при зварюванні чавуна, що містить високий відсоток кремнію й утворить у зварювальній ванні, крім окислів заліза, кислотний окисел кремнію (Si2).

Флюси для зварювання міді і її сплавів. Застосовувані при зварюванні мідних сплавів кислі флюси звичайно являють собою з'єднання бора — буру Na2B4O7 10Н2О и борну кислоту Н3У3 чи їхнє суміші.

Перед уживанням буру необхідно прожарювати, тому що в противному випадку при нагріванні вона спучується, виділяє кристалізаційну воду і збільшує кількість водяних пар у зоні зварювання.

Флюси для зварювання чавуна. При зварюванні чавуна, у зварювальній ванні якого утвориться тугоплавкий окисел кремнію Si2 (1710°С), для розчинення його до складу флюсу вводять компоненти, що володіють основними властивостями. Такими компонентами звичайно служать вуглекислий натрій Na2CO3 чи вуглекислий калій ДО2З3.

У багатьох випадках зварювання сірого чавуна до складу флюсу, крім приведених вище компонентів, що вводяться в кількості 25—50%, входить також бура Na2B4O7, що володіє сильно вираженими кислими властивостями. У деяких же випадках флюс узагалі являє собою тільки буру, без яких-небудь добавок. Порозумівається це тим, що чавун, крім високого змісту в ньому кремнію, містить також високий відсоток вуглецю, що вимагає захисту зварювальної ванни від кисню повітря.

Флюси для зварювання алюмінію і його сплавів. У зв'язку з тим, що тугоплавкий окис алюмінію А12ПРО3 (2030° С) являє собою надзвичайно міцну хімічну сполуку, що погано піддається дії речовин, що флюсують, через свого хімічно нейтральні характеру, флюси для зварювання алюмінію повинні мати досить велику активність. Найбільше сильно діючі розчинники окису алюмінію — галоїдні з'єднання лужного металу літію. У зв'язку з цим більшість флюсів для зварювання алюмінію містить у своєму складі хлористий чи фтористий літій. Крім солі літію, флюси для зварювання алюмінію містять також ряд інших фтористих чи хлористих солей калію, натрію і кальцію. Найбільш активні компоненти флюсу — солі літію і головним чином хлористий літій.

Утворений у результаті приведеної реакції хлористий алюміній улетючуються, тому що його температура кипіння всього 183° С, окисел же літію спливає на поверхню ванни у виді шлаку.

3. СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЗВАРЕНОМУ ШВІ Й ОКОЛОШОВНІЙ ЗОНІ

При газовому зварюванні сталі внаслідок повільного охолодження метал шва має крупнокристалічну структуру з рівноважними неправильної форми зернами, типову для литого металу.

Розмір і форма кристалів металу шва при газовому зварюванні в більшій мері залежать від ряду факторів не піддаються точному обліку: ступеня перегріву і швидкості охолодження металу; кількості дрібних часток неметалічних включень, що містяться в рідкій, ванні, що можуть служити центрами кристалізації; перемішування рідкого металу газовим потоком полум'я кінцем присадкового дроту і газами, що виділяються з рідкої ванни, і т.п. Чим менше перегрів металу при зварюванні і чим більше швидкість охолодження металу, тим дрібніше зерно сталі і тим більше високими механічними властивостями володіє метал шва. З цього погляду газове зварювання доцільно вести з максимально можливою швидкістю.

У безпосередній близькості від шва, виконаного газовим зварюванням, в основному металі виникає зона термічного впливу, що складає з тих же характерних ділянок, що і при інших способах зварювання плавленням. Однак ширина цих ділянок при газовому зварюванні значно більше внаслідок тривалого теплового впливу полум'я на метал, що до того ж характеризується тепловим потоком, більш розподіленим по поверхні металу, що зварюється, ніж тепловий потік дуги.

Чавун, зварений з наступним повільним охолодженням з'єднання під шаром нагрітого чи піску азбесту, має структуру шва і перехідної зони, типову для сірого чавуна з великим змістом графітових включень.

Структура металу перехідної зони звареного з'єднання міді, виконаного газовим зварюванням, мало відрізняється від структури основного металу. На границі сплавки відзначаються загальні зерна металу шва й основного металу. Фактично ж після виконання газового зварювання міді завжди проводять термообробку звареного з'єднання.

4. ДЕФЕКТИ ЗВАРЕНИХ ШВІВ

Непровар. Причини непровару – такі ж як і при дуговому зварюванні і недостатній потужності чи полум'я занадто велика швидкість зварювання.

Підрізи. Причини підрізів — надмірно великі потужності полум'я і швидкість витікання пальної суміші; нерівномірне розплавлювання присадкового металу; недостатня затримка кінця присадкового стержня по краях шва при поперечних коливаннях і т.п.

Перевитрата виникає в результаті тривалого впливу полум'я на ванну розплавленого металу при наявності в ванні чи в присадковому дроту підвищеного змісту окислів, при надлишку кисню в чи полум'ї при нагріванні металу окисною зоною полум'я(при занадто великому видаленні ядра полум'я від поверхні ванни).

Перегрів металу також зв'язаний із тривалим нагріванням металу полум'ям вище Ас3, але від окислювання металу не залежить, звичайно перегрів викликається уповільненою швидкістю зварювання, що має місце при великих товщин металу.

Пористість. При газовому зварюванні завдяки повільному застиганню металу зварювальної ванни гази, що утворяться, значною мірою устигають вийти на поверхню ванни. Тому для процесу газового зварювання пористість металу шва не є характерним дефектом.

Жужільні включення і тріщини. Причини такі ж як і при дуговому зварюванні.

ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЗОВОГО ЗВАРЮВАННЯ

1. ТИПИ ЗВАРЕНИХ З'ЄДНАНЬ

Метал малої товщини (до 2 мм) з'єднують в стик без оброблення крайок і без чи зазору з отбортовкой крайок без застосування присадкового металу. Метал товщиною 2—5 мм можна з'єднувати в стик без оброблення крайок, залишаючи зазор між елементами, що зварюються. При зварюванні металу товщиною понад 5 мм найбільше бажано стикове з'єднання, виконуване в залежності від товщини металу з однобічним чи двостороннім обробленням крайок.

При зварюванні металу товщиною понад 3 мм небажане з'єднання в нахльостку.

Таврове з'єднання припустиме при зварюванні металу товщиною до 3 мм. Цей тип з'єднання застосовують при приварку ребер жорсткості. При великих товщинах таврове з'єднання, точно так само як і з'єднання в нахльостку, небажано внаслідок значного місцевого підігріву.

По розташуванню шва в просторі розрізняють нижній шов, виконуваний у будь-якому напрямку в горизонтальній площині.

2. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ НАКЛАДЕННЯ ШВІВ

Правий і лівий способи. Напрямок руху пальника і нахил її наконечника стосовно звареного шва роблять винятково великий вплив на ефективність нагрівання металу, продуктивність зварювання і якість звареного з'єднання. Відповідно до цього розглядають два способи газового зварювання — правий

і лівий.

При правому способі зварювання полум'я зварювального пальника спрямовано на шов, і процес зварювання ведеться ліворуч праворуч. Пальник переміщається перед присадкового стержня, і формування звареного шва відбувається відповідно до схеми мал. 51, а.

При лівому способі зварювання полум'я зварювального пальника спрямовано від шва, і процес зварювання ведеться праворуч наліво. Пальник переміщається за присадковим стержнем, і формування звареного шва відбувається відповідно до схеми мал. 51, б.

При правому способі зварювання забезпечується кращий захист зварювальної ванни від навколишнього повітря і досягається уповільнене охолодження металу.

Зовнішній вигляд шва при лівому способі краще, тому що при цьому способі зварювання зварник добре бачить верхню крайку ванни, що застигає, і забезпечує рівномірну висоту і ширину валика.

Практика газового зварювання показує, що при товщині сталі до 3 мм більш продуктивним є лівий спосіб зварювання, а при більшій товщині металу, особливо при зварюванні зі скосом крайок, — правий спосіб.

Кут нахилу мундштука пальника до поверхні металу залежить в основному від товщини аркушів, що зварюються, і від теплофізичних властивостей металу. Чим більше товщина металу, тим більше кут нахилу мундштука пальника. Зі зміною товщини сталі від 1 до 15 мм кут нахилу мундштука міняється в межах 10—80 0. Кут нахилу мундштука пальника залежить також від температури плавлення і теплопровідності металу. Чим вище температура плавлення металу і чим більше його теплопровідність, тим більше кут нахилу мундштука.

Нахил мундштука пальники може мінятися в процесі зварювання. У початковий момент зварювання і для кращого прогріву металу і швидкого утворення зварювальної ванни кут нахилу встановлюють найбільшим (80—90°); у процесі зварювання величина кута відповідає товщині і роду металу, що зварюється.

Потужність полум'я залежить від товщини металу і його теплофізичних властивостей. Чим більше товщина металу і чим вище його температура плавлення і теплопровідність, тим велику потужність полум'я необхідно вибирати для його зварювання.

Діаметр присадкового дроту залежить від способу газового зварювання. Для лівого способу він складає велику величину, чим для правого.

Руху пальником і присадковим дротом значно впливають на процес формування звареного шва.

ЛЕКЦІЯ 14

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ГАЗОВОГО ЗВАРЮВАННЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ

Газове зварювання характеризується високими значеннями питомої енергії, що вводиться у виріб, що досягають величин порядку 200-400 Дж/мм2, більшою зоною теплового впливу, меншою продуктивністю, чим дугове зварювання.

Газове зварювання застосовують при виготовленні і ремонті виробів з тонколистової сталі; при ремонтному зварюванні литих виробів з чавуна, бронзи, алюмінієвих сплавів; при монтажному зварюванні стиків трубопроводів малих і середніх діаметрів (до 100 мм) з товщиною стінки до 5 мм і фасонних частин до них; при зварюванні вузлів конструкцій з тонкостінних труб; при зварюванні виробів з алюмінію і його сплавів, міді, латуні і свинцю; при наплавленні латуні і бронзи на деталі зі сталі і чавуна; при наплавленні твердих і зносостійких сплавів, а також при зварюванні ковкого і високоміцного чавуна з застосуванням прутків з латуні і бронзи.

Газовим зварюванням можна зварювати майже всі метали, використовувані в техніку. Чавун, мідь, латунь, свинець легше піддаються газовому зварюванню, чим дуговий. Простота устаткування, незалежність від джерела енергопостачання, можливість широкого регулювання швидкості нагрівання й охолодження металу при зварюванні дозволяють застосовувати цей процес при ремонтних і монтажних роботах. Сталь товщиною понад 6 мм газовим зварюванням з'єднують рідко.

- ЗВАРЮВАННЯ СТАЛЕЙ

Низьковуглецеві сталі, що містять до 0,25 % З, добре зварюються газовим зварюванням. Для зварювання необхідно нормальне полум'я. Потужність полум'я повинна складати при лівому способі зварювання 100—130 дм3/год, при правом 120—150 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу, що зварюється. У якості присадкового матеріалу використовують зварювальний дріт марок Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-10ГА і Св-10М2. Застосування флюсу не потрібно.

При зварюванні можливе вигоряння вуглецю, марганцю і кремнію, що приводить до зниження межі міцності наплавленого металу. Для ущільнення і підвищення пластичності наплавленого металу доцільне проковування шва в гарячому стані. При зварюванні металу великої товщини проводять наступну термообробку зварених чи з'єднань виробів (нормалізацію, низькотемпературний отжиг).

З підвищенням змісту вуглецю в сталях від 0,25 до 0,6% зварюваність їх погіршується. Можливе утворення тріщин, що можуть виникати як в околошовной зоні, так і в звареному шві.

Для зварювання середньовуглецевих сталей застосовують тільки нормальне полум'я трохи зниженої потужності: приблизно 75— 100 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. При товщині металу понад 3 мм рекомендується загальний попередній підігрів виробу до температури 250—350° С чи місцевий підігрів пальниками околошовной зони до температури 650—700° С. Структуру металу шва й околошовной зони можна поліпшити відпусткою при температурі 600—650° С.

Підвищити механічні властивості наплавленого металу при зварюванні середньовуглецевих сталей можна використанням дроту, легованої хромом (0,5—1%) і нікелем (2—4%) при звичайному змісті марганцю в дроті (0,5—0,8%).

Високовуглецеві сталі, що містять 0,6—2,0 % З, зварюються гірше, ніж середньовуглецеві. Прийоми зварювання цих сталей ті ж, що і зварювання середньовуглецевих сталей. Потужність полум'я 75 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. Рекомендуються: спосіб зварювання лівий, полум'я нормальне чи злегка навуглецьовуюче, присадковий дріт з низьким змістом вуглецю. При зварюванні сталей, що містять більш 0,7 % З, бажано користатися флюсом (бурою).

Якісне зварювання высоковуглецевих сталей можна одержати при їхній товщині не понад 5—6 мм. Зварювання ведуть з попереднім підігрівом до температури 250—350° С в сполученні з місцевим підігрівом до температури 650—700° С. Після зварювання застосовують проковування з наступною нормалізацією і відпусткою по режиму, установленій для даної марки стали.

Низьколеговані конструкційні сталі перлітного класу містять легуючі компоненти в сумі менш 2,5% (крім вуглецю).

При зварюванні застосовують нормальне полум'я. Потужність полум'я: при лівому способі 75—100, при правом 100—130 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. Використовують дріт Св-08, Св-08А и Св-юг2. Флюс не застосовують. Для підвищення механічних властивостей наплавленого металу необхідне проковування при ясно-червоному розжарюванні (800—850° С) з наступною нормалізацією металу шва нагріванням пальником і охолодженням на повітрі.

Молібденові, хромомолібденові і хромомолібденованадієві теплотривкі сталі необхідно зварювати, зберігаючи близькими структуру і хімічний склад основного і наплавленого металів.

При зварюванні використовують (тільки нормальне) полум'я потужністю 100 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу, зварювальні дроти Св-08ХНМ, Св-ЮНМА, Св-18ХМА, Св-08ХМ, Св-08ХМ, за ДСТ 2246—70, при яких у звареному шві забезпечується склад металу, що задовольняє вимогам роботи з'єднання в умовах підвищеної температури.

Зварювання ведуть невеликими ділянками довжиною 15—25 мм, підтримуючи на всій ділянці, що зварюється, температуру ясно-червоного розжарювання. При товщині металу понад 16 мм весь виріб піддають попередньому рівномірному підігріву до температури 250— 360° С, підтримуючи її постійної в процесі зварювання.

Хромомолібденові стали зварюються трохи гірше, ніж молібденові. Це обумовлено наявністю в них хрому, що утворить тугоплавкі окисли.

Хромокремнемарганцеві стали (хромансиль) мають велику міцність, пружністю і добре витримують вібраційні й ударні навантаження

При газовому зварюванні цих сталей хром і кремній частково вигорають, що може привести до появи у шві включень окислів і непровару. Для попередження цього зварювання ведуть полум'ям потужністю 75—100 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. У якості присадкового дроту використовують низьковуглецевий дріт Св-08 і Св-08А чи леговану Св-18ХГСА і Св-18ХМА.

При різкому охолодженні можливе утворення тріщин у шві й околошовной зоні, тому при закінченні зварювання полум'я варто відводити від шва повільно, підігріваючи смолоскипом кінцева ділянка на площі радіусом 20—40 мм. Процес зварювання варто вести можливо швидше, без перерв, не затримуючи полум'я пальника на одному місці і не перегріваючи метал зварювальної ванни.

Середньо- і високолеговані сталі по своїй структурі в залежності від змісту вуглецю і легуючих елементів можуть бути мартенситного, полуферитного, феритного й аустенітного класів. При їхньому зварюванні необхідно прагнути зберегти первісні склад і структуру стали в звареному з'єднанні.

Зварюваність цих сталей значною мірою визначається їхнім хімічним складом і особливо змістом у них вуглецю.

Успішно зварюються газовим зварюванням тільки деякі з цих сталей. У зварених виробах найбільше широко використовують хромисті і хромонікелеві корозійностійкі і кислототривкі сталі

Газове зварювання, що дає велику зону нагрівання, — найменш сприятливий спосіб зварювання легованих корозійностійких, окалиностойких і кислототривких сталей, що містять хром.

Середньолеговані хромисті сталі, що містять до 0,15% С. Хромисті сталі для попередження зайвого перегріву і зменшення деформацій зварюють нормальним полум'ям зниженої потужності, рівної 70 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. При зварюванні необхідний попередній підігрів. Присадковий дріт зі сталі тієї ж марки, що і що зварюється, чи близької до неї. Можна застосовувати дріт Св-04Х19Н9, Св-06Х19Н9Т.

Зварювання варто вести можливо швидше, без перерв і повторного нагрівання того самого місця шва полум'ям пальника. Тонкі аркуші зварюють лівим способом, більш товстий метал — тільки правим.

Після зварювання рекомендується термообробка виробу по режиму, передбаченому для даної марки стали.

Хромонікелеві сталі зварюють нормальним полум'ям з питомою потужністю 70—75 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. Окисне полум'я застосовувати не слід через викликуваний їм сильного вигоряння хрому з утворенням тугоплавких окислів. Присадковий дріт повинний містити малу кількість вуглецю,  титан чи ніобій (Св-02Х19Н9,Св-0619Н9Т чи Св-08Х19Н10Б за ДСТ 2246—70). Зварювання ведуть з максимально можливою швидкістю, тримаючи кінець прутка зануреним у зварювальну ванну. Можна застосовувати правий і лівий способи. Для кращого відводу теплоти рекомендуються мідні підкладки зі зворотної сторони шва, що зварюється. Мундштук тримають під кутом 45° до поверхні металу. При зварюванні довгих швів застосовують зворотньоступінчатий  спосіб зварювання.

Для поліпшення зовнішнього вигляду шва, зменшення вигоряння хрому і видалення його окислів застосовують флюс, що містить 80% плавикового шпату і 20% феротитан (придатний також флюс складу: 50% бури і 50% борної чи кислоти 80% бури і 20% двоокису кремнію). Флюс розводять на воді, у виді пасти його наносять на крайки за 15—20 хв до зварювання, а також і зі зворотної сторони шва для попередження утворення окислів хрому в корені шва. Залишки флюсу після зварювання видаляють ретельним промиванням швів гарячою водою.

Якщо дозволяє конструкція, рекомендується термообробка нагріванням до температури 1050—1100° С с наступним охолодженням у воді. Тонкий метал товщиною 1—2 мм можна прохолоджувати на повітрі. Діаметр присадкового дроту вибирають рівним товщині металу, що зварюється. Дріт діаметром більш 5 мм не застосовують.

Газове зварювання доцільне для хромонікелевих сталей товщиною не понад 1,5—2 мм, при цьому досягається задовільна якість з'єднання і достатня продуктивність процесу. Більш товстий метал рекомендується зварювати дуговим зварюванням.

Хромонікелеві аустенітні сталі з підвищеним змістом вуглецю (наприклад, 4Х14Н14В2М), що досягає 0,4—0,5%, зварюються значно гірше низьковуглецевих, тому що схильні до виділення карбідів і утворенню гарячих тріщин. Сварку цих сталей приходиться вести з попереднім підігрівом до температури 280—300° С присадковим дротом Св-06Х19Н9Т. Після зварювання виріб піддають термообробці по режиму, передбаченому для сталі даної марки.

Марганцевисті аустенітні сталі з'єднувати газовим зварюванням випливає лише у виняткових випадках (для цілей ремонту і відновлення зношених деталей).

При зварюванні варто застосовувати однобічну V-образну підготовку крайок, тому що при X-образній підготовці, зв'язаної з вторинним нагріванням виробу при зварюванні, механічні властивості металу шва різко знижуються. Полум'я потужністю 130—150 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу повинне мати невеликий (5—10%) надлишок ацетилену  щоб  уникнути сильного вигоряння марганцю при зварюванні. У якості присадкового металу застосовують дріт з тієї ж сталі, що й основний метал. Можна застосовувати дріт із хромонікелевої сталі ОХ18Н9, Х20Н10М6 і Х20Н10М6А чи дріт з марганцевонікелевої стали, що містить 0,25—0,3% З, 3—5%  Ni і 14—16% Мп.

Зварювання ведуть в один шар у нижнім положенні розширеними валиками і короткими ділянками для полегшення виходу газів з металу шва, що утворяться в значній кількості при зварюванні цієї сталі. Для ущільнення шва застосовують легке проковування в гарячому стані. З метою підвищення механічних властивостей металу шва після зварювання застосовують загартування з температури 1050—1100° С с охолодженням у воді.

- ЛЕКЦІЯ 15

- ЗВАРЮВАННЯ ЧАВУНА

Зварюванню піддають деталі і вироби із сірого (передільного) чавуна наступного складу: 3—3,6% З, 1,6—2,5% Si, 0,5—1% Мn, до 0,12% S і до 0,8% Р

Зварювання застосовують для ремонту і відновлення зношених чавунних деталей, а також при усуненні ливарного шлюбу виробів. Сірий чавун успішно і якісно зварюється газовим зварюванням. Основні утруднення, що виникають при зварюванні чавуна, що випливають.

1. Можливість утворення гартівних структур (мартенситу, трооститу) при швидкому охолодженні з температур вище 750° С. При розплавлюванні чавуна можливі місцеві перетворення графіту в цементит (відбілювання).

2. Виникнення тріщин при нерівномірному нагріванні як у процесі зварювання, так і при остиганні після її. Небезпека появи тріщин знижується при застосуванні загального рівномірного підігріву виробу при зварюванні до температури 300° С.

3. Висока жидкотекучесть, можливість переходу з рідкого стану безпосередньо у тверде і назад, минаючи пластичну фазу.

4. Можливість присутності у виробі частин і ділянок з різною структурою.

5. Поява газової пористості у швах, оскільки при зварюванні утвориться велика кількість газоподібного окису вуглецю.

6. Утворення тугоплавких окислів кремнію, що утрудняють зварювання і потребуючих застосування флюсу (бури) для їхнього видалення в шлаки.

Характер розподілу графіту в чавуні впливає на його зварюваність. Краще зварюється чавун, у якому графить має вид дрібних пластинок (перлітний чавун) чи кулясту форму. При дрібних і середніх включеннях графіту, оточених твердим розчином вуглецю в залозі, зварюваність задовільна. Чавун з великими включеннями графіту у виді суцільної сітки, що утрудняє оплавлення основного і присадкового металу, погано піддається зварюванню.

Основна задача при зварюванні чавуна — одержання з'єднання, равноміцного основному металу, з однаковою твердістю наплавленого металу, перехідної зони й основного металу, що допускає наступну обробку звареного з'єднання різальним інструментом. Структура і хімічний склад основного і наплавленого металу повинні бути по можливості однаковими.

Газове зварювання чавуна — один з найбільш надійних способів одержання наплавленого металу, близького по своїх властивостях до основного.

Газову сварку чавунних виробів варто застосовувати з загальним чи місцевим попереднім підігрівом до температури 300— 400° С. Після зварювання деталь повинна повільно остигати для одержання однорідної рівномірної структури сірого чавуна і попередження виникнення тріщин

При місцевому підігріві важливо забезпечувати одночасне і поступове нагрівання й охолодження елементів конструкції, що нагріваються.

Для зварювання чавуна застосовують чавунні прутки. У залежності від призначення прутки випускають наступних марок: А — для гарячого газового зварювання; Б — для газового зварювання з місцевим нагріванням і для електродних стрижнів; НЧ-1 -для низькотемпературного газового зварювання тонкостінних виливків; НЧ-2 — для низькотемпературного газового зварювання товстостінних виливків; БЧ і ХЧ — для зносостійкого наплавлення. Діаметр прутків — 4; 6; 8—10 і 12—16 мм, довжина 250—450 мм.

Полум'я нормальне потужністю 100—120 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. Окисне полум'я викликає місцеве вигоряння кремнію й утворення включень твердого білого чавуна.

Зварювання варто вести з можливо більшою швидкістю, не відводячи полум'я убік і захищаючи ванну відбудовною зоною полум'я від впливу навколишнього повітря.

Для видалення в шлаки окислів кремнію, марганцю при зварюванні чавуна приходиться застосовувати спеціальні порошкоподібні флюси. Крім того, для зварювання чавуна придатний також газоподібний флюс БМ-1, розроблений для зварювання латуні.

Після зварювання виріб повинний повільно цілком остудитися разом з чи горном піччю (чи в термоізольованій камері) для попередження появи тріщин і короблення, можливих при швидкому і нерівномірному охолодженні, а також щоб уникнути виникнення структури вибіленого чавуна в місці зварювання.

Пайкозварювання чавуна латунню. Сірий ливарний, ковкий і високоміцний чавуни з успіхом можуть зварюватися дротом з латуні Л62. Замість латуні при заварці тріщин можна використовувати присадковий дріт з електролітичної міді.

Для зварювання застосовують полум'я потужністю 60—75 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу, що зварюється. Крайки скошують під кутом 30—40°. Застосовують флюс складу: 70% прожареної бури, 20% повареної солі і 10% борної кислоти. Можна застосовувати тільки прожарену чи буру суміш з бури і борної кислоти, узятих у рівних кількостях.

При зварюванні крайки чавунної деталі не розплавляють, а лише нагрівають до ясно-червоного розжарювання, потім посипають флюсом і наплавляють латунню тонким шаром; при цьому латунь з поверхні дифундує в товщу чавуна, забезпечуючи міцне зчеплення основного і наплавленого металу. Потім латунню поступово заповнюють весь шов, додаючи в розплавлений метал флюс і перемішуючи його кінцем прутка для видалення розчинних газів і окислів.

Низькотемпературна заварка ливарних дефектів у чавуні. Даний спосіб розроблений у Внииавтогенмаше і заснований на застосуванні спеціальних чавунних прутків і флюсів. Процес заварки відбувається без розплавлювання основного металу і подібний пайці. Роль припою грає чавунний пруток, що має більш низьку температуру плавлення, чим чавун основного металу. Для заварки виробів з тонкими стінками використовують прутки НЧ-1, для товстостінних — прутки НЧ-2. Для цього процесу використовують флюси, Флюс ФСЧ-1 застосовують із прутками НЧ-1, флюс ФСЧ-2 — із прутками НЧ-2.

# ЗВАРЮВАННЯ МІДІ І ЇЇ СПЛАВІВ

При зварюванні міді і її сплавів виникає ряд утруднень, обумовлених фізико-хімічними властивостями: схильністю до окислювання й утворення тугоплавких окислів; поглинанням газів розплавленим металом, що викликає появу пористості шва; високою теплоємністю і теплопровідністю, що вимагає застосування полум'я підвищеної потужності; значною величиною коефіцієнта лінійного розширення при нагріванні, що приводить до значних деформацій виробів при зварюванні.

Схильність до окислювання і вигоряння складених елементів сплавів викликає необхідність застосування при зварюванні відповідних флюсів, що захищають розплавлений метал від окислювання і розчинюючих окисли, що утворяться, видаляючи їх у шлаки.

Мідь товщиною до 10 мм зварюють одним пальником. Питома потужність полум'я 150 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. При зварюванні міді товщиною більш 10 мм використовувати занадто могутнє полум'я одного пальника не випливає, тому що це приводить до перегріву металу, росту зерна і зниженню міцності з'єднання. У цьому випадку зварювання варто вести двома пальниками: однієї.— питомою потужністю, що підігріває з полум'ям, 150-200, а другий - потужністю, що зварює з полум'ям, 100 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. Зварювання проводять лівим способом. При зварюванні двома пальниками процес зварювання ведуть одночасно з двох сторін шва, розташовуючи вісь шва вертикально.

Зварювання необхідно вести з максимальною швидкістю без перерв. Прихватку швів застосовувати не слід, тому що при повторному нагріванні під час зварювання в місцях прихваток можуть виникнути тріщини. Для закріплення деталей під час зварювання варто використовувати пристосування.

Рекомендується застосовувати присадкові прутки, до складу яких введені елементи розкислювачі (кремній, марганець, фосфор), а також прутки, леговані оловом і сріблом, що знижують температуру плавлення присадкового металу. Такі прутки для зварювання міді, що містять до 0,8—1,2% Ag, випускають під марками Ml і Мср1. Діаметр присадкового дроту вибирають у залежності від товщини металу.

Зміст фосфору в прутку повинне складати 0,2%, кремнію 0,15—0,30%.

Бажано, щоб температура плавлення дроту був на 100° С нижче температури плавлення основного металу.

Флюси утримуючі солі фосфорної кислоти, рекомендується застосовувати при зварюванні дротом, що не містить у своєму складі елементів розкислювачей — фосфору і кремнію. Можна зварювати мідь із застосуванням газоподібного флюсу БМ-1; при цьому наконечник вибирають на один номер більше, для того щоб не знижувати швидкість нагрівання і зварювання. Порошкоподібним флюсом посипають ванну і покривають кінець прутка, крайки металу, що зварюється, на ширину 40-50 мм по обох сторони від осі шва, а також зворотну сторону аркушів, що зварюються. Флюс можна застосовувати у виді пасти, замішаної на воді; його наносять на кінець прутка і крайки металу, що зварюється.

Зварювання латуні. Мідно-цинкові сплави, що містять 20—55% Zn, називають латунями. Сплави зі змістом менш 20% Zn називають томпаками.

Основні утруднення при зварюванні латуней: поглинання газів розплавленим металом зварювальної ванни, вигоряння цинку і підвищена схильність металу шва й околошовной зони до утворення тріщин і пір.

При газовому зварюванні втрати цинку можуть досягати 15—20% його первісного змісту в латуні.

Пористість наплавленого металу при зварюванні латуні з'являється при випарі цинку і поглинанні розплавленим металом водню зварювального полум'я. При застиганні металу водень утворить у шві газові пухирці і пори, що збільшуються в розмірах у результаті проникнення і розширення в них пар цинку.

Для зменшення випару цинку латунь зварюють полум'ям з надлишком кисню до 30—40%. При цьому на поверхні зварювальної ванни утвориться плівка з окису цинку, що перешкоджає його подальшому випару.

При зварюванні латуні утворяться кристалізаційні (гарячі) тріщини, а також тріщини, що виникають у температурних межах 300—600° С.

Для зв'язування окису цинку в шлаки звичайно застосовують порошкоподібні флюси на базі окислів бора, а також газоподібні флюси, що представляють собою пари летучої борорганічної рідини, наприклад флюс БМ-1:25 % метилового спирту (СН3ВІН) і 75 % метилбората В (СН3ПРО)3. Витрата флюсу БМ-1 складає близько 70 м на 1 м3 ацетилену.

Незважаючи на більш високу теплопровідність латуні, чим стали, потужність полум'я складає 100—120 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу щоб уникнути перегріву латуні і підвищеного випару цинку. Для зниження випару цинку і зменшення поглинання водню розплавленим металом кінець ядра повинний знаходитися на відстані від зварювальної ванни в 2—3 рази більшому (рівному 10—15 мм), чим при зварюванні стали. Кінець дроту періодично занурюють у флюс, що також підсипають у ванну розплавленого металу і на крайки шва. Зварювання варто вести з можливо максимальною швидкістю.

Діаметр дроту вибирають рівним товщині металу, що зварюється, але не більш 9 мм, Зварювання варто вести лівим способом в один шар, здійснюючи провар крайок відразу на всю товщину шва.

При багатошаровому зварюванні застосовують присадковий дріт ЛК62-05, а як флюс — прожарену буру. Перед нанесенням наступного шва попередній шар наплавленого металу варто ретельно очистити від шлаку.

Для ущільнення металу шва і підвищення його тимчасового опору застосовують проковування шва після зварювання. При змісті в латуні менш 60 % Си проковування можна проводити при температурі 650° С; при змісті понад 60% Си латунь проковують у холодному стані. Після проковування застосовують отжиг при температурі.-600—650° С с наступним повільним охолодженням для одержання дрібнозернистої структури і зняття наклепу.

Зварювання бронзи. Газове зварювання бронзи використовують при виправленні дефектів лиття, ремонті бронзових литих виробів, наплавленню й іншим подібним випадкам.

Олов'яні бронзи в якості основної легуючої добавки містять олово в кількості 3—14% (іноді до 20%) і можуть містити фосфор, цинк, нікель і інші легуючі елементи.

Олов'яні бронзи зварюють тільки нормальним полум'ям, тому що окисне полум'я приводить до вигоряння олова, а надлишок ацетилену збільшує пористість, викликувану розчиненням водню в металі шва. Потужність полум'я приймають 70—120 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. При зварюванні литих деталей із бронзи застосовують місцевий чи загальний підігрів до температури 500— 600°С для зменшення зварювальних напруг і деформацій.

Присадкові прутки діаметром 5—12 мм застосовують із бронзи, близької по складу до металу, що зварюється. Бажано використовувати присадковий дріт, що містить у якості розкислювача до 0,4% Si. Якщо припустиме розходження по кольорі металу шва й основного металу, то можна застосовувати в якості присадкового металу чи прутки дріт з латуні. Гарні результати виходять при зварюванні олов'яних бронз прутками з олов'яної бронзи Бр.ОФ 6,5-0,4.

При зварюванні бронз використовують флюси, придатні для зварювання латуні. Для поліпшення механічних властивостей і структури металу звареного з'єднання деталь після зварювання піддають отжигу при температурі 750° С и наступному охолодженню у воді з температури 600—650° С (загартуванню). Витримка при температурі отжига в залежності від розмірів деталі складає 3—5 ч, швидкість нагрівання — не понад 100° у годину. При зварюванні олов'яних бронз зварене з'єднання рівноміцного основному металу.

Безолов'яні бронзи можна зварювати як електродуговим, так і газовим способом. Ці бронзи в якості основних легуючих елементів містять марганець і нікель, рідше — цинк, залізо, олово, алюміній.

Зварювання проводять нормальним полум'ям потужністю . 100— 150 дм3/год ацетилени на 1 мм товщини металу. Склад присадкового прутка вибирають таким же, як і склад основного металу. Флюси використовують ті ж, що і при зварюванні міді і латуні. Для деталей складної форми необхідний попередній підігрів до температури 300—350" С. Після зварювання доцільно використовувати отжиг і загартування. Міцність з'єднання складає 80—100% міцності основного металу.

Зварювання безолов'яних бронз, що містять у якості одного з компонентів алюміній, утруднена утворенням тугоплавкого окису алюмінію А12ПРО3, для видалення якої приходиться застосовувати флюси, придатні для зварювання алюмінієвих сплавів.

- ЗВАРЮВАННЯ АЛЮМІНІЮ І ЙОГО СПЛАВІВ

Газове зварювання алюмінієвих сплавів використовують як ремонтний процес. При газовому зварюванні алюмінію на його поверхні утвориться тугоплавка плівка окисла А12ПРО3, що має температуру плавлення 2060° С и щільність 3,85 г/см3, тобто вище щільності алюмінію. Плівка окисла залишається на поверхні зварювальної ванни, захищаючи її від подальшого окислювання, але може знаходитися й у рідкому металі у виді включень між кристалами, різко знижуючи міцність і пластичність звареного шва.

Повне видалення А12ПРО3 з наплавленого металу — основна задача при одержанні якісного звареного з'єднання алюмінію і його сплавів. Для цієї мети при газовому зварюванні застосовують спеціальні флюси. Найкращі результати з усіх способів зварювання плавленням алюмінію і його сплавів дає аргонодугова зварювання в безупинному, а для тонкого металу — в імпульсному режимі.

При зварюванні алюмінію і його сплавів приходиться враховувати наступні особливості: відносно низьку температуру плавлення і високу теплопровідність, що вимагає точного дозування теплоти, що вводиться у ванну; висока хімічна спорідненість алюмінію до кисню й утворення тугоплавкого окису алюмінію, що утрудняє зварювання.

У якості присадкового металу при зварюванні алюмінію і його сплавів використовують алюмінієвий зварювальний дріт.

Для зварювання сплавів АМц застосовують дріт зі сплаву того ж складу, що й основний метал, чи зі сплаву АК5. Сплави АМг зварюють дротом з підвищеним змістом магнію з метою зниження температури плавлення присадкового металу і підвищення міцності наплавленого металу.

Для зварювання термічно не упрочняемых сплавів АМг (наприклад, АМг5) не можна застосовувати дріт зі сплавів типу АК, тому що це приводить до утворення у шві силіциду магнію (Mg2Si), що знижує міцність металу шва внаслідок розташування його включень по границях зерен; при цьому стійкість проти корозії підвищується. Сплави системи алюміній — магній — кремній, схильні до утворення кристалізаційних тріщин, рекомендується зварювати дротом: таврові і кутові з'єднання — АК5, стикові оброблення крайок — АК10. Для зварювання ливарних алюмінієвих сплавів використовують дріт з того ж сплаву, що й основний.

У процесі зварювання алюмінію і його сплавів окисли віддаляються флюсами на базі галоидных солей лужних і щелочноземельных металів. Флюси чи застосовують у порошкоподібному стані, чи у виді паст, приготовлених на чи воді спирті.

Зварювання варто вести в пристосуваннях, що зменшують коробление виробу. При тонкому металі і замкнутих контурах для компенсації деформацій застосовують додаткові твердості, зиговку аркушів уздовж крайок і т.д. Для видалення окісних плівок на основному і присадковому металах перед зварюванням не більш ніж за 8 ч крайки шва і зварювальний дріт піддають хімічній обробці, що включає знежирення (водяний розчин 1% NaOH, 5%Na2PO4 і 3% рідкого скла), промивання гарячою водою, короткочасне травлення (10% HNO3) і остаточне промивання водою.

Використовують нормальне чи полум'я з невеликим надлишком ацетилену. Великий надлишок ацетилену приводить до пористості шва. Для товщин металу менш 5 мм застосовують лівий спосіб зварювання, для великих — правий. Зварювання варто вести в нижнім положенні, у виняткових випадках — у горизонтальному на вертикальній площині і вертикальному положеннях. Не допускається зварювання в стельовому положенні швів. Зварювання варто вести швидко і по можливості безупинно. Багатошарових швів необхідно уникати, тому що це викликає пористість металу шва.

Литі деталі з алюмінієвих сплавів зварюють із загальним чи місцевим підігрівом до температури 250—260°, силумін — до температури 350—400° С.

Для додання шву дрібнозернистої структури й усунення внутрішніх напружень литі вироби після зварювання піддають отжигу при температурі 300—350° С и витримці в печі 2—5 ч з наступним повільним охолодженням.