Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

и индивидуальные задания

к самостоятельной работе по курсу

«Металловедение и термическая  обработка

сварных соединений»

для студентов специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»

## Краматорск 2008

## Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

и индивидуальные задания

к самостоятельной работе по курсу

«Металловедение и термическая  обработка

сварных соединений»

для студентов специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»

Перезатверджено на засіданні

методичної ради машинобудівного факультету

протокол № 5від 30.01.2012

## Краматорск 2008

#### УДК 669.017:621.791

Методические указания и индивидуальные задания к самостоятельной работе по курсу «Металловедение и термическая обработка сварных  соединений» для студентов специальности 7.092301 «Технология и оборудование сварки» / сост. Л.В. Плеханова. – Краматорск : ДГМА, 2008. –       32 с.

Приведено основное содержание лекций по курсу с указанием литературных источников для самостоятельной проработки учебного материала, а также тексты индивидуальных заданий  для выполнения студентами контролируемой самостоятельной работы.

Составитель 				Л.В. Плеханова, доц., к.т.н.

Отв. за выпуск 				А.М. Лаптев, проф., д.т.н.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение ………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание тем, рекомендуемая литература …………………. | 4 |
| 2 | Список основной и дополнительной литературы …………….. |  |
| 3 | Вопросы для подготовки к итоговым контролям ……………... |  |
| 4 | Индивидуальные задания ………………………………………. |  |
|  | Задание 1. РГР 1.1 – Железоуглеродистые сплавы …………… |  |
|  | Задание 1. РГР 1.2 – Превращения в сталях при охлаждении … |  |
|  | Задание 2. РГР 2.1 – Технология термической обработки металлических изделий ………………… |  |
|  | Задание 2. РГР 2.2 – Система маркировки и классификация металлических материалов ……………… |  |

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа является важным фактором усвоения студентами программного материала изучаемой дисциплины. Она включает самостоятельное изучение теоретической части курса с помощью учебников и конспекта лекций, а также  приобретение навыков решения инженерных задач на основе знаний теоретических положений курса и выполненных лабораторно-практических заданий.

Настоящие методические указания состоят из двух частей. В первой части приведены темы лекций, читаемых студентам по данному курсу, изложено содержание каждой лекции с указанием литературного источника и страниц учебников, где представлен наиболее полно соответствующий учебный материал.

Вторая часть методических указаний содержит тексты индивидуальных заданий, выдаваемых студентам в качестве расчетно-графических и контрольных работ, а также перечень тем программированных контролей, осуществляемых кафедрой по специальному графику с целью определения степени усвоения студентами учебного материала соответствующей темы.

1  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Тема 1. Введение. Задачи металловедения

Предмет «Металловедение», его связь со специальными дисциплинами и значение в современном машиностроении.

Методы исследований и испытаний свойств металлических материалов. Сплавы и их характеристика. Диаграммы состояния двухкомпонентных и трехкомпонентных систем

Литература  [1, с.3-12; 4, с.20-37; 5, с.186-194].

Тема 2. Диаграмма фазового равновесия железоуглеродистых

сплавов

Общий обзор фазовой диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Положение критических точек. Строение основных фаз. Превращения в железоуглеродистых сплавах, совершающиеся при постоянной температуре и при ее изменении. Превращения в сварном соединении при охлаждении.

Литература  [1, с.68-71; 2, с.131-147].

Тема 3. Углеродистые стали, их состав и свойства

Углеродистые стали, их состав, влияние примесей. Структура литой стали: макро- и микроструктура, дендриты. Химическая неоднородность литой стали – дендритная и зональная ликвации, неметаллические включения, газовые и подкорковые пузыри, случайные примеси, физическая неоднородность – усадочные раковины, пористость, трещины. Свойства литой стали сварных соединений. Стали сварочного производства.

Литература [1, с.123-126; 2, с.265-271; 2, с.341-348].

Тема 4. Кристаллическое строение сварного шва

Закономерности кристаллизации сварочного шва и их влияние на структуру металла шва в продольном и поперечном направлениях сваривания. Значение диаграмм состояния сплавов при кристаллизации металла сварных соединений. Диффузионные процессы при сварке. Влияние легирующих элементов на диффузию углерода.

Литература  [1, с.26-56; 61-68].

Тема 5. Превращения в стали при нагревании и охлаждении

Процессы, происходящие в стали при медленном нагреве. Образование аустенита. Влияние скорости нагрева на механизм образования аустенита. Зерно в стали: начальное, действительное, наследственное. Способы определения величины зерна по ГОСТ. Влияние химического состава, способа выплавки на склонность зерна аустенита к росту. Перегрев и пережог. Влияние величины зерна на технологические и механические свойства.

Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита. Термокинетические кривые. Продукты перлитного превращения: перлит, сорбит, троостит. Особенности превращения в сварном соединении.

Литература  [1, с.106-117; 2, с.210-229].

Тема 6. Бейнитные и мартенситные превращения

Промежуточное (бейнитное) превращение. Природа бейнита. Механизм бейнитного превращения. Механические свойства стали с бейнитной структурой. Влияние легирующих элементов на изотермическое превращение аустенита. Мартенситное превращение, общая теория превращения. Работы Г.В. Курдюмова. Структура и свойства мартенсита. Механизм превращения аустенита в мартенсит. Мартенситная диаграмма, остаточный аустенит. Стабилизация остаточного аустенита. Влияние условий охлаждения на превращение аустенита в мартенсит.

Литература  [1, с.118-121].

Тема 7. Теория и технология термической обработки стали

Особенности фазовых и структурных превращений в сварном соединении.  Технология термической обработки стали. Первичная и вторичная термообработка. Технология отжига, виды и назначение.

Нормализация стали, экономическая эффективность применения нормализации. Закалка стали. Выбор параметров технологии закалки. Разновидности закалки. Скорость и температура нагрева под закалку. Скорость охлаждения и характеристика охлаждающих сред, понятие об идеальном охладителе. Деформация стали при закалке. Определение операции отпуска стали. Теория отпуска стали. Влияние температуры отпуска на структуру и механические свойства закаленной стали. Хрупкость стали при отпуске. Обратимая и необратимая хрупкость.

Литература  [1, с.150-165; 2,с. 256-278].

Тема 8. Поверхностное упрочнение стальных изделий

Сущность, назначение и виды. Поверхностная закалка, классификация методов. Поверхностная закалка при нагреве в свинцовых ваннах. Поверхностная закалка при нагреве в электролите. Закалка при нагреве токами высокой частоты и при контактном нагреве. Способы индукционного нагрева под закалку. Параметры индукционного нагрева для целей термической обработки. Поверхностная закалка при газопламенном и лазерном нагреве. Преимущества и недостатки.

Литература  [3, с.220-227].

Тема 9. Общие закономерности химико-термической обработки

стали

Определение операции химико-термической обработки стали. Общие закономерности диффузионных процессов при ХТО. Цементация стали. Влияние температуры, длительности цементации и содержания легирующих элементов в стали на результаты цементации. Стали для цементации. Термическая обработка цементованных изделий. Структура и свойства цементованной стали, область применения цементации. Технология азотирования и цианирования стали. Свойства азотированного слоя. Стали для азотирования. Антикоррозионное азотирование. Азотирование легированной стали в целях поверхностного упрочнения. Цианирование стали. Структура и свойства цианированной стали. Низкотемпературное цианирование в жидких, газовых и твердых средах. Цианирование инструментальных сталей. Борирование. Диффузионная металлизация.

Литература  [3, с.227-248; 329-330].

Тема 10. Легированные стали

Взаимодействие легирующих элементов с железом и углеродом. Влияние легирующих элементов на основные превращения в сталях – диффузионные и бездиффузионные. Распределение легирующих элементов, влияние легирующих элементов на полиморфизм железа. Ферритные и аустенитные стали. Влияние легирующих элементов на карбидную фазу, закон карбидообразования, виды карбидов и их свойства. Структурные классы легированных сталей. Маркировка легированных сталей.

Литература  [1, с.271-280; 3, с.341-369; 4, с.185-198].

Тема 11. Легированные стали сварочного производства

Основные цели легирования сталей для сварочного производства. Микроструктура и свойства сварного шва и околошовной зоны углеродистых и легированных сталей. Стали сварочного производства: низко-, средне- и высоколегированные. Легированные стали сварочного производства: аустенитные, аустенитно-ферритные, аустенитно-мартенситные и мартенситные. Особенности микроструктуры сварного шва и зоны термического влияния (околошовной зоны). Влияние состава свариваемых сталей и технологических факторов на структуру сварного шва и околошовной зоны. Остаточные напряжения в зоне сварного соединения.

Литература  [1, с190-242; 2, с.318-370].

Тема 12. Термическая обработка сварных соединений

из низкоуглеродистых, низколегированных и высоколегированных

сталей

Критерии выбора режима термической обработки сварных соединений: толщина свариваемых элементов, параметры сварки, условия эксплуатации сварной конструкции. Нормализация для улучшения холодностойкости. Высокий отпуск для устранения деформационных дефектов сварки. Термическая обработка для подавления коррозионного растрескивания. Обработка низколегированных сталей с мартенситом (бейнитом) в околошовной зоне. Упрочнение за счет выделения дисперсных фаз. Термомеханическое упрочнение.

Литература  [1, с.174-186;  3, с.183-189].

Тема 13. Термическая обработка сварных соединений

из теплостойких сталей

Термическая обработка сварных соединений из высоколегированных хромистых сталей. Режимы нагрева и охлаждения, подавляющие охрупчивание при температуре 470…5000С. Отпуск сварных соединений из высокохромистых сталей, работающих в коррозионно-активных средах. Термическая обработка сварных соединений из аустенитных сталей. Выбор температурного интервала аустенитизации при термообработке. Пути исключения межкристаллитной коррозии в околошовной зоне. Термическая обработка сварных соединений из жаропрочных сталей.

Литература  [1, с242-272,.3, с.3, 291-310].

Тема 14. Цветные металлы и сплавы

Медь и ее свойства, влияние примесей, маркировка меди. Сплавы меди с цинком. Влияние цинка на структуру и свойства сплавов. Однофазные и двухфазные латуни. Маркировка и применение латуней. Сплавы меди с оловом. Структура и свойства фаз, образующихся в системе. Маркировка бронз. Оловянистые бронзы и их свойства. Безоловянистые бронзы: алюминиевые, кремнистые, бериллиевые, свинцовистые. Их состав, свойства, область применения.

Алюминий и его свойства, влияние примесей, маркировка. Классификация сплавов на основе алюминия. Высокопрочные и жаропрочные алюминиевые сплавы. Магниевые сплавы.

Свинец и олово. Влияние примесей на свойства этих металлов. Применение свинца и олова. Легкоплавкие подшипниковые сплавы – баббиты. Припои, мягкие и твердые. Оловянно-свинцовистые припои. Твердые припои, серебряные припои.

Сплавы на основе титана. Сплавы для ядерной техники. Полиморфизм титана. Влияние примесей (азота, углерода, кислорода и водорода) на свойства титана, α- и β-стабилизаторы. Микроструктура и свойства сварного шва и околошовной зоны цветных металлов и сплавов.

Износостойкий наплавленный металл. Роль легирования износостойкого наплавленного металла. Особенности строения и свойства износостойких наплавленных слоев.

Литература  [1, с.314-327: 3, с.378-410].

2  СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная  литература

1  Лившиц, Л.С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений / Л.С. Лившиц, А.Н. Хакимов. – М. : Машиностроение, 1989. – 334 с. – ISBN 5-217-00438-X.

- Гуляев, А.П. Металловедение / А.П. Гуляев. – М. : Металлургия, 1986. – 541 с.

- Лахтин, Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов / Ю.М. Лахтин. – М.: Машиностроение, 1983. – 360 с.

- Кузін, О.А. Металознавство та термічна обробка металів: підручник / О.А. Кузін, Р.А. Яцюк. – Львів : Афіша, 2002. – 304 с.  – ISBN 966-7760-36-7.

- Бялік, О.М. Металознавство : підручник / О.М. Бялік, В.С. Черненко, В.М. Писаренко, Ю.М. Москаленко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ІВЦ. Видавництво «Політехніка», 2002. – 384 с. – ISBN 966-622-090-3.

Дополнительная литература

- Грабин, В.Ф. Металловедение сварки низко- и среднелегированных сталей / В.Ф. Грабин, А.В. Денисенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 271 с.

- Лахтин, Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М. : Машиностроение, 1982. – 510 с. – ISBN 5-217-00858-X.

- Розробка технології термічної обробки сталевих виробів / М.Я. Бєлкін, В.К. Заблоцький, О.Я. Шашко. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – 104 с. – ISBN 5-7763-1210-8.

- Курс лекций по дисциплине «Металловедение и термическая обработка сварных соединений» / сост. : М.Я.Белкин. – Краматорск : ДГМА, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-379-179-1.

3  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВЫМ КОНТРОЛЯМ

- Основные закономерности, устанавливаемые металловедением.

- Методы исследования металлов и испытаний механических свойств. Классификация механических свойств.

- Кристаллизация металлов и сплавов. Особенности кристаллизации металла сварного шва.

- Основные причины образования горячих трещин при кристаллизации металла шва.

- Основные причины образования холодных трещин при кристаллизации металла шва.

- Взаимосвязь между характеристиками прочности и пластичности.

- Хрупкое и вязкое разрушение металлов. Порог хладноломкости.

- При повышенном содержании какого химического элемента сталь приобретает повышенную хладноломкость?

- Перечислите основные причины деформаций и напряжений при сварке.

- В чем различия деформаций и внутренних напряжений?

- Как влияет пластичность свариваемого материала на внутренние напряжения и деформацию?

- Многослойная сварка уменьшает или увеличивает внутренние напряжения?

- Основные задачи, решаемые с помощью диаграмм состояния.

- Основные свойства железа и углерода как компонентов железоуглеродистых сплавов.

- Свойства всех фаз системы «железо-цементит».

- Основные примеси углеродистых сталей и их влияние на структуру и свойства сталей.

- Структурная неоднородность литой стали.

- Химическая и физическая неоднородности литой стали.

- Структура литой стали сварных соединений.

- Строение деформированной стали.

- Свариваемость сталей. Стали сварочного производства.

- Анализ превращений, совершающихся в сталях при нагреве.

- Механизм образования аустенита при нагреве.

- Роль диффузии углерода и легирующих элементов в процессе образования аустенита.

- Неоднородность аустенита в момент его образования, природа неоднородности.

- Особенности образования аустенита при непрерывном нагреве.

- Зерно в стали, основные определения.

- Наследственная зернистость Методы определения величины наследственного зерна.

- Основные факторы, определяющие склонность зерна аустенита к росту.

- Влияние величины зерна на свойства стали.

- Кинетические кривые образования аустенита, их построение.

- Диаграмма изотермического образования аустенита, ее построение.

- Влияние легирующих элементов на процессы изотермического образования аустенита.

- Физическая сущность превращения аустенита при охлаждении.

- Теоретический анализ распада аустенита при охлаждении, влияние разности свободной энергии фаз и диффузии.

- Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита, ее построение.

- Кинетика распада аустенита в изотермических условиях.

- Особенности диаграммы изотермического превращения аустенита в до-  и  заэвтектоидных сталях.

- Влияние легирующих элементов на диаграмму изотермического распада переохлажденного аустенита.

- Превращения аустенита при непрерывном охлаждении. Влияние скорости непрерывного охлаждения на распад переохлажденного аустенита.

- Термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита.

- Механизмы перлитного превращения. Перлит, сорбит, троостит, их строение и свойства.

- Механизм мартенситного превращения.

- Свойства мартенсита.

- Особенности мартенситного превращения, отличающие его от других превращений в сталях.

- Остаточный аустенит, природа его образования. Стабилизация остаточного аустенита.

- Механизм и кинетика промежуточного (бейнитного) превращения в сталях.

- Сущность термообработки как технологического способа изменения свойств сплавов.

- Роль и значимость термообработки для повышения качества сварного шва.

- Связь между видами термообработки и диаграммой состояния.

- Основные параметры технологии термообработки, графическое изображение технологического процесса.

- Назначение отжига, виды отжига.

- Технология гомогенизирующего отжига.

- Технология рекристаллизационного отжига.

- Технология отжига для снятия остаточных напряжений. Релаксация.

- Технология отжига стального литья.

- Технология отжига горячедеформированной стали.

- Особенности отжига флокеночувствительных сталей.

- Изотермический отжиг.

- Отжиг сварных конструкций.

- Нормализация стали.

- Экономическая целесообразность нормализации.

- Дефекты, возникающие при отжиге и нормализации, меры их устранения.

- Закалка стали, назначение, особенности технологии.

- Выбор температуры нагрева для закалки стали.

- Способы нагрева заготовок при закалке.

- Выбор скорости охлаждения при закалке. Понятие об идеальном охладителе.

- Критическая скорость закалки. Факторы, влияющие на ее величину.

- Закаливаемость и прокаливаемость стали.

- Характеристика основных закалочных сред.

- Влияние прокаливаемости на конструкционную прочность закаленной и высокоотпущенной стали.

- Технология закалки в одном охладителе. Закалка в двух средах. Изотермическая закалка. Ступенчатая закалка.

- Технологическая сущность отпуска

- Виды отпуска, технология и назначение.

- Физическая сущность первого превращения при отпуске.

- Физическая сущность второго превращения при отпуске.

- Физическая сущность третьего превращения при отпуске.

- Физическая сущность четвертого превращения при отпуске.

- Влияние отпуска на механические свойства закаленной стали.

- Отпускная хрупкость I и II рода.

- Поверхностное упрочнение стали. Назначение и методы.

- Сущность и назначение поверхностной закалки, особенности применяемых сталей.

- Поверхностная закалка с нагрева индукционным способом.

- Способы индукционной закалки.

- Достоинства и недостатки поверхностной закалки с индукционного нагрева.

- Поверхностная закалка с нагрева газокислородным пламенем.

- Особенности поверхностной закалки с нагрева в свинцовых ваннах и лазером.

- Основные физические процессы, происходящие при химико-термической обработке.

- Технология цементации в твердом карбюризаторе.

- Технология газовой цементации.

- Термическая обработка цементованных изделий.

- Технология азотирования, особенности сталей для азотирования.

- Способы контроля глубины цементации и азотирования.

- Сущность цианирования.

- Технология нитроцементации.

- Легированные стали.

- Взаимодействие легирующих элементов с железом.

- Взаимодействие легирующих элементов с углеродом.

- Нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия.

- Жаропрочные и жаростойкие стали.

- Классификация легированных сталей.

- Маркировка легированных сталей.

- Легированные стали сварочного производства.

- Почему не все марки сталей применяются для сварных конструкций?

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние углерода.

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние кремния.

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние фосфора.

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние серы.

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние кислорода, водорода и азота.

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние марганца.

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние меди.

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние алюминия.

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние азота в химически связанном состоянии с алюминием, ванадием, титаном и ниобием (нитридов).

- Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость: влияние никеля.

- Что понимается под свариваемостью сталей?

- Назовите основные критерии оценки сталей на свариваемость.

- В чем особенности сварки углеродистых и легированных сталей?

- Термическая обработка сварных соединений из низкоуглеродистых сталей.

- Термическая обработка сварных соединений из низколегированных сталей.

- Термическая обработка сварных соединений из высоколегированных сталей.

- Критерии выбора режима термической обработки сварных соединений.

- Строение сварного шва и околошовной зоны.

- Чем характеризуется структура зоны перегрева?

- Чем характеризуется структура зоны нормализации?

- Чем характеризуется структура зоны неполной перекристаллизации?

- Чем характеризуется структура зоны сплавления?

- Чем характеризуется структура участка рекристаллизации?

- В какой зоне обычно происходят усталостные разрушения?

- Виды чугунов, их структура, свойства, применение.

- Маркировка чугунов.

- В чем трудности сварки чугуна?

- Какие чугуны не поддаются сварке?

- Перечислите все способы сварки чугуна.

- Цветные металлы и сплавы.

- Сплавы на основе меди.

- Сплавы на основе свинца.

- Классификация сплавов на основе алюминия.

- Литейные алюминиевые сплавы.

- Деформируемые сплавы на основе алюминия. Теория старения.

- В чем трудности сварки алюминия?

- Перечислите способы сварки алюминия.

- Антифрикционные сплавы; требования, предъявляемые к ним.

- Сплавы на основе титана.

- Сплавы на основе магния.

- Твердые сплавы.

- Сущность и условия пайки металлов.

- Припои для пайки. Требования к припоям.

- Пайка с нагревом ТВЧ.

- Способы пайки твердосплавного инструмента.

- Область применения пайки в промышленности и показатели прочности.

- Наплавки и наплавочные материалы.

- Способы наплавки деталей.

- Перечислите области применения наплавки.

- Для чего нужна вибрация электрода при вибродуговой наплавке?

4   ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1

###### РГР 1.1 – Железоуглеродистые сплавы

1  Вычертите диаграмму состояния «железо – цементит». Укажите фазы и структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600 0С до 600 0С (с применением правила фаз) для сплава, содержащего «С» процентов углерода (табл.1), укажите температуры всех критических точек сплава. Для заданного сплава при температуре «t» (см. табл.1) определите массу и содержание в этих фазах углерода. Зарисуйте схематически структуру заданного сплава при комнатной температуре. Как называется такой сплав?

#### Таблица 1 – Варианты задания

| Номер варианта | Условия к заданию 1 |  | Номер варианта | Условия к заданию 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С, % | t, 0C |  | С, % | t, 0C |
| 1 | 0,05 | 600 | 26 | 0,4 | 750 |
| 2 | 0,08 | 1000 | 27 | 0,45 | 1500 |
| 3 | 0,1 | 1500 | 28 | 0,5 | 1450 |
| 4 | 0,16 | 1500 | 29 | 0,55 | 1520 |
| 5 | 0,2 | 800 | 30 | 0,6 | 1200 |
| 6 | 0,25 | 1520 | 31 | 0,65 | 650 |
| 7 | 0,3 | 1400 | 32 | 0,7 | 780 |
| 8 | 0,35 | 750 | 33 | 0,75 | 730 |
| 9 | 0,4 | 1100 | 34 | 0,8 | 1450 |
| 10 | 0,45 | 650 | 35 | 0,05 | 1200 |
| 11 | 0,5 | 1500 | 36 | 0,08 | 1500 |
| 12 | 0,55 | 730 | 37 | 0,1 | 850 |
| 13 | 0,6 | 1480 | 38 | 0,16 | 1000 |
| 14 | 0,65 | 600 | 39 | 0,2 | 1400 |
| 15 | 0,7 | 1300 | 40 | 0,25 | 730 |
| 16 | 0,75 | 1450 | 41 | 0,3 | 950 |
| 17 | 0,8 | 730 | 42 | 0,35 | 1500 |
| 18 | 0,05 | 1500 | 43 | 0,4 | 1200 |
| 19 | 0,08 | 850 | 44 | 0,45 | 1600 |
| 20 | 0,1 | 600 | 45 | 0,5 | 1400 |
| 21 | 0,16 | 850 | 46 | 0,55 | 750 |
| 22 | 0,2 | 950 | 47 | 0,6 | 730 |
| 23 | 0,25 | 1000 | 48 | 0,65 | 850 |
| 24 | 0,3 | 800 | 49 | 0,7 | 1450 |
| 25 | 0,35 | 1450 | 50 | 0,8 | 1200 |

РГР 1.2 – Превращения в сталях при охлаждении

1  Вычертить строго в масштабе диаграмму изотермического распада аустенита стали, заданной в индивидуальном задании (табл. 2), и указать структурные составляющие во всех областях диаграммы.

2  Нанести на вычерченную диаграмму линии, характеризующие изменение скоростей непрерывного охлаждения  V1 и V2, заданных в индивидуальном задании, от температуры tнагр=Ас3+(20)0С (если сталь доэвтектоидная) или tнагр=Аcm+(20)0С (если сталь заэвтектоидная). Для графического изображения скоростей охлаждения V1 и V2 определить мгновенную температуру tмгн по формуле

tмгн=tнагр−(Viτ),

где tнагр - температура нагрева, 0С;

Vi   -  заданные скорости охлаждения (V1 и V2), град/с;

τ   -  произвольно выбранный отрезок времени на оси абсцисс, с.

Рекомендуется подсчитать 5…6 мгновенных температур и полученные значения нанести в виде точек на диаграмму изотермического распада аустенита. Соединив плавной линией отмеченные точки, получим график скорости охлаждения.

3  При каждой скорости охлаждения:

- найти температуру начала и конца превращения аустенита. Объяснить происхождение этих температур;

- назвать образующуюся конечную микроструктуру, изобразить ее схематически и обозначить структурные составляющие;

- указать твердость стали после охлаждения со скоростями V1 и V2;

- дать объяснения происходящих превращений и различий в структуре и свойствах стали.

4  Определить числовое значение критической скорости закалки по формуле, град/с,

Vкрит = tнагр−tτ,

где tнагр - температура нагрева, 0С;

t*  -  температура минимальной устойчивости переохлажденного аустенита, 0С;

τ*  -  время  минимальной устойчивости переохлажденного аустенита, с.

Содержание индивидуального задания приведено в табл.2

Таблица 2 – Индивидуальные задания к РГР 1.2

| Номер варианта | Марка стали | Скорости охлаждения, град/с |  | Номер варианта | Марка стали | Скорости охлаждения, град/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V1 | V2 |  |  | V1 | V2 |
| 1 | 50 | 1,0 | 10 | 26 | 12ХН3 | 5,0 | 25 |
| 2 | 55 | 40 | 105 | 27 | 18ХГ | 25 | 200 |
| 3 | 65Г | 30 | 150 | 28 | 20Х2Н2М | 0,5 | 20 |
| 4 | У8 | 5,0 | 75 | 29 | 10ХГТ | 20 | 100 |
| 5 | 40Н | 7,0 | 25 | 30 | 12Х2М | 25 | 270 |
| 6 | 55Х | 3,5 | 35 | 31 | 15Х | 4,0 | 50 |
| 7 | 55С2 | 7,0 | 70 | 32 | 35ХМФ | 10 | 65 |
| 8 | 20 | 12 | 90 | 33 | 18ХГТ | 20 | 120 |
| 9 | 35 | 13,5 | 100 | 34 | 35Х2М | 2,0 | 30 |
| 10 | 40 | 17 | 150 | 35 | 35ХГ2С | 5,5 | 30 |
| 11 | 40Н3 | 20 | 180 | 36 | 20ГНД | 20 | 250 |
| 12 | 38Х | 5,0 | 50 | 37 | 38ХФЮА | 15 | 120 |
| 13 | 60С2 | 10 | 125 | 38 | 18Х2Н4ВА | 3,0 | 50 |
| 14 | 45В3 | 1,5 | 20 | 39 | 34ХН2М | 5,0 | 50 |
| 15 | 20Х | 6,0 | 200 | 40 | 15ХМ | 9,0 | 100 |
| 16 | 35Г2 | 2,0 | 110 | 41 | 20ХН3 | 25 | 250 |
| 17 | 35М | 1,0 | 50 | 42 | 30ХМ | 8,0 | 80 |
| 18 | 40Н5 | 4,0 | 25 | 43 | 20ХНМ | 4,0 | 45 |
| 19 | 12Н3 | 10 | 70 | 44 | 38ХМЮА | 7,0 | 70 |
| 20 | 70С3 | 5,0 | 50 | 45 | 20Х2 | 10 | 60 |
| 21 | 35Х | 10 | 130 | 46 | 30ХН3 | 1,0 | 70 |
| 22 | 50Г | 3,0 | 20 | 47 | 40ХГ | 8,5 | 45 |
| 23 | 45В5 | 6,0 | 30 | 48 | 35Х2 | 15 | 55 |
| 24 | 15ХФ | 2,0 | 240 | 49 | 35ХН | 2,5 | 25 |
| 25 | 12Х2Н3 | 1,5 | 50 | 50 | 38ХВЮА | 10 | 60 |

Задание 2

РГР 2.1 – Технология термической обработки металлических изделий

Разработать режимы предварительной и окончательной термической обработки деталей, заданных в индивидуальном задании (табл. 3), для обеспечения оговоренных свойств. При выполнении задания:

1 Для стальных деталей (1 и 2, табл. 3):

а) указать состав стали, исходя из марочного обозначения, их качество, структурный класс в равновесном состоянии, общее назначение;

б) описать превращения, протекающие при нагреве, выдержке и охлаждении на стадии окончательной термообработки;

в) указать микроструктуру стали на поверхности и в сердцевине детали.

2.  Для сварных конструкций (3, табл. 3):

а) исходя из марочного обозначения, указать состав стали,  ее качество, структурный класс в равновесном состоянии, общее назначение;

б) обосновать выбор термической обработки после сварки

Все виды технологий термической обработки представить в виде графика в координатах «температура (0С) - время, (час)».

Таблица 3 – Индивидуальные задания на разработку технологии

термической обработки стальних деталей и сварных

конструкций  (обозначения:   ø – диаметр детали;

∆ - расчетная толщина детали; даны свойства по

твердости и условия работы сварной конструкции)

| Номер варианта | Наименование детали | Основной габаритный размер, мм | Материал | Требуемые свойства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на поверхности | в сердцевине |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.1 Валок | ø 30 | 45 | 52-53 HRC | 52-53 HRC |
|  | 1.2 Станина прокатного стана | ∆ 300 | 30Л-III | 160-170 НВ | 160-170 НВ |
|  | 1.3 Перила | ∆20 | 10 | До -200С | Не агрес. среда |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.1 Шестерня | ø 250 х 100 | 20Х2Н2М | 58-62 HRC | 35-36 HRC |
|  | 2.2 Ходовое колесо | ø 520 | 40ГЛ | 385-400 НВ | 229-241 НВ |
|  | 2.3 Несущие элементы конструкций | ∆ 35 | Ст3сп | До -200С | Не агрес. среда |
| 3 | 3.1 Ось | ø 250 | 34ХН2М | 30-35 HRC | 30-35 HRC |
|  | 3.2 Зубчатое колесо | ø 350 х 120 | 35ГЛ- II | 200-220 НВ | 200-220 НВ |
|  | 3.3 Элементы конструкций | ∆20 | 20 | До -200С | Агрес. среда |
| 4 | 4.1 Шевронная шестерня | ∆ 40 | 20ХН3А | 58-62 HRC | 30-35 HRC |
|  | 4.2 Барабан гладкий | ø 1170х 620 | 35Л- II | 285-290 НВ | 285-290 НВ |
|  | 4.3 Тяга сварная | ∆20 | 15ХМ | До +5600С | Под давлением |
| 5 | 5.1 Торсионный вал | ø 30 | 60С2А | 43-46 HRC | 43-46 HRC |
|  | 5.2 Стакан | ø 640х 160 | 35ХМЛ-II | 310-320 НВ | 310-320 НВ |
|  | 5.3 Стяжка сварная | ø 30 | 10 | До -200С | Агрес. среда |
| 6 | 6.1 Вал | ø 250 | 40Х2Н3 | 280-320 НВ | 280-320 НВ |
|  | 6.2 Колесо гладкое | ø 1050х 250 | 35ХГ2СЛ- II | 40-42 HRC | 217-269 НВ |
|  | 6.3 Проводка сварная | ∆30 | 15ХСНД | До +4500С | Агрес. среда |
| 7 | 7.1 Ось | ø 30 | 35 | 270-280 НВ | 270-280 НВ |
|  | 7.2 Зубчатое колесо | ø 1370х 360 | 38ХГ2СЛ- II | 45-50 HRC | 269-302 НВ |
|  | 7.3 Конструкция сварная | ∆20 | 10 | До -200С | Агрес. среда |
| 8 | 8.1 Ролик | ø 60 | 45 | 55-56 HRC | 180-190 НВ |
|  | 8.2 Зубчатое колесо | ø 1400х 400 | 40ХМЛ | 45-50 HRC | 269-302 НВ |
|  | 8.3 Элемент конструкции | ø 20 | 10 ХСНД | 70-4500С | Агрес. среда |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.1 Вал-шестерня | ø 400 | 40Х | 280-300 НВ | 280-300 НВ |
|  | 9.2 Колесо цилиндрическое | ø 480х90 | 35Л- III | 140-160 НВ | 140-160 НВ |
|  | 9.3 Теплообменник | ø 30 | 08Х18Н10Т | -196 до +6000С | Агрес. среда |
| 10 | 10.1 Планка | ∆ 50 | 25 | 170-180 НВ | 170-180 НВ |
|  | 10.2 Шкив фасонный | ø 1900х 300 | 35Л- II | 192-241 НВ | 192-241 НВ |
|  | 10.3 Сварная аппаратура | ∆20 | 12Х18Н9Т | -196 до +3500С | Агрес. среда |
| 11 | 11.1 Вилка переключателя | ∆ 40 | 35Г2 | 38-45 HRC | 38-45 HRC |
|  | 11.2 Зубчатый венец | ø 3000х 400 | 45Л- III | 45-55 HRC | 220-260 НВ |
|  | 11.3 Тяга сварная | ∆35 | Ст3сп | До -200С | Агрес. среда |
| 12 | 12.1 Гильза цилиндра | øвн 100 øнар 150 | 38ХМЮА | 950-100 HV | 30-35 HRC |
|  | 12.2 Зубчатое колесо | ø 670х 200 | 40ХЛ- II | 55-60 HRC | 220-260 НВ |
|  | 12.3 Теплообменник | ∆2-3 | 08Х17Т | До -200С | Агрес. Среда |
| 13 | 13.1 Червяк | ø 60 | 15ХФ | 58-62 HRC | 28-32 HRC |
|  | 13.2 Муфта ступенчатая | ø 425х 4900 | 35Л- II | 220-260 НВ | 220-260 НВ |
|  | 13.3 Чехлы термопар | ∆20 | 15Х25Т | До 11000С | Агрес. среда |
| 14 | 14.1 Фрикционный диск | ∆ 40 | У8 | 40-45 HRC | 40-45 HRC |
|  | 14.2 Шестерня коническая | ø 520х 120 | 40ХМЛ- II | 45-55 HRC До 10000С | 220-280 HВ |
|  | 14.3 Трубы теплообменника | ∆3-5 | 12Х18Н10Т |  | Агрес. среда |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.1 Палец | ø 30 | 18ХГТ | 56-58 HRC | 32-35 HRC |
|  | 15.2 Колесо цилиндрическое | ø 2200х 435 | 40ХСЛ- II | 45-55 HRC | 220-260 НВ |
|  | 15.3 Сварная конструкция | ∆40 | 20Х23Н23 | До 10000С | Агрес. среда |
| 16 | 16.1 Пружина цилиндрическая | ø 30 | 55С2 | 45-48 HRC | 45-48 HRC |
|  | 16.2 Колесо цилиндрическое | ø 2350х 560 | 40ХГЛ- II | 45-55 HRC | 240-280 HВ |
|  | 16.3 Арматура | ∆15 | 10Х23Н18 | До 10000С | Агрес. среда |
| 17 | 17.1 Рессора | ∆ 10 | 60С2М2 | 44-46 HRC | 44-46 HRC |
|  | 17.2 Втулка | ø 1100х 700 | 40ХГЛ-II | 220-260 НВ | 220-260 НВ |
|  | 17.3 Вал сварной | ø 300 | 31Х19Н9МВБТ | До 6000С | Агрес. среда |
| 18 | 18.1 Копир | ø 80 | 38ХМЮА | 980-1000 HV | 38-40 HRC |
|  | 18.2 Обойма ступенчатая | ø 1570х 500 | 49ХГЛ-II | 220-260 НВ | 220-260 НВ |
|  | 18.3 Рычаг сварной | ∆30 | 12Х1МФ | До +5600С | Не агрес. среда |
| 19 | 19.1 Валок | ø 300 | 40ХНМА | 35-38 НRC | 35-38 НRC |
|  | 19.2 Рычаг | 930х160 | 35ХМЛ- II | 260-280 НВ | 260-280 НВ |
|  | 19.3 Диск сварной | ∆35 | 15Х12ВНМФ | До 7800С | Не агрес. среда |
| 20 | 20.1 Стержень | ∆ 35 | МСт4 | 143-229 НВ | 143-229 НВ |
|  | 20.2 Полумуфта | ø 250х 100 | 38ХГ2СЛ-II | 185-200 НВ | 185-200 НВ |
|  | 20.3 Задвижка сварная | ∆25 | 15Х5М | До 6500С | Агрес. среда |
| 21 | 21.1 Колесо вагонное | ∆ 80 | 65 | 241-255 НВ | 241-255 НВ |
|  | 21.2 Корпус редуктора | 2630х 470 | 40ХНЛ-II | 241-255 НВ | 241-255 НВ |
|  | 21.3 Тяга сварная | ∆30 | 09Г2С | -70 до +4250С | Под давлением |

Продолжение таблицы 3

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 22.1 Шестерня |  | ∆ 60 | 20ХН3А | 58-60 НRC | 35-36 НRC |
|  | 22.2 Планка плоская |  | 3500х 310 | 34ХН2МЛ- II | 265-285 НВ | 265-285 НВ |
|  | 22.3 Штанга сварная |  | ∆25 | 20 | До -20 0С | Не агрес. среда |
| 23 | 23.1 Ось |  | ø 180 | 38ХГ2С | 44-46 НRC | 44-46 НRC |
|  | 23.2 Кольцо |  | ø 400х 300 | 38ХГ2СЛ-II | 170-185 НВ | 170-185 НВ |
|  | 233 Стойка сварная |  | ∆35 | 15Х28 | Не ниже -200С | Агрес. среда |
| 24 | 24.1 Валик |  | ø 40 | 40 | 55-56 НRC | 180-190 НВ |
|  | 24.2 Сектор фасонный |  | ø400х 600 | 30ХН3Л-II | 48-55 НRC | 220-230 НВ |
|  | 24.3 Сварная деталь |  | ∆40 | 13Х11Н2В2МФ | До 6000С | Агрес. среда |
| 25 | 25.1 Поршневой палец |  | ø 60 | 18Х2Н4ВА | 60-62 НRC | 34-35 НRC |
|  | 25.2 Шкив |  | ø 200х 300 | 40ХЛ-II | 185-195 НВ | 185-195 НВ |
|  | 25.3Крепежная сварная стойка |  | ∆25 | 37Х12Н8Г8МФБ | До 6500С | Агрес. среда |
| 26 | 26.1 Плунжер |  | ø 320 | 38ХВЮА | 30-32 НRC | 30-32 НRC |
|  | 26.2 Полумуфта |  | ø 500х 600 | 30ХГ2СЛ-II | 265-285 НВ | 265-285 НВ |
|  | 26.3 Стойка сварная ЭШС |  | ø 700 | 10 | До -30 0С | Не агрес. среда |
| 27 | 27.1 Валик |  | ø 80 | 40 | 260-270 НВ | 260-270 НВ |
|  | 27.2 Цапфа фигурная |  | ø 500х 540 | 35ХЛ- II | 185-200 НВ | 185-200 НВ |
|  | 27.3 Сварная конструкция |  | ∆35 | 10 | До -20 0С | Агрес. среда |

Продолжение таблицы 3

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 28.1 Валик |  | ø 70 | 20Х2Н4А | 58-60 НRC | 36-35 НRC |
|  | 28.2 Шабот |  | ø 2800х 500 | 25Л-II | 135-140 НВ | 135-140 НВ |
|  | 28.3 Опора сварная |  | ∆45 | Ст3сп | До -20 0С | Агрес. среда |
| 29 | 29.1 Палец |  | ø 60 | 18ХГТ | 60-62 НRC | 60-62 НRC |
|  | 29.2 Баба копра |  | ø 930 | 25Л-II | 135-145 НВ | 135-145 НВ |
|  | 29.3 Конструкция строительная |  | ∆35 | 14ХГС | До -30 0С | Не агрес. среда |
| 30 | 30.1 Валок горячей прокатки |  | ø 600 | 55Х | 285 НВ | 285 НВ |
|  | 30.2 Подушка |  | 400х 500 | 40ХНМЛ- II | 265-285 НВ | 265-285 НВ |
|  | 30.3 Стяжка сварная |  | ø 30 | 10Г2 | До -30 0С | Агрес. среда |
| 31 | 31.1 Полуось |  | ø 280 | 40ХНФА | 255-285 НВ | 255-285 НВ |
|  | 31.2 Маховик |  | ø 1000х 200 | 50Л-II | 175-185 НВ | 175-185 НВ |
|  | 31.3 Приспособление сварное |  | ∆45 | 15Г2АФ | До -30 0С | Не агрес. среда |
| 32 | 32.1 Втулка |  | ∆ 40 | 12Х2МА | 62-64 НRC | 62-64 НRC |
|  | 32.2 Станина |  | ∆ 400 | 25Л-II | 135-145 НВ | 135-145 НВ |
|  | 32.3 Венец сварной |  | ∆25 | 30ХГСА | До -20 0С | Не агрес. среда |
| 33 | 33.1 Плунжер насоса |  | ø 40 | 38ХМЮА | 980-1000 HV | 32-35 НRC |
|  | 33.2 Элементы гидротурбин |  | ∆ 250 | 40ХНМЛ- II | 200-220 НВ | 200-220 НВ |
|  | 33.3 Стяжка сварная |  | ø 30 | 15Х1М1Ф | До 560 0С | Не агрес. среда |

Продолжение таблицы 3

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 34.1 Вал-шестерня |  | ø 640 | 40ХН | 285-300 НВ | 285-300 НВ |
|  | 34.2 Зубчатый венец |  | 800х 300 | 35ХЛ-II | 50-55 НRC | 135-140 НВ |
|  | 34.3 Конструкция сварная |  | ∆25 | 20Х13 | До 500 0С | Слабоагрессивная среда |
| 35 | 35.1 Ось |  | ø 250 | 40Х2НМА | 32-35 НRC | 32-35 НRC |
|  | 35.2 Лопасти гидротурбины |  | ∆ 60 | 35ХЛ-II | 55-58 НRC | 185-190 НВ |
|  | 35.3 Тяга сварная |  | ∆20 | 14Х17Н2 | До 450 0С | Слабоагрессивная среда |
| 36 | 36.1 Шестерня |  | ∆ 30 | 12ХН3А | 58-62 НRC | 30-32 НRC |
|  | 36.2 Пластины |  | 500х 200 | 38ХГ2СЛ- II | 260-285 НВ | 260-285 НВ |
|  | 36.3 Теплообменник |  | ∆15 | 08Х22Н6Т | От -10 до+3000С | Агрес. среда |
| 37 | 37.1 Зубчатое колесо |  | ∆ 90 | 45 | 48-52 НRC | 180-190 НВ |
|  | 37.2 Питатель |  | ø 400х 25 | 30ХН3Л-II | 55-58 НRC | 170-180 НВ |
|  | 37.3 Днище сварное |  | ∆10 | 12Х25Н16Г7АР | До 960 0С | Слабоагрессивная среда. |
| 38 | 38.1 Стамеска по дереву |  | ∆ 15 | У7А | 55-56 НRC | 55-56 НRC |
|  | 38.2 Шнек для песка |  | ø 300х 25 | 30ХН3Л-II | 55-58 НRC | 170-180 НВ |
|  | 38.3 Змеевик сварной |  | ∆2-5 | 08Х13 | До 300 0С | Слабоагрессивная среда |

Продолжение таблицы 3

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 39.1 Зубчатое колесо |  | ∆ 30 | 18ХГТ | 58-60 НRC | 58-60 НRC |
|  | 39.2 Крестовина |  | ø 50 | 30ХН3Л-II | 58-60 НRC | 241-260 НВ |
|  | 39.3 Сосуд сварной |  | ∆15 | 08Х18Н10Т | -196 до +6000С | Слабоагрессивная среда |
| 40 | 40.1 Гребной вал |  | ø 250 | 40ХН | 270-280 НВ | 270-280 НВ |
|  | 40.2 Шкивы |  | ø 200х 60 | 40ХГЛ-II | 348-362 НВ | 348-362 НВ |
|  | 40.3 Муфель |  | ∆15 | 10Х14Г14Н4Т | -196 до +3500С | Агрес. среда |
| 41 | 41.1 Приспособление |  | ∆ 20 | 45 | 250-270 НВ | 250-270 НВ |
|  | 41.2 Конвейерный барабан |  | ø 300 | 40ХМЛ-II | 35-38 НRC | 35-38 НRC |
|  | 41.3 Диск сварной |  | ∆15 | 20Х13Н4Г9 | До 600 0С | Агрес. среда |
| 42 | 42.1 Вал |  | ø 350 | 35 | 240-250 НВ | 250-270 НВ |
|  | 42.2 Детали элеватора |  | ø 120 | 30ХМЛ-II | 55-60 НRC | 35-38 НRC |
|  | 42.3 Конструкция сварная |  | ∆25 | 10Х17Н13М2Т | До 650 0С | Агрес. среда |
| 43 | 43.1 Вал |  | ø 250 | 50ХН | 280-300 НВ | 280-300 НВ |
|  | 43.2 Валок прокатный |  | ø 500 | 50ХФЛ-II | 302-341 НВ | 302-341 НВ |
|  | 43.3 Реторта |  | ∆15 | 08Х18Н10 | -196 до +6000С | Агрес. среда |

Продолжение таблицы 3

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 44.1 Поршневой цилиндр |  | ø 20 | 12ХН3А | 59-62 НRC | 30-35 НRC |
|  | 44.2 Зубчатое колесо |  | ø 2000х 400 | 45ХЛ-II | 48-50 НRC | 180-190 НВ |
|  | 44.3 Выхлопная система |  | ∆10 | 08Х18Г8Н2Т | -196 до +6000С | Агрес. среда |
| 45 | 45.1 Карданный вал |  | ø 80 | 60С2А | 45-48 НRC | 45-48 НRC |
|  | 45.2 Шабот молота |  | ∆ 500 | 25Л-II | 135-145 НВ | 135-145 НВ |
|  | 45.3Сосуд сварной |  | ∆5 | 06ХН28МДТ | До 80 0С | Серная кислота |
| 46 | 46.1 Тяга |  | ø 40 | 40ХС | 55-57 НRC | 250-270 НВ |
|  | 46.2 Траверса пресса |  | ∆ 400 | 35Л-II | 165-185 НВ | 165-185 НВ |
|  | 46.3 Конструкция сварная |  | ∆25 | 12Х18Н12Т | -196 до +6000С | Агрес. среда |
| 47 | 47.1 Ролик |  | ø 100 | 12Х2Н3А | 60-62 НRC | 35-38 НRC |
|  | 47.2 Станина молота |  | ∆ 350 | 35Л-II | 165-185 НВ | 165-185 НВ |
|  | 47.3 Ушки сварные |  | ∆15 | 10 | -40 до +4600С | Не агрес. среда |
| 48 | 48.1 Оправка |  | Ø 150 | 35ХН | 220-240 НВ | 220-240 НВ |
|  | 48.2 Цилиндр молота |  | ø 800х 600 | 35ХЛ-II | 35Л-II | 35Л-II |
|  | 48.3 Аппаратура сварная |  | ∆10 | 03ХН28МДТ | До 80 0С | Серная кислота |

Продолжение таблицы 3

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 49.1 Ось |  | ø 15 | 50 | 240-260 НВ | 240-260 НВ |
|  | 49.2 Пластинчатый питатель |  | ∆ 200 | 35Х2Л-II | 185-195 НВ | 185-195 НВ |
|  | 49.3 Стержень направляющий |  | ∆25 | 20 | -40 до +4600С | Не агрес. среда |
| 50 | 50.1 Стойка направляющая |  | ø 60 | 20Х2М | 62-63 НRC | 62-63 НRC |
|  | 50.2 Шнек |  | ø40х10 | 20ХЛ-II | 50-55 НRC | 185-200 НВ |
|  | 50.3 Крепежная стяжка |  | ∆25 | 10 | До 80 0С | Агрес. среда |

РГР 2.2  – Система маркировки и классификация металлических

материалов

Для десяти марок сплавов, заданных в индивидуальном задании (табл.4), указать:

- название сплава;

- химический состав (если это возможно, исходя из марочного обозначения);

- для сталей: структурный класс в отожженном (равновесном) состоянии, качество, способ раскисления, общее назначение, отношение к упрочняющей термообработке, свариваемость.

- для чугуна: механические свойства и форму графита, исходя из марочного обозначения;

- для цветных металлов: способ изготовления заготовки (литье или обработка давлением);

- для твердых сплавов: химический состав, назначение.

Таблица 4 – Варианты марок сплавов

| Ном. вар. | Марки сплавов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | БСт2кп | 10 | А11 | 09Г2 | 40Х13 |
| 2 | ВСт3сп | 10кп | АЦ20 | 20Х2Н4 | 15ХМФ |
| 3 | БСт1 | 35 | АС12 | 50ХНМ | 10Г2 |
| 4 | Ст2кп | 10пс | АС45Г2 | 50ХНВ | 110Г13Л |

Продолжение таблицы 4

| Ном. вар. | Марки сплавов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Ст3пс | 05кп | АС40ХГ | 15ХМ | 14ХГС |
| 6 | Ст1кп | 08 | 30ХГСА | 90ХС | 25Г2С |
| 7 | Ст3сп | 15кп | 60Г | 08Ю | 50Г2СЛ-II |
| 8 | Cт4кп | 65 | 60C2 | 14Г2 | 09Г2Д |
| 9 | Ст2пс | 25 | 65Г | 90ХФ | 55Г2А |
| 10 | Ст1 | 45 | 35Х | 12ГС | 35Л- III |
| 11 | БСт1кп | 70 | 40Х | 14Г2А | 30Х13Л |
| 12 | Ст2сп | У7 | 50ХН | 40Х2В5М | 60С2Н2А |
| 13 | ВСт1сп | 80 | 40ХНМА | 15ХСНД | 50Л-II |
| 14 | ВСт3пс | 85 | 18Х2НМА | Р9 | 09Г2 |
| 15 | ВСт1пс | У8А | 18ХГТ | 30Х2В8Ф | 40Х3В2М2А |
| 16 | ВСт1кп | 08сп | 25ХГТ | 40Х5В2ФС | 90Х2МФА |
| 17 | Ст5пс | 20 | 30ХГС | 40Х3В2М2Ф | 90ХГ3СА |
| 18 | Ст6сп | 30 | 40ХН | 50ХНТ | 90ХС2ФА |
| 19 | Ст4пс | 60 | 38ХН3М | 50ХНМ | 15Х28 |
| 20 | МСт5сп | У9 | 25ХГМ | 35СХ8М | 08Х21Н9 |
| 21 | МСт3сп | У11 | 38ХНМ | 40ХС | 10Х19Н9Т |
| 22 | ВСт5сп | У13 | 25Г2С | 08Х13 | 60Х6В3МФС |
| 23 | ВСт6сп | 05пс | 08Г2С | 36 | 08Х21Г7АН5 |
| 24 | ВСт5сп | 55 | 12ХН3А | 14Г2 | 25Х2Г3ФЛ-II |
| 25 | ВСт6сп | 15пс | 30ХМЮА | 03Х14Н14 | 35ХГСЮД |
| 26 | ВСт4кп | 75 | 20ХГР | 14Г2А | 110Г13Т2ЮЛ |
| 27 | ВСт4сп | У9А | 25ХГ2М | 50 | 90Х2СЮА |
| 28 | Ст1пс | А30 | 10ХСНД | 40ХН | 90Х2А-Ш |
| 29 | Ст1сп | А12Е | 15ХСНД | 70С3А | 35ХС2ВФЛ-III |
| 30 | Ст3кп | А20 | 16Г2ФДА | 18ХГТ | 12Х13 |
| 31 | 08кп | 10Х20Н14С2 | 70С3А | 15ГС | Ст0 |
| 32 | 9Х | 08Х18Н9 | 50ХГ | 18Г2С | 35 |
| 33 | 7Х3 | 102Х18Н9 | 50ХГА | 25Г2С | 20 |
| 34 | 9ХС | 10Х25Н20С1 | 50ХГФА | 10Г2СД | 26 |
| 35 | 8ХФ | 20Х18Н11Б | 60С2ХА | 14ХГС | 10 |
| 36 | 3Х3В8 | 18Х13Н4Г9 | 65Г | 30ХГ2С | 15 |
| 37 | 4Х8В2 | 08Х25Т | 55ГС | 14ХГС2Н | 60 |
| 38 | 40ХВД | 10Х17Н2 | 60С2ХФА | 10ХГ2СН | 50 |
| 39 | 4ХВ2С | 08кп | 55С2 | 10ХГ2СН2Д | У7 |
| 40 | У10 | 08х18Н12Т | 60С2А | 10Х2Х3СН2Д | ВК3 |
| 41 | 5ХНМ | У7 | 65С2ВА | 15Х2СНД2А | ВК6 |
| 42 | 5ХВ2С | 15 | 12Х2Н4А | 12Х2Г | ВК8 |
| 43 | 5ХГМ | 10Х18Н12МТ | 20ХН4ФА | 12Х2ГН | ВК15 |
| 44 | 5ХНТ | У7А | 60С2Н2А | 10ХГ2Н | Т5К10 |
| 45 | 6ХВ2С | 40 | 25ХНВА | 14Г2 | Т14К8 |

Продолжение таблицы 4

| Ном. вар. | Марки сплавов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | Х12 | У8 | 40ХНМА | 09Г2 | Т15К6 |
| 47 | Х12М | У8ГА | 55СГ | 10ГНД | Т30К4 |
| 48 | 8ХФ | 10 | 18ХГТ | 10ХНД2П | Т60К6 |
| 49 | 20Х13 | У8А | 30ХН2МФА | 75 | Б83 |
| 50 | 08Х18Н9 | 25 | 15НМ | 85 | БрОЦС6-6-3 |

Продолжение таблицы 4

| Ном. вар. | Марки сплавов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | СЧ15 | Бр010Ф1 | АЛ7 | Мг96 | 10ХСНД |
| 2 | КЧ63-2 | БрА5 | В95 | МА1 | АЧЦ-1 |
| 3 | АК4-1 | М00 | МА2-1 | АК6 | Б83 |
| 4 | ВЧ100-4 | М1 | АЛ2 | ВМД1 | БК |
| 5 | СЧ18 | А3 | АМц1 | МЛ3 | Б89 |
| 6 | КЧ37-12 | А85 | АЛ21 | ВК8 | БС6 |
| 7 | CЧ24 | А999 | Д16 | 18ХГТ | 50Г2 |
| 8 | КЧ35-10 | Л90 | АМг2 | ВТ22 | АЧЦ-2 |
| 9 | БрС30 | БрАЖ10-4 | АЛ3 | ВТ1-00 | БС |
| 10 | СЧ30 | ЛЦ30С3 | АВ | ВТ-1-1 | БН |
| 11 | КЧ45-6 | Л96 | В96 | ВТ3-1 | ЦАМ10-5 |
| 12 | ВЧ42-12 | ЛК80-3 | АК6 | ВТ5Л | БТ7 |
| 13 | СЧ10 | Бр03Ц12С | Д20 | ВТ3-1Л | Б16 |
| 14 | КЧ50-4 | Бр010 | АК4-1 | ВТ5 | ЦАМ-510 |
| 15 | СЧ45 | ЛЦ40С2 | АК8 | ВТ1-0 | ПОС-90 |
| 16 | ВЧ50-7 | ЛАЖ60-1-1 | Д1 | 30ХГТ | 25ХГСА |
| 17 | КЧ30-6 | ЛЦ38А1Ж1 | АМц | 12Х1МФ | 12Х18Н9 |
| 18 | КЧ65-6 | ЛЖМц59-1-1 | АМг3 | 14ХГС | ПОС-61 |
| 19 | КЧ80-1,5 | ЛС59-1 | АЛ19 | Т5К10 | ПСр-1,5 |
| 20 | СЧ20 | МО | АЛ27 | Т14К8 | ПСр-72 |
| 21 | ВЧ89-2 | А97 | АМг6 | 20 | ПСр-3 |
| 22 | КЧ60-3 | БрБ2 | А0 | Т30К4 | 20Х23 |
| 23 | ВЧ120-2 | Мг90 | ТТ7К14 | БрАЖ9-4 | 10Г2 |
| 24 | ВЧ100-2 | Бр010Ц2 | А8 | ВК4 | ЦАМ15 |
| 25 | СЧ25 | ЛАК77-2-1 | А7 | ВТ6 | ПСр-2,5 |
| 26 | ВЧ80-3 | ЛЦ38Мц3А1 | А6 | ВК3 | ПСр-10 |
| 27 | КЧ45-5 | ЛК80-4 | А5 | ВТ14 | 18ХГТ |
| 28 | ВЧ38-17 | Бр06Ф0,2 | АЛ5 | ТТ7К12 | ЦАМ-4-1 |
| 29 | СЧ35 | ЛЦ40Мц2 | АЛ4 | Т15К6 | Х18Н12Т |
| 30 | КЧ40-5 | БрКН1-3 | АЛ1 | ВТ20 | 15пс |
| 31 | СЧ12 | 110Г13Л | МЩ | БрА7 | ПМц36 |

Продолжение таблицы 4

| Ном. вар. | Марки сплавов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | СЧ15 | 50ХГ2СЛ-III | М1 | БрАМц10-5 | ЦАМ10-5 |
| 33 | СЧ18 | 35Л- II | М2 | БрАЖМц10-3-1 | ЦА15 |
| 34 | СЧ20 | 30Х13Л-III | ЛА67-2,5 | БрАЖН10-4-4 | АЛ1 |
| 35 | СЧ21 | 50Л- II | ЛАЖМц 66-6-3-2 | БрКМц3-1 | АЛ2 |
| 36 | СЧ24 | 25Х2Г3ФЛ-III | ЛК80-3 | БрКН1-3 | АД1 |
| 37 | СЧ28 | 110Г13ТЮСЛ- III | ЛКС80-3-3 | БрБ2 | АМц2 |
| 38 | СЧ32 | 35ХГ2СЛ- II | ЛМцС58-2-2 | БрКд 1 | АМг3 |
| 39 | СЧ35 | 40ХЛ-II | М3 | БрХ0,5 | Д16 |
| 40 | СЧ38 | 30ХНЛ-III | ЛМцОС 58-2-2 | БрАЖС7-1-1 | Д3П |
| 41 | ВЧ45-5 | 30Д2ХСН2Л-I | ВЧ45-5 | 15Л | А8 |
| 42 | ВЧ40-10 | 35Л- II | ЛМцЖ52 -4-1 | БрМцНКС5-2-1-20 | АК2 |
| 43 | ВЧ50-1,5 | 35Х2Л- II | ЛС59-1 | БрАМц10-2 | 15Х25Т |
| 44 | ВЧ60-2 | 40Х2НЛ- III | Л96 | БрС30 | АОО |
| 45 | КЧ30-6 | 35ХМЛ- III | Бр0ЦСН3 -7-5-1 | БрСН60-2 | А1 |
| 46 | КЧ33-8 | 35НГ2ВЛ- II | Б83 | БрОЦС3-12-5 | Д1 |
| 47 | КЧ35-10 | 30Х2НЛ- II | Л70 | БркмЦ3-1 | Бр16 |
| 48 | КЧ37-12 | 30ХН2ВЛ-III | ПОС90 | БрОФ6,5-0,4 | ПСр10 |
| 49 | КЧ45-6 | 40ХН2ТЛ-III | Бр0Ф10-1 | 20Х2Н2М | ПОС40 |
| 50 | КЧ50-4 | 25Л- I | БрА5 | 20Х13 | ПОС40 |

Навчальне видання

# МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

та індивідуальні завдання

до самостійної роботи з курсу

«Металознавство і термічна обробка

зварних з’єднань»

для студентів спеціальності 7.092301

«Технологія і обладнання зварювання»

(Російською мовою)

Укладач     ПЛЕХАНОВА Лідія Валентинівна

Редактор                             О.О.Дудченко

Комп’ютерна верстка             О.П.Ордіна

111/2007   Підп. до друку                    Формат 60х84/16

Папір офсетний.  Ум. друк.арк            .     Обл.-вид.арк.          .

Тираж          прим.       Зам.№

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003 р.