ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ПО НИД

Номер варианта контрольного задания выдается преподавателем на установочной сессии. Необходимо письменно ответить на теоретические и тестовые вопросы и решить задачу.

Вариант 1

1 Распределение остаточных сварочных напряжений в типовых сварных соединениях,

2 Перемещения в плоскости свариваемых листов /продольное укорочение, поперечное укорочение, изгиб/.

3 Какие существуют технологические мероприятия по уменьшению сварочных деформаций?

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 2

1 Причины и механизм образования сварочных напряжений и деформаций.

2 Перемещения из плоскости свариваемых листов /угловые деформации/.

3 Как рассчитать сварочные деформации от продольного сокращения стыкового шва?

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 3

1 Определение ширины активной /пластической/ зоны в сварном соединении по методу Трочуна И.П.

2 Перемещения балочных конструкций от сварки продольных

3 Какие деформации образуются в сварных соединениях от поперечного сокращения?

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 4

1 Расчетный метод Николаева Г.А.

2 Перемещения балочных конструкций от сварки продольных швов.

3 Основная причина образования остаточных напряжений при сварке.

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 5

1 Экспериментальные методы определения остаточных напряжений в сварных соединениях.

2 Угловые деформации тавровых соединений

3 Способы уменьшения сварочных деформаций

4 Задача

5 Тесты

Вариант 6

1 Методы снижения сварочных напряжений и деформаций.

2 Усадочная сила при сварке и способы ее определения.

3 Влияние закреплений на величину напряжений от поперечного сокращения сварных швов.

4 Задача

5 Тесты

Вариант 7

1 Анализ деформаций в пластине с прорезами при нагреве и охлаждении средней полосы.

2 Деформации балочных конструкций.

3 Технологические мероприятия для уменьшения сварочных напряжений.

4 Задача

5 Тесты

Вариант 8

1 Влияние, сварочных напряжений и деформаций на прочность и технологичность сварных конструкций.

2 Определение продольного и поперечного укорочения при сварке встык.

3 Какие существуют разновидности сварочных деформаций?

4 Задача

5 Тесты

Вариант 9

1 Приведите классификацию сварочных напряжений

2 Термическая правка балок.

3 Определение деформаций с помощью электротензометрии

4 Задача

5 Тесты

Вариант 10

1 Причины образования сварочных напряжений и деформаций.

2 Деформации потери устойчивости при сварке.

3 Определение деформаций с помощью деформометров

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 11

1 Перемещения из плоскости свариваемых листов /угловые деформации/.

2 Как рассчитать сварочные деформации от продольного сокращения стыкового шва?

3 Основной путь снижения напряжений и деформаций, вызванных структурными изменениями

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 12

1 Перемещения балочных конструкций от сварки продольных швов

2 Какие деформации образуются в сварных соединениях от поперечного сокращения?

3 Принципиальные основы снижения остаточных деформаций и напряжений

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 13

1 Перемещения балочных конструкций от сварки поперечных швов.

2 Основная причина образования остаточных напряжений при сварке

3 Остаточные продольные пластические деформации укорочения в пластической зоне

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 14

1 Экспериментальные методы определения остаточных напряжений в сварных соединениях.

2 Угловые деформации тавровых соединений

3 Равномерная или неравномерная по толщине пластическая деформация укорочения в поперечном направлении

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 15

1 Усадочная сила при сварке и способы ее определения.

2 Влияние закрепления на величину напряжений от поперечного сокращения сварных швов.

3 Деформации при несовпадение центра тяжести поперечного сечения зоны пластических деформаций укорочения с центром тяжести поперечного сечения свариваемых элементов

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 16

1 Влияние, сварочных напряжений и деформаций на прочность и технологичность сварных конструкций.

2  Деформации балочных конструкций.

3 Деформации и напряжения при структурные изменения,  вызванные сварочным нагревом

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 17

1 Приведите классификацию сварочных напряжений

2 Деформации потери устойчивости при сварке

3 Снижение деформаций и напряжений в процессе выполнения сварного шва

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 18

1 Снижение деформаций и напряжений после полного охлаждения сварного соединения

2 Напряжения и деформации при сварке концентрированными источниками нагрева

3 Напряжения и деформации при сварке с теплоотводом

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 19

1 Направленное изменение при сварке теплового состояния металла сварного соединения для уменьшения деформаций

2 Напряжения и деформации при сварке с предварительным растяжением

3 Компенсация деформаций при сварке

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 20

1 Применение зажимных приспособлении для уменьшения деформаций

2 Статическое нагружение сварных соединений  для уменьшения деформаций

3 Прокатка сварных соединений для уменьшения деформаций

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 21

1Оптимизация конструктивных решений сварных конструкций и технологии их изготовления

2 Вибрационная обработка сварных конструкций для уменьшения деформаций

3 Термообработка сварных конструкций

4 Задача.

5 Тесты

Вариант 22

1 Термическая правка балок

2 Деформации потери устойчивости при сварке.

3 Определение деформаций с помощью деформометров

4 Задача.

5 Тесты

ЗАДАЧИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

ЗАДАЧА 1

Показанное на рис. 1полотнище сварено из двух частей различной ширины. Режим сварки:   Iсв= 800 А     Uд = 36 В, νсв = 36 м/час,     η = 0,8. Материал - сталь Ст.З. Определить максимальный прогиб полотнища в плоскости.

Варианты режимов для задач № 1,3.4,7,8 приведены в табл. 1.

Для задачи 1 размер В - это ширина более узкой пластины. Для задач 3,4,7 размер В - это ширина одной пластины.  Для задачи 8 размер В - это ширина меньшей стороны пластины.

Рисунок 1

Таблица 1 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры пластины, мм |  |  | Iсв, А | Uд,В | νсв, м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | L | d |  |  |  |
| 1 | Низкоуглеродистая сталь | 300 | 6000 | 20 | 1100 | 38 | 18 |
| 2 | Низкоуглеродистая сталь | 200 | 5000 | 18 | 1000 | 37 | 18 |
| 3 | Низкоуглеродистая сталь | 100 | 4000 | 16 | 950 | 36 | 24 |
| 4 | Низколегированная сталь | 500 | 3000 | 14 | 900 | 35 | 24 |
| 5 | Низколегированная сталь | 100 | 2000 | 12 | 850 | 34 | 30 |
| 6 | Низколегированная сталь | 200 | 1000 | 10 | 800 | 33 | 30 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 300 | 2000 | 8 | 750 | 32 | 36 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 400 | 3000 | 6 | 650 | 31 | 36 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 500 | 4000 | 4 | 550 | 30 | 36 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 100 | 3000 | 8 | 700 | 35 | 36 |

ЗАДАЧА 2

Верхний пояс балки коробчатого сечения сварен из двух частей поперечным швом (рис. 2). Режим сварки: Iсв= 700 А  Uд ~ 34 В, νсв= 28 м/час,  η= 0,8. Материал - сталь 20. Определить максимальный прогиб балки от сварки этого поперечного шва, считая, что пластическая деформация удлинения в поперечном направлении шва равна нулю.

Рисунок 2

Таблица 2 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры , мм |  |  | Iсв, А | Uд,В | νсв, м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dпояса | L | dст |  |  |  |
| 1 | Низкоуглеродистая сталь | 30 | 6000 | 20 | 1100 | 38 | 18 |
| 2 | Низкоуглеродистая сталь | 20 | 5000 | 18 | 1000 | 37 | 18 |
| 3 | Низкоуглеродистая сталь | 10 | 4000 | 16 | 950 | 36 | 24 |
| 4 | Низколегированная сталь | 30 | 3000 | 14 | 900 | 35 | 24 |
| 5 | Низколегированная сталь | 20 | 2000 | 12 | 850 | 34 | 30 |
| 6 | Низколегированная сталь | 20 | 1000 | 10 | 800 | 33 | 30 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 10 | 2000 | 8 | 750 | 32 | 36 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 10 | 3000 | 6 | 650 | 31 | 36 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 8 | 4000 | 4 | 550 | 30 | 36 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 10 | 3000 | 8 | 700 | 35 | 36 |

ЗАДАЧА 3

Сварное стыковое соединение, показанное на рисунке, разрезано на две части по оси шва (рис. 3). Режим сварки:    Iсв= 1000 А, Uд = 30 В, νсв = 32 м/час, η= 0,75. Материал - сталь 09Г2С. Определить максимальный прогиб каждой половины и продольные остаточные напряжения в точке А.

Рисунок 3

ЗАДАЧА 4

Показанное на рис. 4 сварное стыковое соединений перед сваркой было растянуто в продольной направлении напряжениями σ0 = 12 кН/см2 и в таком состоянии сварено. Определить остаточные продольные напряжения в соединении после полного охлаждения и снятия закреплений. Материал - сталь 20. Режим сварки: Iсв = 900 А,    Uд = 30 В,      νсв = 30 м/час,    η = 0,8.

Рисунок 4

ЗАДАЧА 5

Вычислить продольное укорочение сварной балки от сварки продольных швов при следующих данных:

длина балки L=10м

площадь поперечного сечения F=100см2

площадь поперечного сечения активной зоны Fa=40 см2

материал – сталь с пределом текучести σт=300 Мпа

Таблица 3 – Данные для задачи

| Вариант | Материал | L, cм | F, cм2 | Fa, cм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 3 | 3000 | 150 | 60 |
| 2 | Сталь 3 | 2000 | 120 | 60 |
| 3 | Сталь 45 | 2000 | 200 | 80 |
| 4 | Сталь 45 | 3000 | 100 | 60 |
| 5 | 15ХСНД | 1000 | 150 | 60 |
| 6 | 15ХСНД | 1500 | 80 | 40 |
| 7 | 18Н10Т | 500 | 100 | 40 |
| 8 | 18Н10Т | 1000 | 150 | 60 |
| 9 | 18Н10Т | 2000 | 100 | 40 |
| 10 | 18Н10Т | 3000 | 200 | 80 |

ЗАДАЧА 6

От листа толщиной 10 мм газокислородной резкой отрезана полоса длиной 2 м и шириной 120 мм. Режим резки: q= 7600 Дж/сек, νрезки=0,5 см/сек. Материал – сталь Ст3. Вычислить максимальный прогиб отрезанной полосы.

Таблица 4 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры полосы, см |  |  | q, Дж/с | νсв, cм/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | L | d |  |  |
| 1 | Низкоуглеродистая сталь | 20 | 600 | 2,0 | 11100 | 0,8 |
| 2 | Низкоуглеродистая сталь | 20 | 500 | 1,8 | 11000 | 0,8 |
| 3 | Низкоуглеродистая сталь | 10 | 400 | 1,6 | 9500 | 1 |
| 4 | Низколегированная сталь | 10 | 300 | 1,4 | 9000 | 1 |
| 5 | Низколегированная сталь | 10 | 200 | 1,2 | 8500 | 1 |
| 6 | Низколегированная сталь | 20 | 100 | 1,0 | 10000 | 0,5 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 20 | 200 | 0,8 | 11150 | 0,5 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 20 | 300 | 0,6 | 10650 | 0,5 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 10 | 400 | 0,4 | 8550 | 0,7 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 10 | 300 | 0,8 | 8700 | 0,7 |

ЗАДАЧА 7

Сварное стыковое соединение, показанное на рис.5, разрезано по границам активной зоны на 3 части. Определить на сколько укоротится средняя часть /ΔLукор/  по сравнению с крайними. Режим сварки: Iсв=750А, Uд=32В, νсв=28м/час, η=0,8. Материал – сталь 16ГС.

Рисунок 5

ЗАДАЧА 8

Определить продольное укорочение сварного стыкового соединения, показанного на рис.6. Режим сварки: Iсв=800А, Uд=30В, νсв=28м/час, η=0,7. Материал – сталь 16ГС.

Рисунок 6

ЗАДАЧА 9

Построить зависимость упругой деформации εупр.ср(Т) в средней полосе пластины с прорезами от температуры при нагреве средней полосы до Тн=9000С и охлаждении до Т0= 00С. Зависимость εТ(Т) показана на рис.7.

Рисунок 7

Таблица 5 – Данные для задачи

| Обозначение | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Т0, С0 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Тн , С0 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 900 |

ЗАДАЧА 10

Определить угловую деформацию при сварке таврового соединения с одной стороны. Соединение собрано на прихватках. Толщина полки – 12мм, толщина стенки – 8мм, катет – 8мм. Iсв=650А, Uд=32В, νсв=30м/час, η=0,7. Материал – сталь Ст3.

Таблица 6 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры , мм |  |  | Iсв, А | Uд,В | νсв, м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dп | dст | к |  |  |  |
| 1 | Низкоуглеродистая сталь | 30 | 600 | 20 | 1100 | 38 | 18 |
| 2 | Низкоуглеродистая сталь | 20 | 500 | 18 | 1000 | 37 | 18 |
| 3 | Низкоуглеродистая сталь | 10 | 400 | 16 | 950 | 36 | 24 |
| 4 | Низколегированная сталь | 50 | 300 | 14 | 900 | 35 | 24 |
| 5 | Низколегированная сталь | 10 | 200 | 12 | 850 | 34 | 30 |
| 6 | Низколегированная сталь | 20 | 100 | 10 | 800 | 33 | 30 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 30 | 200 | 8 | 750 | 32 | 36 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 40 | 300 | 6 | 650 | 31 | 36 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 50 | 400 | 4 | 550 | 30 | 36 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 10 | 300 | 8 | 700 | 35 | 36 |

ТЕСТЫ НИД

Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если сила тока увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 4 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 2 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если расчетная толщина пластины увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) уменьшится в 4 раза

г) увеличится в 4 раза

д) не изменится

Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если напряжение уменьшится в 1,5 раза?

а) увеличится в 3 раза

б) уменьшится в 1,5 раза

в) увеличится в 1,5 раза

г) уменьшится в 3 раза

д) не изменится

4. Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если КПД уменьшится в 1,1 раза?

а) увеличится в 1,1 раза

б) уменьшится в 1,1 раза

в) увеличится на 1,1

г) уменьшится на 1,1

5. Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если скорость сварки увеличится в 1,2 раза?

а) увеличится в 1,2 раза

б) уменьшится в 1,2 раза

в) увеличится в 2,4 раза

г) уменьшится в 2,4 раза

Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если скорость сварки уменьшится в 1,8 раз?

а) увеличится в 1,8 раз

б) уменьшится в 1,8 раз

в) увеличится в 3,6 раз

г) уменьшится в 3,6 раз

д) не изменится

7. Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если сила тока уменьшится в 2,2 раза?

а) увеличится в 2,2 раза

б) уменьшится в 2,2 раза

в) увеличится в 4,4 раза

г) уменьшится в 4,4 раза

д) не изменится

8. Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если напряжение увеличится в 1,3 раз?

а) увеличится в 1,3 раза

б) уменьшится в 1,3 раза

в) увеличится в 2,6 раза

г) уменьшится в 2,6 раза

д) не изменится

9. Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если расчетная толщина пластины уменьшится в 3 раза?

а) увеличится в 3 раза

б) уменьшится в 3 раза

в) увеличится в 6 раз

г) уменьшится в 6 раз

д) не изменится

10. Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если КПД уменьшится в 1,15 раз?

а) увеличится в 1,15 раз

б) уменьшится в 1,15 раз

в) увеличится в 2,3 раз

г) уменьшится в 2,3 раз

д) не изменится

Свободное поперечное укорочение с учётом того, что зазор отсутствует определяется по формуле:

=παТbп2=3,1412⋅10−6600×952=0,1см

где:	α — коэффициент линейного температурного расширения;

Т — температура при которой металл переходит из упругого состояния в полностью пластическое состояние;

bп — ширина зоны пластической деформации;

Как изменится величина свободного поперечного укорочения (с учётом отсутствия зазора), при увеличении зоны пластической деформации:

а) увеличиться;

б) не изменится;

в) уменьшится;

г) ширина зоны пластической деформации величина постоянная, её нельзя изменить.

Как изменится величина свободного поперечного укорочения (с учётом отсутствия зазора), при уменьшении зоны пластической деформации:

а) уменьшится;

б)ширина зоны пластической деформации величина постоянная, её нельзя изменить;

в) увеличиться;

г)не изменится.

Момент  инерции  поперечного  сечения  пластин определяется по формуле:

J=δ2B312=1,8⋅108мм4.

где:	δ — толщина пластины;

В — ширина пластины.

Как влияет толщина пластины на момент  инерции  поперечного  сечения  пластин:

а) с увеличением  толщины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин увеличиться;

б) с уменьшением  толщины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин увеличиться;

в)на момент инерции поперечного сечения пластин толщина пластины влияние не оказывает;

г) с увеличением  толщины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин уменьшиться;

Как влияет ширина пластины на момент  инерции  поперечного  сечения  пластин:

а) с увеличением  ширины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин увеличиться;

б) с уменьшением  ширины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин увеличиться;

в)на момент инерции поперечного сечения пластин ширина пластины влияние не оказывает;

г) с увеличением  ширины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин уменьшиться;