Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

дисциплине

"Напряжения и деформации при сварке"

(для студентов специальности 7.092301-специалисты)

## Краматорск  2007

УДК 621.791.75.001.24:6813

Конспект лекций по дисциплине  «Напряжения и деформации при сварке (для студентов специальности 7.092301 - специалисты) / Сост. Пресняков В.А. – Краматорск: ДГМА, 2007. –60 с.

В конспекте лекций приведены основные причины появления напряжений и деформаций при сварке. Дана классификация напряжений, деформаций и перемещений при сварке. Подробно рассмотрены вопросы расчета деформаций сварных соединений, а также распределение напряжений в типовых конструкциях. Приведены методики и оборудование для определения сварочных деформаций. Рассмотрены методы снижения сварочных напряжений и деформаций.

Составитель                                            В.А.Пресняков, доц.

Отв. за выпуск                                         В.М.Карпенко, доц.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| ##### 1 Структура дисциплины | ##### 5 |
| ### 1.1 Цель и задачи дисциплины | ### 5 |
| ### 1.2 Виды самостоятельной работы | ### 5 |
| ### 1.3 Учебная нагрузка | ### 6 |
| ### 1.4 Основные вопросы | ### 6 |
| ##### 2 Анализ деформаций и напряжений в моделях сварных соединений | ##### 7 |
| ### 2.1 Основные положения | ### 7 |
| ### 2.2 Образование напряжений и деформаций в сварном соединении | ### 10 |
| 3 Расчетный метод определения сварочных напряжений (деформаций) | 14 |
| ##### 4 Экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений | 17 |
| ### 4.1 Исходные положения экспериментальных методов | ### 17 |
| ### 4.2. Механические деформометры | ### 19 |
| ### 4.3 Электротензометрия | ### 25 |
| ### 4.4 Определение напряжений в глубине металла | ### 32 |
| ### 4.5 Определение напряжений магнитоупругим методом | 36 |
| ### 4.6 Поляризационно-оптический метод | ### 39 |
| ##### 5 Перемещения при сварке | ##### 43 |
| ### 5.1 Классификация перемещений при сварке | ### 43 |
| ### 5.2 Определение усадочной силы рус | ### 45 |
| ### 5.3 Деформации продольного укорочения от продольных швов | ### 46 |
| ### 5.4 Деформации поперечного укорочения | ### 47 |
| ### 5.5 Деформации изгиба | ### 48 |
| 5.6 Определение угловых деформаций, возникающих при сварке | 51 |
| 6 Методы уменьшения сварочных деформаций | 55 |
| 6.1 Меры по устранению деформаций до сварки | 55 |
| 6.2 Меры по устранению деформаций в процессе сварки | 56 |
| 6.3 Меры по устранению деформаций после сварки | 57 |
| 6.4 Снятие остаточных напряжений | 58 |
| Литература | 59 |

ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние сварочного производства открывает широкие возможности для создания, ответственных высоко технологичных и надежных сварных конструкций различного назначения.

Проектирование сварных конструкций и технологии их изготовления в настоящее время невозможно без глубокого знания процессов образования сварочных деформаций и напряжений, влияния их на точность и работоспособность сварных конструкций, а также способов предотвращения их или устранения.

При изучении курса "Напряжения и деформации при сварке" студенты должны усвоить физическую сущность процессов образования сварочных деформаций и напряжений, ознакомиться с существующими расчетными и экспериментальными методами определения сварочных напряжений и деформаций, распределением остаточных напряжений в типовых сварных соединениях, влиянием деформаций и напряжений на свойства конструкций, методами их предупреждения или уменьшения. Учебным планом по курсу предусмотрены установочные лекции, выполнение одной контрольной работы. Изучение курса заканчивается сдачей экзамена.

Освоение материала курса базируется на знаниях, полученных при изучении предшествующих дисциплин учебного плана, таких как высшая математика, физика, теоретическая механика, сопротивление материалов, теория сварочных процессов, технология сварки плавлением и давлением.

Приобретенные в процессе изучения данного курса практические навыки расчетного и экспериментального определения сварочных напряжений и деформаций позволяют студентам в их дальнейшей инженерной деятельности решать важные и глобальные научно-практические задачи проектирования и технологии изготовления самых разнообразных сварных конструкций.

##### 1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

### 1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель: Напряжения и деформации при сварке являются одной  из важных дисциплин сварочного производства.  Специалисты должны знать возможные последствия влияния напряжений и деформаций на технологично-эксплуатационные показатели сварных конструкций. Они должны уметь рассчитать остаточной деформации сварных конструкций, и давать рекомендации по уменьшению остаточных напряжений и деформаций

Задачи: Изучение  дисциплины должно обеспечить знание:

- основных понятий напряженно-деформированного состояния сплошной среды;

- причин напряжений и деформаций при сварке;

- основных расчетных методов определения остаточных напряжений;

- деформаций коробления сварных конструкций и их расчет;

- влияния остаточных напряжений и деформаций на технологически-эксплуатационные показатели сварных конструкций;

- методов уменьшения остаточных напряжений и деформаций.

Студент должен уметь:

- рассчитывать остаточные напряжения отдельных сварных конструкций;

- рассчитывать деформации коробления сварных  конструкций;

- разрабатывать специальные методы уменьшения остаточных  деформаций;

### 1.2 Виды самостоятельной работы

При изучении курса студенты заочной формы обучения используют в основном самостоятельную работу над материалом. Виды самостоятельной работы:

- изучение разделов курса по литературным источникам;

- изучение материала установочных лекций;

- выполнение контрольных работ;

- решение задач на практических занятиях;

- подготовка к выполнению лабораторных работ.

### 1.3 Учебная нагрузка

В 14-м триместре: лекции – 12 часов; лабораторные работы  – 12 часов; контрольная работа (одна); экзамен по курсу. Установочная сессия – февраль.

### 1.4 Основные вопросы

Роль и значение сварочных напряжений и деформаций в технике. Основные направления влияния сварочных напряжений и деформаций на технологические, конструктивные и, главным образом, эксплуатационные показатели сварных конструкций. Сущность науки о термодеформационных процессах при сварке . Основные этапы развития исследований по проблеме сварочных напряжений и деформаций в нашей стране и за рубежом. Вклад отечественных ученых в исследование напряжений и деформации при сварке, влияние их на прочность и точность изготовляемых конструкций. Главные особенности полей сварочных напряжений и деформаций в сварных конструкциях. Предмет и задачи курса в формировании инженера-механика по сварочному производству

##### 2 АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ В МОДЕЛЯХ    СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

### 2.1 Основные положения

Принципиальные и наиболее важные в качественном отношении особенности развития сложных деформационно-силовых процессов при сварке можно рассмотреть применительно к малоуглеродистым и низколегированным сталям при следующих упрощающих предположениях:

- В сварном соединении имеет место линейное напряженное состояние с равномерным распределением по поперечному сечению деформаций и напряжений обоих знаков;

- Полные продольные деформации в соединении подчиняются гипотезе плоских сечений;

- Зависимость предела текучести σт от температуры соответствует схематизированной диаграмме (рис. 2.1);

Рисунок 2.1

4. Зависимость от температуры относительной упругой деформации на уровне предела текучести повторяет диаграмму (рис. 2.2);

Рисунок 2.2

5. Коэффициент температурного расширения материала не зависит от температуры;

6. Диаграмма растяжения материала соответствует идеальному упругопластическому телу (рис. 2.3);

Рисунок 2.3

7. Сварной шов заварен одновременно по всей длине соединения;

8. Начальная температура сварного соединения — нулевая.

Сварное соединение с известной степенью условности можно разделить на три зоны (рис. 2.4): высоконагретую среднюю, включающую сварной шов и прилегающие участки основного металла, и две не нагретые крайние зоны. При этом будем считать, что при нагреве и охлаждении средней зоны температура в ней распределена равномерно.

Рисунок 2.4

Таким образом, средняя нагреваемая зона представляет собой своего рода стержень прямоугольного сечения, на деформации которого при его нагреве и охлаждении наложены определенные связи со стороны крайних не нагретых зон. Для приближенного качественного анализа деформационно-силовых процессов в нагреваемой средней зоне сварного соединения условно можно принять простейшую модель в виде прямолинейного стержня с жестко защемленными концами (рис. 2.5), подвергаемого равномерному нагреву и охлаждению.

Рисунок 2.5

После анализа деформаций (напряжений) в стержне целесообразно перейти к более сложной модели сварного соединения — пластине с прорезами (рис. 2.6).

Рисунок 2.6

Средняя полоса пластины соответствует средней нагреваемой зоне сварного соединения, а крайние полосы пластины — крайним, не нагретым зонам соединения. В пластине с прорезами нагреву и охлаждению подвергается средняя полоса, причем распределение температуры считается равномерным. Предполагается отсутствие передачи тепла из средней полосы в крайние, как через концевые связи полос пластины, так и через прорези. Таким образом, в процессе нагрева и охлаждения средней полосы крайние полосы остаются не  нагретыми. Свободное деформирование средней полосы при ее нагреве и охлаждении невозможно из-за наличия связей со стороны крайних полос. По этой причине в полосах пластины будут возникать временные напряжения и деформации, а также остаточные. Процесс развития деформаций и напряжений в пластине с прорезами при нагреве и охлаждении средней полосы в качественном отношении подобен такому же процессу в сварном соединении. В этом смысле пластина с прорезями и рассматривается как модель сварного соединения.

### 2.2 Образование напряжений и деформаций в сварном                соединении

Рассмотрим процесс образования напряжений и деформаций в сварном соединении в условиях соблюдения гипотезы плоских сечений для полных продольных деформаций и допущений об одновременности заварки шва по всей длине и линейности возникающего напряженного состояния, ориентированного вдоль соединения.

Представим себе, что перед сваркой пластины были разрезаны на узкие продольные полоски и нижним торцом оперты на какое-то основание (рис. 2.7, а). Наметим ряд поперечных сечений 1, 2, 3, 4, 5, отстоящих на различных расстояниях от нижнего торца (основания), включая и верхний торец (сечение 5). Учитывая известный характер распределения максимальных температур при сварке в поперечном сечении соединения, отметим, что каждая свободная полоска получит температурное удлинение, пропорциональное температуре нагрева полоски. Тогда верхний торец соединения (сечение 5) примет вид, показанный на рис. 2.7, а.

Температурная деформация других поперечных сечений показана соответствующими кривыми. Чем ближе к нижнему торцу расположено поперечное сечение, тем меньше будет удлинение полосок, так как уменьшается длина (расстояние от нижнего торца), на которой определяется это удлинение. Положение нижнего торцевого сечения остается без изменений. Следует отметить, что величина абсолютной деформации сечения зависит от места расположения линии отсчета, которую можно расположить в любом поперечном сечении, и тогда будет равна нулю абсолютная деформация этого выбранного в качестве начала отсчета сечения. Однако, если оперировать относительной температурной деформацией, то она будет одинаковой во всех поперечных сечениях соединения и тогда место расположения линии отсчета не имеет никакого значения.

Рисунок 2.7 -  Механизм   образования   деформаций   и напряжений   при сварке

Между тем реальное сварное соединение, как известно, не состоит из отдельных не связанных между собой полосок. Все полоски друг с другом связаны и деформируются в соответствии с общими для всего соединения закономерностями. Такой общей закономерностью, как было обусловлено выше, является гипотеза плоских сечений. В соответствии с данной гипотезой каждое поперечное сечение должно переместиться вверх на соответствующую величину параллельно первоначальному своему положению. В том числе и крайнее верхнее сечение 5 (верхний торец) переместится в положение 5', определяемое штриховой линией. Таким образом, все сварное соединение при нагреве получает некоторое удлинение. Сравнение абсолютных (на всей длине соединения) полных и температурных деформаций в различных точках верхнего поперечного сечения показывает их несоответствие друг другу, за исключением двух точек, в которых соответствующие линии пересекаются. Чтобы привести отдельные полоски в то состояние, в котором они должны находиться в реальном неразрезанном соединении (в положение штриховой линии), необходимо центральные полоски сжать, а крайние растянуть на соответствующую величину. На стадии нагрева в сварном соединении в продольном направлении возникают напряжения сжатия в средней высоко нагретой зоне и растяжения — в остальной мало нагретой зоне. Для центральных полосок соединения разница между температурной и полной деформациями настолько большая, что если сжимать эти полоски до уровня пунктирной линии 5' (полной деформации), то можно довести в них напряжения сжатия до уровня предела текучести, а до положения штриховой линии еще будет очень далеко. Чтобы дойти до положения штриховой линии 5', необходимо большинство центральных полосок пластически сжать. Значит, на стадии нагрева в средней высоко нагретой области соединения в продольном направлении протекают пластические деформации сжатия (укорочения) и формируется так называемая зона пластических деформаций, ширина которой для такого симметричного соединения обычно обозначается как 2bп

В относительных деформациях разница между полной и температурной деформациями показана на рис. 2,7, а  линией εвн (внутренняя деформация). Прямой штриховкой отмечены уравновешенные по сечению упругие деформации и косой — пластические деформации сжатия (укорочения) Таким образом, можно говорить об эпюре максимальных пластических деформаций укорочения εмахпл.ук., которая на рисунке показана отдельно. На этом рассмотрение стадии нагрева заканчивается.

Если в момент максимального нагрева снова соединение расчленить на отдельные полоски, то после полного охлаждения верхний торец соединения примет форму, показанную на рис. 2 7, б. Средние полоски будут короче остальных на величину пластического сжатия их на стадии нагрева. Однако в реальном нерасчлененном соединении все полоски связаны друг с другом, и их полная деформация подчинена гипотезе плоских сечений. Сечение переместится вниз в положение штриховой линии 5". В результате будем иметь общее равномерное по ширине продольное укорочение сварного соединения после сварки. Для приведения отдельных полосок соединения в положение штриховой линии 5" необходимо часть средних полосок растянуть, а остальные средние (в небольшом числе) и все крайние — сжать. Из этих рассуждений ясно, что на стадии охлаждения в соединении формируются напряжения, противоположные по знаку тем, которые были на стадии нагрева. Постепенно временные напряжения на стадии охлаждения переходят в остаточные, которые являются растягивающими в средней и сжимающими в остальной части соединения. Существенным является тот факт, что величина пластической деформации укорочения центральных полосок на стадии нагрева очень большая, поэтому в процессе их удлинения на стадии охлаждения до уровня 5" напряжения растяжения достигают предела текучести задолго до выхода полосок на уровень 5". Чтобы достичь положения штриховой линии 5", центральные полоски необходимо пластически удлинить на некоторую величину. Итак, на стадии охлаждения в средней части соединения протекают продольные пластические деформации удлинения, которые в значительной мере компенсируют пластическое сжатие, возникшее на стадии нагрева. Тем не менее, компенсация происходит лишь частично. В конечном итоге в средней части соединения (пластической зоне) остаются пластические деформации укорочения определенной величины. Деформации пластического удлинения при охлаждении показаны на рис. 2.7, б косой штриховкой. Упругие остаточные деформации уравновешены по поперечному сечению и отмечены прямой штриховкой. Эпюры пластических деформаций удлинения и остаточных пластических деформаций укорочения показаны на том же рисунке отдельно. Именно остаточные пластические деформации укорочения в поперечном сечении и такой неравномерный характер их распределения по сечению являются причиной образования в сварном соединении остаточных напряжений.

Приведенные выше рассуждения в принципиальном отношении остаются верными и в случае несоблюдения гипотезы плоских сечений для полных продольных деформаций. В этом случае сечения 5' и 5", а также другие поперечные сечения будут деформироваться с некоторой выпуклостью (при нагреве) или вогнутостью (при охлаждении), что приведет к некоторому уменьшению по высоте эпюр максимальных пластических деформаций укорочения при нагреве и пластических деформаций удлинения при охлаждении. Эпюра остаточных пластических деформаций укорочения, по-видимому, останется практически без изменений.

3 РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВАРОЧНЫХ                 НАПРЯЖЕНИЙ  (ДЕФОРМАЦИЙ)

Метод построен на следующих допущениях: выполнимость гипотезы плоских сечений; линейность напряженного состояния; схематизированная зависимость предела текучести и относительной упругой деформации на уровне предела текучести от температуры; модель идеально упругопластического тела; независимость теплофизических свойств металла от температуры в широком интервале температур; равномерность распределения температур, деформаций и напряжений то толщине пластины.

Цель метода — определение параметров εостпол,bп, у* (рис. 3.1, г), которые позволяют построить эпюру остаточных упругих деформаций (напряжений) в поперечном сечении сварного стыкового соединения. Чтобы определить указанные параметры, необходимо рассмотреть продольные деформации в поперечном сечении на двух стадиях - нагрева и в остаточном состоянии после полного охлаждения. В каком именно поперечном сечении по длине соединения  рассматривать деформации после охлаждения — не имеет значения, поскольку считается, что все поперечные сечения в смысле напряженно-деформированного состояния одинаковы. Что же касается стадии нагрева, то в этом состоянии далеко не безразлично, какое поперечное сечение необходимо рассматривать. Г. А.  Николаев предлагает рассматривать деформации в поперечном сечении, в котором при нагреве в процессе движения источника тепла достигается максимальная ширина изотермы 600 °С. К изотерме 600°С проводятся с двух сторон   параллельно шву две касательные. Через точки касания проводится поперечное сечение 1—1 (рис. 3.1, а).

На стадии нагрева должно быть рассмотрено поперечное сечение, в котором ширина зоны пластических деформаций укорочения (сжатия) достигает наибольшей величины. Именно такое состояние достигается в сечении 1—1. Однако это не совсем точно, так как в точках сечения 1—1, где в данный момент температура ниже 600 °С , в последующие моменты времени, когда источник нагрева продвинется вперед, температура несколько будет повышаться, достигая для каждой точки своего максимума. Это приведет к некоторому увеличению ширины зоны пластических деформаций, хотя и незначительному. В связи с этим в сечении 1—1 рекомендуется рассматривать не кривую Т (у), а кривую (условную) Ттах (у), отнесенную к данному сечению. Дальнейшее изложение расчетного метода будет проведено с учетом этой рекомендации.

Рисунок 3.1- Метод Николаева (продольные деформации при сварке)

Итак, если температурная кривая Тмах (у) в сечении 1—1 известна, то значит, известна в данном сечении и кривая температурных деформаций εα = =αТмах(у) (рис. 3.1, а). Полные деформации εнагрпол на стадии нагрева, согласно гипотезе плоских сечений, будут определяться горизонтальной линией. Сравнение этих двух деформаций в сечении показывает их несоответствие друг другу, кроме точки их пересечения. Видно, что продольные волокна вблизи боковых кромок соединения имеют полную (наблюдаемую, действительную, формоизменения) деформацию большей величины, чем свободная температурная. Это означает, что в сварном соединении эти волокна являются растянутыми. Рассуждая аналогично, легко уяснить, что для волокон, расположенных в более высоко нагретой зоне за точкой пересечения линийεα и εнагрпол, будет иметь место упругое сжатие, возрастающее по мере приближения рассматриваемого волокна к оси шва. В некоторой точке с на удалении bп от оси шва упругие деформации сжатия достигают уровня предела текучести εт и остаются таковыми до точки b, расположенной на расстоянии у2 от оси шва (соответствует температуре 500 СС). Далее от точки b до точки а упругие деформации сжатия уменьшаются по линейному закону (согласно диаграмме εт(Т)). Точка а расположена от оси шва на расстоянии y1 соответствующем температуре 600 СС. Уравновешенная по сечению эпюра упругих деформаций заштрихована на рис. 3.1, а прямой штриховкой. Левее точки с, как это видно из рисунка, в продольных волокнах будет не только упругая, но и пластическая деформация сжатия. Левее точки а температура точек сечения свыше 600 °С, и металл в этой области не обладает упругими свойствами. Для этих точек упругая деформация равна  нулю, а разница между εα и εнагрупр	будет представлять собой пластические деформации укорочения. Пластические деформации в сечении 1—1показаны на рисунке косой штриховкой. Величина пластических деформаций укорочения на рисунке ограничена горизонтальной линией s — t, поскольку пластические деформации при Т > 600 СС не влияют на формирование в соединении напряженного состояния.

Все составляющие полной деформации в сечении 1—1 показаны на рис. 3.1, б.

Чтобы удовлетворить гипотезе плоских сечений, необходимо центральные волокна пластически удлинить на некоторую величину (рис. 3.1, д). Эпюра остаточных пластических деформаций укорочения показана на рис. 3 1, д, а остаточных упругих — на рис. 3.1, в

Если рассматривать не низкоуглеродистую сталь, а другой материал, то в приведенных выше зависимостях нужно заменить температуры 500 и 600 °С на соответствующие температуры для данного материала.

##### 4  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ             СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ

### 4.1  Исходные положения экспериментальных методов

В предыдущих главах были рассмотрены расчетные методы оценки напряженно-деформированного состояния сварных соединений. Однако при анализе напряженно-деформированного состояния конструкций сложной геометрической формы, материал которых в процессе сварочного нагрева претерпевает структурные изменения, расчетных методов часто оказывается недостаточно. Поэтому наряду с расчетными методами широко применяются экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений.

Сварочные напряжения и деформации экспериментально определяют различными методами в зависимости от особенностей сварного соединения и требуемой точности измерения.

Для экспериментального определения сварочных деформаций и напряжений наибольшее распространение получили методы, связанные с частичным или полным разрушением детали (механические методы) и методы, когда исследуемая конструкция остается неповрежденной (физические методы).

В сварном соединении в зависимости от отношения его размеров в плане к толщине могут быть линейное, плоское или объемное напряженные состояния.

Для определения компонентов напряженного состояния необходимо знать соответствующие упругие деформации. При исследовании напряженно-деформированного состояния сварных соединений принято оценивать главным образом нормальные напряжения, поскольку касательные напряжения обычно имеют малую величину. Экспериментальное определение напряжений сводится к нахождению упругих деформаций εх, εу, εz. Чтобы найти упругие Деформации, на изделии в исследуемой зоне подготавливают так называемые базы измерения. При линейном напряженном состоянии Достаточно подготовить одну базу, направление которой совпадает с направлением ожидаемой деформации (рис. 4.1, а).

Рисунок 4.1 - Схема подготовки измерительных баз

В случае плоского напряженного состояния могут быть два варианта подготовки баз. Если известно направление главных напряжений, то достаточно подготовить базы в двух главных направлениях (Рис. 4.1, б). Если же направление главных напряжений неизвестно, то следует подготовить базы не менее чем в четырех направлениях (рис. 4.1, e), с тем чтобы по данным измерений построить эллипс напряжений в точке и найти направление главных нормальных напряжений.

Методика подготовки баз для исследования объемного напряженного состояния имеет ряд специфических особенностей, которые будут рассмотрены ниже.

При изучении напряжений в упругой зоне необходимы два измерения базы: до сварки и после сварки. Если же изучению подлежат напряжения в упругопластической зоне, также необходимы два измерения базы: после сварки и после вырезки.

При этом важное значение имеет вопрос выбора величины базы измерения. Чем выше градиент определяемых напряжений в исследуемом направлении, тем меньше должна быть база измерения, так как данная методика позволяет определить величину средних напряжений действующих на базе измерения. Практика исследования напряжений в сварных конструкциях показала, что наиболее оптимальной базой является база 5-25 мм.

Кроме того, следует иметь в виду, что в результате действия внутренних усилий может быть деформация сварного соединения из плоскости (изгиб). В этом случае деформация базы будет состоять как из  деформации в плоскости, так и из деформации, вызванной изгибом.  Чтобы исключить деформацию от изгиба, необходимо измерить базы  на лицевой и обратной сторонах с определением среднего значения

На практике экспериментального определения деформаций наиболее распространены тензометры механические и сопротивления (элекротензометрия).

### 4.2. Механические деформометры

Механические деформометры широко применяют в практике экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния сварных конструкций. В зависимости от требуемой точности измерения, диапазона измеряемых величин разработаны различные типы механических деформометров.

Механический деформометр состоит из двух основных узлов: корпуса с рычажной системой и преобразователя деформации. В зависимости от конструкции измерительных рычагов деформометр устанавливают на базу измерения, подготовленную на изделии в виде отверстий диаметром 0,8... 1,2 мм (рис. 4.2, а) или в виде сферических отпечатков (рис. 4.2, б).

Рисунок  4.2 - Установка измерительных рычагов деформометров в базовые   отверстия   (а) в  на сферические отпечатки (б)

Измеряемая деформация базы с помощью рычажной системы передается на преобразователь деформации. Наиболее часто в качестве преобразователей деформации применяют индикаторы часового типа, систему зеркал, емкостные и индуктивные датчики, механотронные, пневмоконтактные и другие преобразователи.

4.2.1 Деформометры с индикаторами часового типа.

Принципиальная схема такого деформометра показана на рис. 4.3.

Рисунок 4.3 - Схема механического деформометра с  индикатором      часового типа

Деформометр имеет два рычага 1 и 3, которые устанавливаются на базу, подготовленную на исследуемом изделии. Рычаг 1неподвижный, а рычаг 3 подвижный. Исследуемая деформация базы ΔB воспринимается подвижным рычагом 3, который перемещает шток индикатора 2. Результат измерения определяется соотношением плечей а и b подвижного рычага. Цри многократной установке деформометра на базу измерения необходимо постоянно контролировать правильность установки первоначального показания (нуля) индикатора. Для этого используют контрольную пластинку с нанесенной базой, равной базе деформометра.

Деформометры можно применять для измерения временных и остаточных деформаций. При исследовании временных деформаций деформометры закрепляют на исследуемой детали. Примеры закрепления деформометров показаны на рис. 4.4.

Рисунок 4.4 - Установка деформометра для измерения временных деформаций

4.2.2 Деформометры с оптическим преобразователем.

Если необходимы большие увеличения измеряемых деформаций, применяют механические Деформометры с оптическим преобразователем деформаций. Принципиальная схема такого деформометра показана на рис. 4.5.

Рисунок 4.5 - Схема деформометра с оптическим преобразователем      деформаций

Деформометр имеет неподвижный 1 и подвижный 2 рычаги. На подвижном рычаге закреплено зеркало 5, которое в исходном состоянии находится в горизонтальном положении. При изменении базы В на величину ΔВ подвижный рычаг повернется относительно точки А на угол α, что вызовет поворот на угол α зеркала 5, tgα = ΔВ/a. Поворот зеркала 5 на угол α вызовет отклонение светового луча 4, отраженного от зеркала, на угол 2α, в результате чего переместится световое пятно по шкале 3 на n единиц. изменением параметра b.

4.2.3 Деформометры с емкостными преобразователями.

В качестве примера рассмотрим деформометр с емкостным преобразователем в видецилиндрического конденсатора (рис. 4.6).

Рисунок  4.6 - Принципиальная  схема деформометра с емкостным         преобразователем

При перемещении подвижного рычага 3, в связи с изменением  базы В на величину ΔB, происходит перемещение подвижного элемента 2 емкостного датчика 1 на величину ΔL. При этом емкость цилиндрического конденсатора изменится на величину Δс:

При измерении изменения емкости в пределах Δс/с = 10 -4...10 -3  применяется мостовой метод, а для Δс/с = 10-6...10-5 используется  резонансный метод или метод биений .

4.2.4 Деформометры с индуктивными преобразователями.

Наиболее распространенными являются индуктивные преобразователи  соленоидного типа (рис. 4.7).

Рисунок  4.7 - Деформометр с индуктивным преобразователем            соленоидного типа

В основе работы преобразователя лежит зависимость индуктивного и активного сопротивления катушки 1, питаемой переменным током, от перемещения подвижного элемента 2,  связанного с рычажной системой деформометра. При этом изменяется воздушный зазор в катушке, приводящий к изменению сопротивления  магнитной цепи и индуктивности L катушки.

Преобразователи питаются переменным током различной частоты. Для повышения чувствительности и контролирования быстроизменяющихся процессов рекомендуют частоту 3...15 кГц, но при этом магнитопроводы изготовляют из специальных материалов (ферриты).

### 4.2.5 Механотронные преобразователи

Механотронами называются электровакуумные приборы, в которых управляют электронным током при механическом перемещении электродов. Схема механотронного измерительного устройства приведена на рис. 4.8.

Перемещение рычагов деформометра 6 передается на измерительный стержень 5 механотрона 3. Перемещение стержня 5 относительно точки его закрепления 4 вызывает изменение расстояния между анодами 2 и 7 и катодом /. Один анод удаляется от катода, а другой — приближается к нему. При этом ток между анодами и катодами изменяется .

Рисунок  4.8 - Схема механотронного измерительного устройства

Чтобы измерить ток на выходе из механотрона, его подключают, по схеме моста постоянного тока, двумя плечами которого являются диоды механизма, а двумя другими плечами — сопротивления R1, R2 и R3, с помощью которых перед измерениями осуществляется балансировка моста. Точность механотронного преобразователя зависит от стабильности напряжения питания, поэтому для питания применяют стабилизаторы напряжений. Промышленность выпускает несколько типов механотронов (6МХ1С, 6МХЗС, 6МХ4С, 6MX5C и др.).

### 4.2.6 Пневмоконтактные преобразователи

В ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР разработаны пневмоконтактные преобразователи, принципиальная схема которых показана на рис. 4.9.

Рисунок  4.9- Схема пневмоконтактного преобразователя деформаций

Принцип их работы основан на измерении расхода воздуха через измерительные отверстия, вызванного перемещением подвижного рычага деформометра. Преобразователь имеет камеру 1 с двумя отверстиями: входное F1 и выходное F2 отверстия. При подаче в камеру воздуха при постоянном давлении Н вследствие разности диаметров отверстий F1 и F2 скорость истечения из отверстия F2 будет отличаться от скорости подачи воздуха, и в камере установится давление h, которое зависит от соотношения эффективных площадей F1 и F2 проходных сечений обоих отверстий. При этом эффективная площадь F2 зависит от зазора z, который изменяется в результате перемещения подвижного рычага деформатора.

Для пневмоконтактных преобразователей используется подача воздуха в камеру под низким давлением (Н = 49,05 • 102...117 • 102).

В качестве измерительных систем давления h используются манометрические и расходомерные системы. В манометрических системах в качестве чувствительного элемента используются трубка Бурдона, сильфоны, жидкостные манометры и т. д. В расходомерных системах  чувствительным элементом является ротаметр, реагирующий на скорость потока.

Наиболее распространены манометрические системы с жидкостным  чувствительным  элементом — жидкостным манометром (водным, спиртовым, ртутным).

Отсчет показаний в жидкостных манометрах производится визуально по вертикальной линейной шкале по уровню жидкости.

Разнообразие механических деформоторов позволяет в зависимости от задач исследования обеспечить требуемую точность эксперимента и необходимый диапазон измерения ожидаемых деформаций. Точность измерения зависит от конструкции деформометра, регистрирующей и преобразующей аппаратуры и должна определяться в каждом конкретном случае по принятым в приборостроении методикам.

### 4.3 Электротензометрия

Электротензометрию широко применяют   при определении напряжений, изменяющихся во времени. Сущность метода заключается в  измерении деформации базы с помощью тензорезисторов. В основу работы тензорезистора положена зависимость активного   (омического) сопротивления проводника  от его длины , сечения  проводника  и удельного сопротивления

При действии на тензорезистор растягивающих или сжимающих деформаций будут изменяться  геометрические размеры   проводника тензорезистора и, как результат, его сопротивление.

Таким образом, измерение упругих деформаций  тензорезисторами заключается в определении изменения сопротивления  проводника тензорезистора.

В настоящее время применяются проволочные, фольговые и полупроводниковые тензорезиторы.

4.3.1 Проволочные тензорезисторы

Схема проволочного тензорезистора приведена на рис. 4.10. Конструктивно тензорезистор состоит из бумажной или пленоч ной подложки , на которой при помощи клея 2 укреплен чувствительный элемент 3. С чувствительным элементом электрически соединены выводные проводники 4.

Основным элементом тензорезистора является чувствительный элемент. Наибольшее распространение получили чувствительные элементы из специальной константановой тензометрической проволоки диаметром 0,012....0,5 мм. Коэффициент тензочувствительности константановой проволоки практически не меняется вплоть до разрушения и S = 2.

Рисунок 4.10-  Схема проволочного тензорезистора

Чувствительный элемент тензорезистора выполняется в виде петлеобразующей решетки различной конфигурации (рис. 4.11). Одной из определяющих характеристик тензорезистора является длина чувствительного элемента, которая называется базой. По длине базы тензорезисторы можно разделить на три группы: с малой (L < 6 мм), средней (L = 10...30 мм) и большой (L > 30 мм) базами. Сопротивление чувствительного элемента составляет 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400 и 600 Ом.

Подложка или основа тензорезистора предназначена для электрической изоляции чувствительного элемента от материала испытуемой детали и для закрепления тензорезистора на детали. В качестве основы для проволочных тензорезисторов используется тонкая (0,05 мм) бумага или пленки, изготовленные из полимеризующихся клеев и лаков (БФ-2, ВС-10Т, лак ВЛ-931, циакрин и др.). Пленочная основа имеет преимущества: более высокую влагостойкость, электросопротивление изоляции, высокую стабильность показаний с течением времени и др.

Выводы предназначены для подключения чувствительного элемента к измерительной схеме.

a, б- многовитковая петлевая решетка; в - две решетки под углом 90°;

г - четыре решетки под углом 45°

Рисунок  4.11- Решетки тензочувствительных элементов             проволочных  тензорезисторов

### 4.3.2 Фольговые тензорезисторы

Фольговые тензорезисторы (рис. 4.12) нашли широкое применение в последнее время благодаря высоким метрологическим характеристикам. Чувствительный элемент 1 изготавливается из тонколистового металла (фольги) толщиной 2... 10 мк  штамповкой или травлением.

Обычно в качестве чувствительных элементов используется константан при  нормальных температурах и нихром — для  повышенных (до 300 °С).

1 - чувствительный   элемент;    2 - вывода; 3 – подложка; 4- клеевой слой

Рисунок 4.12 - Схема тензорезистора с фольговым чувствительным     элементом

Решетка чувствительного элемента, в отличие от проволочных  тензорезисторов, имеет не круглое, а прямоугольное сечение, что при  малой толщине увеличивает площадь контакта с поверхностью исследуемого объекта, улучшает передачу деформации с объекта на чувствительный элемент, повышает надежность и стабильность измерений. Типовые решетки чувствительных элементов тензорезисторов приведены на рис. 4.13, а, б, в, г.

Рисунок  4.13 - Типовые конструкции решетки

Фольговые тензорезисторы выпускаются с базой 0,3 мм и  более. В качестве подложки (основы) используется пленка из синтетической смолы, а также бумага, пропитанная клеем.

4.3.3 Полупроводниковые тензорезисторы

При исследованиях малых деформаций рационально применять полупроводниковые тензорезисторы вследствие большого (до 50 %) изменения их удельного сопротивления при деформации. Чувствительный элемент изготовляют из монокристаллического полупроводника толщиной 20...50 мк, шириной до 0,5 мм и длиной 2-12 мм. Наиболее пригодны для этих целей германиевые и кремниевые полупроводники, сопротивление и коэффициент тензочувствительности которых зависят от количества примесей в кристалле.

При использовании полупроводниковых тензорезисторов  необходимо учитывать, что их сопротивление и чувствительность сильно зависят от температуры и что они имеют ограниченный диапазон деформирования (линейная зависимость сохраняется до ε = ±10-3). Полупроводниковые тензорезисторы  не  имеют  основы   и  закрепляются непосредственно на поверхности испытуемой детали.

4.3.4 Монтаж тензорезисторов

Монтаж тензорезисторов заключается в закреплении тензорезистора на выбранную базу измерения и состоит из следующих этапов: выбора типа тензорезистора, проверки качества тензорезистора, подготовки поверхности в месте закрепления тензорезистора, выбора клея, наклейки тензорезистора, проверки качества наклейки тензорезистора, защиты от влаги.

При выборе типа тензорезистора необходимо учитывать градиент напряжений, ожидаемую величину деформации, срок службы тензорезистора и т. д. Отобранные для наклейки тензорезисторы проверяют на целость чувствительного элемента с помощью омметра.

Поверхность для наклейки тензорезистора должна быть очищена от ржавчины, покрытия, грязи и т. п. и отшлифована наждачной шкуркой. Подготовленная поверхность перед наклейкой тензорезистора обезжиривается и затем удаляются следы влаги.

Тензорезистор закрепляется на подготовленной поверхности при помощи наклейки. Применяемые клеи можно разделить на две группы:клеи горячего отверждения (БФ-2, БФ-4, ВЛ-4, ВЛ-931, БФР-2), которые полимеризуются под действием нагрева, и клеи холодного отверждения (циакрин ЭО, 192Т и др.), полимеризующиеся при комнатной температуре.

Наклейку начинают с нанесения тонкого слоя клея на подготовленную поверхность и на тензорезистор. После просушки наносят второй слой клея, после чего тензорезистор укладывают на заранее намеченную базу,  прокатывают резиновым валиком для удаления излишка клея и воздуха.

После полимеризации клея проверяют качество наклейки тензорезистора  по  замеру  сопротивления  чувствительного  элемента,  а также отсутствию короткого замыкания чувствительного элемента на корпус изделия.

Для защиты от воздействия окружающей среды на наклеенные тензорезисторы наносят слой защитного покрытия (лак, эмаль, краску ).

Качество клеевого соединения тензорезистора с объектом исследования — один из важнейших факторов, определяющих достоверность полученных результатов.

### 4.3.5 Измерительные схемы

В результате деформации исследуемого объекта деформируется тензорезистор, сопротивление которого изменяется пропорционально деформации от единиц миллиом до нескольких десятых долей ома. Для измерения этих величин наиболее часто используют две схемы: потенциометрическую и мостовую (рис. 4.14).

Рисунок 4.14 - Потенциометрическая (а) и мостовая (б) схемы включения

тензорезисторов

Потенциометрическая схема включения тензорезистора в электрическую цепь состоит из источника питания Uист, последовательно соединенных тензорезистора R4 и балластного сопротивления Rб. Если сопротивление тензорезистора изменяется, то между его крайними точками m и n кроме постоянного напряжения U появляется напряжение ΔU, пропорциональное изменению сопротивления тензорезистора R4. Конденсатор С включен в цепь для задержки постоянной составляющей U, поэтому на регистрирующий прибор поступает только величина ΔU.

Для мостовой схемы наиболее часто используется мост Уитстона. Он состоит из четырех сопротивлений Rl, R2, R3, R4, источника питания и измерителя. К одной диагонали моста подключается источник тока, а к другой — измерительный прибор. Если сопротивления подобраны так, что R1R3 = R2R4, то мост будет сбалансированным и через измерительный прибор никакой ток не протекает. При изменении сопротивления R4 на ΔR4 равновесие моста нарушается, и через измерительный прибор протекает ток разбаланса, величина которого пропорциональна изменению ΔR4. Для балансировки моста перед измерениями одно из сопротивлений является переменным. Чтобы повысить чувствительность измерительной схемы, можно применить и другие мостовые схемы .

### 4.4 Определение напряжений в глубине металла

Определение трехосных остаточных напряжений — наиболее сложная задача. Чтобы найти трехосные напряжения в сварных соединениях, применяют метод глубоких сверлений, разработанный в МВТУ им. Н. Э. Баумана, и метод, предложенный Киевским политехническим институтом.

### 4.4.1 Метод глубоких сверлений

Метод глубоких сверлений заключается в определении деформаций металла с помощью тензометров, устанавливаемых в глубине металла.

В общем случае, чтобы найти компоненты объемного напряженного  состояния в точке, необходимо измерить деформации в шести направлениях. Поскольку в сварных швах направление главных осей известно , достаточно произвести измерение только в трех направлениях.

Для установки тензометров в изделии до сварки подготавливают отверстия диаметром 8 мм, которые располагают по возможности ближе к исследуемой точке в виде розетки для измерения объемных напряжений (рис. 4.15).

1,  2 - тензометры

Рисунок 4.15 - Схема подготовки отверстий при  измерении по методу глубоких   сверлений

В подготовленные отверстия на резьбе устанавливают тензорезистор. Конструктивно (рис. 4.16) тензорезистор представляет собой болт  с двумя наклеенными по бокам проволочными датчиками сопротивления 2, который ввинчивается с натягом в резьбовое отверстие.

Рисунок 4.16 - Тензорезистор для измерения деформаций в глубине        металла

Благодаря натягу тензометр реагирует как на деформации укорочения, так и на деформации удлинения, которые возникают при разрезке металла. По замеренным деформациям вычисляют остаточные  напряжения.

### 4.4.2 Метод КПИ

В Киевском политехническом институте А. К. Гончаром и др. разработаны приближенная методика и прибор для измерения напряжений в глубине металла. Методика основана на измерении изменения диаметра отверстия на различных фиксированных уровнях по толщине металла. Используя решение теории упругости для напряженного состояния пластины с круговым отверстием, по замеренным изменениям диаметра определяются компоненты напряженного состояния. Если из пластины с отверстием радиуса а (рис. 4.17), нагруженной равномерными растягивающими напряжениями σ, вырезать концентрическое кольцо радиусом с ≥ 5а, то для приведения кольца в состояние, в котором оно находилось до вырезки, необходимо по его наружной поверхности приложить нагрузку σsinφ.

Рисунок 4.17 - Расчетная схема oпpeделения напряжений в    пластине с отверстием

Чтобы измерить остаточные напряжения, на исследуемом участке сварного соединения сверлят сквозное отверстие диаметром d = 8 мм. Для устранения шероховатости поверхность отверстия развертывают разверткой Ø8А3.

С помощью линейки и чертилки на поверхности через центр отверстия прочерчивают направляющие риски под углом 90°, на которых засверливают углубления для опорных конусов прибора.

Прибор (деформометр) представляет собой индикаторный нутромер  типа НИ (рис. 4.18).

Рисунок 4.18 -   Деформометр для	измерения   деформаций	в глубине металла

По его корпусу перемещается специальная насадка 5 с тремя одинаковой длины стержнями 6, заканчивающимися опорными конусами. На корпусе 2 через каждые 9 мм засверлены углубления 3. С помощью этих углублений и винта 4 насадка с опорными конусами фиксируется в определенном положении на корпусе нутромера, тем самым обеспечивая углубление измерительного устройства нутромера на фиксированную глубину. Нутромер комплектуется индикатором часового типа 1ИГМ с ценой деления 0,001 мм. Последовательно настраивая деформометр на заданные глубины, производят на этих глубинах измерение диаметра отверстия в двух взаимно перпендикулярных направлениях dox и doy. Одновременно с помощью специальной насадки (рис. 4.19) измеряется толщина металла.

Рисунок 4.19. - Насадка для  измерения  толщины металла

Затем из сварного соединения полым сверлом вырезают ступенчато цилиндрический столбик металла, ось которого совпадает с осью базового отверстия. Радиус столбика с = 5d.

После высверловки полым сверлом паза на глубину z (рис. 4.20) повторно измеряют толщину металла и по разности замеров до вырезки до и после вырезки  определяют деформацию

Таким же образом находят изменение толщины металла после проточки кольцевого паза на глубину z2(еz2), и так до полной вырезки столбика.

Затем столбик протачивают (рис. 4.20) на кольца равной высоты t для освобождения их от напряжений и производят замеры диаметров dix и diy на тех же расстояниях от поверхности и в тех же направлениях, что и до вырезки. Определяют изменение диаметров.

Рисунок 4.20 - Схема вырезки измерительного столбика

Высоту каждого  кольца  и ширину проточки выбирают так, чтобы уровни измерения диаметров оказались на середине высоты кольца.

На рис. 4.21 показано распределение остаточных сварочных напряжений по толщине многопроходного шва при сварке встык пластин из стали 12ХМ толщиной 60 мм, определенных по описанной методике.

Рисунок 4.21 -  Остаточные напряжения в многопроходном шве          (толщина в = 60 мм)

### 4.5 Определение напряжений неразрушающим магнитоупругим методом

Описанные выше экспериментальные методы исследования напряженного состояния связаны с разрушением (разрезкой) исследуемого объекта. Если при проведении экспериментальных работ такое разрушение может быть допущено, то при определении напряжений в реальных сварных конструкциях разрушение конструкции не допускается, хотя по условию изготовления или эксплуатации конструкции знание уровня напряжений необходимо, например, для оценки эффективности термообработки и т. п.

В последнее время для оценки остаточных сварочных напряжений применяют неразрушающий магнитоупругий метод.

Известно, что под действием механических напряжений значительно изменяются свойства ферромагнитных материалов. Это объясняется тем, что при наличии в кристаллическом теле напряжений деформируется решетка, и атомы смещаются относительно положения, которое они занимали в отсутствие напряжений, в результате чего изменяется и характер магнитного взаимодействия между атомами кристалла. Иными словами, изменяется либо магнитная проницаемость, либо индукция В..

На рис. 4.22 приведена зависимость εμ = f (σ), которая имеет нелинейный характер

Рисунок 4.22. Зависимость магнитной проницаемости

от механических напряжений

. Однако при значении σ > 20 МПа эта зависимость практически линейная в пределах упругих деформаций металла. Причем максимальное изменение магнитной проницаемости будет иметь место по направлению действия максимальных (главных) напряжений. В направлении действия напряжений растяжения магнитная проницаемость возрастает, а в направлении сжимающих напряжений — падает.

Таким образом, измерив изменение магнитной проницаемости в результате действия напряжений и пользуясь графиком εμ = f (σ), можно определить величину действующего в теле напряжения.

Задача по определению напряжений сводится к измерению изменения магнитной проницаемости и построению графика εμ = f (σ) для данного ферромагнитного материала.

Для измерения изменений магнитной проницаемости предложены различные конструкции магнитоупругих датчиков.

На практике применяют конструкции четырехполюсных магнитоупругих датчиков Ю. А. Мехонцева и др. Датчик представляет собой дифференциальный преобразователь трансформаторного типа, первичная обмотка которого является обмоткой намагничивания, а вторичная — индикаторной обмоткой. Обе обмотки размещены под углом 90° друг к другу на П-образных сердечниках (рис. 4.23).

а - схема датчика; б - магнитный мост

Рисунок 4.23 - Схема измерения четырехполюсным магнитоупругим     датчиком;

На поверхности испытываемого металла в зоне действия датчика образуется магнитный мост (рис. 4.23), плечами которого являются участки поверхности, заключенные между следами башмаков сердечника.

Для напряженного состояния металла магнитное сопротивление в соседних плечах будет равно Rμ  + CΔRμ, где Rμ— магнитное сопротивление участка без напряжений; ΔRμ— приращение магнитного сопротивления в результате действия упругих напряжений. Поскольку ΔRμ во взаимно перпендикулярных направлениях не равны, то произойдет разбаланс магнитного моста. Возникающая в результате разбаланса магнитного моста ЭДС в индикаторной обмотке будет соответствовать упругим напряжениям.

Как в первом, так и во втором случае полученный с датчика сигнал в виде ЭДС индикаторной обмотки поступает на вход электронного усилителя.

Усиленный сигнал — величина электрическая, поэтому для определения соответствующих этому сигналу упругих напряжений необходимо произвести тарировку прибора. Тарировку производят ступенчатым нагружением специальных образцов с одновременным отсчетом показаний нагрузочного устройства и электрического усилителя.

Образцы для тарировки подготовляют из материала изделия,  подлежащего контролю уровня упругих напряжений и прошедшего  аналогичную технологическую обработку.

### 4.6 Поляризационно-оптический метод

Поляризационно-оптический метод, или метод фотоупругости, позволяет выявить общую картину распределения напряжений в элементах конструкции, в то время как тензорезисторы дают сведения только для отдельных точек. Отмеченная особенность метода позволяет исследовать поля напряжений и определять таким образом направления и величины напряжений для всех точек. В связи с этим рассматриваемый метод особенно полезен при исследовании концентрации напряжений, а также для выбора оптимальных размеров, формы деталей и узлов сварных конструкций при их проектировании.

Поляризационно-оптический метод предусматривает применение моделей из оптически чувствительных материалов. Он основан на поляризации света и свойстве прозрачных изотропных материалов приобретать под действием нагрузки способность двойного лучепреломления.

Естественный свет (белый и монохроматический) представляет собой совокупность световых волн со всевозможными направлениями поперечных колебаний, беспорядочно сменяющими друг друга. Поляризованным является свет, в котором упорядочены направления колебаний световых волн. При этом поперечные колебания совершаются по определенным траекториям в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения света. Если такая траектория представляет собой прямую линию, перпендикулярную к направлению распространения света, свет является плоскополяризованным. Если траектория представляет собой эллипс, то свет называется эллиптически поляризованным. Частным случаем эллиптической поляризации является круговая поляризация.

Для получения поляризованного света в поляризованных приборах используют поляроиды, представляющие собой поляроидную пленку, вклеенную между стеклянными пластинками. Поток световых лучей, прошедших через поляроид, имеет колебания только в одной плоскости. Если на пути прошедших через один поляроид лучей поставить второй поляроид так, чтобы плоскости поляризации поляроидов были параллельны, то свет пройдет полностью. Если плоскости поляризаций поляроидов взаимно перпендикулярны, происходит полное погашение света. При расположении плоскостей поляризации под каким-либо углом наблюдается частичное прохождение света.

Основным необходимым свойством прозрачного изотропного материала модели является его способность к двойному лучепреломлению под действием напряжений. Двойное лучепреломление — оптическое свойство кристаллов. При прохождении света через анизотропную или через прозрачную кристаллическую среду световой луч разлагается на Две плоскополяризованные составляющие, распространяющиеся с разными скоростями. Скорости компонент света, поляризованного в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, обратно пропорциональны показателям преломлений среды в этих плоскостях.

Следовательно, прозрачные изотропные материалы становятся при нагружении оптически анизотропными и ведут себя как двоякопреломляющие кристаллы. Обладающие таким свойством прозрачные материалы называются оптически чувствительными.

При входе в пластину, находящуюся в плосконапряженном состоянии, поляризованный луч света разлагается на два луча, которые распространяются с разными, но постоянными скоростями по толщине пластины:

Плоскости поляризации лучей, распространяющихся в нагруженной пластине, совпадают с плоскостью главных напряжений σ1 и σ2. Отставание одного луча от другого представляет собой линейную разность хода , которая пропорциональна разности коэффициентов преломления и толщине пластины

Таким образом, при нормальном просвечивании поляризованным светом прозрачной оптически изотропной плосконапряженной модели с напряжениями в пределах упругости оптическая разность хода для двух составляющих волны света, распространяющихся в плоскостях главных напряжений σ1 и σ2, пропорциональна толщине модели и разности напряжений σ1 — σ2 в исследуемой точке.

Оптическую разность хода  и направления главных напряжении σ1и σ2 определяют при просвечивании плоских моделей в полярископе. Полярископ — оптический прибор, принцип действия которого основан на использовании свойств поляризованного света. Для демонстрационных целей чаще используют простые по устройству плоские полярископы.

Плоский полярископ состоит из источников света, поляризатора и анализатора. Напряженную модель устанавливают в рабочем поле полярископа между поляризатором и анализатором.

Поляризатор представляет собой поляроид, после прохождения которого свет становится плоскополяризованным. Анализатор — второй поляроид, который аналогично поляризатору пропускает световые колебания только в одной плоскости. На выходе анализатора наблюдается интерференционная картина, образуемая в результате совмещения в одной плоскости со сдвигом фаз колебаний двух световых волн, выходящих из модели.

При расположении плоскостей поляризации поляризатора и анализатора под углом 90° получается картина интерференции в черном поле. Соответственно при параллельных плоскостях возникает картина интерференции в белом поле.

Интерференционные картины, наблюдаемые на изображении модели, называются картинами полос, или картинами изохром. При просвечивании модели белым светом на экране полярископа наблюдают картину цветных изохром, а при просвечивании монохроматическим светом - картину чередующихся темных и светлых полос.

В качестве оптически чувствительного материала, используемого для изготовления моделей, все более широко применяют поликарбонат. Он представляет собой полиэфир дифенилолпропана и угольной кислоты, отличающейся редким сочетанием физико-химических и оптико-механических свойств.

Для оценки напряженно-деформированного состояния методом фотоупругости применяется лабораторная поляризационная установка, представляющая собой плоский полярископ с нагрузочным устройством (рис. 4.24).

Рисунок 4.24 – Схема лабораторной поляризационной установки

Лабораторная    поляризационная    установка  (ЛПУ) состоит из основания 1, стойки 2, подвижной траверсы 3, перемещаемой в направляющих, двух обойм 5 с поляроидами, осветительного тубуса, кронштейна 4 для шарнирного крепления исследуемой модели и винто-рычажного нагрузочного устройства 7.

Исследуемая  модель  одним концом шарнирно соединяется с  винторычажным нагрузочным устройством 7, а другим — с   кронштейном 4,  который может устанавли- ваться и фиксироваться в требуемом месте траверсы с помощью двух зажимных винтов. Траверса фиксируется винтом 6.	Просвечивание модели обеспечивается белым светом через поляризатор. Осветитель установки питается от электрической сети.  При нагружении модели винторычажным устройством в последней   возникают напряжения, которые приводят к появлению на экране анализатора интерференционных цветов. По интерференционным   цветам и соответствующим значениям разности хода лучей можно проанализировать характер распределения напряжений в любом сечении  иселедуемого образца.

Для разделения напряжений по полученной на модели разности σ1— σ2применяются различные способы.

##### 5 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ

### 5.1 Классификация перемещений при сварке

В зависимости от типа сварного соединения, его геометрических размеров и сочетания свариваемых элементов все многообразие изменения геометрии сварной конструкции можно разделить на несколько основных видов:

1 Деформации продольного укорочения. Они проявляются в изменении первоначальных размеров свариваемых элементов в направлении, параллельном продольной оси сварного шва. Продольное укорочение вызывается остаточными продольными пластическими деформациями укорочения (только при продольных швах, рис.5.1), а также остаточными поперечными пластическими деформациями укорочения (при продольных и поперечных швах, рис 5.2).

Рисунок 5.1

Рисунок 5.2

2 Деформации поперечного укорочения. В этом случае происходит изменение первоначальных размеров свариваемых элементов в направлении, перпендикулярном к продольной оси сварного шва. Поперечное укорочение вызывается остаточными поперечными пластическими деформациями укорочения и литейной усадкой в поперечном направлении расплавленного металла, начиная с температуры восстановления его упругих свойств.

3 Угловые деформации. Эти деформации проявляются при повороте свариваемых листов на некоторый угол относительно исходного положения.

Угловые деформации, например, возникают: при однопроходной или многопроходной сварке встык вследствие неравномерной по толщине поперечной пластической деформации укорочения; при сварке тавровых соединений в результате неравномерной пластической деформации по толщине поясного листа или в результате неравномерного поперечного сокращения металла углового шва.

4 Деформации потери устойчивости листовых элементов конструкций. Наиболее часто они встречаются при сварке тонколистовых элементов (до 3...4 мм) и проявляются в виде значительных перемещений из исходной плоскости листовых (оболочковых) элементов

Эти деформации вызываются напряжениями сжатия, возникающими в конструкции преимущественно из-за остаточных пластических продольных деформаций укорочения

5 Деформации изгиба свариваемых элементов, например, продольный изгиб сварных тавровых или двутавровых балок. Эти деформации обусловливаются несовпадением центра тяжести поперечного сечения зоны остаточных продольных и поперечных пластических деформаций укорочения с центром тяжести поперечного сечения свариваемых элементов.

6 Деформации скручивания относительно продольной оси конструкции. Они наиболее часто встречаются при сварке конструкций балочного типа. Деформации скручивания вызываются взаимным смещением свариваемых кромок, например, при приварке стенок балок к полкам.

Рисунок 5.3

В случае изготовления конструкций сложной геометрической формы, насыщенной сварными швами, изменения проектных размеров и форм конструкции вызываются не одним из перечисленных видов деформаций, а их совокупностью, однако, они могут быть дифференцированы на отдельные виды

### 5.2 Определение усадочной силы Рус

Образование в сварном соединении остаточных продольных и поперечных пластических деформаций укорочения, имеющих местный характер, вызывает в сварном соединении уравновешенную систему внутренних напряжений. Действие распределенных внутренних напряжений при решении деформационных задач заменяют статически эквивалентными сосредоточенными силами, называемыми усадочными.

Различают усадочную силу Руспр от продольных остаточных пластических деформаций укорочения и Руспоп от остаточной поперечной пластической деформации укорочения, когда она распределена неравномерно в сечении, перпендикулярном к направлению ее действия.

Усадочная сила Рус пр пропорциональна площади эпюры остаточных продольных пластических деформаций укорочения  ε (х) (рис. 5.4)

Рисунок 5.4- Распределение продольных остаточных пластических деформаций укорочения ε/

В некоторых случаях необходимо определить продольную усадочную силу при сварке пластин различной ширины. Тогда усадочную силу можно найти как сумму усадочных сил, возникающих при выполнении шва по кромкам отдельных пластин, т. е.

Pуспр=δπσТbп14−λ1π+bп24−λ2π

где	λ1 = bп1 / В1;                     λ 2=  bп2 / В2.

### 5.3 Деформации продольного укорочения от продольных швов

Деформации продольного укорочения определяются действием ε' в пластической зоне с поперечным сечением Fпл. Как было уже показано, действие ε' можно представить в виде продольной усадочной силы Рус, приложенной в центре тяжести зоны Fпл.

Продольное укорочение будет определяться как результат решения задачи нагружения свободного от внутренних сил тела сосредоточенной внешней сжимающей силой Рус пр .

### 5.4 Деформации поперечного укорочения

Поперечное укорочение Δпоп   при сварке наблюдается, когда отсутствуют препятствия (закрепления) свободному перемещению точек свариваемых элементов в направлении поперек шва либо когда имеется закрепление, частично ограничивающее это перемещение. Определим свободное поперечное укорочение Δпоп св , для двух случаев сварки: с зазором и без зазора.

При сварке с зазором в результате нагрева дугой свариваемые кромки будут перемещаться в зазор, так как отсутствуют какие-либо препятствия для их перемещения.

На стадии охлаждения, начиная с момента кристаллизации металла ванны, т. е. температуры Тпл, вследствие температурного укорочения начнут развиваться поперечные по отношению к шву пластические деформации удлинения, так как свободному температурному укорочению будут препятствовать менее нагретые поперечные волокна металла впереди и сзади ванны. Эта пластическая деформация будет на участке, где металл находился в температурном интервале от температуры плавления Тпл до температуры восстановления упругих свойств металла T*, т. е. на ширине зоны   bl

Дальнейшее понижение температуры от Т* будет вызывать в поперечномнаправлении упругие деформации растяжения. Как показывают исследованиявременных и остаточных поперечных напряжений при сварке встык, величина этих напряжении не достигает значении   предела текучести, что говорит об отсутствии на этой стадии охлаждения пластических деформаций удлинения. Если величина зазора превышает 2Δпоп св мах, то это означает, что такое перемещение каждой кромки возможно и, следовательно, остаточное поперечное укорочение будет равно остаточному перемещению двух кромок:

Δпоп св =2Δпоп ост

В случае сварки без зазора свободное перемещение кромок не реализуется, оно все трансформируется в пластическое укорочение ε", неравномерно распределенное по ширине зоны 2bп, изменяясь от нуля на границе bп до максимума на оси шва (рис. 5.5).

Рисунок 5.5 - Распределение поперечной пластической деформации           укорочения ε"

Учитывая пластическое поперечное удлинение на ширине 2b1  при охлаждении в этой зоне величина остаточного пластического укорочения будет меньше (рис. 5.5).

### 5.5 Деформации изгиба

Деформации изгиба при сварке являются наиболее значительными по сравнению с другими в тех случаях, когда центры тяжести поперечного сечения зон остаточных пластических деформаций (продольных и поперечных) не совпадают с центром тяжести поперечного сечения сварного соединения, т. е. имеется внецентренное приложение усадочных сил Рус пр и Рус поп .

Рассмотрим наиболее характерные случаи изгиба сварных соединений.

При сварке встык двух пластин различной ширины (рис. 5.6, а) из-за внецентренного приложения продольной усадочной силы на сварное соединение будет действовать изгибающий момент

Поперечные швы  (рис.  5.7, а,  б)  также могут  вызвать  изгиб пластин, если поперечное укорочение будет происходить в условиях закрепления,  приводящих  к появлению усадочной  силы Рус поп.   Применительно к рис. 5.7 изгибающий момент М = Рус поп епол , где епол=  В/2.

Если в сварном соединении внецентренно расположено несколько усадочных сил, то остаточный прогиб можно определить как сумму прогибов от действия каждой усадочной силы (рис. 5.8) или как результат действия суммарной усадочной силы (рис. 5.9):

Рисунок  5.6 - Деформации изгиба при сварке встык пластин различной ширины

Рисунок 5.7 - Деформации изгиба от сварки поперечных швов

Рисунок 5.8 - Расчетная схема   (а)   и деформации изгиба (б) от действия Рус пр и Рус поп

Рисунок 5.9 - Расчетная схема (а) и деформации изгиба (б) от действия Pус Σ

Деформации изгиба имеют более сложный характер, когда усадочная сила приложена в точке, не лежащей на центральных осях поперечного сечения соединения. Это, например, можно наблюдать при сварке таврового соединения односторонним угловым швом (рис. 5.10).

Рисунок 5.10.

Поскольку площадь зоны остаточных пластических деформаций несимметрична относительно оси F, точка приложения усадочной силы будет смещена относительно осей X и К. В результате такого положения точки приложения Рус возникнут моменты: относительно оси X момент Мх == Русех, а относительно оси Y момент Му = Русеу и соответствующие им прогибы

5.6 Определение  угловых деформаций, возникающих при сварке

Наряду с другими видами деформаций при сварке может также возникать угловая деформация, заключающаяся в повороте свариваемых листов на некоторый угол относительно исходного положения. Угловая деформация возникает при сварке однопроходных и многопроходных сварных соединений со стыковыми и угловыми швами. На рис. 5.11 показана угловая деформация в стыковом и тавровом соединениях. Величина угловой деформации равна углу β.

Рисунок 5.11 - Угловые деформации в стыковом (а) и тавровом (б )         соединениях

При сварке стыковых соединений основной причиной образования угловой деформации является неравномерность поперечной усадки различных слоев металла по толщине вследствие неравномерного разогрева.

В наибольшей степени угловая деформация проявляется при односторонней стыковой сварке свободных пластин с V-образной разделкой кромок.

Величина угловой деформации β зависит от многих факторов: относительной глубины провара Н/δ, относительной ширины провара B/δ, формы провара, механических и теплофизических свойств металла и др.  На рис. 5.12 показано изменение угловой деформации от относительной глубины провара. Форма и величина определяются сосредоточенностью, мощностью и скоростью движения источника нагрева, а также свойствами материала.

Рисунок 5.12- Зависимость угловой деформации от относительной глубины провара

При двусторонней сварке стыковых соединений совсем не обязательно, чтобы суммарная угловая деформация была равна нулю. Здесь также необходимо принимать во внимание различные факторы и, в первую очередь, различную жесткость соединения (Е J) после сварки швов с одной и с другой стороны. Правильным подбором режимов сварки швов с лицевой и обратной сторон соединения практически можно добиться почти полного отсутствия суммарной угловой деформации.

В настоящее время многие вопросы развития угловых деформаций при сварке в достаточной мере не исследованы. Часто бывает затруднительным не только количественное определение угловой деформации, но даже предсказание ее знака. Это связано как с большим числом факторов, влияющих на угловые деформации и по-разному оцениваемых исследователями, так и с неопределенностью теплового воздействия дуги на различные элементы в процессе сварки. При одной и той же погонной энергии сварки в зависимости от перераспределения тепла дуги между элементами сварного соединения величина угловой деформации может быть различной. Все это затрудняет экспериментальную проверку расчетных зависимостей.

В ряде случаев при автоматической сварке угол провара может существенно отличаться от угла разделки кромок φ (рис. 5.13). Например, при автоматической сварке без скоса кромок угол φ = 0, но при неравномерном проплавлении металла по толщине проявляется угловая деформация. Это связано с тем, что угол φ* ≠ 0.

Рисунок 5.13- Угол разделки кромки φ и угол провара φ*

С. А. Кузьминов  рекомендует определять угловую деформацию при сварке встык и втавр малоуглеродистых и низколегированных сталей по номограмме (рис. 5.14) в зависимости от условий сварки и расчетной толщины δР.

На рисунке q = ηUI — эффективная мощность сварочной дуги, Вт; vc — скорость сварки, см/с; δр — расчетная толщина, см, равная при полном проваре толщине листов δ, а при неполном — глубине проваренного слоя (или слоя при многопроходной сварке).

Рисунок 5.14 - Номограмма для определения угловой деформации при   сварке встык

При сварке тавровых соединений одной из причин образования угловой деформации является неравномерность поперечной усадки различных слоев металла по толщине вследствие неравномерного разогрева.

Однако при сварке в свободном состоянии тавровых соединений угловыми швами суммарная угловая деформация β (рис. 5.15, а) будет определяться не только неравномерностью разогрева поясного листа по толщине (β1) (рис. 5.15, б), но и поворотом этого листа как жесткого целого относительно стенки на некоторый угол β2 (рис. 5.15, в) за счет поперечного сокращения металла углового шва.

1- пояс, 2 - стенка

Рисунок 5.15. Угловая деформация при сварке тавровых соединений

В случае сварки тавровых соединений угол β1 также находят по номограмме (рис. 5.14) Угол β2 свободного поворота поясного листа от поперечной усадки углового шва мало зависит от режима сварки и равен 0,024 рад.

При сварке второго углового шва в тавровом соединении поворот поясного листа как жесткого целого относительно стенки невозможен (β2 == 0). Однако за счет той же поперечной усадки углового шва в направлении гипотенузы пояс со стороны второго углового шва повернется на угол βк (см. рис. 5.15, г):

6  МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Меры борьбы по устранению сварочных деформаций проводят в 3 этапа:

- до сварки

- в процессе сварки

- после сварки

6.1 Меры по устранению деформаций до сварки

При  проектировании конструкций

Необходимо правильно назначать калибр и тип сварного шва, чем меньше сечение наплавленного . металла, тем меньше остаточные деформации. При равных условиях Х-образная разделка дает меньшие угловые деформации, чем V-образная.

Правильный выбор основного и присадочного материала. Основной материал не должен иметь склонность к закалке, а присадочный материал должен давать пластичный шов соответствующий по механическим и другим свойствам основному материалу

Не допускать пересечения и скопления сварных швов.

Необходимо симметрично располагать сварные швы относительно нейтральной оси узла или детали.

При изготовлении тонколистовых конструкций необходимо применять выштампованные или гофрированнвые элементы, чтобы предупредить потерю местной устойчивости элементов при сварке.

При проектировании приспособлений

за счет взаимного расположения деталей в приспособлении создают углы обратные угловым деформациям.

Учитывают усадку деталей при сварке

За счет жесткого закрепления в приспособлении деталям придают дополнительную жесткость.

При выполнении заготовительных работ

Производят пластинчатые деформации обратные сварочным

Устанавливают припуск на возможную усадку деталей при сварке или на последующую механическую обработку, когда остаточные деформации будут устранены механообработкой.

Необходимо учитывать возникновение напряжений в результате газопламенной резки.

6.2 Меры по устранению деформаций в процессе сварки

Правильный выбор технологических методов процесса сварки.

Способ сварки оказывает существенное влияние на образование деформаций; при сварке концентрированным. Источником тепла зона пластических деформаций сужается, например: при автоматической сварке под флюсом VСВ значительно больше, чем при ручной дуговой (при одинаковой поточной энергии0 изотермы вытянуты и находятся в области пройденной дугой).

Выбор режима сварки, при меньшей погонной энергии деформации меньше, поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы не увеличивать количество наплавленного металла.

Резкое охлаждение околошовной зоны приводит к сужению зоны пластической деформации

При сварке без охлаждения участок термопластических деформаций значительно шире. Этот способ применим только для сварки низкоуглеродистых сталей, не склонных к закалке.

Применение предварительного или сопутствующего подогрева при сварке; установлено, что нагрев до 2000С позволяет снизить напряжения на 30%, нагревается околошовная зона шириной 40-50 мм..

Правильная последовательность сборки и сварки конструкций.Пример сборка и сварка равнополосного и неравнополосного двутавра.

Жесткое закрепление свариваемых деталей в приспособлении (с обратным выгибом) позволяет устранить остаточные деформации.

Создание растягивающих усилий перед сваркой (в судостроении).

Концы свариваемых листов жестко прикрепляют с одной стороны, а с другой стороны к концам приваривают пластину и крепят другим концом. Затем на пластину 1 накладывают сварные швы, которые при остывании в результате создают растяжение полотнища, поэтому остаточные напряжения, возникающие при остывании активной зоны, складываясь с начальными,   релаксируют и остаточные деформации уменьшаются.

Нагрев одного из элементов перед сваркой;  тонкий лист перед сваркой нагревают, а затем приваривают по периметру.

6.3 Меры по устранению деформаций после сварки

Создание пластической деформации сварного шва путем проковки, прокатки или растягивания.

Проковка производится при температуре выше 5000С или ниже 1600С. Выполняют молотками со сферическим бойком 0,6…1,2 кг, или пневматическими молотками. Проковку можно производить как сварного шва. Так и околошовной зоны (в зависимости от марки стали).

Прокатка может производится по 3-м вариантам:

по сварному шву;

по зоне термического влияния;

по шву и ЗТВ.

В результате прокатки по 3-му способу можно полностью устранить растягивающие напряжения сварного шва и сжимающие ЗТВ.

Термическая правка деформаций с применением газовых горелок.

Термическая обработка конструкций с целью устранения сварочных деформаций, для устранения деформаций необходимо конструкцию жестко закрепить в приспособлении и вместе с приспособлением выполнить высокий отпуск.

6.4 Снятие остаточных напряжений

6.4.1 Термообработка.

Для снятия остаточных напряжений применяется высокий отпуск (620…6300С).

Охлаждение до 2000С проводится как правило вместе с печью. При высоком отпуске внутренние напряжения снимаются на 85-90%.

Когда необходимо устранить напряжения в больших пределах, то увеличивают температуру отпуска на 20…300. Установлено, что повышение температуры на 30…500 эффективнее, чем увеличение времени выдержки на 10…15 часов. В практике назначение времени t3  для снятия остаточных напряжений принимают 1 час на каждые  - 25…50 мм. В МВТУ было показано, что напряжения почти полностью снимаются в течение 2…3 часов.

6.4.2 Термический способ снятия остаточных напряжений

Этот способ основан на создании пластических деформаций в зоне шва. С помощью газовых горелок нагревают околошовный участок шириной 40…50 мм до температуры  2000С. При этом снимаются только продольные напряжения. Этот способ  эффективен для повышения коррозионной стойкости сварного шва.

ЛИТЕРАТУРА

- Николаев, Г. А. Сварные конструкции. Расчет и проектирование / Г. А. Николаев, В. А. Винокуров. - М.: Высшая школа, 1990. - 446 с.

- Касаткин, Б. С. Напряжения и деформации при сварке / Б. С. Касаткин, В. М. Прохоренко, И. М.  Чертов. - К.: Высшая школа, 1987. - 246 с.

- Серенко, А. Н. Расчет сварных соединений и конструкций. Примеры и задачи : учебное пособие / А. Н. Серенко, М. Н. Крумбольдт, К. В. Багрянский. – К.: Высшая школа, 1977. – 336 с.

- Винокуров, В. А. Теория сварочных деформаций и напряжений / В. А. Винокуров, А. Г. Григорьянц. - М.: Машиностроение, 1984. - 280 с.

- Винокуров, В. А. Отпуск сварных конструкций для снижения напряжений. - М.: Машиностроение, 1973. - 213 с.

- Николаев, Г. А. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций : учебное пособие / Г. А. Николаев, С. А. Куркин, В. А. Винокуров. – М.: Высшая школа, 1982. – 272 с.

- Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Напряжения и деформации при сварке" / сост. В. А. Пресняков. – Краматорск: ДГМА, 2000. – 16 с.

- Рабочая программа, контрольные задания по дисциплине "Напряжения и деформации при сварке" и методические указания к их выполнению для студентов заочной формы обучения / сост. В. А. Пресняков. – Краматорск: ДГМА, 2001 г. – 24 с.

- Методические указания к практическим работам по дисциплине «Напряжения и деформации при сварке» для студентов специальности 7.092301 «Технология и оборудование сварки» / сост. В. А. Пресняков. – Краматорск: ДГМА, 2004. – 48 с

Навчальне видання

КОНСПЕК  ЛЕКЦІЙ

по дисципліні

„Напруження та деформації при зварюванні”

(Російською мовою)

Укладач      Віктор Анатолійович Пресняков

Редактор

Підп. до друку                    Формат 60х84/16

Папір офсетний.   Ризограф. друк.  Ум. друк.арк       .     Обл.-вид.арк.    .

Тираж          прим.       Зам.№

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003 р.