________________________________________________________________________________

Задача 1.

|  | Две пластины из латуни марки Л62, соединенные между собой пайкой припоем ПОС30, подвергаются действию изгибающего момента М. Определить максимальную величину изгибающего момента, допустимого для соединения, если В = 200 мм;  = 14 мм; ['] = 50 МПа. |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________

Задача 2.

|  | Кронштейн из алюминиевого сплава марки АМг6, соединенный с поперечиной пайкой припоем П300, нагружается вертикальной силой. Определить длину зоны спая l из условия равнопрочности соединения и основного металла, если В = 120 мм;  = 10 мм; . |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________

Задача 3.

|  | Трубчатый вал из титанового сплава ОТ4, соединенный со ступицей диска пайкой припоем ПСР72, подвергается действию крутящего момента МК. Определить длину зоны спая l из условий равнопрочности соединения и основного металла (вала), если D = 200 мм;  = 6 мм; ; . |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________

Задача 4.

|  | Наружный сферический медный кожух сосуда Дьюара изготавливается из двух полусфер пайкой припоем ПОС40. Из сосуда выкачивается воздух до давления 10–6 мм рт. ст. Определить минимально допустимую величину нахлестки l, если D = 500 мм;  = 0,7 мм; ['] = 10 МПа. |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Задача 5.

|  | Конец трубы заглушен донышком, впаянным в трубу припоем СК-7. Определить допустимое давление в трубе, если D = 25 мм; l = 10 мм; ['] = 60 МПа. |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________

Задача 6.

|  | Вал из стали марки 10ХСНД передает крутящий момент МК на диск, соединенный с ним пайкой припоем ПОС30. Определить, сколько процентов составляет прочность соединения от прочности вала, если ; ; . |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________