Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

до виконання самостійної роботи

з дисципліни «Паяння металів»

(для студентів спеціальності 7.092301

«Технологія та устаткування зварювання»)

Краматорськ, 2008

УДК 791.621.3

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Паяння металів» (для студентів спеціальності 7.092301 «Технологія та устаткування зварювання») /Укладач Д.А. Волков. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 85 с.

Містять стислі теоретичні відомості, варіанти завдань для самостійної роботи, спрямованої на набуття практичних навиків з розроблення технології паяння металів та неметалевих матеріалів на основі вивчення процесу паяння, фізико-хімічних явищ, що протікають при паянні.

Укладач						Д.А. Волков, ст. викладач

Відпов. за випуск					Н.О. Макаренко, професор.

###### Зміст

Вступ………………………………………………………………………………..4

1. Технологічність паяних конструкцій.......................................................................5

1.1. Основні етапи проектування технології паяння……………………….........5

1.2. Вибір типу паяного з’єднання………………………………….………..........8

1.3. Вибір способу паяння……………………………………………..………......12

1.3.1. Фактори, що обумовлюють вибір способу паяння……………..…….....13

1.3.2. Класифікація способів паяння за механізмом утворення
          паяного з’єднання.…………………………………..………………….....16

1.3.3. Способи паяння за механізмом видалення оксидної плівки…………….19

1.3.4. Способи паяння за джерелами нагрівання.……………….......................24

1.3.5. Температурні умови процесу паяння........................................................27

1.4. Підготовка поверхні до складання та  паяння ...............................................29

1.5. Вибір припою…………………………………………………………..….......30

1.5.1. Вибір складу припою.……………………………………………..……...31

1.5.2. Вплив складу припою на процес кристалізації паяних швів…………..38

1.6. Контроль якості паяння…................................................................................/42

2. Самостійна робота з проектування технології паяння виробів.............................44

2.1. Етапи проектування технології паяння.………………………………..…...44

2.2. Методика виконання самостійної домашньої роботи...................................46

2.2.1. Структура та зміст домашнього завдання.................................................46

2.2.2. Приклад проектування технології паяння…………….............................47

2.2.3. Варіанти завдань до розроблення технології паяння ..............................48

Список літератури.........................................................................................................50

Додаток 1.......................................................................................................................51

ВСТУП

Мета самостійної підготовки студентів з дисципліни «Паяння металів» – набуття практичних навиків з розроблення технології паяння металів та неметалевих матеріалів. Ґрунтуючись на знаннях, здобутих під час вивчення теоретичних положень про фізико-хімічні процеси, що відбуваються під час  паяння, інформації про технологічні аспекти паяння різних матеріалів, особливості застосування матеріалів в паяних конструкціях, студент має можливість перевірити засвоєння опрацьованого матеріалу під час розроблення технологічного процесу паяння конкретного виробу.

Технологія паяння виробів ґрунтується на успіхах суміжних фундаментальних і технічних наук, що стимулюють дослідження процесів паяння та розширюють технологічні можливості паяння у виробництві. Результати цих досліджень полегшують оптимізацію проектування технології паяння. Параметри режиму технології паяння та склад припою для паяння можна успішно визначати математичним моделюванням з використанням методик повного або дробового факторного експерименту.

Зміст самостійної роботи з розроблення технологічного процесу паяння полягає в конструкторсько-технологічному аналізі виробу, визначенні способу підготовки поверхні металу до паяння та способу паяння, складу флюсів чи газових середовищ та припоїв до паяння. Необхідно передбачити спосіб складання з’єднання та нанесення припою, виконати розрахунки напуску та зазору в процесі складання і паяння, вибрати чи розробити тип паяного з’єднання. У методичних вказівках викладено методику розрахункового визначення основних параметрів кристалізації паяних швів та наведено приклад розрахунку характеристик кристалізації паяних з’єднань. Студент має можливість засвоїти практичні навички  визначення режиму та умов кристалізації паяного шва і дати рекомендації щодо температурно-часового циклу паяння виробу.

У методичних вказівках подано варіанти завдань до розроблення технології паяння виробів на прикладі розробки технологічного процесу паяння корпусу апарата для хімічного очищення, показано методику проектування технологічного процесу паяння.

Оформлення самостійної розрахункової роботи

Роботу виконують на аркуші стандартного формату А4. Справа і зліва залишають поля 3 см. Обкладинка має бути зі щільного креслярського паперу. На титульному аркуші вказують назву та номер роботи, назву дисципліни, прізвище, ім’я та по батькові студента, його шифр, групу і назву факультету, посаду, прізвище й ініціали викладача.

Потрібно також вказати номер завдання, переписати повністю його умову. Виконання завдання необхідно супроводжувати короткими поясненнями, а шукані величини слід спочатку одержати в алгебричній формі, а потім в остаточну формулу підставляти числові значення величин.

Діаграму стану потрібно накреслити із зазначенням концентрацій,
температур та утворених фаз. За результатами виконаних розрахунків на графіку слід показати розподіл твердих фаз у паяному шві, що кристалізується.

Самостійну домашню роботу треба завершити рекомендаціями щодо розроблення пристроїв для паяння та вибору паяльного обладнання. Всі дані з проектування технології паяння необхідно звести в технологічну документацію. Аналізуючи рекомендації за розробленою технологією, треба звернути увагу на можливі дефекти паяних з’єднань, визначити причини виникнення та заходи щодо їх усунення.

Робота має містити креслення паяного виробу та з’єднання з позначенням характеристик паяння згідно з ГОСТ 19249–73, висновки та перелік джерел інформації.

1. Технологічність паяних конструкцій

1.1. Основні етапи проектування технології паяння

Паяне з’єднання утворюється в результаті дії та розвитку низки процесів: теплового впливу паяння на матеріал, призначений для паяння, фізико-хімічної взаємодії цього металу з припоєм та з допоміжними матеріалами, навколишнім газовим середовищем та матеріалом оснастки й інших фізико-хімічних процесів. На інтенсивність процесів фізико-хімічної взаємодії на межі контакту фаз під час паяння впливають конструкція виробу та паяних з’єднань, габарити та маса виробу, спосіб нагрівання, режим і термічний цикл паяння, тобто особливості технологічного процесу паяння.

Процеси фізико-хімічної взаємодії на межі твердої та рідкої фаз визначають властивості та якість паяних з’єднань і виробів. Тому, вибираючи оптимальну технологію паяння виробу, потрібно враховувати вплив фізико-хімічних, технологічних, конструкційних, експлуатаційних факторів. Тобто проектування технології паяння виробу має складатись з ряду етапів, на кожному з яких потрібно вибрати чергову операцію технології. Такий вибір має ґрунтуватись на теорії процесів паяння, досягнень з технічного оснащення процесу паяння та досвіду експлуатації паяних з’єднань.

Технологія – це сукупність методів виготовлення та обробки матеріалів чи виробів. Послідовність виконання операцій та переходів відповідно до технології називають технологічним процесом. Технологічний процес паяння виробу складається з таких послідовних операцій та переходів: підготовки поверхні металу, що паяється, вибору припою та флюсу чи газового середовища, складання виробу, власне процесу паяння, обробки паяного виробу після паяння та контролю якості паяння. У технологічному процесі операції до і після паяння визначають за обраною технологією залежно від конструкції виробу і його призначення, складу та фізико-хімічних  властивостей матеріалу виробу, технологічних і допоміжних матеріалів. Операція паяння разом з підготовчими операціями процесу забезпечують  геометричні, механічні та корозійні характеристики паяних з’єднань і виробів.

Якість паяних з’єднань – це сукупність їхніх властивостей, які забезпечують успішне виготовлення, експлуатацію та ремонт виробів відповідно до їх призначення та заданого ресурсу. Якість виробу визначається технологічністю, від якої залежить трудомісткість виготовлення, ефективність експлуатації, надійність, безвідмовність, довговічність паяних виробів.

Технологічність конструкції, відповідно до ГОСТ 18881–73 – це сукупність властивостей конструкції виробу, які забезпечуються оптимальними умовами його виготовлення, експлуатації та ремонту.

Отже, елементами виробничої системи, що відповідають за якість паяних виробів, є конструкція, матеріал і технологічний процес паяння виробу.

Перший елемент виробничої системи паяння – це конструкція виробу. Інформація про конструкцію виробу містить відомості про паяні з’єднання та паяний виріб. Вихідні дані про паяний виріб такі: товщина стінки деталей виробу, його габарити (розміри), протяжність паяних швів, тип конструкції, маса виробу, точність виготовлення деталей. Інформація про паяне з’єднання – це дані про його тип, розмір і рівномірність складального та паяльного зазору, розміщення паяних з’єднань у виробі, площу спаю (або розмір напуску), шершавість поверхні та її рельєф, кут скосу, наявність і товщину покриття, розміщення припою під час складання, спосіб фіксації зазору.

Другий елемент системи паяння – характеристика конструкційного матеріалу, що паяється Про матеріал виробу необхідно знати таке: температуру ліквідус та солідус, хімічний та фазовий склад, технологічні та фізичні властивості, в тому числі температурний коефіцієнт лінійного розширення та коефіцієнти електропровідності, теплопровідності, температурно-часовий інтервал нагрівання, корозійну стійкість.

Третій елемент системи паяння – це технологія паяння, яка характеризується технологічними, технічними та економічними факторами. До технологічних факторів належать способи паяння, технологічний та допоміжний матеріали, термічний режим та цикл паяння, цикл тиску в процесі паяння, способи підготовки металу, що паяється, і припою перед паянням та оброблення з’єднання після паяння.

Технологічною властивістю паяних з’єднань є здатність матеріалу виробу до паяння, тобто деяка відносна характеристика, що оцінює можливість виготовлення таких паяних з’єднань, які можуть чинити опір дії зовнішнього середовища, температурного та силового полів за обраних способів паяння, технологічних і допоміжних матеріалів та оснащення. Якщо низька здатність матеріалу до паяння та невисока технологічність конструкції виробу в процесі виробництва чи ремонту, в паяних з’єднаннях виникають дефекти, розміри та розміщення яких обумовлюють невідповідність виробу технічним вимогам.

До технічних факторів належить оснащення технології, тобто обладнання, оснастка, інструмент, засоби механізації, автоматизації, роботизації.

Ефективність виготовлення якісних виробів залежить від економічних факторів – вартості матеріалів, оснащення, енергоємності процесу, трудомісткості технології та собівартості виробу.

Неодмінною умовою забезпечення ефективності виготовлення паяних виробів високої якості є взаємозв’язок та сумісність елементів системи паяння виробів – конструкції, матеріалу, технології та експлуатаційних характеристик.

Оцінка сумісності в системі «конструкція – матеріал – технологія» вимагає розуміння механізму та напряму процесів, які відбуваються під час паяння на межі матеріалу, що паяється з рідким припоєм та в паяному шві при його утворенні за вибраного способу паяння. Можливість забезпечення високої якості та надійності паяних виробів пов’язана зі стабільністю складу та властивостей конструкційних та технологічних матеріалів, які взаємодіють між собою в процесі паяння, отже, паяльні матеріали (припої, флюси газового середовища) необхідно вибирати з урахуванням даних про спеціальні властивості, які визначають їх сумісність з металом, що паяється.

Міцність паяних з’єднань відрізняється від міцності з’єднуваних матеріалів та припою; конструкційна міцність паяного з’єднання чи виробу оцінюється їхньою здатністю опиратися деформації та руйнуванню в «слабкому місці» і залежить не тільки від міцності металу, що паяється та припою, а передусім від процесів фізико-хімічної взаємодії на межі фаз, технології паяння, полів напружень, які виникають в металі, що паяється, та в шві, складу робочих середовищ під час експлуатації паяного виробу.

Вибрані спосіб паяння та обладнання не повинні впливати на конструкцію виробу, конструкційне оформлення виробу має відповідати основним технічним вимогам. Спосіб виготовлення виробу та обладнання треба вибирати з урахуванням обсягу випуску продукції.

1.2. Вибір типу паяного з’єднання

Способи паяння класифікують відповідно до ГОСТ 17349-79 за такими характеристиками: за механізмом формування паяного з’єднання, за способом видалення окисної плівки та за способом нагрівання для паяння.

За механізмом утворення паяного з’єднання способи паяння діляться на капілярне та некапілярне – в залежності від розміру зазору під час складання та паяння з’єднань, а саме наявності капілярного чи некапілярного зазору між з’єднуваними деталями. Затікання припою в капілярні зазори відбувається під дією капілярного тиску під час змочування металу, що паяється. Для капілярного паяння застосовують лише деякі типи з’єднань, які є основними елементами реальних паяних конструкцій і відрізняються розміщенням з’єднуваних деталей, що можуть продовжувати одна одну (напускові, стикові, навскіс), перетинатися (таврові чи в кут) чи торкатися (дотичні). Поверхня спаю може бути плоскою або криволінійною. У разі некапілярного паяння зазор може заповнюватись лише під дією зовнішніх сил тяжіння, електромагнітних сил, зниженого тиску в зазорі.

Згідно з ГОСТ 19249-73, основні конструкційні типи паяних з’єднань при капілярному паянні – це напускові, стикові, навскіс, таврові, кутові та дотичні (табл. 1.1). Усі інші типи паяних з’єднань є комбіновані.

Напускові паяні з’єднання найбільш поширені для проектування паяних конструкцій, тому що, змінюючи розмір перекриття з’єднувальних елементів, можна впливати на характеристики міцності з’єднань (табл. 1.2).

Міцність паяних з’єднань залежить від властивостей металу, що паяється та припою, флюсівних середовищ, режиму паяння. Напускові паяні з’єднання за правильно визначеного розміру напуску в процесі складання та паяння забезпечують міцність з’єднання, порівняну з міцністю металу, що паяється.

Якщо довжина напуску менша від оптимальної, з’єднання може руйнуватись по паяному шву, якщо довжина напуску більша за оптимальну – руйнування можливе по паяному металу. За деякого напуску lопт, який залежить від міцності припою в з’єднанні та технологічних факторів, що визначають наявність та кількість дефектів у паяному шві, міцність з’єднання стає такою, як міцність металу, що паяється, і подальше збільшення напуску не раціональне.

Міцність з’єднань змінюється залежно від чистоти поверхні, точності складання з’єднань, повноти видалення оксидної плівки в процесі флюсування, температури і терміну паяння. Чим ретельніша підготовка перед паянням, тим кращою буде якість паяних з’єднань. Зі збільшенням температури паяння вище за оптимальну посилюється вплив нагрівання на міцність металу, що паяється, збільшується розчинність паяного металу в розплаві припою, може виникнути ерозія в паяному з’єднанні. Зі збільшенням температури та терміну витримки під час паяння до певної межі підвищується міцність паяних з’єднань.

На міцність паяних з’єднань впливає розмір зазору: зі зменшенням зазору міцність збільшується, максимальна міцність досягається при зазорах  0,1 мм. Характеристики міцності паяних з’єднань змінюється залежно від механічної обробки під час підготовки поверхні до паяння, тобто від того, який рельєф створено на поверхні, що паяється: гладкий, шершавий чи з насічками (рисками): шершавість поверхні та нанесення  насічок сприяють підвищенню механічних властивостей паяних з’єднань.

Отже, фізико-хімічні процеси на межі контакту твердої та рідкої фаз під час паяння залежать від багатьох факторів: від фізико-хімічних властивостей з’єднуваних матеріалів, припоїв, флюсів чи флюсівних середовищ, від типу з’єднань, способу складання, способу нагрівання, температури і терміну нагрівання, способів охолодження після паяння, способу прикладання навантаження, умов експлуатації тощо.

З’єднання навскіс, що є перехідними між стиковими з’єднанням та напусковими, використовують в тому разі, коли необхідно збільшити міцність шва: з’єднання навскіс міцніші за стикові через більшу площу поверхні контакту шва, але технологічно складніші для виконання, тому їх використовують рідко.

Паяні шви можуть бути замкнені та незамкнені. Телескопічні з’єднання із замкнутими швами використовують для з’єднання труб різного діаметра. З’єднання з незамкненими паяними швами, у яких основна частина спаю плоска, називають пластинчастими.

Таврові чи кутові з’єднання використовують порівняно рідко. Міцність таких з’єднань значною мірою залежить від пластичності паяного шва, модуля пружності паяємого металу, що пяється та форми поверхні шва. Як у пластинчастих, так і в трубчастих з’єднаннях під час паяння таврових чи  кутових з’єднань міцність збільшується зі збільшенням площі контакту під час формування паяного шва. У цих з’єднаннях зазор між з’єднуваними деталями встановлюється  практично постійним.

У з’єднаннях, що торкаються по лінії чи в точці, зазор в різних частинах змінюється від капілярного до некапілярного, при цьому зазор заповнюється лише в капілярній частині з утворенням галтелі паяного шва під час переходу в некапілярну частину. Такі з’єднання можливі тільки за конструювання виробів, шви в яких працюють на стиснення або в разі невеликих навантажень.

Отже, для конструювання паяних з’єднань необхідно вибирати напускові з’єднання, особливо для роботи виробу за значних ударних навантажень та невеликої міцності шва.

Проектувати напусткові, стикові, таврові з’єднання та з’єднання навскіс потрібно так, щоб капілярний зазор був рівномірним та не перекривався, тобто не ставав незрівнянно малим чи некапілярним. Це зумовлено тим, що припої, як правило, не затікають у надто малі зазори, і всі припої не затікають у некапілярні зазори.

Під час нагрівання складальний зазор може змінюватись унаслідок різного коефіцієнту термічного розширення металів. Тому розмір складального зазору для паяння різнорідних металів треба вибирати з урахуванням значення коефіцієнтів лінійного розширення, розмірів деталей, жорсткості фіксації під час складання та рівномірності нагрівання під час паяння. Розмір зазору при капілярному паянні різних матеріалів регламентується згідно з ГОСТ 19249-79, залежно від складу припою. За рівномірного нагрівання з’єднуваних деталей з однакових металів під час механізованого паяння з попередньо укладеним припоєм ширину зазору можна вибирати згідно з цими рекомендаціями.

Величина зазору в рекомендованих межах залежить також від способу видалення оксидних плівок під час паяння. Для флюсового паяння капілярний зазор треба вибирати трохи більшим, ніж для безфлюсового паяння – для полегшення видалення залишків флюсування: зазор має бути  0,5 мм, але не менше 0,05 мм. Дані, за якими можна вибрати розмір складального зазору для паянні деяких матеріалів, наведено в табл. 1.3.

Якщо розмір зазору менший за 0,05 мм, паяні з’єднання можна одержати лише з використанням газових середовищ або вакууму. За низької здатності металу до паяння зазор треба збільшувати.

Під час проектування паяння з’єднань слід дотримуватись відповідних рекомендацій: для запобігання утворенню в швах непропаїв через розтікання рідкого припою переважно вздовж контуру шва, де метал нагрівається найшвидше, припій з високою здатністю до розтікання треба заздалегідь вкладати чи вводити в зазор після нагрівання деталей до температури змочування (за локального нагрівання). Заздалегідь (у вигляді фольги, покриття, пасти, напиленого шару) також вносять припій під час паяння напускових з’єднань з великою площею напуску, дотичних з’єднань, та якщо використані припої з широким інтервалом кристалізації або в рідкому стані мають велику здатність до розтікання по паяному металу. Під час конструювання паяних з’єднань зі щільною посадкою деталей треба перед паянням передбачити канавки чи пази для затікання припою.

Таблиця 1.3.

Рекомендації щодо розміру зазору (мм) для складання паяних з’єднань

| Припій | Метал, що паяється |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мідь, сплави | Сталь н /л | Сталь в л | Алюміній, сплави |
| Олов’яно-свинцевий | 0,07 – 0,20 | 0,05 – 0,50 | 0,20 – 0,75 | 0,05 – 0,15 |
| Мідний | 0,04 – 0,20 | 0,001 – 0,05 | 0,01 – 0,10 | – |
| Мідно-цинковий | 0,04 – 0,20 | 0,05 – 0,25 | 0,02 – 0,12 | – |
| Мідно-фосфорний | 0,04 – 0,20 | – | – | – |
| Срібно-мідно-фосфорний | 0,02 – 0,15 | – | – | – |
| Срібний | 0,04 – 0,25 | 0,02 – 0,15 | 0,05 – 0,10 | – |
| Алюмінієвий | – | – | – | 0,12 – 0,25 |
| Цинковий | – | – | – | 0,10 – 0,25 |

Приклади правильного чи неправильного розміщення припою перед паянням та конструювання паяних виробів наведені в [3; 5; 6; 12; 18; 19].

1.3. Вибір способу паяння

Процес паяння визначається низкою факторів: особливістю заповнення зазору припоєм, способом видалення оксидної плівки, способом підведення енергії до місця паяння, механізмом формування паяного шва. Відповідно до цих факторів отримали найменування технологічні способи паяння. Згідно з ДСТ 17349-79, способи паяння класифікують за такими характеристиками:

За умовами заповнення паяльного зазору та механізмом утворення паяного з’єднання способи паяння ділять на капілярне паяння готовим припоєм, дифузійне, контактно-реактивне, реактивно-флюсове, паяння композиційним припоєм та некапілярне паяння.

За джерелами нагрівання типові способи паяння ділять на пічне, індукційне, зануренням (у розплавлений припій, розплави солей), електроопором, паяльником.

За методами видалення оксидної плівки способи паяння поділяють на абразивне, кавітаційно-абразивне, флюсове, в активній чи нейтральній контрольованій атмосфері, вакуумне.

Проектуючи технологію паяння конкретного виробу треба брати до уваги техніко-економічні характеристики способів паяння та найбільш раціональні області їхнього використання. Ця інформація подається в довідковій та науково-технічній літературі [1; 2; 9; 10; 19].

1.3.1. Фактори, що обумовлюють вибір способу паяння

Вибір способу паяння визначають за багатьма факторами: фізичними властивостями матеріалу (температурою плавлення та кипіння, теплопровідністю), його хімічним складом та властивостями (зокрема хімічною активністю легувальних елементів), здатністю до паяння, товщиною, можливістю транспортування, розміщенням та доступністю під час паяння, довжиною та конфігурацією з’єднання, точністю складання з’єднання до паяння, програмою випуску виробів, типом виробництва, матеріальними витратами.

Основним фактором під час вибору способу паяння необхідно вважати фізико-хімічні  властивості матеріалу, що паяється (хімічний склад та активність легувальних елементів, що входять в його склад). Тому спочатку визначають спосіб паяння за механізмом утворення спаю.

Спаєм називають перехідний шар, утворений під час паяння на межі розподілу твердої та рідкої фаз за зниження поверхневої енергії на межі контакту.

Спаї за фізико-хімічними і технологічними процесами утворення ділять на бездифузійні, розчинно-дифузійні, контактно-реакційні, диспер-говані, спаї зрощування та метало-неметалеві.

Основні характеристики сумісності (чи несумісності) металу, що паяється та припою для паяння: змочування, інтенсивність розтікання та заповнення зазору припоєм, наявність хімічної ерозії паяного металу, утворення в спаї хімічних прошарків та пор у шві, зниження міцності на поверхні металу внаслідок контакту з розплавом припою та температура розпаювання шва. Ці характеристики залежать від природи та фізико-хімічних властивостей металу та припою і можуть бути охарактеризовані відповідною діаграмою стану [1; 2; 3; 6].

Перша стадія фізико-хімічної взаємодії на межі фаз під час паяння –змочування. Змочування – це процес, який відбувається внаслідок адгезійної взаємодії на межі двох фаз – твердої та рідкої. Під час змочування спонтанно утворюються міжатомні зв’язки між твердою та рідкою фазами за зниження міжфазної поверхневої енергії. Якісним і кількісним критерієм змочування є крайовий кут змочування , який визначають з умов рівноваги сил поверхневого натягу в точці контакту трьох фаз: твердої, рідкої і газової та описують рівнянням Юнга (рис. 1.1.).

р г            

Г

т г 		      Р

р т 	 	Тв

Рис. 1.1. Умови рівноваги краплі рідини на поверхні твердого тіла

Рівняння Юнга визначає умови рівноваги краплі рідини на поверхні твердого тіла :

gтр + sргсоs  – sт г = 0;

sр гсоs = sт г – gт р;

,

де т г – поверхневий натяг на межі твердої та газової фаз; т р – поверхневий натяг на межі твердої та рідкої фаз; sр г – поверхневий натяг на межі рідкої та газової фаз.. Косинус кута  характеризує змочувальну властивість рідкої фази і називається коефіцієнтом змочування.

Рівняння Юнга є фундаментальним, що зв’язує важливі термодинаміч-ні величини – поверхневий натяг при контакті трьох фаз (sт г, sр г, gт р) та  крайовий кут змочування Q. Значення поверхневої енергії залежить від хімічного складу та стану поверхні твердого тіла і визначає процеси утворення зв’язків між контактуючими поверхнями. Зростання поверхневої енергії sт г зумовлює зниження енергії утворення міцних зв’язків (величину gт р ), тобто поліпшує процес змочування поверхні твердого металу розплавом припою, бо виникнення зв’язків унаслідок міжатомної взаємодії твердої та рідкої фаз (за умови, що між ними немає скомпенсованого проміжного шару, наприклад, шару оксиду) протікає за малих витрат енергії, що пов’язано з більшою рухливістю атомів розплаву.

Крайовий кут змочування дорівнює нулю у разі повного змочування твердого тіла рідкою фазою і дорівнює 180 за повного незмочування твердого тіла. Між значеннями крайового кута 0 – 180 має місце градація змочування.

Технологічною умовою паяння є забезпечення розтікання припою по поверхні паяного металу. Розтікання розплаву припою залежить від співвідношення сил адгезії до поверхні паяного металу, тобто сил взаємодії між атомами твердої та рідкої фаз, та сил когезії, яка характеризується силами зв’язку між частками припою. Розтікання відбувається, якщо робота адгезії Wа до поверхні паяного металу дорівнює або більша від роботи когезії Wк частинок припою. Різницю між ними називають коефіцієнтом розтікання Wр:

Wр = Wа – Wк = sр г (1 + соs Q) – 2 sр г = sр г (соs Q – 1).

Отже, розтікання розплаву припою по поверхні паяного металу визначається коефіцієнтом його поверхневого натягу sрг та крайовим кутом змочування Q. Між розтіканням припою та крайовим кутом змочування існує пряма залежність: чим менший крайовий кут змочування, тим краще розплав припою розтікається по поверхні металу, що паяється Під час розтіканні розплаву припою відбувається активна фізико-хімічна взаємодія на межі трьох фаз. Тому рівняння Юнга, яке характеризує співвідношення сил поверхневого натягу в умовах відсутності взаємодії між твердою, рідкою та газовою фазами, може лише приблизно описувати характер взаємодії фаз на периметрі змочування під час паяння.

Розтікання розплаву припою є результатом змочування. Ці процеси відбуваються після розплавлення припою, видалення оксидних плівок з поверхні металу, що паяється і припою, та надання атомам твердого та рідкого металів додаткової енергії активації під час нагрівання. Висота підняття розплавленого припою в капілярному зазорі h прямо пропорційна до поверхневого натягу sрг , здатності до змочування, яка може оцінюватись коефіцієнтом змочування соs Q, та обернено пропорційна до розміру зазору a і густини рідини :

.

У реальних умовах паяння в процесі заповнення зазору припоєм фізико-хімічна взаємодія припою з металом, що паяється, призводить до зміни в’язкості розплаву, а отже до порушення похідних умов взаємодії: відбувається нерівномірне розчинення паяного металу, компоненти припою вибірково взаємодіють з поверхнею паяного металу. Це приводить до переміщення частинок припою в напрямі, перпендикулярному до потоку. Отже, в разі термічного переохолодження або хімічної взаємодії припою з металом, що паяється, можливе утворення окремих кристалітів інтерметалідів. Усе це порушує загальну закономірність руху припою в зазорі. Крім того, розтікання розплавленого припою залежить від технологічних факторів: характеру попередньої обробки та стану поверхневого шару паяного металу, розміру та рівномірності зазору, способу видалення оксидних плівок.

1.3.2. Класифікація способів паяння за механізмом утворення 
паяного з’єднання

У процесі капілярного паяння розплавлений припій заповнює зазор і утримується в ньому під дією капілярних сил. Розмір зазору установлюється в межах0,05÷0,7 мм і визначає структуру, хімічний склад шва, механічні властивості з’єднання, економічність процесу паяння, дефектність структури, інтенсивність перебігу лікваційних процесів. Складальні та паяльні зазори розподіляються на великі (0,2 – 0,7 мм), номінальні (0,05 –0,2 мм) та малі (). Оптимальний розмір зазору визначається комплексом факторів – конструкцією з’єднання, металургійними особливостями процесу взаємодії припою з матеріалом, що паяється, активністю флюсу чи газового середовища, станом підготовки поверхні до паяння.

За механізмом утворення паяного з’єднання капілярне паяння поділяють на паяння готовим припоєм, контактно-реактивне, реактивно-флюсове, дифузійне, паяння композиційним припоєм.

Паяння готовим припоєм – це спосіб капілярного паяння, за якого використовують зазделегідь виготовлені припої, які можуть повністю або частково розплавлятися в процесі паяння (композиційні припої), а затвер-діння шва відбувається при охолодженні. Під час паяння готовим припоєм утворюються різні типи спаїв залежно від природи взаємодіючих компонентів за умови забезпечення змочування поверхні паяного металу припоєм. Цей спосіб використовують у промисловості для паяння майже всіх матеріалів.

Контактно-реакційним називають капілярне паяння, за якого припій утворюється в результаті контактно-реактивного плавлення з’єднуваних матеріалів, проміжних покриттів чи прокладок з утворенням евтектики або твердого розчину.

Контактне плавлення – це процес переходу в рідкий стан приведених до контакту різнорідних твердих речовин за температури нижчої від точок плавлення. Як тільки температура в місці контакту речовин досягає визначеного значення, утворюється рідка фаза. Цей процес може відбуватися як за контакту металів, так і неметалічних речовин, і характерний для паяння металів, які утворюють унаслідок взаємодії евтектики чи необмежені тверді розчини з мінімумом на кривій ліквідус.

Спай, що утворюється в процесі контактно-реактивного паяння, називається контактно-реактивним. Умови утворення такого спаю:

Тк.пл < Tп < Тпл.о.м;   tп > tp ,

де Тк.п – мінімальна температура контактного плавлення з’єднуваних матеріалів, С; Тп – температура паяння, С; Тпл.о.м – температура плавлення металу, що паяється; tп – термін паяння; tР – термін ретордації.

Контактне плавлення можливе для таких систем взаємодіючих металів: Аl – Zn, Al – Ge, Al – Si, Al – Be, Ag – Si, Ag – Cu, Ag – Be, Ag – Ga, Au – Sb, Сu – Bi, Pb – Bi, Ti – Bi, Cu – P, Cu – B, Zn – Bi. За контактно-реактивного паяння кількість рідкої фази регулюється зміною терміну контакту матеріалів, товщиною покриття або прокладки.

Дифузійним називається капілярне паяння, за якого процес кристалізації (затвердіння шва) відбувається за температури вищої, ніж температура солідус припою без охолодження з рідкого стану. Дифузійне паяння можливе під час паяння металів, які утворюють між собою чи з прошарком третього металу евтектичні сплави чи необмежені тверді розчини з мінімумом на кривій ліквідус.

У разі дифузійного паянні утворюється спай – зрощування. Умови утворення спаю – зрощування такі:

Тпл.пр  Тп  Тпл.o.m; t п  t і.к,

де Тпл.пр – температура плавлення припою; tі.к – термін ізотермічної кристалізації.

Припій, використовуваний під час дифузійного паяння, може бути таким, що повністю або частково розплавляється (композиційним), утворюється в результаті контактного плавлення матеріалів, які з’єднуються, чи з одним або кількома прошарками інших матеріалів, нанесеними гальванічним способом або напилюванням; припій може бути заздалегідь укладеним у зазор між деталями або з’являтися в результаті контактного твердо-газового плавлення.

Основні параметри режиму дифузійного паяння: розмір шва, температура і термін перебігу процесу. Розмір шва регулюють установленим у процесі складання з’єднання зазором і можуть зменшувати прикладеним тиском. Швидкість процесу можна також збільшувати за допомогою факторів, які прискорюють дифузію в твердій фазі, а саме: зміною термоциклу, застосуванням швидкого нагрівання, створенням дефектної структури поверхневих шарів паяного матеріалу. Для запобігання утворенню в процесі паяння крихких хімічних сполук температуру паяння вибирають вищу від їхньої температури плавлення. Під час дифузійного паяння необхідно процес кристалізації паяного з’єднання провести таким чином, щоб забезпечити найбільш рівноважну його структуру і збільшити температуру розпаювання. Цей спосіб паяння використовують для підвищення міцності та пластичності шва, усунення маломіцної і крихкої литої структури та інтерметалідних прошарків, які можуть виникнути під час кристалізації шва, для підвищення корозійної стійкості та електропровідності з’єднання. Дифузійне паяння використовують для з’єднання деталей з алюмінію, магнію, сталей, активних і тугоплавких металів.

Під час реактивно-флюсового паяння припій утворюється в результаті відновлення металу з флюсу чи дисоціації одного з компонентів флюсу. Внаслідок реакції флюсу з паяним металом на його поверхні відновлюється шар металу, який в розплавленому стані є елементом припою, а газоподібний компонент реакції створює захисне середовище і сприяє видаленню оксидної плівки з поверхні паяного металу. Отже, в склад флюсів для реак-тивно-флюсового паяння вводять легковідновлювані хімічні речовини; як реактивні компоненти флюсу використовують хлориди металів. Реакція відновлення металу з флюсу перебігає за такою схемою:

,

де  – галогенід металу у флюсі;  – метал, що паяється;

– з’єднання, що утворюється, зазвичай летке;  – відновлюваний метал із флюсу.

Іншою реакцією є процес розкладання сполук , які входять до складу флюсу:

Активність деяких металів, які можна застосовувати для реактивно-флюсового паяння, визначають як послідовність: Li, K, Pb, Ca, Na, Mg, Be, Al, Zn, Mn, Nb, Zr, Ti, Cr, Ga, Fe, Cd, Co, Ni, Mo, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Тут кожний попередній метал витісняє наступні елементи. Реактивно-флюсове паяння використовують переважно для з’єднання деталей зі сплавів алюмінію, титану, магнію, міді, олова, нікелю, цинку із застосуванням флюсів, що містять ZnCl2, SnCl2, CdCl. До складу реактивних флюсів для паяння заліза та низьковуглецевих сталей вводять оксиди міді, марганцю, срібла, нікелю, які в процесі відновлення утворюють припій. Як відновлювачі металів застосовують гідриди й оксиди Mn, Zn, Li, Ba, Al, Mg, Na, які  підбирають так, щоб вони вже за порівняно низької температури вступали в реакцію відновлення. У результаті екзотермічної реакції утворюються чисті метали, вільний водень і оксид металу. До флюсу вводять інгібітори корозії, каталізатори хімічних реакцій і речовини-розчинники для видалення продуктів реакції.

Паяння композиційним припоєм використовують тоді, коли деталі, які з’єднуються, складені з некапілярним зазором ( 0,7 мм) чи коли треба одержати з’єднання з підвищеною міцністю або зі спеціальними властивостями.

Композиційний припій має гетерофазну структуру псевдосплаву. Наповнювач композиційного припою у вигляді порошку, сітки, волокон утворює розгалужений капіляр, за допомогою якого розплав припою (матриця) забезпечує змочування поверхні паяних матеріалів.

Наповнювач відповідає за основні фізико-механічні властивості з’єднання, матриця має забезпечувати якісне змочування наповнювача та паяного металу. Наповнювачем можуть бути стальні волокна, порошки Cu, Ni, Co, Al2O3, TiC. Матрицю складають припої стандартного складу, наприклад систем Pb – Su, Cu – Ni – Mn, Ni – Cr – Si тощо.

Некапілярне паяння поділяють на паяння-зварювання та зварювання-паяння.

Паяння-зварювання – процеси виправлення дефектів, вирівнювання поверхні, виправлення вм’ятин, тобто заповнення розплавленим припоєм дефектів з використанням технологічних можливостей низько- чи високотемпературного паяння. Цей вид паяння здебільшого використовують для виробів із чавуну і виконують припоями з латуні з додаванням Al, Mn, P, Si.

Зварювання-паяння використовують для з’єднання різнорідних металів розплавленням більш легкоплавкого металу та змочуванням ним поверхні більш тугоплавкого металу. Необхідну температуру підігріву поверхні тугоплавкого металу досягають регулюванням величини зміщення електрода від осі шва в напрямі тугоплавкого металу.

Після визначення способу паяння за механізмом утворення спаю визначають спосіб видалення оксидних плівок, джерела нагрівання та методи передачі теплоти.

1.3.3. Способи паяння за методом видалення оксидної плівки

Оксидні плівки на поверхні взаємодіючих твердого металу та рідкого припою можна видаляти різними способами: флюсами, самофлюсувальними припоями, контрольованими газовими середовищами або фізико-механічними способами. Найвідоміший спосіб видалення оксидних плівок з поверхні паяного металу та припою – обробка їх флюсами. Перед флюсуванням поверхню металу треба очистити від іржі, окалини, а після очищення оброблену поверхню – знежирити.

Видалення оксидної плівки за допомогою флюсів – найдавніший спосіб.

Відповідно до ГОСТ 17325-71, флюс для паяння – це неметалічна речовина, яку використовують для видалення оксидної плівки чи адсорбованого кисню з поверхні паяного металу та розплавленого припою, зниження поверхневого натягу припою для відновлення металевого шару на поверхні паяного металу, що може полегшувати змочування або служити припоєм (за реактивно-флюсового паяння).

Флюси мають забезпечити можливість видалення оксидної плівки та одночасного захисту поверхні від окиснення; мати за температури паяння досить високу рідкоплинність; зберігати флюсувальні властивості та не змінювати властивостей припою в процесі паяння; легко видалятися з поверхні шва після паяння; не спричиняти корозію паяного металу та шва після паяння.

Згідно з ГОСТ 19250-73, залежно від температурного інтервалу активності паяльні флюси поділяють на низькотемпературні (активні, якщо Т  450 С) та високотемпературні (активні, якщо Т  450 С).

У ГОСТ 19250-73 наведено класифікацію флюсів за природою розчинника, природою активатора основної дії, механізму дії, агрегатного стану.

Залежно від технології паяння та технічних вимог до флюсів, до їхнього склад можуть входити солі, оксиди, органічні речовини. Як флюси можна використовувати однорідні речовини, наприклад: Na2B4O7 – тетраборнокислий натрій (бура), ZnCl2 – хлористий цинк, та речовини, які складаються з двох чи більше компонентів.

Процес флюсування під час паяння включає комплекс фізико-хімічних процесів: змочування паяного металу і припою флюсом, видалення оксид-них плівок з поверхні паяного металу і припою та витіснення флюсу зі сполучного зазору розплавленим припоєм.

Флюсувальні речовини за агрегатним станом  можуть бути тверді, розчини або пасти. У свою чергутверді флюси поділяють на сольові (боратні, галоїдні); окисні (стекла, окисно-фтористі, галоїдно-флористі) і кислотні (неорганічні й органічні). Флюси-розчини – це розчини солей (ZnCl2, ZnCl2 + NH4Cl), розчини кислот (неорганічних та органічних), кислотно-сольові розчини (хлоридів з кислотами). Флюси-пасти – це хлоридні або хлоридно-фтористі сполуки.

У процесі паяння флюси можуть перебувати в стані розплавів або у вигляді розчинів. У більшості випадків температура паяння значно вища від температури кипіння розчинників, вони швидко випаровуються, тому практично флюсувальними речовинами стають розплави.

Механізм активної дії розчинів та розплавів флюсів полягає, залежно від природи флюсувального компонента, з таких процесів:

– хімічної взаємодії між основними компонентами флюсу і оксидною плівкою; продукти реакції флюсування розчиняються у флюсі, чи виділяються в газоподібному стані;

– диспергування оксидної плівки в результаті адсорбційного зниження її міцності під впливом розплаву флюсу;

– хімічної взаємодії між активними компонентами флюсу й основним металом, у результаті чого оксидна плівка поступово відривається від поверхні металу і переходить у флюс;

– розчинення оксидної плівки у флюсі;

– руйнування оксидної плівки продуктами флюсування;

– розчинення паяного металу і припою в розплаві флюсу.

Як за високотемпературного паянні, так і за низькотемпературного, взаємодія флюсу з поверхнею паяного металу та припою і з атмосферою повітря приводить до втрати активності флюсів. Тому в разі флюсового паянні недоцільно застосовувати тривалі витримки.

Існує обмежена кількість однорідних хімічних речовин, що якоюсь мірою задовольняли б перераховані вимоги. До таких речовин можна віднести тетраборнокислий натрій Na2B4O7 і борну кислоту Н3ВО3, застосовувані для високотемпературного паяння, хлористий цинк ZnCl2 і хлорис-тий амоній NH4Cl – для низькотемпературного паяння.

Більшість же флюсів складаються з багатьох хімічних речовин.

Після змочування паяного металу флюсом і видалення з його поверхні оксидної плівки утворюється активна міжфазна межа твердий метал – рідкий флюс, що потім заміщується розплавленим припоєм в умовах, які майже виключають можливість взаємодії з атмосферою повітря, що забезпечує високу якість флюсування.

Вибираючи відповідний флюс чи інше середовище для видалення оксидної плівки можна скористатися літературою 1; 3; 6; 16.

В умовах, коли використання флюсів неможливе з будь-яких причин (наприклад, не можна видалити залишки флюсування), використовують контрольовані штучні газові атмосфери: активні, нейтральні або вакуум. Активні газові атмосфери захищають метал від окиснення і сприяють видаленню оксидної плівки. До активних газових середовищ належать газоподібні флюси та відновлювані газові атмосфери.

Газоподібні флюси – це газоподібні речовини, які вводяться в атмосферу печі у мікродозах. Ці речовини застосовують як самостійні газові атмосфери або додають у нейтральні і відновлювані газові середовища для підвищення активності видалення оксидної плівки. Газоподібні флюси використовують тоді, коли застосування звичайних флюсів (порошкоподібних, рідких, паст) утруднене через неможливість видалення залишків флюсування після паяння.

Для високотемпературного паяння використовують як газоподібні флюси такі речовини: NH4F (фтористий амоній); NH4ВF4 (фторборат амонію); КВ4 (фторборат калію). Речовини, з яких утворюють газоподібний флюс, поміщають разом з деталями в контейнер для паяння, або розкладають у спеціальному апараті, з якого газоподібний флюс подають до місця паяння.

У разі повного розкладання цих речовин (Тр  600 – 900 С) утворюється водень, азот, фтористий водень, фтористі сполуки калію і бору за такими реакціями та за відповідною температури розкладення (Тр):

2NH4F = N2 + 3H2 + 2HF ;                        Тр = 600 – 800 С;

2NH4BF4 = N2 + 3H2 + 2HF + 2BF3;                Тр = 850 – 900 С;

KBF4 = KF + BF3.                                 Тр = 850 – 900 С.

Такі газові атмосфери використовують для паяння корозійно-стійких сталей і жароміцних сплавів припоями, температура плавлення яких Тпл < 1200 С.

Основна перевага газоподібних флюсів – вони не мають твердих залишків на паяних деталях, тому їх не треба відмивати після паяння. Отже, застосування газових середовищ полегшує механізацію й автоматизацію процесу паяння.

Для низькотемпературного паяння як домішку в активне чи нейтральне газове середовище використовують хлористий амоній, який розкладається за температури Тр = 350 С за реакцією:

2NH4Cl = N2 + 3H2 + 2HCl.

Цей флюс використовують для паяння міді, латуні, низьковуглецевої  сталі, нікелю припоями системи Sn – Pb (наприклад ПОС-61).

Відновлювальними газовими середовищами під час паяння є водень, монооксид вуглецю, газові суміші.

Водень, очищений від домішок – кращий відновлювач оксидів металу, але його застосування обмежене через вибухонебезпечність. У чистому вигляді водень використовують рідко і тільки в печах малого об’єму. Доцільно використовувати суміші водню з азотом. Найчастіше використовують як відновлювальне газове середовище дисоційований аміак: якщо  та за наявності каталізатора аміак розкладається на водень і азот за реакцією:

2NH3 = N2 + 3H2.

Утворювана суміш складається з однієї частини азоту і трьох частин водню, її використовують для паяння низьковуглецевих  сталей.

Зазвичай дисоціацію (відновлення) проводять не на повітрі, а в газових середовищах з малим парціальним тиском кисню: у середовищі інертного газу або у вакуумі.

До нейтральних газовий середовищ, які виконують роль захисної атмосфери, належать аргон, гелій, азот.

Склад аргону вибирають залежно від активності до кисню паяного металу і припою. В аргоні паяють нержавійні і жароміцні сталі, вольфрам, титан; паяння виконують переважно в контейнерах. З уведенням аргону під деяким тиском у контейнер частина кисню разом з повітрям витісняється, парціальний тиск кисню в контейнері стає меншим, ніж у навколишньому середовищі, в результаті відбувається дисоціація оксидів, і отже, стає можливим паяння. За пічного паяння доцільно проводити регенерацію нейтрального середовища.

Паянням у середовищі гелію забезпечується висока якість паяних виробів з більшості конструкційних матеріалів, але його вартість висока, тому застосування гелію доцільне лише в окремих випадках, наприклад  для паяння тонкостінних ажурних виробів за технологією, яка передбачає бездефектне паяне з’єднання.

У чистому вигляді азот застосовують для паяння міді і сталей: у потоці сухого азоту оксиди міді розкладаються за температури Т = 740 – 750 С замість Т = 2000 С при нагріванні на повітрі. Отже, безфлюсове паяння міді в атмосфері азоту можливе за температури Тп = 750 С. Паяння сталей в атмосфері азоту, особливо нержавійних, проводять за температури Т = 1200 С.

Отже, значно зменшити парціальний тиск кисню в газовому середовищі можна двома способами: заповненням простору, що оточує виріб, інертним газом і створенням вакууму з визначеним ступенем розрідження.

Паяння рекомендується проводити у високому або середньому вакуумі.

Середній вакуум від  використовують для паяння сталей, бронз, нікелевих сплавів, титанових сплавів за температури паяння Тп = 1100 – 1200 С. Високий вакуум використовують для паяння титану, цирконію, ніобію, танталу.

У процесі паяння у вакуумі відбувається дисоціація оксидів на поверх-ні паяного металу. Один зі способів зниження парціального тиску кисню в системі під час безокисного нагрівання – спільне використання вакууму і парів високоактивних металів.

Сутність цього способу полягає в тому, що в контейнер разом з металом, який паяється, вводять деяку кількість порошку металу, який легко випаровується (порошки Mg, Li, Bi, Cd або Mn), і після попереднього відкачування повітря нагрівають контейнер. При цьому в контейнері залишається обмежена кількість кисню, обумовлена внутрішнім об’ємом контейнера і залишковим тиском кисню в ньому. Пари  легко випаровуваних металів, які утворюються  в контейнері чи камері печі, зв’язують весь наявний вільний кисень. Вакуум сприяє прискоренню процесу очищення поверхні паяного металу.

Пари високоактивних металів у вакуумі можуть істотно впливати на процеси паяння: відновлювати оксиди на поверхні паяного металу, зв’язувати залишки кисню і вологи в атмосфері печі чи контейнера, запобігати чи зменшувати випаровування відповідного металу з рідкого припою, насичувати рідкий припій відповідним компонентом, брати участь у контактному твердо-рідкому плавленні.

До металів, що випаровують під час паяння, належать магній, вісмут, кадмій, цинк, літій, які вводяться в робочий простір вакуумної печі під час паяння алюмінію; марганець, цинк, літій використовують для паяння сталей  мідним припоєм. Пари вісмуту, магнію, літію, цинку, кадмію здатні зв’язувати залишки кисню, а пари літію, магнію, цинку – зв’язувати воду. Як захисне середовище для паяння з парами металів можна  використовувати  низький вакуум.

Можливості паяння у вакуумі й інертних газах можуть бути розширені в разі використання самофлюсівних припоїв, легованих літієм, бором, фосфором, лантаном, германієм, барієм, калієм, натрієм, кремнієм.

Самофлюсівні припої, тобто припої, окремі компоненти яких виконують роль флюсів, застосовують для паяння нержавійних і жароміцних сталей та сплавів, на поверхні яких утворюються стійкі оксидні плівки, що містять оксиди хрому, титану, алюмінію, які важко видаляються та ускладнюють процес змочування.

Найдоцільніше для паяння нержавійних і жароміцних сталей та сплавів застосовувати самофлюсівні припої з використанням нейтральних середовищ. Як самофлюсівні компоненти припоїв застосовують бор, фосфор, силіцій, германій, барій і лужні метали: магній, калій, натрій. Найпоширеніші припої з умістом бору, силіцію та літію. Особливістю процесів флюсування є те, що оксиди, які утворюються в процесі паяння, за температури паяння взаємодіють з оксидною плівкою основного металу, переводячи її в легкоплавкий шлак.

Деякі марки припоїв та флюсів, їхній склад, особливості застосування та інші характеристики наведено у додатках 1 та 2. Більш докладну інформацію про ці матеріали та газові середовища можна знайти в довідковій літературі [5; 6; 22], монографіях [1; 2; 3; 4] та стандартах [9; 16].

1.3.4. Способи паяння за джерелом нагрівання

До основних способів паяння, класифікованих за джерелом нагрівання, належать пічне та індукційне, опором та зануренням в розплавлений припій чи в соляну ванну, паяльником.

Пічне паяння забезпечує рівномірне нагрівання деталі без помітної деформації навіть у разі великих габаритів деталей та складної конфігурації виробу. Для паяння використовують печі опору з індукційним нагріванням, газополуменеві, газові печі з безполуменевим горінням. Паяння великих деталей провадять у камерних печах з нерухомим подом. Для масового паяння дрібних деталей використовують печі із сітчастим або роликовим подом. У таких печах для запобігання окисненню та для підвищення якості паяння створюють спеціальну газову атмосферу.

Індукційне паяння провадять з нагріванням деталей струмами високої, підвищеної та промислової частоти. Потрібне тепло при цьому виділяється за рахунок струму, яке індукується в деталях. Можливі два варіанти індукційного паяння: стаціонарне та з відносним переміщенням індуктора чи деталі.

У разі стаціонарного індукційного паяння довжина індуктора має бути достатньою для нагрівання всієї зони паяння, а потужність джерела живлення – великою. Тому там, де це можливо, віддають перевагу паянню з переміщенням виробу крізь нерухомий однонитковий індуктор.

Паяння опором відбувається за рахунок тепла, що виділяється під час проходження електричного струму крізь деталі, які паяються, та струмовідведення. При цьому з’єднувані деталі стають частиною електричного ланцюга. Нагрівання опором виконується на контактних машинах, подібних до зварювальних, або в електролітах.

Паяння з нагріванням на контактних машинах типу зварювальних чи в контактних кліщах застосовують для виготовлення тонкостінних виробів з листового матеріалу, або для з’єднання тонкостінних елементів з товстостінними.

Під час паяння в електролітах тепловий ефект виникає за рахунок високого електричного опору водневої оболонки, яке виникає навколо паяной деталі (катоду), зануреної в електроліт.

Паяння із зануренням відбувається нагріванням деталей у ваннах з розплавами солей чи припоїв.

Під час паяння в соляних ваннах нагрівання може бути пряме чи не пряме. За прямого нагрівання деталі розміщують в розплаві солей, що одночасно з нагріванням забезпечують флюсування деталей. Перевага цього способу – високі швидкості нагрівання деталей.

Під час паяння зануренням з непрямим нагріванням деталі для паяння розміщують в контейнері зі спеціальним газовим середовищем чи з вакуумом; потім контейнер занурюють в соляну ванну. Швидкість нагрівання за цим способом менша, але якість поверхні деталей краща.

Паяння в розплавлених припоях поділяють на паяння зануренням у розплавлений припій та паяння хвилею чи струменем припою.

Для нагрівання в розплавлених припоях підготовлену до паяння деталь частково чи повністю занурюють у ванну з припоєм. Застосовують для виготовлення автомобільних радіаторів, у радіопромисловості.

Паяння хвилею припою полягає в тому, що розплавлений припій, який подається насосом, утворює хвилю над рівнем розплаву. Деталь, яка паяється, переміщується в горизонтальному напрямку, в момент торкання деталі хвилею припою відбувається паяння. Цей спосіб використовують у радіоелектронній промисловості.

Радіаційне нагрівання за рахунок випромінювання кварцовими лампами розфокусованого електронного променя чи потужного світлового потоку від кварцового генератора (лазера) дозволяє скоротити час паяння і використовувати точну електронну апаратуру для регулювання температури та часу паяння. Під час радіаційного нагрівання промениста енергія перетворюється в теплову безпосередньо в матеріалі припою та деталі.

У разі використання лазерного нагрівання теплова енергія зосереджується у вузькому пучку та забезпечує випаровування й розпилення оксидної плівки з поверхні металу та припою, тому можливе одержання спаю в атмосфері повітря без використання штучних газових середовищ.

Під час паяння пальниками місцеве нагрівання паяних деталей та розплавлення припою відбувається за рахунок тепла, що виділяється в газових пальниках при згоранні вуглеводню, у плазмових пальниках – за рахунок тепла плазмового струменя і тепла електричної дуги непрямої дії. Ці джерела нагрівання різні за природою, але мають однакове призначення.

Газові пальники – найуніверсальніші. Використовуючи різні вуглеводи в суміші з повітрям, можна одержати потрібні для паяння температури нагрівання. Газові пальники живляться пальним газом від балонів, газової мережі чи від газового генератора.

Плазмові пальники забезпечують вищу температуру нагрівання і використовуються для паяння тугоплавких металів – вольфраму, танталу, молібдену, ніобію.

Електричну дугу використовують для паяння рідко, бо важко регулювати температуру нагрівання деталей, які піддаються паянню.

Паяння паяльником використовують у різних галузях техніки. Нагрівання основного металу та розплавлення припою здійснюється за рахунок тепла, акумульованого в масі металу паяльника, який перед паянням та в процесі паяння нагрівається.

Паяльники поділяються на чотири групи: з періодичним нагріванням, з безперервним нагріванням, ультразвукові, абразивні.

Паяльники з періодичним та безперервним нагріванням використовують для паяння чорних і кольорових металів за температури Тп  ≤ 300 – 350 С. В ультразвукових паяльниках коливання ультразвукової частоти використовують для руйнування оксидної плівки на поверхні паяного металу  під шаром розплавленого припою. Паяльники для ультразвукового паяння можуть бути з підігрівом чи без нього, тоді для розплавлення припою використовують зовнішнє джерело нагрівання. У разі використання ультразвукового паяльника можливе безфлюсове низькотемпературне паяння в атмосфері повітря. Використовують для паяння алюмінію та його сплавів легкоплавкими припоями. Абразивні паяльники використовують також для лудіння алюмінію та алюмінієвих сплавів без флюсу. Оксидна плівка видаляється у процесі тертя паяльником по поверхні паяного металу.

Термічне паяння – спосіб, за якого нагрівання паяних матеріалів та розплавлення припою відбувається за допомогою тепла, що виділяється у процесі згоряння термічної суміші. Використовують для з’єднання стрижнів, профілів, трубопроводів [4; 5; 9;16].

1.3.5. Температурні умови процесу паяння

Особливістю процесу паяння є відсутність автономного плавлення матеріалу, який паяється, під час нагрівання до температури паяння, що трохи вища за температуру плавлення припою, але завжди нижча за температуру плавлення матеріалу виробу. Під час паяння автономно розплавляється припій, температура початку плавлення якого має бути вищою за робочу температуру під час експлуатації паяного виробу.

Цю умову можна записати так:

Т1  Т2  Т3  Т4,

де Т1 – температура початку плавлення (температура солідус) паяного матеріалу; Т2 – температура нагрівання деталі під час паяння (температура паяння); Т3 – температура початку плавлення припою (температура солідус); Т4 – робоча температура експлуатації паяного з’єднання.

Зазначені параметри в разі розробки технології паяння різних матеріалів з урахуванням вимог фізико-хімічних, технологічних, конструкційних і експлуатаційних факторів можна знайти за формулами:

Т1 = Т2  + Т1;

Т2 = Т3  + Т2  + Т3;

Т3 = Т4  +Т4,

де Т1 – підвищення температури початку плавлення паяного матеріалу над температурою паяння, значення якого приймається із урахуванням умови збереження форми виробу під час нагрівання в процесі паяння, С; Т2 – технологічний фактор, який враховує необхідність перегріву розплавленого припою вище за його температуру ліквідус, для поліпшення змочування паяного металу і затікання припою в сполучний зазор, С; Т3 – інтервал кристалізації припою, який визначається як різниця між температурою кінця плавлення і температурою початку плавлення 
припою (температурою ліквідус і солідус припою), С; Т4 – мінімальний температурний запас працездатності припою, С. Температура плавлення Т3 відповідного припою  визначається як:

Т1  – Т1 – Т2 – Т3  Т3  Т4 + Т4.

У розрахунках, прийнятих у практиці розробки технології паяння, уведені коефіцієнти, які дозволяють виключити величини, що не піддаються строгому обліку:

К1 = Т2 / Т1 і  К2 = Т4 / Т3.

Відношення температур, виражене коефіцієнтом К2, називається гомологічною температурою сплаву і використовується в розрахунках міцності і пружності сплавів.

Коефіцієнт К1  має бути в межах 0,85 – 0,95; коефіцієнт К2 встановлюють у межах 0,5 – 0,8, причому менші значення К2  відповідають більшій міцності припою. Визначення температур Т1 і Т4 проводять розрахунками або за номограмами відповідно до марки матеріалу паяної конструкції. За обраними коефіцієнтами К1 і К2 встановлюють межі температури Т3, відповідно до яких, користуючись довідковою літературою, вибирають склад припою.

Температурний інтервал активності флюсу або газового середовища в значній мірі визначає можливість проведення процесу паяння, цей параметр визначається різницею між максимальною температурою Т5 і мінімальною температурою Т6  активності флюсу або газового середовища:

Т5 – Т6  = Т5,

де Т5  – температурний інтервал активності  флюсу або газового середовища.

При цьому необхідно забезпечити умови: Т5  Т2 і Т6  Т3.

Після деяких розрахунків можна визначити значення температурного інтервалу активності флюсівного компоненту:

Т5  Т2 + Т3.

Під час паяння температура нагрівання зв’язана з терміном проведення процесу, і параметри температури (Т2 ,Т5, Т6 та інші, які складають процес паяння), є функцією часу: Т = (t).

У процесі паяння, якщо дотримані умови змочування паяної поверхні і розтікання припою, відбувається процес фізико-хімічної взаємодії на межі контактуючих фаз. Характер і ступінь цієї взаємодії залежить від того, наскільки легкоплавкий чи тугоплавкий обраний припій. Для оцінки очікуваної взаємодії припою з паяним металом встановлений критерій легкоплавкості припою К3, яким зіставляються температури початку плавлення припою і паяного металу: К3 = Т3 / Т1. Значення К3  може змінюватися від 0 до 1, причому до легкоплавких припоїв відносять такі, для яких дотримується умова 0  К3  0,4, а тугоплавкими є ті припої, для яких 0,4  К3  1,0 .

Отже, той самий припій може бути і легкоплавким, і тугоплавким, у залежності від того, для паяння якого матеріалу він використовується. Паяні з’єднання, виконані легкоплавкими припоями, можуть піддаватися  кількаразовому перепаюванню під час ремонту вироба. Уведення критерію К3 визначає введення м’якого чи жорсткого режиму нагрівання під час паяння, що характеризується швидкістю нагрівання:

Vнагр = dТ / dt.

Значення цього критерію може бути підібране експериментально або розраховане. В разі, якщо 0,4  К3  1,0, слід призначати жорсткий режим нагрівання, якщо 0  К3 0,4, то можливий як жорсткий, так і м’який режими.

Існує також зв’язок між режимами нагрівання й інтервалом кристалізації припою Т3. У разі дотримання умови 0  Т3  50 С можливий як м’який, так і жорсткий режим нагрівання, за умови Т3  50 С рекомендують лише жорсткий режим нагрівання для одержання якісного паяного з’єднання. Умовна границя між цими режимами прийнята при Vнагр = 10 С / хв. У кожному конкретному випадку варто враховувати особливості теплообміну, характерні для обраного способу нагрівання. Незначні зміни в теплообміні істотно позначаються на протіканні процесу паяння і на якості паяних з’єднань, особливо під час низько темпера-турного паяння.

1.4. Підготовка поверхні до складання та паяння виробів

Наступний етап розроблення технології паяння – уточнення вибору способу паяння за товщиною металу, розташуванням з’єднання для паяння (вертикальне, горизонтальне), доступністю місця паяння, протяжністю паяних швів, конфігурацією з’єднання (прямолінійне, кільцеве, спіральне, криволінійне).

Для одержання міцного паяного з’єднання місце паяння треба зазделегідь підготувати. В літературі [4; 5; 9; 16] систематизовано й описано способи підготовки поверхні до паяння. Для очищення поверхні перед паянням використовують термічну, механічну чи хімічну обробку; для збереження поверхні, яка вже підготовлена під паяння, наносять захисні технологічні та бар’єрні покриття. Технологічні покриття наносять для поліпшення процесу паяння таких металів, що важко паяються, чи для паяння неметалевих матеріалів (графіту, кераміки тощо); бар’єрні покриття наносять на поверхню для запобігання небажаній взаємодії припою та паяного металу. Операція нанесення покриття також належить до підготовки поверхні паяного металу перед паянням. Її можна виконувати різними способами: термовакуумним напилюванням, гальванічним способом, іонним, плакуванням. Для забезпечення під час паяння взаємодії паяного металу та припою потрібно насамперед виконати операцію з підготовки поверхневого шару: попереднє видалення з паяного металу та припою жирів, окалини та товстих неметалічних, зокрема оксидних плівок або плівок, утворених у процесі хіміко-термічної обробки та яких не можна видалити під час паяння за допомогою флюсів чи активних газових середовищ.

Отже, підготовка поверхневого шару паяного металу та припою до паяння складається зі знежирення та очищення поверхні від неметалевих плівок. Видаляти неметалеві плівки можна механічною або хімічною обробкою (травленням деталей перед паянням у спеціальних розчинах). Для хімічного видалення неметалевих плівок характерні кілька переходів: травлення, промивання, нейтралізація залишків травлення, осушення.

На розтікання припою істотно впливає шорсткість поверхні паяного металу, тому для затікання припою в зазор необхідно забезпечити шорсткість поверхні, що забезпечує підвищення змочування. Важливим фактором впливу шершавості поверхні є висота виступів та площа шершавої поверхні. Суттєве значення має правильне закріплення припою при складанні деталей, внесення флюсу, обмеження занадто інтенсивного розтікання припою за допомогою спеціальних паст.

Спосіб складання деталей до паяння передбачений в період конструювання вузла. Найбільш економне складання буде в тому разі, коли взаємне розміщення деталей забезпечене їхнього конструкцією, а припій нанесено завчасно, незалежно від способу паяння. Для закріплення деталей перед паянням можливе використання вогнетривкої маси чи допоміжних пристроїв. У літературі [1; 5; 6] подано правила конструювання пристроїв для складання деталей перед паянням та вимоги до них.

Операція паяння задається температурно-часовим циклом процесу, умовами нагрівання та умовами охолодження паяного з’єднання чи виробу після паяння.

1.5. Вибір припою

Припої вибирають після класифікації та вивчення технологічних і економічних характеристик матеріалів для паяння. Аналіз факторів, за якими вибирають матеріали для паяння, показує, що поряд із загальними для всіх матеріалів факторами є ще й специфічні, які пов’язані з особливостями перебігу фізико-хімічних процесів на межі твердої та рідкої фаз.

Як припої для паяння металів та неметалевих матеріалів використовують як чисті метали, так і сплави. Вибираючи припій, слід враховувати  такі вимоги: температура плавлення припою має бути нижчою від температури плавлення матеріалів, які паяються. Необхідно забезпечувати змочування поверхні паяних матеріалів та розтікання по цій поверхні (за наявності газового середовища, флюсу чи вакууму), високу міцність, пластичність та герметичність паяного з’єднання; коефіцієнти термічного розширення припою та металу, що паяється не повинні значно розрізнятися.

Відповідно до ГОСТ 19248-73 припої класифікують за такими ознаками: ступенем розплавлення під час паяння; температурою розплавлення; способом виготовлення чи утворення; компонентом, що є основою припою; здатністю до формування; видом напівфабрикату. Технологічні характеристики припоїв наведено в довідковій літературі, стандартах, монографіях [1; 3; 6; 17; 18; 19].

За хімічним складом припої розподіляють на мідні, срібні, золоті, нікелеві, залізні, марганцеві, магнієві, олов’яно-свинцеві, індієві, цинкові, кадмієві, вісмутові, галієві, титанові та інші.

За технологічними властивостями можна відокремити припої самофлюсівні та композиційні. Композиційні припої складаються із суміші тугоплавких чи легкоплавких порошків, волокон, прошарків, які наносять на поверхню, що паяється, чи на припій. Такі припої дозволяють виконувати паяння виробів, які під час складання мають великі зазори.

За температурою плавлення припої поділяють на низькотемпературні з температурою плавлення Тпл ≤ 450 С, які створюють на основі олова, вісмуту, кадмію, свинцю, цинку, індію, та високотемпературні, з температурою плавлення Тпл  450 С, що виготовляються на основі міді, срібла, нікелю, кобальту, заліза, алюмінію.

За сортаментом припої поділяють на пластичні (виготовляють у вигляді прутків, фольги, дроту) та крихкі (у вигляді прутків, відливків, порошку, паст). Також припої застосовують у вигляді стружки, сітки, кілець, брикетів.

1.5.1. Вибір складу припою

Склад припою до паяння вибирають залежно від фізико-хімічних, технологічних, конструкторських та експлуатаційних факторів, що визначають можливість одержання міцних та бездефектних паяних з’єднань.

Мідні припої. Мідь (марок М0, М1, М2) і сплави на її основі використовують для  паяння вуглецевих і багатьох легованих сталей, нікелю і його сплавів. Основа мідних припоїв – це здебільшого такі системи: Cu – Zn, Cu – P, Cu – Ni, Cu – Mn – Ni. Чисту мідь найчастіше використовують для паяння у вакуумі через низьку пружність пари. У разі паяння в окисному середовищі існує небезпека появи паруватості і кристалізаційних тріщин унаслідок утворення евтектики Сuо – Cu2О при паянні кисневомісною міддю. Мідь має високу рідиноплинність, легко затікає у вузькі капілярні зазори. Мідь як припій забезпечує одержання з’єднань завдовжки понад 15 – 20 мм. Мідне технологічне покриття на поверхні, яка паяється, завтовшки 5 – 5 мкм наносять заздалегідь на поверхні під час паяння сталевих виробів у вакуумі чи захисних середовищах.

Мідноцинкові припої являють собою подвійні сплави міді та цинку в різних співвідношеннях. Найчастіше використовують сплави, які містять менше ніж 39 % Zn і мають однофазну структуру ( – твердий розчин). Збільшення вмісту цинку в припої знижує його пластичність. Недоліком мідноцинкових припоїв є надмірне випаровування цинку під час паяння, що призводить до підвищення температури паяння (підвищення температури плавлення припою) і до утворення поруватості в паяних швах. Унаслідок високої леткості цинку паяння мідноцинковими припоями в газоподібних захисних середовищах і вакуумі не проводять.

Для поліпшення технологічних характеристик припоїв проводять легування оловом і силіцієм (до 1%); домішка олова знижує температуру плавлення припою і збільшує його рідиноплинність, домішка силіцію зменшує випар цинку. Припої з невеликою кількістю олова і силіцію мають вищі технологічні властивості і забезпечують високу герметичність і щільність паяних швів. Однак уведення олова і силіцію у великих кількостях окрих-чує латуні і не дозволяє одержувати пластичні паяні з’єднання. Багатокомпонентні латуні (леговані в невеликих кількостях нікелем, залізом, марганцем і силіцієм) застосовують для паяння важконавантажених виробів (наприклад паяного інструмента, різців, фрез у разі потреби забезпечення потрібної пластичності та міцності паяних з’єднань за підвищених температур.

Мідноцинкові припої (за винятком припоїв, що містять силіцій і бор) не використовують для паяння корозійностійких сталей типу 12Х18Н10Т через утворення тріщин у паяних з’єднаннях. Уведення силіцію і бору блокує поширення тріщин по границях зерен паяного металу за рахунок  утворення боридів і силіцидів заліза в паяних швах. Для паяння вуглецевих сталей і міді використовують латуні Л63 і Л68.

Міднофосфорні припої. У системі Cu – Р за вмісту 13,99 % Р утворюється сполука Cu3Р; мідь і сполука Cu3Р утворять евтектичну систему за вмісту 8,2 % Р за температури 707 С, точка плавлення Cu3Р указується за температури 1005 С. Крайня точка евтектичної лінії з боку Cu відповідає приблизно 1,15 % Р за евтектичної температури, зі зниженням температури  розчинність фосфору в міді в твердому стані зменшується до 0,5 % Р за температури 280 С, тобто розчинність  фосфору в міді зменшується зі зменшенням температури.

Сплави міді з фосфором (4 – 9 % Р) мають високу рідиноплинність і порівняно низьку температуру плавлення (700 – 900 С), їх застосовують для заміни більш дорогих срібних і міднонікелевих припоїв для паяння міді та її сплавів. Міднофосфорні припої мають самофлюсівні властивості та дозволяють паяти мідь і деякі її сплави без застосування флюсу.

Для паяння чавуна і сталей мідно-фосфорні припої не застосовуються через утворення в паяних швах тендітних фосфідів заліза і втрату пластичності й окрихчування паяних з’єднань. Паяння цих матеріалів виконують після попереднього нанесення на паяну поверхню технологічного покриття (нікелевого, мідного). Такий технологічний спосіб запобігає утворенню тендітних прошарків інтерметалів та дозволяє одержувати пластичні паяні з’єднання.

Для паяння латуні Л63, нейзільберу, алюмінієвої бронзи, міднонікелевих сплавів міднофосфорними припоями необхідно застосовувати флюси, які містять бор.

Підвищенню технологічних характеристик міднофосфорних припоїв  сприяє легування в невеликих кількостях оловом, цинком, сурмою, сріблом, нікелем. Недолік міднофосфорних припоїв – їхня здатність до ліквації й утворення лікваціійної поруватості. Особливістю процесу паяння є потреба швидко нагрівати місця паяння.

Мідно-фосфорні припої, леговані сріблом, пластичні й легкоплавкі, їх використовують для паяння виробів з міді із закритими з’єднаннями у випадку, якщо видалити залишки флюсу неможливо.

Міднонікелеві припої. Мідь з нікелем утворює низку твердих розчинів; для збільшення жаростійкості, міцності за підвищених температур у міднонікелеві припої вводять хром, марганець, залізо, силіцій, алюміній. Міднонікелевими припоями виконують паяння виробів з корозійностійких сталей у середовищі нейтральних газів чи вакуумі, причому під час паяння не відбувається помітного розчинення металу, який паяється, у припої, що дозволяє використовувати їх для паяння тонкостінних виробів.

Срібні припої. Температура плавлення срібла – 960 С, як припій його застосовують рідко. У промисловості застосовують припої на основі срібла, леговані міддю, цинком, кадмієм, оловом, фосфором.

У системі «срібло – мідь» температура евтектичної реакції відповідає 779 С, евтектична концентрація – 28,5 % Cu. У разі евтектичної концентрації міді внаслідок великої кристалізаційної здатності багатих Cu твердих розчинів і великої схильності багатих Ag твердих розчинів до переохолодження, зважаючи на швидкість охолодження, виділяються або первинні мідні, або первинні срібні кристали, або ті й інші разом.

Срібні припої, які містять мідь (особливо припій евтектичного складу ПСр72), що складаються з твердих розчинів на основі срібла і міді, мають високу пластичність і технологічність. Відсутність компонентів з високим тиском пари і низька стійкість оксидів дозволяє використовувати припої для паяння виробів з міді та сталі, які працюють в умовах підвищених статичних і вібраційних навантажень. Температура плавлення срібних припоїв з міддю може бути знижена в разі легування літієм, незначні домішки якого поліпшують змочування паяного металу і додають припоям самофлюсівності. Срібні припої з літієм використовують для паяння корозійностійких сталей у печах з нейтральним газовим середовищем і у вакуумі за температури 850 – 900 С. Зниження температури плавлення срібних припоїв з міддю досягається  введенням цинку.

Легування срібних припоїв, які містять мідь, оловом дозволяє одержувати припої з низьким тиском пари, унаслідок цього їх застосовують для паяння вакуумних приладів з міді та сталей. З уведенням великої кількості олова (35 – 75 % Sn) знижується температура плавлення припою і збільшується інтервал його кристалізації; це дозволяє виконувати паяння різнорідних матеріалів, які мають різні температурні коефіцієнти лінійного розширення, без небезпеки утворення тріщин.

Ще більшого зниження температури плавлення припоїв на основі срібла досягають у разі легування кадмієм і цинком. Кадмій значно знижує температуру плавлення припоїв (460 – 600 С), одночасно збільшуючи їхню рідиноплинність.

Для підвищення міцності і корозійної стійкості паяних з’єднань за підвищених температур срібні припої легують нікелем. Легування  нікелем у сполученні з марганцем знижує корозійну стійкість паяних з’єднань для роботи в умовах вологого середовища.

Алюмінієві припої. Припої на основі алюмінію забезпечують одержання паяних з’єднань з високими корозійними і механічними властивос-тями, однак вони мають порівняно високу температуру плавлення (до 600 – 630 С), що ускладнює проведення паяння. У припої на алюмінієвій основі вводять силіцій, срібло, мідь, цинк, кадмій. Найвищу корозійну стійкістю мають припої системи алюміній – силіцій із вмістом 4 – 13 % Si. Алюміній і силіцій утворюють простий евтектичний ряд сплавів, температура евтектичної реакції в системі Al – Si відповідає Те = 577 С, евтектична концентрація становить 11,6 – 11,8 % Si. Крайня точка евтектичної лінії з боку алюмінію знаходиться при 1,65 % Si, зі зниженням температури розчинність Si у Al знижується, за температури 350 С становить 0,43 – 0,52 % Si, за температури 250 С становить 0,05 % Si. Крайня точка евтектичної лінії з боку силіцію показує розчинність близько 4 % Al і трохи меншу розчинність зі зниженням температури. Зазвичай як припої використовують сплав евтектичного складу зі вмістом близько 12% Si з температурою плавлення 577 С.

Температуру паяння алюмінієвим припоєм можна знизити  при легуванні міддю: найнижчу температуру мають припої зі вмістом 28 % Cu, які утворюють потрійну евтектику з температурою плавлення 525 С. Усі припої системи Al-Si-Cu придатні для паяння алюмінію і його сплавів, що мають досить високу температуру плавлення (АВ, Амц, Амг) і непридатні для паяння дуралюміна (Д1, Д16), які не допускає нагрівання вище 505 С.

Для поліпшення технологічних характеристик алюмінієвих припоїв і зниження температури їхнього плавлення сплав легують цинком. Такі припої можна використовувати для паяння дуралюміна.

Олов’яно-свинцеві припої. Олово і свинець окремо дуже рідко використовують як припої. Хоча олово має високу корозійну стійкість, використовувати його для паяння недоцільно, оскільки олово, як і свинець, має низьку межу повзучості, а за низьких температур в чистому олові проходить алотропічне перетворення. Найбільшого поширення набули припої з 30 – 60 % Sn.

Олов’яно-свинцеві припої використовують для низькотемпературного паяння сталей, нікелю, міді та її сплавів. Вони мають високі технологічні властивості, пластичні і для виконання паяння не потребують дорогого устаткування. Сплав евтектичного складу (61,9 % Sn) має мінімальну температуру плавлення (183,3 С).

Розчинність Sn у Pb за евтектичної температури Те = 183 С становить 8,3 % Sn. Однак Pb може розчинити за евтектичної температури до 20 % Sn, тобто існує широка область багатих Pb α – твердих розчинів Sn у Pb. За температури Т = 100 С розчинність олова в свинці становить близько 9,8 % Sn, а за кімнатної температури близько 3,6 % Sn. За евтектичної температури розчинність Pb у Sn становить близько 2,6 % Pb, за температури Т = 153 С – близько 3 % Pb. За температури 150 С перебігає реакція зі значною зміною теплоємності, цей тепловий ефект пов’язаний із виділенням багатого Sn твердого розчину за температури, нижчої від 183 С.

Легування олов’яно-свинцевих припоїв сурмою підвищує межу повзучості, знижує схильність до старіння і запобігає алотропічному перетворенню олова, однак підвищений вміст сурми знижує змочувальну здатність припоїв.

Олов’яні припої легують цинком, кадмієм, алюмінієм. Невеликі присадки цинку (до 9 % Zn) в олово знижують температуру плавлення припою до 199 С. З уведенням цинку й алюмінію вище 0,005 % знижується здатність припою до фізико-хімічної взаємодії, змочування і розтікання припоїв по поверхні, яка паяється, з’являється схильність припоїв до утворення тріщин під час затвердіння.

Олов’яно-свинцеві припої і з’єднання, паяні ними, при охолодженні до низьких температур змінюють свої механічні властивості – окрихчуються, знижується пластичність припоїв, одночасно зростає їхня міцність. З’єднання, паяні олов’яно-свинцевими припоями, мають низьку корозійну стійкість у вологому середовищі. для роботи у вологому середовищі паяні з’єднання варто захищати лакофарбовими покриттями.

Олов’яно-цинкові припої. Дослідження системи Sn – Zn показують значення евтектичної температури 198 – 199 С та евтектичної концентрації 9,0 % Zn. Розчинність олова в цинку за евтектичної температури знаходиться між 0,05 – 0,1 % Sn. Припої зі вмістом 10 – 40 % Zn застосовують для ультразвукового й абразивного паяння алюмінію. Якщо вміст олова більший за 30 %, припої мають найвищі міцність і пластичність, технологічні, однак з’єднання, паяні цими припоями, мають низьку корозійну стійкість у вологій атмосфері. Для підвищення технологічних властивостей припої легують алюмінієм, кадмієм, міддю, марганцем.

Уведення срібла в олов’яно-цинкові припої подрібнює зерно і підвищує корозійну стійкість.

Припої на основі олова, які містять срібло, сурму, мідь, показують високу корозійну стійкість і застосовуються для паяння мідних і латунних електропроводів (електроустаткування), що працюють у всіх кліматичних умовах без захисту з’єднань лакофарбовими покриттями.

Свинцеві припої. Чистий свинець як припій мало придатний, тому що з багатьма металами (Fe, Cu, Co, Ni, Al, Zn) не утворює паяних з’єднань достатньої міцності. Припої на основі свинцю легують вісмутом, кадмієм, оловом, сріблом. Вісмут і кадмій знижують температуру плавлення сплаву і забезпечують одержання твердих і корозійностійких швів. Свинцеві припої зі вмістом до 3 % Ag мають високу пластичність і високі технологічні властивості, а також вищу термостійкість, ніж олов’яно-свинцеві припої. Припої леговані сріблом, використовують для паяння міді та латуні паяльником. Припої на основі свинцю мають низьку опірність повзучості за підвищених температур. Для підвищення опірності повзучості до складу припоїв вводять елементи, які зміцнюють основу припою (Sb, Na, Zn, Ag). Паяні з’єднання з міді і латуні, виконані припоями на основі свинцю, мають  низьку корозійну стійкість під час роботи у вологому середовищі. Відмінність становлять припої, леговані фосфором та індієм, які забезпечують високу корозійну стійкість з’єднань.

Індієві припої. Припої на основі індію використовують для паяння вакуумних з’єднань, скляних і кварцових виробів, вузлів криогенної техніки, напівпровідникових матеріалів з малим перехідним опором. Припої мають високу корозійну стійкість у лужних розчинах, високу пластичність і змочувальну здатність поверхні металів і неметалевих матеріалів, які можна використовувати для паяння матеріалів з різними температурними коефіцієнтами лінійного розширення. Добру змочувальну здатність при паянні германієвих елементів і напівпровідникових матеріалів показують припої системи In – Cd евтектичного складу (74 % In і 26 % Cd).

Цинкові припої. Для паяння виробів з алюмінієвих і цинкових сплавів застосовують припої на основі цинку з золотом. Якщо вміст Sn більший за 30 % припої мають найвищі міцність і пластичність, технологічні, однак з’єднання, паяні цими припоями, мають низьку корозійну стійкість у вологій атмосфері. Для підвищення технологічних властивостей припої легують алюмінієм, кадмієм, міддю, марганцем.

Дослідження системи Sn – Zn різними авторами показують значення евтектичної температури 198 – 199 С та евтектичної концентрації 9,0 % Zn. Розчинність олова у цинку за евтектичної концентрації  – 0,05 – 0,1 % Sn, даних про розчинність цинку в олові немає.

Кадмієві припої. Використовують подвійні чи багатокомпонентні сплави кадмію з цинком, сріблом, оловом, магнієм, нікелем, свинцем і індієм для паяння міді, латуні, алюмінію. Кадмієві припої, що містять магній і нікель, використовують для паяння виробів, які працюють за підвищених температур (280 – 300 С). Легування припоїв на основі кадмію сріблом і цинком підвищує термостійкість паяних з’єднань при паянні виробів з міді до робочої температури 250 – 300 С. Кадмій з цинком утворюють просту евтектичну систему, евтектична температура відповідає 266 С за концентрації 17,4 % Zn. Розчинність Zn у Cd за евтектичної температури становить 2,95 % Zn.

Вісмутові припої. Вісмут – метал, що має низькі пластичність і міцність, має схильність до утворення тріщин у період затвердіння. Однак сплави з великим вмістом вісмуту застосовують як припої завдяки низкій температурі плавлення – 46 – 167 С. Для цих припоїв характерне збільшення в об’ємі в разі переходу з рідкого стану у твердий та за подальшого охолодження. Вісмутові припої погано змочують конструкційні сталі, тому перед паянням на паяні поверхні наносять технологічні покриття (Zn, Cu, Sn – Pb). Вісмутові припої використовують в основному для паяння міді і латуні за необхідності виконувати процес паяння з невеликим нагріванням. Вісмутові припої легують кадмієм, свинцем, оловом, цинком, індієм, галієм для зниження температури плавлення і забезпечення необхідних властивостей. У системі «Bi – Sn» крива ліквідус складається з двох розгалужень, що перетинаються в точці евтектичної реакції: температура утворення евтектики становить 139 С за евтектичної концентрації близько 42 % Sn. Розчинність Bi у Sn за евтектичної температури  складає 20 %, за температури 136 С становить майже 11,7 % Bi, за температури 128 С – близько 4,9 % Bi. Отже, розчинність Bi у Sn сильно зменшується зі зниженням температури.

Галієві припої. Галій має низьку температуру плавлення (29,8 С), добре змочує поверхню металів, утворює  евтектику з багатьма металами – оловом, індієм, кадмієм, цинком, свинцем, алюмінієм, має надзвичайно велику здатність проникати по границях зерен металу, окрихчуючи паяні з’єднання. Подібну дію мають галієві припої у процесі паяння металів, які значно розчиняють їх і не утворюють з ними легкоплавких евтектик.

Оцінюючи капілярні властивості припоїв, необхідно брати до уваги співвідношення фізико-хімічних властивостей паяного металу та припою, тип і параметри з’єднань, їхнє розміщення, форму капіляра під час руху припою в капілярному зазорі. Наприклад, у капілярних зазорах трикутного перерізу додатковий лапласовий тиск у 2,6 разу більший, ніж в зазорі між двома паралельними пластинами, тобто висота підняття припою по капілярному зазору з трикутним перерізом буде вищою.

1.5.2. Вплив складу припою на процес кристалізації паяних швів

До фізико-хімічних факторів належать фізичні властивості паяного металу та припою, характер фізико-хімічної взаємодії на міжфазній межі під час контакту паяного металу з флюсівними середовищами або флюсами та розплавом припою та особливості процесу кристалізації розплаву припою.

Розгляд і опис процесів кристалізації паяних швів потрібно пов’язувати з фізико-хімічними процесами – змочуванням, дифузією, розчиненням, випаровуванням, утворенням хімічних сполук й іншими, які відбуваються під час контакту твердого та рідкого металів відповідно до їхнього хімічного складу, ступеня рівноваги в системі взаємодіючих компонентів на різних етапах її переходу до стабільного стану та особливостей фазових переходів.

Під час паяння одночасно відбуваються обмежені в часі складні процеси взаємодії в системах паяний метал – флюс – припій – атмосфера повітря, чи метал, що паяється – контрольоване газове середовище – припій, стан рівноваги в яких зазвичай не досягається. Тому фізико-хімічні процеси, що перебігають під час паяння, зокрема і кристалізація, такі, рівновага в яких не досягається. За таких умов кристалізації частково придушується вирівнювання складу не тільки в твердій, але й у рідкій фазі. Кристалізація за відсутності рівноваги в системі призводить до дендритної ліквації, що у свою чергу викликає появу в шві легкоплавкої складової меншої міцності та підвищеної крихкості.

Фізико-хімічні процеси під час паяння відбуваються зазвичай в зазорах 0,05 – 0,3 мм, тому кількість рідкого металу в шві дуже незначна. Це призводить до того, що за температури паяння набувають значного розвитку процеси взаємодії паяного металу і розплавленого припою, наслідком чого є інтенсивне легування припою компонентами паяного металу. Склад припою в процесі паяння може змінюватися не тільки в результаті розчинення в ньому паяного металу, але й унаслідок вибірної дифузії компонентів припою в паяний метал, випаровування найбільш летких компонентів припою, окиснення і видалення в шлак за рахунок газової фази чи окиснення паяного металу.

Вплив підготовки поверхні паяного металу на процес утворення з’єднання виявляється безпосередньо під час кристалізації, яка починається на готових поверхнях розподілу фаз. При цьому утворення зародків кристалів на поверхні металу залежить від характеру змочування його припоєм. Чим менший крайовий кут змочування, тим менше енергії потрібно для утворення зародків кристала. Якщо крайовий кут малий, то для утворення зародків кристала потрібне незначне переохолодження.

Вплив складу припою можна оцінити під час кристалізації припою системи Pb – Sn з умістом олова 60 мас. %. Припій евтектичного складу марки ПОС61 має найбільшу площу розтікання серед припоїв системи олово – свинець та широко використовується під час електромонтажного паяння.

Для опису кристалізації з діаграми стану системи Pb – Sn та довідкових матеріалів визначають потрібні для розрахунків характеристики (рис. 1.2, табл. 1.4).

C0=60 % (масових частот Sn)

Рис.1.2. Діаграма стану системи Pb – Sn

Таблиця 1.4.

Похідні дані до розрахунку параметрів кристалізації сплаву Pb-60 % Sn

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Значення температури С: |  |
| паяння Тп | 230 |
| плавлення припою Тпр | 190 |
| плавлення свинцю, | 327,3 |
| плавлення олова, | 231,9 |
| евтектичного перетворення, Те | 183,3 |
| Значення концентрації, % ат Sn: |  |
| розчиненого компонента (олова) в припої, С0 | 72,8 |
| розчиненого компонента (олова) в твердій фазі за температури ліквідус на початку кристалізації Тл = 190 С,: | 22 |
| розчиненого компонента в розплаві за температури ліквідус Тл = 190 С,: | 72,8 |
| розчиненого компонента в твердій фазі за температури утворення евтектики Те = 183,3 °С: | 73,3 |
| розчиненого компонента в розплаві припою за температури утворення евтектики Те = 125 С: | 73,3 |
| Значення коефіцієнта розподілу компонентів сплаву складу Pb-60 % Sn: |  |
| за Тл = 190 С К190 = Ст / Ср = 22 / 72,8 | 0,3 |
| за Те = 183,3 С: K183, 3=C m183, 3/C p183, 3=73, 3/73, 3 | 1 |
| Значення теплоти кристалізації, Н, кДж / моль |  |
| свинцю, Н Pb | - 4,772 |
| олова, Н Sn | -7,07 |

Розрахунок параметрів кристалізації

1. Визначення значення коефіцієнта дифузії олова в розплаві:

Dp = D0exp (-Q / RT)

.

2. Визначення швидкості зростання кристалів за умов рівноважної кристалізації:

;   .

3. Нахил лінії ліквідус:

°С / ат %.

4. Рівноважний  коефіцієнт розподілу розчиненого компонента на межі фаз:

.

Концентраційного переохолодження не відбувається; плоский фронт стійкий, якщо градієнт фактичної температури на фронті кристалізації Gр дорівнює або більший від градієнта температури ліквідус.

5. Градієнт температур на фронті кристалізації:

– за рівноважного коефіцієнта розподілу:

;

– на початку процесу кристалізації:

;

– за температури утворення евтектики умова забезпечення плоского фронту кристалізації:

Склад рідкої фази за умови рівноваги на межі розділу твердої і рідкої фаз визначається положенням лінії ліквідус на діаграмі стану.

6. Концентрація розчиненого компонента в розплаві на початку кристалізації, тобто при охолодженні від Т = 190 С:

Концентрація розчиненого компонента під час евтектичної реакції:

Переохолодження в системі, що розглядається:

.

Середній склад твердої фази залежить від величини відношення GР / V, відповідно концентрація  компонентів у твердій фазі:

.

Sn

За температури паяння Тп рівняння матеріального балансу (збереження загальної кількості розчиненого компонента) можна записати у вигляді:

.

Це рівняння називають правилом рівноважного важеля  та використовують для визначення частки (долі) твердої фази за відповідною температурою, бо .

7. Визначення частки рідкої та твердої фаз за температури початку кристалізації:

fр = -1/1-k

Отже, на початку кристалізації сплаву, склад якого близький до евтектичного, частка утворюваної α – фази дорівнює 3%, зі зниженням температури від  евтектичної утворюється тверда фаза складу α (α + β), тобто частка затверділого сплаву тепер дорівнює .

Під час дослідження структури сплавів Pb-Sn  експериментально доведено, що за досить великих значеннь Gр / V навіть для сплавів, які істотно відрізняються від евтектичних, отримані структури подібні до евтектичних, чи композитні. Подібне явище виявлене для всіх сплавів, за винятком близьких до евтектичних; для таких сплавів уже малі значення GР / V забезпечують стійкість плоского фронту кристалізації.

1.6. Контроль якості паяння

Якість паяння виробів характеризується їхнього міцністю, ступенем працездатності, надійністю, корозійною стійкістю, здатністю виконувати спеціальні функції. Забезпечення цих характеристик досягається оптимальними рішеннями щодо розроблення технології виготовлення паяного виробу.

Після паяння важливими технологічними операціями є видалення залишків флюсу та очищення з’єднань від напливів припою.

Способи контролю якості паяних з’єднань визначаються характером роботи з’єднання та його службовими характеристиками. Кращий метод контролю паяних з’єднань –їх випробування в експлуатаційних умовах.

Неруйнівні методи контролю основані на виявленні дефектів паяних з’єднань та оцінці ступені їхньої небезпеки в умовах експлуатації. Важливим є візуальний контроль паяних з’єднань, який дозволяє виявити дефекти та визначити причини їхнього виникнення.

Дефекти паяних виробів поділяються на дефекти заготівок і такі, що виникають під час складання до паяння, і дефекти паяних з’єднань.

До дефектів паяних з’єднань відносять пори, шлакові та флюсові вкраплення, раковини, тріщини. Ці дефекти класифікують за двома групами: дефекти, пов’язані із заповненням розплавом припою зазору між з’єдну-ваними деталями, і такі, що виникають в процесі охолодження виробу від температури паяння та зумовлені зменшенням розчинності газів у металах під час переходу з рідкого стану в твердий та усадковими явищами, які призводять до утворення газової поруватості (усадкової, дифузійного та кристалізаційного походження). Окрім пор, дефектами щільності вважають тріщини, які виникають в металі шва, в зоні спаїв чи в паяному металі. Велику групу дефектів складають шлакові та флюсові вкраплення. Причиною виникнення неприпаїв, які починаються в зоні спаю, є неправильна конструкція паяного з’єднання. Інформацію про причини виникнення дефектів та рекомендації щодо способів їхнього усунення наведено в табл. 1.5. Докладно про дефекти паяних з’єднань та контроль якості паяння можна довідатися в монографіях [1, 3, 5] та довідковій літературі [6, 22].

Таблиця 1.5.

Характеристика дефектів паяних з’єднань

| Вид | Характеристика | Причини появи | Способи усунення дефектів |
| --- | --- | --- | --- |
| Недостатнє змочування | Стан, за якого з’єднувані поверхні лишаються без припою | Сторонні забруднення на поверхні паяного металу, міцна оксидна плівка; недостатні флюсування, термін чи температура паяння | Видалення сторонніх домішок за допомогою органічних розчинників; травлення поверхні перед флюсуванням; заміна флюсу; збільшення кількості або часу обробки флюсом; попередній підігрів перед паянням; підвищення температури паяння Тп на 55 – 85 С вище, ніж температура плавлення припою Тпл.пр |
| Незмочування | Припій ще до застигання скочується з поверхні металу, що паяється | Сторонні забруднення на поверхні паяного металу (фарба, віск, жир), міцна оксидна плівка, недостатні флюсування, термін і температура паяння | Повне очищення поверхні паяного металу до металічного блиску; повторне паяння; заміна припою; нанесення на поверхню металу технологічного покриття; коригування режиму паяння |
| Відсутність капілярного руху | Припій не затікає в зазор | Неправильно вибраний розмір зазору; неякісне очищення поверхні перед паянням; невитриманий режим нагрівання; велика розчинність паяного металу в припої | Вибір оптимального розміру зазору; збільшення температури паяння та кількості припою; забезпечення рівномірного прогрівання всього виробу до оптимальної температури; використання активних флюсів чи газових середовищ |
| Пори та газові раковини | Цятки та пузирі на поверхні та в середині паяних швів | Висока температура або тривале нагрівання; випаровування флюсу або компонентів припою; вплив флюсу чи контрольованого середовища | Зменшення температури чи терміну паяння; проведення паяння в контрольованому середовищі чи в вакуумі за мінімальних температур та скороченого терміну нагрівання |
| Тріщини | Нещільності на поверхні чи в середині паяних швів | Швидке охолодження після паяння; значна різниця ТКЛР паяного металу та припою; паяння припоями з широким інтервалом кристалізації; утворення крихких фаз | Зменшення швидкості охолодження; нагрівання концентрованим джерелом енергії; використання матеріалів з близькими ТКЛР та композиційних матеріалів; зміна складу припою та режиму паяння. |
| Напливи або натікання припою | Зайва маса припою, яка затверділа у вигляді бурульок з гострими кінцями | У результаті недостатньої температури та витримки під час паяння, недостатнього змочування поверхні припоєм, невідповідності обраного припою | Підвищення температури та терміну паяння; використання механічних засобів видалення залишків припою |

2. Самостійна робота з проектування 
технології паяння виробів

2.1. Етапи проектування технології паяння

Базовою інформацією для проектування технології паяння виробу є конструкторська документація у вигляді креслень загального вигляду складальної одиниці чи деталі виробу, специфікація, технічні умови та пояснювальна записка. Послідовність етапів проектування не може бути випадковою, тому що результати рішень на попередніх етапах стають похідними даними до наступних етапів.

Перший етап – конструкторсько-технологічний аналіз виробу. Для здійснення проектування технології паяння потрібна відповідна похідна інформація про виріб. Основні параметри похідної інформації про виріб та умови виробництва відноситься: призначення виробу, його маса, марка  паяного металу та його склад, стан та форма напівфабрикату; конструкційні параметри виробу: габаритні розміри, форма, товщина стінки та коефіцієнт різностінності, розміщення в просторі та геометрична форма паяних швів, їхня кількість, загальна довжина та площа; конструкційні параметри паяних з’єднань: тип паяного з’єднання, форма поверхні, що паяється, її замкнутість, економічні вимоги, тип виробництва.

Складальний та паяльний зазори задають у встановлених межах та вибирають за значенням потрібних характеристик з’єднання; те саме стосується розміру напуску, кута скосу та шершавості поверхні, що паяється.

Важлива похідна інформація: експлуатаційні характеристики виробу та з’єднання, тобто інформація про умови експлуатації виробу та ресурс його роботи; про властивості міцності паяного з’єднання – короткочасну міцність, довготривалу міцність, віброміцність, жаро- та холодостійкість, ударну міцність; про фізичні властивості,  вакуумну щільність, електричну провідність; про хімічні властивості – корозійну стійкість у різних кліматичних умовах, про температуру розпаювання.

Для забезпечення ефективності виробництва паяних виробів треба враховувати вартість, дефіцитність і токсичність припоїв та допоміжних матеріалів. Це важливо в умовах масового та багатосерійного виробництва. Треба використовувати замінники дорогих і токсичних припоїв та допоміжних матеріалів.

Отже, конструкторсько-технологічний аналіз є першою потрібною похідною інформацією для проектування технології паяння виробу.

На другому етапі визначають критерії, за якими забезпечується технологія паяння, а саме:

– вибраний спосіб паяння має бути технологічно сумісний з конструкційними параметрами з’єднання та виробу і забезпечувати термічний режим паяння з’єднань;

– вибір основи припою проводиться з урахуванням експлуатаційних характеристик паяних з’єднань: для паяння придатні лише припої, які сумісні з паяним металом, тобто забезпечують виготовлення бездефектних паяних з’єднань; за умовної сумісності основи припою з металом, що паяється, чи необхідності забезпечення спеціальних властивостей паяного з’єднання проводить спеціальне легування припою;

– температурний інтервал паяння вибирають нижчим за температуру солідус паяного матеріалу та ззовні критичні температурні інтервали паяння, швидкості нагрівання та охолодження, за яких відбувається недо-пустиме погіршення структури та властивостей паяного з’єднання, або можливе розпаювання швів, які виконані раніше; вибір термічного циклу паяння виробу ґрунтується на попередньому аналізі конструкційних параметрів паяного виробу, теплофізичних характеристиках матеріалу, що паяється, даних про оптимальні швидкості нагрівання та охолодження паяного металу та паяного з’єднання, дані про режим паяння;

– спосіб активації поверхні паяного металу вибирають з огляду на необхідність забезпечення фізико-хімічної взаємодії при контакті паяного металу та припою;

– вибраний матеріал оснастки має зберігати високу межу пружності за температури паяння і не вступати у фізико-хімічну взаємодію з паяним металом, компонентами розплаву припою чи його парами, допоміжними матеріалами;

– нагрівальне обладнання для паяння виробів має бути сумісним з їхніми конструкційними параметрами, способами паяння, обраними оптимальними режимами та циклами тиску і паяння;

– засоби механізації, автоматизації та роботизації процесу паяння мають відтворювати операцію паяння відповідно до вибраного термічного циклу, циклу тиску та способів паяння.

– Кожний наступний етап проектування ґрунтується на даних, одержаних на попередніх його етапах. Так обладнання можна вибирати лише після того, як обумовлені термічний режим та цикл паяння; термічний цикл можна обрати тільки після того, як вибрані припій та спосіб паяння із формування паяного шву та видалення оксидної плівки, а для цього насамперед треба знати інтервали нагрівання паяного металу, в яких він не втрачає своїх експлуатаційних властивостей.

– Необхідно враховувати ступінь хімічної спорідненості металу конструкції та інтенсивність дифузійних процесів на міжфазній межі; при цьому температура паяння має бути поза температурними інтервалами недопустимої хімічної ерозії, зростання хімічних (інтерметалідних) прошарків, розвитку дифузійної пористості та крихкості металу, що паяється в контакті з рідким припоєм. У разі значної різниці коефіцієнтів лінійного розширення необхідно уникати непогодження спаїв, використовуючи композиційні або високопластичні припої чи широкі зазори; для паяння деталі з матеріалу з більшим коефіцієнтом лінійного розширення доцільно розміщувати за замкнутими спаями і ззовні.

Висока ефективність виготовлення якісного виробу забезпечується виконанням умов сумісності металу конструкції і технології з економічною організацією та управлінням виробництвом, бо всі ці елементи пов’язані між собою прямими та зворотними зв’язками.

2.2. Методика виконання самостійної домашньої роботи

2.2.1. Структура та зміст домашнього завдання

1. Завдання

Розробити технологію паяння виробу (вказується виріб, приводяться креслення загального вигляду, складальної одиниці чи деталей виробу), подати рекомендації щодо її впровадження.

2. Вступ

Навести коротку характеристику виробу, що розглядається, визначити задачі, які підлягають вирішенню.

3. Основна частина

3.1. Конструкторсько-технологічний аналіз виробу.

3.1.1. Характеристика паяного виробу:

– призначення; конструкція; габаритні розміри; маса; програма; температура експлуатації; рівень та динамічність навантаження; агресивність середовища; тривалість експлуатації; можливість ремонту паянням.

3.1.2. Характеристика матеріалу, що паяється:

– хімічний склад; хімічні властивості; фізичні властивості; спосіб виробництва матеріалу; сортамент; товщина; механічні властивості; здатність до паяння.

3.1.3. Характеристика  паяного з’єднання:

– тип паяного з’єднання; стандартність; кількість одного типу з’єднань у виробі; розміщення з’єднань в просторі; геометрична форма; загальна довжина та площа; форма поверхні та її замкнутість; складальний та паяльний зазор; розмір напуску, кут скосу; шорсткість поверхні; хімічні властивості; фізичні властивості; механічні властивості; температура розпаювання.

3.1.4. Організація виготовлення паяного виробу:

– місце виготовлення паяного виробу; тип виробництва; рівень механізації та автоматизації.

3.2. Попередній вибір способу паяння (визначення напрямку пошуку рішення).

3.3. Вибір матеріалів для паяння.

3.4. Вибір типу паяного з’єднання та конструкційних елементів паяних швів.

3.5. Розрахунок (чи вибір) режиму паяння.

3.6. Вибір обладнання для паяння.

3.7. Визначення економічної ефективності технології паяння.

3.8. Остаточний вибір способу паяння (прийняття проектного рішення).

3.9. Оформлення технологічної документації (технологічної чи операційної карти).

Висновки.

Література.

2.2.2. Приклад проектування технології паяння

Завдання. Розробити технологію паяння корпусу апарата для очищення
                        ацетилену від домішок H2S та PH3 (рис.2.1).

Рис. 2.1. Конструкція корпусу апарата

Таблиця 2.1.

Вихідні дані до розроблення технології паяння

| Матеріал | D, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 12Х18Н10Т | 607 | 3,0 | 2,5 | 800 | 1100 |

Конструкторсько-технологічний аналіз. Апарат призначений для очищення ацетилену від домішок H2S та PH3, являє собою циліндр з кількома горизонтальними стійками у середині, на які укладають очисну масу. Корпус апарату складається із двох напівсфер (деталі 2 та 3), які з’єднані циліндром (деталь 1). Всі деталі виготовлені з листа сталі 12Х18Н10Т (ДСТ 4405-75); товщина металу циліндра 3 мм, товщина металу сфери 2,5 мм. Габаритні розміри: діаметр 607×1100 мм, маса 41,6 кг. Температура експлуатації – близько 70 С, робочий тиск до ≤ 30 кПа.

Експлуатують виріб в агресивному середовищі; можливість ремонту не передбачена.

Характеристика металу, що паяється. Сталь 12Х18Н10Т (ДСТ 5632-72) – хромонікелева нержавіюча сталь аустенітного класу, що добре прокатується, витримує глибоке витягнення та профілювання, схильна до міжкристалітної корозії; доцільне використання термічної обробки (закалювання у воді з Т = 1020 – 1100 С, охолодження на повітрі, в маслі чи воді).

Хімічний склад (ваг. %): С ≤ 0,12; Si ≤ 0,8; Mn ≤ 2,0; Cr = 17 – 19; Ni = 9 – 11; Ti ≤ 1; S ≤ 0,02; P ≤ 0,035; Cu ≤ 0,3; Тл = 1455 С; Тс = 1410 С.

Механічні властивості: σв = 490 – 560 МПа; σт = 190 – 200 МПа; δ = 40 %.

Вибір припою та допоміжних матеріалів. Аналіз інформації про фізико-хімічні та технологічні властивості матеріалу, що паяється та припоїв, які можуть бути використані для паяння сталі 12Х18Н10Т, дозволяє визначити та обґрунтувати вибір припою й допоміжних матеріалів для паяння корпусу апарата. На поверхні сталі 12Х18Н10Т утворюється хімічно стабільна оксидна плівка, яка складається здебільшого важкорозчинних в звичайних флюсах оксидів хрому.

Оксидну плівку на поверхні металу, що паяється можна видалити у відновлюючих газових середовищах за температури 1200 С. Під час паяння сталі 12Х18Н10Т для видалення оксидної плівки використовують трифтористий бор у суміші з інертним газом, при цьому відновлення поверхні відбувається за нижчих температур. Для паяння на повітрі припоями на мідній чи нікелевій основі використовують флюси ПВ-200 та ПВ-201, для паяння срібними припоями якісні з’єднання одержують, використовуючи флюси ПВ-284Х та ПВ-9. Для низькотемпературного паяння сталі 12Х18Н10Т звичайні каніфольно-спиртові флюси не придатні, а рекомендовано використовувати каніфольно-спиртові флюси з додатком ортофосфорної кислоти (ЛМ-1) за температури паяння Тп = 280 – 320 С.

Зазвичай високотемпературне паяння сталі 12Х18Н10Т проводять срібним, мідним чи нікелевим припоями: срібними припоями системи «Ag – Cu (ПСр-72), Ag – Cu – Cd – Zn (ПСр- 40, ПСр-45, ПСр- 25)». Сталі, що містять 18 % хрому та леговані титаном, алюмінієм, силіцієм, паяють припоєм ПСр-72 у вакуумі 10-1 Па по заздалегідь напиленому шару міді чи гальванічного нікелю: на непокритій поверхні сталі припій ПСр – 72 мало розтікається і не затікає в зазор. Використовують срібні припої з додаванням у них нікелю, складу: 65 % Сu, 30 % Аg і 5 % Nі; температура плавлення припою 830 – 900 С. З’єднання зі сталі 12Х18Н10Т, що паяються срібними припоями без умісту нікелю, схильні до щілинної корозії у вологій атмосфері.

Для паяння сталі 12Х18Н10Т використовують також мідно-марганцево-нікелеві припої марок ВПр-2 та ВПр-4, тобто припої, леговані літієм та бором, у середовищі проточного аргону, припої на основі нікелю системи «Nі – Сr – Мn, Nі – Р». Припоями «Nі – Сr – Мn» основи можна виконувати паяння у середовищі аргону з трьохфтористим бором. У процесі паяння у вакуумі припоями, що містять марганець, відбувається інтенсивне випаровування марганцю, що призводить до забруднення вакуумної атмосфери; аерозоль адсорбується по поверхні, окислюється та ускладнює змочування сталі.

Припої з широким інтервалом кристалізації системи «Nі – Сr – Мn» недостатньо змочують сталь 12Х18Н10Т і утворюють пористі паяні з’єднання.

Припій системи «Nі – Р» наносять на сталь хімічним шляхом. Після нанесення хімічного нікелю (шар завтовшки 20 – 100 мкм) паяння можна виконувати в середовищі сухого водню, аргону чи у вакуумі за температури 1000 – 1050 ºС. З’єднання, що паяють припоєм «Nі – Р», міцні (σв = 270Мпа), але паяні шви мають низьку пластичність і не підходять для конструкцій, які працюють в умовах ударних та вібраційних навантажень. Температуру змочування для пічного паяння сталі 12Х18Н10Т припоями наведено в табл. 2.

Таблиця 2.2.

Температура змочування сталі 12Х18Н10Т за різних умов пічного паяння

| Припій (система) | Вакуум Р = (2,666,65)×10-2 Па | Вакуум Р = 2,66×10-2 Па + пари Lі | Середовище ВF3 | Нікелеве покриття |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn | 748 | 368 | 700 | 668 |
| Рb | 500 | 223 | – | – |
| ПСр2 | 215 | 780 | – | 780 |
| Сu | 1183 | – | 1183 | – |
| Сu +1 0%Nі | 1150 | – | – | – |

Для паяння з’єднань з вертикально розміщеними швами недоцільно використовувати припої, що містять багато срібла, оскільки вони через високу здатність до розтікання стікають до нижніх ділянок швів; у цьому випадку доцільне паяння композиційними припоями.

Найбільш технологічні для паяння сталі 12Х18Н10Т самофлюсівні мідно-марганцево-нікелеві припої марок ВПр-2 та ВПр-4, які леговані малою кількістю літію чи літію та бору. Такі припої добре затікають в капілярні зазори при нагріванні в середовищі проточного аргону.

Хімічний склад припою ВПр-4, мас. %:

Mn-27-30; Ni-28-30; Si-0,8-1,2; Fe-1,0-1,5; Co-4-6; Li-0,150,30; B-0,15:0,25; K-0,1:0,2; Na-0,05-0,15; P-0,1-0,2; Cu – решта.

Температура початку плавлення припою (температура солідус) – Тс = 940˚С; температура повного розплавлення (температура ліквідус) – Тл = 980˚С; температура паяння Тп = 1020 С.

Під час паяння самофлюсивними припоями ВПр-2 у печах із середовищем проточного аргону чи у вакуумі (Р = 1,33 × 10  1,33 Па) деталей зі сталі 12Х18Н10Т утворюються щільні шви з плавними галтельними ділянками світлого кольору. Поверхня галтельних ділянок швів, що паяються припоєм ВПр-4, більш темного кольору. Ерозійна дія цих припоїв на сталь 12Х18Н10Т дуже слабка. З підвищенням температури паяння збільшується площа поверхні поряд з галтельними ділянками, яка облужена припоями ВПр-2 та ВПр-4.

Швидкість хімічної ерозії сталі 12Х18Н10Т у припої ВПр-2 (як най-активнішому щодо цього серед відомих самофлюсивних припоїв ПМ-17, ПМ-17А, ВПр-13, ВПР-4, ВПр-2) суттєво залежить від температури паяння (з її підвищенням зростає). У процесі витримування за постійнійною температурою паяння швидкість розвитку хімічної ерозії у міру насичення припою компонентами металу, що паяється зменшується. Насичення рідкого припою в галтельних ділянках шва, що мають великий об’єм рідкого припою, потребує більш тривалої витримки, ніж в капілярних ділянках шва, які мають менший об’єм рідкого припою.

Легування припою ВПр-2 порошком нікелю у процесі паяння композиційним припоєм знижує ступінь хімічної ерозії сталі 12Х18Н10Т, помітно підвищує міцність паяного шва і не погіршує корозійної стійкості паяних з’єднань. Отже, з аналізу наведеної інформації можна зробити висновок, що в технології паяння корпусу хімічного апарата із сталі 12Х18Н10Т доцільно використовувати срібний припій ПСр-72 по попереднє нанесеному на деталі покриттю або самофлюсивні припої ВПр-2 чи ВПр-4 для паяння в середовищі аргону.

Характеристика паяних з’єднань. З аналізу конструкції виробу визначають протяжність та конфігурацію швів: шов №1 – прямолінійний, довжина L = 800мм; шви №2 – кільцеві, замкнуті, довжина L = 1885 мм. Типи паяних з’єднань – стандартні, відповідають ДСТ 19249-73.

Шов №1 – з’єднання навскіс ПВ-3; шов №2 – з’єднання телескопічні ПН-4.

З’єднання навскіс, хоча і більш трудомістке, ніж з’єднання внапусток, потрібне для збереження однакової товщини стінки циліндра. Навантаження на паяні шви досить мале, без різких перепадів.

Місце виготовлення виробу – виробниче приміщення, тип виробництва – серійне; рівень механізації – задовільний.

Технологічний процес паяння корпусу апарата. Складається з таких операцій:

1) підготовка поверхні металу до паяння;

2) складання елементів корпусу;

3) укладання дозованої порції припою в зазор;

4) нагрівання в печі за заданим термічним циклом;

5) контроль паяних з’єднань.

Підготовка поверхні перед паянням: механічне очищення металічними дротяними щітками та знежирення в розчинах рідкого їдкого натру й азотнокислого натрію, далі – промивання та сушіння.

Для складання деталей встановлюють зазор а = 0,10 мм (ДСТ 19249-73).

Оскільки для забезпечення зазору такого розміру потрібна висока точність складання, то виготовляючи деталі враховують можливість підгонки під час складання. Розмір напустку визначають за формулою

В = (3,54,5)S = 10,5...13,5 мм.

Для фіксації деталей використовують стягувальні дротяні хомути зі сталі 12Х18Н10Т.

Для паяння використовують електропіч із циліндричною робочою камерою. Діаметр камери – 670 мм, висота – 1400 мм. Споживча потужність – 250 кВт, максимальна робоча температура – Тр = 1200 С.

Габаритні розміри печі – 2200  1800  3100 мм.

Температура паяння Тп = 1020 ˚С, допустимий температурний перепад близько 20 – 30 °C при t близько 1 хв. Термін паяння – 10 хв.

Розроблена технологія забезпечує міцність паяних з’єднань на зріз 
τзр = 200 – 250 МПа за робочої температури Тр = 20 – 100 С та щільні шви високої якості.

Можливими умовами паяння корпусу апарата й економічно доцільними – індукційне нагрівання на повітрі. Тобто корпус апарата можна паяти припоями ВПр-4 чи ВПр-2 за індукційного нагрівання на повітрі з невеликим підфлюсуванням, наприклад, флюсом ПВ-200.

Склад флюсу в ПВ-200 (мас. %): бура – (Na2B4O7) – 18 – 20; оксид бору – (В2О3) – 65 – 67; фтористий кальцій CaF2 – 14 – 16; температурний інтервал активності флюсу – 800 – 1200 С.

У процесі паяння можливі такі дефекти: непропаї – через порушення розміру оптимального зазору, зміщення та перекосу з’єднань. Для усунення цих дефектів треба забезпечити точність виготовлення та складання деталей. Використання самофлюсивного припою запобігає утворенню непропаїв, скупченню припою в зазорі, інтенсивній хімічній ерозії в галтельних ділянках шву. У разі швидкого охолодження виробу після паяння можливе утворення тріщин у паяних швах. Деякі дані про проектування технології паяння корпусу апарата зведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3.

Рекомендації щодо проектування технологічного процесу паяння корпусу 
апарату для очищення ацетилену (один із варіантів технології)

| Назва виробу | Метал, що паяється | Товщина металу, мм | Тип з’єднання | Довжина з’єднань, мм | Спосіб паяння |  |  |  |  | Припій | Флюс чи захисне середовище | Температура паяння, ºС | Термін паяння, хв | Обладнання для паяння |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За механізмом утворення спаю | За способом видалення оксидної плівки | За джерелом нагрівання | Тиск на деталь | Одночасність паяння |  |  |  |  |  |
| Корпус хімічного апарату | Сталь 12Х18Н10Т | Циліндр – S = 3,0 ; сфери – 2,5 | Навскіс – ПВ-3 Напускові – ПН-4 | ПВ-3 : l = 1800х2 ПН-4: l = 1885х2 | Капілярна, готовим припоєм | У нейтральному газовому середовищі | Пічне | Без тиску | Одночасне | ПСр – 72, ПВр-2, ПВр-4 | Аr | 1200 С | 10,0 | Піч ІО 59,005 |

Висновок: Технологічний процес паяння виробу ускладнений за виконанні операцій складання, тому що забезпечення точного розміру зазору (0,1 мм) зв’язано з трудомісткими операціями. Під час виконання точного складання можна вважати доцільним виготовлення апарату паянням.

2.2.3. Варіанти завдань для розроблення технології паяння

Подано ескізи виробів, які виготовляються паянням. Необхідно накреслити виріб відповідно до вимог стандарту на листі А4 у масштабі, показати умовне визначення паяних швів відповідно до ГОСТ 19249-73.

Завдання 1.

Рисунок 2.1. – Трійник технологічного трубопроводу

| Варіанти | Матеріал | Розміри, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колектору та штуцеру | D | D1 | S | S1 | L | Н |
| 1 | Сталь 08кп | 110 | 80 | 5 | 3 | 325 | 240 |
| 2 | Сталь 12Х18Н10Т | 120 | 90 | 1 | 1 | 270 | 180 |
| 3 | Латунь Л60 | 195 | 160 | 4,2 | 2,5 | 380 | 270 |

Завдання 2.

Рисунок 2.2. – Елемент нероз’ємного з’єднання технологічного трубопроводу для транспортування зрідженого газу

| Варіант | Матеріал труб та втулки | d = d1, мм | S = S1, мм | d вт, мм | S вт, мм | L = L1, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 09Г2С | 110 | 5 | 110 | 5 | 9 |
| 2 | Сталь 12Х18Н10Т | 120 | 2 | 120 | 2 | 8 |

Завдання 3.

Рисунок 2.3. – Елемент кільцевої системи трубопроводу для подачі ацетилену під низьким тиском (Р ≤ 0,5 ат)

| Варіант | Матеріал труб | d = d1, мм | S = S1, мм | L = L1, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 08кп | 33 | 1,6 | 1 |
| 2 | Сталь Ст2 | 80 | 2,5 | 10 |

Завдання 4.

Рисунок 2.4. – З’єднання трубопроводу високого тиску (≤ 1,5 ат)

| Варіант | Матеріал труби | Матеріал муфти | d = d1, мм | S = S1, мм | Sм, мм | L = L1, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мідь червона | Мідь червона | 152 | 4,2 | 6 | 6 |
| 2 | Бронза БР ОФ4-0,25 | Бронза БР ОФ4-0,25 | 60 | 1 | 1,5 | 3 |
| 3 | Латунь Л-63 | Латунь Л63 | 90 | 2,5 | 3 | 12 |
| 4 | Мідь червона | Латунь Л63 | 72 | 1,6 | 2,5 | 1,5 |

Завдання 5.

Рисунок 2.5. – Деталь корпусу консервної тари

| Варіант | Матеріал корпусу | Товщина покриття, мм | S, мм | d, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 08кп | 0,2 | 0,17 | 96 | 54 |
| 2 | Сталь 08кп | 0,6 | 0,38 | 76 | 126 |
| 3 | Сталь 05кп | 0,4 | 0,26 | 124 | 180 |
| 4 | Сталь 10кп | 0,6 | 0,60 | 186 | 260 |

Завдання 6.

Рисунок 2.6. – Елемент вікна радіатора стартера автомобіля ВАЗ

| Варіант | Матеріал радіатора | Матеріал вікна |
| --- | --- | --- |
| 1 | Латунь Л62 | Латунь Л62 |
| 2 | Сталь 1Х18Н10Т | Сталь 1Х18Н10Т |

Завдання 7.

Рисунок 2.7. – Деталі штуцера впуску в радіатор для охолодження мастила 
двигуна автомобіля. Матеріал трубки та втулки – латунь Л62

Завдання 8.

Рисунок 2.8. – Деталі різця: 1 – пластина твердого сплаву; 2 – державка

| Варіант | Матеріал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Різальної частини | Державки |
| 1 | ВК-8 | Сталь 45 |
| 2 | Т13К6 | Сталь 40Х |

Завдання 9.

Рисунок 2.9. – Деталі токарного різця:1 – пластина твердого сплаву; 2 – державка

| Варіант | Матеріал |  | Розміри різця, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пластини | державки | В × Н | L | f | с | к | а | b |
| 1 | Т13К6 | Сталь 40Х | 1418 | 100 | 25 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 10,0 |
| 2 | ВК8 | Сталь 45 | 1620 | 100 | 25 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 |

Завдання 10.

Рисунок 2.10. – Деталі герметичного з’єднання штуцера з трубкою в установках напилення

| Варіант | Матеріал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Штуцера (1) | Трубки (2) |
| 1 | Латунь Л62 | Мідь М2 |
| 2 | Латунь ЛС59-1 | Мідь М1 |
| 3 | Латунь Л62 | Латунь ЛС59-1 |

Список літератури

1. Петрунин И. Е., Маркова И. Ю., Екатова А. С. Металловедение пайки. – М.: Металлургия, 1976. – 264 с.

2. Петрунин И. Е. Физико-химические процессы при пайке. – М.: 
Высш. шк., 1972. – 280 с.

3. Петрунин И. Е., Лоцманов С. Н., Николаев Г. А. Пайка металлов. – М.: Металлургия, 1973. – 280 с.

4. Лашко Н. Ф., Лашко С. В. Пайка металлов. – М.: Машиностроение, 
1988. – 376 с.

5. Лашко Н. Ф. Лашко С. В. Контактные металлургические процессы при пайке металлов. – М.: Металлургия, 1977. – 245 с.

6. Хансен М, Андерко К. Структура бинарных сплавов. – М.: Металлургиздат, 1962. – 1488 с.

7. Зимо  А. Д. Адгезия жидкости и смачивание. – М.: Химия, 1974. – 414 с.

8. Вол А. Е. Строение и свойства двойных металлических систем – М.: Физматиздат, 1962. – 735 с.

9. Корнилов И. И. Металлохимические свойства элементов периодической системы: Монография – справ. – М.: Наука, 1966. – 356 с.

10. Справочник по пайке / Под ред. И. Е Петрунина. М.: Машинострое-
  ние, 1984. – 398 с.

11. Гржимальский П. П., Ильевский И. И. Технология и оборудование
  пайки. – М.: Машиностроение, 1979. – 240 с.

12. Флемингс М. Процессы затвердевания: Пер. с англ. – М.: Мир, 
  1977. – 424 с.

13. Лариков Л. Н., Исайчев В. И. Диффузия в металлах и сплавах: Справ.
  АН УССР Ин. Металлофизики. – К.: Наук. думка, 1987. – 509 с.

14. ГОСТ 17349-79.Пайка. Основные термины и определения.

15. ГОСТ 19248-73. Припои. Классификация.

16. ГОСТ 19250-73. Флюсы паяльные. Классификация.

17. ГОСТ 20485-75. Пайка. Контроль определения заполнения зазора 
  припоем.

18. ГОСТ 19249-73. Соединения паяные. Основные типы и параметры.

19. ГОСТ 24715-81. Соединения паяные. Методы контроля качества.

20. ГОСТ 23178-78. Флюсы паяльные высокотемпературные фтор-
  боратно- и боридногалагенидные. Технические условия.

21. ГОСТ 17325-79. Пайка и лужение. Основные термины и определения.

Додаток 1.

Марки припоїв, їхній склад та особливості застосування

Стандартні олов’яно-свинцеві припої (ГОСТ 21930-76)

| Марка припою | Хімічний склад, % (свинець, інші компоненти ) |  | Температура плавлення, С |  | Густина, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Олово | Інші компоненти | Солідус | Ліквідус |  |
| Безсурм’янисті |  |  |  |  |  |
| ПОС 90 | 89 – 91 | – | 183 | 220 | 7,6 |
| ПОС 61 | 59 – 61 | – | 183 | 190 | 8,5 |
| ПОС 61М | 59 – 61 | 1,2 – 2,0 Cu | 183 | 192 | 8,5 |
| ПОС 40 | 39 – 41 | – | 183 | 238 | 9,3 |
| ПОС 10 | 9 – 10 | – | 268 | 299 | 10,8 |
| ПОСК 50-18 | 49 – 51 | 17 – 19 Cd | 142 | 145 | 8,8 |
| Малосурм’янисті |  |  |  |  |  |
| ПОССу 61-0,5 | 59 – 61 | 0,05 – 0,5 Sb | 183 | 189 | 8,5 |
| ПОССу 50-0,5 | 49 – 51 | 0,05 – 0,5 Sb | 183 | 216 | 8,9 |
| ПОССу 40-0,5 | 39 – 41 | 0,05 – 0,5 Sb | 183 | 235 | 9,3 |
| ПОССу 35-0,5 | 34 – 36 | 0,05 – 0,5 Sb | 183 | 245 | 9,5 |
| ПОССу 30-0,5 | 29 – 31 | 0,05 – 0,5 Sb | 183 | 255 | 9,7 |
| ПОССу 25-0,5 | 24 – 26 | 0,05 – 0,5 Sb | 183 | 266 | 10 |
| ПОССу 18-0,5 | 17 – 18 | 0,05 – 0,5 Sb | 183 | 277 | 10,2 |
| Сурм’янисті |  |  |  |  |  |
| ПОССу 95-5 | 94 – 96 | 4 – 5 Sb | 234 | 240 | 7,3 |
| ПОССу 40-2 | 39 – 41 | 1,5 – 2 Sb | 185 | 229 | 9,2 |
| ПОССу 35-2 | 34 – 36 | 1,5 – 2 Sb | 185 | 243 | 9,4 |
| ПОССу 30-2 | 29 – 31 | 1,5 – 2 Sb | 185 | 250 | 9,6 |
| ПОССу 25-2 | 24 – 26 | 1,5 – 2 Sb | 185 | 260 | 9,8 |
| ПОССу 18-2 | 17 – 18 | 1,5 – 2 Sb | 186 | 270 | 10,1 |
| ПОССу 15-2 | 14 – 15 | 1,5 – 2 Sb | 184 | 275 | 10,3 |
| ПОССу 10-2 | 9 – 10 | 1,5 – 2 Sb | 268 | 285 | 10,7 |
| ПОССу 8-3 | 7 – 8 | 2,0 – 3 Sb | 240 | 290 | 10,5 |
| ПОССу 5-1 | 4 – 5 | 0,5 – 1 Sb | 275 | 308 | 11,2 |
| ПОССу 4-6 | 3 – 4 | 5,0 – 6 Sb | 244 | 270 | 10,7 |

Деякі нестандартні олов’яно-свинцеві припої.

Вісмутові та іридієві припої

| Хімічний склад, % |  |  |  | Температура плавлення (ліквідус), ºС | Застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | In | Pb | Sn |  |  |
| 52 | – | 32 | 16 | 94 | Лудіння друкованих плат (сплав Розі) |
| – | 52 | – | 48 | 117 | Пайка електровакуумних виробів |
| 58 | – | – | 42 | 138 | Ремонт друкованих плат, герметизація корпусів |
| – | 50 | 50 | – | 216 | Пайка на тонкоплівковому покритті |
| – | 20 | 80 | – | 275 | Одержання ненапружених спаїв скла з металом |
| 13 | – | 70 | 17Cd | 225 | Хвилеводи й інші вироби з міді і її сплавів з наступним мідненням і срібленням |

Питомий електричний опір, мкОм×см

Стандартні срібні припої

| Марка припою | Середній хімічний склад, (основні компоненти), % |  |  |  |  |  | Температура плавлення, ºС |  |  |  |  | г/см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срібло | Мідь | Цинк |  | Інші компоненти |  | Солідус |  | Ліквідус |  |  | Густина,. |  |  |
| ПСр 72 | 72 | Інше |  | -- |  | -- |  | 779 |  | 779 | 10 |  | 2,1 |  |
| ПСр 50 | 50 | Те саме |  | -- |  | -- |  | 779 |  | 860 | 9,3 |  | 2,5 |  |
| ПСр 70 | 70 | 25,5-26,6 |  | інше |  | -- |  | 715 |  | 770 | 9,8 |  | 4,1 |  |
| ПСр 65 | 65 | 20 |  | Те саме |  | -- |  | 695 |  | 722 | 9,45 |  | 8,6 |  |
| ПСр 45 | 45 | 30 |  | -- |  | -- |  | 665 |  | 730 | 9,1 |  | 10 |  |
| ПСр 25 | 25 | 40 |  | -- |  | -- |  | 740 |  | 775 | 8,7 |  | 7,7 |  |
| ПСр 12М | 12 | 52 |  | -- |  | -- |  | 793 |  | 830 | 8,3 |  | 7,4 |  |
| ПСр 10 | 10 | 53 |  | -- |  | -- |  | 822 |  | 850 | 8,4 |  | 7,1 |  |
| ПСр КдМ 50-34-16 | 50 | Інше |  | -- |  | 34Cd |  | 630 |  | 685 | 9,6 |  | 5,8 |  |
| ПСр 71 | 71 | Те саме |  | -- |  | 1 P |  | 645 |  | 795 | 9,8 |  | 4,3 |  |
| ПСр 25Ф | 25 | » |  | -- |  | 5 P |  | 645 |  | 725 | 8,3 |  | 18,6 |  |
| ПСр 15 | 15 | » |  | -- |  | 4,8 P |  | 640 |  | 810 | 8,5 |  | 20,7 |  |
| ПСр 62 | 62 | 28,0 |  | -- |  | Інше Sn |  | 650 |  | 723 | 9,6 |  | 25,5 |  |

Продовження табл. Стандартні срібні припої

| ПСрМО 68-27-5 | 68,0 | Інше | -- | 5 Sn | 655 | 765 | 9,9 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСр 40 | 40,0 | 16,7 | 17 | 0,3 Ni Інше | 590 | 610 | 9,25 | 7 |
| ПСрМЦКд 45-15-16-24 | 45,0 | Інше | 16 | 2,4 Cd | 615 | 615 | 9,4 | 6,5 |
| ПСр50Кд | 50,0 | 16,0 | 16 | Інше | 625 | 640 | 9,25 | 7,8 |
| ПСр 37,5 | 37,5 | Інше | 5,5 | 8,2 Mn | 725 | 810 | 8,9 | 37,2 |

Нестандартизовані срібні припої різного призначення

| Марка припою | Хімічний склад, % |  |  | Температура плавлення, ºС |  | Технічні умови, призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срібло | Мідь | Інші компоненти | Солідус | Ліквідус |  |
| ПСр 29,5 | 30 | 27,5 | 30 Zn 12 Cd 0,3 – 0,5 B | -- | 660 | ТУ 48-07-261-70 «Пайка трубопроводів холодильних агрегатів з флюсом № 209» |
| ПСрМцМН 23 (ВПр13) | 21 – 25 | Інше | 20 – 23 Mn 10 – 13 Ni 0,5 – 2,0 Zn 0,2 – 0,4 Si 0,1 – 0,3 B 0,1 – 0,3 P | 850 | 910 | ТУ 48-1-354-75 «Пайка тонколистових конструкцій з корозійностійких сталей у середовищі аргону» |
| ПСрМОФ 15 | 15 +- 0,5 | Те саме | 4,5 +- 0,5 P 4,5 +- 0,5 Sn 0,002 – 0,05 Zr | 610 | 680 | ТУ 48-07-1432-76 «Пайка латуні» (замість припою ПСр40) |
| ПСр 5,5 (ПМ17А) | 5 – 6 | -- | 15 – 17 Mn 10 – 11 Ni 0,4 – 0,8 Si до 0,30 B | 870 | 940 | ТУ 48-1-372-78 «Пайка міді й сталі у вакуумі й атмосфері аргону» |

Легкоплавкі срібні припої

| Марка припою | Хімічний склад, (основні компоненти) % |  |  |  |  | Температура плавлення, ºС |  | Густина, г/см3 | Питомий електричний опір, мкОм×см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срібло | Олово | Свинець | Сурма | Інші компоненти | Солідус | Ліквідус |  |  |
| ПСрО 3-97 | 3 | Інше | -- | -- | -- | 221 | 225 | 7,4 | 12,5 |
| ПСрО 10-90 | 10 | Те саме | -- | -- | -- | 221 | 280 | 77,6 | 12,9 |
| ПСр 2,5 С | 2,5 | -- | Інше | -- | -- | 304 | 306 | 11,3 | 20,7 |
| ПСр 3 | 3 | -- | Те саме | -- | -- | 304 | 315 | 11,4 | 20,4 |
| ПСрОС 3,5-95 | 3,5 | Інше | 1 | -- | -- | 220 | 224 | 7,4 | 12,3 |
| ПСрОСу 8(ВПр-6) | 8 | Те саме | -- | 7,5 | -- | 235 | 250 | 7,4 | 19,7 |
| ПсрМО 5(ВПр-9) | 5 |  | -- | 1 | 2 Cu | 215 | 240 | 7,4 | 15,3 |
| ПСр 1 | 1 | 35 | Інше | 0,9 | 2,5 Cd | 225 | 235 | 9,4 | 266 |
| ПСрОС 2-58 | 2 | 58,8 | Те саме | 0,5 | -- | 183 | 183 | 8,5 | 14,1 |
| ПСрОС 3-58 | 3 | 577,8 |  | 0,5 | -- | 180 | 190 | 8,6 | 14,5 |
| ПСр 2,5 | 2,5 | 5,5 |  | -- | -- | 295 | 300 | 11,66 | 21,4 |
| ПСр 1,5 | 1,5 | 15 |  | -- | -- | 273 | 280 | 10,4 | 19,1 |
| ПСр 2 | 2 | 30 |  | -- | 5 Cd | 235 | 238 | 9,5 | 16,7 |
| ПСр 3Кд | 3 | -- | -- | -- | 96 Cd 1 Zn | 314 | 342 | 8,7 | 8 |

Мідно-золоті припої

| Марка | Вміст елементів, % |  | Температура, ºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au | Cu | Солідус | Ліквідус | паяння |
| – | 30 | 70 | 980 | 1010 | 1010 – 1100 |
| В Сu Au-1 | 37,5 | 62,5 | 950 | 990 | 990 – 1090 |
| В Сu Au-2 | 80 | 20 | 890 | 890 | 890 – 1010 |
| Au | 100 | – | – | – | – |

Золоті припої зі сріблом

| Уміст елементів, % |  |  | Температура, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | Ag | Cu | Солідус | Ліквідус |
| 75 | 7,5 | 17,5 | 880 | 895 |
| 58,5 | 20 | 21,5 | 827 | 845 |
| 41,7 | 2,8 | 55,5 | – | 963 |
| 33,3 | 40 | 26,7 | 780 | 780 |

Золоті припої з цинком та кадмієм

| Уміст елементів, % |  |  |  | Температура, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | Cu | Сd | Zn | Солідус | Ліквідус |
| 75 | 15 | 8,2 | 1,8 | 793 | 822 |
| 58,5 | 29,5 | 9,8 | 2,2 | 748 | 793 |

Золоті припої зі сріблом, цинком та кадмієм

| Вміст елементів, % |  |  |  |  | Температура, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | Ag | Cu | Cd | Zn | Солідус | Ліквідус |
| 75 | 2,8 | 11,2 | 9 | 2 | 738 | 760 |
| 75 | 2,8 | 11,2 | 2 | 9 | 747 | 788 |
| 75 | 7,5 | 7,5 | 7 | 3 | - | 800 |
| 58,5 | 4,9 | 25,6 | 9 | 2 | 738 | 760 |
| 58,5 | 4,9 | 25,6 | 2 | 9 | 790 | 837 |
| 58,5 | 8 | 22 | 9,4 | 2,1 | 744 | 776 |

Склад та галузь застосування деяких золотих припоїв

| Склад припою | Галузь застосування |
| --- | --- |
| 82 % Au+18% Ni | Для паяння стільникових панелей в атмосфері водню |
| 77,5 Au + 22,5 In | Для паяння скла зі склом і скла з металом |
| 46 % Au + 3 % Si + 1% Ni + 17,5 Zn + 32,5 % Sb | Для паяння виробів, покритих тонкою плівкою золота |
| 72 % Au + 6% Cr + 22 Ni | Для паяння тонких виробів із неіржавійної сталі, що працюють за температури 650 ºС |

Платинові припої

| Марка | Вміст елементів, % |  |  | Температура, С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pt | Au | Ag | Солідус | Ліквідус |
| Pt | 100 | – | – | 1773 | 1773 |
| Pt-Ag | 70 | – | 30 | 1185 | 1560 |
| Pt-Au | 30 | 70 | – | 1200 | 1440 |

Припої зі стандартних мідних сплавів

| Марка | Хімічний склад, (цинк), % |  | Температура плавлення, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мідь | Інші компоненти | Солідус | Ліквідус |
| М1р | 99,9 | -- | 1083 | 1083 |
| Л63 | 62 – 65 | -- | 900 | 910 |
| ЛМц58-2 | 57,0 – 60 | 1 – 2 Mn |  |  |
| ЛЖМц 59-1-1 | 57 – 60 | 0,6 – 1,2 Fe 0,5 – 0,8 Mn | 885 | 900 |
| ЛОК59-1-0,3 | 58 – 60 | 0,2 – 0,4 Si 0,7 – 1,1 Sn | -- | 890 |
| ЛК62-0,5 | 60,5 – 63,5 | 0,3 – 0,7 Si | -- | 905 |
| ЛКБО62-0,2- 0,04-0,5 | 60,5 – 63,5 | 0,2 Si 0,5 Sn | -- | 905 |

Припої мідно-цинкові за ГОСТ 23137-78

| Марка | Хімічний склад, % |  | Температура плавлення, ºС |  | Механічні властивості |  |  | Призначення. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мідь | Цинк | Солідус | Ліквідус | в, МПа |  | НВ, од. |  |
| ПМЦ36 | 34 – 38 | Інше | 800 | 825 | Крихкий |  |  | Для пайки латуні, що містить до 68% міді |
| ПМЦ48 | 46 – 50 | Те саме | 850 | 865 | 21 | 3 | 130 | Для пайки мідних сплавів, що містять понад 68% міді |
| ПМЦ54 | 52 – 56 | Те саме | 876 | 880 | 35 | 21 | 128 | Для пайки міді, томпаку і сталі |