Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

ПАЯННЯ МЕТАЛІВ

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

(для студентів спеціальності 7.092301

«Технологія та устаткування зварювання»)

Краматорськ 2008

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

ПАЯННЯ МЕТАЛІВ

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

(для студентів спеціальності 7.092301

«Технологія та устаткування зварювання»)

Затверджено

на засіданні методичної ради

Протокол №    від

Краматорськ 2008

УДК 791.621.3

Паяння металів: методичні вказівки до лабораторних робіт (для студентів спеціальності 7.092301 «Технологія та устаткування зварювання») / укл.: Волков Д.А., Нерівний А.В., Гринь О.Г. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 32 с.

Містять лабораторні роботи, які спрямовані на вивчення процесу паяння, фізико-хімічних явищ, що протікають при паянні, одержання навичок паяння різноманітних матеріалів.

Укладачі:						Д.А. Волков, асист.;

А.В. Нерівний, вч. майстер;

О.Г. Гринь, доцент

Відпов. за випуск					Н.О. Макаренко, проф.

З М І С Т

| Лабораторна робота 1. |  | Паяння металів легкоплавкими припоями із |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | застосуванням паяльників…………………… | 6 |
| Лабораторна робота 2. |  | Капілярні явища при паянні…………………. | 10 |
| Лабораторна робота 3. |  | Визначення здатності до розтікання рідкого |  |
|  |  | припою по поверхні металу…….…………… | 15 |
| Лабораторна робота 4. |  | Вплив величини напуску на міцність паяно- |  |
|  |  | го з'єднання………………………………….... | 21 |
| Лабораторна робота 5. |  | Вплив величини зазору на міцність паяного |  |
|  |  | з'єднання………………….………………….... | 25 |
| Список літератури……………………………………………………...... |  |  | 29 |

Лабораторна робота 1

ПАЯННЯ МЕТАЛІВ ЛЕГКОПЛАВКИМИ ПРИПОЯМИ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПАЯЛЬНИКІВ

Мета роботи – придбання практичних навичок паяння металів із застосуванням електричних паяльників. Ознайомлення з основними типами паяльних з'єднань.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Паяння легкоплавкими припоями із застосуванням паяльників є одним з найпоширеніших способів, завдяки простоті застосовуваного устаткування, нескладності технологічного процесу та високої маневреності. Цей спосіб паяння збереже своє значення в майбутньому при паянні різних металів у монтажних умовах, в одиничному та дрібносерійному виробництві.

Для виконання процесу паяння металів легкоплавкими припоями в промисловості використаються різноманітні конструкції паяльників, з яких найбільше поширення одержали паяльники з електричним нагріванням: молотковий, кутовий (рис. 1).

# ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

# Матеріали та устаткування

1 Пластини:

– з низьковуглецевої сталі 100200,5 мм	–    50 шт.

– з міді (латуні) 100200,5 мм			–    50 шт.

2 Дріт:

– мідний,  2 мм L = 100 мм				–    50 шт.

– сталевий (СВ 08)  3 мм L = 100 мм		–    50 шт.

3 Мідна фольга або біла жерсть розміром 505000,2(0,5) мм

4 Пост для виконання процесу паяння, що має:

– паяльник потужністю не менш 90 Вт;

– підставку для паяльника;

– плоскогубці, круглогубці, ножиці по металу;

– молоток металевий, лещата, напилки;

– коробці для зразків;

– коробці із флюсом (каніфоллю);

– припій у вигляді прутків  3,8 мм;

– лінійку металеву, чертилку;

– папір шліфувальний;

– ацетон, кість для нанесення флюсу;

– флюс № 1 складу:			– хлористий цинк – 18%;

– хлористий амоній – 6%;

– вода – 76%.

1 – неметалева рукоятка; 2 – підведення електрики;

3 – нагрівальний елемент; 4 – робочий орган паяльника;

а – схема устрою паяльника; б – види робочих органів паяльника

Рисунок 1 – Конструкція паяльника

# Методика виконання роботи

1 Ознайомитися з конструкцією паяльника.

2 Підготувати паяльник до роботи. Для цього електропаяльник включити в мережу напругою 220 В і після нагрівання робочу частину зачистити напилком. Жало паяльника обробити каніфоллю та облудити, для чого на нього нанести припій таким чином, щоб він покрив всю поверхню.

3 Підготувати пластини та дротини для паяння. Підготовка полягає у виправленні, зачищенні місць, що паяють, наждаковим папером, знежиренні ацетоном. Після цього виконується паяння місць, що оброблені флюсом за допомогою пензля та облужені. Мідь обробляти каніфольним флюсом, сталь – флюсом № 1.

4 Зібрати напускне з'єднання із пластин і дротів.

5 Провести паяння напускного з'єднання. Для цього зібрати напускне з'єднання. Для цього з'єднання повторно обробляють флюсом, вкладають на азбоцементну пластину, встановлюють необхідну величину напуску (10-12 мм) і нагрівають місце паяння електропаяльником. Після розплавлювання припою електропаяльник відводиться осторонь, а пластини, що паяють, утримуються в нерухомому стані до повної кристалізації припою за допомогою металевого стрижня. Кожен студент зобов'язаний виконати по два паяних з'єднання: зі сталі та міді, із дроту та пластин.

Після ознайомлення з технікою виконання паяних з'єднань різних металів групі студентів (2-3 учні) викладач видає завдання для паяння циліндричної ємності або іншого виробу (рис. 2).

## Рисунок 2 – Зразок для паяння

При цьому студенти повинні, виходячи з матеріалу:

– вибрати тип паяних з'єднань;

– вибрати флюс;

– спроектувати та виготовити ємність.

Матеріалом для виготовлення може бути біла жерсть або мідна фольга.

Ємність виготовляється у наступній послідовності технологічних операцій:

– розмічування;

– різання;

– гнуття (формозмінювання);

– підготовка поверхонь, що підлягають паянню;

– складання та паяння;

– контроль якості.

Розмічування проводиться із застосуванням лінійки та креслярських інструментів з використанням заготівок з відповідного металу. Різання здійснюється за допомогою ножиців по металу. Підготовка поверхонь, що підлягають паянню, зводиться до знежирення, обробки флюсом та обробки поверхонь, що паяють. Гнуття бокової поверхні ємності виконується із застосуванням настільних лещат, спеціальних оправлень та кутиків.

Контроль якості з'єднань, що підлягають паянню, здійснюється зовнішнім оглядом. Паяні шви вважаються якісними, якщо вони мають плавний перехід від однієї деталі до іншої без утворення напливів на основному металі. При наявності течі після заповнення ємності водою дефектні місця виправляють повторним паянням.

Звіт про одержання навичок по паянню різноманітних матеріалів

Для звіту про одержання навичок по паянню різноманітних матеріалів легкоплавкими припоями із застосуванням паяльників кожен студент повинен надати викладачеві напускне з'єднання з листових матеріалів (сталь і мідь) і дротів (сталь і мідь). Крім того, кожна група подає  виготовлену ємність. Викладач зовнішнім оглядом оцінює якість з'єднань і робить відповідну оцінку у своєму журналі.

# Контрольні питання

1 Що таке технологічний процес паяння?

2 Які припої ставляться до групи особолегкоплавких і легкоплавких?

3 Конструкції, пристрій і принцип дії паяльників?

4 Особливості паяння сталі?

5 Типи паяних з'єднань, що застосовуються при паянні металів.

6 Порядок виконання роботи.

7 Можливі дефекти при паянні металів. Засоби їх усунення.

### Лабораторна робота 2

КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА ПРИ ПАЯННІ

Мета роботи – виявити залежність висоти підняття припою від величини зазору в капілярі при різних способах підготовки поверхонь різних металів, що з'єднуються

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Заповнення зазору при паянні рідким припоєм відбувається під дією капілярних сил.

Якщо не враховувати хімічної взаємодії припою і металу основи, то висота підняття рідини між двома плоскопаралельними пластинами, що утворять капілярний зазор, складе

,

де  – крайовий кут змочування;

 – поверхневий натяг рідини;

а – відстань між паралельними площинами (зазор);

g – прискорення сили тяжіння;

 – щільність рідини.

Виходячи із цієї залежності, висота підняття рідкого припою пропорційна поверхневому натягу, залежить від природи металу та припою і обернено пропорційна величині зазору та щільності рідини.

Тому при конструюванні паяних з'єднань при їхньому складанні варто прагнути одержання мінімальних зазорів, що забезпечує проникнення припою можливо глибше в зазор. Однак при цьому необхідно враховувати ряд обставин:

1 Надмірне зменшення зазору може зажадати значного часу для його заповнення.

2 Зі зменшенням зазору підвищуються вимоги до точності обробки поверхонь, що сполучають. Це підвищує вартість обробки.

3 При паянні різнорідних металів, через розбіжності в їхніх коефіцієнтах лінійного розширення, зазор у процесі кристалізації змінюється, він може надмірно збільшитися або зменшитися, що приводить до поганого його заповнення, виникнення значних внутрішніх напружень, тріщин і деформування деталей.

4 При дуже малих зазорах заповнення його припоєм при паянні з використанням флюсів може ускладнюватися через утворення “пробок” (продуктів реакції флюсу з окислами металу, що мають значну в'язкість) на шляху руху рідини.

Змочування поверхні та затікання припою в зазори залежить від властивостей самого припою, металу, але також і від стану поверхонь, що з'єднують. При полірованих поверхнях заповнення гірше, ніж при поверхнях, що мають подряпини від різця або іншого інструмента. Подряпини самі по собі є капілярами і полегшують розтікання припою й заповнення зазору. На заповнення зазору позитивний вплив робить також попереднє слабке травлення поверхонь кислотою.

При попередньому розташуванні припою стосовно зазору, власна вага розплаву може стати додатковим фактором, що поліпшує його заповнення.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

# Матеріали та устаткування

1 Ємність з нержавіючої сталі із припоєм ПОС-30 (із припоєм ПОС-40) с пристосуванням для установки зразків			–    2шт.

2 Муфельна електропіч з регулятором температури	–    1шт.

3 Пластини з міді, низьковуглецевої та нержавіючої сталі розміром 50501,01,5 мм по 12 штук кожного матеріалу.

4 Припій ПОС-30, ПОС-40.

5 Паяльні флюси №1, №2, №3				–    по100 мл.

6 Шматки дроту діаметром 2 мм довжиною 50 мм	–    20 шт.

7 Мідний дріт діаметром 0,150,20 мм			–    4 м.

8 Набір інструмента для підготовки деталей під паяння (молоток, кисті, ножиці по металу, плоскогубці, шліфувальна шкурка різної зернистості, лінійка металева, штангельциркуль, пластини фрезеровані для виправлення зразків).

9 Фартух брезентовий, рукавиці, окуляри або захисна маска.

10 Трафарет для розкладки зразків.

### Методика виконання роботи

1 Обробити поверхні заготівель з однієї сторони у такий спосіб:

а) ретельно вирівняти між двома фрезерованими пластинами;

б) видалити заусенці по краях пластин;

в) зачистити шкуркою до повного видалення окісного шару;

г) підготовлені пластини розкласти на трафареті.

2 На пластини нанести флюс і зібрати попарно, як показано на рисунках 3, 4. Зібраний зразок має змінний зазор по одній стороні заготівлі, обумовлений діаметром дроту, покладеного між пластинами. Фіксування зібраних зразків здійснюється шляхом обв'язки їх тонким мідним дротом у двох місцях. При складанні пластин необхідно забезпечити, щоб подряпини від наждакового паперу, на поверхнях, що підлягають паянню, були вертикальними.

3 Остання пара пластин кожного матеріалу обробляється флюсом №3 та облужується у ванні. Після цього облужені пластини складаються для паяння аналогічним образом.

4 Підготовлені під паяння зразки встановлюються в спеціальне пристосування (підставку), завантажуються у ємність з розплавленим припоєм і встановлюються в піч на 4 хвилин. Температура нагрівання печі повинна бути на 40…50С вище температури плавлення припою. Глибина занурення в розплав – 2…3 мм.

Рисунок 3 – Схема процесу заповнення припоєм зазору між двома

вертикальними поверхнями, що підлягають паянню

5 Після необхідної витримки зразки виймають з печі разом з ємністю. Потім потрібно остудити кожен зразок, промити від залишків флюсу та зруйнувати.

6 За слідом, залишеному припоєм на поверхні пластин, визначається висота підняття припою для кожного з варіантів підготовки поверхонь, що підлягають паянню.

Дані про виміри висоти підйому заносимо до таблиці 1.

Таблиця 1 – Висота підняття припою при використанні

флюсу №1, мм

| Матеріал | Величина зазору, мм |  |  |  |  | Наявність дефектів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |  |
| Мідь |  |  |  |  |  |  |
| Сталь низьковуглецева |  |  |  |  |  |  |
| Сталь нержавіюча |  |  |  |  |  |  |

а

б

в

а – зразок в складеному положенні; б – підставка для зразку; в – ємність з припоєм

Рисунок 4 – Схема складання зразка для паяння та послідовність

виконання експерименту

#### Таблиця 2 – Висота підняття припою при використанні флюсу №2

| Зачищення поверхні вздовж зразка | Мідь |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сталь низьковуглецева |  |
|  | Сталь нержавіюча |  |
| Зачищення поверхні поперек зразка | Мідь |  |
|  | Сталь низьковуглецева | Почему два раза? |
|  | Сталь нержавіюча |  |

Таблиця 3 – Висота підняття припою при застосуванні

попереднього облужування і флюсу №3

| Мідь |  |
| --- | --- |
| Сталь низьковуглецева |  |
| Сталь нержавіюча |  |

Таблиця 4 – Флюси, що використовувалися при паянні

| Флюс №1 | хлористий цинк | 25% |
| --- | --- | --- |
|  | вода | 75% |
| Флюс №2 | хлористий цинк | 18% |
|  | хлористий амоній | 6% |
|  | вода | 76% |
| Флюс №3 | ортофосфорна кислота (=1,6...1,7г/см3) | 25 мл |
|  | спирт ректифікат | 100 мл |
|  | каніфоль | 7,5 г |

# Зміст звіту

Звіт повинен містити методику виконання роботи, експериментальні дані, зведені в таблицю та графіки (за вказівкою викладача), аналіз результатів і висновки.

# Контрольні питання

1 Яку роль виконує припій у процесі паяння?

2 Як впливає підготовка поверхні на висоту підйому припою в зазорі?

3 Яке призначення флюсу при паянні та які вимоги до них висуваються?

4 Як впливає величина зазору на висоту підняття припою?

5 Особливості паяння міді.

6 Які вимоги висуваються  при призначенні величини зазору?

7 У чому полягає особливість паяння різнорідних металів?

Лабораторна робота 3

ВИЗНАЧЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО РОЗТІКАННЯ РІДКОГО ПРИПОЮ

ПО ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ

Мета роботи – визначити вплив складу припою, флюсу та підготовки поверхні на розтічність.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Необхідними умовами успішного ведення процесу паяння є гарне змочування і розтічність рідкого припою по поверхні металу. До припоїв висувають низку вимог загального характеру. Припій повинен добре розтікатися по поверхні основного металу, змочувати його, легко заповнювати зазори між деталями (рис. 5), забезпечувати необхідну міцність з'єднання. Дослідження поводження краплі рідини на твердій поверхні дозволяє зробити висновок, що обрис краплі залежить від співвідношення величин поверхневих напружень на межі розподілу фаз: тверде тіло – газ (флюс), тверде тіло – рідина (припій), газ (флюс) – рідина (припій).

Рисунок 5 – Рівновага краплі рідини на поверхні твердого тіла

При гарних змочуванні та розтічності крайовий кут 90.

Механізм розтікання пов'язаний із процесом поверхневої дифузії.

Критеріями оцінки змочування та розтічності є коефіцієнти змочування cos і коефіцієнт розтікання Кроз, які визначаються із співвідношень:

Поверхневе натяжіння є функцією складу припою, основи, флюсу, стану поверхні, температури нагрівання. Варіюючи переліченими параметрами, можна впливати на хід процесу розтікання.

Аналітично оцінити змочування і розтічність для якої-небудь пари матеріалів виявляється практично неможливим, тому що визначення поверхневого натяжіння викликає значні експериментальні труднощі. У зв'язку із цим змочування і розтічність оцінюють експериментальним шляхом: розплавляють на поверхні пластини металу шматок припою фіксованої форми і маси, потім заміряють площу краплі, яка розтеклася, крайовий кут.

Отримавши результати опитів, необхідно зробити висновок про технологічні властивості припою в даних конкретних умовах.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Робоче завдання

1 Дослідити вплив підготовки основного матеріалу на змочування і розтічність припою.

2 Дослідити вплив складу припою на його змочування і розтічність.

3 Дослідити вплив складу флюсу на змочування і розтічність припою.

# Устаткування та матеріали

1 Муфельна піч, оснащена регулятором температури.

2 Планіметр або калька з міліметровою сіткою.

3 Епідіаскоп.

4 Інструменти: пінцет, плоскогубці, абразивна шкурка, ножиці для металу, креслярський інструмент, металева лінійка, клейма.

5 Зразки розміром 4040 мм товщиною 0,5…1,5 мм із низьковуглецевої сталі – 19 шт., з міді – 3 шт.

6 Припій групи Sn-Pb різних складів зі вмістом олова від 0 до 90% у вигляді стрічок товщиною 1,25…1,5 мм.

7 Флюси: каніфольний (у вигляді 40%-го спиртового розчину), водяний розчин хлористого цинку концентрацією 5, 15, 25, 40, 50%.

Методика виконання роботи

1 Зробити підготовку поверхонь заготівель і маркування згідно з робочим завданням за формою, зазначеною в таблиці 5.

Таблиця 5 –Результати випробувань за першим завданням

| № | Підготовка поверхні | Матеріал зразка | Склад флюсу | Температура нагрівання, С | Склад припою | Площа розтікання, мм2 | Крайовий кут, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зачищення абразивної шкуркою | Сталь | 40 %-й розчин каніфолі |  | ПОС |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Травлення в соляній кислоті | Сталь |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Травлення після зачищення | Сталь |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Зачищення абразивної шкуркою | Мідь | 40 %-й розчин каніфолі |  | ПОС |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Травлення в азотній кислоті | Мідь |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Травлення після зачищення | Мідь |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |

2 Зі стрічок припоїв відповідних составів вирізати необхідну кількість однакових за розмірами шматків. Шматки припою укласти в центр пластини і на них нанести флюс, кількість якого повинна бути однаковою.

3 Пластини розмістити в печі, температура якої на 40С вище температури плавлення припою, і витримувати протягом двох хвилин. Після витримки зразки витягти з печі та остудити на повітрі.

4 Пластини із залишками активного флюсу ретельно промити в проточній воді.

5 Замірити площі розтікання за допомогою кальки з міліметровою сіткою. Для цього треба спроектувати профіль краплі через епідіаскоп на екран, заміряти величину крайового кута. Отримані дані занести до таблиці  5, побудувати криві розтікаємості залежно від складу флюсу та припою.

Для виконання завдання 2 необхідно заповнити таблицю 6.

Таблиця 6 – Результати випробувань другого завдання

| № | Підготовка поверхні | Матеріал зразка | Склад флюсу | Склад припою | Температура нагрівання, С | Крайовий кут, град. | Площа розтікання, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зачищення і травлення у соляній кислоті | Сталь | 40% розчин каніфолі | 100% Pb |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 50% Pb 50% Sn |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 20% Pb 80% Sn |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Зачищення і травлення в азотній кислоті | Мідь | 40% розчин каніфолі | 100% Pb |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 50% Pb 50% Sn |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 20% Pb 80% Sn |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

Для виконання завдання 3 необхідно заповнити таблицю 7 за наступною формою.

Таблиця 7 –Результати випробувань третього завдання

| № | Підготовка поверхні | Матеріал зразка | Склад флюсу | Температура нагрівання, С | Склад припою | Площа розтікання, мм2 | Крайовий кут, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зачищення і травлення у соляній кислоті | Сталь | 40% розчин каніфолі |  | ПОС |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 50% розчин ZnCl |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зачищення і травлення в азотній кислоті | Мідь | 40% розчин каніфолі |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 50% розчин ZnCl |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольні питання

1 Яку діє каніфоль та цинк під час паяння?

2 Чим пояснюється гарна розтічність припою евтектичного складу?

3 Як пояснити погане розтікання припою по поверхні, покритою шаром оксиду?

4 Яке призначення флюсу при паянні?

5 Які вимоги висуваються до припоїв?

6 У чому полягає сутність методики оцінки розтікаємості припою?

7 Який вплив оказують процеси дифузії на механізм розтікання припою?

8 Які припої відносяться до середнєплавких припоїв?

9 Що таке крайовий кут змочування? Як його визначити?

10 У чому полягає дія хлористого цинку під час паяння?

Лабораторна робота 4

# ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ НАПУСКУ НА МІЦНІСТЬ

# НАПУСКНОГО ПАЯНОГО З'ЄДНАННЯ

Мета роботи – установити залежність міцності напускного з'єднання від величини напуску та підготовки поверхонь, що підлягають паянню.

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Типи паяних з'єднань різноманітні. Вони залежать від геометричної форми елементів, що з'єднуються, і роду застосовуваних припоїв. Основні типи з'єднання – стикові та напускні. Останні є найпоширенішими.

З напускних з'єднань частіше інших застосовуються телескопічні з однобічною та двосторонньою накладками, а також напускні в комбінації зі стиковими.

Міцність паяного з'єднання залежить від складу припою, режимів паяння та площі спаю. Міцність паяного з'єднання може бути підвищена в результаті застосування припоїв з більш високими механічними властивостями та за рахунок збільшення розмірів напуску. В останньому випадку забезпечується рівноміцне з основним матеріалом з'єднання. Підвищення міцності у цьому випадку зростає пропорційно напуску лише до відомої межі, після чого через концентрацію напружень, що завжди має місце в напускних з’єднаннях, цей шлях стає малоефективним. Паяння великих площин, особливо з використанням флюсів, призводить до появи значної кількості дефектів.

Практично, величина напуску становить 2...5 товщини більш тонкої з деталей, що з'єднуються, однак при паянні твердими припоями величина напуску становить тільки 2...3 товщини.

# ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

# Робоче завдання

1 Дослідити вплив величини напуску на міцність паяного з'єднання.

2 Дослідити вплив підготовки поверхонь, що підлягають паянню, на міцність спаю.

# Устаткування та матеріали

1 Паяльник електричний.

2 Машина для випробувань на розрив.

3 Шабер, абразивна шкурка, металева лінійка.

4 Зразки з холоднокатаної низьковуглецевої сталі товщиною 1,5...2 мм (рис. 6).

5 Пристосування для паяння (рис. 7).

Рисунок 6 – Зовнішній вигляд зразка для паяння

# Методика виконання роботи

1 Кінці заготівлі обрізати за довжиною для забезпечення напуску в 2, 5, 10, 15 мм. Крайки заготівлі ретельно зачистити від заусенців, а поверхні обробити шкуркою.

2 Кінці заготівель облудити. Після нагрівання паяльника перед паянням його «жало» обробити нашатирем та облудити.

3 Облужені заготівлі укласти у пристосування та закріпити, встановлюючи необхідну величину напуску за допомогою металевої лінійки пристосування.

# Рисунок 7 – Пристосування для паяння напускних з’єднань з різною

# величиною напуску

4 Нанести піпеткою флюс.

5 Зробити паяння кожного з'єднання. Під час нагрівання та охолодження верхню заготівлю необхідно щільно притиснути до нижнього гострим кінцем шабера або іншим засобом.

6 Готові зразки ретельно промити від залишків флюсу, провести маркірування та випробувати на розривній машині. Результати записати в таблиці 8.

7 За отриманим даними побудувати залежність: руйнівне навантаження – величина напуску. Розрахувати середнє значення руйнівного напруження для кожного випадку.

Таблиця 8 – Результати вимірів

| № | Матеріал, що підлягає паянню | Величина напуску, мм | Підготовка поверхонь, що підлягають паянню | Склад флюсу | Склад припою | Навантаження руйнування зразку, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мідь + Мідь | 2 | Зачищення наждаковим папером | 40%-й розчин каніфолі | ПОС |  |
| 2 |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 |  | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Мідь + Мідь | 2 | Травлення в азотній кислоті | Те ж | ПОС |  |
| 6 |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 |  | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Сталь + Сталь | 2 | Зачищення наждаковим папером | 50%-й розчин ZnCl | ПОС |  |
| 10 |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 |  | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Сталь + Сталь | 2 | Травлення в соляній кислоті | Те ж | ПОС |  |
| 14 |  | 5 |  |  |  |  |
| 15 |  | 10 |  |  |  |  |
| 16 |  | 15 |  |  |  |  |

# Контрольні питання

1 Чим пояснити характер отриманих графічних залежностей?

2 Як підвищити міцність даного з'єднання, якщо подальше збільшення напуску не дає бажаних результатів?

3 Чи залежить величина оптимального напуску від складу припою та співвідношення площин перерізів заготівель, що з'єднуються?

4 Як залежить міцність з'єднання від величини площини спаю?

5 Як визначається величина напуску?

6 Як пояснити розбіжність значень міцності власно припою та шва, паяного цим припоєм?

Лабораторна робота 5

ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ ЗАЗОРУ НА МІЦНІСТЬ

ПАЯНИХ З'ЄДНАНЬ

Мета роботи – визначити оптимальну величину зазору під паяння на підставі оцінки механічної міцності паяних з'єднань.

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

При конструюванні паяних виробів необхідно не тільки правильно вибирати основний метал, припій і спосіб паяння, але й визначати оптимальну величину зазору, від якої залежать умови плину в ньому рідкого припою та міцність з'єднання. Тому, у порівнянні зі зварюванням, перед паянням потрібна більш точна механічна обробка та складання виробів під паяння.

Зазор під паяння залежить від фізико-механічних властивостей основного металу та припою, а також характеру взаємодії між ними у процесі паяння. Чим краще розплавлений припій змочує поверхню металу, що підлягає паянню, тим меншим призначається зазор.

Якщо в процесі паяння відбувається активне розчинення основного металу рідким припоєм, то зазори повинні бути більшими, тому що в цьому випадку відбувається підвищення температури плавлення припою та погіршення його розтічності.

При збільшених зазорах капілярний плин припою в процесі паяння може припинитися, а це призводить до того, що не вся площа шва виявиться заповненою. При занадто малих зазорах затікання припою також погіршується, що порушує суцільність шва та знижує механічні властивості паяного з'єднання.

На вибір величини зазору істотний вплив роблять умови видалення окісної плівки в процесі паяння. При малому зазорі флюс, збагачуючись окислами, не витікає повністю із зазору і його залишки перешкоджають затіканню припою.

Для забезпечення рівномірного зазору при конструюванні необхідно розташовувати елементи виробу та вибирати матеріали так, щоб у процесі нагрівання зазор змінювався незначно та не порушувалися умови капілярного плину розплавленого припою. Таким чином, здійснюючи паяння різнорідних матеріалів, зазор при складанні під паяння необхідно передбачити таким, щоб у процесі нагрівання виробів він набув заданої величини.

Вибираючи величину зазору, варто враховувати також економічні фактори. Збільшення зазору призводить до зайвої витрати припою, а чим менше зазор, тим більш точною повинна бути механічна обробка та складання виробів під паяння Тому в кожному конкретному випадку зазор вибирають на підставі експериментальних даних з урахуванням вимог, пропонованих до виробу з умов виробництва та економічності.

# ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

# Матеріали та устаткування

1 Зразки з міді або стали відповідно до рисунку 8 – 5 шт.

2 Олов'яно-свинцевий припій у вигляді дроту.

3 Розчин для травлення зразків, що містить 100 г/л H2SO4, 100 г/л HNO3, 10 – 20 г/л HCl.

4 Флюс – 50%-й водний розчин ZnCl.

5 Муфельна піч для паяння.

6 Прес для проведення механічних випробувань.

7 Абразивна шкурка.

8 Штангенциркуль.

9 Смуги фольги нержавіючої сталі товщиною 0,05…0,15 мм, розміром 2065 мм – 5 шт.

10 Тавра.

11 Підкладка з графіту.

12 Піпетка.

# Методика виконання роботи

1 Підібрати зразки таким чином, щоб різниця в діаметрах d1 і d2 забезпечувала зазор 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30 мм і затаврувати їх.

2 Протравити зразки в розчині протягом 2…3 хв, потім промити в гарячій і холодній воді та висушити при температурі 50…70 °С.

Рисунок 8 – Зразок, складений під паяння

3 Заміряти діаметри деталей, що з’єднуються, з точністю 0,01 мм. Кожну заготівлю обміряти не менш ніж в трьох точках, розташованих під кутом 120. Середнє значення занести до таблиці 9.

Таблиця 9  – Результати вимірів

| № п/п | Розміри зразків, мм |  |  |  | Матеріал зразків | Марка припою | Флюс | Температура паяння, С | Руйнуюче зусилля, Н | Розрахункове напруження при руйнуванні, МПа | Оцінка якості з’єднання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | d2 |  | розрахунковий переріз h(d) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Маловуглецева сталь або мідь | ПОС | 50%-й розчин ZnCl | 300 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Підготувати припій у вигляді кілець, згорнутих із дроту припою.

Необхідний об’єм припою розраховують з умов заповнення зазору з урахуванням утворення галтелі за формулою

,		(5.1)

де Vзазору – об’єм зазору, мм2;

d – середній діаметр, мм;

,					(5.2)

h – величина напуску, мм;

 – величина зазору, мм;

,				          (5.3)

Діаметр дроту припою приблизно розраховують за формулою

.				(5.4)

Розрахунок вести для максимального зазору.

5 Скласти заготівлі під паяння. До середини зовнішньої втулки покласти згорнуту в кільце смугу фольги (див. рис. 8), на поверхні котрої витаврувати порядковий номер або величину зазору. На вертикально встановлений зразок покласти підготовлене кільце припою.

6 Нанести флюс за допомогою піпетки. Кількість флюсу в усіх випадках повинно бути однаковим.

7 Встановити зразки на підкладку з графіту та завантажити в піч, що нагріта до температури, перевищуючої температуру плавлення припою на 40…50 С.

8 Після 4…5 хвилин зразки витягти з печі, дати їм охолонути, не знімаючи з підкладки, промити від залишків флюсу та випробувати на пресі.

9 Результати випробувань занести до таблиці та побудувати графічну залежність міцності паяного з'єднання від величини зазору.

# Контрольні питання

1 Чим можна пояснити наявність максимуму на графічній залежності «міцність паяного з'єднання – величина зазору»?

2 Яким чином можна пояснити розбіжності в значеннях міцності самого припою та шва, паяного цим припоєм?

3 Буде чи ні змінюватися значення величини оптимального зазору при використанні в якості джерела нагрівання струму високої частоти чи газового пальника?

4 Як діє хлористий цинк під час паяння?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Петрунин, И.Е. Пайка металлов: учеб. пособие. /И.Е. Петрунин, С.Н. Лоцманов, Г.А. Николаев. – 2-е изд., исправленное и дополненное. –– М. : Металлургия, 1973. – 281с.

- Лашко, Н.Ф. Пайка металлов / Н.Ф. Лашко, С.В. Лашко. – 3-е изд., перераб. – М. : Машиностроение, 1984. – 398с.

- Справочник по пайке / под ред. И.Е. Петрунина. – 2-е изд., перераб., доп. – М. : Машиностроение, 1984. – 398с.

- Гржимальский, Л.Л. Технология и оборудование пайки /Л.Л. Гржимальский, И.И. Ильевский. – М. : Машиностроение, 1979. – 240с.

Навчальне видання

ПАЯННЯ МЕТАЛІВ

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

(для студентів спеціальності 7.092301

«Технологія та устаткування зварювання»)

ВОЛКОВ Дмитро Анатолійович

НЕРІВНИЙ Андрій Володимирович

ГРИНЬ Олександр Григорович

Редактор               І.І.Дьякова

Комп’ютерна верстка               О.П.Ордіна

93/2008. Підп. до друку                                                  Формат 60х84/16.

Папір офсетний.     Ум. друк. арк.                Обл.-вид. арк.

Тираж              прим.       Зам. №

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313,  м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру

серія ДК № 1633 від 24.12.2003