#### ТЕМА 4. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И РАСЧЕТ ИХ СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

4.1 Проектирование сварных соединений и обозначение на чертежах

Сварные конструкции характеризуются широким диапазоном применяемых толщин, форм и размеров соединяемых элементов, а также многообразием взаимного расположения свариваемых деталей. В зависимости от взаимного расположения свариваемых деталей различают четыре типа сварных соединений:

стыковое соединение - это соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцевыми поверхностями (Рис.1, а);

нахлесточное соединение - это соединение, при котором элементы, подлежащие сварке, расположены параллельно и частично перекрывают друг друга (Рис. 1б);

тавровое соединение - это соединение, в котором торец одного элемента прилегает под углом и приваривается к боковой поверхности другого элемента (Рис. 1, в);

угловое соединение - это соединение двух элементов, расположенных под углом и сваренных в месте прилегания их краев (Рис.1, г).

При сварке плавлением для обеспечения необходимой глубины проплавления выполняют разделку кромок. Форма разделки кромок, а также размеры параметров разделки (угол раскрытия кромок, величина зазора, притупление и др.) зависит от материала, толщины, способа сварки.

Сварные соединения должны обозначаться по ГОСТ 2.312-72. Шов сварного соединения изображают на чертеже: видимый – сплошной основной линией, невидимый – штриховой линией. От изображения шва проводят линию-выноску с односторонней стрелкой, указывающей место расположения шва.

На чертежах поперечных сечений границы шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва – сплошными тонкими линиями. Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов приведены в табл. 4.	Обозначения сварных швов наносят над полкой линии-выноски в случае лицевой стороны шва и под полкой для обратной стороны шва. Эти обозначения имеют следующие элементы:

- обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений (см. табл. 4.1,  столбец 1);

- буквенно-цифровое обозначение шва по стандарту (см. табл. 4.1, столб. 5);

- условное обозначение способа сварки;

- знаки профиля шва и его катета для швов угловых, тавровых и нахлесточных соединений;

- длина и расположение участков прерывистого шва;

- вспомогательные знаки согласно табл. 4.1.

Стыковые соединения обозначаются С, угловое  - У, тавровое – Т, нахлесточное – Н, если форма шва не предусмотрена ГОСТом – О (особый).

Цифры возле букв, например С25, Т4, указывают порядковый номер данного шва в ГОСТе (вид соединения и шва, а также форму разделки кромок и размеры соединения в сборе).

Буквенные обозначения дуговой сварки и ручной дуговой сварки на чертежах не проставляют. Буквенные обозначения других способов сварки и проставляют на чертежах только в случае применения нескольких способов. Например: ИН – сварка в инертных газах, ИНп –сварка в инертных газах не плавящимся электродом, УП – углекислый газ плавящимся электродом.

При использовании одного способа сварки его указывают в технических требованиях на чертеже.

Условные обозначения швов сварных соединений установлены государственными стандартами.

Таблица 4.1- Типы швов сварных соединений и их условные обозначения

В условных обозначениях швов допускаются следующие упрощения:

- при наличии на чертеже швов, выполняемых по одному и тому же стандарту, обозначение стандарта указывают только в технических требованиях чертежа;

- при наличии на чертеже одинаковых швов обозначение на линии-выноске наносят у одного из них, а для остальных швов, имеющих одинаковый номер, на полке линии-выноске указывают только номер шва. Если же на чертеже все швы одинаковы, то допускаются их изображать линиями-выносками без полок;

- допускается не отмечать на чертеже швы линиями-выносками, а приводить указания по сварке записью в технических требованиях чертежа, если эта запись однозначно определяет места сварки, способы сварки, типы швов и размеры их конструктивных элементов.

Примеры условного обозначения сварных соединений и швов

| Сварное соединение и шов | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Шов таврового соединения без разделки кромок, двухсторонний, прерывистый или расположенный в шахматном порядке, выполненный дуговой сваркой в среде углекислого газа плавящимся электродом. Катет шва 6 мм. Длина шва 50 мм, шаг 100 мм. На чертеже 3 одинаковых шва №1 |  |
| Краткое изображение одинаковых швов при условии полного изображения одного из них. |  |
| То же самое, если все швы одинаковые |  |

4.2.  Рабочие и связующие сварные швы и напряжения

В конструкциях со сварными соединениями в металле швов возникает напряжение двух родов: рабочие и связующие. Как установить различие между ними? Рассмотрим примеры.

На рис. (4.1, 4.2) показаны полосы, соединенные стыковым и угловым швом. Полосы подвергаются растяжению. Очевидно, что при разрушении шва разрушится и вся конструкция.

Рисунок 4.1 – Рабочий стыковой шов

Рисунок 4.2 – Угловой рабочий шов нахлесточного  соединения

Сварные соединения, разрушение которых влечет за собой выход из строя конструкции, называются рабочими, а напряжения, действующие в этих конструкциях – рабочими напряжениями.

На рис. (4.3, 4.4 ) показаны так называемые связующие швы.

Рисунок 4.3 – Стыковой связующий шов.

Рисунок 4.4 – Угловой связующий шов.

Металл шва, соединяющий полосы, деформируется вместе с основным, при этом в нем возникают напряжения. Если модули упругости основного и наплавленного металла близки по величине, то в швах образуются напряжения приблизительно той же величины, что и в полосах. Эти напряжения, возникающие в швах, называются связующими, во многих случаях не опасны, т. к. работают швы совместно с основным металлом.

Анализ прочности сварных конструкций показал, что связующие напряжения можно не учитывать.

4.3    Неоднородности сварных соединений

Понятия однородности тела означает, что свойства всех точек этого тела одинаковые. Неоднородность указывает на то, что в теле свойства изменяются от одной точки к другой.

Сварные соединения характеризуются в основном двумя видами неоднородности: механической и геометрической.

Чтобы понять, как формируется механическая неоднородность рассмотрим процесс сваривания встык двух пластин.

Под влиянием источника нагрева/дуги/ тепло  распространяется  по металлу и нагревает его до разной температуре, в зависимости от расстояния к источнику (Рис.4.5). Термический цикл при сварке позволяет определить температуры нагрева металла в различных точках зоны сварки, а также время пребывания при заданной температуре.

Рис. 4.5а

Рис. 4.5б

Характер нагревания в поперечном направлении указывает на то, что, в зависимости от температурного состояния, различают три зоны:

Рис. 4.6

1 - сварной шов, где металл нагревался до температуры плавления

(до жидкого состояния );

2 – зона сплавления, где происходит оплавление основного металла;

3 - зона, где под влиянием температуры происходили любые структурные изменения (зона термического влияния);

4 -  где никаких изменений не происходит (основной металл).

Естественно, что, механические свойства этих трех зон отличаются. Кроме того, внутри каждой зоны тоже наблюдаются разнообразные свойства, т.к. на проходящие при сварке структурно-фазовые превращения совместно с максимальной температурой нагрева, оказывает влияние длительность пребывания металла при определенной температуре. Продолжительное пребывание металла при высоких температурах способно в несколько раз снизить его пластические свойства, в следствие интенсивного роста зерна и изменения фазового состава. Таким образом, имеет место как макро- так и микро неоднородности механических свойств.

Между показателями  механических свойств (пределом прочности) и значениям твердости существует полная закономерность. То есть, изучая характер распределения твердости в сварном соединении, можно оценивать также механическую неоднородность.

Относительно механической неоднородности возможны два типа сварных соединений - соединения с мягкой и твердой прослойками (рис 4.5).

Влияние прослоек на прочность сварного соеденения зависит от ее ширины. Если прослойка мягкая и ширина прослойки (в) больше толщины свариваемых деталей то в этом случае необходимо прочностной расчет выполнять исходя из ее прочности. При незначительной ширине такой прослойки – расчет выполняют по свойствам основного металла.

В случае твердой прослойки – расчет выполняется по основному металлу.

Второй случай - мягкая прослойка узкая (Ь < б). Процесс деформации прослойки сопровождается уменьшением ее толщины. Этому будут препятствовать твердые слои металла. На границе между мягкой прослойкой и твердыми слоями появятся касательные напряжения, которые тормозят образование шейки и тем самым способствуют разрушению мягкой прослойки. Таким образом, следует считать, что разрушение будет иметь место по основному металлу. То есть, можно не учитывать при расчетах наличие узкой мягкой прослойки.

Рисунок – 4.8  Прослойки сварного соединения.

Геометрическая неоднородность связана с особенностями геометрической формы сварных соединений. Известно, что в точках, где изменяется геометрическая форма, формируется концентрация усилий, напряжений (рис 4.6)

Если стыковое соединение растягивается усилием Р , то в перерезе І-І, какое отдаленное от сварного шва, распределение напряжений по толщине равномерный, а в перерезе П-П имеем неравномерное распределение, то есть образуется сечение с максимальными напряжениями /точка А /.

Рисунок 4.9 – Распределение напряжений в стыковом соединении.

Причиной  увеличения  напряжений  точке в А является изменение геометрической формы (переход от основного металла к сварному шву).

Сварные швы должны обеспечивать равнопрочность основному металлу и отвечать требованиями экономичности. Избыточная прочность сварного соединения по сравнению с целым элементом лишь удорожает конструкцию. Недостаточная прочность сварного соединения снижает несущую способность всей конструкции и не позволяет полностью использовать рабочее сечение элементов конструкции.

4.4. Расчет прочности стыковых соединений

Под расчетом прочности понимают составление соответствующих условий прочности. Проектирование стыковых соединений сводится к назначению типа соединения и размеров шва. Стыковые швы могут быть следующих типов:  без разделки кромок;  с разделкой кромок;  с подкладкой или без нее;

одно и двусторонние.

Рис.   4.10 – Типы стыковых швов: а) – односторонний; б) – двухсторонний несимметричный; в) – односторонний многопроходный; г) конструктивные элементы стыкового шва (Н- толщина шва; h- глубина проплавления; g- выпуклость; е- ширина шва).

Подготовка кромок стыкового соединения определяется технологическим процессом сварки и толщиной соединяемых элементов. В табл. ГОСТ 8713-79 приведены примеры подготовки кромок стыковых соединений при сварке под флюсом.

Можно видеть, что обозначения С1, С2 и т. д. соответствуют определенному характеру выполнения шва (односторонний, двусторонний, на подкладке и т. д.) (рис 4.7 .4.8 .4.9.4.4.10) и форме подготовленных кромок. При других методах дуговой сварки подготовка кромок регламентируется ГОСТ 14771-76 (в защитном газе) и  5264-80 (ручная).

а)– Стыковое соединение без разделки кромок

б)- Стыковое соединение с V- образной разделкой кромок

в)- Стыковое соединение с X- образной разделкой кромок

г)- Стыковое соединение с остающейся подкладкой

Рисунок 4.11-  Подготовка кромок стыковых соединений

В зависимости от вида сварки и толщины листов может изменяться величина угла разделки, притупление и зазора в стыке, а также форма разделки.

Слабыми участками в сварных соединениях могут быть швы, или зоны термического влияния.

Стыковые швы деталей из малоуглеродистых и низколегированных сталей равнопрочны основному металлу и экономичны.

Равнопрочность обеспечивается бездефектным проплавлением всего сечения; экономичность – уменьшением объема наплавленного металла и обработки свариваемых кромок.

Для снижения затрат следует применять автоматическую сварку под флюсом, которая обеспечивает проплавление толщин 20-40 мм.

При автоматической и полуавтоматической сварке под флюсом малых и средних толщин, а также РДС и в защитных газах формирование шва происходит преимущественно за счет основного металла, для больших толщин – за счет наплавленного металла.

При ручной сварке и в среде защитных газов формирование шва преимущественно за счет основного металла только для малых толщин.

При обычных способах контроля шва (внешним осмотром и т. п.) проверка прочности прямых стыковых швов производится по нормальным напряжениям исходя из нижеприведенных рассуждений.

Рассмотрим некоторые варианты нагружения сварных соединений. Нагружение имеет статический характер, а следовательно влияние концентрации напряжений не учитывает. Принимаем, что разрушение происходит по сварному шву. В зависимости от взаимного расположения стыкового шва и усилия шов может разрушаться от действия нормальных, касательных или одновременного действия тех и других напряжений.

Рис. – Напряженное состояние стыковых швов

Как правило, стыковые швы делают прямыми, т. е. направленными перпендикулярно действующими усилиями.

4.4.1. При растяжении исходят из того, что разрушение   произойдет в результате действия нормальных напряжений, а расчет выполняют следующим образом:

а) по допускаемым напряжениям:

σсв=PFсв≤σ′р или σсв=Pδ⋅lш≤σ′р;    (4.1)

Рис. 4.12

б)  по предельному состоянию

σсв=P⋅nδ⋅lш≤m⋅R',                                   (4.2)

где lш – длина сварного шва;

 - толщина свариваемых листов.

Исходя из выше приведенных выражений допускаемое усилие можно определить как:

а)при растяжении              Pmax=σ'T⋅δ⋅lш	                                               (4.3)

б) при сжатии                                  Pmax=σ'сж⋅δ⋅lш	                                                             (4.4)

Если =р то сварной шов равнопрочен основному материалу.

4.4.2. При изгибе расчет ведут по следующей схеме:

Рис 4.13

σсв=МWш=6Mδ⋅lш2≤σ′p,	Wш=δ⋅lш26,	     σсв=М⋅nWш=6M⋅nδ⋅lш2≤m⋅R′p	        (4.5)

В случае применения схемы нагружения показанной на рис. 4 14 расчет выполняют исходя из того, что 	Wш=δ2⋅lш6

Рис. 4.14

Тогда условие прочности имеет вид         σсв=МWш=6Mδ2⋅lш≤σ′p

    - Расчет прямых стыковых швов при срезе производят по формуле:

Рис. 4.15

τсв=PFсв≤τ′или  τсв=Pδ⋅lш≤τ′р

τш=Q⋅SIш⋅δ≤τ′	или	τш=Q⋅SI⋅δ≤mR′cp	                        (4.6)

4.4.4 Если одновременно приложить перерезывающую силу Q и момент Миз, (см рис 4.10) то возникает сложно-напряженное состояние.

Рисунок  4.16 – Схема нагружение сварного шва

Напряжения от перерезывающей силы определяют по выражению

τсв=PFсв≤τ′    или             τш=Q⋅SI⋅δ≤mR′cp,

От изгибающего момента

σсв=МWш=6Mδ⋅lш2≤σ′p

Результирующая 	σэкв=σ2+3τ2≤σ′.                                             (4.9)

    - В случае применения косых стыковых  швов, когда направление действующего усилия расположено под углом к сварному шву, тогда в продольном сечении будут действовать нормальные и касательные напряжения (рис 4.17). Алгоритм определения напряжений заключается в следующем:

Рис. 4.17

1. Раскладывают силу Р на составляющие  Т  и   N;

2. По известным формулам определяют нормальную и касательную составляющие  N = P*sinα,     T = cosα$

3. Определяют напряжения вызываемые каждой силой:

σсв=PFсв= P⋅sinαFсв            τсв=TFсв=T⋅cosαFсв

4. Исходя из условий сложно-напряженного состояния определяют

σ=σ2+3τ2≤σ

Примечание: Расчетная длина шва принимается равной фактической, если концы шва выведены на выводные планки. В этом случае lш=В. Если шов не выеден на выводные планки, то расчетная длина шва уменьшается на 20 мм:  lш=В – 20 мм или   lш=В –2δмм.

Расчетная толщина шва берется равной толщине основного металла, если шов выполнен с полным проваром.

Если шов выполнен не на полную глубину, то берется глубина проплавления.

При использовании высокопрочных сталей наиболее слабым участком в сварном соединении является зона термического влияния. В этом случае расчет прочности ведут по ослабленной зоне с учетом особенностей механических свойств металлов.

4.4.6 Методы повышения прочности стыковых соединений заключаются в следующем:

а) выбор рациональных конструктивных форм соединения

- где необходимо и возможно применять стыковые швы без разделки кромок при использовании автоматической сварки под флюсом;

- при одинаковой толщине листа Х-образная разделка вдвое снижает объем наплавленного металла. Это предпочтительней перед V-образной разделкой;

- угол раскрытия кромок должен быть минимально возможным, но достаточным для провара корня шва;

б) применение рациональных способов сварки;

в) термической и механической обработкой.

4.5   Расчет угловых швов

Угловыми швами выполняются соединения внахлестку, тавровое или в угол.

Угловые швы могут выполняться за один или несколько проходов автоматической, полуавтоматической и ручной сваркой, что приводит к различной глубине провара основного металла (рис. , а, б, в).

Рисунок 4.18 – Глубина провара.

По очертанию угловые швы бывают нормальные, выпуклые и вогнутые. Иногда угловые швы выполняются с неравными катетами.

Рис.4.19    Виды угловых швов

Площадь среза углового шва зависит от расчетной толщины шва и его длины . Расчетная толщина шва зависит от способа выполнения шва, (его вида) способа сварки и связана с катетом шва К зависимостью:

hp=β⋅K,                                  (4.10)

где  - коэффициент учитывающий способ сварки (для определения расчетной толщины углового шва),

принимаемый равным: 1,0 – для однопроходной автоматической

сварки.

0,8 - для однопроходной полуавтоматической сварки;

0,7 - для ручной сварки, а также для многопроходной автомати-

ческой и полуавтоматической сварки;

К - расчетный катет углового шва, равный катету вписанного равнобедренного прямоугольного треугольника.

Наименьшая толщина рабочих швов в машиностроительных конструкциях 3 мм. Исключение составляют конструкции, в которых толщина самого металла меньше 3 мм. Верхний предел толщины швов не ограничен, но применение швов, у которых К20 мм, встречается редко.

В зависимости от направления угловых швов по отношению к действующему усилию их разделяют на следующие виды: лобовые, косые, фланговые, комбинированные.

Основными факторами влияющими на прочность углового шва являются:  а) направление шва относительно направления усилия;

б) свойства (прочность) металла шва.

4.5.1. Расчет лобовых швов.

Лобовые швы направлены перпендикулярно усилию (рис 4.21). Напряженное состояние лобового шва видно из рис. 4.20

Разрушение лобовых швов возможно по одной из трех плоскостей  (F1, F2, F3).

Рис. 4.20

В лобовых швах нахлесточных соединений возникает два типа напряжений: нормальные и касательные , на горизонтальной плоскости шва, т. к. разрушение происходит по биссектрисе прямого угол, что вытекает из определения Pmax . В плоскости F1 величина максимального усилия может составить

Pmax1=σ'TK⋅lш	  в плоскости F3  -    Pmax3=τK⋅lш,

Где К – катет шва, l – длина шва.

В сечении F2   одновременно действуют σ и τ , следовательно

σ2=Pmax∗sin450F2          τ2=Pmax∗cos450F2, учитывая то, что cos 450 = sin 450

σ2 = τ2 =P22hlш                      или   в общем  случае  Pmax2=0,7τ'⋅K⋅l. Из сравнения значений максимальной нагрузки  Pmax1, Pmax2, Pmax3   видно, что наибольшая вероятность разрушения лобового шва в плоскости среза F2.

а) площадь разрушения углового шва  Fp = hlш и проходит по биссектрисе прямого угла;

б) площадь разрушения зависит от глубины проплавления шва (обусловлена режимом и способом сварки), поэтому вместо параметра 0,7К записывают величину глубины проплавления как   h=K⋅β  (β – коэффициент учитывающий способ сварки).

Прочность лобового шва из расчета на срез, с учетом способа сварки определяется из условия:

P=τ'⋅Fоп.сеч,	P=τ'⋅h⋅l,		P=τ'⋅β⋅K⋅l,         (4.11)

τ=Pβ⋅l⋅K≤τ'.

Рисунок 4.21 – Лобовой шов.

Разрушение лобового сечения происходит по сечению I-I, совпадающего с биссектрисой прямого угла.

Согласно приведенной схеме нахлесточного соединения усилие передается через лобовой шов 1 на накладку 3, далее это же усилие переходит с накладки через шов 2 на второй лист 4. Таким образом, в таком соединении имеется лишь один расчетный шов.

Рис.4.22

В соединении, показанном на рис. усилие передается двумя лобовыми швами.

P=2τ'⋅β⋅K⋅l.  (4.13)

При проектировании таких швов необходимо обеспечить расстояние между швами (с) больше чем четыре толщины d, т.е. C≥4⋅d. При невыполнении такого условия происходит деформация сварного соединения, как показано на рисунке 10.12.

Рисунок 4.23- Деформация сварного соединения

В случае, когда лобовым швом воспринимается изгибающий момент (рис.10.13), величину напряжений можно определить:

τ=MW≤[τ],                                    (10.14)

где  W – момент сопротивления сварного шва.

Учитывая, что:             W=β⋅k⋅l26,                              (10.15)

величина напряжений будет равна:    τ=6⋅Mβ⋅k⋅l2≤[τ] .              (10.16)

Рисунок 4.24- Схема нагрузки лобового шва

В случае действия перерезывающей силы P на лобовой шов возможны 2 варианта образования расчетной схемы:

1. Сила P приложена параллельно лобовому шву, перпендикулярно продольной оси плоскости.

В сварном шве, на который действует поперечная сила P(рис.) отстоящая  от оси шва на расстоянии a, возникают напряжения от силы P, направленные вдоль шва, и напряжения среза τшм от момента пары сил М=P⋅a, направленные перпендикулярно оси  шва.

Результирующие касательные напряжения τэкв=τшм2+τшр2≤τ

τшм=MW=6Mhp⋅ℓ2=6⋅a⋅pℓ2⋅hp≤τ

τшр=РFш=Pℓ⋅hp≤τ

2. Сила P приложена под углом к продольной оси пластины. В этом случае расчет ведут исходя из наличия напряжений от сил Nи T, а также

изгибающего момента M=T⋅a.

τэкв=τшN+τшM2+τT2≤τ

Срез поперек шва - τшN=NFш

Срез вдоль шва - τшТ=TFш

Изгиб (сила поперек шва) τшM=T⋅aWш

При проектировании лобовых швов необходимо учитывать следующие особенности:

- Минимальная длина рабочих швов равна (30-50) мм.

- Швы длиной меньше 30 мм применяются только в качестве связующих;

- Если применяется два лобовых шва в нахлесточном соединении, то расстояние между швами должно быть больше 4S.

4.5.2. Фланговые швы направлены параллельно усилию. По плоскостям соприкосновения валика флангового шва с каждым из листов, а также в самом сварном шве возникают напряжения среза, которые и являются рабочими.

Рис. 4.26

Возможными плоскостями разрушения являются F1 и F2 , причем

F1 = К*lш,  а  F2 = h*lш    h = K*sin450 = 0,7K,  поэтому

τ1=Pl⋅K ,  а  τ2=P0,7⋅l⋅K следовательно    τ2  > τ1. На основании приведенных рассуждений правомерным является вывод о том, что плоскостью разрушения является сечение F2 .

Рис.4.27

P=2τ'⋅β⋅K⋅l;	τ=Pβ⋅l⋅K≤τ'	в 1-ом шве	P=τ'⋅β⋅K⋅l                       (4.14)

В этих формулах принимается равномерное распределение напряжений по длине шва. Фактические напряжения по длине шва распределяются неравномерно. Эпюра напряжений имеет вид:

Рис. 4.28

причем неравн6омерность возрастает с увеличением длины флангового шва. Как показывает практика, длина шва (lрасч.50 К) должна быть не более 50К. Если lр.50 К, то делают прерывистые швы.

В случае, когда изгибающий момент воспринимается фланговыми швами, расчет выполняют, исходя из условия:

τ=P2β×k×l≤[τ].

#### Рисунок 4.29- Схема нагрузки фланговых швов изгибающим моментом

Изгибающий момент М уравновешивается реактивным моментом Мр = М (рис.4.23). Причем, реактивный момент рассматривают как пару сил N, умноженную на величину плеча H, а именно:

Mp=N×H.                                    (10.7)

В свою очередь:                    N=MH.

Принимая силу N как осевую, условие прочности можно записать:

τM=Nβ×k×l=MH×β×k×l≤[τ],                     (10.8)

где:

H=b+23k – плечо реактивной пары.

Если такое соединение нагрузить изгибающим моментом и растягивающей нагрузкой (рис.4.24), тогда:

τ'Σ≤τ'                                                           (10.9)

Рисунок  4.30 - Схема действия двух сил на сварное соединение

Напряжения от Р і М определяются отдельно, как и в предыдущих случаях. Поскольку направления напряжений совпадают, то:

τΣ=τp+τМ'  .                                                      (10.10)

4.5.3. Косые швы направлены  к усилию под некоторым углом. Их часто применяют в сочетании с лобовыми и фланговыми.

Расчет прочности косых швов производится аналогично описанному выше:

P=τ'⋅β⋅K⋅l                    (4.15)

4.5.4. Комбинированные швы. При расчете комбинированных швов используют принцип независимости действия сил:

P=Pл+РФ+РК,

Pл=τ'⋅β⋅Kл⋅lл,

Pф=τ'⋅β⋅Kф⋅lф,         Pк=τ'⋅β⋅Kк⋅lк                       (4.16)

Рис. 4.31  Комбинированное соединение

Тогда, подставляя в формулу (1) получим

P=τ'⋅β⋅Klл+2lк+2lф=τ'⋅β⋅K⋅lΣ.                                                          (4.18)

Считают, что касательные напряжения равномерно распределяются по всему периметру.

4.5.5. Прочность швов, прикрепляющих уголок, работающий под действием продольной силы.

Рисунок 4.32  Крепление уголка.

Рассмотрим расчет угловых сварных швов, которые прикрепляют уголки.

Особенность расчета заключается в том, что величина силы Р между швами распределяется обратно расстоянию от шва до центра массы уголка.

Приложенная сила Р распределяется таким образом:

Р = Рл  + Рф,                                                    (10.19)

где      Рл – часть силы Р, что воспринимается лобовым швом, а именно:

Pл=β⋅kл⋅lл⋅[τ],                              (10.20)

где    β - коэффициент, который учитывает способ сварки;

k – катет лобового шва, максимальное значение которого назначают в  зависимости от толщины полки уголка: S - 2мм;

ιл – длина лобового шва, которая равняется ширине полки уголка;

Рф – сила, которая воспринимается фланговыми швами, т.е.:

Рф = РТ  + РН,                                            (10.21)

где  Рт, Рн – силы, которые воспринимают тавровое и нахлесточное соединения соответственно.

Распределение усилия между этими соединениями можно учесть коэффициентом Ст. или Сн. Величины коэффициентов приведены в таблице 10.1.

# Таблица 10.1 - Коэффициенты распределения усилия

| Элемент, который приваривается | Эскиз соединения | Коэффициент |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст | Сн |
| Неравнополочный, приваренный меньшей полкой уголок |  | 0,75 | 0,25 |
| Неравнополочный, приваренный большей полкой уголок |  | 0,65 | 0,35 |
| Равнополочный уголок |  | 0,7 | 0,3 |

Условия прочности для фланговых швов будут иметь вид:

τT=Pф⋅СТβ⋅kТ⋅lТ≤[τ],                                 (10.22)

τН=Pф⋅Снβ⋅kН⋅lН≤[τ].                                    (10.23)

Исходя из приведенных условий, можно рассчитать длины швов.

4.6     Тавровые соединения

Расчет прочности тавровых соединений выполняется в зависимости от технологии сварки, при которой  обеспечивается полное проплавление или нет. В случае применения разделки кромок и правильно назначенных режимов сварки гарантировано полное проплавление основного металла (рис.10.16 ), в этом случае  плоскость разрушения расположена нормально к действующей силе, а расчет прочности проводят по нормальным напряжениям.

Рис. 10.33    Тавровое соединение с полным проваром

Условия прочности в таком случае имеют вид:

σ=PF≤[σ],                                         (10.24)

или                                   σ=Pd⋅lш≤[σ],                                   (10.25)

где  d - толщина металла;

ιш – длина шва.

При неполном проплавлении металла сварное соединение формируется угловыми швами и расчет прочности будет по касательным напряжениям, как в случае нахлесточных соединений. Разрушение сварного шва с непроплавлением происходит не по сечению, которое продолжает непровар, а под некоторым углом к нему (рис. 10.29).

Исследования показывают, что лобовые угловые швы при работе на срез имеют на 20-25 % большую прочность чем фланговые.

#### Рис. 10.34    Тавровое соединение с неполным проваром

Не смотря на это, повышенная несущая способность лобового шва в расчетах прочности не учитывается и значение расчетного сопротивления углового сварного шва принимается соответственно фланговому шву (рис.10.18).

Рисунок 10.35 - Распределение напряжений в сварном соединении

Примеры тавровых соединений, работающих на изгиб

а)

б)

в)

σ=MW≤σ, где W=δ⋅ℓ26 ( с полным проваром)

τ=MWш≤τ , где Wш=2βkℓ26(без провара)

г)

д)

При действии изгибающего момента М и продольной силы Р (полный провар)

σ=MW+PFш≤τ , 	где F=ℓ⋅δ

При действии в этом соединении момента М и продольной силы P расчетное

касательное напряжение в угловых швах равно

τ=MWш+PFш≤τ , где Fш=2βкℓ, Wш=2βкℓ26

Пользуясь уравнением (2.47) при конструирование соединения, легко определить требуемую длину швов ℓи катет K

4.5.Конструкция и расчет точечных сварных соединений.

В  большинстве случаев свариваются изделия при условии расположении электродов с двух сторон (рис 4.14).

Хорошо свариваются прочные и высоко прочные  углеродистые стали, различные сплавы.Рациональной является сварка с отбортовкой. Менее рационален узел.

Расстояние между центрами точек в соединении должно быть не меньше некоторого предельного размера, т.к. происходит шунтирование тока через ранее сваренную точку. Чем  больше расстояние между сварными точками, тем меньше шунтирование тока.

Точки в сварном соединении следует располагать т.о., чтобы они воспринимали преимущественно усилия среза, а не отрыва.

Рисунок 4.36  Примеры точечных  соединений.

Сварными точками соединяют между собой не только плоские,  но и цилиндрические детали, стержни круглого сечения с пластинами. Хорошо сваривать точками заготовки, имеющие открытые профили  или с отбортовкой.

4.5.1.Сварные точки могут быть односрезные и двухсрезные (рис 4.13 б; ).

Расчетное напряжение в односрезной точке:

τ=4РПd≤τ                                                                                                         (4.21)

В двухсрезнойточке:

τ=2РПd≤τ                                                                                                         (4.22)

В точечном соединении может быть две формы разрушения:

-срез точки

-разрыв основного металла в зоне соединения

Увеличение диаметра точки повышает ее сопротивление срезу.

При работе сварной точки на отрыв расчетное напряжение будет (рис 4.14)

σ=4РПd≤σ                                                                                                      (4.23)

τ=4РιПd≤τ

При конструировании соединения, показанного на (рис 4.15)    Напряжение в точке такого соединения  определяется при условии, что все точки работают равномерно

Рисунок 4.21– Точечное соединение работающее на отрыв.

Часто в конструкциях сварные точки являются связующими и рабочих напряжений не передают

. 4.5.2. Точечные соединения, воспринимающие изгибающий момент  (рис 4.16).

Рисунок 4.22Точечное соединение воспринемающая изгибающий момент.

Для соединений с двумя точками вначале определяются усилия среза:

Т=М/Т                                                                                       (4.25)

Затем вычисляются напряжения в точке от найденного усилия:

τM=4Мπdt≤τ                                                                                  (4.26)

t- шаг между точками.

Соединения воспринимают поперечную силу.

τP=4Рiπd≤π                                                                   (4.27)

Эквивалентное напряжение будет равно:τэкв=τM+τP≤τ                 	(4.2)    i-количество точек.