ТЕМА 2. МАТЕРИАЛЫ И СОРТАМЕНТ ДЛЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Стандартные характеристики прочности и пластичности

Что понимается под термином «прочность»?

Способность тела оказывать сопротивление разрушению называется прочностью. Следовательно, сохранение прочности тела зависит от взаимодействия двух факторов: нагрузки и способности тела оказывать сопротивление этой нагрузке.

Прочность материала оценивают на малых стандартных образцах (образцы Гагарина) при статическом растяжении. Определяют:

- предел пропорциональности n, т. е. наибольшие напряжения при которых справедлив закон Гука (рис 2.2).

На диаграмме растяжения при нагрузке до этой точки зависимость между нагрузкой и деформацией представляется прямой линией, то есть деформация пропорциональна нагрузке. Напряжение в этой точке зовется пределом (границей) пропорциональности и определяется по формуле:

где F0 – первичная площадь поперечного сечения образца.

После разгрузки образца остаточная деформация отсутствует

Рисунок 2.1 – Испытуемый образец

∆L

c

b

a

d

d

Рисунок 2.2 –Диаграмма растяжения  стали

 = *Е,                                                (2.1)

где  - относительная деформация;

Е – модуль упругости.

При последующей нагрузке между точками а и b пропорциональность между нагрузкой и деформацией нарушается, что приводит после разгрузки к появлению остаточной деформации.

предел упругости у, т. е. наименьшие напряжения, при которых начинают появляться остаточные деформации определенной величины;

Точка b на диаграмме отвечает моменту появления после разгрузки остаточной деформации величиной 0,05%, а соответствующее напряжение называется пределом (границей) упругости (условной) и определяется формулой:

- предел текучести т, т. е. наименьшие напряжения, при которых деформация образца происходит без увеличения нагрузки (начинается активная пластичная деформация без увеличения нагрузки), то есть на диаграмме растяжения имеет место площадка текучести. Соответствующее напряжение зовется пределом (границей) текучести и оно определяется по формуле:

Для многих материалов на диаграмме растяжения площадка текучести отсутствует. В этом случае используют понятие условной границы текучести. Это такое напряжение, при котором после разгрузки остаточная деформация равняется 0,2%, то есть:

Что показывает значение предела (границы) текучести?

Предел текучести указывает только на величину напряжения до которого материал работает упруго. Ни в коем случае она не характеризует пластичные свойства материала.

- предел прочности (временное сопротивление) в, т. е. наименьшие напряжения, при которых образец разрушается.

В точке d имеем максимальную нагрузку, которая выдерживает образец перед разрушением. Соответствующее напряжение  подсчитывается по формуле:

Для полного выявления свойств металла определяют показатели пластичности, т. е. способность стали пластически деформироваться перед разрушением;

- относительное удлинение

δ=lk−lнlн,                                                   (2.2)

где  lк – длина образца в момент разрыва;

lн – начальна длина образца;

- относительное сужение ψ=Fk−FнFн⋅100%,                                               (2.3)

где Fк – площадь сечения в месте разрыва;

Fн – начальная площадь сечения.

Кроме гарантированной прочности к конструкционным сталям предъявляют требования сопротивления хрупкому разрушению (хладостойкости). Она регламентируется показателем ударной вязкости при отрицательной температуре и +200С.

Ударная вязкость ан (МДж/см2 ) измеряется величиной работы необходимой для разрушения образца (рис. 2.3).

В чем заключается испытание на ударную вязкость?

Испытания на ударную вязкость проводят на специальных образцах с надрезом. Образец свободно укладывается на опоры копра и разрушается в месте надреза за один удар маятника. При этом работа разрушения определяется по формуле

Ан = Pl (cos β - cos α),

где: P - вес маятника копра; l - расстояние от оси маятника до центра его масс; α- начальный угол отклонения маятника; β- угол отклонения маятника после разрушения образца.

Ударная вязкость подсчитывается по формуле ан =Aн/F, гдe F- площадь сечения образца в месте надреза до испытания (рис. 1.6).

Рисунок 2.3 – Исследование на ударную вязкость.

Следует отметить, что ударная вязкость зависит от остроты надреза. С помощью этой зависимости (а это прямая линия) значения работы, которая затрачена на разрушение образца, возможно разделить на две части:

а) на роботу зарождения трещины аз (ан=аз  экстраполируя прямую линию к значению r = 0);

б) работу распространения трещины аp.

Таким образом, ударная вязкость характеризует материал исключительно только с точки зрения его способности к хрупкому разрушению, и потому этот показатель не используется для оценки трещиностойкости (достижение предельного состояния).

Сталь считается качественной, если ударная вязкость при температуре –20 С будет не менее половины величины ан определенной при +20 С.

В соответствии с ГОСТ 27772-88 ударная вязкость KCV определяется на образцах с полукруглым надрезом (радиус 1,0 мм ) (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Образец с полукруглым надрезом.

Более жесткие условия испытаний ударной вязкости KCV на образцах с острым треугольным надрезом (радиус 0,25 мм) ГОСТ 9454-78 (как и для первого образца) (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Образец с острым треугольным концентратором.

2.2. Служебные характеристики стали

Значения механических характеристик  стали установлены в ГОСТах и технических условиях (ТУ). Иногда в заказе обговаривают дополнительные требования.

Служебные характеристики стали определяются на специальных образцах, это:

- сопротивляемость стали образованию и распространению хрупкой трещины при статических нагрузках;

- предел выносливости  определяет сопротивляемость стали образованию и распространению усталостной трещины при повторно-переменных нагрузках;

- предел ползучести определяет сопротивляемость металла, работающего при высоких температурах, медленным деформациям при напряжениях меньше предела упругости.

Сопротивляемость стали коррозии, и т. п. Стали подвергаются различным

технологическим пробам: трубы испытывают на сплющивание, листовую сталь на изгиб в холодном состоянии. Основными требованиями к конструкционным материалам, используемым в сварных конструкциях, являются:

- прочность, определяемая составом и состоянием поставки;

- удельная прочность, определяется отношением предела прочности к удельному весу материала ( );

- низкая чувствительность к технологическим и другим дефектам ( влияние дефектов на прочность) в условиях низких температур;

- прочность в условиях высоких температур;

- технологичность изготовления и воспроизводимость свойств;

- экономичность производства изделий.

Кроме того, материалы испытывают на свариваемость. Оценку свариваемости производят по эквиваленту углерода, зависимого от химического состава, а также применением технологических проб. Существуют различные формулы расчета эквивалента углерода( Сэкв.), но наиболее часто применяют выражение:

Сэкв. = С + Si + Mn

Где С, Si, Mn и др. – количество соответствующих легирующих элементов в процентах.

Все стали по свариваемости разделяют на три группы:

1. Стали свариваемые без ограничений (Сэкв.=0,4%)

2. Стали с ограниченной свариваемостью, при сваривании которых применяют дополнительные технологические приемы (0,4=Сэкв. =0,6%);

3. Стали условно не свариваемые (Сэкв.=0,6%).

2.3   Стали для строительных и машиностроительных сварных конструкций

Для изготовления несущих конструкций применяются конструкционные материалы. Под конструкционными подразумеваются материалы, используемые для изготовления деталей машин и сооружений, в которых в процессе эксплуатации имеют место напряжения от механических, термических и других воздействий. Такие изделия должны подвергаться расчетам на прочность с использованием характеристик сопротивления этих металлов деформированию и разрушению.

Стали, используемые в металлоконструкциях различают по ряду признаков.

Важнейшими являются:

-способ выплавки и разливки;

-степень раскисления;

-химический состав;

-состояние поставки;

-уровень прочности;

-категория качества поставки, по хладостойкости.

2.3.1 Классификация сталей

По способу выплавки различают сталь мартеновскую, кислородно-конверторную и электросталь.

В электропечах получают более качественную сталь (пониженное содержание серы и фосфора). Значительно уменьшается содержание вредных примесей при внепечной обработке жидкой стали.

В зависимости от химического состава стали классифицируют на углеродистые и легированные. Углеродистые стали обыкновенного качества состоят   из железа и углерода с добавками кремния и марганца.

Углерод повышает прочность стали  и понижает ее пластичность. Кремний связывает кислород и повышает прочность, но снижает пластичность. Марганец – повышает прочность, связывает серу.

Таблица 2.1 - Обозначение основных легирующих элементов, входящих в состав легированных сталей

| углерод – У | медь – Д | бор – Р |
| --- | --- | --- |
| марганец – Г | ниобий – Б | титан – Т |
| кремний – С | ванадий – Ф | алюминий – Ю |
| никель – Н | нитрид ванадия – АФ | фосфор – П |
| хром – Х | молибден – М | азот – А |

Для сварных металлоконструкций используют преимущественно стали с низким содержанием углерода. Они поставляются по ГОСТ 380-88, ГОСТ 14637-79 и ГОСТ 27772-88.

Легированные стали с небольшим содержанием легирующих элементов, обычно не более 5% и с низким содержанием углерода, используемые в стоительстве, машиностроении, для сварных конструкций называют низколегированными. Прокат низколегированных сталей поставляется по ГОСТ6713-75, ГОСТ 27772-88.

Состояние поставки является важным показателем качества. В большинстве случаев металлопрокат поставляется непосредственно после горячей прокатки, в этом случае он не имеет оптимальных свойств.

Возможна поставка в термообработанном состоянии.

Различают два вида термической обработки проката:

-нормализацию, заключающуюся в нагреве до 890-9500 С с последующим охлаждением на воздухе (повышается вязкость и пластичность);

-термическое улучшение, включает закалку (резкое охлаждение проката в воде после нагрева до 890-9500С) и отпуск – нагрев и выдержку при 550-7000С. Термическое улучшение повышает прочность и хладостойкость, измельчяет микроструктуру стали.

В последнее время за счет выбора температурно-деформационных режимов, снижения температуры прокатки и увеличения при этом степени обжатия добились повышения прочности и хладостойкости проката.

По ГОСТ 27772-88 в зависимости от прочности при растяжении все стали разделяют на 3 класса прочности:

I – обычной прочности: С 38/23;

II – повышенной прочности: С 44/29, С 46/33; С 52/40;

III – высокой прочности: С 60/45, С 70/60, С 85/75;

где С – сталь, числитель - В, знаменатель - т.

По степени раскисления сталь делят на кипящие (кп), полуспокойные (пс), спокойные (сп).

Не раскисленная сталь кипит при разливке, вследствие выделения газов, и является кипящей. Механические свойства и химический состав по длине слитка из такой стали неоднородны. Отходы составляют до 10% . При этом характерно высокое содержание кислорода, марганца и алюминия, склонность к образованию

крупнозернистой структуры. Вследствие этого кипящая сталь характеризуется пониженной  износостойкостью и сопротивлением хрупкому разрушению, особенно в прокате менее 20мм.

Чтобы повысить качество низкоуглеродистой стали, ее раскисляют добавками кремния от 0,07 до 0,12% или алюминия до 0,1%. Содержание кислорода меньше, чем в кипящей. Такая сталь является полуспокойной. Производство полуспокойной стали характеризуется высокой технико-экономической эффективностью. Себестоимость и цена проката из пс стали на 3-9% ниже, чем из спокойной. Но однородности состава, механических свойств, сопротивлению хрупкому разрушению прокат из пс уступает прокату из спокойной стали.

Спокойные стали раскисленны большим количеством кремния и алюминия, чем пс (кремний 0,12…0,3%). Спокойная сталь наиболее однородна по составу и свойствам, обладают наилучшей свариваемостью.

Применяют при изготовлении ответственных конструкций. Однако спокойные стали на 12% дороже кипящих.

2.4 Нормирование сталей

Основным стандартом, регламентирующим характеристики стали для сварных металлоконструкций является ГОСТ 27772-88.

Согласно ГОСТу фасонный прокат изготавливают из сталей С235, С245, С 255, С 275, С 285, С 345, С 375; для листового проката используют С 390, С 390К, С 440 и С 590К.

Стали поставляемые по разным стандартам, взаимозаменяемые. Так сталь 235 состветствует ВСт3кп2, сталь 245 – ВСт3пс6, сталь С255 – ВСт3сп5. Рекомендации по замене в СНИП II-23-81.

Прокат поставляется как в горячекатаном, так и в термообработаном состоянии. Выбор варианта химического состава и вид термообработки определяется заводом.

Оценку свариваемости определяют по углеродному эквиваленту.

Металл для изготовления сварных конструкций поставляется по различным ГОСТам. Принципиальных различий между свойствами стали имеющими одинаковый химический состав, но поставляемых по разным стандартам, нет. Разница в способах контроля и обозначениях. Так по ГОСТ 380-88* указывают группу поставки (А,Б,В), способ раскисления (кп, пс, сп) и категория (1-6).

2.4.1 Стали обычной прочности (Т < 29 кН/см2)

## Сталь углеродистая обыкновенного качества ГОСТ 380-88*

(х – изменения)

Стали углеродистые обыкновенного качества свариваются без ограничений. Как известно, стали - это сплавы железа и углерода. Зависимо от количества углерода стали углеродистые обычного качества разделяют на стали низкоуглеродистые (С < 0,25%); среднеуглеродистые (0,25% < С < 0,37%) и высокоуглеродистые (С > 0,37%). Для сварных конструкций в основном используют низкоуглеродистые стали, как стали, что имеют хорошую способность к свариванию. Следует подчеркнуть, что цифра марки стали не соответствует количеству углерода. Она только отображает порядковый номер стали. Качество стали зависит от технологии изготовления стали и связана с раскислением. В зависимости от этого различают стали кипящие, полуспокойные и спокойные.

Сталь делится на 3-и группы марок:

- группа А, поставляется  заводом по механическим свойствам: Ст0, Ст1, Ст2…Ст6, А- может не обозначатся;

- группа Б, поставляется по химсоставу: БСт0, БСт1, …БСт6;

- группа В, поставляется по мехсвойствам и химсоставу: ВСт1…ВСт5.

Стали групп "А" и "Б" могут быть "кп", "пс", "сп", но стали группы "Б" -только "пс" и "сп".

Сталь всех групп изготавливают мартеновским или кислородно-конверторным способом в эл. печах. Марки 1…4 кипящей, полуспокойной и спокойной плавки, 5 и 6 только полуспокойной или спокойной.

Степень раскисления в маркировке стали указывают индексами:

КП – кипящая, ПС –полуспокойная, СП – спокойная.

Например: Ст3кп, БСт4пс, ВСт3сп5.

Если Si  0,12 % - сталь спокойная; Si  0,04 % - кипящая и 0,04  Si  0,12 % -  полуспокойная; в – группа поставки; 3 – номер поставки по ГОСТу.

После индекса раскисления указывается категория (1…6) нормируемых свойств (первая категория не указывается, номер: Ст3кп3, БСт3пс2, ВСт3сп5 и т. п.); 5 - № категории.

Номер категории показывает, сколько из нижеперечисленных показателей гарантируется при поставке стали:

- химсостав;

- временное сопротивление в;

- предел текучести т;

- относительное удлинение ;

- изгиб в холодном состоянии;

- ударная вязкость ан ; категории 1 и 2 – испытания на ударную вязкость не проводят; 3 - при +20 С; 4 -  при –20 С; 5 – при -200 С и после механического старения (деформация до   10 % и нагрев до 250 С, выдержка в течение часа и охлаждение на воздухе); 6 – после механического старения.

Стали Ст3пс и Ст3сп применяют для несущих конструкций, эксплуатируемых в условиях переменного нагружения. Ст3кп – применяют для неответственных конструкций. Для сварных конструкций не рекомендуется использовать кп стали.

Низкоуглеродистые стали, как правило, используют в строительстве; среднеуглеродистые в машиностроении, высокоуглеродистые в инструментальном производстве. С увеличением номера стали повышается  В и т.

Прокат из этой стали является наиболее широко применяемым материалом. Доля такого проката составляет около 80% всего проката, используемого в сварных конструкциях. С уменьшением толщины проката увеличиваются механические свойства углеродистой спокойной, полуспокойной и кипящей сталей.

Сопротивление усталости сварных соединений из сталей Ст3пс, Ст3сп и Ст3кп практически одинаково. По сопротивлению зарождению хрупких трещин сталь Ст3пс существенно превосходит кипящую сталь Ст3кп, приближаясь к спокойной Ст3пс. Аналогичная последовательность наблюдается по оценке склонности к распространению хрупкой трещины.

Ограниченную свариваемость имеют стали Ст4, Ст5, Ст6 – применяют для конструкций повышенной прочности, а также малонагруженных деталей типа вал, стержень.

2.4.2 Стали повышенной прочности (29 кН/см2  В < 40 кН/см2)

Сталь получают введением легирующих добавок или термоупрочнением.

Сталь углеродистая, горячекатаная для мостостроения, ГОСТ 6713-75. Применяется сталь марок с повышенным содержанием меди (Д) 16Д, 15ХСНД, 10ХСНД для обеспечения коррозионной стойкости.

Сталь углеродистая, качественная для машиностроения, ГОСТ 1050-74.

С нормальным содержанием марганца  Mn(0,35…0,65)% - группа I, маркируется: Сталь 8, Сталь10, 15, …, Сталь20;

с повышенным содержанием марганца Mn (0,7-1,0)%  - группа II маркируется: Сталь10Г, Сталь15Г, Сталь20Г. Г – указывает на повышенное содержание содержание марганца и термообработку. Указанные стали подверженные термообработке применяют для ответственных конструкций (с «Г»), остальные для сварных конструкций.

Марка стали обозначает среднее содержание углерода в %, увеличенное в 100 раз.

Сталь конструкционная, низколегированная, ГОСТ 19282-73.

ГОСТ  включает 27 марок различных низколегированных сталей, применяемых в сварных конструкциях, например: 09Г2, 09Г2СД, 09Г2С, 15Г2АФДпс, 14Г2, 10Г2С.  12Г2СМФ, 14Х2ГМР и др. – имеют ограниченную свариваемость.

Сталь 15Г2АФДпс легированная нитридом ванадия (АФ) – для хладостойких конструкций. Стали поставляемые по этому ГОСТу, могут иметь до 15 нормируемых показателей, в том числе по ударной вязкости после механического старения при температурах вплоть до – 70 С.

Главной целью изготовления легированных сталей является придание конструкционным сталям повышенных механических свойств или обеспечение специальных особенностей (например, теплостойкости). В зависимости от количества легирующих элементов, легированные стали делят на низколегированные (количество легирующих элементов до 5%); сред нелегированные (до 10%) и высоколегированные (больше 10%).

Стали высокой прочности (бейнитного плана В  40 кН/см2)

Стали,  поставляемые по ТУ  С 70/60: 12Г2СМФ, 14ГСМФР; С 85/75: 15ХГ2СМФР. Эти стали склонны к разупрочнению около шовной зоны.

2.4.3  Сплавы для металлоконструкий

В некоторых отраслях промышленности наряду с применением стали получили распространение цветные сплавы: авиация, судостроение. Алюминиевые сплавы разделяются на деформируемые и недеформируемые. В сварных конструкциях используют деформируемые.

Алюминиевые сплавы не имеют площадки текучести, предел текучести определяют при остаточной деформации, равной 0,2 %. С понижением температуры значение в, 0,2 и  несколько повышаются, поэтому алюминиевые сплавы хорошо работают в этих условиях.  Коорозионностойкие сплавы АМц, АМг, Д16 и т.п.

Для сварных конструкций чаще используют две группы сплавов: термически усиленные и термически не усиленые. Среди сплавов термически усиленных существует две системы.

- Система AI + Мп, это так называемые сплавы АМц. Они характеризуются высокой способностью к сварке, но имеют низкие показатели механических свойств. Так предел прочности равняется 120 МПа, а предел пластичности - 65 МПа.

- Система AI + Мq. Для этих сплавов основным легирующим элементом является Мq.
В зависимости от его количества в сплаве различают сплавы марок от АМг1 до АМг6. Цифра показывает количество Мq в процентах. Эти сплавы имеют предел прочности 190 ...400 МПа.

Поскольку сплавы систем AI + Мn и AI + Мq не способны к термическому упрочнению, для повышения прочности используют операцию деформирования в холодном состоянии -наклепа. После этой операции возможно повышение предела прочности на 40 - 60%, но одновременно понижается относительное удлинение на 30 - 50%. Чтобы повысить пластические свойства сплавов после холодной обработки применяют отжиг.

Если сплав прошел наклеп, то к марке прибавляется буква "Н", а если сплав после наклепа проходит отжиг- буква "М" (АМг6Н, АМг6М).

Среди сплавов, склонных к термическому упрочнению, существуют такие системы:

- AI + Mg + Si (авиали). Его сплавы АВ, АД31, АДЗЗ, АД35;

- AI + Mg +Cu (дюралюмины). Существуют сплавы Д1, Д16, Д18;

- AI + Mg +Zn (высокопрочные сплавы). Их маркируют цифрами 1911,1915,1925.

Таблица 3.1.4 Механические свойства сплавов.

| Марка | а„, МПа | Оод, МПа | 6. % |
| --- | --- | --- | --- |
| АВ | 250...280 | 150...190 | 14...16 |
| АД31 | 200...220 | ПО...140 | 16...18 |
| Д16 | 450 | 400 | 5 |
| 1915 | 340...350 | 220...290 | 12...15 |

2.5. Выбор стали для строительных конструкций

Выбор производят на основе  проектирования и технико-экономического анализа с учетом требований норм.

Выбор стали зависит от следующих факторов:

- температуры окружающей среды, в которой предполагается эксплуатация

конструкции;

- характера нагружения, определяющего особенность работы  материала при

динамических, переменных и статических нагрузках;

- вида напряженного состояния и уровня возникающих напряжений;

- способа соединения элементов, определяющего уровень собственных напряжений, степень концентрации напряжений и свойства материала в зоне соединения;

- свариваемости, наличия механических повреждений;

- обеспечения оптимальной материалоемкости;

- служебных свойств материала;

- толщины проката, применяемого в элементах. Этот фактор учитывает изменения свойств   стали в зависимости от толщины.

При выборе стали необходимо учитывать группу конструкций. Все конструкции условно можно разделить на 4 группы:

I группа – сварные конструкции, работающие в особо тяжелых условиях и подвергающиеся воздействию динамических или вибрационных нагрузок (подкрановые балки, фасонки ферм, элементы эстакад и т.п.);

Условия работы способствуют хрупкому и усталостному разрушению.

II группа – сварные конструкции, статически нагруженные при наличии одно и двуосного напряженного растягивающего поля (балки перекрытий, фермы, изгибаемые элементы);

III группа – сварные конструкции, работающие при преимущественном воздействии сжимающих напряжений (стойки, опоры, колонны и т.п.);

IV группа – вспомогательные конструкции и элементы (связи, лестницы, ограждения и т.п.).

2.6. Сортамент

2.6.1 Общая характеристика сортамента

Для сварных металлоконструкций используют листовую и профильную сталь.

профильную сталь подразделяют на:

а) сортовую:                                  б) фасонную:

круг;                                                двутавр;

квадрат;                                           швеллер;

полоса.                                             уголки и др.

Каталог, поставляемых профилей с указанием их характеристик и массы называют сортаментом и оформляют в виде  ГОСТа  или  ТУ.

Наиболее дешевы прокатные профили.

а)                                  б)                               в)                          г)

Рисунок 2.6 – Профильная сталь.

а) уголок равнополочный, б) уголок не равнополочный, в) двутавр, г) швеллер.

2.6.2 Фасонные профили

Уголковые профили прокатывают в виде равнополочных ГОСТ 8509-93 и неравнополочных ГОСТ 8510-86.

Сортамент уголков широк, с площадью от 1 см2 до 140 см2, длиной 4 -13м.

Сталь угловая равнополочная ГОСТ 8509-72 характеризуется номером профиля № 10 – номер профиля – это ширина полки в см.(см рис 2.6)

Сталь угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72

№ 80/50 в=50 мм

В=80 мм

Уголок 56-36-5 ГОСТ 8510-72 – сортамент

В Ст3-5 ГОСТ 535-79 – материал

В=56 мм; в=36 мм; =5 мм.

Такие уголки рациональны в элементах, работающих на осевое сжатие. Чем тоньше полки уголков, тем больше радиус инерции (r), от которого зависит несущая способность элемента.

Для растянутых элементов толщина уголка значения не имеет, но тонкие уголки предпочтительней.

Если полки уголков подвергаются изгибу, то применяют толстые уголки.

Уголки нашли широкое применение в решетчатых конструкциях.

Швеллеры и двутавры

Двутавр – профильные элементы с повышенным моментом инерции при относительно небольших площадях поперечного сечения, высота стенки от 100 до 600мм и полки 5,5-190мм, длина 4-13м.

Пример № 16 h=160 мм = 16 см

Двутавр       16 ГОСТ 8239-89

ВСт3пс-2 ГОСТ 535-79

Двутавр наиболее рациональный профиль для элементов работающих на изгиб, поскольку по сравнению с другими профилями имеют наибольший удельный момент сопротивления.

W = W/F1,5,

где  W– момент сопротивления;

- площадь сечения.

В сортамент входят профили от №10 до №70.(см рис 2.6)

нее сечение балки при работе ее на изгиб. Однако по условиям технологии прокатки у большинства двутавров стенки получаются значительно толще, чем требуется по условиям их устойчивости. Двутавр имеет большую жесткость относительно оси х-х, и недостаточную устойчивость относительно у-у.

Швеллер       17 ГОСТ 8240-72

ВСт3пс-2 ГОСТ 535-79

Номер швеллера соответствует высоте сечения швеллера. Сортамент ГОСТ 8240-93 включает швеллеры от №5 до №40 (см рис 2.6) с уклоном внутренних граней. В ГОСТ входят швеллеры с параллельными гранями полок с буквой П в обозначении, например 20П. Сечения таких швеллеров имеют лучшие расчетные характеристики и более конструктивны, т.к. упрощают болтовые крепления  к полкам. 	Швеллера используют в элементах, и конструкциях работающих на изгиб, в основном в виде составных сечений.

Сталь листовая широко используется в сварных конструкциях.

Ее классифицируют следующим образом:

а) сталь толстолистовая (ГОСТ 19903-74). Сортамент включает листы от 4 до 160 мм, не более 2400 мм. Поставляется листами 6…12 м, в рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм;

б) сталь тонколистовая (толщина до 4 мм), различают: холоднокатанную (ГОСТ 19904-74), гарячекатанную (ГОСТ 19903-74);

в) сталь широкополосная (ГОСТ 8200-70), толщина такой стали от 6 до 60 мм, ширина от 200 до 1050 мм и длина 5…12м;

г) сталь полосовая (ГОСТ 103-76) толщиной от 4 до 60 мм, при ширине до 200 мм;

д) рифленая сталь (ГОСТ 8568-77).

- Листовой прокат

Лист 510002000 ГОСТ 19903-74   Лист х/к А-1,010002000 ГОСТ 19904-74

09Г2-2 ГОСТ 19282-73				1-М-ОСВ-08Ю ГОСТ 0045-80

х/к – холоднокатанная.

Лист размером 110002000 мм; А – повышенная точность проката по ГОСТ 19904-74, марка стали 08Ю; СВ – особо сложной вытяжки; 1 – особо высокая отделка поверхности; М – поверхность листа матовая.

К сортовому прокату относят: круглую, шестигранную и полосовую сталь.

Круг      10-4-ГОСТ 7415-75

35-Н-5-Б ГОСТ 1050-74

Сталь комбинированная,  10 мм; 4 – класс точности по ГОСТ 7415-75; марка стали – сталь 35; Н – не закаленная; 5 – категория качества; Б – группа качества.

Полоса        1080 ГОСТ 103-76 – сортамент

ВСт3-5 ГОСТ 535-79 – материал

2.6.2. Фасонные профили отраслевых назначений

Рациональность профиля с позицией минимальной массы при заданной несущей способности определяется отношением W/F. Чем больше W/F, тем эффективней используется профильный прокат.

2.6.3. Периодические профили.

Применяют:

- Для изготовления арматуры железобетона (винтообразная форма стержней увеличивает его поверхность и улучшает сцепление с бетоном).

- В машиностроении балки переменного сечения.

- В строительстве тонкостенные гофрированные элементы.

2.6.4. Штампованные профили

Получают из листовой стали холодной штамповкой (см рис 2.7) (различные ребристые элементы). Применяют в авиастроении, автомобилестроении.

2.6.5. Гнутые профили

Изготовляют из горячекатаной или холоднокатаной отожженной листовой ленточной и полосовой стали.(см рис 2.7)

Гнутые профили экономичны, т. к. при относительно малой площади поперечного сечения и малой массе они обладают повышенной жесткостью. Пересованные профили – изготавливают из Al сплавов.

Рисунок  2.7 – Гнутые и штампованные элементы.