ТЕМА 1

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общая характеристика металлических конструкций

Металл как элемент строительных конструкций (стяжки) начали использовать в XII веке, позже появились купольные конструкции церквей. Только в XVIII веке появились перекрытия и мосты, выполненные из металла как самостоятельные конструкции в России, Англии, Германии.

В это время преобладали чугунные конструкции, поскольку металлургия находилась на низком уровне развития. Чугунные конструкции совершенствовались до конца XIX века. Появились двутавровые балки и полые колонны, удобные для чугунного литья. Большинство промышленных зданий строилось сочетанием таких балок и колонн (рис . 1.1).

Рисунок 1.1 – Перекрытие цеха начало 20 века.

Использовалось свойство чугуна хорошо работать на сжатие в арках и сводах, стойках (колоннах). Примером могут служить арки зданий, мостов, купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и др. (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Плохие показатели чугуна при растяжении стимулировали развитие металлургии и внедрение железа. Появились железо-деревянные, а затем железо-чугунные фермы, в которых растянутые элементы выполнялись из железа в виде кованных стержней.

Широкое развитие металлические конструкции получили с 30-х годов XX столетия, чему способствовали:

1 Разработка клепального процесса с использованием дыропробивных прессов;

2 Разработка проката листов и фасонных профилей;

3 Бурное развитие железных дорог и промышленности, и связанное с этим строительство промышленных зданий (металлоконструкций), мостов и т. п.;

4 Интенсивное применение сварки вместо клепки, что обеспечило экономию металла на 25-30%, повысило производительность труда, улучшение условий труда. Металлоконструкции конца XX века являются облегченными, технологичными, экономичными. Сварка способствовала разнообразию конструктивных решений и расширению областей использования металлоконструкций (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 – Сызранский мост через Волгу.

К концу 40-х годов клепаные конструкции использовались в основном в машиностроении и краностроении, в остальных областях клепка вытиснилась сваркой.

Пример Стыковое соединение

Клепаные соединения имеют недостатки (по сравнению со сварными):

а) больше масса изделия;

б) повышенная склонность к коррозии;

в) больше трудозатраты;

г) усилия передаются через отдельные точки (при сварке по всему сечению).

В конце XX столетия произошел спад промышленности в Украине и на всей территории бывшего СССР, не смотря на наличие производственной базы и квалифицированных кадров.

Структура фонда металлоконструкций в Украине выглядит следующим образом:

Черная и цветная металлургия – 32%;

Машиностроение – 14%;

Угольная промышленность – 14%

Электроэнергетика – 11%

Другие – 32%

По типам конструкций:

Листовые конструкции – 32%;

Электросетевые конструкции – 12%;

Промышленные здания – 35%.

В эксплуатации Украины более 130 млн. т. металлических конструкций, большая часть которых введена в эксплуатацию более 20 лет назад. Поскольку масштабы производства новых металлоконструкций невелики, то возникает проблема обеспечения надежности эксплуатации существующего фонда, его ремонта. Богатый отечественный и зарубежный опыт позволяет учитывать особенности сварных конструкций при разработке мероприятий с целью повышения их надежности и долговечности.

Нельзя правильно проектировать сварную конструкцию, обладая только знаниями сопромата или деталей машин.

Сварные конструкции всегда имеют:

1. Концентраторы напряжений. Конструктивно можно  концентрат.

2. Остаточные сварочные напряжения.

3. Неоднородность химического состава и структурную неоднородность.

Сварные конструкции склонны:

- к хрупким и усталостным разрушениям;

- к коррозионному повреждению;

- к потере точности размеров при эксплуатации.

Пример 1. Необходимо получить неразъемное сварное соединение из 2-х пластин. Не обладая знаниями особенностей проектирования сварных конструкций можно предложить следующие варианты

Если рассчитать по формуле сопромата эти соединения, то они показывают одинаковую прочность. Если произвести испытания этих образцов на разрыв – результат тот же. Все эти конструктивные решения равнозначны с точки зрения сопромата.

При переменной нагрузке огромное влияние оказывает концентрация напряжений. Коэффициент концентрации во всех этих соединениях не одинаков. Первым разрушится образец 4, затем 2, 3, 1.

Рисунок 1.4 – Соединение двух пластин с различными коэффициентами концентрации

Соединения могут иметь вид:

Рисунок 1.5 – Рекомендуемое оформление соединений со стыковыми и угловыми швами, работающих под действием переменных нагрузок

Разнотолщинные листы желательно соединять со скосом.

Гладкий с плавными переходами внешний вид конструкции – необходимое условие хорошей работы.

Проектирование конструкций состоит из нескольких этапов.

Пример 2. Построить мост.

1 этап. Архитектор (инженер-дизайнер) создает форму сооружения, гармонично вписывающуюся в местность.

2 этап. Инженер-строитель (конструктор) по заданной форме создает конструкцию моста.

Определяют:

- нагрузки на мост;

- усилия в стержнях;

- сечение этих элементов.

3 этап. Инженер-технолог разрабатывает технологию изготовления деталей

(резка, штамповка, подбирают оборудование).

4 этап. Инженер-технолог (сварщик) разрабатывает технологию сборки

сварки, определяет режимы и порядок сварки, сварочные материалы, оборудование. Контролирует процесс изготовления моста.

5 этап. Экспериментальные испытания. Определяют напряжения и деформа ции моста от максимальных нагрузок.

6 этап. Разрабатывают методы погрузки и транспортировки моста.

7 этап. Разработка проекта организации монтажных работ.

При проектировании металлоконструкций необходимо учитывать основные принципы:

а) экономия металла – достигается применением высокопрочных сталей и сплавов, внедрением конструктивных форм, использованием прокатного профиля, совершенствованием методов расчета;

б) технологичность – обеспечивается проектированием конструкций с учетом требований технологии изготовления и монтажа, направленных на снижение трудоемкости;

в) скоростной монтаж – предварительная сборка конструкции в крупные блоки;

г) транспортабельность;

д) типизация металлоконструкций – типовые решения часто повторяющихся конструктивных элементов (колонны, фермы, балки и т.п.);

е) эстетичность.

Особенностью сварных конструкций является наличие в ней неразъемных соединений, полученных с помощью сварки. То есть, проектирование сварной конструкции, в значительной степени сводится к проектированию сварных соединений. При этом расчетные напряжения (эквивалентные) не должны превышать предельные. Условие наступления предельного состояния имеет вид:

σэ < σп,

где: σэ – напряжения эквивалентные напряженному состоянию; σп – предельные напряжения.

Для того чтобы определить напряжения σп рассмотрим поведение металла шва при его статическом нагружении. Для этого применим известную диаграмму растяжения. На рис. 1.6 приведена диаграмма, характерная для стали хорошо известна из курса "Сопротивление материалов". Ее описание построено на допущении, что металл является однородным. Реально металл не является однородным хотя бы исходя из того, что его структура многофазная.

На диаграмме имеются четыре характерных участка: 0 – 1; 1 – 2; 2 – 3; 3 – 4. Если реальный металл имеет структуру перлит + феррит, тогда в первый момент при нагружении на участке 0 – 1 деформация будет концентрироваться в наиболее пластичном объеме, то есть в зерне феррита. Эта деформация пластическая и должна была бы увеличить размеры зерна феррита. Но такая деформация невозможна, поскольку зерно феррита окружено более твердыми зернами перлита.

Таким образом, одновременно происходит пластическая деформация зерен феррита и упругая деформация зерен перлита. Поскольку пластическая деформация зерен феррита реализоваться не может, в зернах феррита накапливается потенциальная энергия, а на участке 1 – 2 диаграммы фиксируется только упругая деформация. По мере увеличения нагрузки возрастает и запас потенциальной энергии. Таким образом, хотя на участке 0 – 1 реально имеет место упругая и пластическая деформация, но в целом металл ведет себя как упругое тело. Кроме того, на этом участке для приращения деформации необходим пропорциональный приток энергии за счет нагружения (Рис. 2, а).

На участке 1 – 2 запас потенциальной энергии уже таков, что преодолевается сопротивление зерен перлита и эта энергия начинает трансформироваться в деформацию. При этом приращение деформации происходит как в результате приложенной нагрузки так и за счет ранее накопленной энергии. То есть имеет место упруго-пластическая деформация и металл ведет себя как упруго-пластическое тело (Рис. 2, б).

В точке 2 начинается лавинообразное выделение энергии, металл деформируется без приращения нагрузки и только за счет реализации пластического течения. В точке 3 запас энергии полностью вычерпан. Таким образом, на участке 2 – 3 имеет место в чистом виде пластическая деформация, и металл ведет себя как пластическое тело (Рис. 2, в).

Начиная с точки 3 для приращения деформации опять необходима энергия нагружения.

Таким образом, при статическом нагружении начиная с точки 2 в металле имеет место пластическая деформация, которая, во-первых, протекает без увеличения нагрузки и во-вторых приводит к исчерпанию пластических свойств металла и образованию остаточной деформации.

Поскольку процесс пластического течения слабоконтролируе-мый, а также учитывая, что для большинства конструкций образование остаточных деформаций недопустимо, в практике инженерных расчетов на прочность принимается предельное состояние наступления текучести, то есть напряжения вконструкции не должны превышать значение предела текучести σп = σт.:

Преимущества металлоконструкций (по сравнению с конструкциями из других материалов):

а) надежность;

б) легкость (отношение плотности материала к его прочности)

Наименьший этот показатель для алюминиевых сплавов Д16-Т-1,1*10-4 м-1. Приняв его за единицу  запишем для других материалов: сталь- 1,5…3,4; дерево-4,9.

в) непроницаемость для газов и жидкостей4

г) индустриальность – возможность изготовления на специализированных производствах, а монтаж с помощью производительной техники;

д) ремонтно – при необходимости замена элементов конструкции.

# Цели и задача курса

Дать знания:

- об условиях работы сварных конструкций;

- методах расчета СК;

- методах рационального проектирования с учетом требований долгосрочной эксплуатации.

Задачи:

- Осуществлять проектирование сварных конструкций;

- Проводить проверочные расчеты на прочность;

- Разработать предложения по совершенствованию конструкций, снижению их металлоемкости, предотвращению деформации, ремонтнопригодности.

Цена устранения ошибки

Затраты на обеспечение качества

Эффективность обеспечения качества

Главная цель: Качество

Относительные единицы

Проектирование

Разработка технологии

Изготовление

Эксплуатация

1.2. Основные термины и определения

В результате чего происходит разрушение тел?

Разрушение является следствием взаимодействия тела с внешними силами. Это взаимодействие приводит к возникновению в теле напряженно-деформированного состояния, которое зависит как от нагрузки, так и от геометрических параметров тела и его упругих характеристик. Согласно с механической моделью разрушения, которая базируется на методах механики твердого деформированного тела, принимается, что в случае, когда напряженно-деформированное состояние достигает предельного значения, зависимого от механических характеристик материала тела, происходит разрушение тела. То есть, под термином «разрушение» следует считать не факт наличия физического явления разрушения, а только то, что тело достигло какого-то предельного состояния (в том числе, возможно, и разрушение).

Что понимается под термином «прочность»?

Способность тела оказывать сопротивление разрушению называется прочностью. Следовательно, сохранение прочности тела зависит от взаимодействия двух факторов: нагрузки и способности тела оказывать сопротивление этой нагрузке.

Что такое внешние силы?

Силы, прилагаемые к телу в результате взаимодействия тел, называются внешними. Внешние силы бывают объемными, если они прилагаются ко всем точкам тела (например, силы инерции) и такие, которые прилагаются к поверхности тела (сосредоточенные или распределенные). Они бывают в зависимости от характера изменения во времени статическими, если силы инерции незначительны, и динамическими, если они приводят к значительному ускорению элементов конструкции.

Что такое внутренние силы?

Внутренние силы являются следствием действия одних частей тела на другие части тела под воздействием внешних сил или других причин. Рассматривают три вида внутренних сил: продольные силы, поперечные силы и моменты.

Внутренние силы определяются с помощью метода сечений. Он заключается в условном рассечении тела в желаемом месте, после чего отбрасывается одна часть и записываются условия равновесия для оставленной части, на которую действуют внешние силы и внутренние силы, которые возникли в результате взаимодействия оставленной и отброшенной частей тела (составляются уравнения равновесия ΣРx = 0; ΣPy = 0; ΣМ0 = 0). Для статически неопределенных систем необходимо составлять дополнительные уравнения, например, уравнения для деформаций частей тела.

К чему приводит действие внутренних сил?

Действие внутренних сил приводит к возникновению напряжений и деформаций.

Нагрузки – внешние силы (в том числе сила собственного веса и опорные реакции), действующие на конструкцию.

Нагрузки различаются по скорости их приложения и по продолжительности их действия: статические и динамические.

Статическая нагрузка – относительно медленное приложение силы, может быть постоянной и повторно-статической. При повторно-статическом нагружении изменение нагрузки не более 1 раза в 1…2 сек (рис. 1.4).

Рисунок-1.4- Статическая нагрузка.

Вибрационная (переменная) – относительно высокая скорость приложения нагрузки и частая смена. Условно принимают, что частота смены нагрузок более 1 герц (быстрее 1 раза в секунду).

Ударная – (однократная или повторно-ударная) имеет очень высокую скорость приложения.

Например: нагрузку в одну тонну можно приложить на перекрытие следующим образом:

1    перенося по частям на руках;

- перенести краном до соприкосновения и мгновенно опустить на перекрытие;

- перенести краном и бросить груз с некоторой высоты.

По характеру приложения различают нагрузки сосредоточенные и распределен

ные. сосредоточенные – прилагаются на малой площадке, в точке. Распределенные - прилагаемые к какой-то поверхности.

Усилия – силы сопротивления материала, противодействующие внешним нагрузкам (рис 1.5).

Рисунок 1.5 – Приложенное нагрузка.

P – внешняя сила; R – опорная реакция; P и R растягивают стержень;

N – усилия, внутренние силы сопротивления материала внешним  нагрузкам.

Что такое напряжения (механические)?

Отношение величины внутренней силы действующей в элементе конструкции к единице площади ее сечения называется напряжением. Рассматривают нормальные и касательные напряжения. Нормальные напряжения имеют место, если внутренняя сила действует перпендикулярно сечению, а касательные, если она действует в плоскости сечения.

или

Напряжение – величина усилия, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения стержня:

σ=NF,

где N – усилие в стержне, Н, кН;

F – площадь поперечного сечения стержня, см2;

Что такое напряженное состояние?

Напряженным состоянием в точке называется совокупность напряжений, действующих по возможным плоскостям, проведенным через эту точку. Напряженное состояние в точке (рис. 1.1) полностью определяется девятью компонентами напряжений, три из которых является нормальными (σx, σy, σz), а шесть (τxy, τyz, τzx, τyx, τzy, τxz) - касательными. Напряженное состояние в точке принято представлять в виде тензора напряжений:

Если нормальные напряжения действуют на плоскостях, где отсутствуют касательные напряжения, то они называются главными и тогда они обозначаются как σ1, σ2, σ3.

Какие существуют напряженные состояния?

Рассматривают три вида напряженного состояния: линейное напряженное состояние, плоское напряженное состояние, объемное напряженное состояние. Если σ1 ≠ 0, σ2 = σ3 = 0, то имеет место линейное напряженное состояние (рис. 1.2). Соответственно, тензор напряжений имеет вид:

Если напряжение σ1 ≠ 0, σ2 ≠ 0, σ3 = 0, то имеем плоский напряжено состояние (рис. 1.3) и соответствующий тензор напряжений

А если напряжение σ1 ≠ 0, σ2 ≠ 0, σ3 ≠ 0, то имеет место объемное напряженное состояние (рис. 1.4). Тензор напряжений имеет вид:

 - напряжение, Н/см2 (кН/см2).

Что такое деформация тела?

Деформация связана с изменением взаимного расположения отдельных точек тела, которая приводит к изменению формы и размерам тела без изменения его массы. Рассматривают перемещение и два вида деформаций: линейная деформация и угловая или сдвиг.

Деформация – изменение размеров и формы тела под действием сил (внешних и внутренних), при нагреве или охлаждении.

Деформации могут быть упругими, пластическими и упругопластическими.

Деформация называется упругой, если тело, после устранения сил, принимает первоначальные размеры и форму.

Деформация называется пластической, если тело, после устранения сил полностью сохраняет размеры и форму, полученные при их действии, и упруго-пластической, если они не сохраняются.

В пределах упругих деформаций величина деформации прямопропорциональна действующей силе (закон Гука)

Δl=P⋅lF⋅E,	                      (1.2)

где l – изменение длины стержня;

P – величина действующей силы;

l – длина стержня;

F- площадь поперечного сечения;

E – модуль упругости (модуль Юнга) E = 2*105 МПа = 2*104 кН/см2;

Откуда Δll=PF⋅1E, но  Δll=ε, относительная деформация

Р/F, напряжение , следовательно             ε=σE		               (1.3)

или                               σ=ε⋅E		                                    (1.4)

Линейная деформация по соответствующим осям определяется через перемещение, как:

Перемещения обозначаются u, v, w по соответствующим осям x, y, z.Угловая деформация или сдвиг также определяется через перемещение:

Какие существуют упругие характеристики материалов?

Различают такие упругие характеристики материалов: Е - модуль упругости при растяжении, G - модуль упругости при сдвиге, μ - коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона). Е и G имеют размерность напряжений, μ - безразмерный коэффициент. Эти постоянные характеристики связаны между собой зависимостью:

Для каждого материала упругие характеристики определяются экспериментальным путем.

Что собой представляет напряженно-деформированное состояние?

Напряженно-деформированное состояние - это совокупность напряжений и деформаций в локальном объеме (точке) тела. Зависимость между ними в пределах теории упругости определяется законом Гука через упругие характеристики материала, а именно: -  для линейных деформаций

-  для угловых деформаций

- для нормальных напряжений

-  для касательных напряжений:

Каким образом изучаются деформационные процессы, которые имеют место в металле при статической нагрузке?

Деформационные процессы в металле при статической нагрузке определяются экспериментальным путем во время испытания на статическое растягивание специальных образцов. Как правило, образцы имеют цилиндровую форму с соотношением длины рабочей части к диаметру l0/d0 = 5 (короткий образец) или 10 (длинный образец). Для плоских образцов нужно обеспечить такие соотношения между длиной образца и его площадью поперечного перерезу: l0=5,65F0, (короткий образец) и l0=11,3F0 (длинный образец).

Каковы основные геометрические характеристики плоских сечений?

Основными геометрическими характеристиками плоских перерезов является:

- статический момент плоского сечения относительно оси, которая находится в
ее плоскости;

- координаты центра масс плоского сечения;

- моменты инерции плоского сечения (осевые, полярные);

- радиус инерции плоского сечения;

- моменты сопротивления плоского сечения (осевые, полярные).

Что называется статическим моментом плоского сечения?

Выражения Sy=FzdF;Sz=FydF называются статическими моментами плоского сечения относительно осей Y и Z (рис. 1.5), где z, y - расстояние от центра масс сечения в соответствии с осью Y и Z, F - площадь сечения.

Если площадь сечения имеет простую форму и положение центра масс определено с (yc ; zc ), то статические моменты определяются по формулам:

Для сложной формы сечения статический момент определяется как сумма статических моментов составных сечений простой формы, для которых положение центра веса известно, а именно:

где fi - площадь  i-ой части сечения.

Статический момент относительно осей, которые проходят через центр веса (центральные оси), равняется нулю.

Как определяется положение центра веса сечения?

Координаты центра масс сечения относительно избранных осей y и z определяются:

Что называется осевым моментом инерции плоского сечения?

Осевыми моментами инерции плоского сечения называются такие выражения:

Относительно центральных осей (начало координат с в центре масс сечения) осевые моменты обозначаются как:

При параллельном переносе осей координат.

где a и в - расстояние между осями

Как определяется момент инерции плоского сечения сложной формы?

Момент инерции сечения сложной формы определяется как сумма моментов инерции фигур простой формы в соответствии с избранной осью.

Iy=n=1nIiy;Iz=n=1nIiz

Что такое полярный момент инерции плоского сечения?

Полярным моментом инерции плоского сечения есть выражение:

где ρ - расстояние от начала координат к центру масс сечения

Какая связь между осевыми и полярным моментами инерции?

Осевой и полярный моменты инерции связаны зависимостью:

Как определяются радиусы инерции сечения?

Радиусы инерции сечения относительно осей y и z определяются формулами

Что собой представляет момент сопротивления плоского сечения?

Моментом сопротивления плоского сечения относительно данной оси есть отношение момента инерции, взятого относительно этой оси, к расстоянию от оси к наиболее отдаленному волокну сечения. То есть:

Wy=Iyzmax;Wz=Izymax

Как определяется полярный момент сопротивления плоского сечения?

Полярным моментом сопротивления плоского перерезу есть сумма: