ТЕМА 7. ОБРАЗОВАНИЕ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ИХ КОНЦЕНТРАЦИЯ

7.1. Образование остаточных напряжений при сварке

При рассмотрении сварочных напряжений принято использовать расположение осей координат, показанное на рис.1.7.  Ось  Ох направленная вдоль шва,  Оу — поперек шва в плоскости пластины,  Оz— поперек шва в направлении толщины. Соответственно различают напряжения х,в, z, ху, уz, zх .

Расширение и сокращение металла от неравномерного нагрева или охлаждения, а также от структурных превращений образуют так называемые собственные, или внутренние деформации и напряжения при сварке. В отличие от напряжений и деформаций, создаваемых нагрузками, собственные напряжения и деформации существуют в теле при отсутствии каких-либо нагрузок.

Собственные напряжения или остаточные— это напряжения, которые существуют в теле при отсутствии приложенных к нему поверхностных или объемных (инерционных, гравитационных) сил.

Чтобы более ясно понимать причины образования собственных напряжений, рассмотрим температурные деформации металла.

1. Температурные деформации ε вызваны изменением размера частиц тела при изменении температуры. К температурным деформациям условно относят также деформации, возникающие в процессе структурных превращений.	                                    (7.1)

Если в вырез массивного листа вставит стержень с нулевым зазором ( рис.7.2) и нагреть его, то жесткость листа будет препятствовать его удлинению, поэтому в стержне возникает сжимающее усилие.

Сжимающие напряжения в этом случае описываются следующей зависимостью:

σ = εE          или          σ =E⋅α⋅dt,

где E = 2.104 кН/см 2 ( 2.107  Н/см2)

ε=α⋅dt - относительное сжатие стержня при нагреве;

α =2.10-6  1/град.  - коэффициент линейного расширения стали, при изменении температуры;

dt - изменение температуры стержня;

Рисунок 7.2 - Стержень с нулевым зазором.

Напряжения при нагреве стержня на 10 С равны

 = 12.10-6 х1х2 104  =0,24 кН/см2  (240 Н/см2 )

при нагреве на 1000 С   =24 кН/см2 ( 24000 Н/см2).

Этот уровень напряжений соответствует величине среднего значения предела текучести стали марки Ст3.

Следовательно, при нагреве стержня на 1000 в нем возникают термопластические деформации сжатия и площадь его поперечного сечения увеличивается.

Если стержень охладить, он укоротится, между листом и стрежнем появится зазор. Если стержень  выполнить за одно целое с листом, то после его нагрева и охлаждения в нем возникнут растягивающие остаточные напряжения.

Это же будет при разогреве участка на листе  и в других подобных случаях.

Рис.7.3

При сварке остаточные напряжения вызываются местными термопластическими деформациями от локального разогрева металла и усадкой расплавленного металла при его охлаждении в жестком контуре.

В результате неравномерного нагрева сварного зоны сварки возникает остаточная пластическая деформация укорочения, приводящая к образованию остаточных напряжений. Характер распределения этих напряжений зависит от многих факторов (геометрических размеров сварного соединения, режима сварки и др.). В зависимости от толщины свариваемых элементов в сварном соединении может иметь место плоское или объемное напряженное состояние.

При сварке деталей небольших толщин, как правило, имеет место плоское напряженное состояние. Принято компоненты такого напряженного состояния называть продольными (действующими вдоль осы шва) и поперечными (действующими перпендикулярно осы шва).

7.2  Классификация собственных напряжений (сн)

Собственные напряжения классифицируются по различным признакам. По п р и ч и н е, их вызвавшей, они делятся на напряжения вот упругого или пластического механического деформирования при сборке, монтаже и правке; от упругих и пластических деформаций из-за неравномерного нагрева деталей; от неравномерного изменения объема тела при фазовых превращениях.

В таб. 2.1. приведенная классификация собственных напряжений.

7.2.1. По причинам образования

Температурные напряжения - временные. Они образуются при неравномерном нагревании изделия.

Начальные (монтажные) напряжения возникают в процессе монтажа конструкции в болтовых, шпоночных соединениях и т.п.

Остаточные напряжения (ОСН)   встречаются особенно часто. Они являются следствием неоднородной (неравномерно распределенной по телу) пластической деформации в прокате, отливках, поковках, сварных конструкциях, при обработке металлов резанием и т.п.

Остаточные напряжения часто образуются в результате не только упругости пластических, но и термопластических деформаций. Последние протекают при высоких температурах.

Остаточные напряжения возникают и в результате изменения фазового состояния. Например, превращение аустенита в мартенсит сопровождается увеличением объема. Если это превращение происходит в однои части тела, а другая часть не изменяется, то это вызывает образование остаточных напряжений вот неравномерной деформации.

7.2.2   По размерам объема, в котором они уравновешиваются.

Собственные напряжения называют 1-го рода, если они уравновешиваются в макроскопических объемах, т.е. в объемах деталей машин и конструкций.

Напряжения 2-го рода уравновешиваются в микроскопических объемах (в пределах одного или нескольких зерен).

Напряжения 3-го рода уравновешиваются в ультра микроскопических объемах в пределах атомной решетки.

Напряжения 2-го и 3-го рода не могут определяться методами сопротивления материалов, их обычно находят по рентгенограммам.

    - По направлению в пространстве.

Собственные напряжения 1-го рода бывают одноосными ( в заклепочных соединениях ), двуосными ( в пластинках и оболочках) и трехосными.

Сварочные напряжения всегда трехосные, но при малых значениях одного или двух составляющих, собственные напряжения часто рассматривают как двуосные или одноосные. Напряжения высших родов всегда трехосные.

7.3.1 Ниже приводятся эпюры распределения остаточных напряжений в типовых сварных соединениях.

При сварке встык достаточно широких, небольшой толщины пластин остаточные напряжения имеют характер показанный на Рис. 7.4.

Как видно из Рис. 7.4.а остаточные продольные напряжения распределены, в поперечном сечении сварного соединения неравномерно. В сварном шве и прилегающей к нему зоне дей-

ствуют напряжения растяжения, а в остальной части сечения действуют напряжения сжатия. Причем, как правило, максимальные напряжения в зоне сварного шва достигают значения, равного значению предела текучести (σт) металла.

При сварке алюминиевых и титановых сплавов эти значения несколько ниже (0,6...0,8 σт). Причиной такого снижения является уменьшение жесткости свариваемых пластин (EI) в основном за счет более низких значений модуля упругости Е. Таким образом, в продольном направлении в стыковом сварном соединении можно выделить две зоны:

а) зона действия напряжений растяжения;

б) зона действия напряжений сжатия.

Поперечные напряжения (Рис. 7.4.б) также распределены неравномерно. Срединная часть испытывает напряжения растяжения, а концевые участки - напряжения сжатия.

Величина максимальных напряжений σв зависит от длины шва и, как правило, не превышает значения 0,3 σт. Поэтому их не всегда принимают во внимание.

При сварке встык пластин большой толщины имеет место объемное напряженное состояние. Причем, следует отметить, что в этом случае продольные напряжения σх в основном действуют в шве и быстро затухают по сечению за счет большой жесткости сечения (EI). Равновесие в этом случае достигается за счет большого значения площади поперечного сечения.

Продольные напряжения по длине шва имеют тот же характер, что и в случае сварки пластин небольшой толщины.

7.3.2  При наплавке валика (рис.7.5) на кромку пластины волокна дают усадку и претерпевшие термопластические деформации после охлаждения укорачиваются и будут растянуты.

Рисунок 7.5 - Наплавка валика на кромку пластины.

Поскольку собственные напряжения уравновешены в пределах пластины, то на соседнем участке появятся сжимающие напряжения. Сумма площадей эпюр рана нулю.

Если отрезать растянутый участок вот основной пластины и его влияние заменить силами, то очевидно,что эта нагрузка вызовет изгиб пластины в ее плоскости.

7.3.3  При наплавке валика посредине пластины волокна, претерпевшие термопластические деформации (рис.7.6) расположены в средней части пластины, по аналогии с предыдущим случаем, такая нагрузка вызовет утяжку пластины в средней части.

Рисунок 7.6 - Наплавка валика посредине пластины.

7.3.4. В случае сварки тавра как видно из рис.7.8, получается комбинации двух предыдущих случаев. При этом наблюдается коробление полки (грибовидность и утяжка) и изгиб стенки.

При сварке тавровых соединений характер распределения остаточных напряжений показан на Рис. 7.8 то есть, как в полке, так и в стенке тавра действуют продольные напряжения растяжения на уровне σт, а в остальной части - напряжения сжатия.

В нахлесточных соединениях распределение остаточных напряжений зависит от размеров соединяемых элементов. На Рис. 7.8 приведенная характерная эпюра продольных остаточных напряжений.В нахлесточных соединениях распределение остаточных напряжений зависит от размеров соединяемых элементов. На Рис.7.12 приведена характерная эпюра продольных остаточных напряжений.

Рис.7.13

При постановке сварной точки в сварном точечном соединении (Рис.7.13) возникает плоское напряженное состояние с компонентами напряжений σг радиальные и σθ (окружные). Сварная точка и некоторая область к ней примыкающая находится под действием напряжений растяжения, как правило, σг = σθ =σт.  По мере удаления от точки радиальные напряжения падают, а окружные переходят в зону сжатия, причем σг = σθ

7.3.5 Сварку двутавра (рис 7.14) с вертикальными ребрами жесткости можно представить, как пластину по кромкам которой наплавлены валики. Под действием остаточных напряжений пластина сжата со всех сторон  и ее средняя часть будет выпучиваться.

Порядок сварки может только уменьшить или увеличить выпучивание, но не устранить его.

Если пластину нагреть в центре (рис 7.10), то остаточные напряжения, наведенные термопластическими деформациями, будут стягивать выпучивание.

Рисунок 7.14 - Сварка двутавра.

Рассмотрим влияние нагрева. Удалим нагретое (растянутое) пятно (рис.7.15), заменив его влияние силами, направленными к центра пятна. Разобьем пластину на ряд клинообразных элементов (рис 7.9) и рассмотрим один из их.

Рисунок 7.15 - Нагрев пластины.

На клин действует сила приложения вдоль его оси, замещающая влияние удаленного пятна, а перпендикулярно его сторонам - силы заменяющие влияние отброшенных соседних элементов.

Сторона а ввиду молодости, является достаточно жестким ребром и не коробится. Сторона б, вследствие большой длины, имеет малую изгибную жесткость и под действием боковых сил теряет устойчивость. Обычно краялиста, при нагреве его средины имеют волнистость.

Рисунок 7.16 - Удаление пятна.

Рисунок 7.17 - Клинообразный элемент.

Как показали исследования и опыт эксплуатации сварных конструкций при действии окончательного напряжения остаточные сварочные напряжения не оказывают влияния на прочность, если материал изделия достаточно пластичный, что является характерным для большинства металлов. При действии статического нагружения, вызывающего сжатие элементов, работающих на устойчивость, остаточные сварочные напряжения снижают сопротивляемость элемента на продольный изгиб.

При действии переменных нагрузок остаточные сварочные напряжения сжатия повышают усталостную прочность, а напряжения растяжения, складываясь с рабочими напряжениями в месте их концентрации, существенно снижают сопротивляемость усталостному разрушению.

Выводы:

1. Остаточные напряжения при сварке есть результат пластической деформации металла, если пластических деформаций не было, то и остаточных не будет.

2. Величина остаточных напряжений не может быть выше предела текучести стали.

3. Чем выше предел текучести стали, тем выше остаточные напряжения.

4. Если металл охрупчен, то т=в и остаточные напряжения вызовут его разрушение.

7.4. Образование двух и трехосных собственных напряжений при сварке.

При укладке швов на тонкую пластину или на плоскость, при сварке продольными швами полок и стенок таврового, двутаврового, коробчатого и вторых профилей, остаточные напряжения, возникающие в швах и околошовных зонах, обычно рассматриваются как одноосные.

Образование двуосного поля ОСН. Остаточные напряжения  y и x  близкие по величине к Т , возникают при сварке элементов швами, имеющими разное направление на плоскости. Например, лобовыми и фланговыми швами при пересечении швов лежащих на плоскости. При заваркое стыкового шва образуются остаточные напряжения направленные вдоль шва и перпендикулярно к нему. Последние возникают вследствие неодновременного остывания и усадки металла по длине шва.

Трехосное поле ОСН (рис 7.18) образуется в местах пересечения швов направленных по разным пространственным осям, например, при сварке ребер в двутавровую балку (рис. 2.18.).

Рисунок 7.18 - Трехосное напряжение.

В узле А возникает трехосное поле остаточных напряжений, так как вдоль каждого из швов образуются растягивающие остаточные напряжения, приближающиеся по величине к Т. В этом случае трехосное поле имеет ярко выраженный местный характер, оно окружено зонами с одноосными, двуосными остаточными напряжениями.

При заварке швов в элементах большой толщины     остаточные напряжения сварного узла имеют составляющие всех трех координат. Результаты замеров показывают, что при толщине швов более 200мм, все составляющие достигают значительных величин (при толщине меньше 100мм составляющая Z небольшая и может не учитываться).

Трехосное остаточное напряжение образуется в зоне дефектов (трещин, непроваров и т.п.). В этом случае трудно определить какую величину могут принять отдельные составляющие, но иногда все три компоненты достигают значительной величины.

7.5. Реактивные остаточные напряжения.

Остаточные напряжения, которые образуются за счет усадки наплавленного металла между элементом и конструкцией образующей жесткий контур, часто называют реактивными остаточными напряжениями.

Если в жесткую рамку 1 (рис. 7.19) вварить элемент 2, то при охлаждении и усадке металла стыковых швов, прикрепляющих его к раме, остаточные растягивающие напряжения могут достичь величины Т и несущая способность конструкции будет исчерпана.

Реактивные напряжения уравновешены в пределах конструкции (или ее части ) и вызывают появление остаточных сжимающих напряжений в других  элементах.

Опыт эксплуатации показывает, что причиной разрушения сварных конструкций чаще всего являются реактивные напряжения.

Рисунок 7.19 - Реактивные напряжения.

Как показали исследования и опыт эксплуатации сварных конструкций при действии окончательного напряжения остаточные сварочные напряжения не оказывают влияния на прочность, если материал изделия достаточно пластичный, что является характерным для большинства металлов. При действии статического нагружения, вызывающего сжатие элементов, работающих на устойчивость, остаточные сварочные напряжения снижают сопротивляемость элемента на продольный изгиб.

При действии переменных нагрузок остаточные сварочные напряжения сжатия повышают усталостную прочность, а напряжения растяжения, складываясь с рабочими напряжениями в месте их концентрации, существенно снижают сопротивляемость усталостному разрушению.

7.2 КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ.

7.2.1. Основные определения.

Напряжения в сварном соединении распределяются неравномено, т.е. существуют образования значительных напряжений на участках малой протяженности.

Концентрацию напряжений удобно рассматривать при помощи линий силового потока, который проходит через поперечное сечение  (рис 7.20)

Теоретическим коэффициентом концентрации напряжения называется отношение величины местных напряжений к величине номинальных напряжений. В формализованном виде ασ=σmσ.

Рисунок 7.20 - Линии силового потока.

Круглые отверстия  (рис7.21) вызывают увеличение напряжения у его краев в 3 раза. В случае элептического отверстия (рис 7.22)  коэффициент концентрации определяется по формуле:

ασ=1+2вс         (5.1)

Рисунок 7. 21  - Отверстие круг.

Круг частный случай элипса,  когда  в = с		ασ=3

Рисунок 7.22 - Отверстие эллипс.

Для узкой щели (рис.7.23) коэффициент концентрации

ασ=1+2L.R                                                                                                  (5.2)

Из сказанного следует, что в реальных конструкциях возможно значительное местное увеличение напряжений. Все эти виды концентрации встречаются в сварных швах.

Рисунок 7.23 - Отверстие щель.

7.2.2 Концентрация напряжений в стыковых швах.

Стыковые швы наиболее совершенны (рис.7.24). При полном проваре и снятом усилении концентрация напряжений отсутствует.

Рисунок 7.24 - Концентрация напряжений в стыковых швах.

Может быть три причины концентрации напряжений:

- Концентрация напряжений определяемая очертанием шва.

Средние напряжения на осы шва несколько меньше напряжений в основном металле вне соединения.

Рис. 7.25 – Влияние геометрии шва на коэффициент концентрации

- Источник концетрации  может быть смещение одного элемента относительно второго.

- Концентрации напряжений -  местный изгиб вызываемый остаточной деформацией при сварке.

7.2.3.  Концентрация напряжений в лобовых швах.

Экспериментально и теоретическими расчетами  подтверждено наличие значительной концентрации в лобовых швах (рис.7.26)  и большое влияние на распределение напряжений глубины проплавления, угла при вершине и формы шва. Концентрация  напряжений заметно снижается при увеличении глубины  проплавления, увеличении  угла при вершине β. В лобовом шве при β=600 пластические деформации появляются при напряжении

Рисунок 7.26 - Концентрация напряжений в лобовых швах.

в накладке  0,4σт (рис 7.27). Когда все точки шва имеют напряжения равные, напряжения  в листе также будут равны.

Рисунок 7.27 - Лобовой шов.

Рис. 7.28 – напряжения в сечениях фланговых швов.

    - Концентрация напряжений во фланговых швах.

Под действием растягивающих усилий во фланговых швах образуются сдвиговые деформации прямоугольных элементов шва (рис 7.28)

Под действием сдвига образуется параллелограмм. Наибольшие сдвиги по краям фланговых швов, наименьшие в средине. На рис.7.29  дана эпюра распределения напряжения по длине флангового шва при работе в его упругой стадии.  Соединения в которых площади равны - напряжения в крайним точкам будут равны между собой и больше средних.

Рисунок 7.29 - Концентрация напряжений во фланговых швах.

При значительном различии площадей соединяемых деталей, большей будет величина напряжений со стороны меньшего сечения.

Коэффициент концентрации  при неравной ширине пластины во фланговых швах определяется:

ασ=0.63l0.7к          K=τmaxτном=0,65⋅(lβ⋅k)12

7.2.5   Рассмотрим распределение нормальных напряжений между фланговыми швами в соединениях с накладками.

Если длина шва небольшая, а  расстояние между ними значительное,  то силовые линии сгущаются вблизи фланговых швов (рис.7.30). Эпюра нормальных напряжений в каждом сечении накладки имеет вид параболы. Максимальные напряжения на краю накладки.

Изменение концентрации напряжений зависит вот соотношения ширины накладки и величины нахлеста.

Данные показывают, что при значительном увеличении ширины листа по сравнению с длиной фланговых швов коэффициент концентрации нормальных напряжений в листе возрастает.

- В соединениях с фланговыми швами всегда возникает концентрация нормальных и касательных напряжений.

напускных соединениях относительно большой ширины, напряжение на участке между фланговыми швами будут неравномерные (рис. 8).

Рис. 8 - Схема концентрации напряжений в основном металле

Коэффициент концентрации напряжений в этом случае:

K=3,3⋅al+cth⋅(2,3⋅al), где

a, l - геометрические размеры накладки.

- В соединениях с длинными фланговыми швами при небольшом расстоянии между ними преобладает концентрация напряжений на концах фланговых швов.

- В соединении с короткими фланговыми швами, при относительно большом расстоянии между ними концентрация  возникает в основном металле между швами.

Распределение напряжений в соединениях с накладками неравномерно.

Рисунок 7.30 - Концентрация напряжений в накладке и основном листе.

Рассмотрим  распределение напряжений в соединениях с накладками и фланговыми  швами в различных поперечных  сечениях. Распределение нормальных напряжений в поперечных сечениях неравномерно. В точках расположенных ближе к фланговым швам образуется концентрация напряжений.  Вдали от накладок эпюра напряжений в поперечном сечении выравнивается.

Неравномерность распределения напряжений уменьшается при добавлении к фланговым швам лобовых.

При креплении фасонок встык к растянутым элементам создается концентрация напряжений, как и при стыковом соединении (рис 7.31)

Рисунок 7.31 - Концентрация напряжений при креплении фасонки.

При тавровых соединениях с лобовыми швами концентрация напряжения  равна 3,4. В случае ссоры с полным проваром  концентрация уменьшается в 3 раза.

При шовной сварке распределение напряжений   в зоне шва по длине детали при растяжении происходит неравномерно. Коэффициент концентрации близок к единице.

Усилия в отдельных точках соединения не одинаковы, крайние точки нагружены сильнее, чем средние. С увеличением числа точек в продольном ряда такая зависимость проявляется более контрастно.

В тех случаях, где стыковые швы перекрыты односторонними накладками образуются эксцентриситет и появляется изгибающий момент. В таких соединениях напряжения увеличиваются на 25 %. Рекомендуется зазор не меньше 50мм.

Рис. 7.32 Концентрація напружень в точкових зєднаннях

а) загальний вигляд; б) розподіл напружень у поздовжньому перерізі А-А

При точечном соединении концентрация напряжений в основном в над точечной зоне.

Она увеличивается с ростом отношения  t/d, где t – расстояние между точками, d – диаметр точки.

На рис. показано распределение σ в продольном сечении соединения. Максимальное напряжение в сечении О-О.

Рис. 7.33 Распределение напряжения в точечном соединении.

Усилия в отдельных точках соединения, расположенных в продольном ряду, при их работе в упругой области не одинаковы. Крайние точки ряда нагружены сильнее средних. С увеличением числа точек в продольном ряду зависимость проявляется более контрастно. Для снижения перегруза крайних точек можно уменьшить шаг t, но при этом помнить о возможном шунтировании тока.

Рис. 7.34 Характер распределения усилий в многоточечном соединении

Коэффициент концентрации напряжения определяется как

ασ= 0,38+0,62 t/d

  - Релаксация напряжений.

Разрушающуюся конструкцию имеющую концентраторы напряжений делает безопасной релаксация напряжений (рис 7.32).

Рисунок 7.33 - Релаксация напряжений.

Если металл на диаграмме растяжения - сжатия площадку текучести то при увеличении нагрузки местные напряжения вблизи концентратора, достигнув значений равных пределу текучести сталей, больше не увеличиваются до тех пор, пока напряжения во всем сечении достигнут предела текучести.

Релаксация невозможна если металл в зоне концентрации охрупчивается или исчерпана пластичность.

Постепенный переход упругих деформаций в пластические при увеличении нагрузки или снижения предела текучести вследствие нагрева называется релаксацией.

7.3  Меры борьбы с концентраторами	 напряжений.

- Коструктивные . Выбор конструкции позволяющей обеспечить равномерную плавную передачу силового потока в сечении.

- Технологические. Выбор режима сварки. Обеспечение геометрической, механической, структурной однородности сварного шва.

- Механические. Применение заточки, фрезеровки и оплавления мест перепохода шва к основному металлу.