ТЕМА 6. СОПРОТИВЛЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ УСТАЛОСТИ.

Ни предел прочности ни предел текучести не характеризуют несущую способность сварных соединений при переменных нагрузках.

Если нагрузку к стержню приложить статически он разрушится при напряжениях σ ≥ σв . Если нагрузку прикладывать многократно то стержень разрушится при напряжениях ниже предела текучести.

Многократно повторяющиеся нагрузки вызывают необратимые изменения в однородности металла приводящие к образованию микротрещин которые постепенно развиваются уменьшая площадь сечения становятся очагами внезапного разрушения конструкции. Это явление называют усталостью шва. Таким образом, процесс постепенного разрушения материала в результате накопления повреждений, зарождение и развития трещин под действием сменных напряжений называется усталостью. Способность материала противостоять усталости называется выносливостью.

Поверхность усталостного разрушения имеет своеобразный вид и характеризуется 3 зонами.

1 зона. В близи очага зарождения трещины имеет полированный гладкий вид – притертая зона (рис 6.1)

Рисунок 6.1

2 зона. Интенсивного развития трещины. Имеет характерную полосчатую структуру в виде чередующихся выступов высота которых увеличивается по мере удаления от очага зарождения (рис 6.2 )

3 зона. Соответствует сечению при котором происходит разрушение от последнего нагружения. 	Имеет кристаллическую поверхность в зависимости от вида разрушения ( рис 6.3)

Прочность (долговечность) при переменных нагрузках зависит главным образом от числа циклов нагружения, материала образца и состояния поверхности. Поверхность усталостного излома расположено под углом 90° к направлению силы, пластические деформации могут быть только в зоне долома.

Усталостное разрушение – следствие постепенного развития микродефектов в материале.

Максимальное напряжение при котором материал не разрушается при достаточно большом цикле нагружения называется пределом выносливости. При испытании стальных образцов предел выносливости определяется при неограниченном цикле нагружений .

Сменные напряжения  (σ или τ) имеют, как правило, циклический характер. Т.е. спустя некоторое время, которое называется периодом, величина и знак напряжения повторяются. Совокупность всех напряжений за время одного периода называется циклом напряжений.

Как свидетельствуют результаты испытаний, на выносливость мало влияет закон изменения напряжения. Поэтому опыты проводят при наиболее воспроизводимом синусоидальном цикле. Такой цикл показан на рис. 1.

Параметры цикла:

- σmax – максимальное напряжение;

- σmin – минимальное напряжение;

- σa – амплитудное напряжение;

pa=σmax−σmin2;                                 (1)

- σc – среднее напряжение;

σa=σmax+σmin2;                                  (2)

- r – коэффициент асимметрии цикла;

r=σminσmax;                                        (3)

- ρ - характеристика цикла;

ρ=σaσc=1−r1+r.                                       (4)

Между параметрами напряжения существуют простые зависимости:

σc+σa=σmax;                                    (5)

σc−σa=σmin.                                           (6)

Циклы с одинаковыми характеристиками (или коэффициентами асимметрии) называются подобными.

Различают три вида повторяющихся нагрузок. Характерные циклы симметричный (r = - 1), отнулевой (r  = 0).

При симметричном цикле |σmin| = σmax;  σa=σmax;  σc=0   ( рис. 6.2а).

При отнулевом (пульсирующем) цикле  σmin = 0;  σa= σc = σmax /2        ( рис. 6.2б).

а					б

Рис. 6.2 Характерные циклы

Наибольшее значение максимального напряжения цикла, которое материал может выдержать как угодно долго не разрушаясь, называется пределом выносливости. Граница выносливости обозначается  σг  или  τг, где r – коэффициент асимметрии цикла.

Детали современных машин и механизмов изготовляют преимущественно из пластических металлов и сплавов, в основном из сталей. В дальнейшем все выкладки касаются именно этой группы материалов.

Асимметричный цикл (рис 6.3), все напряжения одного знака, выносливость при этом цикле выше, чем при двух предыдущих.

Рисунок 6.3 - Асимметричный цикл.

Вид повторяющейся нагрузки определяется характеристикой цикла (коэффициентом ассиметрии)

r=σminσmax

где -1 ≤ r ≤1

При r<0, знакопеременный цикл;

r=0, пульсирующий цикл;

r>0, ассиметричный  цикл;

r=1, статическая нагрузка.

Выносливостью (пределом выносливости) наз. наибольшее напряжение при котором образец выдерживает неограниченное число циклов.

Зависимость между величиной наибольших напряжений цикла σmax и числом циклов (N), которое образец выдерживает при этих напряжениях до разрушения, определяется экспериментально. Называется она кривой усталости.

По данным эксперимента строится кривая усталости (кривая Велера), (рис 6.5).

Рисунок  6.5 – Кривая Велера.

Наклонная прямая отражает область разрушений при сравнительно высоких напряжениях при ограниченом количестве циклов нагружения (до 10ⁿ). Эту область называют малоцикловой.

На практике часто не нужен абсолютный предел выносливости, ибо число циклов нагружений очень велико и для эксплуатации такой срок не требуется.В этом случае назначают ограниченный предел выносливости при заданной долговечности.

Ограниченным пределом выносливости называется, то наибольшее напряжение при котором образец не разрушается при заданном числе циклов нагружении.

Например для мостов принимают предел выносливости на базе  = 2∗10 циклов.

При значении N около 2*10ⁿ (=6) кривая усталости для большинства сталей и сварных соединений переходит на горизонтальный отрезок. Напряжения соответствующие горизонтальному участку кривой усталости являются пределом выносливости.

Предел выносливости σ-1 при симметричном цикле является основной характеристикой материала в расчетах на прочность. Она наименьшая из границ выносливости σr. Величину σ-1 определяют экспериментально, по результатам испытаний лабораторных образцов.

Если известен предел выносливости σr при коэффициенте асимметрии цикла −1<r≤0, то σ-1 можно определить аналитически.

p−1=pr(ψ+ρ)1+ρ,                                    (7)

где ρ - характеристика цикла, вычисленная за (4);

ψ - коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла.

Если данных о выносливости нет, то используют эмпирические зависимости. Для сталей они имеют вид:

σ−1p≈0,28σв;   τ−1≈0,22σв;σ−1=(0,4...0,45)σм−углеродистая сталь;       (8)

где σм –предел прочности материала.

Большие значения коэффициента (0,4...0,45) и слагаемого (70 ... 120) Мпа принимают для более прочных сталей.

6.2 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ СВАРНОГО СОЕДЕНЕНИЯ.

Предел выносливости сварных соединений с необработанной поверхностью зависит от :

- концентрации напряжений;

- изменения свойств металла околошовной зоны при сварке;

- величины остаточных напряжений;

- размеров свариваемых элементов;

- вида напряженного состояния;

- воздействия окружающей среды и температуры, а также других факторов.

    - ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ.

Обычно усталостная трещина появляется в зоне перехода сварного шва к основному металлу или залегания технологического дефекта

Поверхность трещины расположена под углом 90° к напровлению действующего усилия, это показывает что разрушение вызывается нормальными напряжениями.

Концентрация напряжений, т.е. локальное их увеличение, возникает в местах резкого изменения поперечных размеров, формы, нарушение оплошности материала в виде разных выточек, пазов, отверстий и т.п.

Влияние концентрации напряжений учитывается эффективным коэффициентом концентрации К (Кσ или Кτ). Численно он равняется отношению границы выносливости стандартного образца к границе выносливости такого же образца с концентратором:

Kσ=σ−σ−1K,  (K>1) и   Kσ=τ−τ−1K,  (K>1)  (9)

Величину Кσ, Кτ определяют за графиками или берут из таблиц.

Эти коэффициенты имеют меньшие значения, чем коэффициент концентрации напряжений ασ. Количественно  оценить указанную разницу коэффициентов Кσ  и ασ можно при помощи коэффициента чувствительности материала к концентрации напряжений.

Предел выносливости детали с концентратором напряжений ниже, чем без концентратора.

Отношение предела выносливости гладкого образца, при симметричном цикле, к пределу выносливости образца с концентратором называется эффективным концентратором напряжений (дается в справочниках).

Эффективный коэффициент концентрации всегда значительно меньше теоретического коэффициента концентрации.

6.2.2. ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ.

Остаточные растягивающие напряжение суммируясь с напряжениями от рабочей нагрузки могут снизить предел выносливости на 35…50%.

Влияние остаточных напряжений зависит в основном от характеристики цикла и вида сварного соединения.

- Влияние характеристики цикла.

При симметричном цикле наибольшее снижение выносливости при действии остаточных напряжений, с ростом асимметрии их влияние ослабевает.

- Влияние вида сварного соединения.

Соединения с фланговыми швами имеют стабильные остаточные напряжения, во всех случаях на концах фланговых швов возникают максимальные растягивающие напряжения, поэтому выносливость такого соединения практически не зависит от размеров соединяемых элементов.

В стыковых и лобовых швах величина остаточных растягивающих напряжений, поперечных к направлению шва достигает максимальных значений при толщине листов не менее 20…26 мм и длине швов 200…300 мм. Поэтому пределы выносливости однотипных соединений  с поперечными швами значительно изменяются в зависимости от размеров соединений.

Влияние остаточных растягивающих напряжений зависит и от того, передается или не передается силовой поток через шов соединяющий элементы.

Растягивающие остаточные напряжения в стыковых и нахлесточных сварных соединений, передающих силовой поток, снижают предел выносливости в основном при знакопеременном цикле напряжения.

В сварных швах, прикрепляющих ребра, диафрагмы, фасонки и т.п. к силовым элементам, О.С.Н. могут снизить выносливость в местах прикрепления и при однозначных циклах.

6.2.4. ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВИДА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ.

Размеры детали. Увеличение размеров сопровождается уменьшением границы выносливости детали. Это влияние учитывают масштабным коэффициентом, который равняется отношению границы выносливости образца данного диаметра к границе выносливости лабораторного образца:

ε=σ−1dσ−1,  (ε<1).                     (10)

Его величина зависит от материала. Более крепкие стали чувствительны к масштабному эффекту.

При растяжении – сжатии размеры деталей практически не влияют на выносливость.

При изгибе предел выносливости соединения уменьшается с увеличением толщины и ширины деталей, но не снижается до минимальных значений предела выносливости при растяжении – сжатии.

Наименьшее значение при изгибе возможны, когда толщина элемента достигла 26 мм, а ширина 200 мм.

6.2.5. ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ.

Выносливость сварного соединения в коррозионно – агрессивной среде может резко снизиться. Это явление наз. коррозионной усталостью.

Поэтому необходимо принимать меры устраняющие скопление влаги, удалять ржавчину и своевременно красить конструкцию.

Выносливость сварных соединений в интервале естественных те6мператур -60°…+40°С практически неизменна.

Однако усталостные трещины глубиной 3,5…4 мм при низких температурах могут стать очагом внезапного хрупкого разрушения при низких номинальных напряжениях, поэтому если конструкция работает при низких температурах за предел долговечности нужно принимать количество циклов нагружений вызывающих образование трещины 3,5…4 мм (а не полное разрушение детали).

6.2.6. ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ НАГРУЖЕНИЙ.

Различают выносливость динамическую (велеровскую) с частотой нагружений более 60 циклов в минуту, выносливость малоцикловую при повторных статических нагрузках и при бигармонических нагрузках.

Динамической выносливостью занимаются давно, т.к. имелось много случаев разрушение деталей машин под действием переменных нагрузок большей частоты.

Влияние двух последних видов нагружения на прочность исследовано мало.

Выносливостью при повторных статических нагрузках начали заниматься после 2 – ой мировой войны, причина – частые аварии самолетов.

Исследования показали, что долговечность, при повторных статических нагрузках значительно ниже, чем при динамических, а одновременное воздействие статических и динамических переменных нагрузок резко снижает долговечность конструкции.

6.2.7. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СТАЛИ.

Качество обработки поверхности. Влияние состояния и качества поверхности учитывается коэффициентом качества обработки поверхности, которая равняется отношению границы выносливости образца с данным состоянием поверхности к границе выносливости стандартного лабораторного образца:

β=p−1np−1   (β<1).                     (11)

Совокупное отрицательное влияние указанных выше и других возможных факторов (коррозии, гальванического покрытия, поверхностно-активных веществ, температуры и т.п.) на выносливость детали оценивают общим коэффициентом снижение предела выносливости детали при симметричном цикле:

KД=α1⋅α2⋅...⋅αmγ1⋅γ2⋅...⋅γn                      (12)

где αi>1, γi<1 – коэффициенты, которые учитывают отрицательное влияние каждого из факторов.

Если влияние факторов положительное (например, укрепление поверхности), то коэффициенты αi и γi поменяются местами.

Более всего статистические данные накоплены о влиянии трех факторов: концентрации напряжений, размеров детали и качества обработки поверхности. Влияние этих факторов оценивается, соответственно, коэффициентами К, ε и β.

Эти коэффициенты чаще всего используют в практических расчетах. Если К > 1, ε<1, β>1, то

КД=Кε⋅β.                                (13)

В зависимости от вида деформации в (13) вместо величин КД, К, Кε нужно подставить: при растяжении-сжатии или сгибе KσД,Кσ,εσ, при кручении – KτД,Кτ,ετ.

Считают, что в случае пластического материала влияние факторов проявляется лишь на сменной части (ра) напряжение и не обозначается на постоянной его части (рс).

Максимальное напряжение в опасной точке детали:

σДmax=KД⋅σa+σc.                           (14)

Номинальные амплитудное и среднее напряжение σа и σс вычисляют по формулам соответственно виду деформации без учета влияния различных факторов.

При симметричном цикле (σс = 0):

σДmax=КД⋅σа

В области знакопеременных напряжений выносливость сварных соединений из низколегированных сталей такая же как из малоуглеродистых сталей.

В области однозначных напряжений выносливость соединений из низколегированных сталей выше, чем из малоуглеродистых, причина – влияние остаточных напряжений при знакопеременном цикле, которые в низколегированных сталях значительно выше.

Таблица 1 – Пределы выносливости основных типов сварных соединений малоуглеродистых сталей.

| №№ п/п | Тип соеденения | Кг/мм² при |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -1 | 0 | +0,3 | +0,6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Основной металл (м/у сталь с прокатной поверхностью) Стыковое пересекаемое продольным швом. Стыковое, выполненное автоматич. или ручной сваркой, при обычном усилении шва. Прикрепление трапецеидальных фасонок в стык. Прикрепление планок, ребер, диафрагм и др. вспомогательных элементов лобовыми швами с отношением катетов 1:1. Нахлесточное соединение с обваркой по контуру. Нахлесточное соединение с фланговыми швами. | 15,2 5,2 6,9 5,5 4,0 3,5 2,3 | 24,0 10,6 13,0 11,0 9,0 6,8 5,8 | - - 18,6 - 12,0 - 7,8 | - - - - - - 12,0 |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА

Определение коэффициента запаса прочности (в дальнейшем “коэффициента запаса”) детали являются важным этапом расчета на выносливость.

Способ его определения зависит от вида напряженного состояния в опасной точке детали.

А. Линейное напряженное состояние и кручение

Коэффициент запаса определяют как отношение максимальных напряжений предельного и рабочего подобных циклов:

n=σпрσДmax.                         (16)

В случае симметричного цикла σпр = σ-1, коэффициент запаса:

n=σ−1KД⋅σа.                         (17)

При асимметрическом цикле предельным напряжением σпр может быть граница выносливости σr или граница текучести σт. Поэтому определяют коэффициенты запаса по отношению к границе выносливости и к границе текучести. За коэффициент запаса принимают меньше с двух значений.

Вид формулы для определения коэффициента запаса по отношению к границе выносливости зависит от асимметрии цикла в опасной точке детали.

При KД⋅ρ≥1

nr=σ−1KД⋅σа+ψ⋅σс.                  (18)

Характеристику ρ вычисляют из (6), коэффициент КД из (12) или (14), коэффициент ψ определяют по справочнику.

При 1≥KД⋅ρ>0

nr=σвγ⋅KД⋅σа+σс,                   (19)

где σв – граница прочности материала;

υ - коэффициент, который находится из формулы:

γ=σвσ−1(1+ψ)−1.                     (20)

Коэффициент запаса по отношению к границе текучести:

nТ=σТσmax,                          (21)

где σmax – максимальное номинальное напряжение в детали.

В зависимости от вида простой деформации у формулы (17)...(21) нужно подставить соответствующие величины.

При растяжении-сжатии или изгибе: σ-1, σв, σт, σа, σс, Кσд, ψσ, γσ.

При кручении: τ-1, τв, τт, τа, τс, КτД, ψτ, γτ.

Б. Сложное напряженное состояние

Чаще всего со сложным напряженным состоянием встречаются при расчете брусьев, которые работают на изгиб и кручение; растяжение или сжатие и кручения; растяжение или сжатие, сгиб и кручения. В таких случаях в опасной точке возникает плоское напряженное состояние.

Считают, что нормальное  и касательное  напряжение в опасной точке находятся в фазе, т.е., одновременно достигают наибольшего значения.

Коэффициент запаса может быть вычислен из формулы  Гафа и Полларда:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2,                           (22)

где nσ и nτ - коэффициенты запаса, соответственно, по нормальному и касательному напряжениям.

Коэффициенты nσ и nτ определяют за формулами (17)...(21), используя принцип независимости действия сил. Т.е., при вычислении nσ не учитывают касательные напряжения, а при вычислении nτ - нормальные.

  - МЕРЫ ПОВЫШАЮЩИЕ ВЫНОСЛИВОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДЕНЕНИЙ.

Все меры можно разделить на две принципиально различные группы: уменьшение концентрации напряжений и уменьшение влияния остаточных напряжений.

6.3.2. УМЕНЬШЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ.

1. Механическая обработка швов. Стыковые швы повышают выносливость на 20…65%, (рис 6.7), нахлесточные (рис 6.8), незначительно, фланговые не повышают. Полное удаление усиление стыкового шва повышает выносливость на 100%.

Рисунок 6.7 - Стыковые швы.

2. Оплавление границ шва вольфрамовым электродом в среде аргона повышает выносливость больше, чем механическая обработка (заточка). Важное влияние имеет перераспределение (остаточных) напряжений.

Рисунок 6.8 – Нахлесточные швы.

3. Устройство деконцентраторов (отверстий).

Часто выносливость не повышают, т.к. ослабляется сечение детали (рис 6.9 и 6.10).

Рисунок 6.9                                           Рисунок 6.10

4. Переход к косым удлиненным швам, Если косой поперечный шов (стык балки) пересекается продольным швом, то выносливость такого соединения как у прямого стыка.

6.3.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЕЙ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ.

Снятие или перераспределение остаточных напряжений может быть выполнено общей обработкой конструкции (высокий отпуск или перегруз конструкции), местной обработкой (нагревом, точечным и линейным деформированием, взрывом и т.п.).

- Высокий отпуск.

Повышение выносливости при снятии остаточных напряжений отпуском зависит от асимметрии цикла и вида сварного соединения.

При знакопеременном цикле высокий отпуск повышает выносливость всех типов сварных соединений. При нулевом и симметричном – только соединений, не передающих силового потока, (прикрепления конструктивных и связующих элементов).

Если сварное соединение, передающее силовой поток, имеет низкий коэффициент концентрации (стыковые швы), то отпуск значительно повышает выносливость, при высоком коэффициенте концентрации (соединение фланговыми швами) отпуск незначительно повышает выносливость.

- Предварительная перегрузка.

Под действием сравнительно небольших нагрузок, вследствие релаксации, в зонах концентраторов снимаются растягивающие остаточные напряжения, а при перегрузках, вызывающих напряжения близкие к пределу текучести возникают сжимающие остаточные напряжение.

В зависимости от величины перегрузок пределы выносливости сварных соединений увеличиваются на 20..50%. Наибольшее повышение выносливости при перегрузках до предела текучести.

Перегрузки повышают выносливость соединений как с малой, так и с большой концентрацией напряжений.

Обычно применяют перегрузки равные предельным допускаемым статическим напряжением.

Недостатки: 1. При статической перегрузки трудно получить во всех зонах одинаковые напряжения равные.

2. Перегрузка снижает пластичность и в ряде случаев повышает склонность к хрупким разрушением.

Последнее время применяют перегрузку вибрацией.

- Поверхностный наклеп.

При наклепе в поверхностном слое металла сварных швов создаются сжимающие напряжения.

Обработка производится пневмо- молотком много с многобойковым наконечником из пучка проволок, которым удобно обрабатывать поверхность имеющую значительные неровности, чем однобойковым.

Производительность 5…6 м/ч.

Обработку конструкции производят высокочастотным пневматическим молотком конструкции Милехина с однобойковым наконечникам.

Благодаря большой частоте ударов происходит интенсивный переход механической энергии в тепловую. Нагрев зоны шва уменьшает прочность металла и облегчает процесс образование сжимающих напряжений.

- Точечный нагрев.

Точечный нагрев в зонах концентраторов создает благоприятные снижающие напряжения.

Концентратор по отношению к месту нагрева должен расположатся в секторе +; -; 45°, наибольший эффект при =0.

Нагрев может производится газовой горелкой до температуры 300-350°С в течении 1-2 мин.

Выносливость прикреплений вспомогательных элементов при точечном нагреве повышается вдвое.

Нагрев газовой горелки полосы металла на расстояние 30-60 мм от концентратора до температуры 300-350°С обеспечивает более стабильное поле сжимающих напряжений и дальнейшее повышение предела выносливости.

- Местное пластическое деформирование.

Сжимающие остаточные напряжения можно получить пластическим деформированием металла специальными пуансонами.

Напряжения в основном металле при точечном деформировании принимаются.

Местное пластическое деформирование соединений с поперечными швами (стыковыми и лобовыми) производятся плоскими пуансонами.

Деформируемая полоса шириной 5-7 мм  располагается на расстоянии 2- 5 мм от шва. Напряжения, как при точечном деформировании.

Предел выносливости увеличивается на 40- 110%.

Недостаток – нет специальных приспособлений.

- Деформирование взрывом.

В хлорвиниловую трубку диметром 4 мм насыпается ВВ (гексоген), трубка приклеивается  пластилином над линией сплавление шва с основным металлом и производится взрыв.

Ударная волна вызывает местное пластическое деформирование металла с образованием наклепа и благоприятных сжимающих напряжений.

  - ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ШВОВ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДЕНЕНИЙ ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ.

1. Механическая обработка, снижает концентрацию напряжений и не вызывает изменения свойств металла, т.е. не снижает хладостойкость.

2. Высокий отпуск, снимает остаточные напряжения и восстанавливает пластичность стали в зонах концентрации термопластических деформаций, т.е. повышает сопротивление возникновению и распространению хрупких трещин.

3. Предварительная перегрузка может повышать и понижать сопротивляемость хрупким разрушениям в зависимости от величины перегрузки.

Умеренная нагрузка, не вызывающая общей текучести элементов конструкции повышает сопротивляемость хрупким разрушениям.

4. Местный нагрев при отклонении от рекомендуемых параметров может привести к охрупчиванию стали в зонах концентрации термопластических деформаций вследствие динамического старения при 100 - 200°С.

5. Пластическое деформирование снижает хладостойкость.

6. Поверхностный наклеп многобойковым устройством и взрывом вызывает незначительные пластические деформации, поэтому не снижается сопротивляемость стали возникновению и распространению хрупкой трещины.

  - ДИАГРАММА ГУДМАНА.

Для различных видов сварных узлов  выполненных из различных марок сталей определяется предел выносливости на разной базе (при разном числе циклов).

По данным эксперимента строиться диаграмма выносливости в координатах (диаграмма Гудманна) (рис 6.11.)

2 – график изменения выносливости стыкового соединения.

7 - график изменения выносливости соединения с фланговыми швами.

Графики выносливости остальных видов сварных соединений расположены внутри области 1 – 7.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММОЙ.

Зная напряжения и в конструкции наносим соответствующую им точку на диаграмму, если она расположена правее и ниже прямой, принадлежащей данному данному сварному узлу, то прочность обеспечена.

6.6.  РАСЧЕТ СВАРНЫХ СОЕДЕНЕНИЙ НА УСТАЛОСТЬ.

6.6.1 По методике ИЭС.

Проверка выносливости сводится к установлению неравенства:

σr

σr- действующее переменное напряжение;

R- расчетное сопротивление усталости;

Поскольку прочность кострукции у которой возникают явления усталости зависит от предела выносливости материала что при расчете на выносливость таких кострукций необходимо учитывать допускаемые напряжения    или расчетное сопротивление   для основного материала и сварных соединений.

Коэф понижения допускаемых напряжений       зависит от типа соединения определяющего характер распределения напряжений по сечению характеристики цикла и марки стали.

Где Кэф – эффективный коэф концентрации напряжений определяемый экспериментальным путем.

R - коэф  ассиметрии.

А, в – коэф зависящие от класса стали.

Для углеродистой стали а = 0.58; в = 0.26.

Для легированных сталей а = 0.65; в = 0.3.

Условие выносливости записывается :

При расчете по предельному состоянию для раст- сжат:

σ=NpF=mγR=mRr                                                                                              (6.1)

Для изгиба:

σ=MW=mγR=mRr                                                                                          (6.2)

При расчете по допускаемым напряжениям для растяж – сжат:

σ=Pmax/F≤σγ=σr                                                                                       (6.3)

Для изгиба:

σ=Mmax/W≤σγ=σr

На практиці розрахунок межі витривалості в зварних конструкціях (з’єднаннях) при змінному навантажені [σ]r визначають за виразом:

[σ]r = γ[σ],

де γ – коефіцієнт зниження граничних напружень при статичному навантаженні [σ], який можна розрахувати:

γ=1ка±в−ка∓в⋅r≤1

де к – ефективний коефіцієнт концентрації напружень (величини коефіцієнтів наведені в роботах [ ] та додатку);

а, в -  коефіцієнти, що характеризують властивості матеріалу:

для низьколегованих сталей   а = 0,65,  в = 0,36

для низьковуглецевих сталей   а = 0,6,  в = 0,26

r – характеристика циклу

Верхні знаки в знаменнику виразу відповідають розрахунку коли σmax є розтягуючими, нижні – в випадку коли вони стискаючі.

Таку методику розрахунку приймають в тих випадках коли кількість навантажень відповідає можливості появи втомленості металу, тобто вважають, що γ не залежить від кількості навантажень. В цьому разі отримують завищене значення витривалості, що примушує без необхідності застосовувати завеликі геометричні характеристики перетину елементів конструкції.

Більш доцільним є розрахунок зварних металоконструкцій, що працюють при змінному навантаженні, з урахуванням впливу кількості навантажень на коефіцієнт пониження напружень γ. В цьому випадку коефіцієнт зниження статичних напружень γ визначають за формулою:

γ=ска±в−ка∓в⋅r≤1,

де с – коефіцієнт, який враховує кількість циклів навантаження (Таблиця 1).

Таблиця 1 – Значення коефіцієнту С

| Клас сталі | С при кількості циклів N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5·105 | 106 | 2·106 | 3·106 | 5·106 |
| С 38/23 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,95 | 0,9 |
|  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | 1,4 | 1,2 |  |  | 0,85 |
| С 44/29 С 46/33 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,95 | 0,9 |
|  | 1,4 | 1,2 |  |  |  |
|  | 1,6 | 1,3 |  |  | 0,85 |

В такому разі γ враховує зменшення межі витривалості при збільшенні цикла навантажень в області обмеженої витривалості, тобто при N ≤ 10

Эффективным коэф концентрации напряжений Кэ называется отношение предела  выносливости гладкого образца к пределу выносливости образца при наличии концентратора Кэ >= 1. Чем ближе Кэ к единице тем лучше работает изделие.

При значениях   близких к единице концентрация напряжений не оказывает существенного влияния на предел выносливости.

С уменьшением  r  влияние концентратора на понижение предела выносливости растет, наименьшего значения Кэ достигает при r = -1.

Рисунок 6.11 – Диаграмма Гудманна.

- Стыковой шов.

- Стыковой шов пересекаемый продольным.

- Прикрепление трапецеидальных фасонок в стык.

- Прикрепление ребер, планок диафрагм и других элементов лобовыми швами соотношение катетов 1:1.

- Нахлесточное соединение с лобовыми и фланговыми швами.

- Нахлесточное соединение с фланговыми швами.