ТЕМА 3 МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Используют два равнозначных метода расчета металлоконструкций:

- Расчет по предельному состоянию;

- Расчет по допускаемым напряжениям.

  - Расчет прочности металлоконструкции по предельному состоянию

Оценка несущей способности строительных конструкций производится по предельным состояниям. Строительные конструкции рассчитывают на силовые воздействия, при которых они перестают удовлетворять заданным в проекте требованиям.

Предельные состояния разделяются на 2 группы:

к первой группе, соответствующей потере несущей способности (или непригодности эксплуатации), относятся:

- общая потеря устойчивости формы;

- потеря устойчивости положения;

- все виды разрушений (хрупкое, вязкое, усталостное).

к предельным состояниям второй группы относятся:

- состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкции (появляются недопустимые прогиб, колебания, коррозия).

Цель расчета по предельным состояниям заключается в том, чтобы величины усилий, напряжений, деформаций и перемещений не превышали значений, установленных нормами проектирования конструкций (СниП – строительные нормы и правила).

3.1.1.В общем виде условия работоспособности конструкций и элементов при расчете их по первому предельному состоянию можно записать в следующем виде:

NрФ,

где Nр – расчетный силовой фактор в сечении конструкции от суммарного действия всех расчетных нагрузок в самом опасном их сечении.

Величина Nр может представлять:

- продольную силу Р;

- поперечную силу Q;

- изгибающий момент М.

Ф – несущая способность конструкции, зависящая от геометрических размеров, расчетного сопротивления материала, условий работы конструкции.

Исходя из выше изложенного можно записать:

NрmR,

где m – коэффициент условий работы, характеризует особенности нагрузки и среду, в которой работает конструкция (Сахновский Н. М. Справочник конструктора стр. 154, табл. IV-24).

Для балок и сжатых элементов фермы при гибкости 60 m=0,9; 60 m=0,8.

Для сжатых раскосов ферм и одиночных уголков m=0,75.

R – расчетное сопротивление материала. Расчетным сопротивлением материала называется сопротивление, получаемое делением нормативного сопротивления на коэффициент безопасности

R=Rнкб или R=kσT,                             (3.1)

где К – коэффициент однородности металла:

К=0,9 для низкоуглеродистых сталей;

К=1,1 для низколегированных сталей.

Нормативное сопротивление (Rн) – справочник.

Коэффициент безопасности (Кб) учитывает возможные отклонения материалов в неблагоприятную сторону от нормативных значений. К=1,15 для высокопрочных сталей, К=1,1 для малоуглеродистой стали.

 - геометрическая характеристика сечения (площадь сечения, момент сопро-тивления). Возможные отклонения нагрузок в неблагоприятную сторону от нормативных значений учитывается коэффициентом перегрузки n, который устанавливается с учетом назначения зданий, сооружений и условий их эксплуатации

Np=NH⋅n, т. е. NH⋅n≤mRΘ или NH⋅nΘ≤mR⇒NpΘ≤mR.       (3.2)

NН – нормативная нагрузка.

    - Выбор расчетных сопротивлений для сварных конструкций  зависит от ряда факторов:

а) для сварных стыковых соединений в случае применения физических методов контроля расчетное сопротивление R'=Rосн.мет;

б) сварные стыковые соединения в случае отсутствия физических методов контроля R'=0,85⋅σT;

в) для сварных угловых швов (У, Т, Н)

R1 – расчетное сопротивление по металлу шва R1'=0,55Rom

R2 – расчетное сопротивление по границе сплавления R1'=0,55Rom.

    - Основные зависимости при расчете элементов конструкции по первому предельному состоянию:

а) при проверке на прочность центрально-растянутых элементов (рис 3.1) Продольная сила N является перпендикулярной сечению бруса, и потому на площади сечения возникают нормальные напряжения, которые равняются:

σ=NFразр<mR

Рисунок 3.1 – Приложенная растягивающая сила.

N – расчетная продольная спила;

 - нормальное напряжение в элементе конструкции;

m – коэффициент условий работы;

R – расчетное сопротивление металла;

n – коэффициент перегрузки.

б) при проверке на прочность изгибаемых элементов (рис 3.2)

Рисунок 3.2 – Приложенный изгибающий момент

В этом случае брус рассматривается как балка (рис. ), которая работает на поперечный изгиб. При поперечном изгибе в поперечном сечении балки действуют внутренние силы Q (поперечная сила) и М (изгибающий момент).

В результате действия поперечной силы Q в сечении балки возникают касательные напряжения, которые определяются по формуле:

τ=Q⋅Sb⋅I⋅n≤m⋅Rcp                  (3.3)

где W – момент сопротивления поперечного сечения элемента, см3;

 - касательные напряжения элемента конструкции от расчетных силовых

воздействий, мПа (кН/см2);

Q – поперечная сила, кН;

### S – статический момент сдвигаемой части сечения относительной

нейтральной оси, см3;

I – момент инерции, см4;

b -  толщина сечения, в котором определяют напряжением, см.

От момента М в поперечном перерезе будут возникать нормальные напряжения:                 σ=M⋅nW≤mR

в) при проверке на устойчивость центрально сжатых или изгибаемых элементов (рис 3.3)

В этом случае брус рассматривается как стержень (короткий или длинный). Для короткого стержня (L/ наибольший размер сечения ≤ 5) напряжения определяются, исходя из условия прочности как

σ=NFразр<mR

Для длинного стержня (L/ наибольший размер сечения > 5) принимается, что стержень работает на продольный изгиб, и потому напряжения определяются, исходя из условий как прочности, так и стойкости:

σ=N⋅nF≤ϕ⋅m⋅R

где φ- коэффициент продольного изгиба, φ (λ) < 1; λ - гибкость стержня λ = μl/r, l - длина стержня; r - радиус инерции сечения; μ- коэффициент, зависящий от условий закрепления концов стержня.

Рисунок 3.4– Приложенный изгибающий момент и сжимающая сила.

,		σ=M⋅nW≤ϕ0⋅m⋅R,                (3.4)

где  - коэффициент продольного изгиба. Зависит от материала и гибкости  элемента;

о - коэффициент уменьшения несущей способности изгибаемых

элементов при проверке общей устойчивости.

г) при проверке на прочность элементов, работающих на срез

τ=Q⋅Sb⋅I⋅n≤m⋅Rcp,     (3.5)

д) при одновременной нагрузке бруса осевой силой и изгибающим

моментом от осевой силы возникает: внутренняя продольная сила N, а от действия сгибающего момента - внутренние поперечная сила Q и момент М (рис. ).

Рисунок 3.5

Согласно принципа независимости действия сил в сечении бруса будут возникать соответствующие напряжения: от силы N- нормальные напряжения σN = N/F, от поперечной силы Q - касательные напряжения τQ = QS/Iδ, от момента М- нормальные напряжения σм = М/I·y. Принимая во внимание, что для опасной точки сечения (y = -h/2) напряжения τQ = 0, а σN и σм = max, то расчетные напряжения будут определяться формулой:

е) при проверке на прочность оболочек, находящихся в двухосном напряженном состоянии

σэкв=σ2+3τ2≤mR,                                                                  (3.6)

где экв – эквивалентные напряжения.

ж) при проверке на прочность оболочек, находящихся в двухосном напряженном состоянии

σэкв=σ12+σ22−σ1⋅σ2≤mR,                                                         (3.7)

где 1 – меридиальные5 напряжения;

2 -  кольцевые напряжения.

з) при нагрузке бруса (стержня) крутящим моментом возникает только один внутренний силовой фактор - крутящий момент Мк.

Определим напряжение для бруса круглого поперечного сечения. Поскольку при этом имеет место поворот одного сечения относительно другого, то считается, что действует сдвиг, и как результат - появление только касательных напряжений (рис. 1.12):

где ρ - расстояние от оси бруса до заданной точки; Iρ - полярный момент инерции сечения; Wρ - полярный момент сопротивления сечения.

Рисунок 3.6

    - Расчет по второму предельному состоянию

Условие второго предельного состояния требует соответствующей жесткости конструкций. Кроме вышеуказанных расчетов проводятся дополнительные проверочные расчеты:

а) для элементов, воспринимающих действие осевой силы необходимо, чтобы гибкость конструкции не превышала допустимой:

Рисунок 3.7 – Приложенная осевая сила Р.

λ=lprmin≤λ,                                                                                      Т   (3.9)

где lp – расчетная длина стержня  (элемента), см;

rmin – наименьший радиус инерции сечения элемента, см;

 - допустимая гибкость элемента.

lp=lo⋅μ                                                                                                 (3.9)

б) для изгибаемых элементов величина относительного прогиба не должны превышать допустимого относительного прогиба.

Рисунок 3.8 – Расчетная схема для изгибаемых элементов.

fl≤1no,                                                                                           (3.10)

где f – прогиб;

1n– cправочник (допустимый относительный прогиб);

l – длина прогиба.

  - Метод расчета конструкции по допускаемым напряжениям

Это частный случай метода расчета по предельному состоянию, получаемый тогда, когда коэффициент перегрузки n для всех видов нагрузок, действующих на конструкцию, принимают одинаковыми:

σ=kmn⋅σT⇒σTk3=σ,                                                                          (3.11)

где  - допустимые напряжения для основного металла;

к3 – коэффициент запаса прочности. К3=1,3-1,5.

Допустимые напряжения назначают в зависимости от Т материала.

То есть, принципиально расчет по допускаемым напряжениям ничем не отличается от расчета по предельному состоянию, поскольку в обоих случаях критерием прочности есть значение предела текучести. Отличие заключается только в степени снижения его величины.

Как было показано, сварные соединения характеризуются наличием механической неоднородности (мягкая прослойка), которая снижает прочностные характеристики сварного соединения.

Для учета этого факта, а также обеспечения равнопрочности сварного соединения основному металлу, значения расчетных сопротивлений и допускаемых напряжений для сварных соединений принимают как:

где: к - коэффициент занижения предельных значений для сварных соединений. к < 1. Он зависит, в основном, от способа сварки.

    - Выбор коэффициента запаса прочности зависит от:

- свойств материала (допускаемые напряжения повышаются при улучшении механических свойств металла);

- степени точности расчета прочности (чем точнее расчет прочности и полнее учитываются нагрузки, тем меньше принимаемый коэффициент запаса)

- рода усилий (растяжения, сжатия, изгиб, срез);

- от характера нагрузки (при переменных нагрузках допускаемые напряжения понижаются по сравнению со статическими).

Допускаемые напряжения являются технико-экономическим фактором.

Если напряжения в конструкции занижены, т. е.  0,95 и нет обоснования подобного занижения, то конструкция имеет излишнюю несущую способность, а, следовательно, большую материалоемкость. Если  1,05, то в этом случае несущая способность меньше требуемой. Оптимальный вариант =.

Таблица 3.1 - Допускаемые напряжения в сварных швах  устанавливаются в зависимости от допускаемых напряжений основного металла с учетом присадочного материала.

| ## Род усилия | Условно обозначен | Ст 2 | Ст3 | 15ХСНД | Амц6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растяж. сжатие изгиб | * | 14 кН/см2 140 Мпа | 16 160 Мпа | 22-23 220-230 Мпа | 14 кН/см2 140 Мпа |
| Срез | * | 8,5 85 Мпа | 9,5 95 Мпа | 13,5 135 Мпа | 8,5 кН/см2 85 Мпа |

Сварные соединения сталей, выполненные дуговой сваркой по назначению допускаемых напряжений разделяют на две группы:

##### Таблица 3.2 - Расчетные сопротивления и допускаемые напряжения для сварных соединений

| Вид шва | Род усилий | Сварка автоматич., полуавтом. |  | РД Э42, Э50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет сопрот. | Допускаемые напряжения | Расчет сопрот. | Допускаемые напряжения |
| Стыковой | Растяжение Сжатие Срез | Rр= R Rсж= R Rср= 0,65R | = сж= =0,65 | Rр= 0,9R Rсж= R Rср= 0,6R | р сж= =0,6 |
| Угловой | Срез | Rср= 0,65R | =0,65 | Rср= 0,6R | =0,6 |

По методу допускаемых напряжений производятся следующие расчет:

- На прочность 

- На устойчивость 

- На выносливость 

где  и  - коэффициенты, учитывающие снижение сопротивления конструкций при потере устойчивости  и действии переменных нагрузок 

(Лихтарников стр. 27).

    - Основные зависимости при расчете элементов конструкции по допускаемым напряжениям

а) при проверке на прочность центрально-растянутых стержней

σ=PFσ,                                                                                         (3.12)

где P – сила, действующая в сечении;

F – площадь опасного сечения;

 - допускаемые напряжения.

б) при проверке на прочность изгибаемых элементов.

σ=MW≤σ,                                                                                                (3.13)

τ=Q⋅Sb⋅I≤τ,                                                                                             (3.14)

где W – момент сопротивления поперечного сечения элемента;

Q – поперечного сила;

 - касательные напряжения;

S – статический момент сдвигающей части сечения относительно нейтра-

льной оси;

I – момент инерции сечения относительно нейтральной оси;

b – толщина сечений, в котором определяется напряжения.

в) при проверке на устойчивость центрально-сжатых или изгибаемых элементов:

σ=PF≤σϕ,        σ=MW≤σϕo,                                                  (3.15)

где  - коэффициент продольного изгиба, зависит от материала и гибкость

элемента;

о – коэффициент уменьшения несущей способности изгибаемых элемен-

тов при проверке общей устойчивости.

г) при проверке на прочность элементов работающих на срез

τ=QF≤τ,

д) при одновременной нагрузке бруса осевой силой и изгибающим

моментом от осевой силы возникает: внутренняя продольная сила N, а от действия сгибающего момента - внутренние поперечная сила Q и момент М .

В сечении бруса будут возникать соответствующие напряжения: от силы N- нормальные напряжения σN = N/F, от поперечной силы Q - касательные напряжения τQ = QS/Iδ, от момента М- нормальные напряжения σм = М/I·y. Принимая во внимание, что для опасной точки сечения (y = -h/2) напряжения τQ = 0, а σN и σм = max, то расчетные напряжения будут определяться формулой:

σ =N/F+М/W <[ σ ]                                                                         (3.16)

д) при проверке на прочность элементов, находящихся в сложно-напряженном состоянии (подвергающихся одновременно действию нормальных и касательных напряжений)

σэкв=σ2+3τ2≤σ,                                                                               (3.17)

) при проверке на прочность оболочек, находящихся в двухосном напряженном состоянии

σэкв=σ12+σ22−σ1⋅σ2≤σ,                                                                    (3.18)

где 1 – меридиальные напряжения;

2 – кольцевые напряжения.

з) при нагрузке бруса (стержня) крутящим моментом возникает только один внутренний силовой фактор - крутящий момент Мк.

  - Основные виды задач при расчете металлоконструкций

- По известным нагрузкам и геометрическим характеристикам конструкции определить действующие напряжения

σ=PF≤σ,        σ=MW≤σ.                                                     (3.19)

- По известным допускаемым напряжениям или расчетным сопротивлениям для заданной конструкции отыскать максимально допустимую величину нагрузки

Pmax=σ⋅F,          mmax=σ⋅W.                                                              (3.20)

- По известным нагрузкам, допускаемым напряжениям (расчетным сопротивлениям) определить требуемые геометрические размеры и характеристики конструкции

Ftp=Pσ,        Wtp=Mσ.                                                                           (3.21)

- Расчет сварных соединений на равнопрочность основному металлу.

Равнопрочность достигается путем соответствующего назначения катета, длины шва и способа сварки. При расчетах на равнопрочность приравниваются максимально допустимые величины сил или изгибающих моментов для основного металла и металла шва.

#### Рmax ос me = Рmax шв                                        σ∗Fосме=σ∗Fш      (3.22)

Мmax ос me = М max шв                                     σ∗Wосме=σ∗Wш       (3.23)

#### 5.   Расчет сварных соединений на выносливость конструкций работающих при циклическом нагружннии.

Принятые при статическом нагружении σ и R понижают путем умножения на коэффициент умножения γ≤1

σr=γ∗σ                       Rг=γR                                   (3.24)

Коэффициент понижения γ зависит от типа соединения  определяющего характер распределения напряжения по сечению, характеристика цикла (r) и материала.

γ=1ак+−в−ак−+в≤1                                        (3.25)

Примечание: в ф: (3.25)  первая скобка «+»; вторая скобка «-»; - ситаються верхними знаками.

К- эффективный коэффициент концентрации напряжений.

R= σminσmax - характеристика цикла.

а и в – коэффициенты зависящие от класса стали

для низкоуглеродистых сталей а=0,58; в=0,26;

для низколегированных сталей а=0,65; в=0,3;

Верхние знаки применяются когда σср>0; и наоборот;