МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

# ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе по дисциплине

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

для студентов специальности 7.092301

«Оборудование и технология сварки»

# Утверждено

на заседании методического

совета ДГМА

Протокол №  1 от 26 .09.08г

## Краматорск 2008

### УДК 621.791

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Специальные главы прочности сварных  конструкций» для студентов специальности  7.092301 «Оборудование и технология сварки»/ Сост. Власов А.Ф. – Краматорск:  ДГМА, 2008. –  26с.

Содержат общие рекомендации по выполнению самостоятельной работы, рабочую программу дисциплины, индивидуальные задания, методические рекомендации, список рекомендуемой литературы

Составитель	Власов А.Ф., доцент

Отв. за выпуск	                        Макаренко Н.А, зав.каф., профессор

#### СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи курса………………………………………….	……....4

Тематика заданий и контрольные вопросы к самостоятельной работе…………………....................................................................................4

Методические указания к решению задач по выполняемым контрольным работам……………………………………………………….11

Список рекомендуемой литературы…………………………………16	Приложение А. Варианты задач к контрольным работам………….17

Приложение Б. Экзаменационные вопросы по дисциплине "Специальные главы прочности сварных конструкций"………………….21

Приложение В. Состав  контрольных  работ по модулям…………..23

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа выполняется всеми студентами. Руководс-тво самостоятельной работой осуществляется преподавателем, читающим лекционный материал по дисциплине.

Целью самостоятельной работы является болеее глубокое изучение

прочности сварных конструкций при их эксплоатации в особых условиях эксплуатации и привитие навыков студентам самостоятельного решения проэктных итехнологическиих задач на базе лекционного материала, лабо-раторных работ, практических занятий и проработки технической литера-туры по данному вопросу.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса и выполняется в виде домашнего задания или непосредственно в аудитории. Конечным результатом самостоятельной работы является предоставление каждым студентом (группой студентов из 2-3 человек  отчета в письменной форме  или в виде доклада о выполненной работе в процессе обсуждения предполагаемых технологических решений.

2 ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

При изучении курса  студенты используют в основном самостоятель-ную работу над материалом. Виды самостоятельной работы:

– изучение разделов курса по литературным источникам;

– изучение материалов установочных лекций;

– выполнение контрольных работ;

– решение задач на практических занятиях;

– подготовка и выполнение практических работ;

– подготовка к экзаменам.

На индивидуальную самостоятельную работу выносятся вопросы, связанные с особенностями поведения материалов, имеющих концентра-торы напряжений в  особых условиях эксплуатации.

Рекомендуются следующие темы и контрольные к ним вопросы:

Тема 1. Механика разрушений – теоретическая основа изучения

прочности материалов и сварных соединений

При изучении темы основное внимание уделяется усвоению основ-ных понятий дисциплины «Специальные главы прочности сварных конст-рукций» и готовность ответить на следующие вопросы:

1 В чем заключается сущность прикладной науки «Механика разру-шений»?

2 Как влияют условия эксплуатации и нагружения на работоспособ-ность сварных конструкций?

3 Предельные состояния. Какие характеристики металла принимают-ся в технике в качестве предельных состояний?

4 Характеристика видов разрушения листового металла.

5 Какими показателями характеризуется запас прочности металла, сварного соединения?

6 Коэффициенты запаса при линейной и степенной зависимости из-меняемых параметров.

Литература: [1, с. 84-98; 2, с.4-8; 3, с.15-28; 5, с.6-13; 6, с.10-22].

Тема 2. Некоторые сведения из теории упругости

и теории пластичности

Необходимо знать критические точки диаграммы, соответствующие предельным состояниям металла; отличие действительной деформации от условной, коэффициент Пуассона за пределами упругости. Важно уяснить особенности теорий, характеризующих упругие и пластические свойства металла, а также плоское напряженное состояние и плоскую деформацию. Используя известные математические зависимости, необходимо освоить расчет возникающих напряжений по известным деформациям и наоборот.

В процессе изучения данной темы уметь ответить на следующие воп-росы:

1 Назовите предельные состояния металла по данным диаграммы растяжения.

2 Охарактеризуйте действительную и условную диаграмму по дан-ным диаграммы растяжения.

3  Приведите значения коэффициента Пуассона в пределах и за пре-делом упругости.

4 Приведите формулы определения условных и действительных зна-чений механических свойств металла.

5  Дайте определение интенсивностей напряжения и деформации.

6  Какие теории изучают упругие и пластические свойства металла?

7 Какова методика расчета напряжений по известным деформациям в любой точке тела?

8 В чем сущность плоского напряженного состояния и плоской де-формации?

Литература: [1, с.84-98; 2, с. 8-11, 17-2; 4, с. 5-10; 7, с. 15-32; 5, с 14-31; 6, с.23-44].

Тема 3. Методы определения и критерии оценки напряженно-деформированного состояния сварных соединений

Необходимо усвоить причины, вызывающие концентрацию напряже-ний, механизм влияния формы и размера концентраторов на распределе-ние напряжений и деформаций, а также критерии оценки поля напряжений вблизи концентратора и уметь ответить на следующие вопросы:

1 Что называется концентрацией напряжений?

2  Дать определение коэффициентам концентрации напряжений и деформаций.

3  Какие причины вызывают концентрацию напряжений?

4  Каким образом влияют на концентрацию напряжений глубина надреза, радиус закругления, характер приложения нагрузки, низкие тем-пературы и состав сталей?

5 Охарактеризуйте распределение напряжений и размеры пласти-ческих деформаций в полосе с надрезом.

6  Каким эффектом сопровождается пластическая деформация?

7  Дать определение мелким и глубоким надрезам.

8 Дать определение коэффициентам интенсивности напряжений и интенсивности высвобождения энергии деформаций.

9  Дать определение критерию динамического раскрытия трещины.

10 Чему равен коэффициент концентрации Т при наличии концент-раторов с надрезом при напряжении, равном пределу текучести?

Литература: [1, с. 67-69; 7, с. 167-174; 5, с.36-48; 6, с.50-61]

Тема 4. Характеристика сопротивляемости металла разрушению

в присутствии концентраторов

При изучении темы необходимо усвоить, что сопротивляемость ме-талла образованию трещин может быть оценена тремя показателями: си-лой или моментом, упругопластической деформацией металла и работой, совершаемой на стадии упругопластической деформации. Под действием нагрузки (силовой фактор) при наличии дефектов (поры и др.) могут воз-никнуть трещины, дальнейшее распространение которых зависит от прила-гаемой нагрузки и энергии (энергетический фактор), выделяемой при ее движении. Также необходимо усвоить критические значения длины тре-щины и напряжений, при которых трещина может стать нестабильной. При изучении методов определения сопротивляемости металла на стадии обра-зования и распространения трещины обратить внимание на их сущность и их отличие и уметь ответить на следующие вопросы:

1 Какие критерии оценивают сопротивляемость металла образова-нию и распространению трещин?

2  В чем заключается смысл теоремы А. Гриффитса?

3 Какова зависимость критической длины трещины от напряжения, возникающего в ней?

4 С помощью каких коэффициентов характеризуется поле напряже-ний в устье концентратора (трещины)?

5 Какие энергетические методы определяют образование и распрос-транение трещин?

6 Какие неэнергетические методы определяют распространение тре-щин?

7  В чем сущность критического равновесия трещины?

8 Чем отличается коэффициент интенсивности напряжений от эф-фективного коэффициента интенсивности напряжений?

9 Каково влияние хрупкой зоны на распространение трещины?

Литература: [1, с. 121-126; 2, с.41-58; 7, с. 189-214; 5, с.48-83; 6, с.61-100]

Тема 5. Влияние дефектов на работоспособность сварных

конструкций

Образующиеся при сварке дефекты (поры, шлаковые включения, не-провары и др.), которые превышают допустимые значения, отрицательно влияют на работоспособность сварных соединений. В зависимости от ха-рактера дефекта (трещиноподобные или другие) влияние их на работоспо-собность оценивается по-разному. Также по-разному влияет и толщина ме-талла на распространение трещин. При наличии в устье дефекта микротре-щины (отверстия, надрезы, вырезы и др.) чувствительность его к распрос-транению трещин может быть определена с помощью эквивалентной дли-ны трещины. Через соответствующие коэффициенты запаса может быть рассчитан допустимый размер дефекта по заданным условиям эксплуата-ции и, наоборот, по известному размеру дефекта можно определить задан-ные условия эксплуатации и уметь ответить на следующие вопросы:

1  Что называется дефектом?

2  От каких факторов зависит влияние дефектов на прочность свар-ных соединений?

3  Как оцениваются трещиноподобные дефекты?

4  Как влияет толщина металла на продвижение трещины?

5  Чему равна эквивалентная длина трещины?

6  Перечислите коэффициенты запаса по различным критериям.

7 Как влияет механическая неоднородность (хрупкая зона) на расп-ространение трещины?

8  В чем заключается оценка допустимости имеющегося дефекта?

9 Как оценивается работоспособность стыковых соединений при на-личии дефектов типа несплошностей?

Литература [1, с. 126-133;  3, с. 35-42, 83-411; 7, с. 223-232; 5, с.83-100; 6, с. 106-126].

Тема 6  Влияние механической неоднородности

на работоспособность сварных соединений

Сварное стыковое соединение в поперечном сечении имеет несколь-ко участков, механические свойства которых могут существенно отличать-ся (околошовная зона, шов, зона высокого отпуска и зона, нагретая до бо-лее низких температур). В сварном соединении различают мягкие и твер-дые прослойки. Влияние мягких или твердых прослоек на механические свойства сварных соединений зависит от направления прилагаемого уси-лия (вдоль или поперек шва). При действии нагрузки за пределами упруго-сти из-за неодинаковой поперечной деформации возникают касательные напряжения, которые могут привести к значительному упрочнению мягкой прослойки из-за контактного упрочнения. Механические свойства сварно-го соединения зависят от размера относительной толщины прослойки. Од-

ним из видов неоднородности механических свойств металла является ани-зотропия – различие механических свойств металла при нагружении его в разных направлениях. Необходимо  ответить на следующие вопросы:

1  Какие прослойки называются мягкими, твердыми?

2  Каков механизм контактного упрочнения?

3  Как влияет относительная толщина прослойки на механические свойства сварного соединения?

4  Что такое анизотропия?

5 Какова причина снижения механических свойств в Z-направлении?

Литература: [1, с. 92-98; 2, с. 24-32; 7, с. 271-289; 5, с.100-112; 6, с.128-142].

Тема 7.  Влияние низких температур на прочность

С понижением температуры у подавляющего большинства металлов

прочностные свойства повышаются, а пластические снижаются. Также по-вышается чувствительность к наличию концентраторов и к хрупкому раз-рушению. Первая и вторая критическая температуры характеризуют скло-нность металла к хрупкому разрушению при понижении температуры. Хладостойкость сварных соединений зависит от химического состава ос-новного металла и металла шва, термического цикла сварки, деформацион-ного старения, формы сварного соединения и наличия в них дефектов. В процессе изучения данной темы также необходимо усвоить методы повы-шения хладостойкости сварных соединений и ответить на следующие воп-росы:

1 Какие металлы относятся к хладостойким и к хладноломким?

2  Раскройте понятие «хрупкое разрушение».

3 Что характеризуют первая и вторая критические температуры?

4 Раскройте факторы, влияющие на хладостойкость сварных соеди-нений.

5 Как оценивается хладостойкость сварных соединений?

6 Приведите примеры влияния конструкторского оформления свар-ных узлов на возможность хрупкого разрушения при понижении темпера-туры.

7 Раскройте методы повышения хладостойкости сварных соедине-ний.

Литература: [1, с. 159-174; 3, с.409-421; 7, с. 243-264; 5, с.112- 125;

6, с.142-157]

Тема 8. Работа сварных соединений при высоких температурах

В процессе изучения данной темы необходимо усвоить сущность процессов, протекающих при высоких температурах (ползучесть и релак-сация), а также влияние механических характеристик металлов (пределы ползучести и длительной прочности) на их прочность. Разрушение конст-рукций при высоких температурах, в основном, происходит без заметной пластической деформации, т.е. хрупко. Свойства металлов при высоких температурах, в основном, зависят от температуры и времени нахождения при ней, а также эффекта контактного упрочнения из-за наличия механи-ческой неоднородности.

Необходимо также усвоить порядок расчета сварных соединений на прочность при высоких температурах, методы оценки склонности сварных соединений к локальным разрушениям, а также ответить на следующие вопросы:

1 Какие механические характеристики металлов определяют их

прочность при высоких температурах?

2 Как влияет механическая неоднородность на свойства сварных со-единений при высоких температурах?

3 Что учитывает расчет сварных соединений на прочность при высо-ких температурах?

4  Какими методами оценивается склонность сварных соединений к локальным разрушениям?

Литература:  [1, с. 174-186; 2, с. 11-17; 3, с. 432-450; 7, с. 112-127, 135-138, 148-156; 5, с.125-139; 6, с.157-172].

Тема 9. Влияние коррозионной среды на прочность

В процессе изучения данной темы необходимо усвоить особенности взаимодействия металлов и сварных соединений с агрессивной средой в виде химической и электрохимической коррозии. Механизм коррозионных разрушений сварных соединений отличается от механизма разрушения ос-новного металла, так как сварное соединение обладает большей неодноро-дностью из-за различного химического состава, структуры отдельных зон, геометрии соединений, остаточных напряжений и пластических деформа-ций. Методы повышения стойкости сварных соединений делятся на общие и специальные. Необходимо усвоить основные факторы вышеуказанных методов повышения стойкости сварных соединений против коррозионного разрушения и ответить на следующие вопросы:

1 Что называется коррозией?

2  Какие существуют коррозионные среды?

3  Какие имеются виды коррозионных повреждений металла и свар-ных соединений?

4  Какими показателями характеризуется коррозия?

5 Дайте краткую характеристику общей и местной коррозии, меж-кристаллитной и коррозии под напряжением.

6 Раскройте влияние химического состава среды, пластических де-формаций, дефектов, собственных напряжений на коррозионную проч-ность.

7 Каковы методы оценки работоспособности сварных соединений в коррозионных средах?

8 Общие и специальные методы повышения стойкости сварных сое-динений против коррозионного разрушения.

Литература: [2, с. 69-83; 3, с. 471-491;5, с.140-155; 6, с.173-189].

Тема 10. Расчетная и конструкционная прочность

В процессе изучения данной темы необходимо обратить внимание на

факторы, влияющие на несущую способность сварной конструкции, а так-же на причины несовпадения расчетной и конструкционной прочности, усвоить пути их сближения и ответить на следующие вопросы:

1 Какие факторы влияют на несущую способность сварных конст-рукций?

2 Дайте определение несущей способности сварных конструкций.

3 Дайте определение конструкционной и расчетной прочности.

4 Каковы причины несовпадения конструкционной и расчетной прочности?

5 Каково влияние рассеяния характеристик механических свойств металлов, геометрических размеров элементов, нагрузок на несущую спо-собность сварных конструкций?

6  Каковы пути сближения расчетной и конструктивной прочности?

Литература: [1, с. 255-270; 2, с. 85-96; 3, с. 35-45; 5, с.155-165;

6, с.237-249].

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

ПО ВЫПОЛНЯЕМЫМ КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

Контрольные работы выполняются после изучения отдельных тем курса. Выполняется контрольная работа на листах формата А4 или в ученической тетради. Работа должна быть написана аккуратно, четко и должна быть при необходимости иллюстрирована рисунками, графиками, иметь перечень используемой литературы.

Методические указания к решению задач 1, 2

Искомые величины усилия истинных (действительных) и относите-льных (условных) значений деформации и напряжения определяются по формулам:

Р =  F;        д = Р/FК;       усл = Р/ F0;

д =ℓn(ℓК / ℓ0);      δ= усл = (ℓК – ℓ0)/ ℓ0,

где Р  – усилие, Н;

F  –  площадь поперечного сечения образца,  мм2;

  –  напряжение, возникающее в образце, Мпа;

FО  и FК  – соответственно, площадь поперечного сечения образца до и после испытания, мм2;

ℓ0 и ℓК – соответственно, начальная и конечная длина базы образ-ца, мм.

Относительное и действительное сужение определяются по форму-лам:

ψ=F0−FkF0100% ,         ψД=lnF0Fк100%.

В общем виде эквивалентные напряжения и деформации определя-ются  формулами:

σі =12(σ1−σ2)2+(σ2−σ3)2+(σ3−σ1)2;

εі=23(ε1−ε2)2+(ε2−ε3)2+(ε3−ε1)2 .

Обобщенный  закон Гука  для трехосного  напряженного состояния  имеет вид:

ε	1=σ1Е−μσ2Е−μσ3Е=1Еσ1−μ(σ2+σ3);

ε	2 =1Еσ2−μ(σ3+σ1);

ε	3 =1Еσ3−μ(σ1+σ2).

Объемная деформация:

εv = 1−2μЕ(σ1+σ2+σ3);

εv = ε1+ε2 +ε3.

Методические указания к решению задачи 3

На основании теории А.Гриффитса об энергетическом условии рас-пространения трещины при решении данной задачи необходимо использо-вать следующие зависимости.

Освобождаемая потенциальная упругая энергия при появлении в металле сквозной трещины длиной L

UВЫД=−πL2σ2S4E,

где L – длина трещины;

 – напряжение, возникающее в опасном сечении образца при действии силы Р;

S – толщина металла;

Е – модуль упругости.

Энергия, затрачиваемая на образование новой поверхности (измене-ние длины трещины),

Uзатр=GLS,

где G – энергия, затрачиваемая на единицу длины трещины в вязком

металле.

Значения критического напряжения, длины трещины и высвобожда-емой энергии определяются по формулам:

σкр=2GEπL;        Lкр=2GEπσ2;       G1KP=πLσ22E.

Критический коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины, оценивающий поле напряжений вблизи концентратора, опреде-ляется по формулам:

КС=GСE        или       КС=σπ2L.

Коэффициент  запаса по напряжениям для заданной длины трещины определяется по формуле:

KТРσ=σTσ,

где Т – предел текучести;

– напряжение, возникающее в образце с трещиной длиной L при дей-ствии нагрузки Р.

Методические указания к решению задач 4, 5

При решении задачи 4 использовать следующие зависимости:

Коэффициенты интенсивности напряжений в области вершины тре-щины в пластине с центральным дефектом

К = πа;   КЭФФ=σπа1−12σσТ212,

где К – коэффициент интенсивности напряжений в области вершины трещины, МПа . м1/2;

Кэфф – коэффициент эффективной интенсивности напряжений,  МПа . м1/2;

   – напряжение в пластине с дефектом, МПа;

а   – половина длины дефекта, м;

Т   – предел текучести, МПа.

Размер зоны пластической деформации rу в области вершины дефек-та (трещины) определяется из уравнения

rу = (1/2)(К2/Т2).

При решении задачи 5 необходимо использовать зависимости крити-ческих коэффициентов интенсивности напряжений при плоском напря-женном состоянии КС и плоской деформации К1с в зависимости от толщи-ны пластины:

К1с  = Дπа;             Кс2=К1с2(1+1,4β1с2),

1с = (1/t)(К1c/σТ)2;

где  t  – толщина пластины;

а – половина длины трещины

Методические указания к решению задачи 6

Для сокращения времени испытаний на длительную прочность ис-пользуется параметрическая зависимость Карлсона-Миллера между темпе-ратурой испытания и временем до разрушения (при неизменном напряже-нии)

Р = Т(С+lgt),

где Р – параметр, который является постоянным числом для конк-ретного металла и уровня приложенных напряжений;

Т – температура испытания, К;

С – постоянная, принимается равной 20;

t – время испытания, ч.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Николаев, Г.А. Сварные конструкции. Прочность сварных соеди-нений и деформации конструкций : учеб. Пособие / Г. А. Николаев. – М. : Высш. школа, 1982. – 272 с.

2 Винокуров, В.А. Специальные главы прочности сварных конст-рукций : учеб. Пособие / В. А. Винокуров. – М. : Машиностроение, 1973. – 110 с.

3 Винокуров, В.А.  Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности / В. А. Винокуров, С.А.Куркин, Г.А.Никола-ев; под ред. Б. Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1996. – 576 с.  –ISBN 5-217-02776-2

4 Винокуров, В.А. Теория сварочных деформаций и напряжений / В. А. Винокуров. – М.: Машиностроение, 1984. – 279 с.

5 Карпенко, В.М. Спеціальні розділи міцності зварних конструкцій : Навч. посібник  / В. М. Карпенко, А. Ф. Власов. – Краматорск : ДДМА, 2003. – 168 с. –ISBN 5-7763-0314-1

6 Власов, А.Ф. Основи механіки руйнування. Міцність зварних кон-струкцій в особливих умовах експлуатації : Навч. посібник / А. Ф. Власов, В. М. Карпенко, О. Г. Гринь, В. А. Пресняков. – Краматорск: ДДМА, 2007. – 252с. –ISBN 978-966-379-171-5

7 Херцберг, Р.В. Деформация и механика разрушения конструкци-онных материалов / Р. В. Херцберг. – М. : Металлургия, 1989. – 576 с.

8 Чертов І.М. Зварні конструкції : Підручник. –К.: Арістей, 2006.-376с.  ISBN 966-8458-88-5

9 Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Специальные главы прочности сварных конструкций» / сост. Ф. Власов. – Краматорск : ДГМА, 2004. – 16 с.

10 Власов, А.Ф. Основы механики разрушения. Прочность сварных конструкций в особых условиях эксплуатации : Учеб.пособие /А.Ф.Вла-сов,. В. М. Карпенко, О. Г. Гринь, В. А. Пресняков. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 267с. –ISBN 978-966-379-288-0.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Варианты задач к контрольным работам

Задача  №1

Стержень длиной ℓ и диаметром d растягивается нагрузкой Р.  Диа-метр стержня уменьшился до величины d1. Рассчитать конечную длину стержня, действительные напряжения и деформации, условные напряже-ния  и деформации, условное и действительное сужение в образце при за-данной нагрузке. Исходные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Исходные данные

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ℓ,см | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| d , мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Р, Н | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| d1 ,мм | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,3 |

Продолжение табл.1

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ℓ,см | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| d , мм | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 4,0 |
| Р, Н | 5500 | 5500 | 4700 | 4700 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 |
| d1, мм | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |

Задача №2

На гранях элемента из-за действия нагрузки возникают напряжения:  σ1,σ2,σ3. Принимая значение Пуассона μ=0,3 и модуля упругости  Е = 2,06105 МПа, определить интенсивности напряжений и деформаций при одноосевом, двухосевом и трехосевом действии напряжений. Исход-ные данные приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Исходные данные

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| σ1, МПа | 320 | 335 | 350 | 340 | 360 | 380 | 370 | 390 | 410 | 400 |
| σ2, МПа | 180 | 190 | 200 | 190 | 200 | 210 | 200 | 210 | 220 | 215 |
| σ3, МПа | 140 | 145 | 150 | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 190 | 185 |

Продолжение табл.2

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| σ1, МПа | 415 | 430 | 440 | 455 | 470 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| σ2, МПа | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 |
| σ3, МПа | 195 | 200 | 200 | 205 | 210 | 200 | 210 | 220 | 230 | 340 | 260 |

Задача №3

К пластине толщиной S (рис.1), имеющей трещину длиной L, прило-жена сила Р. Исходные данные приведены в табл.3, где N – номер вариан-та, а длина пластины ℓ=100см+5смN. На основании энергетического ус-ловия А.Гриффитса определить: 1) энергию, затрачиваемую при образова-нии трещины длиной L; 2) энергию, выделяемую при образовании трещи-ны длиной L; 3) критическую длину трещины LД1; 4) критическую длину трещины при условии равенства выделяемой и затрачиваемой энергий LД2; 5) критическую длину трещины L1 при увеличении рабочего напряжения в 1,5 раза; 6) напряжение, при котором будет устойчива трещина длиной L; 7) коэффициенты интенсивности Кс и запаса по напряжениям для трещины длиной L; 8) построить графики энергетического баланса в образце при росте трещины от L=0 до L= 5/4 LД1(LД2) с интервалом 1/4 LД1(LД2). Исход-ные данные приведены в табл. 3.

Рисунок 1 Вид образца с трещиной

Таблица 3 – Исходные данные

| В, см | S, см | L, см | Е, Н/см2 | G, Н/см | σТ, Н/см2 | σВ, Н/см2 | Р, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2ℓ | 1/100ℓ | 1/10ℓ | 2107 | 103 | 22000+10N | 1,5σТ | 0,9σТ F |

Задача №4

Пластина из сплава с пределом текучести σТ имеет значение К1с, оп-ределенное для толщины δ=250 мм. Необходимо определить для широ-кой пластины толщиной δ, на какую величину может подрасти трещина от отверстия в центре пластины до начала разрушения при различном зна-чении действующих на пластину напряжений σд. Исходные данные при-ведены в табл. 4.

Таблица 4 – Исходные данные

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К1с, Мпам1/2 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 115 |
| δ, мм | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 85 |
| σТ, Мпа | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 350 |
| σд, Мпа | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 85 |

Продолжение табл.4

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| К1с, Мпам1/2 | 120 | 125 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 |
| δ, мм | 90 | 95 | 70 | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 125 |
| σТ, Мпа | 360 | 370 | 320 | 330 | 340 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| σд, Мпа | 90 | 95 | 70 | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 |

Задача №5

Стальная пластина с центральным дефектом  по толщине длиной L подвергается воздействию напряжения величиной σ, направленного по нормали к плоскости трещины.  Каковы будут размер пластической зоны rу и уровень эффективной интенсивности напряжений Кэфф в области вер-шины трещины при различном значении предела текучести σт? Исходные данные приведены в табл. 5.

Таблица 5 –  Исходные данные

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L, см | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| σ, МПа | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| σт, МПа | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 |

Продолжение табл.5

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| L, см | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 40 |
| σ, МПа | 330 | 320 | 310 | 300 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 500 |
| σт, МПа | 900 | 950 | 975 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 500 | 900 |

# Задача №6

Зафиксировано разрушение жаропрочного сплава через tr при темпе-ратуре Т1оС и заданном напряжении . Если создать в материале те же напряжения, но при температуре Т2оС, каково будет время до разрушения? Исходные данные приведены в табл. 6.

Таблица 6 – Исходные данные

| Обоз- # наче- # ние | # Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| Т1, оС | 650 | 620 | 600 | 600 | 620 | 500 | 520 | 530 | # 540 | # 550 |
| t1, ч | 3500 | 3700 | 4000 | 4000 | 3800 | 3000 | 3100 | 3200 | # 3300 | # 3400 |
| Т2оС | 705 | 700 | 720 | 750 | 750 | 560 | 570 | 580 | # 600 | # 610 |
| С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | # 20 | # 20 |

Продолжение табл.6

| # Обоз- # наче- ние | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | 21 |
| Т1, С | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | # 740 | # 750 | 760 |
| t1, ч | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | # 4300 | # 4400 | 4500 |
| Т2,оС | 715 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | # 800 | # 810 | 820 |
| С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | # 20 | # 20 | 20 |

Приложение Б

Экзаменационные вопросы по дисциплине "Специальные главы прочности сварных конструкций".

1. Определение основных понятий дисциплины "Специальные главы прочности сварных конструкций".

2. Свойства металлов, определяемые при одноосном растягивании.

3. Напряжение в точке. Характеристики напряженного и деформиро-ванного состояния.

4. Обобщенный закон Гука для 3- осного напряженного состояния. Плоское напряженное состояние и плоская деформация.

5. Механизм влияния концентраторов на распределение напряжений и деформации.

6. Влияние формы и линейных размеров концентратора на концент-рацию напряжений.

7. Коэффициент интенсивности напряжений при упругих деформа-циях. Интенсивность освобождения  энергии деформации. Раскрытие вер-шины трещины.

8. Методы определения и критерии оценки напруженно- деформиро-ванного состояния сварных соединений.

9. Оценка свойств металла и элементов конструкции на стадии утво- рення трещин.

10. Критическое равновесие трещины.

11. Энергетическое условие А.Гриффитса  и поправка Д.Ирвина на пластическую деформацию.

12. Силовые критерии разрушения. Оценка размера пластической зоны вдоль трещины.

13. Влияние толщины на значение коэффициента интенсивности нап-ружений.

14. Методы определения сопротивления металла образованию и  рас-пространению трещины.

15. Влияние крохкой зоны в материале на распространение трещины.

16. Проблема учета влияния дефектов на работоспособность сварных соединений.

17.Оценка влияния трещиноподобных дефектов за силовым и де -

формационным критериям.

18. Эквивалентная длина трещины. Коэффициенты запаса по разным критериям при наличии дефектов.

19. Порядок расчета допустимости имеющегося дефекта при цикли-ческой нагрузке.

20. Оценка роботоспособности стыковых соединений при наличии дефектов типа несплошностей.

21. Мягкая и твердая прослойки у сварных соединений.

22.  Напряженное состояние и прочность мягкой прослойки при рас-тяжении, изгибе.

23. Контактное укрепление.

24. Влияние относительной толщины и формы мягкой прослойки на прочность и характер разрушения.

25. Анизотропия.

26. Изменение свойств металлов при снижении температуры.

27. Методы оценки свойств металлов при изменении температуры.

28. Основные факторы, которые снижают хладоустойчивость свар-ных соединений.

29. Методы повышения хладоустойчивости сварных соединений.

30. Свойства основного металла при высоких температурах. Ползу-честь и релаксация. Предел ползучесты, предел продолжительной проч-ности, пластичность металла.

31. Свойства сварных соединений при высоких температурах

32. Методы оценки склонности сварных соединений к локальным разрушениям.

33. Расчет сварных соединений на прочность.

34. Коррозионные среды и виды коррозионных повреждений метал-ла и сварных соединений.

35. Методы оценки роботоздатності сварных соединений в коррози-онных средах.

36. Основные методы повышения стойкости сварных соединений  против коррозионного разрушения.

37. Специальные методы повышения стойкости сварных соединений  против коррозионного разрушения.

38. Прочность сварных конструкций в агрессивных средах.

39. Несущая прочность сварных конструкций.

40. Рассеяние механических свойств, геометрических размеров и действующих нагрузок.

41. Расчетная и конструкционная прочность.

42. Причины расхождения расчетной и конструкционной прочности.

Приложение В

Состав  контрольных  работ по модулям

Модуль №1

Вариант 1

1 - Основные понятия в дисциплине "Специальные главы прочности сварных констукций".

2 -  Механизм влияния концентраторов на распределение напряже-ний и деформаций.

3 - Плоское напряженное состояние и плоская деформация.

Вариант 2

1 - Свойства металлов, определяемые при одноосном растяжении.

2 - Теории напряженно - деформированного состояния тела.

3 - Концентрация напряжений и пластические деформации металла при разрушении.

Вариант 3

1 - Коэффициенты запаса: установленные и фактические; расчет ко-эффициентов запаса на примере нахлесточного сварного соединения и при наличии непровара.

2 - Критерии оценки напряженно - деформированного состояния тела при наличии концентрации напряжений.

3 -  Обобщенный закон Гука для 3- осного напряженного состояния.

Модуль №2

Вариант 1

1 - Оценка свойств металла и элементов конструкции на стадии обра-зования и распространения трещин.

2 - Энергетическое условие А.Гриффитса.

3 - Оценка влияния трещиноподобных дефектов по силовым и де-формационным критериям.

4 - Эквивалентная длина трещины.

Вариант 2

1 - Критическое равновесие трещины

2 - Энергетические методы определения сопротивляемости металла образованию и распространения трещины.

3 - Распространение трещины при наличии в материале хрупкой зо-ны.

4 - Коэффициенты запаса по разным критериям при наличии дефек-тов.

Вариант 3

1 - Методы определения сопротивляемости металла распростране-нию трещин.

2 - Чувствительность сварных соединений к концентрации напряже-ний.

3 - Влияние толщины металла на его прочность при наличии концен-траторов.

4 - Неэнергетические характеристики определения сопротивляемости металла распространения  трещины.

Модуль №3

Вариант 1

1 - Мягкая и твердая прослойки в сварных соединениях.

2 - Методы оценки свойств металлов при изменении температуры.

3 - Влияние обработки металла и анизотропии на пластическую де-формацию и прочность при растяжении.

Вариант 2

1 - Напряженное состояние и прочность мягкой прослойки при рас-тяжении, изгибе.

2 - Оценка хладоустойчивости сварных соединений.

3 - Изменение свойств металлов при снижении температуры.

Вариант 3

1 - Контактное укрепление.

2 - Основные факторы, снижающие хладоустойчивость сварных соединений.

3 - Методы повышения хладоустойчивости сварных соединений.

Модуль №4

Вариант 1

1 - Свойства основного металла при высоких температурах.

2 - Расчет сварных соединений  на прочность при высоких темпера-турах.

3 - Коррозионные среды и виды коррозионных повреждений основ-ного металла и сварных соединений.

4 - Прочность сварных конструкций в агрессивных средах.

Вариант 2

1 -  Прочность и пластичность металла при высоких температурах.

2 - Локальные разрушения и методы оценки склонности к ним свар-ных соединений.

3 - Конструкционная и расчетная прочность, причины их несовпаде-ния.

4 - Методы оценки работоспособности сварных соединений в корро-зионных средах.

Вариант 3

1 - Свойства сварных соединений  при  высоких температурах эксп-луатации и влияние на них механической неоднородности.

2 - Общие методы повышения стойкости сварных соединений против коррозионного разрушения.

3 - Несущая способность сварных конструкций и свойства сварных соединений.

4 - Влияние концентраторов напряжений на прочность и пластич-ность металла при  высоких температурах.