Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по дисциплине

«Специальные главы прочности сварных конструкций»

для студентов специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»

#### Краматорск 2004

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Составитель                        Власов А.Ф.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по дисциплине

«Специальные главы прочности сварных конструкций»

для студентов специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»

В печать         экз.                                        Утверждено

Первый проректор                                      на заседании кафедры

сварочного производства

А.Н.Фесенко                             Протокол № 12 от 9.03.04г.

#### Краматорск 2004

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по дисциплине

«Специальные главы прочности сварных конструкций»

для студентов специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»

Утверждено

на заседании кафедры

сварочного производства

Протокол № 12 от 9.03.04г.

#### Краматорск 2004

УДК  621.791

Методические  указания  к  лабораторным  работам по дисциплине “Специальные  главы  прочности сварных конструкций” для студентов   специальности 7.092301/ Сост. Власов А.Ф. – Краматорск: ДГМА, 2004. – 16 с.

Методические  указания  содержат  общие  требования к проведению  лабораторных  работ,  цель работ, краткие теоретические сведения,  описание  приборов  и оборудования,  методику выполнения работ и требования к отчету.

Составитель                                    А.Ф.Власов, доц.

Отв. за выпуск                                В.М.Карпенко, доц.

СОДЕРЖАНИЕ

1  Общие  сведения…………..……………………………………………………4

2 Лабораторная работа  1.   Определение работы разрушения металла

при ударном изгибе………………………………..5

3 Лабораторная работа  2.   Определение сопротивляемости стали

распространению хрупкой трещины…….……….8

4 Лабораторная работа  3.    Электрохимическая коррозия стали………….…11

5 Лабораторная работа  4.    Влияние  конструктивного  оформления

сварных  узлов   на   их   прочность  при

низких температурах……………………………..14

Список рекомендованной литературы……………………………………….…16

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Занятия проводятся согласно расписанию в лаборатории прочности сварки конструкции.

Студент обязан заранее изучить методическое руководство к выполнению работы и повторить лекционный материал по теме работы, чтобы быть готовым отвечать на вопросы для самопроверки.

Перед работой преподаватели контролируют готовность студентов к выполнению работы. Неподготовленные студенты к выполнению работы не допускаются.

Отчет составляется бригадой сразу после выполнения и предъявляется преподавателю не позже, чем на следующем занятии. Студенты, не защитившие предыдущую работу без уважительной причины, не допускаются к выполнению очередной работы. Работа считается выполненной после собеседования и подписания отчета преподавателем.

Отчет по работе оформляется на 1…3 листах формата 11 и подшивается в одну тетрадь, которая хранится у студента до окончания всех работ и сдается преподавателю на зачете в конце семестра.

Число работ по курсу и количество часов, отводимое для выполнения каждой работы, назначается кафедрой.

| Номер работы | ## Наименование работы | ## Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Определение работы разрушения металла при ударном изгибе Определение сопротивляемости стали распространению хрупкой трещины Электрохимическая коррозия стали Влияние конструктивного оформления для сварных узлов на их прочность при низких температурах | 4 4 4 4 |

# Перечень лабораторных работ по курсу СГПСК

При выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности, которые распространяются на всех лиц, постоянно и временно работающих в лаборатории прочности:

1 К работе в лаборатории допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, с оформлением в специальном журнале, а для студентов – в групповом контрольном журнале.

2 При выполнении работ, связанных с охлаждением образцов в ванне, обязательно пользоваться рукавицами и специальными клещами. Загрузку и выгрузку образцов вести в присутствии преподавателя или лаборанта.

3 Перед установкой образца в копер с падающим грузом необходимо поднять бабу на высоту, указанную преподавателем, и вставить ограничительный стержень. Перед подъемом бабы на предельную высоту стержень вынимается по указанию преподавателя.

4 При выполнении работы на маятниковом копре стоять в стороне от установки, не появляться в направлении движения маятника.

5 При разрыве образцов находиться в месте, указанном преподавателем, образцы закрывать специальным щитом.

6 Студентам запрещается без преподавателя или лаборанта проводить испытания образцов на разрушение.

7 Ванны с налитым керосином для охлаждения образцов устанавливать так, чтобы устранить возможность их опрокидывания, соблюдать требования противопожарной безопасности.

### 2 Лабораторная работа  1

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛА

#### ПРИ УДАРНОМ ИЗГИБЕ

2.1 Цель работы

Исследовать влияние остроты надреза, толщины образца, температуры и пластичности материала на величину работы разрушения при ударном изгибе на маятниковом копре.

2.2 Краткие теоретические сведения

Концентрация напряжений – главный и наиболее сильный фактор, влияющий на прочность деталей в самых различных случаях. Для данного материала влияние концентратора на прочность зависит от его остроты, толщины образца и температуры испытания. Чем острее концентратор и ниже температура, тем значительнее может быть снижение прочности. Снижение прочности материала оценивается по величине работы разрушения при ударном изгибе, то есть по величине ударной вязкости:

КСИ или αH=АF,

где  А – работа удара, затраченная на разрушения, Н . м (Дж/см2);

F – площадь поперечного сечения образца в месте надреза до испытания, м2 (см2).

Процесс разрушения имеет две стадии: образование трещины и распространение трещины. Чем острее концентратор, тем больше он похож на начальную трещину, тем меньше работа, затраченная в первой стадии, тем меньше суммарная работа разрушения. Различают вязкие и хрупкие материалы. Под вязкостью понимают способность материала сопротивляться образованию и распространению трещины. Наиболее благоприятная ситуация возникает при острых концентраторах и хрупких материалах.

Для торможения трещины пользуются способностью металлов пластически деформироваться. Пластичность – механизм сопротивления металлов хрупкому разрушению. Установлено, что при разрушении металла затрачивается значительная энергия на протекание в нем пластических деформаций, как на стадии образования трещины, так и на стадии ее распространения.

С понижением температуры пластичность снижается, следовательно, уменьшается работа разрушения. Металлы обладают пластичностью благодаря наличию в них дислокаций, которые существуют в виде нарушений кристаллической решетки. Дислокации в металлах обеспечивают удачное сочетание упругости (при малых деформациях) с интенсивным течением (при больших деформациях).

2.3 Приборы, оборудование и материалы

1 Маятниковый копер КМ-30

2 Образцы из стали Ст.3 и У7А или им подобных с разной формой надреза

3 Ванна для охлаждения образцов, керосин и сухой лед

4 Термометр

5 Щипцы

2.4 Порядок выполнения работы

1 Определить ударную вязкость двух серий образцов: с острым надрезом типа Шарпи (рис.2.1, а) и надрезом типа Менаже (рис.2.1, б).

55

10 Х 10

55

10 Х 10

450  2

2

R = 0.25

1

R 1

а                                                                б

а – тип Шарпи;  б – тип Менаже.

Рисунок 2.1 – Образцы, применяемые для испытаний

В каждой серии испытываются шесть образцов: три – из стали Ст.3 и три – из стали У7А или им подобных.

2  Построить график зависимости ан от Т, 0С, и толщины для разных типов образцов и разных марок сталей.

3   Сделать выводы.

2.5 Содержание отчета

Отчет должен содержать: цель работы, эскиз маятникового копра, эскизы образцов, таблицу испытаний (табл.2.1), график зависимости ан от Т и от толщины образца.

##### Таблица 2.1 –  Таблица испытаний

| ## Сталь | Тип образца | Ударная вязкость и вид излома при температуре |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т1, 5х10мк | Т2, 10х10мк | Т3, 10х15мк |
| ## Ст. 3 | А |  |  |  |
|  | Б |  |  |  |
| ###### У7А | А |  |  |  |
|  | Б |  |  |  |

2.6 Вопросы для самопроверки

1 Что такое концентрация напряжений?

2 Что такое коэффициент концентрации напряжений, как он зависит от параметров трещины?

3 Что называется критической длиной надреза?

4 Что называется плоской деформацией и плоским напряженным состоянием?

5 Что называется глубоким и мелким надрезом?

6 Что такое вязкость?

7 Что понимается под вязкостью и хрупкостью материалов?

8 Почему металлы пластичны?  Какова роль дислокаций?

3 Лабораторная работа  2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ СТАЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ХРУПКОЙ ТРЕЩИНЫ

3.1 Цель работы

Исследовать сопротивляемость стали распространению хрупкой трещины, определить критическую температуру по методике ДWТТ.

3.2 Краткие теоретические сведения

Характерной особенностью хрупких разрушений сварных конструкций являются низкие номинальные напряжения, при которых они происходят. Как правило, трещина зарождается у концентратора напряжений, образуемого конструктивной формой сварного соединения или каким-нибудь дефектом, и распространяется далее с большой скоростью по зоне термического влияния или основному металлу.

Склонность стали к распространению хрупкой трещины оценивается по переходной (критической) температуре, то есть температуре, при которой распространение хрупкой трещины при любой величине напряжений становится невозможным.

Для определения переходной температуры широко используют методику ДWТТ, основанную на испытании ударным изгибом образцов с надрезом, выполненным методом прессования (рис.3.1). Испытания образцов производят при различных температурах.

450

5

R 0,025

320

380

75

РДИН

s

S – толщина листа

## Рисунок 3.1 – Схема и образец для испытания

Установлено, что температура, при которой в изломе имеется 50% вязкой составляющей, является переходной (рис.3.2). Образцы оцениваются по процентному отношению площади вязкого излома  ко  всей поверхности излома.

Вязкое волокно, %

100

50

0

-20

Ткр

0

+20

Температура, 0С

Рисунок 3.2 –  График зависимости наличия вязкого волокна в образцах

при разных температурах их испытания

Из оценки поверхности излома исключаются вязкие области, прилегающие ко дну надреза, и к «затылку» образца (место удара), равные толщине образца (рис. 3.3)

S

S

В

S



 - глубина надреза;  S – толщина образца; В – оцениваемая площадь

Рисунок 3.3 - Поверхность разрушения, рассматриваемая при определении

площади вязкого излома

Иногда встречаются образцы с изломом, показанным на рис.3.4

С

Д

S

S

S

В

а

С – участки с хрупким изломом;

Д – ширина вязкохрупкой зоны, условно принимаемой за хрупкую

## Рисунок 3.4 – Определение волокнистости излома при вязкохрупком

разрушении

На образцах с изломом такого типа разрушения трещина может останавливается и по очереди начинать движение, поэтому в средней части трещины образца участки вязкого и хрупкого изломов чередуются.

При оценке разрушения образцов с таким типом излома вязкие участки, расположенные в промежутках между хрупкими, не учитываются при определении волокнистости излома, и вся средняя часть с чередующимся изломом условно считается хрупкой.

3.3 Приборы, оборудование и материалы

1 Копер с падающим грузом

2 Образцы

3 Ванна с керосином для охлаждения образцов

4 Сухая углекислота

5 Термометр

3.4 Порядок выполнения работы

1 Охладить образцы в ванне (не менее 15 мин.).

2 Установить образец на опоры (время от извлечения образца из ванны до его разрушения не более 10с).

3 Включить привод подъема груза и разрушить образец.

4 Построить график и сделать выводы.

3.5 Содержание отчета

Отчет должен содержать: цель работы, эскиз копра и образцов, таблицу испытаний (табл.3.1) и график зависимости процентов вязкого волокна в изломе от температуры, вывод.

##### Таблица 3.1 – Таблица испытаний

| Cталь | ## Вязкое волокно, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура образца, 0С |  |  |  |
|  | Т1= | Т2= | Т3= | Т4= |

3.6  Вопросы для самопроверки

1 Что определяет сопротивляемость стали распространению хрупкой трещины?

2 Что такое критическая (переходная) температура распространения хрупкой трещины, от чего она зависит?

3 Какова зависимость критической температуры от содержания вязкого волокна?

4 Классификация сталей по сопротивляемости распространению хрупкой трещины.

5 Способы предупреждения хрупких разрушений.

6 Основные критерии выбора стали по хладостойкости.

4 Лабораторная работа   3

#### ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ СТАЛИ

4.1 Цель работы

Установить коррозию металла в растворе кислоты (коррозию) по выделению водорода на межкристаллитные участки.

4.2 Краткие теоретические сведения

Большинство изделий из металла в той или иной мере соприкасается с электролитами, то есть водными растворами солей, кислот и щелочей, обладающими свойством проводить электрический ток.

Соприкосновение металлов с электролитами происходит не только при непосредственном погружении в раствор электролитов, но и в атмосферных условиях. На поверхности металла, находящегося в атмосфере, образуется тонкая пленка воды, в которой растворяются газы, находящиеся в атмосфере. Таким образом, создаются условия для соприкосновения металла с электролитом. Многие металлические изделия находятся непосредственно в соприкосновении с электролитами: опоры мостов, корпуса кораблей, конструкции химической аппаратуры.

Электрохимическая коррозия напоминает работу гальванических элементов, ибо любой технический металл неоднороден и содержит в своем составе те или иные включения. При этом обычно участки металла являются анодами, а включения – катодами. Анодные участки растворяются (корродируют), а на катодных выделяется водород.

Если на поверхность железа нанести слой раствора соляной кислоты, то будет протекать следующий процесс (рис.4.1). Молекулы соляной кислоты в растворе воды диссоциируют: НСL  Н+ + СL-. На анодном участке атом железа отдает электрон и переходит в раствор в виде иона: Fe+ – e- Fe+ + e-, и на поверхности анода образуется отрицательный заряд.

+

ē

(Н2) Водород

Раствор НСL Н+ +СL-

(Н+) Ион водорода

+

Ион Fe+

Ион хлора (СL-)

Включение

Поток  электронов

Железо

## Рисунок 4.1 – Схема коррозии железа в слое раствора соляной кислоты

Пузырьки водорода на межкристаллитных участках хорошо видны под микроскопом (рис. 4.2)

1

1 – пузырьки водорода

## Рисунок 4.2 – Выделение водорода на межкристаллитных участках

Избыточные электроны, образовавшиеся на растворяющихся металлических участках, перетекают на различные включения и межкристаллические участки, которые не растворяются, то есть катодные участки. На катодные участки притягиваются ионы водорода, здесь они соединяются с избыточными электронами и превращаются в атом водорода. Атомы соединяются в молекулы, которые образуют пузырьки газа и выделяются из раствора: 2Н+ + 2е-  2Н  Н2.

Если к раствору кислоты прилить несколько капель раствора красной кровяной соли, он окрасится в синий цвет, что указывает на растворение железа.

4.3 Приборы, оборудование и материалы

1 Микроскоп МИМ – 7

2 Образцы

3 Раствор соляной кислоты, азотная кислота, раствор красной кровяной соли, спирт

4.4 Порядок выполнения работы

1 Образец отшлифовать, протравить азотной кислотой и протереть спиртом для снятия пленки окислов.

2 Поместить образец под микроскоп и зарисовать структуру.

3 Смочить образец тонким слоем соляной кислоты, поместить под микроскоп, зарисовать место выделения пузырьков водорода.

4 Добавить к раствору насколько капель красной кровяной соли – посинение раствора покажет растворение железа.

4.5 Содержание отчета

Отчет должен содержать: цель работы, схему процесса электрохимической коррозии в кислоте, эскизы структуры металла и мест выделения водорода, выводы.

4.6 Вопросы для самопроверки

1 Что такое электрохимическая коррозия?

2 Основные процессы при электрохимической коррозии.

3 Механизм образования гальванических пар в металлах.

4 Меры борьбы с электрохимической коррозией.

5 Лабораторная работа  4

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СВАРНЫХ УЗЛОВ

НА ИХ ПРОЧНОСТЬ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

5.1 Цель работы

Определить величину номинальных разрушающих напряжений при низких температурах для сварных образцов, имеющих разное конструктивное оформление, и сравнить их прочность.

5.2 Краткие теоретические сведения

В институте электросварки им. Е. О. Патона для определения работоспособности сталей при низких температурах используют образец Г.В. Жемчужникова (рис.5.1).

1

1

Рисунок 5.1 – Образец Г.В. Жемчужникова для определения

работоспособности сталей при низких температурах

Продольные угловые швы создают поле растягивающих остаточных напряжений, достигающих по величине предела текучести стали и совпадающих по напряжению с рабочими напряжениями. Узкая щель 1 между торцами составного ребра, пересекаемая швами, является резким концентратором рабочих напряжений и вызывает при выполнении угловых швов деформационное старение стали в зоне его расположения.

Суммарное влияние концентрации рабочих напряжений, растягивающих остаточных напряжений и охрупчивания стали вследствие деформационного старения резко снижают прочность такого образца при низких температурах. В практике еще очень часто встречаются сварные узлы, которые являются разновидностью рассмотренного выше образца. Все аварии сварных узлов при низких температурах имели место на подобных конструкциях, где сварные швы перекрывали узкую щель [2].

При выполнении настоящей работы могут быть использованы образцы, приведенные на рис. 5.2

## Рисунок 5.2 – Образцы для испытания при низких температурах

5.3 Приборы, оборудование и материалы

1 Разрывная установка

2 Образцы

3 Сухой лед и керосин

4 Термометр

5.4 Порядок выполнения работы

1 Закрепить образец в захватах установки, выбрать зазоры в осевых соединениях с помощью домкрата.

2 Обернуть сварное соединение образца стекловатой и полить ее керосином, охлажденным сухим льдом. Следить за температурой образца по термометру.

3 При достижении температуры, указанной преподавателем, нагрузить образец до разрушения, определить величину номинальных (средних) разрушающих напряжений.

5.5 Содержание отчета

Отчет должен содержать: цель работы, эскизы установки и образцов, расчет величины разрушающих напряжений, вывод.

5.6 Вопросы для самопроверки

1 Что такое вязкое, хрупкое и квазихрупкое разрушение стали?

2 Факторы, вызывающие хрупкие разрушения стали.

3 Конструктивные формы сварных соединений узлов, имеющие склонность к хрупким разрушениям.

#### СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1    Николаев Г.А. Сварные конструкции/ Г.А. Николаев, С.А. Куркин, В.А. Винокуров.  –   М.: Высш. школа, 1981. – 625с.

2 Емельянов О.А. Ремонт металлоконструкций электросваркой/ О.А. Емельянов, Г.В. Жемчужников, Э.В. Котенко.– Донецк: Донбасс, 1976. – 78с.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по дисциплине

«Специальные главы прочности сварных конструкций»

для студентов специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»

Составитель                 Анатолий Федорович Власов

Редактор                       Елена Александровна Дудченко

Подп. в печ.                                                        Формат 60х84  1/16

Ризограф. печать.            Усл. печ. л.               Уч.-изд.л.

Тираж           экз

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72