Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

«Спеціальні глави міцності зварних конструкцій»

для студентів спеціальності 7.092301

«Технологія та устаткування зварювання»

Затверджено

на засіданні кафедри

зварювального виробництва

Протокол №14 від 3.06.2003 р.

Краматорськ 2003

УДК  621.791

Методичні  вказівки  до  лабораторних  робіт з дисципліни

“Спеціальні  глави  міцності зварних конструкцій” для студен-

тів   спеціальності   7.092301 / Укл. Власов А.Ф. – Краматорськ:

ДДМА, 2003. - 16   с.

Методичні  вказівки  вміщують  загальні  вимоги до прове-

дення  лабораторних  робіт,  мету робіт, короткі теоретичні відо-

мості,  опис  приладів  та обладнання, методику виконання робіт

і вимоги до звіту.

Укладач                                                  А.Ф.Власов, доц.

Відповідальний за випуск                      В.М.Карпенко

# Загальна частина

Заняття виконуються відповідно розкладу в лабораторії міцності зварних конструкцій. Студент забов’язаний наперед вивчити методичні вказівки до виконання роботи та повторити лекційний матеріал з теми роботи, щоб бути готовим відповідати на запитання для самоперевірки.

Перед роботою викладачі контролюють готовність студентів до виконання роботи. Непідготовлені студенти до виконання роботи не допускаються.

Звіт складається групою відразу після виконання і пред’являється викладачу не пізніше, ніж на наступному занятті. Студенти. які не захистили попередню роботу без поважної причини, не допускаються до виконання наступної роботи. Робота вважається виконаною після співбесіди та підписання звіта викладачем.

Звіт про роботу оформляється на аркушах формату А4 і підшивається в один зошит, який зберігається у студента до закінчення усіх робіт і здається викладачу на заліку в кінці семестру.

Кількість робіт з курсу та кількість годин, відведених для виконання роботи, призначається кафедрою (табл. 1).

Таблиця 1 - Перелік лабораторних робіт з курсу СГМЗК

| № роботи | Назва роботи | Години |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визначення роботи зруйнування металу при ударному вигині | 4 |
| 2 | Визначення опірності сталі поширенню крихкої тріщини | 4 |
| 3 | Електрохімічна корозія сталі | 4 |
| 4 | Вплив конструктивного оформлення зварних узлів на їх міцність при низьких температурах | 4 |

При виконанні робіт необхідно дотримуватися наступних вимог техніки безпеки, які розповсюджуються на усіх осіб, постійно чи тимчасово працюючих у лабораторії міцності:

1 До праці у лабораторії допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки безпеки, з оформленням у спеціальному журналі, а для  студентів – у груповому контрольному журналі.

2 При виконанні робіт, зв’язаних з охолодженням зразків у ванні, обов’язково користуватися рукавицями і спеціальними обценьками. Завантаження та розвантаження зразків виконувати в присутності викладача або лаборанта.

3 Перед установкою зразка з падаючим вантажем необхідно підняти маятник на висоту, указану викладачем, і вставити обмежений стержень. Перед підйомом баби на граничну висоту стержень виймається за указанням викладача.

4 При виконанні роботи на маятниковому копрі стояти осторонь від установки, не появлятися у напрямку руха маятника.

5 При розриві зразків (лабораторні роботи №1,2) знаходитися у місці, указаному викладачем, зразки закривати спеціальним щитом.

6  Студентам забороняється без викладача або лаборанта вико-нувати випробування зразків на зруйнування.

7 Ванни з налитим керосином для охолодження зразків установлювати так, щоб усунути можливість їх перевернення, дотримуватися вимоги протипожежної безпеки.

## Лабораторна робота №1

# ВИЗНАЧЕННЯ  РОБОТИ   ЗРУЙНУВАННЯ   МЕТАЛУ

ПРИ  УДАРНОМУ  ВИГИНІ

Ціль роботи – дослідження впливу гостроти надрізу, температури та пластичності матеріалу на величину роботи зруйнування при ударному вигині на маятниковому копрі.

# Короткі теоретичні відомості

Концентрація напруг – головний та найбільш сильний фактор, який впливає на міцність деталей у різних випадках. Для даного матеріалу вплив концентратора на міцність залежить від його гостроти та температури випробування. Чим гостріше концентратор і нижче температура, тим значніше може бути зниження міцності. Зниження міцності матеріалу оцінюється за величиною роботи зруйнування при ударному вигині, тобто за величиною ударної в’язкості:

аН=АF,

де А  –  робота удару, яка витрачена на зруйнування, Н.м;

F – площина поперечного перетину зразка у місці надрізу до ви пробування, м2 (см2).

Процес зруйнування має дві стадії: утворення тріщини та розповсюдження тріщини. Чим гостріше концентратор, тим більш він схожий на початкову тріщину, тим менша робота, яка витрачена в першій стадії, тим менше загальна робота зруйнування. Розпізнають в’язкі та крихкі матеріали. Під в’язкістю розуміють здатність матеріалу чинити опір утворенню та розповсюдженню тріщини. Найбільш сприятлива ситуація виникає при гострих концентраторах та крихких матеріалах.

Для гальмування тріщини користуються здатністю металів пластично  деформуватися. Пластичність – механізм опору металів крихкому зруйнуванню. Встановлено, що при зруйнуванні металу витрачується значна енергія на протікання у ньому пластичних деформацій, як на стадії утворення тріщини, так і на стадії її розповсюдження.

З пониженням температури пластичність знижується, отже зменшується робота зруйнування. Метали проявляють пластичність завдяки присутності у них дислокацій, які існують у вигляді порушення кришталевої решітки. Дислокації у металах  забезпечують вдале поєднання пружності (при невеликих деформаціях) з інтенсивним перебігом (при великих).

# Прилади, устаткування та матеріали

1 Маятниковий копір КМ-30.

2 Зразки із сталі Ст..3 і У7А з різною формою надрізу.

3 Ванна для охолодження зразків, гас та сухий лід.

4 Термометр.

5 Щипці.

# Порядок виконання роботи

1 Визначити ударну в’язкість двох серій зразків: з гострим надрізом, типу Шарпі (рис. 2.1, а) та м’яким надрізом, типу Менаже (рис. 2.1, б). У кожної серії випробуються шість зразків: три – із сталі Ст. 3 і три – із сталі У7А.

55

10 Х 10

55

10 Х 10

450  2

2

R = 0.25

1

R 1

а                                                   б

а – типу Шерпі; б – типу Менажер

Рисунок 2.1 – Зразки, що використовуються для випробувань

2 Побудувати графік залежності  КСU від Т, К для різних  типів зразків та різних марок сталей.

3 Зробити висновки.

#### Зміст звіту

1 Найменування і ціль роботи.

2 Ескіз маятникового копра.

3 Ескізи зразків.

4 Таблиця випробувань (табл. 2.1).

5 Графік залежності ударної в’язкості (КСU) від температури (Т,К).

Таблиця 2.1 – Данні випробувань

| Сталь | Тип зразка | Ударна в’язкість та вид зламу при температурі, К |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ст.3 |  |  |  |  |
| ## У7А |  |  |  |  |

# Питання для самоперевірки

1 Що таке концентрація напруг?

2 Що таке коефіцієнт концентрації напруг? Як він залежить від параметрів тріщини?

3  Що називається критичною довжиною надрізу?

4 Що називається плоскою деформацією та плоским напруженим  станом?

5 Що називається глибоким та дрібним надрізом?

6 Що таке ударна в’язкість?

Лабораторна робота №2

# ВИЗНАЧЕННЯ  ОПІРНОСТІ  СТАЛІ ПОШИРЕННЮ

КРИХКОЇ  ТРІЩИНИ

Ціль роботи  –   дослідження опірності сталі поширенню крихкої тріщини, визначення критичної температури за методикою ДWTT.

##### Короткі теоретичні відомості

Характерною особливістю крихких руйнувань зварних конструкцій є низькі номінальні напруги, при яких вони виникають. Як правило, тріщина зароджується біля концентратора напруг, який утворюється конструктивною формою зварного з’єднання або яким-небудь дефектом і розповсюджується далі з великою швидкістю по зоні термічного впливу або за нею.

Схильність сталі до розповсюдження крихкої тріщини оцінюється за перехідною (критичною) температурою, тобто температурою, при якій розповсюдження крихкої тріщини при різному розміру напруг стає неможливим.

Для визначення перехідної температури широко використовують методику ДWТТ, побудовану на випробуванні ударним вигином зразків з надрізом, виконаним методом пресування (рис. 3.1). Випробування зразків виконується при різних температурах.

450

5

R 0,025

320

380

75

РДИН

s

S – товщина листа; P – динамічне зусилля

Рисунок 3.1 – Схема та зразок для випробування

Установлено, що температура, при якій у зламі є 50% в’язкої складової, являється перехідною (рис.  3.2). Зразки оцінюються за процентом відношення площі в’язкого зламу до усієї поверхні зламу.

Із оцінки поверхні зламу вилучаються в’язкі області, які прилягають до дна надрізу і до  “затилку” зразка (місце удару), які дорівнюються товщині зразка (рис. 3.3).

Вязкое волокно, %

100

50

0

-20

р

0

+20

Температура, 0С

Рисунок 3.2 – Графік випробування зразків при різних

температурах

S

S

В

S



а – глибина надрізу; S – товщина зразка; b – оцінююча площа

Рисунок 3.3 – Поверхня зруйнування, яка розглядається при

визначенні площі в’язкого зламу

Іноді зустрічаються зразки із зламом, показаним  на рис. 3.4.

С

Д

S

S

S

В

а

с – ділянки с крихким зламом; д – ширина в’язкокрихкої зони, яка умовно прийнята за крихку

Рисунок 3.4 – Визначення волокнистості зламу

при в’язкокрихкому руйнуванні

На зразках із зламом такого типу руйнування зупиняється та починається декілька раз по черзі, тому у середньої частини товщини зразка частки в’язкого та крихкого зламу чергуються.

При оцінюванні руйнування зразків з таким типом зламу в’язкі площі, які розташовані у проміжках поміж крихкими, не ураховуються при визначенні волокнистості зламу і уся середня частка із чергуючим зламом умовно рахується крихкою.

#### Прилади, устаткування та матеріали

1 Копір із падаючою вагою.

2 Зразки.

3 Ванна із гасом для охолодження зразків.

4 Суха вуглекислота.

5 Термометр.

# Порядок виконання роботи

1 Остудити зразки у ванні (не менш 15 хвилин).

2 Установити зразок на опори (час після витягання зразка із ванни до його руйнування не більш 10 с).

3 Увімкнути привід підняття ваги та зруйнувати зразок.

4 Побудувати графік та зробити висновки.

# Зміст звіту

1 Найменування і ціль роботи.

2 Ескиз зразків.

3 Таблицю випробувань (табл. 3.1).

4 Графік залежності процентів в’язкого волокна у зламі від температури.

5 Висновки.

Таблиця 3.1 – Данні випробувань

| Сталь | В’язке волокно,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Температура зразка, К |  |  |  |
|  | Т1 = | Т2 = | Т3 = | Т4 = |

Питання для самоперевірки

1 Що визначає опірність сталі розповсюдженню крихкої тріщини?

2 Що таке критична (перехідна) температура розповсюдження крихкої тріщини, від чого вона залежить?

3 Схема залежності критичної температури від вмісту в’язкого волокна.

4 Класифікація сталей за опірністю розповсюдження крихкої тріщини.

5 Способи попередження крихких  зруйнувань.

6 Основні критерії вибору сталі за холодностійкостю.

Лабораторна робота №3

ВПЛИВ  КОНСТРУКТИВНОГО ОФОРМЛЕННЯ  ЗВАРНИХ

###### ВУЗЛІВ  НА  ЇХ  МІЦНІСТЬ  ПРИ  НИЗЬКИХ

ТЕМПЕРАТУРАХ

Ціль роботи   -    визначити розмір номінальних руйнівних напруг при низьких температурах для зварних зразків, які мають різне конструктивне оформлення і порівняти їх міцність.

##### Короткі теоретичні відомості

В Інституті електрозварювання ім.. Є.О.Патона для визначення робото здатності сталі при низьких температурах використовують зразок Г.В.Жемчужникова (рис. 4.1).

Повздовжні кутові шви створюють поле розтягуюючих залишкових напруг, які досягають за розміром межі текучості сталі і які збігаються в напрямку з робочими напругами. Вузька щілина поміж торцями складеного ребра, пересікається швами, являється різким концентратором робочих напруг і спричиняє при зварюванні кутових швів деформаційне старіння сталі у зоні його розташування.

Сумарний вплив концентрації робочих напруг, розтягуючи залишкових напруг і крихкість сталі внаслідок деформаційного старіння різко знижує міцність такого зразка при низьких температурах. У практиці ще дуже часто зустрічаються зварні вузли, які являються різновидністю розглянутого вище зразка.

1

1

Рисунок 4.1 – Зразок УЕЗ для визначення робото здатності сталі при низьких температурах

Усі аварії зварних вузлів при низьких температурах мали місце на подібних конструкціях, де зварні шви перекривали вузьку щілину.

При використанні цієї роботи можуть бути використані зразки, які приведені на рис. 4.2.

Рисунок 4.2 – Зразки для випробування при низьких

температурах

Прилади, устаткування та матеріали

1 Руйнівна установка.

2 Зразки.

3 Сухій лід та гас.

4 Термометр.

# Порядок виконання роботи

1 Закріпити зразок у захватах установки, вибрати зазори в осьових з’єднань за допомогою домкрату.

2 Обернути зварне з’єднання зразка скловатою та полити її гасом, охолодженим сухим льодом. Слідкувати за температурою зразка за термометром.

3 При досягненні температури, яка указана викладачем, навантажити зразок до руйнування, визначити розмір номінальних (середніх) руйнуючих напруг.

## Зміст звіту

1 Найменування і ціль роботи.

2 Ескізи установки і зразків.

3 Розрахунок розмірів руйнуючих напруг.

4 Висновки.

# Питання для самоперевірки

1 Що таке в’язке, крихке та квазікрихке руйнування сталі?

2 Фактори, які утворюють крихкі руйнування сталі?

3 Конструктивні форми зварних вузлів, як мають схильність до крихких руйнувань.

Лабораторна робота №4

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ СТАЛІ

Ціль роботи  –  установити розчинення металу у розчині кислоти (корозію) за виділенням водню на міжкристалічних ділянках.

##### Короткі теоретичні відомості

Більшість виробів із металу у тій чи іншій  мірі стикається із електролітами, водним розчином солей, кислот та лугів), які  володіють властивістю проводити електричний струм. Зіткнення металів з електролітами відбувається не тільки при безпосередньому поглибленні у розчин електролітів, а також і у атмосферних умовах. На поверхні металу, який находиться у атмосфері, утворюється тонка плівка води, у якій розчиняються гази, які находяться у атмосфері. Таким чином, утворюються умови зіткнення металу із електролітом.

Багато металевих виробів знаходиться безпосередньо у зіткненні з електролітом: опори мостів, корпуса кораблів, конструкції хімічної апаратури.

Електрохімічна корозія нагадує роботу гальванічних елементів, тому що будь-який технічний метал неоднорідний і утримує у своєму складі ті чи інші включення. При цьому, звичайно, ділянки металу являються  анодами, а включення – катодами. Анодні ділянки розчиняються (кородують), а на катодних виділяється водень.

Якщо на поверхню заліза нанести шар розчину соляної кислоти, то буде протікати наступний процес (рис. 5.1). Молекули соляної кислоти у розчині води дисоціюють: НС1  Н+ + С1-. На анодній ділянці сталі залізо віддає електрон і переходить в розчин у вигляді іону: Fe+ e-Fe+ + e-, і на поверхні аноду утворюється негативний заряд.

+

ē

(Н2)

Водень

Розчин НСL Н+ + СL-

(Н+) Іон водню

+

Іон Fe+

Іон хлору (СL-)

Включення

Потік електронів

Залізо

Рисунок 5.1 – Схема корозії заліза у  шарі розчину соляної

кислоти

Зайві електрони, які утворені на металевих  планках, які розчиняються. перетікають на різні включення та міжкристалеві ділянки, які не розчиняються, тобто катодні ділянки.

На катодних ділянках притягуються іони водню, де вони з’єднуються із зайвими електронами і перетворюються у атоми водню. Атоми з’єднуються у молекули, які утворюють бульбашки гасу і виділяються  із розчину: 2Н++2е-2НН2.

Бульбашки водню на міжкристалевих ділянках добре видно під мікроскопом (рис. 5.2).

1

1 – бульбашки водню

Рисунок 5.2 – Виділення водню на міжкристалевих ділянках

Якщо до розчину кислоти прилити декілька крапель розчину червоної кров’яної солі, він пофарбується у синій колір, що указує на розчин заліза.

#### Прилади, устаткування та матеріали

1   Мікроскоп МІМ-7 – АЛЛА-ТОО.

2   Зразки.

3 Розчин соляної кислоти, азотна кислота, розчин червоної кров’яної солі, спирт.

Порядок виконання роботи

1 Зразок відшліфувати, протравити азотною кислотою та протерти спиртом для видалення плівки оксидів.

2 Помістити зразок під мікроскоп та зарисувати структуру.

3 Змочити зразок тонким шаром соляної кислоти, помістити під мікроскопом, зарисувати місця виділення бульба шків водню.

4 Додати до розчину декілька краплин червоної кров’яної солі – посиніння розчину покаже розчин заліза.

Зміст звіту

1 Найменування і ціль роботи.

2 Схему процесу електрохімічної корозії у кислоті.

3  Ескізи структури шлаку та місць водню.

4 Висновки.

Питання для самоперевірки

1 Що таке електрохімічна корозія?

2 оОсновні процеси при електрохімічній корозії.

3 Механізм утворення гальванічних пар у металів.

4 Засоби боротьби з електрохімічною корозією.

Л і т е р а т у р а

1 Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций; Учебн. пособие. –М.: Высш.школа, 1982. – 272 с.

2 Винокуров В.А. и др. Сварные конструкции. Механика разрушенеия и критерии работоспособности / Под ред. Б.Е.Патона. М.: Машиностроение, 1996. – 576 с.

### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

«Спеціальні глави міцності зварних конструкцій»

для студентів спеціальності 7.092301

«Технологія та устаткування зварювання»

Укладач                         Анатолій Федорович Власов

Редактор                         Ірина Іванівна Дьякова

Підп. до друку                          Формат 60х84/16

Офсетний друк.     Ум.друк.арк.                  Обл.-вид.арк.

Тираж            прим.          Зам. №                                                            .

ДДМА. 84313, м. Краматорськ, вул.. Шкадінова, 72