# Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ

«КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ»

Перезатверджено.

на засіданні кафедри «ОіТЗВ»

Протокол №20 від 05.06.2012

Краматорськ  2008

1. ПОНЯТТЯ ПРОДУКЦІЇ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

І ЇЇ ЯКОСТІ

Промислова продукція являє собою кінцевий результат діяльності промислового підприємства. Результатом діяльності підприємств зварювального виробництва є зварні вироби. Продукція зварного виробництва характеризується наступними особливостями:

-різноманіттям номенклатури, типів і розмірів;

-високими вимогами до якості зварних з'єднань;

-випуском зварних виробів підприємствами машинобудування і приладобудування з різним технічним рівнем і серійністю виробництва;

-необхідністю атестації технологічних процесів зварювання, технологічного, контрольного й іспитового устаткування;

-потребою високої кваліфікації робітників і фахівців зварювального виробництва.

Великогабаритні зварні вироби (каркасно-листові, оболонкові, рамні, балкові), що складають основу механізмів, споруджень або машин, часто називають зварними конструкціями. Наприклад, до зварних конструкцій відносяться кузови автомобілів, фюзеляжі літаків і т.і.

Зварні конструкції умовно розділяють на вузли. Вузлом називають частина зварної конструкції, що складаєтся з двох або декількох елементів, які зварюються. Окремі частини машин або механізмів, отримані зварюванням і виконуючі самостійні функції, називаються зварними деталями. Наприклад, до зварних деталей відносяться осі і вали автомобілів і т.і

До зварних виробів висувають визначені вимоги, від виконання яких залежить їхня якість і придатність до експлуатації. Якість зварних виробів є комплексним поняттям і представляє сукупність визначених характеристик. Окремі характеристики продукції поєднуються в групи або показники якості. Показники якості в залежності від характеру розв'язуваних задач класифікуються по різних ознаках. Розрізняють наступні групи показників якості: призначення, надійності, технологічності й ін.

Стосовно до зварних конструкцій (виробам), у яких застосовують нероз'ємні з'єднання, першорядне значення мають показники призначення і надійності.

Показники призначення обумовлюють область практичного використання продукції і характеризуються експлутаційними (службовими) характеристиками виробів.

Показники надійності характеризують властивість продукції виконувати задані функції і зберігати при цьому експлутаційні характеристики в заданих межах.

До показників призначення, наприклад паливного бака, відносяться обсяг робочої рідини і її максимальний тиск у ньому.

Показники призначення зварних виробів у значній мірі будуть визначати властивості зварних з'єднань і характеризуватися їхніми показниками якості. При визначенні показників якості зварних з'єднань рекомендується вибирати самі необхідні і найважливіші властивості. До їхнього числа наприклад, для паливного бака, відносять міцність і герметичність.

До властивостей зварних з'єднань відносять також пластичність, корозійну стійкість, зносостійкість і ін.

Ці властивості будуть визначати вимоги до зварних з'єднань, що забезпечуються визначеними конструктивними і технологічними характеристиками зварного з'єднання. До конструктивних характеристик відносять форму і геометричні розміри зварного шва і зварних точок.

До технологічних характеристик відносять рівень залишкових напруг, величину деформацій, розміри і кількість дефектів і т.д.

Перераховані характеристики в сукупності визначають якість зварних з'єднань і є основою для оптимізації технологічного процесу, під якою розуміють перебування найкращого технологічного рішення здійснення процесу, що забезпечує якість і надійність зварних виробів.

До показників надійності виробів і зварних з'єднань відносяться:

-безвідмовність;

-довговічність;

-ремонтопригодність.

Безвідмовність- властивість зварного з'єднання зберігати працездатність (працездатний стан) протягом визначеного періоду часу в заданих умовах експлуатації. Працездатність зварних з'єднань характеризується збереженням їхніх властивостей, установлених нормативно-технічною документацією.

Під відмовленням розуміють подія, що полягає в порушенні працездатності, тобто у виході хоча б однієї контрольованої характеристики за припустимі межі.

Довговічність- властивість зварного з'єднання зберігати працездатність до настання стану, коли неможлива подальша експлуатація зварного виробу.

Ремонтопригодність- властивість зварного з'єднання, що полягає в можливості його ремонту й усунення виниклих дефектів у процесі експлуатації.

Надійність, узята окремо, ще не означає технічної досконалості виробу, тому що воно може володіти низькими технічними характеристиками. З іншої сторони зроблені по технічних характеристиках виробу не забезпечуються необхідною надійністю. У зв'язку з цим і вводиться поняття працездатності, оцінюване в сукупності показниками міцності, герметичності й ін.

Таким чином, якість зварних виробів визначається сукупністю властивостей зварних з'єднань і є комплексною характеристикою.

2. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ І НОРМУВАННЯ

ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

Показники якості зварних з'єднань розділяють на кількісні і якісні. При визначенні кількісних показників використовують вимірювальний метод, заснований на прямих вимірах контрольованих характеристик (наприклад, вимір ширини шва). Кількісні показники можуть бути визначені і розрахунковим шляхом. Цей метод заснований на визначенні по теоретичних або експериментальних залежностях показників якості від основних вимірюваних характеристик. Наприклад, визначення межі міцності зварного з'єднання по вимірюваним прямими методами граничному навантаженню і площі поперечного переріза шва.

При оцінці якості зварних з'єднань використовують і якісні показники. Наприклад, ступінь окіслюванності поверхні зварного шва (по наявності квітів мінливості на поверхні зварного шва). У цьому випадку використовують реєстраційний метод, заснований на спостереженні й аналізі зорового сприйняття інформації. Точність визначення якісних показників залежить від накопиченого досвіду, кваліфікації і здатності фахівця, що робить оцінку.

При реєстраційному методі звичайно використовують еталони або спеціальні стандартні шкали з бальним способом (номером) вираження показника якості. Наприклад, при оцінці забруднення стали неметалічними включеннями. Переглядають нетруєний шліф зварного з'єднання в мікроскоп і візуально порівнюють виявлені включення зі стандартною шкалою, що є п’ятибальною. Зі збільшенням номера (бала) зростає забруднення сталі неметалічними включеннями.

При оцінці окіслюванності зварного шва використовують еталони зварних з'єднань з неприпустимим ступенем окислювання.

При визначенні номенклатури показників якості і розробці шкал оцінок, використовують експертний метод, заснований на обліку думок групи експертів-фахівців. Щоб одержати експертним методом досить точні результати необхідно застосовувати міри на зменшення їхньої суб'єктивності, властивому цьому методові. Тому при обробці думок експертів використовують методи математичної статистики, яка займається питаннями збору, обробки й аналізу результатів спостережень.

Оцінку якості промислової продукції роблять шляхом її контролю, тобто перевірки відповідності контрольованих показників заданим вимогам або нормам, установленим нормативно-технічною документацією (НТД). НТД включає стандарти, технічні умови, креслення виробів, технологічні карти і виробничі інструкції.

Контроль необхідний, тому що при виготовленні продукції виникають виробничі погрішності, обумовлені дією різних факторів. Одержувані і фіксуєми при контролі відхилення від норм і вимог дозволяють керівникам виробництва приймати рішення про необхідність зміни технологічних процесів, шляхом використання керуючих впливів. За допомогою керуючих впливів забезпечують необхідні показники якості і їхня стабільність.

Нормування вимог до контрольованих характеристик є необхідною умовою забезпечення необхідного рівня якості промислової продукції. Приймаючи за Х контрольовану характеристику, нормування роблять, або за найменшим значенням Хміn , або найбільшому Хмах , або одночасно по найменшому і найбільшому значеннях.

Наприклад, у першому випадку глибина відбитка при точковому контактному зварюванні повинне бути менше встановленого найбільшого значення. В другому випадку як приклад можна привести крок (відстань) між зварювальними точками, що повинний бути більше встановленого найменшого значення. У третьому випадку прикладом є діаметр литого ядра. При діаметрах ядра менше мінімального має місце непровар, а при діаметрах ядра більше максимального фіксують виплеск. Непровар і виплеск є неприпустимими дефектами контактного зварювання.

Таким чином, нормування встановлює припустимі межі зміни контрольованої характеристики. Ці значення відбивають конкретні вимоги до зварних з'єднань, що встановлюють на основі експериментальних досліджень і іспитів, застосування методів статистичного аналізу й обробки експериментальних даних і побудови статичних закономірностей контрольованих показників.

У виробничій практиці, наприклад, при іспитах для оцінки якості зварних з'єднань використовують як абсолютні, так і відносні показники. Відносні характеристики також нормують. Так коефіцієнт міцності зварного з'єднання не повинний бути менше встановленого значення. Такі обмеження задаються в залежності від конкретних технічних вимог. Вихід за встановлені обмеження вважається як невідповідності пропонованим вимогам.

У зв'язку з тим, що реальне число контрольованих показників велико, то при оцінці якості продукції вводиться таке поняття як рівень якості. Під рівнем якості розуміють характеристику якості продукції, засновану на порівнянні сукупності її одиничних показників якості з відповідною сукупністю нормативних (базових) показників. Зіставляючи одиничні і нормативні показники якості, приймають рішення про рівень якості продукції.

Вибір необхідної і достатньої номенклатури показників якості зварних виробів і формування вимог до їхньої якості залежить від специфіки й умов експлуатації зварних виробів і установлюється відповідними галузевими стандартами і виробничими методиками й інструкціями.

Розробкою загальних теоретичних основ і методів кількісної оцінки показників якості продукції займається наука, називана кваліметрією.

##### 3. СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

##### ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Система формування якості промислової продукції зварювального виробництва охоплює п'ять основних стадій життєвого циклу продукції і представлена у виді наступної схеми.

1) Стадія проектування включає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДР і ДКР) по проектуванню зварних виробів і розробці директивних (керівних) технологічних матеріалів (ПЗВ, РДМ). На цій стадії прогнозується технічний рівень продукції, що випускається, і визначається її відповідність сучасному рівневі розвитку техніки і технології і здійснюється контроль розроблювальної технічної документації.

2) На стадії впровадження здійснюється технологічна підготовка виробництва, і ведуться роботи з налагодження технології при випуску досвідчених зразків або настановної серії. Основною сутністю технологічної підготовки виробництва є розробка робочої технологічної документації і проектування технологічного оснащення.

На цій стадії контролюється розроблена технологічна документація і конструкторська документація на оснащення.

3) Стадія серійного виробництва припускає організацію визначеної системи виробничого контролю, що включає контроль матеріалів, що поставляються, і напівфабрикатів, рівня підготовки виробничого і керівного персоналу, технічного стану устаткування, контроль технологічного процесу виготовлення й іспити зварних виробів. На цій стадії здійснюють заходу щодо керуванню технологічним процесом з метою усунення виникаючих відхилень. Контроль на стадії серійного виробництва забезпечує планований рівень якості продукції, що випускається.

4) На стадії звертання контролюють умови збереження продукції і її транспортувань з метою збереження всіх показників якості, закладених у продукцію на попередніх стадіях.

5) Стадія експлуатації припускає організацію визначеної системи технічного обслуговування і ремонту зварних виробів з метою підтримки високого рівня їхньої якості. Для цього необхідний експлутаційний контроль. Контроль виробляється і після ремонту зварних з’єднань.

Аналіз приведеної системи показує, що якість продукції формується і складається із суми характеристик якості продукції на кожній стадії її життєвого циклу. Така система формування якості є частиною загальної системи якості, що передбачає контроль всіх елементів, що забезпечують її функціонування і відповідають вимоги міжнародних стандартів ISO серії 9000.

4. СИСТЕМА РОЗРОБКИ І ПОСТАНОВКИ

ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО

Система розробки і постановки продукції на виробництво встановлює порядок створення нової продукції, здійснюваної на основі господарських договорів між замовником, розроблювачем і виготовлювачем. При цьому замовник формує заявку на розробку продукції, у якій визначає цільове призначення, область застосування, технічні вимоги, тип і характеристики виробництва Розроблювач створює нормативно-технічну документацію (НТД) на продукцію, що виготовляється, а виготовлювач випускає продукцію і несе відповідальність за відповідність її НТД.

Запускові продукції у виробництво передує велика і трудомістка підготовча робота, що охоплює двох стадій життєвого циклу продукції. Результатом цієї роботи є розробка технічної документації, що включає конструкторську документацію на виріб і технологічне оснащення, технологічний документацію на технологію його виготовлення, а також налагодження й освоєння технологічного процесу і випуск настановної серії виробів у цехах підприємства - виготовлювача продукції.

Порядок розробки і постановки продукції в зварювальному виробництві передбачає кілька етапів робіт, деякі з яких виконуються послідовно, а інші паралельно

Початок розробки зв'язаний з видачею технічного завдання (ТЗ). ТЗ містить вихідні дані, необхідні для створення зварного виробу. Воно є основним документом, що визначає призначення виробу, його технічні показники й обсяг випуску. ТЗ установлює вимоги до матеріалу виробу, його звареним з'єднанням і технології виготовлення.

На основі ТЗ конструктор вибирає матеріал і розробляє технічну пропозицію на виріб. Технічна пропозиція передбачає розробку варіантів зварних виробів, що відрізняються конструктивним виконанням і використанням різних технологічних процесів, способів зварювання. Потім починається конструкторське проектування виробу. Воно включає послідовно етапи розробки ескізного, технічного і робочого проектів.

Етап ескізного проектування передбачає розробку компоновочного креслення зварного виробу і розчленовування його на вузли, що самостійно виготовляються, і підузли. Результатом розробки ескізних проектів є остаточний вибір принципових конструкторських рішень проектованого виробу.

Паралельно ескізному проектуванню видається ТЗ на проектування технології виготовлення виробу, розробка якого здійснюється в два етапи. На першому етапі розробляється директивна технологія, що передбачає вибір високоефективних технологічних процесів виробництва, включаючи і способу зварювання. Другий етап полягає в проектуванні робочої технології виготовлення виробу.

На етапі технічного проекту вироби виконуються креслення його окремих вузлів, а також креслення найбільш трудомістких і металоємких деталей. На етапі технічного проекту вирішуються питання по відпрацьовуванню конструкції виробу на технологічність. Вона передбачає аналіз витрат праці, засобів, матеріалів і часу при виборі оптимальних технологічних рішень виготовлення виробів і способу зварювання конкретних з'єднань.

На етапі робочого проекту виробу розробляють робочі креслення окремих деталей, визначають технічні умови на матеріали, виробляється оцінка технічного рівня спроектованого виробу.

Після розробки конструкторської документації починається робота з технологічної підготовки виробництва, що передбачає другий етап розробки технологічного процесу, що включає розробку робочої технологічної документації.

Паралельно з розробкою технологічної документації виконується проектування і виготовлення технологічного оснащення, а також проектування виробничого цеху або ділянки. Відпрацьовування технологічної документації й остаточне коректування конструкторської документації виконується виходячи з практики виготовлення й іспиту досвідченого зразка.

Для освоєння випуску спроектованого виробу на підприємстві створюються відповідні цехи або ділянки, на яких виробляється налагодження виробництва при випуску й іспиті настановної серії виробів (першої промислової партії).

Таким чином, розробка зварної конструкції і технології її виготовлення є комплексною задачею, розв'язуваної спільно конструкторами і технологами протягом усього процесу проектування і впровадження продукції в серійне виробництво.

5. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Контроль технічної документації є першим етапом системи контролю якості промислової продукції.

Технічна документація включає:

-конструкторську документацію на продукцію;

-технологічну документацію на технологію виготовлення;

-конструкторську документацію на технологічне оснащення і на нестандартне устаткування;

-технічну документацію на контроль;

-технічну документацію на експлуатацію і ремонт.

До конструкторських документів відносять:

-ТУ на виготовлення;

-складальні креслення;

-креслення окремих вузлів і деталей;

-специфікації;

-розрахунки й ін.

До технологічних документів відносять:

-технологічні карти;

-карти ескізів і схем із графічною ілюстрацією технологічного процесу;

-технологічні (виробничі) інструкції з описом конкретних прийомів і способів виконання технологічних (виробничих) операцій і ін.

Контроль технічної документації здійснюється у визначеній послідовності і включає види, представлені в табл. 1.

Табл. 1

Види контролю технічної документації

| Вид контролю | Призначення контролю | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| Загальний | Перевірка технічної документації на відповідність установленим технічним вимогам. | Контрольна бригада, КБ |
| Технологічний | Перевірка технічної документації на технологічність і контролепригодність | Група технологів, КБ |
| Метрологічна експертиза. | Перевірка відповідності технічної документації вимогам метрології | Метрологи, КБ |
| Нормоконтроль | Перевірка відповідності технічної документації вимогам стандартів | Нормоконтролери КБ |

Технічна документація визначає власне кажучи основи технологічних процесів і організацію виробництва, тому що технічний рівень і якість виробів багато в чому визначаються прогресивністю наукових ідей і якістю конструктивних і технологічних рішень використовуваних у роботі над створенням нових виробів. Тому контроль технічної документації повинний бути виконаний на високому рівні. Після кожного виду контролю документація підписується відповідними виконавцями. Після затвердження документація передається у виробництво.

6. ЗАГАЛЬНИЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Загальний контроль включає перевірку точності зображення деталей і вузлів зварної конструкції, їхніх розмірів, обґрунтованості вибору допусків і посадок, точності і чистоти обробки і т.д.

Технологічний контроль є основою створення технічно сучасних і економічно доцільних (тобто технологічних) зварних виробів у процесі їхнього виготовлення й експлуатації. Створення технологічних зварних виробів забезпечують шляхом контролю конструкторської документації на технологічність.

Технологічність виробу відбиває сукупність його властивостей, що виявляються в можливості мінімізації витрат праці, засобів, матеріалів і часу при виробництві й експлуатації. На стадії проектування зварних виробів рівень технологічності повинний оцінюватися по всій сукупності її показників, що охоплюють заготівельну, обробну, складально-зварювальну і після зварювальні стадії виробництва, а також експлуатацію. Технологічність конструкції, таким чином, включає поняття виробничої й експлуатаційної технологічності. Виробнича технологічність визначається стосовно до виготовлення, а експлуатаційна технологічність – стосовно до виконання технічного обслуговування і ремонту виробів у процесі їхньої експлуатації.

І в тому, і іншому випадку проблема технологічності по своєму змісту найтіснішим образом зв'язаний із проблемою забезпечення раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів і устаткування.

При контролі і відпрацьовуванні виробів на виробничу технологічність звертають увагу на наступні фактори:

1) Вибір матеріалу й аналіз його фізико-хімічних властивостей;

2) Використання вихідних заготівель і деталей простої форми, виконаних з листового і фасонного прокату, гнутих і штампованих елементів;

3) Схему розчленовування зварних конструкцій на вузли, визначення мінімального числа з'єднань, забезпечення доступу інструмента до зони зварювання, схему збирання;

4) Вибір типу і розмірів зварних з'єднань;

5) Вибір способів зварювання, виходячи з аналізу їхніх технічних можливостей і технологічних особливостей;

6) Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій (розробка технологічних мір, що забезпечують мінімальні напруги і деформації).

Основними кількісними показниками, що характеризують рівень технологічності виробів, є:

-трудомісткість;

-собівартість;

-матеріалоємність.

Під трудомісткістю розуміють витрати праці на виготовлення даного виробу.

Під матеріалоємністю розуміють не тільки витрати на матеріал, необхідні для виготовлення одиниці виробу, але і масу відходів при виготовленні продукції. При цьому вводиться коефіцієнт використання матеріалів (КІМ).

КІМ = (маса виробу) / (маса усього витраченого матеріалу).

Під собівартістю розуміють суму матеріальних витрат на виробництво виробів по усіх видаткових статтях виготовлення продукції.

Перераховані показники розраховуються і порівнюються з нормативними (базовими) показниками.

Після передачі конструкторської документації у виробництво, відповідальність за відповідність фактичних показників технологічності розрахунковим, несе технологічна служба підприємства.

Стосовно до зварювального виробництва зварний виріб вважається технологічним, якщо воно сконструйовано з такого числа елементів, з доданням їм таких розмірів і форм, із застосуванням таких марок матеріалів, технології, типів устаткування і технологічного оснащення, методів організації і керування виробництвом, що при заданій програмі випуску і повному дотриманні експлуатаційних характеристик виробу забезпечують його просте й економічне виготовлення.

При відпрацьовуванні зварних виробів на технологічність необхідно враховувати ряд загальних умов:

-технологічність виробів у значній мірі залежить від програми випуску, типу зварювального виробництва (одиничне, серійне, крупносерійне і масове) і специфіки підприємства-виготовлювача;

-технологічність окремих елементів або вузлів конструкції повинна розглядатися з технологічністю виробу в цілому;

-відпрацьовування технологічності конструкції необхідно розглядати як комплексну задачу, що враховує вимоги до всіх стадій виробничого процесу, починаючи від заготівель і кінчаючи іспитом готових виробів, а також до стадії їхньої експлуатації;

-при відпрацьовуванні технологічності виробів необхідно виходити з обліку передового досвіду і показників найбільш високого технологічного рівня, досягнутого в зварювальному виробництві;

-контроль технічної документації і відпрацьовування виробів на технологічність повинні бути безперервним процесом, що починається з моменту розробки ескізного проекту і триваючої на всіх стадіях проектування і виготовлення досвідчених зразків і настановних серій виробів.

Складовою частиною аналізу конструкції на технологічність є оцінка її контролепригодності.

Контролепригодність – сукупність властивостей виробів, що забезпечують можливість контролю зварних з'єднань одним або декількома методами контролю, що неруйнує, і інструментальну приступність до контрольованих зон зварних з'єднань.

Конструктор розробляє технічну документацію на контроль, що включає визначення і складання переліку контрольованих зварних з'єднань, що рекомендуються методи і засоби контролю, критерії бракування виробів.

Роботи з забезпечення контролепригодності і створенню технічної документації на контроль конструктор виконує разом з технологами, фахівцями з дефектоскопії й експлуатаційниками. На основі аналізу розрахункових напруг, результатів іспитів досвідчених зразків, а також обліку статистики відмовлень при експлуатації виробів конструктор визначає високонагруженні деталі і вузли, зони концентраторів напруг і можливих руйнувань, методи контролю виробів при експлуатації. При цьому пріоритетним вважається не виявлення дефектів готових виробів, а профілактика (запобігання) відмовлень зварних виробів при експлуатації.

При контролі технічної документації контролюють установлені норми припустимих дефектів на конкретні види продукції. Норми встановлюють у залежності від ступеня відповідальності (категорії) зварних з'єднань.

У різних галузях промисловості, як правило, існує три категорії відповідальності зварних виробів.

1 (перша) – найвища. Для першої категорії відповідальності зварних з'єднань установлюються самі тверді норми дефектності, тому що з'єднання працюють у самих складних експлуатаційних умовах.

Виробу 2 (другий) і 3 (третьої) категорій відповідальності працюють у менш напружених умовах і тому норми дефектності знижуються.

7. МЕТРОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА І НОРМОКОНТРОЛЬ

ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Основною метою метрологічної експертизи є аналіз і оцінка технічних рішень на вибір параметрів, що підлягають вимірові, установленню норм точності і забезпеченню методами і засобами вимірів технологічного процесу виготовлення продукції, що підлягає випускові.

У задачі метрологічної експертизи технічної документації входять:

-встановлення правильності метрологічних термінів і найменування фізичних величин і їхніх одиниць;

-визначення номенклатури контрольованих (вимірюваних) параметрів;

-оцінка правильності вибору засобів і методів вимірів заданому рівневі точності й ін.

Для метрологічної експертизи технічної документації повинні бути розроблені нормативно-технічні документи, що визначають метрологічні правила і норми, оформлені у виді стандартів.

У виробництві зварних виробів номенклатуру контрольованих параметрів можна об'єднати в чотири групи:

1. Параметри, що характеризують якість продукції на всіх стадіях технологічного процесу, починаючи від вихідного матеріалу і кінчаючи готовою продукцією;

2.Параметри, що характеризують метрологічні характеристики використовуваного технологічного устаткування. Від точності характеристик технологічного устаткування залежить точність розмірів виробів, що виготовляються.

3.Параметри, що характеризують режим роботи технологічного устаткування. Від стабільності підтримки заданих режимів залежить якість продукції.

4.Параметри, що характеризують умови виконання технологічних процесів, норми безпеки праці й охорони навколишнього середовища (вологість, температура й ін.).

Метрологічну експертизу проводить метролог на підставі переліку технічних документів, що підлягають експертизі і затверджених керівником підприємства - розроблювача технічної документації. Експертиза проводиться в міру розробки технічних документів. Експерт повинний мати необхідну інформацію і рекомендаціями з проведення цього контролю.

Нормоконтроль (стандартизований контроль) – контроль технічної документації на дотримання в ній норм і правил, установлених комплексами державних стандартів (ЄСКД, ЄСТД, ЄСТПП).

ЄСКД установлює види конструкторських документів (складальні креслення, креслення деталей, специфікації), стадії їхньої розробки (ескізне проектування, технічне проектування, робоче проектування), загальні правила їхнього оформлення і виконання, а також збереження, розмноження й обліку.

ЄСТД установлює види (маршрутна карта, директивна карта, операційна карта) і форми технологічних документів, правила їхнього оформлення, терміни і визначення, правила збереження, розмноження й обліку.

ЄСТПП установлює єдині правила по організації і технологічній підготовці виробництва, що передбачає застосування типових технологічних процесів, стандартної технологічного оснащення, засобів механізації, автоматизації й ін.

Контроль технічної документації на відповідності ЄСКД, ЄСТД, ЄСТПП дозволяє підвищити рівень типізації технологічного процесу і використання уніфікованих технологічних документів, а також дозволяє забезпечити підготовку виробництва до серійного випуску продукції в мінімальний термін, при мінімальних витратах і забезпеченні якості продукції, що випускається.

Під уніфікацією розуміють приведення виробів і документів до однаковості на основі встановлення раціонального числа їхніх різновидів. Уніфікація є одним з ефективних засобів зниження витрат часу і ресурсів при розробці конструкторської і технологічної документації, потрібних для виготовлення виробу, за рахунок скорочення її кількості. Уніфікація також знижує потрібну кількість технологічного оснащення, підвищує серійність деталей і складальних одиниць і забезпечує зниження трудомісткості і собівартості виготовлення.

Типізація – метод уніфікації, що складає в розробці типових рішень для застосування їх при створенні нових виробів, процесів або проведенні відповідних робіт.

Як правило, нормоконтроль технічної документації здійснюється нормоконтролерами служби стандартизації підприємства. Нормоконтроль є завершальним етапом розробки технічної документації.

Усі види контролю технічної документації рекомендується проводити на робочих місцях контролерів-виконавців. У процесі розробки технічних документів консультації контролерів-виконавців, що відповідають видів контролю, можуть проводитися і на робочих місцях розроблювачів документації.

У випадку невідповідності результатів кожного з видів контролю технічної документації установленим вимогам оформляються експертні висновки і протоколи узгодження, куди вносяться всі зауваження і пропозиції про необхідність внесення змін у технічну документацію.

Після доробки технічних документів і виконання заходів щодо усунення зауважень виробляється повторний їхній контроль і дається загальний висновок по контролю. При відсутності зауважень технічна документація підписується виконавцями усіх видів контролю, затверджується керівництвом підприємства-розроблювача і передається підприємству виготовлювачеві.

8. СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ В

ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Найважливішою функцією системи організації виробництва продукції підприємством-виготовлювачем є її технічний контроль, під яким розуміють перевірку відповідності об'єкта контролю встановленим технічним вимогам.

Система технічного контролю передбачає організацію на підприємстві служби технічного контролю, що поряд з технологічними службами повинна забезпечувати високу якість продукції, що випускається.

Система технічного контролю включає наступні основні елементи:

-об'єкт контролю;

-метод і засоби контролю;

-виконавці;

-технічна документація.

Під об'єктом контролю розуміють продукцію на тій або іншій стадії технологічного процесу, засобу виробництва і технологічні процеси.

Метод контролю – це сукупність визначених принципів і правил виконання контролю.

До засобів контролю відносять контрольно-вимірювальні прилади, інструменти, апаратуру, матеріали, застосовувані при контролі (наприклад, рентгенівська плівка).

Під виконавцями контролю розуміють фахівців відділу технічного контролю (ВТК) і працівників центральної заводської лабораторії (ЦЗЛ), що займається перевіркою і ремонтом засобів виміру.

При технічному контролі виявляють відхилення об'єкта контролю від установлених вимог НТД (нормативно-технічної документації).

Технічний контроль проводиться відповідно до технічної документації й організується за правилами, встановленим стандартом підприємства. Сутність технічного контролю визначається виконанням двох наступних функцій:

-одержання інформації про фактичний стан об'єкта контролю, його контрольованих параметрах і показниках якості (цю інформацію називають первинною);

-зіставлення первинної інформації з установленими вимогами, критеріями і нормами (інформація про відхилення фактичних параметрів і показників якості від заданих називається вторинною).

Вторинна інформація використовується для вироблення керуючого рішення, спрямованого на об'єкт контролю. При цьому вирішується головна задача керування якістю – зведення до мінімуму або повне усунення виявлених відхилень у ході технологічного процесу виготовлення продукції.

Крім відзначених, до інших понять, використовуваних при контролі відносяться:

-обсяг контролю – відношення загальної кількості проконтрольованих об'єктів до загальної кількості виготовлених;

-тривалість контролю – час, необхідне для його підготовки, проведення й аналізу результатів;

-вартість контролю – матеріальні витрати на проведення контролю;

-контрольований параметр – кількісна або якісна характеристика об'єкта контролю;

-вірогідність контролю – імовірність відповідності фактичних результатів дійсним значенням контрольованих ознак.

9. ВИДИ І ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

У залежності від вимог до зварних з'єднань і категорії їхньої відповідальності установлюється визначена система організації контролю продукції на підприємстві. В основу цієї системи покладена класифікація видів технічного контролю по окремих ознаках.

По стадіях технологічного процесу контроль розділяють на:

-вхідний (попередній);

-операційний (поточний);

-остаточний (готової продукції).

До вхідного контролю пред'являють основний і зварювальний матеріали (присадочний дріт, флюси, гази, електроди), напівфабрикати і комплектуючі. Під терміном попередній контроль розуміють не тільки перевірку матеріалу, але і працездатності зварювального устаткування і кваліфікації виконавців робіт.

Операційному контролеві піддають технологічні процеси по окремих операціях маршрутної технології після її завершення або під час виконання.

По обсязі контрольованої продукції:

-суцільний;

-вибірковий.

Суцільний контроль виконують для відповідальних зварних конструкцій. Вибірковий – при контролі виробів крупносерійного і масового виробництва.

По місцю проведення контролю:

-стаціонарний;

-рухливий (ковзний).

Стаціонарний контроль виробляється на спеціальному обладнаному контрольному пункті або в спеціальному приміщенні (наприклад, рентгеноконтроль виконують в ізольованих боксах).

Рухливий контроль виробляється безпосередньо на робочому місці (наприклад, ультразвуковий контроль)

По характері контролю:

-інспекційний;

-летучий.

Під інспекційним контролем розуміють вибірковий контроль продукції спеціальними особами (інспекторами) для додаткової перевірки якості проконтрольованої продукції.

Летучий контроль виконується з довільною періодичністю, носить інспекційний характер і виконується працівниками ВТК. При цьому контролюється дотримання технологічних процесів (контроль технологічної дисципліни), наприклад, послідовність виконання швів, дотримання правил збереження й умов транспортування виробів на відповідність вимогам технічної документації.

При перевірці дотримання технологічного процесу особлива увага приділяється раціональної організації робочих місць, що припускає наявність необхідної технологічної документації, оснащення і контрольно-вимірювальних приладів і інструмента і їхнього стану, дотримання правил і норм техніки безпеки, стан робочого місця і відповідність його вимогам технологічної документації. Таку перевірку часто називають контролем виробничої дисципліни.

По меті контролю:

-приймальний;

-статистичний.

Приймальний контроль має отбраковочний характер і проводиться з метою відділення придатної продукції від шлюбу. Статистичний контроль використовується в крупносерійном і масовому виробництві в системі керування якістю продукції. Статистичний контроль є засобом профілактичного впливу на хід технологічного процесу з метою його коректування і виключення появи шлюбу.

По можливості наступного використання проконтрольованої продукції:

- щоруйнує;

- щонеруйнує.

Контроль, що руйнує, застосовують для одержання контрольованих кількісних показників продукції. У деяких випадках контроль проводять з частковим порушенням цілісності матеріалу виробу, тобто шляхом іспитів без повного руйнування виробу.

Контроль, що неруйнує, не робить впливу на цілісність продукції і побічно характеризує її якість.

По засобах контролю й одержання інформації:

-візуальний;

-інструментальний.

Візуальному контролеві звичайно піддають 100% виробів.

Інструментальний контроль є більш зробленим, тому що здійснюється за допомогою різноманітних технічних засобів контролю.

Технічні засоби контролю можна розділити на наступні групи.

По характері виміру контрольованого параметра:

-контрольно-вимірювальні інструменти і прилади;

- пристрої, що контрольно-сортують.

Контрольно-вимірювальні засоби є основними засобами контролю. Засоби, що контрольно-сортують, призначені для сортування об'єктів контролю по двох групах: придатний, непридатний; або по декількох групах, виходячи, наприклад, з геометричних розмірів.

По ступені впливу на хід технологічного процесу:

-засобу пасивного контролю;

-засобу активного контролю.

Засобу пасивного контролю відносяться до звичайних контрольно-вимірювальних засобів, що фіксують отриманий результат або пристроям, що контрольно-сортують. Засобу активного контролю вбудовуються в технологічне устаткування і використовуються для безпосереднього керування технологічними процесами. При досягненні граничних значень контрольованих параметрів ці пристрої автоматично керують режимом роботи устаткування, забезпечують задану точність, і мають значно більшу ефективність попередження шлюбу.

По ступені автоматизації:

-ручні;

- механізовані;

- автоматичні.

Засобу ручного контролю використовують там, де застосування механізованих автоматичних контрольних пристроїв утруднене або практично неможливо. Ефективність використання автоматичних контролюючих пристроїв обумовлено можливістю одержання документа або протоколювання результатів контролю. При використанні механізованих засобів контролю протоколювання результатів контролю здійснює контролер.

10. СИСТЕМА ІСПИТІВ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Іспити є особливим видом контролю, тому що по їх результатах оцінюється якість продукції і можливість її використання по призначенню.

Програма іспитів включає дані про об'єкт іспитів, мета і задачі іспитів, номенклатуру контрольованих параметрів, вид і обсяг випробуваних зразків, умови, організацію і порядок оформлення результатів іспитів.

Іспити проводяться на різних стадіях життєвого циклу продукції і включають:

-дослідницькі іспити (стадія проектування);

-доводочні і прийомні іспити (стадія впровадження);

-іспиту при вхідному контролі, операційному контролі, типові іспити, приймально-здавальні іспити (стадія серійного виробництва);

-приймально-здавальні посліремонтноі іспити (стадія експлуатації).

На стадії проектування проводять дослідницькі іспити, що носять порівняльний характер, і здійснюються з метою вибору матеріалу, типу з'єднання, способу і режиму зварювання, відпрацьовування технологічних прийомів, що забезпечують одержання якісних зварних з'єднань. Дослідницькі іспити проводять на технологічних зразках (зразках-свідках) або моделях, що імітують натурні вироби або вузли.

Об'єктом доводочних іспитів на стадії впровадження є досвідчений зразок або настановна партія виробів. Ці іспити дозволяють довести технологію виготовлення виробу до оптимального варіанта. Для запуску продукції у виробництво проводяться приймальні іспити. Для особливо відповідальної продукції проводяться відомчі або державні іспити, що є різновидом приймальних іспитів.

На стадії серійного виробництва проводяться іспити металу при вхідному контролі й іспиту зварних технологічних зразків при проведенні спробного зварювання.

На стадії серійного виробництва можуть бути проведені типові іспити, якщо вносяться зміни в конструкцію або технологію виготовлення. Для виробів першої категорії відповідальності проводять приймально-здавальні іспити для перевірки придатності виробу до експлуатації і відповідності їх вимогам НТД або контрольним зразкам. На прийняту до експлуатації продукцію оформляється формуляр (паспорт). Приймально-здавальні іспити проводять і на стадії експлуатації після ремонту зварних з'єднань.

Остаточної прийнятої вважається продукція, що пройшла з позитивними результатами приймально-здавальні іспити в обсязі і послідовності передбаченої НТД, цілком укомплектована й упакована у відповідну тару.

В іспитах використовуються технічні засоби, що пройшли метрологічну перевірку в терміни, установлені технічною документацією на ці засоби.

У зварювальному виробництві усі види іспитів можна класифікувати на двох груп: що руйнують і неруйнують. Це обумовлено великою розмаїтістю використовуваних матеріалів і їхніх властивостей, конструктивними особливостями і технологією виробництва, особливостями експлуатації і ремонту виробів.

Тому передбачається комплекс іспитів, взаємодоповнюючих один одного. Іспити, що руйнують, проводять вибірковим методом на зразках-свідках, моделях або натурних зразках зварних з'єднань. Такі іспити дозволяють кількісно оцінити показники працездатності (міцність, пластичність, корозійну стійкість і ін.) і надійності виробів. До іспитів, що руйнують, відносять механічні, корозійні і технологічні іспити і дослідження хімічного складу і структури матеріалу.

Іспити, що неруйнують, дозволяють визначити наявність дефектів у виробі і непрямим шляхом оцінити працездатність і надійність виробів. Ці іспити засновані на різних фізичних явищах і тому їх часто називають фізичними методами контролю.

До іспитів, що неруйнують, відносять такі методи контролю як: радіаційні, акустичні, магнітні, теплові, електричні, оптичні, радіохвильові і проникаючі речовини.

У залежності від ступеня відповідальності виробів ті або інші види іспитів мають пріоритетне значення.

11. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ В

ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Технічний контроль у зварювальному виробництві розділяють на вхідний, операційн і приймальний.

До вхідного контролю відносять контроль основних і зварювальних матеріалів і напівфабрикатів, призначених для використання при виготовленні виробів, а також попередній контроль зварювального устаткування і кваліфікації зварників. Вхідний контроль основних і зварювальних матеріалів має на меті не допустити використання неякісної продукції постачальника, що надійшла до виготовлювача зварних виробів.

Метою попереднього контролю є оцінка працездатності зварювального устаткування і допуск виробничого персоналу до виконання зварювальних робіт.

Система операційного контролю передбачає контроль технологічного процесу і продукції під час виконання або після завершення технологічної операції. Контроль технологічного процесу зварювання включає контроль підготовки деталей, що зварюються, їхньої зборки під зварювання, безпосередньо процесу зварювання й отриманих зварних з'єднань.

Приймальний контроль зварних виробів включає зовнішній огляд виробу і визначення його розмірів, а також іспиту ( щонеруйнують для усіх виробів і руйнують для визначеного обсягу вибірки). При приймальному контролі перевіряється відповідність виготовленої продукції вимогам НТД і приймається рішення про її придатність до використання.

Таким чином, з огляду на особливі вимоги до виготовлення зварних виробів, організація технічного контролю в зварювальному виробництві повинна бути спрямована не тільки на приймальний контроль продукції, але і на контроль усіх стадій виробничого процесу її виготовлення, а також усіх факторів, що впливають на якість продукції.

12. КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ

Основний матеріал перевіряють на наявність сертифіката, заводського маркірування і товарного знаку виготовлювача.

У сертифікаті вказується марка і хімічний склад, номер плавкі, маса і номер партії, результати всіх іспитів, що відповідають стандартові на матеріал, номер стандарту, тип профілю і розміри.

Після контролю сертифіката метал піддають зовнішньому оглядові з метою виявлення поверхневих дефектів, перекручування форми й ін.

У випадку відсутності дефектів метал сортують по типорозмірах і маркірують. Під типорозміром металу розуміють метал конкретного типу (форми) і виконання з визначеними значеннями контрольованих параметрів, наприклад, лист визначеної товщини. Маркірування металу виконують ударним способом (клеймом), электрогравировкой і нанесенням фарбою марки металу, наприклад, уздовж подовжньої крайки листа. Матеріал звичайно зберігається в закритих приміщеннях у стійких штабелях або на стелажах.

Основний матеріал приймають партіями і, якщо він не відповідає вимогам технічної документації, то складається акт-рекламація (претензія) підприємству - виготовлювачеві матеріалу.

Перевірений метал піддають спробному зварюванню, після якого проводять механічні або технологічні іспити, аналіз хімічного складу і металографічний аналіз зварного шва.

В основному металі можуть бути дефекти, зв'язані з виливком злитка і викликані його наступною обробкою тиском.

До дефектів злитка відносять:

-гарячі і холодні тріщини;

-газову пористість і усадочні раковини;

-неметалічні включення й оксидні плівки й ін.

Дефекти лиття при наступній обробці злитків тиском приводять до утворення розшарувань, волосовин, розкриттю тріщин при гарячій деформації й інших дефектах.

Під розшаруваннями розуміють ланцюжок неметалічних часток після прокатки.

Волосовины– дрібні тріщини, що утворилися з газових міхурів або неметалічних включень при обробці тиском.

При обробці тиском якісного металу можуть утворитися дефекти, зв'язані тільки з технологією відпрацьовування металу тиском. До таких дефектів відносять:

-заходи (складки);

-ум'ятини;

-ризики;

-кувальні тріщини й ін.

Під заходом розуміють втиснені в поверхню металу заусінці, узвишшя, горбки.

Вм'ятини утворяться на поверхні у виді місцевих поглиблень, викликувані влученням сторонніх часток на поверхню металу або валків.

Ризики– дефекти у виді канавок на поверхні заготівель при прокатці.

Грубі дефекти виявляються візуально, а більш дрібні – методами дефектоскопії.

Не виявлені і не усунуті дефекти в основному металі можуть привести до їх розкриття при зварюванні і появі нових дефектів у звареному шві на їхній основі.

Відповідно до загальної кваліфікації дефекти в основному металі є металургійними дефектами, тому що вони виникають при литті й обробці тиском, що відносяться до металургійних процесів.

13. КОНТРОЛЬ ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Контроль зварювальних матеріалів так само, як і основного матеріалу включає:

- перевірку наявності сертифіката;

- перевірку схоронності упакування і наявності на ній етикеток;

- зовнішній огляд;

- спробне зварювання з іспитом отриманих зварних з'єднань (перевірка технологічних властивостей зварювальних матеріалів).

До зварювальних матеріалів відносять електроди, присадочний дріт, флюс і захисні гази.

Електроди приймають партіями. Вони упаковані в пачки, що мають етикетку з указівкою марки, стандарту, заводу-виготовлювача.

Контроль зовнішнього вигляду здійснюють вибірково, шляхом витягу визначеної кількості електродів з пачки.

При цьому контролюють наявність на поверхні рисок, тріщин, сколовши покриття, пір. На кожний з дефектів установлюються норми бракування. Потім перевіряють міцність покриття шляхом вигину електрода і падіння його на сталеву плиту з висоти (0,5-1м).

Перевіряють покриття на вологостійкість після перебування у воді протягом доби. Контролюють разнотолщинность покриття по довжині електрода.

При проведенні спробного зварювання оцінюють:

- легкість запалювання дуги;

- стабільність горіння дуги;

- ступінь розбризкування металу;

- рівномірність плавлення покриття;

- віддільність шлаку і т.д.

Після зварювання зварені з'єднання руйнують і оглядають злами, проводять механічні іспити, хімічні і металографічні дослідження.

Після перевірки електроди зберігаються в герметичних контейнерах у сухих приміщеннях. При тривалому збереженні електроди перед зварюванням просушують.

Зварювальний дріт поставляють у бухтах, котушках або касетах. Дріт постачений металевими бирками, у яких повинний бути зазначений стандарт, марка і завод-виготовлювач. Кожна партія має сертифікат.

При надходженні дроту роблять її очищення від протикорозійних змащень і окислів. Очищення від змащень окислів і фарб виконують механічними або хімічними способами (механічних спосіб для сталей, хімічний спосіб для алюмінієвих сплавів).

Після очищення, дріт намотується на касети. При намотуванні здійснюють контроль за поверхневими дефектами.

У деяких випадках проводять хімічний аналіз дроту і потім здійснюють спробне зварювання з аналізом хімічного складу і механічних властивостей наплавленого металу. При зварюванні звертають увагу на властивості дуги, шлаку, характер плавлення.

Дріт повинний зберігатися на складах в умовах, що виключають іржавіння і забруднення поверхні. З метою виключення утворення іржі використовують спеціальний обміднений дріт.

Порошковий дріт при тривалому збереженні обов'язково варто прожарювати і перевіряти механічні і технологічні властивості при зварюванні зразків.

Зварювальний флюс упаковують у герметичні мішки, що перевіряють на наявність етикеток. В етикетках зазначені марка, стандарт і завод-виготовлювач.

Зварювальний флюс контролюють на розмір зерна шляхом просівання через сито з осередками, що відповідають верхній і нижній межам розмірів зерен. Потім флюс перевіряють на зміст вологи. Вологість не повинна перевищувати 0,1 %. Пробу масою 100 грам просушують при температурі 3000С и зважують через визначені інтервали часу. Просушування припиняють, коли результати зважування стають однаковими. Кількість вологи визначається по різниці між першим і останнім зважуванням.

Флюс використовують одночасно з дротом при спробному зварюванні. При виконанні зварювання оцінюють стійкість горіння дуги, а після зварювання віддільність жужільної кірки при невеликому простукуванні шва гумовим молотком.

У необхідних випадках контролюють механічні властивості і хімічний склад наплавленого металу.

Флюс більш чуттєвий до вологи, чим електрод. Тому флюс повинний зберігатися в герметичних ємкостях і перед зварюванням обов'язково піддаватися просушуванню.

Захисний газ поставляють у балонах, постачених етикетками, у яких зазначена марка, химсостав, завод-виготовлювач. Газ по етикетках перевіряють на наявність домішок. Газ контролюють на наявність вологи шляхом подачі струменя на фільтрувальний папір. При наявності вологи газ пропускають через осушувач, заповнювана силикогелем (кристалічна речовина). Для осушкі аргону використовуються осушувачі з титановою стружкою, що нагрівається до температури 400 – 450ос.

На прийняті зварювальні матеріали працівниками ОТК складається приймальний акт. На неякісні матеріали складається рекламаційний акт, що направляється виготовлювачеві.

14. КОНТРОЛЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗВАРНИКІВ

Контроль кваліфікації зварників звичайно здійснюють фахівці зварювальної лабораторії відділу головного зварника (ОГС). При цьому на кожного зварника заводиться формуляр, де крім звичайних зведень про робітника наводяться дані про його кваліфікації ( матеріали, щозварюються, способи зварювання, просторові положення, розряд). Періодично формуляр доповнюється зведеннями по атестації зварників. На підставі загальних правил на підприємствах складаються відомчі інструкції з атестації зварників.

Атестація проводиться при використанні нових матеріалів, типів виробів і видів зварювання, до яких допускається зварник. Атестація проводиться шляхом перевірки теоретичних знань і практичних навичок зварника по програмах, розробленим стосовно до специфіки зварювальних робіт виконуваних на підприємстві.

Процедура атестації включає здачу загального, спеціального і практичного іспиту. Загальний іспит проводиться на знання основних положень теорії і практики зварювального виробництва, а спеціальний іспит – на знання особливостей технології зварювального виробництва конкретних об'єктів, зварювання яких виконує зварник. Атестацію зварників починають із проведення практичного іспиту, на якому перевіряють практичні навички зварника.

Перевірка теоретичних знань і практичних навичок виробляється атестаційною комісією на підприємствах або атестаційних центрах. Результати атестації оформляються протоколом і відбивають як у формулярі зварника, так і в його атестаційному посвідченні.

Атестація підрозділяється на:

- первинну;

- додаткову;

- періодичну;

- позачергову.

Первинну атестацію проходять зварники, що не мали раніше допуску до зварювальних робіт. Посвідчення зварника дається на один рік.

Додаткову атестацію проходять зварники, що пройшли первинну атестацію, перед їхнім допуском до виконання зварювальних робіт, не зазначених у їхніх атестаційних посвідченнях, а також після перерви понад 6 місяців у виконанні зварювальних робіт.

Періодична атестацію (переатестація) проводиться не рідше одного разу в 1 – 2 роки з метою продовження зазначеного терміну дії атестаційних посвідчень.

Позачергову атестацію проходять зварники після їхнього тимчасового відсторонення від роботи за порушення технології зварювання або повторювана незадовільна якість зварних з'єднань. Атестацію повинні проходити і фахівці зварювального виробництва, що здійснюють керівництво і технічний контроль за проведенням зварювальних робіт, а також беруть вміст у роботі атестаційних комісій і органів по підготовці й атестації зварників і фахівців зварювального виробництва. До фахівців зварювального виробництва відносяться майстри, технологи й інженери із середнім або вищим технічним утворенням по зварювальному виробництву.

15. КОНТРОЛЬ ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

На підприємстві розробляється система планово-попереджувального ремонту (ППР), що є сукупністю організаційно-технічних заходів щодо нагляду, обслуговуванню і ремонтові устаткування, проведених по заздалегідь складеному плані. План включає ремонтні роботи і профілактичні огляди. Під ремонтними роботами розуміють малі (поточні) і середні ремонти.

Поточний ремонт виробляється на робочому місці, а середній ремонт – у майстерні підприємства. Між ремонтами здійснюються профілактичні огляди. Міжремонтний цикл зварювального устаткування складає 150 – 200 годин. Міжремонтний цикл складає 900 – 1000 годин. Повний ремонтний цикл, тобто час між введенням устаткування в експлуатацію і до першого капітального ремонту, складає 13 – 14 тисяч годин, наприклад, для механізованого зварювального устаткування.

Метою оглядів є перевірка працездатності устаткування. При оглядах, наприклад, зварювальних апаратів, перевіряють стан струмопідвідних проводів, електричних контактів, справність регулюючих механізмів, знос елементів, що подають, зазори в кінематичних системах, ступінь забризкування захисних пристроїв, стан струмопідвідних елементів і т.д.

У машинах для контактного зварювання перевіряють надійність і справність систем подачі води і повітря, знос робочих поверхонь електродів і роликів, стан електричних контактів у зварювальному контурі машини і т.д.

При використанні складально-зварювального устаткування, наприклад, для дугового зварювання, контролюють поверхні притискних елементів, стан і форму зварювальних підкладок, справність теплоотвідних пристроїв, працездатність приводів і т.д.

Контрольно-вимірювальну апаратуру перевіряють порівнянням її показань з показаннями еталонних засобів виміру. Така операція проводиться метрологічною службою підприємства і називається метрологічною перевіркою.

Устаткування, що знову вводиться, і оснащення перевіряють на відповідність технічних параметрів, зазначених у паспорті. Після капітального ремонту виробляється атестація устаткування, що включає внесення змін у паспорт.

На допуск устаткування до експлуатації оформляється свідчення, що знаходиться в зварника або наладчика. За справний стан і безаварійну роботу устаткування між ремонтами відповідають зварник і наладчик. Для зварювального устаткування встановлюються норми обслуговування одним наладчиком. Результати профілактичних оглядів, малих і середніх ремонтів відбивають у журналах, передбачених системою ППР.

16. ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО

ПРОЦЕСУ ЗВАРЮВАННЯ

Система операційного контролю в зварювальному виробництві включає чотири операції: контроль підготовки, зборки, процесу зварювання й отриманих зварних з'єднань.

1. Контроль підготовки деталей під зварювання передбачає контроль обробки лицьової і зворотної поверхонь, а також торцевих крайок деталей, що зварюються. Поверхні крайок, що зварюються, повинні бути зачищені від забруднень, що консервує змащення, іржі й окалини, на ширину 20 – 40 мм від стику. Підготовку поверхні роблять механічним способом (з використанням металевих щіток, шабера) і хімічним травленням.

Перед обробкою поверхні роблять її знежирення дрантям або волосяними щітками. Знежирення виконують за допомогою розчинників (гас, бензин, ацетон). Після знежирення випливає механічна або хімічна обробка.

Для контролю використовують еталони або контрольні зразки. Для відповідальних конструкцій з алюмінієвих сплавів показником якості підготовленої поверхні є електричний контактний опір двох деталей, що зварюються.

При виготовленні деталей, що зварюються, використовують різні способи різання металу. Різання виконують механічним і термічним способами. При різанні механічним шляхом на поверхні торцевих крайок можуть бути відколи, місцеві вириви, тріщини.

При термічній обробці спостерігається оплавлений шар. Тому після термічної обробки необхідно робити механічне шліфування торцевих крайок з наступним їхнім контролем.

Контроль торцевих крайок при зварюванні товстостінних конструкцій включає: перевірку форми і геометричних параметрів оброблення крайок. До геометричних параметрів оброблення крайок під зварювання відносять величину притуплення, кута скосу крайок і радіус скруглення кореня оброблення.

# Для контролю геометричних параметрів оброблення крайок використовує міряльний інструмент і шаблони.

У деяких випадках при підготовці деталей, що зварюються, виконують контроль розмітки, наприклад, при контактному зварюванні напускних з'єднань контролюють крок між звареними крапками, а при дуговому зварюванні стикових тонколистових з'єднань контролюють настановна відстань від стику до притиску. Іноді розмічають початок і кінець шва.

Геометричні параметри крайок, що зварюються, нормовані відповідними державними або галузевими стандартами. Відхилення від установлених значень звичайно приводять до утворення зварювальних дефектів. Так, наприклад, у результаті завищення кута скосу крайок відбувається перевитрата електродного металу і зростають деформації. Зменшений кут скосу крайок утрудняє надійне проплавлення вершини кута оброблення і приводить до непровару кореня шва. Збільшення величини притуплення викликає непровар, а зменшення – прожог.

При підготовці деталей, що зварюються, з алюмінієвих сплавів, необхідно контролювати час збереження деталей перед зварюванням. Це час не повинний перевищувати 3 години для механічної обробки і 8 годин для хімічного травлення.

2. Контроль зборки деталей, що зварюються

Зборка це установка деталей, що зварюються, у відповідне положення друг щодо друга. При зборці стикових з'єднань увагу звертають на складальні зазори і зсуви торцевих крайок. Відхилення цих величин убік збільшення приводить до прожогам. Важливу роль грає контроль положення стику деталей, що зварюються, стосовно осі пальника. При зварюванні електродом, що неплавиться, контролюють величину дугового проміжку.

При зборці напускних з'єднань контролюється величина напуску, при зварюванні таврових з'єднань – перпендикулярність деталей, що зварюються, при зборці деталей типу тіла обертання контролюють їхню співвісність. В усіх випадках контроль здійснюється відповідно до креслення виробу.

З метою фіксування зібраних деталей у встановленому положенні виконують прихватку, що охороняє зсув деталей при наступному зварюванні або транспортуванні від складального до зварювального місця. Прихватку часто виконують ручним дуговим зварюванням покритим електродом. При цьому контролюється відстань між прихватками, довжина прихваток і їхня кількість.

При перевірці якості прихваток варто звертати увагу на стан поверхні і висоту прихваток. Забруднені і з невилученим шлаком прихватки можуть привести до жужільних включень у металі шва, а прихватки великої висоти – до непровару.

Після виконання прихваток здійснюють зачищення поверхні прихваток, а також знімають посилення і бризи металу. Практично завжди посилення прихваток не допускається, тому що воно може викликати непровар або зменшення ширини зварного шва в зоні прихватки.

При зварюванні відповідальних стикових з'єднань з торців деталей, що зварюються, установлюють вивідні технологічні планки, на яких починають і закінчують зварювання. Планки повинні мати товщину і форму оброблення крайок, що відповідають деталям, що зварюються. При зборці планок з деталями, що зварюються, контролюють точність їхнього стикування. При розмітці початку і кінця шва, коли кресленням передбачається механічна обрізка, вивідні планки не використовують. Зібрані, але не зварені протягом дня, конструкції підлягають повторному контролеві.

3. Контроль процесу зварювання.

Контроль включає візуальне спостереження за процесом плавлення металу і формування шва, контроль стабільності параметрів режиму і працездатності устаткування. При контактному зварюванні контролюють постановку зварювальних крапок, а при дуговому зварюванні стійкість горіння дуги і стабільність захисту від окислювання. Зовнішній вигляд зварного шва, що утвориться, і форми зварних крапок характеризують правильність режиму зварювання. Тому постійний контроль за режимом зварювання по показниках контрольно-вимірювальних приладів і візуальні спостереження за процесом дозволяють оперативно реагувати на можливі відхилення, багато в чому забезпечує якість зварних з'єднань. При зварюванні відповідальних конструкцій використовують системи автоматичного керування і регулювання параметрів режиму за допомогою датчиків автоматичного контролю, убудованих у зварювальне устаткування. У деяких випадках ведуть безперервний запис параметрів.

При двостороннім зварюванні і зварюванні товстостінних конструкцій обов'язковий контроль першого (кореневого) шва (проходу). Контролюють також порядок накладення і кількість шарів, стан поверхні кожного шару, якість зачищення попереднього шва, час перерв між проходами, послідовність виконання зварних швів і т.д. При двостороннім зварюванні алюмінієвих сплавів перед накладенням другого шва зі зворотної сторони корінь першого шва вирубують або вирізають і потім ведуть контроль вибірки.

## При контролі складних конструкцій збираються з окремих вузлів, необхідно звертати увагу на дотримання послідовності і режимів виготовлення вузлів.

## 4. Контроль зварних з'єднань.

Після зварювання зварені з'єднання, як правило, контролюють візуальним способом. Оглядові піддають зварний шов і околошовную зону. Звичайно контроль проводять неозброєним оком. При виявленні поверхневих дефектів розміром менше 0,1 мм використовують оптичні пристрої, наприклад, лупу 4-7 кратного збільшення. Необхідність застосування для візуального огляду оптичних приладів із указівкою кратності їхнього збільшення повинна бути обговорена в технічній документації на контроль.

При контролі недоступних для зовнішнього огляду зварних з'єднань використовують оптичні прилади, наприклад, эндоскоп на основі гнучких світопровідних трубок.

Якщо технологічний процес передбачає механічну обробку зварних швів, то контроль виконують і після її проведення.

## Зварені вироби, що піддаються термообробці, також контролюються після її проведення. Зовнішній огляд, як правило, сполучають з виміром конструктивних елементів зварних швів або крапок з метою виявлення відхилення по розмірах і формі швів і крапок від вимог стандартів, креслень, технічних умов і інструкцій зі зварювання виробів.

Основними конструктивними елементами зварних швів є:

-ширина шва;

-висота посилення і проплаву;

-плавність переходу від посилення до основного металу й ін.

У зварних крапках контролюють:

-форму і діаметр;

-глибину відбитка;

-відстань між крапками й ін.

При огляді виявляють, як правило, поверхневі пори, тріщини усіх видів і напрямків, напливи, прожоги, свищі, підрізи, незаварені кратери, непровари й інші дефекти несплошності. Якість вважається незадовільним, якщо при контролі будуть виявлені неприпустимі дефекти.

Норми припустимих дефектів вказуються в НТД і приводяться на кресленнях виробів. При відсутності кількісних показників дефектів, контроль роблять по еталонах або контрольних зразках. Таке порівняння доцільне при аналізі нерівномірності і величини лусочок, зони квітів мінливості, форми катета кутових швів і т.д. Після виявлення і виправлення неприпустимих дефектів зварені з'єднання повторно піддають контролеві.

17. ПРИЙМАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ  ВИРОБІВ

Приймальний контроль включає перевірку зовнішнього вигляду виробу і визначення його розмірів (візуальний контроль). Для відповідальних зварних виробів проводять іспиту. Іспиту підрозділяють на що руйнують і неруйнують.

Іспити, що неруйнують, часто називають фізичними методами контролю. До них відносять:

-рентгенографічний;

-ультразвуковий;

-контроль герметичності й ін.

Іспити, що неруйнують, дозволяють визначити в зварних швах внутрішні або наскрізні дефекти, недоступні зовнішньому оглядові. Ці іспити непрямим образом характеризують показники працездатності зварних виробів.

Іспити, що руйнують, дозволяють оцінити прямим шляхом показники якості зварних виробів. До іспитів, що руйнують, відносять:

-механічні іспити;

-металографічний аналіз і ін.

Ці іспити, як правило, проводяться на вибіркових натурних зразках або на спеціальних виробах підготовлених для іспитів і виготовлених за стандартною методикою. За результатами іспитів оформляється протокол, де вказуються їхні результати.

При позитивних результатах іспитів зварені вироби маркірують, упаковують і перевіряють наявність і комплектність супровідної документації. До такої документації відносять паспорт, у якому дається висновок про придатність виробу до експлуатації.

При негативних результатах складається відомість зауважень, відповідно до якої виробляється доробка (ремонт) виробу і потім повторні випробування.

18. РЕМОНТ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ І КОНТРОЛЬ ПОДВАРОК.

При виявленні неприпустимих дефектів роблять ремонт зварних з'єднань. Ремонт дефектних ділянок включає наступні операції:

1. Оформлення запису в технологічному паспорті на виріб у графі «відомість зауважень» про необхідність доробки зварних з'єднань;

2. Розмітка дефектної ділянки на виробі. При розмітці необхідно дотримувати визначені умови. Так довжина ділянки, що видаляється, повинна бути на 10-15 мм більше довжини виявленого дефекту, а ширина ділянки, що видаляється, повинна бути такий, щоб ширина шва після заварки не перевищувала подвійної ширини шва до заварки.

Розмітку виконує слюсар, атестований на цю роботу. Контроль правильності розмітки дефектної ділянки здійснює контролер БТК (бюро технічного контролю).

3. Оброблення (вибірка) дефектної ділянки.

Основними способами оброблення є:

- механічні (вирубання пневмозубилом, висвердлювання, вышлифовка, шліфовка);

- термічні (повітряно-дугова, плазменно-дугова строжка); Під строжкой розуміють поверхневе зняття шарів металу.

4. Обробка поверхні оброблення шабером або шарошкою. Шарошка – набір шліфувальних дисків або фрез різного діаметра, установлених на один вал, а шабер – інструмент у виді загостреного з однієї сторони тригранного напилка. Обробка поверхні оброблення виробляється з метою усунення гострих виступів і кутів і забезпечення плавних обрисів оброблення, а також видалення науглероженного шаруючи при термічному обробленні сталей. Після виконання оброблення виробляється контроль, включаючи рентгенографічний.

## 5. Заварка дефектної ділянки.

## Після заварки зачищаються нерівності поверхні зі збереженням посилення шва.

6. Повторний контроль зварного з'єднання методами, що неруйнують.

### У залежності від ступеня відповідальності зварних з'єднань допускається 2-х або 3-х кратна подварка дефектної ділянки. При цьому контролюється довжина подварки і сумарна довжина всіх подварок на ремонтному виробі. Сумарна довжина ділянок зварних швів з будь-якими дефектами, що підлягають доробці за допомогою подварки, не повинна перевищувати 30% при довжині шва 500мм і 20% при довжині шва більш 500мм.

### Дефектні ділянки з наскрізними тріщинами не вибирають, а висвірлюють по кінцях, відступаючи від краю тріщини на 10-15 мм. Діаметр свердла – 4 - 5мм. Дефектну ділянку потім проварюють на всю товщину. При товщині металу до 2,5мм використовується свердел діаметром 1,5-2,5мм.

## Заварку дефектних ділянок, як правило, здійснюють в основному ручним зварюванням. У деяких випадках, якщо це допускається, заварку роблять на автоматах. У якості присадочного матеріалу при підварюванні застосовують дріт тієї ж марки, що і при зварюванні основного металу. Для алюмінієвих сплавів перед підварюванням дріт протравлівають і шабрують до металевого блиску. Порушення дуги при підварюванні роблять на технологічній пластині, а висновок її після закінчення підварки виконують на зварний шов. Висновок дуги на основний метал забороняється. Перед підваркой підбирають режим підварки на технологічних зразках, товщина яких дорівнює товщині ділянки, що підварюється, у зоні ділянки.

При контактному зварюванні дефектні крапки засверливають з установкою на їхнє місце заклепок або заваркою отвору ручним дуговим зварюванням. Якщо допускається, то ставлять повторну крапку поруч з першої.

## 18. ЗАГАЛЬНІ ЗВЕДЕННЯ ПРО ЗВАРЮВАЛЬНІ ДЕФЕКТИ

## Під дефектом розуміють кожна окрема невідповідність продукції установленим вимогам.

### Дефекти в зварних з'єднаннях по походженню можна раз поділяти на:

- металургійні;

- технологічні.

Металургійні дефекти виникають при виготовленні виливків і подальшій їхній прокатці або пресуванні.

До технологічних дефектів відносять дефекти, отримані при механічній і термічній обробці матеріалів, а також формоутворенні елементів, що зварюються, методами гнучкі, штампування і т.д.

До технологічних дефектів відносяться також і зварювальні дефекти, що класифікують на дефекти підготовки, зборки і самого процесу зварювання.

Дефекти в зварних з'єднаннях можна розділити на три групи:

- дефекти – несплошності зварного шва або зварних крапок (на їхню частку приходиться приблизно 50% усіх дефектів);

- дефекти – перекручування форми і відхилення геометричних розмірів зварного шва або зварних крапок (приблизно 25% усіх дефектів);

- дефекти – невідповідності хімічного складу і структури металу зварного шва або зони термічного впливу.

#### Дефекти – несплошності зварювання плавленням класифікуються по наступних ознаках:

·по можливості виявлення:

- явні;

- сховані.

Явні дефекти виявляють зовнішнім оглядом, а сховані – методами контролю, що неруйнує.

·по можливості усунення:

- поправні;

- непоправні.

Дефекти типу наскрізних тріщин і прожогов є, як правило, непоправними і виробу з такими дефектами підлягають відбраковуванню.

·по довжині

- одиночні (окремі);

- непротяжні (розташовані компактно);

- протяжні (витягнуті в лінію).

Прикладом одиночних дефектів є окрема пора або включення. До компактно розташованих дефектів відносять групу з декількох пір, відстань між якими не більш 2-3 їхніх діаметрів. Прикладом протяжних дефектів є ланцюжок пір утворюющихся наприклад, при дуговому зварюванні алюмінієвих сплавів і розтошовующихся уздовж лінії сплавки.

## за формою:

- площинні (тріщини, непровари);

- об'ємні (пори, включення).

Площинні дефекти є самими небезпечними дефектами в зв'язку з концентрацією напруги в їхній зоні.

·по місцю розташування:

- зовнішні (поверхневі);

- внутрішні (подповерхням і глибинні);

- наскрізні.

Дефекти можуть розташовуватися й у різних зонах зварного з'єднання, тобто у шві по границі сплавки або в околошовній зоні. Приведена класифікація дефектів дозволяє оптимизовивать вибір методів контролю, що неруйнує.

При оцінці якості продукції по її дефектності необхідно нормувати характеристики припустимих дефектів. Ці характеристики класифікують на:

- абсолютні;

- відносні;

- статистичні.

До абсолютних характеристик відносять лінійні розміри дефектів (довжина, висота, глибина), їхня кількість у звареному шві і відстань між ними (для одиничних дефектів). Для компактно розташованих дефектів визначають площа дефектної ділянки, а для протяжних дефектів визначають їхню сумарну довжину.

Відносні характеристики дефектності використовують для порівняльної оцінки різних технологічних рішень, наприклад, при виборі методу і режимів обробки. До відносних характеристик відносять такі величини, як відношення лінійних розмірів дефектів, або сумарну їхню довжину, або число дефектів, до одиничної довжини або товщини зварного шва. Під одиничною довжиною зварного шва розуміють або один погонний його метр, або 100 мм (для коротких швів).

Відносною характеристикою є також площа дефектної ділянки, віднесена до площі поперечного переріза шва для компактно розташованих дефектів.

До статистичних показників дефектності відносять, наприклад, сумарну довжину дефектів по довжині шва, віднесену до загального числа дефектів. Статистичні показники використовують при аналізі великого числа зварних з'єднань (100 – 1000) у крупносерійному і масовому виробництві.

Норми припустимих дефектів встановлюють у нормативно-технічній документації.

19. ДЕФЕКТИ ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВЛЕННЯМ

Дефекти зварювання плавленням класифікують по місцю розташування на поверхневі, внутрішн і наскрізні.

До поверхневих дефектів відносять:

- непровари в корені шва;

- підрізи;

- напливи;

- кратери;

- заниження (ослаблення) лицьової поверхні шва;

- увігнутість кореня шва;

- зсув зварних крайок;

- різкий перехід від шва до основного металу (неправильне сполучення зварного шва);

- бризи металу;

- поверхневе окислювання;

- поверхневі тріщини.

До внутрішніх дефектів відносять:

- пори;

- включення;

- оксидні плівки;

- внутрішні тріщини;

- непровари по крайці з основним металом і між окремими шарами;

- свищі.

До наскрізних дефектів відносять тріщини і прожоги.

Крім дефектів – несплавлення до дефектів зварювання плавленням відносять: перекручування форми з'єднання, зв'язане з деформацією, і невідповідність геометричних розмірів зварного шва (крапок), регламентованим значенням, установленим НТД (нормативно-технічною документацією). Загальні зведення про дефекти зварювання плавленням приведені в табл. 2.

Табл. 2.

Дефекти зварювання плавленням

| Дефекти | Визначення дефекту | Причини утворення дефектів | Особливості дефекту і способи виправлення і виключення його утворення |
| --- | --- | --- | --- |
| Непровари: -у корені шва; -між окремими шарами; -по кромці з основним металом; | Дефект у виді місцевої несплавки внаслідок неповного розплавлювання крайок, що зварюються, або поверхонь раніше виконаних валиків | -мала погонна енергія; незадовільна підготовка поверхонь; -неправильна форма оброблення; -велика величина притуплення; -малі зазори; -зсув електрода; -неякісне зачищення шва після виконання проходу | Найбільше характерно при алюмінієвих сплавах і під флюсом; Є концентратором напруги. Важко виявляються в кільцевих швах. Виправлення - подварка з видаленням кореневої частини |
| Прожоги -одиночні; -протяжні; -дискретні | Дефект у виді наскрізного отвору, що утворився в результаті витікання зварювальної ванни | -велика погонна енергія; -збільшений зазор; -мала величина притуплення; -великий зсув крайок; -короблення крайок і відставання їх від підкладки при зварюванні | Характерні при зварюванні тонкостінних елементів, а так само першого (кореневого) шва при багатошаровому зварюванні. Як правило, шлюб, якщо можливо виконують подварку. |
| Кратери | Дефекти у виді воронкоподібного поглиблення, що утворилося в результаті раптового припинення зварювання або швидкого відключення зварювального струму | -порушення техніки зварювання | Ослаблення перетину. Супроводжується усадкою і тріщинами усадочного походження. Концентратор напруги. Виправлення – видалення дефектної ділянки і заварка. При автоматичному зварюванні використовують технологічні планки для висновку кратера або плавне відключення струму |
| Напливи на звареному з'єднанні | Дефект у виді насування рідкого металу на поверхню основного або раніше виконаного валика і несплавка з ним | -великий струм; -велика швидкість зварювання; -довга дуга (підвищена напруга); -зсув електрода; -велика швидкість подачі присадочний дроту; -нахил електрода (неправильне ведення) | Виникає з лицьової сторони з'єднання або зворотної сторони через неякісного підтиснування до підкладки і, як правило, при зварюванні в горизонтальному і вертикальному положенні, а також на спуск і на підйом. Концентратор напруги. Виправлення – зашліфування.. |
| Підрізи зони сплавки. -однобічний; -двосторонній | Дефекти у виді протяжного поглиблення уздовж лінії сплавки основного металу і шва | -великий струм; -велика швидкість; -довга дуга; -нахил електрода (неправильне ведення) | Як правило, виникає при зварюванні концентрованими джерелами в режимі глибокого проплавлення, а також при зварюванні кутових швів. Концентратор напруги. Ослаблення перетину. Виправлення – загладжування дугою при неглибоких підрізах і підварювання при глибоких |
| Неплавне сполучення зварного шва | Дефект у виді різкого переходу поверхні зварного шва до основного металу | -недотримання техніки зварювання; -велика швидкість подачі присадочний дроту. | Концентратор напруги. Виникає в кутових швах. Виправлення – зашліфування або прокатка роликами. |
| Бризи металу. | Дефект у виді затверділих крапель рідини металу на поверхні зварного з'єднання. | -недотримання техніки зварювання; -довга дуга. | Виникає при зварюванні товстопокритими електродами, у З2 або электролучевой зварюванню з глибоким проплавленням. Виправлення - вирубка |
| Увігнутість кореня шва | Дефект у виді поглиблення на зворотній поверхні зварного однобічного шва. | - великі зазори; - мале притуплення. | Виникають у стикових і кутових швах. Ослаблення перетину шва. Виправлення – підварювання. |
| Заниження шва | Дефект у виді провисання зварного шва. | -великий зазор; -великий кут оброблення крайок; -недотримання техніки зварювання. | Виникає при зварюванні алюмінієвих сплавів. Виправлення - підварювання з використанням присаджувальний дроту. |
| Зсув зварювальних крайок. | Дефект у виді розбіжності зварювальних крайок по висоті через неякісну зборку зварного з'єднання. | - порушення технології зборки. | Виникає , як правило, при зварюванні стикових тонкостінних елементів. Концентратор напруги. Виправлення – підварювання. |
| Свищ зварного шва. | Дефект у виді некрізного поглиблення в звареному шві. | - неякісний основний металу; - порушення захисту. | Супроводжує пори і тріщини, що виходять на поверхню. Найбільше часто виникають при зварюванні в З2. Виправлення – підварювання з обробленням. |
| Поверхневе окислювання зварного з'єднання. | Дефект у виді окісної плівки з різними квітами мінливості на поверхні зварного з'єднання. | -мала витрата захисного газу; -наявність домішок у захисному газі; -забруднення поверхні сопла; -неправильно підібраний діаметр сопла і відстань його від поверхні металу; -відсутність додаткових захисних козирків; -порушення техніки зварювання. | Виникає при зварюванні активних металів. Виправлення – зачищення поверхні. |
| Тріщини: - поверхневі; - внутрішні; - наскрізні; - подовжні; - поперечні; - розгалужені. | Дефект у виді розриву в звареному шві по лінії сплавки або в околошовній зоні | -тверда конструкція виробу; -зварювання в жорстко закріплених пристосуваннях; -великий час між зварюванням і термообробкою; -велика швидкість охолодження; -помилка в проектуванні зварного шва (близько розташовані концентратори); -порушення технології (температура підігріву, порядок накладення швів); -порушення захисту; -неякісний основний метал. | Найбільш небезпечний і неприпустимий дефект, як правило, шлюб. Виправлення – підварювання з попереднім обробленням або сверлінням кінців тріщини. |
| Пори зварного шва: -одиночні; -розсіяні; -скупчення; -ланцюжок. | Дефект зварного шва у виді порожнини округлої або довгастої форми заповненої газом. | -вологий флюс; -відвологлі електроди; -неякісна підготовка крайок, що зварюються, і поверхні зварювального дроту; -збільшений діаметр електрода; -довга дуга; -збільшена швидкість зварювання; -неякісний захист; -неякісний основний метал. | Як правило, виникає при зварюванні алюмінієвих і титанових сплавів, у глибоких стикових швах, при утрудненні дегазації. Ослаблення перетину. Зниження герметичності. Виправлення – одиничні пори залишають, у всіх інших випадках підварювання. |
| Включення: -жужільні; -оксидні; -вольфрамові; -нітрідні. | Дефекти у виді неметалічних часток або стороннього металу в металі шва. | -неякісна підготовка поверхні; -неякісний основний метал; -порушення технології зварювання; -порушення захисту. | Мають сферичну або довгасту форму, а також у виді прошарків. Концентратори напруги. Виправлення – підварювання з обробленням. |

Основні методи дефектоскопії зварних з'єднань, приведені в табл. 3.

Табл. 3.

Методи дефектоскопії зварних з'єднань

| Дефекти | Методи контролю, що неруйнує |
| --- | --- |
| Зовнішні | Візуальний і візуально-оптичний. Капілярний, магнітний, вихретоковый. |
| Внутрішні | Акустичний (ультразвуковий), магнітний, радіаційний (рентгенографічний). |
| Наскрізні | Капілярний. Течишукачем. |

# 20. ДЕФЕКТИ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ

Дефекти контактного зварювання класифікують на поверхневі і внутрішні.

До поверхневих дефектів відносять:

- зсув центрів зварних крапок або зварного шва від осі розмітки;

- глибокі вм'ятини;

- великий діаметр ум'ятини;

- потемніння поверхні;

- зовнішні тріщини;

- зовнішнє вибризкування.

До внутрішніх дефектів відносять:

- непровар;

- внутрішніє вибризкування;

- усадочні дефекти.

При контактному зварюванні може в деяких випадках утворитися і наскрізний дефект – прожог.

Загальні зведення про дефекти контактного зварювання приведені в табл.4.

Табл.4

Дефекти контактного зварювання

| Дефект | Причини утворення дефекту | Особливості дефекту |
| --- | --- | --- |
| Зсув центрів зварних крапок або зварного шва від осі розмітки | -Порушення технології; -Несправність устаткування; -Низька кваліфікація зварника. | Може супроводжуватися розривами напуску. |
| Неправильна форма відбитка | -знос електродів; -неправильне заточення електродів; -неспіввісність електродів. | Може супроводжуватися зовнішнім вибризкуванням. |
| Глибокі вм'ятини | -великий струм; -велика тривалість імпульсу; -мала робоча поверхня електродів. | Супроводжується вибризкуванням і утворенням дефектів усадочного походження (рихлоты, тріщини) |
| Великий діаметр ум'ятини | -велике зварювальне зусилля; -велика робоча поверхня електродів. | Приводить до зменшення діаметра ядра. |
| Потемніння поверхні відбитків («кольору мінливості») | - малий час проковування. | Не є значним дефектом у сталях, але приведе до масопереносу і зниження корозійної стійкості в алюмінієвих сплавах. |
| Зовнішні тріщини | -мале зварювальне і кувальне зусилля; -неякісна підготовка поверхні; -забруднення поверхні електрода. | Часто супроводжується подплавленням поверхні крапки. Небезпечний дефект при дії перемінних навантажень. |
| Зовнішніє вибрискування: -початковий; -кінцевий. | -великий струм; мала тривалість імпульсу; мале зварювальне зусилля; перекіс електродів; неякісна підготовка поверхні. | Іноді супроводжується утворенням наскрізного отвору у верхньому листі. Має місце при зварюванні плоскими електродами. Знижує корозійну стійкість зварної крапки. |
| Непровар: -повний; -частковий. | -малий зварювальний струм; -мала тривалість імпульсу; -велике зварювальне зусилля; -великий розмір робочої поверхні електрода; -малий крок між крапками; -велика товщина плакування; -великі зазори між деталями; -раннє включення кувального зусилля. | Найбільш небезпечний і виявляєтся важко. Особливо небезпечний дефект у виді повного непровару. Ознака непровару – малий діаметр відбитка. Фіксується шляхом ручний отгибки крайки при зварюванні пластичного металу. |
| Внутрішній вибризгування: -початковий; -кінцевий. | -великий струм; -велика тривалість імпульсу; -мале зварювальне і кувальне зусилля; -великі складальні зазори; -погана підготовка поверхні; -мала напуск. | Ознака вибризгування – велика глибина відбитка. Приводить до забруднення частками металу внутрішньої порожнини при зварюванні оболонкових конструкцій. |
| Усадочні дефекти (рихлоти, тріщини) | -мале зварювальне зусилля; -великий струм; -велика тривалість імпульсу; -погана підготовка поверхні; -запізнювання включення кувального зусилля. | Як правило, виникають у сплавів, що мають великий температурний інтервал кристалізації. Малоопасні при статичних навантаженнях. |
| Прожог крапки | -мале зусилля стиску або його відсутності; -раннє включення струму; -великі зазори; -погана підготовка поверхні; -забруднення електрода. | Наскрізний отвір діаметром більше діаметра електрода. |

Основні методи дефектоскопії зварних з'єднань

| ##### Дефекти | Методи контролю, що неруйнує |
| --- | --- |
| ##### Зовнішні | візуальний і візуально-оптичний |
| ##### Внутрішні | Ультразвуковий, вихретоковий, радіаційний (з використанням рентгеноконтрастніх матеріалів) |

###### 21. ВИБІР МЕТОДІВ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

Методи дефектоскопії відносяться до методів контролю зварних швів, що неруйнує. Їх використовують з метою виявлення дефектів – несплавлення.

На практиці відомо десять видів контролю, що неруйнує, що розділяються на методи в залежності від способу виявлення дефектів. Основними методами контролю дефектов-несплавлення зварних з'єднань є радиографичний і радиоскопічний, ультразвуковий, магнитопорошковий і магнитографічний, капілярний, вихретоковий, течешуканієм, візуальний і візуально-оптичний. Кожний з методів має свої особливості й область застосування.

Основні фактори, що визначають застосовність методів, зводяться до наступним:

1. Фізичні властивості матеріалу.

Радіаційні методи використовують для контролю будь-яких конструкційних матеріалів, магнітні - для феромагнітних матеріалів (метали на основі Fe, Ni, Co), а вихретоковий - для электропровідних матеріалів.

2. Товщина і розміри виробу.

Радіаційний і ультразвуковий контроль використовують для зварних з'єднань різної товщини, а вихретоковий і магнітний контроль для малих товщин.

3. Стан поверхні.

При ультразвуковому контролі необхідно зачищати контрольовану ділянку зварного з'єднання з нанесенням контактного змащення. У магнітному контролі необхідно знімати надмірне посилення шва. Особливістю капілярного контролю є особливо ретельна підготовка поверхні.

4. Характеристики дефектів.

При виявленні об'ємних дефектів (пори, включення) раціональний радіаційний контроль, а площинних (тріщини, непровари) – ультразвуковий, магнітний і вихретоковий контроль.

Дефекти, розташовані в поверхневому шарі найбільше надійно виявляються вихретоковим, капілярним і магнітним контролем, а внутрішні дефекти – радіаційними й акустичними методами.

5. Розміри припустимих дефектів.

Вони визначають технічні умови на відбраковування зварних швів і залежать від умов експлуатації зварних виробів.

6. Технічні характеристики.

Основними технічними характеристиками методів контролю, що неруйнує, є чутливість, що дозволяє здатність і вірогідність.

Чутливість методу визначається найменшими розмірами дефектів, що виявляються, що дозволяє здатність - найменшими відстанями між двома сусідніми дефектами, що виявляються, а вірогідність - імовірністю пропуску дефектів з неприпустимими розмірами.

Радіаційні методи контролю чуттєві до об'ємних і площинних дефектів, розташованим у напрямку просвічування, ультразвукові методи - до будь-яких площинних внутрішніх дефектів, а магнітні і капілярні методи – до плоских поверхневих дефектів. Ці ж методи мають високу здатність, що дозволяє, і вірогідність контролю.

7. Техніко-економічні показники.

До техніко-економічних показників відносять продуктивність, можливість механізації й автоматизації, приступність технічних засобів, можливість документування результатів контролю, вартість контролю й ін.

Самим непродуктивним є рентгенографічний контроль. Ультразвуковий і вихретокові методи контролю мають високу продуктивність, а також можливістю обробки, збереження і реєстрації дефектоскопічної інформації.

8. Умови виконання контролю.

При використанні радіаційного контролю необхідно ретельно контролювати радіаційну обстановку у виробничих приміщеннях і використовувати спеціальні міри захисту. Інші методи контролю використовують за умови виконання загальних вимог по техніці безпеки й експлуатації устаткування.

22. ВПЛИВ ДЕФЕКТІВ У ВИДІ НЕСЛАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

Працездатність зварних з'єднань залежить прямо від їхньої дефектності. Тому що одержати бездефектну продукцію практично неможливо, те необхідно установити норми припустимих дефектів або бракування. Встановлення в технічних документах більш твердих норм дефектності підвищує працездатність зварних з'єднань.

При обґрунтуванні норм дефектності для зварних з'єднань, що працюють під навантаженням необхідно визначити їхній вплив на механічні властивості зварного з'єднання. Основною механічною властивістю є міцність при статичних і перемінних навантаженнях. Норми дефектності встановлюють за результатами механічних іспитів, аналізу зламів (фрактографІя) і металографії зварних з'єднань. У результаті досліджень установлюється кореляційний зв'язок між геометричними характеристиками дефекту і міцністю з'єднання.

Вплив дефектів визначається не тільки розмірами, але і їхньою формою. До найбільш небезпечних дефектів відносять тріщини, непровари і підрізи. Менш небезпечними дефектами є пори. Проміжні положення займають включення. Кожний з перерахованих дефектів характеризується визначеним значенням концентрації напруг.

Коефіцієнт концентрації напруг визначається по формулі:

Кд =σ max/ σ ср.

Де:      σ max– максимальна напруга в зоні дефекту,

σ ср – середня напруга в звареному з'єднанні.

Коефіцієнти концентрації напруг відповідають 2-3 (для пір), 3-10 для включень, 10-100 (для тріщин, підрізів і непроварів у корені шва). Коефіцієнт Кд залежить від розташування дефекту стосовно напрямку діючого навантаження.

Найбільш небезпечною спрямованістю тріщин є така при якій найбільші напруги, що розтягують, діють перпендикулярно до її площини. Найменшою небезпекою характеризуються дефекти, при якому дія напруг, що розтягують, паралельно основному напрямкові дефекту.

Небезпека дефектів зростає для витягнутих пір – свищів, що особливо виходять на поверхню, а також для ланцюжків або скупчень пір або включень.

Вплив дефектів на якість зварних з'єднань збільшується зі зростанням залишкових зварювальних напруг у звареному з'єднанні, що необхідно враховувати при розробці технології зварювання. Ще велику небезпеку представляють дефекти, що з'являються в процесі експлуатації зварних з'єднань. Тому необхідно підтримувати такий стан технологічного процесу, щоб дефектність на стадії виготовлення виробів була б нижче рівня, необхідного при експлуатації. Тому основна оцінка норм припустимих дефектів повинна визначатися в умовах дії навантажень, характерних для експлуатаційних умов.

Розглянемо вплив площинних (на прикладі непровару) і об'ємних (на прикладі пір) дефектів на міцність зварних з'єднань. При статичному навантаженні і пластичному металі зі збільшенням непровару в корені шва міцність зварних з'єднань зменшується пропорційно його величині

При малопластичному металі (високоміцна сталь)зі збільшенням величини непровару, межа міцності зменшується більш різко в порівнянні з пластичним металом. При цьому, якщо в сталі 10 непровар визначеної величини ще допустимо, те для сталі 30ХГСА, як правило є шлюбом.

При перемінних навантаженнях падіння міцності зварного з'єднання в залежності від розміру дефекту ще більше підсилюються і тому площинні дефекти типу тріщин і непроварів узагалі неприпустимі.

Об'ємні дефекти з площею дефектної зони до 5-10% площі поперечного переріза шва, при статистичному навантаженні і пластичному металі практично не роблять впливу на межу міцності. При малопластичному металі характер залежності істотно змінюється.

При контактному зварюванні основним дефектом є непровар, що робить такий же вплив, як і площинні дефекти при зварюванні плавленням (з підвищенням площі непровару граничне навантаження зменшується).

Дефекти усадочного типу, розташовані в центрі ядра зварних крапок при статичному навантаженні є незначними концентраторами, і вплив на міцність з'єднання практично не роблять, тому що найбільші напруги концентруються по границі зварної крапки, де і відбувається її руйнування.

При перемінних навантаженнях внутрішні дефекти в звареній крапці роблять помітно більший вплив у порівнянні зі статичними навантаженнями.

Працездатність зварних з'єднань, що експлуатуються при підвищених або низьких температурах і різних концентраторах напруг, що мають, визначається показниками ударної в'язкості, отриманими в результаті динамічних (ударних) іспитів. Ударні іспити не дають прямих даних для розрахунку норм дефектності, але вони дозволяють виявити вплив змін структури металу на механічні властивості, що не виявляються за результатами статичних іспитів.

Динамічні іспити дозволяють також простежити впливу явища зміцнення і руйнування металу зварного шва, зв'язані з укрупненням зерна, випаданням карбідів, нітридів і т.д.

Для зварних з'єднань, що працюють при підвищених або знижених тисках, показником працездатності є герметичність,контроль якої забезпечує виявлення наскрізних дефектів. Для оцінки герметичності використовуються показники натікання газу або рідини при заповненні контрольованого об'єкта. При експлуатації зварних з'єднань у корозійних середовищах норми дефектності повинні бути уточнені з урахуванням цього фактора.

23. НОРМИ ДЕФЕКТНОСТІ І КАТЕГОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗВАРЕНИХ З'ЄДНАНЬ

Норми дефектності дозволяють зробити сортування зварних з'єднань по трьох групах якості:

1 група - придатні зварені з'єднання;

2 група - дефектні зварені з'єднання (можливе усунення дефектів і ремонт виробу);

3 група - браковані зварені з'єднання (ремонт виробів не допускається).

Норми дефектності вказують у технічних умовах на виготовлення зварного з'єднання (ТУ) або в будівельних нормах і правилах для будівельних зварних конструкцій (СН і П). Норми припустимих дефектів виражають звичайно в значеннях мінімальних розмірів неприпустимих дефектів або максимальних розмірів припустимих дефектів, виходячи з показників працездатності. Їх розраховують проектувальники, з урахуванням думок металознавців, технологів і дефектоскопистів. На підставі норм дефектності вибирають технічні засоби контролю, а також еталонні або тест зразки і визначають умови проведення контролю.

При використанні методів контролю, що неруйнують, установлюють зв'язок між реальними розмірами дефектів і їхніх параметрів, оцінюваними при контролі. Ці параметри є критеріями бракування зварних з'єднань. Наприклад, при ультразвуковому контролі про розмір дефекту судять по амплітуді відбитого сигналу від дефекту, тому для встановлення залежності між амплітудою відбитого сигналу і його розмірів використовують еталони або тест зразки з моделями припустимих дефектів.

У машинобудівних галузях промисловості, що випускають різні зварені вироби, норми припустимих дефектів установлюють виходячи зі ступеня відповідальності виробів і з урахуванням сформованої практики розробки бракувальних норм на конкретні види продукції.

По ступені відповідальності зварені вироби розділяють, як правило, на три категорії. Кожної категорії відповідає визначений рівень вимог до якості виробів. Так в авіаційній промисловості відомі наступні три категорії відповідальності:

1 категорія – особливо відповідальні зварені вироби;

2 категорія – відповідальні зварені вироби;

3 категорія – мало відповідальні зварені вироби.

Для виробів першої категорії, що експлуатуються при перемінних навантаженнях і в корозійному середовищі, використовують комплексну систему контролю, що передбачає застосування декількох методів контролю, що неруйнує. Для цієї категорії встановлюють самий високий рівень вимог. Виробу, що відносяться до третьої категорії відповідальності, звичайно контролюють візуально. У зварних з'єднаннях цієї категорії не допускаються тільки наскрізні дефекти. Категорію відповідальності встановлює конструктор.

24. ЕКСПЛУТАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

У процесі експлуатації зварних виробів відбувається старіння матеріалу, що супроводжується зносом і руйнуванням. Ці явища приводять до появи несправностей і відмовлень виробів.

Несправність – це стан зварного з'єднання, при якому воно не відповідає хоча б одній вимозі НТД. Виріб, що характеризується несправністю, можна експлуатувати з урахуванням забезпечення постійного контролю за його експлуатацією.

Відмовлення – це повне порушення працездатності виробу, при якому подальша його експлуатація неможлива. Відмовлення можуть бути поступові і раптові.

Поступові відмовлення зв'язані з повільним (грузлим) руйнуванням виробу, а раптові відмовлення - з тендітним руйнуванням виробу.

Знос – зміна розмірів, форми і стани поверхні зварного з'єднання. При зносі спостерігається поглиблення, збільшується шорсткість поверхні і має місце залишкова деформація поверхневого шару (наклеп).

Серед зварних з'єднань найбільш схильні до зносу зварені з'єднання, виконані контактним зварюванням.

Знос класифікують на види:

-механічний знос, виникає в тертьових елементах;

-абразивний знос, виникає в результаті улучення твердих часток у зазор між тертьовими елементами;

-корозійний знос, виникає при наявності навантажень і корозійного середовища;

-втомленний знос, виникає при перемінних навантаженнях.

Знос супроводжується руйнуванням і виникненням поверхневих мікротріщин.

У зварних виробах виникають також втомлені тріщини, а також тріщини, зв'язані з явищем повзучості. Поява втомлених тріщин зв'язано в першу чергу з впливом концентраторів напруг (забоіни, ризики, різкі переходи від шва до основного металу, від однієї товщини до іншої, наявність отворів). При дії перемінних навантажень у найбільш слабкому місці виробу, де виникають залишкові напруги, що перевищують границю витривалості, з'являються мікротріщини, що розвиваються надалі в втомлені тріщини, що приводять до раптового руйнування з'єднання (відмовленню) без видимих пластичних деформацій.

Великий вплив на утому робить зміна температурних умов експлуатації (теплозміни) і вплив корозійного середовища. При цьому руйнування з'єднання відбувається при значно менших напругах. Поява тріщин повзучості зв'язано з повільним наростанням у часі пластичної деформації матеріалу при тривалих механічних впливах і нагріванні. Матеріали і зварені з'єднання, що працюють тривалий час при високих температурах, поступово руйнуються при напругах значно менших границі текучості.

На появу тріщин утоми і повзучості впливає низька пластичність металу, наявність дефектів – несплошностей у звареному шві, а також структурні зміни, зв'язані зі зміцненням і знеміцнювання металу в процесі експлуатації.

При експлуатаційному контролі важливо фіксувати не тільки поява тріщин, але і знати кінетику їхнього розвитку в часі. Дослідження кінетики розвитку тріщин і руйнувань є задачею технічної діагностики зварного з'єднання.

Технічна діагностика – займається встановленням і вивченням ознак, що характеризують технічний стан виробів, для пророкування можливих відхилень контрольованих параметрів (наприклад, довжина тріщини або товщина виробу) за припустимі межі, унаслідок чого виникають раптові відмовлення.

Технічна діагностика дає можливість оцінити тривалість експлуатації виробу, тобто його довговічність з появою дефектів. Методи технічної діагностики застосовують для раціональної організації контролю працездатності зварних виробів у процесі експлуатації. Методи технічної діагностики розділяють на:

-експериментальні;

-розрахункові.

У розрахункових методах визначають напружений стан контрольованого зварного виробу при наявності дефектів. При цьому виконують моделювання стану дефектного з'єднання за допомогою комп'ютерної техніки.

До експериментальних методів дослідження працездатності дефектного з'єднання, відносять механічні іспит, наприклад, іспиту на крихкість (тріщиностійкість), використовуване в механіку руйнування, для оцінки стійкості зварного з'єднання до тендітного руйнування.

Іспиту на крихкість проводяться на зварних з'єднаннях зі статичним вигином зразка, у якого виконаний надріз, у вершині якого мається штучна втомлена тріщина. Зразок навантажують до моменту швидкого (нестабільного) розвитку тріщини. Потім по величині навантаження і довжині тріщини розраховують коефіцієнт інтенсивності напруги, котрий є головним критерієм оцінки крихкості руйнування зварного з'єднання.

Іспиту на крихкість проводять для різних умов нагруження, що дозволяє установити ресурс роботи виробу й оцінити імовірність виникнення відмовлення. Знаючи коефіцієнт інтенсивності напруги і границя текучості металу можна визначити критичну величину тріщини, перевищення якого викликає тендітне руйнування зварного з'єднання.

Аналогічні коефіцієнти можна визначити не тільки при статичних, але і динамічних нагруженях.

Велику інформацію з визначення характеру зон руйнування і зв'язок її з дефектами і концентраторами дають методи фрактографіі (методи аналізу зламів). По виду зламу можна визначити пластичність або крихкість металу, або зварного виробу. Пластичні грузлі метали дають волокнистий (з виступами) сірий злам з матовою поверхнею, тому що характеризуються  дрібнозернистою структурою. Тендітні матеріали мають блискучий, кристалічного виду злам, тому що характеризуються грубозернистою структурою. Для вивчення макро- і мікрозламів використовують металографічні й електронні мікроскопи.

По виду зламу можна судити також про дефекти зварного шва:

-пори виглядають як округлі або витягнуті порожнечі;

-гарячі тріщини мають темну окислену поверхню;

-холодні тріщини мають блискучу поверхню;

-металеві включення мають вигляд порожнеч з гострими краями;

-оксидні плівки, наприклад на алюмінієвих сплавах, мають волокнистий вигляд.

До експериментальних методів технічної діагностики відносять також методи товщинометріі, структураскопіі і інтроскопіі, що є методами контролю, що неруйнує.

25. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ, ЩО НЕРУЙНУЄ, У СТРУКТУРАСКОПІІ, ТОВЩИНОМЕТРІІ І ІНТРОСКОПІІ

ЗВАРЕНИХ ВИРОБІВ

Під структураскопієй розуміють контроль хімічного складу та несплошностей структури зварного з'єднання по аналізі його фізико-хімічних властивостей.

До методів структуроскопіі відносяться:

-Ультразвуковий структурний аналіз. Заснований на визначенні амплітуди ультразвукових сигналів, отриманих на різних частотах, у залежності від величини зерна або глибини міжкрісталітноі корозії.

-Вихретоковий структурний аналіз. Заснований на залежності величини електропровідності металу від його структурного стану.

-Магнітний структурний аналіз. Заснований на залежності магнітних властивостей металу від зміни структури.

До методів товщинометріі відносять:

-Радіаційний метод. Заснований на залежності інтенсивності іонізуючого випромінювання, що пройшло через контрольований об'єкт, від його товщини.

-Ультразвуковий метод. Реалізується у виді лун-імпульсного і резонансного методів. Лун-імпульсний метод заснований на визначенні часу проходження імпульсу, а резонансний метод заснований на визначенні частоти ультразвукових коливань, при якій у контрольованому об'єкті виникають «стоячі хвилі», обумовлені явищем резонансу.

-Токовихревий метод. Заснований на вимірі величини електроопіру матеріалу при зміні його товщини.

До методів інтроскопіі, заснованої на візуальному спостереженні внутрішньої будівлі контрольованого об'єкта відносять:

-Рентгеноскопічний метод. Заснований на перетворенні іонізуючого випромінювання, що пройшло через об'єкт, в електронне зображення на екрані монітора з використанням рентгенотелевізійних установок.

-Метод рентгенівської обчислювальної томографії.

Вирішує зворотну задачу інтроскопіі, коли за об'ємною інформацією виміру інтенсивності випромінювання, що пройшло через контрольований об'єкт у різних неаправленнях, створюється світлотіньове зображення структури контрольованого шару виробу на екрані монітора.

-Тепловий метод. Заснований на одержанні видимого зображення структури контрольованого об'єкта по його тепловому випромінюванню.

-Метод ультразвукової томографії. Дозволяє одержати на моніторі поперечний переріз контрольованого об'єкта з указівкою місця розташування дефекту і його координат.

26. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Технічний контроль розглядають як один з основних елементів системи керування якістю продукції, що випускається, на підприємстві. Інформація про якість контрольованої продукції є дуже важливою. Її правильне і своєчасне використання дозволяє оперативно удосконалювати конструкцію виробів і технологію їхнього виробництва, робити необхідне регулювання технологічного процесу, не чекаючи появи дефектних виробів і вирішувати багато інших задач. Рішення цих задач покладається на службу технічного контролю підприємства.

Основною метою служби технічного контролю є попередження появи шлюбу продукції, що випускається.

Основним органом служби технічного контролю на підприємстві є відділ технічного контролю (ОТК). Склад, структура, права й обов'язки його визначаються «Положенням про відділ технічного контролю», затверджуваним керівником підприємства. Цей документ розробляється відповідно до галузевого типового положення про ОТК.

При організації відділу технічного контролю дотримують наступних принципів:

-ОТК виконує контроль на всіх стадіях виробничого циклу виготовлення продукції, починаючи від матеріалів, що надходять на підприємство, і напівфабрикатів, і закінчуючи випуском готової продукції;

-ОТК централізується в єдиному органі по контролі якості продукції;

-ОТК є незалежним органом підприємства, тому що начальник ОТК підкоряться тільки керівникові підприємства і працівники ОТК не залежать від адміністрації цехів і відділів;

-До складу працівників ОТК входять співробітники з числа висококваліфікованих фахівців виробництва;

-Операції технічного контролю вносять у технологічні карти в єдиній послідовності з виробничими операціями по виготовленню продукції.

-ОТК координує роботу не тільки по випуску якісної продукції, але і підтримує зв'язок з її споживачами через розгляд рекламацій і відкликань гарантійних майстерень і ремонтного відділу підприємства;

-ОТК забезпечує постійне і надійне збереження єдності вимірювальних мір на підприємстві і відповідність їхнім державним еталонам;

-ОТК організує роботу і взаємини з керівниками цехів і відділів по забезпеченню випуску якісної продукції.

Основними задачами служби технічного контролю є:

-Вхідний контроль основних і зварювальних матеріалів, заготівель і напівфабрикатів;

-Операційний контроль технологічного процесу виготовлення виробів;

-Приймальний контроль готової продукції;

-Інспекційний контроль виробничого процесу виготовлення продукції (збереження, транспортування, складування);

-Контроль за дотриманням і впровадженням нової нормативно-технічної документації (НТД);

-Нагромадження, облік і аналіз інформації з якості;

-Удосконалювання системи контролю і керування якістю;

-Участь у розробці методів і засобів контролю;

-Контроль за збереженням єдності вимірювальних мір.

Відповідно до задач на кожнім підприємстві розробляється відповідна структура служби технічного контролю. У цю структуру входять:

-група вхідного контролю, що працює в системі служби матеріально-технічного постачання;

-група приймання готової продукції, що працює в системі служби збуту;

-лабораторія методів контролю, що неруйнують;

-технічне бюро й ін.

Основною задачею групи вхідного контролю є технічне приймання матеріалів, що надходять на підприємство, і напівфабрикатів, а групи приймання готової продукції - перевірка відповідності її вимогам, що представляються. На неякісний матеріал оформляється акт-рекламація, що направляється підприємству – виготовлювачеві, а на неякісну готову продукцію акт-повідомлення про шлюб, що направляється в цехи.

Під рекламацією розуміють заява споживача про невідповідність продукції установленим вимогам.

Технічне бюро веде облік і аналіз шлюбу, вивчає причини утворення дефектів і шлюбу, розглядає рекламації споживачів продукції й аналізує причини її несправностей і відмовлень, бере участь у проведенні іспитів продукції, контролює заходу щодо усунення дефектів, підбирає і систематизує науково-технічну літературу, що керують і нормативні матеріали.

Основу відділу технічного контролю складають бюро технічного контролю (БТК), що працює у виробничих цехах підприємства. В обов'язку БТК входять:

-контроль за виготовленням продукції;

- оформлення технічної документації;

- облік шлюбу;

- розробка заходів щодо усунення шлюбу;

- інспекційний контроль за дотриманням технологічного процесу.

На підприємствах крупносерійного і масового виробництва створюються групи статистичного контролю, що ведуть систематичний облік і аналіз якості продукції. Група статистичного контролю здійснює статистичний аналіз стану технічного процесу і статистичний приймальний контроль готової продукції, а також займається питаннями розробки заходів щодо статистичного керуванням якістю продукції, що випускається, з метою попередження утворення шлюбу.

27. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНТРОЛЮ

Технічну документацію контролю розділяють на три види:

1. Технологічна документація;

2. Супровідна документація;

3. Накопичувальна документація.

Під технологічною документацією розуміють операційні карти і відомості операцій.

Операційні карти (ОК) і відомості операцій (ВОП) використовують для опису технологічних операцій і технологічних процесів технічного контролю. Вибір технологічного документа визначає технолог виробництва, погоджуючи його з ОТК і метрологічної служби.

Операційні карти призначені для опису технологічних операцій технічного контролю з указівкою змісту і послідовності переходів. Під переходом розуміють елементарну частину технологічної операції. Операційні карти, як правило, розробляють для складних операцій з великим числом переходів. Вони використовуються в крупносерійному і масовому виробництві. У них указують контрольовані параметри, дані про застосовувані засоби технологічного оснащення і норм часу.

Відомості операцій призначені для операційного опису технологічних операцій технічного контролю в технологічній послідовності з указівкою переходів. Їх розробляють у тому випадку, якщо технологічний процес містить велике число операцій технічного контролю, а самі операції складаються з двох – трьох нескладних переходів.

Відомості операцій і операційних карт повинні застосовуватися разом з маршрутною картою (МК) або її картами технологічного процесу, що заміняють, (КТП) або картою типового (групового) технологічного процесу (КТТП) у залежності від того, розробляється комплект документів на одиничний або типовий (груповий) технологічний процес.

У залежності від складності виробу й обсягу контрольованих параметрів операції технічного контролю можуть входити в самостійний технологічний процес технічного контролю, так і бути складовими частинами технологічних процесів, спеціалізованих по методах обробки, оформлення і зборки.

Найменування операцій технічного контролю варто застосовувати по класифікаторі технологічних операцій машинобудування і приладобудування.

Операції технічного контролю можуть бути описані в маршрутному або маршрутно – операційному описі (в одиничному і дрібносерійному виробництві) або в операційному описі (у крупносерийному і масовому виробництві).

Технологічну документацію на іспити розробляють у формі маршрутних карт (МК).

Разом з ОК, ВОП і МК можуть застосовуватися карти ескізів (КЭ), на яких містяться графічне зображення зони виробу, що підлягають контролеві або іспитам, таблиці контрольованих параметрів, схеми і т.п.

При розробці технологічних документів використовують уніфіковані і машино – орієнтовані форми, що забезпечують можливість обробки інформації, що утримується в них, із застосуванням комп'ютерної техніки.

Супровідна документація супроводжує кожен виріб або партію виробів протягом усього технологічного процесу. До супровідних документів відносять технологічний паспорт, технологічну бирку і супровідний ярлик.

Технологічний паспорт призначений для вказівки змісту виконуваних при виготовленні виробу операцій і проставлення підписів виконавців і контролюючих осіб. Документ використовується для обліку й аналізу результатів контролю при виготовленні особливо відповідальних виробів.

Технологічний паспорт оформляється також на специфічні технологічні процеси, наприклад, коли час виконання окремих операцій або між їхнім виконанням регламентоване. Цей документ після приймання і здачі виробу зберігається в ОТК весь період, розрахований на експлуатацію виробу. У технологічний паспорт можуть входити допоміжні документи: карти вимірів і іспитів. Їх використовують для реєстрації результатів виміру контрольованих параметрів при виготовленні виробів і реєстрації умов, режимів і контрольованих параметрів при проведенні іспитів. На картах проставляються дати виконання і підпису виконавців.

Технологічна бирка є різновидом паспорта й оформляється на кілька виробів одного типу.

Супровідний ярлик є різновидом технологічної бирки при виготовленні великої партії.

На ряді підприємств до супровідних документів відносять робочі карти (робітники убрання, змінні завдання). У цих документах оформляються зведення, що вказують загальну кількість контрольованих об'єктів і результати перевірки їхньої якості.

Накопичувальні документи використовуються для подальшого аналізу й узагальнення результатів контролю й одержання зведених карт (звітів) по контролі. До таких документів відносяться: акти (повідомлення) про шлюб, рекламаційні картки і журнали контролю технологічного процесу й ін.

Акти про шлюб оформляються контролерами БТК. Він є основним первинним документом для обліку й аналізу шлюбу. Шлюбом вважається продукція, якість якої не відповідає НТД. На підставі актів складаються змінні або щоденні зведення по шлюбі. Вони дозволяють більш заглиблено вивчати причини шлюбу з метою розробки ефективних заходів щодо його усунення.

Рекламаційні карти заповнюються після аналізу причин відмовлень продукції. Вона може бути корисної при наступному узагальненні і зіставленні з даними контролю по інших рекламаціях. У журнали контролю заноситься поточна інформація про контроль якості матеріалів і напівфабрикатів, стані технологічних операцій і процесів і результатах приймального контролю готової продукції.

Накопичувальна документація дозволяє одержати історію якості по випуску продукції даного типу з метою керування процесом виготовлення продукції і прогнозування її якості. Для систематизації зведень про шлюб продукції й автоматизації обліку результатів контролю вводяться класифікатори. Вони являють собою шифри з набору цифр і букв. За допомогою шифру фіксують види і причини шлюбу, а також їхні винуватці.

При аналізі причин шлюбу беруть до уваги наступні принципи:

-Спочатку формуються припущення (версія), що потім уточнюється шляхом проведення визначеної дослідницької роботи;

-Область пошуку причин дефектності звужують, переходячи від загального до частки;

- Установлюються негативно діючі на якість фактори і визначаються їхні параметри, що характеризують, які потрібно контролювати;

-Аналіз причин дефектності повинний бути спрямований на виявлення зв'язків;

-Визначають найбільш істотні причини шлюбу або відмовлення і результати дослідження зображують у виді діаграм або графіків;

-Якщо важко виявити окремі причини шлюбу, що можуть бути залежні від декількох факторів, використовують методи статистичного аналізу.

При вивченні й аналізі шлюбу або відмовлень зварних виробів можна виявити три групи причин:

1.КОНСТРУКТИВНІ ПРИЧИНИ. Є наслідком недосконалості методів розрахунку, недостатнім обліком реальних умов експлуатації і помилками в проектуванні виробу і технологічній підготовці виробництва.

2.ВИРОБНИЧІ ПРИЧИНИ. Є наслідком відхилень у виробничих процесах виготовлення виробів. Виробничі причини, як і дефекти, можна розділити на металургійні і технологічні причини.

Металургійні причини зв'язані з металургійними факторами виробництва виливків і їхньої наступної обробки для одержання деталей, що зварюються.

Технологічні причини зв'язані з:

-незадовільною підготовкою поверхні;

-низькою якістю зборки;

-порушенням технології зварювання;

-низькою кваліфікацією зварників;

-несправністю устаткування;

-несприятливими виробничими умовами.

3 ЕКСПЛУТАЦІЙНІ ПРИЧИНИ. Зв'язані з порушенням умов експлуатації виробів.

28. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Статистичні методи контролю відносяться до методів активного контролю, що використовується в крупносерІйному і масовому виробництвах і якістю, що забезпечує керування, продукції. В умовах крупносерийного і масового виробництва суцільний контроль, застосовуваний для особливо відповідальних виробів, не можливий. До того ж суцільний контроль ще не гарантує суцільна якість, тому що при суцільному контролі контролер швидко утомлюється, його увага слабшає й у результаті він може пропустити дефектний виріб і забракувати придатний виріб. Крім того, при суцільному контролі потрібне збільшення чисельності контролюючого персоналу з огляду на, що трудомісткість контролю нерідко перевищує трудомісткість самих технологічних операцій. У цих умовах вихід може бути знайдений у використанні статистичних методів контролю. Статистичні методи контролю засновані на використанні методів теорії імовірності і математичної статистики при вибірковому контролі невеликої по кількості виробів вибірці (частини партії) і оцінюванні по її результатах якості всієї партії.

Статистичні методи контролю можна розділити на двох груп:

1. Статистичний приймальний контроль готової продукції;

2. Статистичне регулювання якості технологічних процесів.

Для організації статистичного приймального контролю готової продукції розробляють систему правил - планів контролю. План контролю включає такі елементи, як: обсяг контрольованої вибірки, процедуру добору виробів у вибірку, процедуру прийняття рішень про приймання партії або подальше продовження контролю, методику одержання узагальнених статистичних характеристик і т.д.

Розрізняють приймальний контроль по кількісному і якісному показниках. До кількісних показників відносять:

- середнє число дефектів на зварний шов;

- середню довжину дефектів на стик або погонний метр шва й ін.

До якісних показників відносять:

- частку дефектних виробів у партії;

- частку бракованих виробів у партії.

При ухваленні рішення про приймання партії або продовження контролю можуть бути передбачені дві схеми.

1) Одноступінчатий контроль. Рішення приймається за результатами контролю тільки однієї вибірки.

2) Двоступінчастий контроль. Рішення приймається на підставі контролю двох послідовних вибірок.

Якщо за результатами двоступінчастого контролю виявляється шлюб, то контроль ведуть усієї партії.

Статистичне регулювання якості технологічного процесу є методом попереджувального контролю, і полягає в тім, що у визначені моменти часу контролюють параметри продукції і визначають їхнього відхилення від установлених значень. Однією з основних умов якості масової продукції є її однорідність, тобто відповідність будь-якого числа виробів вимогам, креслення, технічних умов або стандартів. Однак у масовому виробництві навіть при стабільному стані устаткування і стійкому налагодженню технологічного процесу виготовлені вироби мають різні відхилення від вимог, викликувані двома групами причин.

Одна група причин обумовлена систематично повторюваними відхиленнями, наприклад, у зв'язку зі зносом настановних елементів складально-зварювальних пристосувань. Ці причини не випадкові і їх необхідно усувати. Інша група причин обумовлена випадковими відхиленнями. Вони зв'язані, наприклад з раптовими змінами режиму роботи устаткування. Ці причини не постійні і їх заздалегідь пророчити неможливо. Тому, у процесі виготовлення продукції необхідно систематично стежити за виникаючими відхиленнями й оперативно реагувати на них, не допускаючи розладнання технологічного устаткування і технологічного процесу в цілому, і тим самим, забезпечуючи керування якістю.

Для того щоб забезпечити візуальне представлення про хід (стабільності або не стабільності) технологічного процесу, необхідно використовувати контрольні карти. Вони будуються на бланках із сіткою, у якій по вертикалі відзначають значення контрольованих показників продукції, а по горизонталі – номера вибірок. Контрольні карти класифікують по кількісних і якісних показниках, а так само і по призначенню (для регулювання середнього або розсіювання).

Усяка контрольна карта складається з трьох горизонтальних ліній – контрольних границь. Центральна лінія представляє середнє значення контрольованого параметра, а дві крайні лінії відповідають верхньому і нижньому технічному контрольному допускові. Вихід за ці контрольні границі приводить до шлюбу, тому що вони представляють максимально припустимі межі зміни значень контрольованого параметра.

Щоб попередити можливість появи шлюбу на карту між центральною і крайньою лініями наносять дві попереджувальні контрольні границі (попереджувальний допуск).

Улучення контрольованого показника в інтервал між границями технічного і попереджувального допусків є сигналом про відхилення від стабільності технологічного процесу і можливому надалі появі шлюбу при контролі іншої вибірки. У цьому випадку необхідно приймати заходу щодо коректування технологічного процесу. Якщо всі крапки, що відповідають вибірковим середнім значенням контрольованого параметра виробу з вибірки, виявляються усередині верхньої або нижньої границі попереджувального допуску, то технологічний процес розглядається як знаходиться в контрольованому і стабільному стані. Процес вважається контрольованим, якщо систематичні відхилення регулярно виявляються й усуваються, а залишаються тільки випадкові відхилення, що, як правило, розподіляються відповідно до нормального закону розподілу.

Якщо ж за результатами контролю вибірки спостерігається тенденція виходу контрольованого параметра за попереджувальні границі, то за процесом варто спостерігати більш уважно. Це дозволяє передбачати можливість появи неприпустимих відхилень у майбутньому і розглянути необхідність підналагодження устаткування на конкретній операції або ж підрегулювання ходу технологічного процесу.

З метою керування якістю продукції крім контрольних карт використовують гистограмми, діаграми й інші інструменти керування.

29. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ВІДДІЛУ

ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Персонал включає контролерів ОТК і керівників робіт. До керівників робіт відносяться начальники бюро, груп і лабораторії, старші контрольні майстри і контрольні майстри.

Персонал відділу технічного контролю повинний пройти теоретичну підготовку, здати іспит і бути атестованим на право проведення контрольних робіт. До персоналу пред'являються визначені кваліфікаційні вимоги, встановлені в тарифно-кваліфікаційних довідниках і відомчих нормативних документах.

Контролери повинні мати середнє або середнє професійне утворення, пройти повний курс підготовки по методах і засобам контролю, знати властивості металу і технологічні особливості процесів виготовлення виробів, характер дефектів, що підлягають виявленню, критерії бракування, технологію контролю і нормативно – технічну документацію.

Керівники робіт є, як правило, висококваліфікованими фахівцями з базовим утворенням і стажем практичної роботи. Для одержання допуску до виконання контрольних робіт і права керівництва цими роботами контролери і керівники повинні бути атестовані в спеціальних атестаційних центрах.

Начальники ОТК зобов'язані забезпечити роботу відділу технічного контролю на всіх етапах виробничого процесу виготовлення продукції, приймати остаточні рішення про якість продукції, контролювати роботу цехів і відділів підприємства по усуненню причин утворення дефектів, не допускати використання контрольно – вимірювальних приладів, що не пройшли чергової перевірки і т.д.

У цехах підприємств установлюють контрольні пункти, що розташовуються поруч з виробничою ділянкою, що обслуговується, по ходу технологічного процесу. Робоче контрольне місце повинне бути ізольоване від виробничої ділянки й оснащено необхідними контрольно – вимірювальними інструментами і приладами. В особливо відповідальних випадках у цехах підприємств виділяють окремі приміщення, наприклад, рентгенівські бокси, що обслуговують усі ділянки цеху.

При використанні простих методів контролю і при труднощях переміщення виробу контроль здійснюють безпосередньо на робочому місці. Контролери забезпечуються необхідною технічною документацією і клеймами. При проведенні контролю контролерами повинні виконуватися вимоги і правила техніки безпеки. Якщо контрольні роботи зв'язані з професійно-шкідливими умовами, як, наприклад, з іонізуючим випромінюванням, вимоги безпеки забезпечуються дотриманням відповідних нормативних документів.

При виконанні капілярного і магнітопорошкового контролю необхідно контролювати межі гранично припустимі концентрації (ПДК) шкідливих речовин відповідно до санітарних норм проектування промислових підприємств.

При організації праці контролерів важливе місце приділяється організації взаємин ОТК із цехами і відділами підприємства, наприклад відділами головного конструктора, технолога або зварника, тому що контроль ОТК не знімає відповідальності з керівників цехів і відділів за випуск неякісної продукції. На сучасному етапі проблема підвищення якості випускної продукції повинна вирішуватися на основі системного підходу до аналізу всіх діючих умов і факторів і забезпечення виробництва ефективними методами контролю і керування якістю.

Література, що рекомендується

1. Тарарычкин И.А. Статистичні методи забезпечення якості продукції зварювального виробництва: Монографія. – Луганськ: изд-во ВНУ ім. В. Даля. – 2002. - 336 с.

2. Тарарычкин И.А. Методи статистичного регулювання процесів зварювального виробництва: Монографія. – Луганськ: изд-во ВНУ ім. В. Даля. – 2003. - 120 с.

3. Надійність машинобудівної продукції: Практичний посібник з нормування, підтвердженню і забезпеченню. – М.: Изд-во стандартів, 1990. – 328 с.

4. Ноулер Л., Хауэлл Дж., Голд Б., Коулмэн Е., Моун О., Ноулер И. Статистичні методи контролю якості продукції. - M.: Изд-во стандартів, 1984.- 104 c.

5. Гостев В. И. Статистичний контроль якості продукції. М.: Машинобудування, 1965. – 204 с.

6. Волченко В. Н. Імовірність і вірогідність оцінки якості металлопродукции. М. Металургія, 1979. – 88с.

7. Деев Г.В., Пацкевич И.Р. Дефекти зварних швів.- К.: Наук. Думка, 1984.- 208 с.

8. "Сім інструментів якості" у японській економіці.- М.: Видавництво стандартів, 1990.- 88 с.

9. Контроль якості зварювання / Волченко В.Н., Гурвич А.К., Майорів А.Н., Кашуба Л.А., Макаров Э.Л., Хусанов М.Х. / Під ред. Волченко В.Н.- М.: Машинобудування, 1975.- 328 с.

10. Биргер И.А. Технічна діагностика. – М.: Машинобудування, 1978. – 240 с.

11. Тимофєєв Б.Т., Жеребенков А.С., Чернаенко Т.А. Статистичний підхід до оцінки якості і властивостей зварних з'єднань. – Л.:ЛДНТП.- 1982. – с. 24.

12. Табакман Р.Л., Кретов Е.Ф., Зуєв В.М. контроль якості, Що Неруйнує, виробів і перспективи його розвитку // Енергомашинобудування.- 1988.- № 4.- с. 11-

13. Зубченко А.С., Іванов В.И. Деякі проблеми контролю, що неруйнує, в енергомашинобудуванні // Енергомашинобудування.- 1984.- № 11.- с. 16-18.

14. Білий В.Е., Щербинский В.Г., Баранів Д.Н. Аналіз норм оцінки дефектів зварних швів при ультразвуковому контролі енергоустаткування // Енергомашинобудування.- 1985.- № 1.- с. 19-22.

15. Гребенников В.В., Захаров Ю.В., Гуревич А.К., Григор'єв М.В., Глек Ю.С., Маркелова Е.А., Мартынова Н.А. Ультразвукові методи контролю зварних з'єднань і ідентифікації дефектів // Енергомашинобудування.- 1985.- № 1.- с. 22 -24.

16. Патон Б.Е., Троицкий В.А. Розвиток контролю відповідальних металоконструкцій, що неруйнує, // Автомат. зварювання.- 2000.-№ 9-10.- с. 100-106.

17. Лопаев В.П., Носова Г.М., Непорожній И.Т. Дослідження чутливості радиоскопических систем // Енергомашинобудування.- 1985.- № 1.- с. 26.

18. Волков А.С. Причини появи дефектів поблизу виправлених ділянок зварних швів // Зварювальне виробництво.- 1974.- № 8.- c. 33 - 35.